ГОСТ 
(проект,BY,первая редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 25716
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Волокно полиэфирное хлопкового типа
Общие технические условия
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 ВЗАМЕН ГОСТ 25716-94
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Волокно полиэфирное хлопкового типа
Общие технические условия
Polyester fibre of cotton type
General specifications
Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полиэфирное волокно хлопкового типа (далее – полиэфирное волокно), предназначенное для переработки в отраслях легкой промышленности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 10213.0 Волокно штапельное и жгут химические. Правила приемки и метод отбора проб
ГОСТ 10213.1 Волокно штапельное и жгут химические. Метод определения линейной плотности
ГОСТ 10213.2 Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
ГОСТ 10213.3 Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения влажности
ГОСТ 10213.4 Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения длины
ГОСТ 10213.5 Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения пороков
ГОСТ 13411 Волокно и жгут химические. Методы определения извитости
ГОСТ 13481 Волокно штапельное и жгут химические. Метод определения линейной усадки
ГОСТ 22496 Волокна и нити синтетические. Метод определения белизны
ГОСТ 25388 Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 29332 Волокна химические. Методы определения массовой доли замасливателя
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Технические требования

3.1 Общие требования

3.1.1 Полиэфирное волокно должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, технических описаний и изготавливаться по технологическим документам, утвержденным в установленном порядке. 
3.1.2 Техническое описание должно содержать:

– наименование продукции;

– артикул и (или) марку (при наличии);

– номинальную линейную плотность, текс;


Проект, BY, окончательная редакция
– номинальную длину, мм;
– удельную разрывную нагрузку, мН/текс;
– удлинение при разрыве, %;
– линейную усадку, %;

– белизну, %;
– способ производства;
– вид замасливателя;
– массовую долю замасливателя, %.

Допускается в техническом описании с учетом назначения полиэфирного волокна устанавливать дополнительные требования.
3.2 Характеристики

3.2.1 Полиэфирное волокно изготавливают неокрашенным матированным и извитым.

3.2.2 Полиэфирное волокно – продукт переработки полиэтилентерефталата.
3.2.3 Полиэфирное волокно изготавливают высшего, 1-го, 2-го сортов.
3.2.4 Сортность полиэфирного волокна определяют по физико-механическим, физико-химическим показателям и порокам и устанавливают по наихудшему показателю.
3.2.5 Полиэфирное волокно по физико-механическим и физико-химическим показателям должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование показателя
	Значение показателя для полиэфирного волокна

	
	высшего сорта
	1-го сорта
	2-го сорта

	Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее
	490
	471
	441

	Удлинение при разрыве, %, не более
	33
	35
	40

	Допускаемое отклонение фактической линейной плотности от номинальной линейной плотности, %
	+2,0

-4,0
	+3,0

-5,0
	±5,0

	Допускаемое отклонение фактической длины от номинальной длины, %
	±2,9
	±4,2
	±5,7

	Количество извитков на 1 см, шт.
	3,0 – 6,0
	3,0 – 6,0
	3,0 – 6,0

	Линейная усадка, %, не более
	1,0
	2,0
	2,0

	Массовая доля замасливателя, %
	0,18 – 0,30
	0,15 – 0,35
	0,13 – 0,40

	Белизна, %, не менее
	80,0
	80,0
	75,0

	П р и м е ч а н и е – Допускается по согласованию с заказчиком изменение массовой доли замасливателя при смене вида замасливателя.


3.2.6 Нормированная влажность полиэфирного волокна устанавливается 1,0 %, фактическая влажность полиэфирного волокна не должна превышать 2,0 %.
3.2.7 Рассыпчатость полиэфирного волокна должна быть хорошая.
3.2.8 Полиэфирное волокно по количеству пороков должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование порока
	Количество пороков для полиэфирного волокна

	
	высшего сорта
	1-го сорта
	2-го сорта

	Склейки, роговидные и грубые волокна, %
	0,001
	0,006
	0,03

	Непрорезанные волокна двойной и более длины, %
	0,005
	0,005
	0,02


3.2.9 В полиэфирном волокне не допускаются масляные и грязные волокна, а также наличие в кипах волокон другого цвета и разных линейных плотностей.

3.3 Маркировка
3.3.1 Маркировка полиэфирного волокна – по ГОСТ 25388.
3.4 Упаковка
3.4.1 Упаковка полиэфирного волокна – по ГОСТ 25388.
4 Требования безопасности
4.1 Полиэфирное волокно при нормальных условиях не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте.
Работа с полиэфирным волокном не требует специальных мер предосторожности.
4.2 Класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007.
4.3 Полиэфирное волокно не пожароопасно. Температура воспламенения 390 ºС.
5 Правила приемки
5.1 Правила приемки — по ГОСТ 10213.0 со следующим дополнением.
5.1.1 Каждая партия волокна должна сопровождаться документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, товарный знак (при наличии);
– наименование продукции;

– артикул и (или) марку (при наличии);

– номер партии;

– сорт;

– номинальную линейную плотность, текс;

– номинальную длину, мм;

– результаты испытаний по физико-механическим и физико-химическим показателям, установленным в таблице 1;

– вид замасливателя;

– влажность;

– дату изготовления (месяц, год);

– обозначение настоящего стандарта;

– подпись ответственного лица или штамп отдела технического контроля;

– номер (при наличии) и дату оформления документа о качестве.

Допускается дополнять документ о качестве другими сведениями.
5.2 Контролю внешнего вида, соответствия упаковки и правильности маркировки подвергают 100 % полиэфирного волокна.
5.3 Контроль физико-механических и физико-химических показателей полиэфирного волокна, установленных в таблице 1, влажности определяют для каждой партии полиэфирного волокна.
6 Методы контроля
6.1 Отбор проб — по ГОСТ 10213.0.
Допускается отбор проб для определения физико-механических и физико-химических показателей, установленных в таблице 1, проводить в процессе изготовления полиэфирного волокна.
6.2 Определение линейной плотности — по ГОСТ 10213.1.
6.3 Определение удельной разрывной нагрузки и удлинения при разрыве – по ГОСТ 10213.2.

6.4 Определение длины – по ГОСТ 10213.4.
6.5 Определение количества извитков — по ГОСТ 13411.
6.6 Определение линейной усадки — по ГОСТ 13481.
6.7 Определение массовой доли замасливателя — по ГОСТ 29332.
6.8 Определение влажности — по ГОСТ 10213.3.
6.9 Определение белизны – по ГОСТ 22496.
6.10 Определение количества пороков и рассыпчатости – по ГОСТ 10213.5.
6.11 Контроль требований, установленных в пункте 3.2.9, соответствия упаковки и правильности маркировки определяют визуально (внешним осмотром).
7 Транспортирование и хранение
7.1 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 25388.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие полиэфирного волокна требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
8.2 Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.

УДК                                                                        МКС 59.060.20
Ключевые слова: волокно полиэфирное, физико-механические показатели, физико-химические показатели, маркировка, упаковка, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

	
	
	

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


II

