ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ IEC 61340-4-9 (проект, RU, окончательная редакция).

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Методы испытаний для прикладных задач

ОДЕЖДА

Контроль электрического сопротивления

(IEC 61340-4-9:2024,

Electrostatics — Part 4-9: Standard test methods for specific applications – Garments – Resistive characterization, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Диполь» (АО «НПФ Диполь») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                №                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61340- 4- 9:2024 «Электростатика. Часть 4-9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда. Определение электрического сопротивления» («Electrostatics — Part 4-9: Standard test methods for specific applications – Garments – Resistive characterization», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 101 «Электростатика».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом приведены для пояснения текста оригинала.

- 5   ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ IEC 61340-4-9-2021

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

- Область применения…………………………………………………………………………

- Нормативные ссылки…………………………………………………………………………

- Термины и определения……………………………………………………………………

- Условия для выдержки и испытания образцов ………………………………….

- Оборудование и материалы…………………………………………………………..

  - Средства измерения сопротивления …………………………………….

  - Электроды для измерения сопротивления…………………………………………

  - Опорная поверхность………………………………………………………………….

- Методы испытаний………………………………………………………………………..…..

  - Подготовка образцов…………………………………………………………………….

  - Требования к условиям испытаний……………………………………….………..

  - Проведение испытаний…………………………………………………………..……….

- Подтверждение соответствия………………………………………………………………

- Протокол испытаний………………………………………………………..………………

Приложение А (справочное) Типы одежды и допустимые значения сопротивления….

Приложение В (справочное) Протокол испытаний (пример)……………………………….

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам……………………………………………..

Библиография………………………………………………………………….…………………..

Введение

Настоящий стандарт содержит методы испытания для оценки электрического сопротивления предметов одежды с поверхностью из проводящих или рассеивающих материалов или компонентов, используемой в электронной промышленности для контроля электростатических разрядов. Настоящий стандарт устанавливает методы измерений электрического сопротивления, в т.ч. при испытаниях системы одежды, обеспечивающей заземление персонала.

Одежда, изготовленная из синтетических волокон, является распространенным источником возникновения электростатического заряда. Применение подходящего предмета антистатической одежды поверх личной может снизить эффект от такого заряда. Для эффективной защиты от электростатических зарядов и электростатических полей личной одежды персонала, предмет антистатической одежды должен быть заземлен.

В данном стандарте рассмотрены три категории предметов одежды:

- Предмет антистатической одежды, которая может подавлять или иным образом влиять на электрическое поле, создаваемое одеждой, надетой под ней, без заземления. При отсутствии заземления заряд может скапливаться на проводящих или рассеивающих элементах одежды, если они есть, которые могут стать источником зарядов;

- Предмет заземляемой антистатической одежды, который может обеспечить более высокий уровень подавления электрического поля при подключении к заземлению изделий из ткани с более низким сопротивлением;

- система предметов заземляемой антистатической одежды, которая должна обеспечить контур заземления для персонала, подавляет электрическое поле от одежды, надетой под системой, а также соединяет кожу пользователя c определенным контуром заземления. Систему заземляемой антистатической одежды возможно использовать в сочетании с системой непрерывного или постоянного мониторинга, аналогичной системе непрерывного мониторинга антистатических браслетов) на участке, защищенном от электростатического разряда (УЗЭ).

Характеристика сопротивления является одним из параметров, который учитывают при оценке предметов антистатической одежды, применяемой для различных производственных задач. Чтобы полностью охарактеризовать свойства антистатической одежды также устанавливают требования к ослаблению электрических полей, времени стекания заряда, максимальному напряжению, остаточному напряжению и трибоэлектрическому заряжению. Другие характеристики, связанные с областями применения или условиями применения, такие как совместимость с чистыми помещениями, химическая стойкость или огнестойкость, оцениваются при выборе одежды, но они не рассматриваются в настоящем стандарте.

Предметы антистатической одежды, изготовленные из материалов, не обладающих поверхностной проводимостью, но которые могут придавать другие свойства, влияющие на уровень рассеивания или подавления электростатического заряда при заземлении, не оценивают методами, приведёнными в настоящем стандарте. Следует учитывать, что некоторые материалы предмета одежды или его конструкция могут привести к накоплению поверхностного напряжения и переносу заряда, который может быть опасным для электронных устройств.

Альтернативные методы оценки электростатических свойств предметов одежды приведены в [1])

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Методы испытаний для прикладных задач

ОДЕЖДА

Контроль электрического сопротивления

Electrostatics. Standard test methods for specific applications. Garments. Resistive characterization

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт содержит описание методов испытаний для измерения электрического сопротивления для предметов антистатической одежды. Приведенные методы испытаний могут быть использованы как для оценки однородно проводящей или однородно рассеивающей электростатический заряд верхней одежды, так и для одежды, в которой используются компоненты или элементы с поверхностной проводимостью или поверхностным рассеиванием.)

Примечание – Описанные в настоящем стандарте методы не подходят для определения характеристик материалов, содержащих внутренние проводящие слои.

Методы измерения сопротивления «от точки до точки» определяют электрическое сопротивление между двумя рукавами, любыми двумя частями одежды или двумя электрически взаимосвязанными элементами предмета антистатической одежды, включая, где это применимо, сопротивление между швами и манжетами.

проект RU, окончательная редакция

Альтернативным методом измерения является метод «рукав–рукав» с использованием зажимов-электродов для подвешивания предмета одежды.

Предметы антистатической одежды, которые электрически соединены с пользователем и обеспечивают заземление персонала, оценивают с помощью метода определения сопротивления «от точки до точки», «от точки до точки заземления», а также системного испытания для определения сопротивления «от человека до точки заземления» системы одежды.

Метод измерения сопротивления манжеты, приведенный в IEC 61340-4-6, может быть использован для предметов одежды, оснащенных манжетами, выполняющими функцию антистатических браслетов.

При проверке системы заземляемой антистатической одежды совместно с человеком используют шнур заземления, соединенный с точкой заземления одежды1).

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

IEC 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования)

IEC 61010-2-030, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям)

IEC 61340-2-3, Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation (Электростатика. Часть 2-3. Методы определения сопротивления и удельного сопротивления твердых двумерных материалов, используемых для предотвращения накопления электростатического заряда)

IEC 61340-4-6, Electrostatics – Part 4-6: Standard test methods for specific applications – Wrist straps (Электростатика. Часть 4-6. Методы испытаний для прикладных задач. Антистатические браслеты).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

-	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

-	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1 приемочные испытания (acceptance testing): Испытания, подтверждающие, что характеристики принятых изделий соответствуют характеристикам образцов, прошедших подтверждение соответствия.

3.2 система одежды (garment system): Несколько электрически связанных между собой элементов антистатической одежды.

3.3 сопротивление «от точки до точки» (point-to-point resistance): Сопротивление, измеренное от одной до другой точки по поверхности одного и того же или двух разных участков одежды.

Примечание – Сопротивление «от точки до точки» выражено в омах.

3.4 предметы антистатической одежда (static control garments): Индивидуальные предметы одежды, предназначенные для защиты от возникновения электростатического заряда.

3.5 подтверждение соответствия (product qualification): Совокупность результатов испытаний, подтверждающая, что изделие соответствует требованиям программы ЭСР-управления1) или другим документам, в которых установлены требования к изделию.

3.6 заземляемая антистатическая одежда (groundable static control garment): Предмет одежды, обладающий электрическим сопротивлением «от точки до точки» и от любой точки или части одежды до точки заземления системы одежды.

Примечание – Точкой заземления может быть место контакта манжеты и кожи человека или отдельное специальное соединение точки заземления.

3.7 система заземляемой антистатической одежды (groundable static control garment system): Система, в которой предмет одежды используют как основной путь заземления человека через точку заземления предмета одежды и соединения предмета одежды с землей, обычно через шнур заземления.

Примечание – Предмет одежды из данного комплекта должен соответствовать всем требованиям к заземляемой антистатической одежде, определенной в 3.6, и дополнительно выполнять функцию заземления персонала.

- Условия для выдержки и испытания образцов

Приведенные ниже требования заменяют любые другие требования к условиям окружающей среды для выдержки и испытаний, которые могут быть приведены в одном или нескольких документах, на которые ссылается настоящий стандарт.

Если не оговорено иное, для выдержки и испытаний воздух должен иметь температуру (23 ± 2) °С и относительную влажность (12 ± 3) %. Время выдержки перед испытаниями должно составлять не менее 48 ч.

- Оборудование и материалы

5.1	Средства измерения сопротивления

    - Общие положения

Электрооборудование для проведения измерений должно соответствовать требованиям безопасности IEC 61010-1 и IEC 61010-2-030. Средство измерений (далее – измеритель), вне зависимости от того один это прибор или измерительная система, должно выполнять нижеперечисленные функции.1)

    - Подтверждение соответствия

Тестовое напряжение замкнутой цепи измерителя под нагрузкой должно составлять (100 ± 5) В – для измерения сопротивления от 1,0 · 106 Ом и более, (10,0 ± 0,5) В – для измерения сопротивления от 1,0 · 104 до 1,0 · 106 Ом. Тестовое напряжение измерителя в разомкнутой цепи или под нагрузкой должно составлять (10,0 ± 0,5) В – для измерения сопротивления от 1,0 · 103 до 1,0 · 104 Ом.

Измеритель должен иметь рабочий диапазон измерения сопротивления от 1,0 · 103 до 1,0 · 1012 Ом.

    - Приемочные испытания

Для проведения приемочных испытаний допускается использовать тот же измеритель, который применяют при подтверждении соответствия или удовлетворяющее следующим требованиям.

Тестовое напряжение в разомкнутой цепи измерителя должно составлять (100± 5) В– для измерения сопротивления от 1,0 · 106 Ом и более, и (10,0 ± 0,5) В – для измерения сопротивления менее 1,0 · 106 Ом.

Измеритель должен иметь рабочий диапазон измерения сопротивления от 1,0 · 103 до 1,0 · 1012 Ом.

При появлении разногласий применяют измеритель, который соответствует требованиям для испытаний при подтверждении соответствия.

    - Омметр для контроля заземления персонала

Независимо от того, один это прибор (омметр), несколько приборов, встроенных в систему контроля, или независимый измеритель, они должны иметь рабочий диапазон измерения сопротивления от 5,0 · 104 до 1,0 · 108 Ом, как минимум, при тестовом напряжении в разомкнутой цепи от 7 до 100 В постоянного тока. Если тестовое напряжение превышает 60 В постоянного тока, или 35 В постоянного тока во влажных помещениях, следует применять дополнительные ограничения по безопасности для работы с током и емкостным зарядом, приведенные в IEC 61010-1.

Оба измерительных провода омметра должны иметь возможность быть изолированными от земли. Работающие от переменного тока измерители могут выдавать неверные результаты вследствие неопределенных путей заземления. Рекомендуется использовать омметр с батарейным или аккумуляторным питанием.

  - Электроды для измерения сопротивления

    - Цилиндрические электроды

Цилиндрический электрод массой (2,50 ± 0,25) кг с диаметром (63,5 ± 1,0) мм, имеющий контактный электропроводящий материал с твердостью по Шору А в диапазоне от 50 до 70. Сопротивление между двумя стоящими на металлической поверхности электродами должно быть менее 1,0 · 103 Ом при тестовом напряжении 10 В.

    - Зажимы-электроды

Зажимы-электроды должны состоять из двух плоских электропроводящих пластин (например, из нержавеющей стали) c размером 50 × 25 мм каждая. Зажимы-электроды должны проводить электричество и обладать достаточной силой сжатия для удержания и подвешивания одежды (см. рисунок 7).

    - Устройство для испытания манжет

Устройство для испытаний представляет собой стенд, состоящий из изолирующей подставки и двух цилиндров из нержавеющей стали диаметром (25,0 ± 0,5) мм, один из которых закреплен на подставке над другим. Второй цилиндр, массой (0,11 ± 0,01) кг, вставляется в щелевое отверстие подставки со свободным вертикальным ходом (см. рисунок 10).

    - Ручной электрод

Металлический цилиндр или трубка из нержавеющей стали, латуни или меди, диаметром 25 мм и длиной не менее 75 мм, с разъемом для подключения к измерителю (например, штекер типа «банан» или винтовым разъемом) на одном конце цилиндра (см. рисунок 11).

  - Опорная поверхность

    - Изолирующая опорная поверхность

Изолирующая опорная поверхность, используемая в качестве подставки для образцов, должна иметь поверхностное сопротивление более 1,0 · 1012 Ом при измерениях в соответствии с IEC 61340-2-3. Размеры изолирующей опорной поверхности должны быть достаточными для размещения всего предмета одежды в расправленном плоском состоянии.

    - Изолирующие вкладыши

В качестве вкладышей, которые размещают в рукавах (и в манжетах, если они имеются) испытуемой одежды, применяют две пластины из изолирующего материала, соответствующего требованиям 5.3.1, размерами 75 × 152 мм. Изолирующие вкладыши применяют для изолирования внутренних сторон рукава друг от друга.

    - Изолирующие вешалки

Точки испытуемой одежды, к которым подсоединены описанные в 5.2.2 зажимы-электроды, должны быть изолированы от заземления сопротивлением более 1,0 · 1012 Ом, измеренным с помощью измерителя, соответствующего требованиям 5.1.3. В качестве изолирующих вешалок может быть использован изолирующий шнур.1)

- Методы испытаний

  - Подготовка образцов

    - Общие положения

На предметах одежды может быть нанесена временная отделка, либо оставшаяся от обработок, либо намеренно нанесенная изготовителями одежды, которая может снизить электрическое сопротивление. Такие отделки следует удалить перед проведением испытаний на долговременные свойства предметов одежды. Для этого перед проведением лабораторных исследований проводят не менее трех циклов чистки одежды, в порядке, установленном изготовителем одежды или эксплуатирующей организацией.

Лицо, проводящее испытания, должно изучить конструкцию одежды и сделать эскиз с раздельным изображением вида одежды спереди и сзади, в соответствии с обозначениями изготовителя. Далее необходимо пронумеровать элементы, из которых изготовлен предмет одежды, от № 1 до № n. Следует обозначить рукава и манжеты как правый и левый. Точки заземления, если они присутствуют на одежде, должны быть отображены на эскизе. Эскиз прикладывают к протоколу испытаний, как его часть.

    - Количество образцов

Подтверждение соответствия проводят с использованием трех и более образцов каждой модели одежды и каждого изготовителя.

  - Требования к влажности

Подтверждение соответствия, проверка сопротивления «от точки до точки», проверка сопротивления «от точки до точки заземления» и испытания манжет проводят в условиях влажности в соответствии с разделом 4. Для подтверждения соответствия системы заземляемой антистатической одежды условия влажности являются необязательными, но при необходимости может проводиться при использовании климатической камеры.

  - Проведение испытаний

    - Общие положения

В 6.3 приведены методы измерения электрического сопротивления предметов одежды. Они включают в себя методы измерения сопротивления «от точки до точки» и «от точки до точки заземления». Описанные методы измерений могут быть использованы при подтверждении соответствия и приемочных испытаниях. Также приведена схема испытаний для системы заземляемой антистатической одежды в процессе эксплуатации.1)

    - Сопротивление «от точки до точки»

      - Метод «поверхность–поверхность»

Предварительную выдержку образцов осуществляют в условиях, соответствующих 6.2. Предмет одежды выкладывают на изолирующую опорную поверхность, описанную в 5.3.1. Располагают предмет одежды в максимально расправленном и расстегнутом спереди состоянии (некоторые предметы одежды, например защитные комбинезоны, возможно, полностью расправить не удастся). Изолирующие вкладыши, описанные в 5.3.2, вкладывают в каждый рукав испытуемой одежды (включая манжеты, если они есть в конструкции, или манжеты для ног для комбинезона). Испытательные щупы измерителя, описанного в 5.1.1, присоединяют к электродам, описанным в 5.2.1. Один из электродов устанавливают на один элемент образца. Второй электрод устанавливают на другой элемент того же образца. Следует убедиться, что вкладыши находятся на изолирующей опорной поверхности и не касаются других частей одежды. Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с. Если полученное значение менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Испытания повторяют для всех электрически взаимосвязанных элементов и поверхностей одежды, в том числе, измерения «манжета–манжета» на внешней стороне и «рукав–рукав», удостоверившись в том, что электроды находятся точно над изолирующими вкладышами (см. рисунки 1 – 3). При измерении сопротивления «от точки до точки» могут получаться различные значения в зависимости от конструкции испытуемого предмета одежды и расположения электродов на нем. Для проверки соответствия необходимо выполнить не менее трех измерений с изменением расположения предмета одежды и положения электродов между каждым измерением. Результатом является наибольшее из трех измеренных значений. Испытания повторяют для всех образцов.

      - Метод «манжета–манжета» (внутренняя поверхность)

Некоторые модели предметов одежды оснащены манжетами с изолирующим внешним и проводящим внутренними слоями, или встроенным антистатическим браслетом, или иным запястным устройством для обеспечения заземления. Предварительную выдержку образцов проводят в соответствии с 6.2. Измерительные электроды размещают внутри манжет или заземляющих браслетов (см. рисунки 4 – 5). Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с и проводят измерение значения сопротивления. Если полученное значение менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Испытание повторяют для всех образцов.

      - Метод «рукав–рукав» с подвешиванием

Предварительную выдержку образцов проводят в условиях, соответствующих 6.2. Предмет одежды подвешивают за каждый рукав с помощью электрически изолированных зажимов-электродов (см. рисунок 6). Зажимы располагают так, чтобы они соприкасались с внутренней и внешней сторонами манжеты. Измерения проводят, присоединив один из электродов к одному зажиму, второй электрод – к другому зажиму. Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с и проводят измерение значения сопротивления. Если полученное значение сопротивления менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение сопротивления более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты измерения. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Испытание повторяют для всех образцов.

    - Сопротивление «от точки до точки заземления»

Предварительную выдержку образцов проводят в условиях, соответствующих 6.2. Предмет одежды выкладывают на изолирующую опорную поверхность, описанную в 5.3.1. Располагают предмет одежды в максимально расправленном и расстегнутом спереди состоянии (некоторые предметы одежды, например защитные комбинезоны, возможно, полностью расправить не удастся). Один электрод, описанный в 5.2.1, подсоединяют к положительному выходу измерителя. Изолирующие вкладыши, описанные в 5.3.2, вкладывают в каждый рукав испытуемого предмета одежды. Один электрод устанавливают на манжету (или внутрь, как описано в 6.3.2.2), на рукав (точно над изолирующим вкладышем) или поверхность. Отрицательный выход измерителя подключают к точке заземления одежды. Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с и проводят измерение значения сопротивления. Если полученное значение сопротивления менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение сопротивления более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты измерения. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Если манжеты содержат разъемы заземления, измерения проводят между рукавами и манжетами или между поверхностями и манжетами, руководствуясь 6.3.2.2, где приведен метод измерений «манжета–манжета». Испытания повторяют для всех поверхностей предмета одежды, рукавов, манжет и точек заземления (см. рисунки 8 и 9). Испытания повторяют для всех образцов.

    - Испытания манжет

В IEC 61340-4-6 приведены методы испытаний для подтверждения соответствия браслетов и манжет. Эти методы могут быть применены для испытаний манжет в составе предмета одежды или любого механизма заземления по типу антистатического браслета, являющихся частью комплекта одежды и использующихся для соединения с кожей пользователя. Для измерения сопротивления внутренней стороны манжеты  предмета одежды или механизма заземления по типу антистатического браслета (см. рисунок 10) необходимо использовать метод испытаний сопротивления браслета, приведенный в IEC 61340-4-6.

Примечание – Некоторые предметы одежды могут быть использованы в комплексе с системами непрерывного мониторинга сопротивления. Предметы одежды такого типа могут иметь одну манжету, обеспечивающую заземление человека и другую манжету, предназначенную для мониторинга электрического контакта между предметом одежды и человеком. В этом типе одежды манжеты электрически изолированы друг от друга. За инструкциями по испытанию предметов одежды такого типа следует обращаться к изготовителю.

    - Испытания системы заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком

При испытаниях должно быть подтверждено, что испытуемая предметы одежды данной категории соответствует требованиям стандарта к заземлению при минимально возможной влажности для условий эксплуатации в организации.

Данным методом измеряют значение электрического сопротивления предметы одежды, надетой на человека, через манжету, контактирующую с телом человека, или другое Механизм заземления по типу антистатического браслета до точки заземления через шнур. Для такого типа одежды не требуется проводить испытания при регламентированных условиях окружающей среды. Перед испытаниями персонал должен носить испытуемые предметы одежды не менее 10 мин.

Испытания проводят с помощью омметра, описанного в 5.1.4. При испытаниях измеряют сопротивление системы заземляемой антистатической одежды и человека (см. рисунки 11 - 12). Испытания допускается проводить с помощью системы контроля, используя встроенный электрод (см. рисунок 12), или с помощью отдельного прибора с аналогичными характеристиками (см. рисунок 11). Точку заземления одежды присоединяют к омметру (системе контроля) с помощью шнура заземления. Соединение реализуется касанием контакта на приборе (см. рисунок 12) или с помощью ручного электрода (см. рисунок 11). Аналогично предыдущим способам подают тестовое напряжение и записывают результаты измерения сопротивления.

- Подтверждение соответствия

В таблице 1 приведены методы испытаний, применяемые при подтверждении соответствия разных типов предметов одежды. Более подробная информация о предметах одежды приведена в приложении А.

Таблица 1 – Подтверждение соответствия

| Тип одежды | Методы проверки соответствия | Альтернативные вариант подтверждения соответствия требованиям |
| --- | --- | --- |
| Предмет антистатической одежда | Сопротивление «от точки до точки» (6.3.2) | Метод «манжета–манжета» (6.3.2.2) – требуется в случае оснащения предмета одежды манжетами с изолирующим внешним и проводящим внутренними слоями |
|  | Сопротивление «от точки до точки» методом «поверхность–поверхность» (6.3.2.1) – все предметы одежды | Метод «рукав–рукав» с подвешиванием (6.3.2.3) – может быть использован вместо метода «поверхность-поверхность» или метода «манжета-манжета» |
| Предмет заземляемой антистатической одежды | Сопротивление «от точки до точки» (6.3.2) | Метод «манжета–манжета» (6.3.2.2) – требуется в случае оснащения предмета одежды манжетами с изолирующим внешним и проводящим внутренними слоями |
|  | Сопротивление «от точки до точки» методом «поверхность–поверхность» (6.3.2.1) – все предметы одежды | Метод «рукав–рукав» с подвешиванием (6.3.2.3) – может быть использован вместо метода «поверхность-поверхность» или метода «манжета-манжета» |
|  | Сопротивление «от точки до точки заземления» (6.3.3) | Испытание манжет (6.3.4) – может заменять метод, приведенный в 6.3.2.2, при измерении сопротивления «от точки до дочки заземления» |
| Система заземляемой антистатической одежды | Сопротивление «от точки до точки» (6.3.2) | Метод «манжета–манжета» (6.3.2.2) – требуется в случае оснащения предмета одежды манжетами с изолирующим внешним и проводящим внутренними слоями |
|  | Сопротивление «от точки до точки» методом «поверхность–поверхность» (6.3.2.1) – все предметы одежды | Метод «рукав–рукав» с подвешиванием (6.3.2.3) – может быть использован вместо метода «поверхность-поверхность» или метода «манжета-манжета» |
|  | Сопротивление «от точки до точки заземления» (6.3.3) | Испытание манжет (6.3.4) – может заменять метод, приведенный в 6.3.2.2, при измерении сопротивления «от точки до точки заземления» |
|  | Испытание полной системы заземления (6.3.5) |  |

- Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают установленные значения сопротивления, значение тестового напряжения, температуру и влажность для каждого проведенного испытания, тип применяемого измерителя, дату проведения испытаний. Пример протокола с результатами испытаний и эскизами приведен в приложении В.

Рисунок 1 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(испытания «рукав–рукав» по методу «поверхность–поверхность» с использованием изолирующих вкладышей в рукавах)

Рисунок 2 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «поверхность–поверхность», детализация вставленных в рукава изолирующих вкладышей)

Рисунок 3 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «поверхность–поверхность» на изолирующей опорной поверхности)

Рисунок 4 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «манжета–манжета» с использованием изолирующих вкладышей)

Рисунок 5 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «манжета–манжета», детализация вставленного в манжету электрода)

Зажимы-электроды

Изолирующая вешалка

Рисунок 6 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «рукав–рукав» с подвешиванием)

Рисунок 7 – Зажимы-электроды

Рисунок 8 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки заземления»

(метод «манжета–точка заземления» с использованием изолирующих вкладышей)

Рисунок 9 – Схема расположения оборудования для испытаний:
 сопротивление «от точки до точки заземления» 
(метод «рукав–точка заземления» с использованием изолирующих вкладышей)

Рисунок 10 – Оборудование для испытаний манжет заземляемой антистатической одежды

Рисунок 11 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление системы заземляемой антистатической одежды (использование измерителя и ручного электрода при испытании заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком)

Рисунок 12 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление системы заземляемой антистатической одежды (использование встроенного измерителя при испытании заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком)

Приложение А

(справочное)

Типы одежды и допустимые значения сопротивления

Перечень типов одежды и допустимых значений сопротивления приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Типы одежды и значения сопротивления

| Типичное фабричное описание/использование системы одежды | Тип одежды | Методы испытаний | Рекомендуемые значения сопротивления |
| --- | --- | --- | --- |
| Предметы одежды с подавляющими электрическое поле свойствами | Предмет антистатической одежда | Сопротивление «от точки до точки» | < 1,0 · 1011 Ом |
| Предметы одежды с встроенной точкой заземления | Предмет заземляемой антистатической одежда | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
| Предмет одежда с постоянным электрическим контактом с человеком, но не являющийся основным путем заземления | Предмет заземляемой антистатической одежда | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
| Двухпроводная система непрерывного мониторинга заземления, для которой необходимы два разделенных пути заземления | Система заземляемой антистатической одежды (одежда в комбинации с человеком) | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
|  |  | Встроенный браслет в соответствии с IEC 61340-4-6 | < 3,5 · 107 Ом |
| Система постоянного мониторинга, заземленная одним шнуром | Система заземляемой антистатической одежды (одежда в комбинации с человеком) | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
|  |  | Встроенный браслет в соответствии с IEC 61340-4-6 | < 3,5 · 107 Ом |
| Предмет одежды, используемый в качестве основного пути заземления персонала | Система заземляемой антистатической одежды (одежда в комбинации с человеком) | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
|  |  | Встроенный браслет в соответствии с IEC 61340-4-6 | < 3,5 · 107 Ом |

Значения в таблице А.1 являются справочными. Требуемые значения можно посмотреть в последней версии [2].

Приложение B

(справочное)

Протокол испытаний (пример)1)

| ИСПЫТАНИЯ ОДЕЖДЫ Характеристики сопротивления Изготовитель: ________________ Модель: ____________________________ Заводской №: ____________________________ Метод: ______________________ Дата: _______________________ | Условия испытаний и оборудованиеа |  |  |  |  |  | Протокол №__________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружающая среда |  |  | Значения 1 (Зн 1) |  |  | Значения 2 (Зн 2) |  |  |
|  | Влажность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 и G3: способ заземления с использованием манжеты или браслета G2 и G4: способ заземления с использованием заземляющего шнура | ПРЕДМЕТ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от точки до точки | Образец № |  |  | Образец № |  |  | Образец № |  |
|  |  | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРЕДМЕТ ЗАЗЕМЛЯЕМОЙ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка–земля | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |
|  | 1-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЯЕМОЙ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манжета–земля | Внутренняя сторона | Внешняя сторона |  | Внутренняя сторона | Внешняя сторона |  | Внутренняя сторона | Внешняя сторона |
|  | G1-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Человек–земля | Правая | Левая |  | Правая | Левая |  | Правая | Левая |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИСПЫТАНИИ Влажность при выдержке: ____________________________ Влажность: ________________ Температура: _______________ Средства испытаний __________________ | Комментарии: _______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Кем выполнено: ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а Требуется только одно условие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61010-1 | IDT | ГОСТ IEC 61010-1-2016 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» |
| IEC 61010-2-030 | IDT | ГОСТ IEC 61010-2-030-2023 «Требования безопасности для электрического оборудования для измерений, управления и лабораторного применения. Часть 2-030. Частные требования к оборудованию, содержащему испытательные или измерительные цепи» |
| IEC 61340-2-3 | IDT | ГОСТ IEC 61340-2-3-2023 «Электростатика. Методы определения сопротивления и удельного сопротивления твердых материалов, используемых для предотвращения накопления электростатического заряда» |
| IEC 61340-4-6 | IDT | ГОСТ IEC 61340-4-6-2026 «Электростатика. Методы испытаний для прикладных задач. Антистатические браслеты» |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

[1]	IEC TS 61340-4-2, Electrostatics – Part 4-2: Standard test methods for specific applications – Electrostatic properties of garments (Электростатика. Часть 4-2. Методы испытаний для прикладных задач. Электростатические свойства одежды)

[2]	IEC 61340-5-1, Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements (Электростатика. Часть 5-1. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования)

УДК      621.316.9:006.86		 МКС           17.200.99		IDT

29.020

Ключевые слова: электростатический разряд, электростатика, одежда, электрическое сопротивление, метод испытаний

| Руководитель разработки |  | А.С.Кривов |
| --- | --- | --- |

1) Система непрерывного мониторинга антистатического браслета приведена в IEC 61340-5-2:2018.

Номера в квадратных скобках относятся к разделу «Библиография»

) Описанные методы испытаний не применяют для оценки предметов одежды и материалов, используемых человеком как средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов

1) Проверка системы изображена на рисунках 11 и 12.

1) Термин «Программа ЭСР-управления» установлен IEC 61340-5-1.

1) Дополнительные требования к средствам испытаний могут быть установлены программой ЭСР-управления организации.

1) Требования к геометрическим размерам изолирующих вешалок настоящим стандартом не устанавливаются. При необходимости требования к геометрическим размерам изолирующих вешалок могут быть установлены программой ЭСР-управления организации.

1) Рекомендуемые значения сопротивления для различных типов одежды приведены в приложении А.

1) Форма протокола устанавливается программой ЭСР-управления в организации.