МКС 75.140

Изменение № 1 ГОСТ 9548–2025 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол №              от                    )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы 
по стандартизации следующих государств:

[коды альфа─2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные кровельные битумы (далее – кровельные битумы), используемые как для пропитки и покрытия кровельных материалов, так и в качестве самостоятельного материала 
для гидроизоляции кровли».

Раздел 2. Заменить обозначение: ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000) 
на ГОСТ 4333 (ISO 2592:2017).

Пункт 3.1. Третий абзац. Заменить слова: «для пропитки и получения покровного битума» на «для пропитки и покрытия кровельных материалов»;

четвертый абзац. Заменить слова: «для гидроизоляционного покровного слоя» на «для гидроизоляционного покрытия кровельных материалов».

Пункт 4.1. Пятый абзац. Заменить слова: «окислением сырья 
для производства кровельных битумов» на «окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефти, остаточных продуктов прямой перегонки нефти 
и их смесей с асфальтами и экстрактами очистки масляных фракций продуктов нефтепереработки, включая компаундирование окисленных и не окисленных вышеуказанных компонентов»;

шестой абзац. Заменить слова: «окислением битума марки БНК-45/190 
или сырья для производства покровных кровельных битумов» на «окислением битума марки БНК-45/190 или окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефти, остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей 
с асфальтами и экстрактами очистки масляных фракций продуктов нефтепереработки, включая компаундирование окисленных и не окисленных вышеуказанных компонентов»;

седьмой абзац изложить в новой редакции:

«Кровельные битумы должны соответствовать настоящему стандарту 
и изготовляться по утвержденной технологии или технологическому регламенту из компонентов, применявшихся при изготовлении образцов кровельных битумов, прошедших испытания с положительными результатами».

Пункт 4.2 Первый абзац изложить в новой редакции:

«По физико-химическим показателям кровельные битумы должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1»;

наименование таблицы 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1 — Физико-химические показатели кровельных битумов».

Пункт 7.1 изложить в новой редакции:

«7.1 Кровельные битумы принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса по утвержденной технологии или технологическому регламенту, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом качества) 
на основании результатов испытаний объединенной пробы, содержащим:

- наименование и назначение продукции;

- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии), местонахождение (с указанием страны), информацию для связи с ним;

- нормативные значения показателей продукции по настоящему стандарту, фактические результаты испытаний;

- обозначение настоящего стандарта;

- сроки и условия хранения;

- дату изготовления (месяц, год);

- номер партии;

- номер паспорта;

- подпись лица, оформившего паспорт».

Пункт 7.3 дополнить абзацем (перед первым абзацем): «Для проверки соответствия кровельных битумов настоящему стандарту проводят приемо-сдаточные и периодические испытания».

Библиография. Позиция [1]. Заменить обозначение: ISO 2859-1:1999 
на ISO 2859-1:2026.

| Заместитель председателя МТК 031 | В.П. Коваленко |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь МТК 031 | Л.О. Перегородиева |