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За принятие изменения проголосовали национальные органы 
по стандартизации следующих государств:
[коды альфа─2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на нефтяные кровельные битумы (далее – кровельные битумы), используемые как для пропитки и покрытия кровельных материалов, так и в качестве самостоятельного материала 
для гидроизоляции кровли».
Раздел 2. Заменить обозначение: ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000) 
на ГОСТ 4333 (ISO 2592:2017).
Пункт 3.1. Третий абзац. Заменить слова: «для пропитки и получения покровного битума» на «для пропитки и покрытия кровельных материалов»;
четвертый абзац. Заменить слова: «для гидроизоляционного покровного слоя» на «для гидроизоляционного покрытия кровельных материалов».
Пункт 4.1. Пятый абзац. Заменить слова: «окислением сырья 
для производства кровельных битумов» на «окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефти, остаточных продуктов прямой перегонки нефти 
и их смесей с асфальтами и экстрактами очистки масляных фракций продуктов нефтепереработки, включая компаундирование окисленных и не окисленных вышеуказанных компонентов»;
шестой абзац. Заменить слова: «окислением битума марки БНК-45/190 
или сырья для производства покровных кровельных битумов» на «окислением битума марки БНК-45/190 или окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефти, остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей 
с асфальтами и экстрактами очистки масляных фракций продуктов нефтепереработки, включая компаундирование окисленных и не окисленных вышеуказанных компонентов»;
седьмой абзац изложить в новой редакции:
«Кровельные битумы должны соответствовать настоящему стандарту 
и изготовляться по утвержденной технологии или технологическому регламенту из компонентов, применявшихся при изготовлении образцов кровельных битумов, прошедших испытания с положительными результатами».
Пункт 4.2 Первый абзац изложить в новой редакции:
«По физико-химическим показателям кровельные битумы должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1»;
наименование таблицы 1 изложить в новой редакции: 
«Таблица 1 — Физико-химические показатели кровельных битумов».
Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1 Кровельные битумы принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса по утвержденной технологии или технологическому регламенту, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом качества) 
на основании результатов испытаний объединенной пробы, содержащим:
- наименование и назначение продукции;
- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии), местонахождение (с указанием страны), информацию для связи с ним;
- нормативные значения показателей продукции по настоящему стандарту, фактические результаты испытаний;
- обозначение настоящего стандарта;
- сроки и условия хранения;
- дату изготовления (месяц, год);
- номер партии;
- номер паспорта;
- подпись лица, оформившего паспорт».
Пункт 7.3 дополнить абзацем (перед первым абзацем): «Для проверки соответствия кровельных битумов настоящему стандарту проводят приемо-сдаточные и периодические испытания».
Библиография. Позиция [1]. Заменить обозначение: ISO 2859-1:1999 
на ISO 2859-1:2026. 
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