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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности»  (АО «ИНПЦ ТЛП»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским  советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                       от                  202    г.)
За принятие проголосовали: 
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	
 ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ МЕХОВЫЕ
 Общие технические условия

 Fur gloves and mittens. General specifications
____________________________________________________________________ 


                                                                                              Дата введения –     
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на перчатки и рукавицы на меховой подкладке и нагольные рукавицы, предназначенные для использования в быту. 
 Настоящий стандарт не распространяется на перчатки и рукавицы специального назначения.
2 Нормативные ссылки
[bookmark: _Hlk233719461]В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты.
ГОСТ 15.007 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 19878 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 28455 Изделия кожгалантерейные. Термины и определения
ГОСТ 31280-2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего
ГОСТ 32078 Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения температуры сваривания
ГОСТ 32079 Шкурки меховые и овчина шубная выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению
ГОСТ 32165 Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения рН водной вытяжки

ГОСТ ISO 17075-1 Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод
ГОСТ ISO 17075-2 Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод
ГОСТ ISO 17226-1 Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии
ГОСТ ISO 17226-2 Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения
 Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
3 Термины и определения 
[bookmark: _Hlk229997521]В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 
ГОСТ 28455, а также следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 платок: Основная часть перчатки, закрывающая ладонную, боковую  и тыльную поверхности  кисти руки. Может состоять как из одной, так и из двух деталей (ладонной и тыльной).	
3.2 палец: Деталь перчатки, закрывающая фаланги пальца.
3.3 стрелка: Деталь, соединяющая части перчатки, образующие палец с ладонной и тыльной стороны 
3.4 напалок: Деталь перчатки, закрывающая большой палец.
3.5 клин: Конструктивный элемент (деталь) перчатки, используемый для улучшения посадки перчатки на руке. Соединяется со стрелками и располагается между пальцами.
3.6 манжета: деталь перчатки, прикрепляемая к платку в области запястья  и имеющая фигурный крой.
4 Классификация, основные параметры и размеры
  4.1 Перчатки и рукавицы на меховой подкладке и рукавицы нагольные классифицируют по основным признакам в соответствии с таблицей 1 и по размерам в соответствии с таблицей 2.
Таблица 1
	 Признак классификации
	Перчатки 
	Рукавицы 

	Половозрастной 
	Мужские и женские 
	Мужские, женские, подростко-вые, детские

	Материал верха 
	С верхом из натуральной кожи 
	С верхом из натуральной или искусственной кожи, ткани, нагольные из шубной овчины и мехового велюра

	Метод соединения деталей 
	Строковой, полустроковой, дентовый, черескрайний и тачной
	Тачной, черескрайний, денто-вый, скорняжный



Таблица 2
	Наименование изделия
	Размеры 

	Перчатки мужские 
	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

	Перчатки женские 
	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

	Рукавицы мужские 
	19, 22, 24, 27, 30

	Рукавицы женские 
	16, 19, 22, 24, 27

	Рукавицы подростковые 
	19, 20, 22

	Рукавицы детские 
	14, 15, 16, 17

	Примечание – Женские перчатки с 25-го по 30-й размер и мужские перчатки              с 31-го по 38-й размер изготавливают по согласованию с потребителем.


 
4.2 Места измерений перчаток и рукавиц должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2.

	[image: http://10.0.0.59:8000/docs/setpict.gif?nd=1200019388&nh=0&pictid=P002F0000]
	[image: http://10.0.0.59:8000/docs/setpict.gif?nd=1200019388&nh=0&pictid=P002F0002]

	Рисунок 1
	Рисунок 2


Измерения должны производиться на ладонной стороне перчаток и рукавиц: 
-  измерение 1 – длина перчатки по прямой от верхней точки среднего пальца до нижнего края; длина рукавицы - по прямой посередине от верхнего до нижнего края; 
- измерение 2 – ширина перчатки и рукавицы - на уровне верхней точки основания напалка большого пальца; 
 - измерение 3 – длина напалка большого пальца по внутренней стороне от верхней точки напалка до его основания; 
 - измерения 4-7 – длина указательного, безымянного, среднего пальцев и мизинца от верхней точки до его основания. 
  4.2.1 Предельные отклонения от установленных величин измерений перчаток и рукавиц должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3
	Номер измерения на чертеже
	Наименование измерения 
	Предельное отклонение, см

	1
	Длина изделия 
	± 0,5 

	2
	Ширина изделия 
	± 0,3 

	3-7
	Длина пальцев и напалка 
	± 0,2 


 
4.2.2 Величины измерений перчаток и рукавиц предусматриваются в нормативно-технической документации или техническом описании на модель.
5 Технические требования  
  5.1 Перчатки и рукавицы должны соответствовать требованиями настоящего стандарта, требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, техническим описаниям, утвержденным изготовителем в установленном порядке и образцам-эталонам по ГОСТ 15.007.	
Примечание– Информация о технических регламентах приведена в приложении А.
  5.2 Материалы, применяемые для изготовления перчаток и рукавиц, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 
 Ассортимент материалов и их назначение должны быть предусмотрены в техническом описании на модель. 
  5.3 Детали верха из натуральной кожи в каждой паре изделий должны быть подобраны по виду, цвету и толщине кожи; из искусственной кожи - по цвету, рисунку тиснения.
  Стрелки перчаток и клинья должны быть из более тонкой кожи. 
  5.4. Детали верха из ткани в каждой паре рукавиц должны быть одного цвета и оттенка и выкроены в направлении нитей основы. 
  5.5 Детали нагольных рукавиц в каждой паре должны быть подобраны по цвету, плотности и толщине кожевой ткани, цвету, высоте и густоте волосяного покрова. 
Допускается разнооттеночность и разноцвет волосяного покрова с сохранением одного цвета манжетной части пары изделия.
5.6 Детали подкладки в каждой паре должны быть подобраны по виду меха, плотности и толщине кожевой ткани, густоте и высоте волосяного покрова.
Допускается разнооттеночность и разноцвет волосяного покрова с сохранением одного цвета манжетной части пары изделия. 
Подкладка напалка и стрелок должна иметь более низкий волосяной покров и более тонкую кожевую ткань, чем основные детали. 
5.7 Дыры, плешины, ломины на подкладке и скроях должны быть вычинены. 
 На подкладке перчаток и рукавиц с верхом из кожи и на волосяном покрове нагольных рукавиц допускаются дыры, плешины площадью не более 0,2 см2 и ломины длиной не более 15 мм, незаметные со стороны волосяного покрова, единичные застриги; на подкладке рукавиц с верхом из ткани допускаются дыры, плешины площадью не более 0,4 см2, ломины длиной не более 30 мм и застриги. 
Плешины площадью более 0,2 см2 на волосяном покрове нагольных рукавиц должны быть закрыты накладками площадью не более 10 см2. 
Вставки и накладки должны быть подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова. 
5.8 Верх перчаток и рукавиц из натуральной и искусственной кожи или ткани,     а также нагольных рукавиц должен быть цельнокроеным или состоящим из двух частей - тыльной и ладонной. Напалок большого пальца должен быть цельнокроеным. 
5.9 Подкладка перчаток и рукавиц должна быть цельнокроеной или состоящей из двух частей - тыльной и ладонной. 
Напалок большого пальца подкладки должен быть цельнокроеным или состоять из двух симметричных частей. 
Подкладка перчаток может быть со стрелками и без стрелок. На подкладке без стрелок боковые части пальцев должны быть прострочены от верхней точки в обе стороны на длину не менее 15 мм.
5.10 На подкладке допускается: 
- в рукавицах с верхом из ткани ладонная часть подкладки из двух продольных частей; 
- в ладонной части подкладки перчаток и рукавиц из меха не более двух прорезок и одной приставки с общей длиной швов не более 10 см; 
- в манжете тыльной части подкладки перчатки из меха не более трех прорезок и двух приставок с общей длиной швов не более 30 см; 
- в манжете тыльной части подкладки рукавицы с верхом из кожи не более шести прорезок и пяти приставок с общей длиной швов не более 40 см; 
- манжета и тыльная часть подкладки рукавиц с верхом из ткани, состоящие из частей площадью не менее 20 см2; 
- в напалке подкладки рукавиц с верхом из ткани не более трех прорезок с общей длиной швов не более 10 см.
 5.11 В нагольных рукавицах допускается: 
- в манжете не более одной вставки площадью не более 10 см2;
- одна надставка по всей ширине нижнего края рукавицы высотой не более         12 см или не более двух клиньев по боковым швам площадью не более 10 см2. 
5.12 Требования к изготовлению 
5.12.1 Для изготовления перчаток черескрайним наружным швом должны применяться только лавсановые нитки. 
5.12.2 Швы в изделиях должны быть ровными, параллельными краю или кромке, равномерно утянутыми, без пропусков стежков, петлистости, просечек и обрыва ниток. 
 Швы, соединяющие детали из натуральной и искусственной кожи или ткани, должны быть закреплены, концы ниток обрезаны. 
5.12.3 Размер меховой подкладки перчаток и рукавиц должен соответствовать размеру верха. 
5.12.4 Перчатки и рукавицы должны быть хорошо расправлены, очищены от пыли и подсеченного волоса. Перчатки с верхом из натуральной кожи должны быть разглажены. 
 В изделиях край подкладки не должен выходить за край манжетной части. 
 5.12.5 Перчатки и рукавицы должны быть скреплены парами ладонными частями внутрь. 
 5.13. В зависимости от характера и размеров порока верха перчатки и рукавицы с верхом из кожи, а также нагольные рукавицы подразделяют на сорта в соответствии с таблицей 4, рукавицы с верхом из искусственной кожи – в соответствии с таблицей 5, рукавицы с верхом из ткани – в соответствии с таблицей 6.
Таблица 4
	Наименование порока 
	Сорт

	
	первый
	второй

	    Оспины, безличины, накостыши на ладонной и манжетной части общей площадью, см2, не более:
    - перчатки
    - рукавицы
	


1,0
2,0
	


2,0
4,0

	    Царапины, роговины, зачищенные подрези общей длиной, см, не более:
    - перчатки
    - рукавицы
	
не допускаются
	

1,5
3,0

	    Отдушистость на ладонной и манжетной части общей площадью, см2, не более:
    - перчатки
    - рукавицы
	

2,0
3,0
	

4,0
6,0

	    Разнооттеночность в деталях и полупарах 
	малозаметная на стрелках, клиньях, ремешках
	малозаметная 

	    Неравномерная окраска 
	то же
	то же 



Окончание таблицы 4
	Наименование порока 
	Сорт

	
	первый
	второй

	    Отклонение строчки от прямой не более 1 мм общей длиной, см, не более
	
1,0 
	
2,0 

	    Отклонение краев деталей от конструктивной линии, мм, не более
	
3,0 
	
5,0 



Таблица 5
	Наименование порока
	Сорт

	
	первый
	второй

	    Замины и царапины общей длиной, см, не более
	
не допускаются 
	
малозаметные 1,5 

	    Разнооттеночность материала в полупаре
	
не допускается 
	
слабовыраженная 

	    Нечеткость рисунка тиснения (перекос 
рисунка)
	
то же 
	
то же 

	    Отклонение строчки от прямой не более 1 мм общей длиной, см
	
1,0 
	
2,0 

	    Отклонение краев деталей от конструктивной линии, мм, не более
	
3,0 
	
5,0 



Таблица 6
	Наименование порока
	Сорт

	
	первый
	второй

	    Близна в одну нить по всей длине изделия
	
одно место 
	
два места 

	    Недосеки, отсутствие одной уточной нити
	
то же 
	
то же 

	    Разнооттеночность, полосатость
	малозаметная 
	допускается 

	    Отклонение строчки от прямой не более 1 мм общей длиной, см, не более
	
1,0 
	
2,0 

	    Отклонение краев деталей от конструк-тивной линии, мм, не более
	
3,0 
	
5,0 

	Примечания 
1 В перчатках и рукавицах первого сорта не допускается более двух пороков, предусмотренных в первом сорте, в перчатках и рукавицах второго сорта - более трех пороков, предусмотренных во втором сорте. 
2  Наличие одного порока в каждой полупаре считается за один порок пары изделий.
3  Единичные, хорошо заросшие свищи и оспины, хорошо закрашенные царапины, слабо выраженную жилистость пороком не считают.



5.14 Маркировка и упаковка перчаток и рукавиц – по ГОСТ 19878.
6 Требования безопасности 
6.1 Перчатки и рукавицы должны соответствовать требованиям безопасности, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
Примечание– Информация о технических регламентах приведена в приложении А.
6.2 Меховая подкладка перчаток и рукавиц и рукавицы нагольные по биологическим и химическим показателям безопасности должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 7.
Таблица 7	
	
Наименование показателя 

	         Значение показателя для изделий

	
	для детей до года
	для детей старше года, подростков и взрослых

	     Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г, не более
	
20
	
75

	     Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг
	
не допускается 
	
не более 3,0

	     Температура сваривания кожевой ткани, ºС, не менее
	
50

	     pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее
	
3,5

	     Устойчивость окраски  волосяного покрова к сухому трению, баллы, не менее
	
4

	     Устойчивость окраски кожевой ткани рукавиц нагольных к сухому трению, баллы, не менее
	

3


 6.3 Текстильные материалы, кожа и искусственная кожа для верха перчаток и рукавиц на меховой подкладке должны соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт.
Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении А.
7 Правила приемки 
7.1 Перчатки и рукавицы принимают партиями. Партией считают любое количество изделий одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.
7.2 Проверку изделий по внешнему виду на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие из партии.
7.3 Для определения размеров перчаток и рукавиц отбирают 3% от партии, но не менее 5 шт.
7.4 При получении неудовлетворительных результатов проводят повторную проверку на удвоенном количестве изделий, взятых из той же партии. Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.
8 Методы контроля
8.1 Соответствие внешнего вида и внутреннего оформления перчаток и рукавиц, маркировки и упаковки определяют визуально. Внешний вид и внутреннее оформление перчаток и рукавиц должны соответствовать образцу-эталону.  
     	8.2 Размер перчаток и рукавиц определяют величиной обхвата кисти правой руки, измеряемой посередине между основанием большого и указательного пальцев в сантиметрах. Величину до 0,5 см не учитывают, а более 0,5 см округляют до 1 см. 
         	8.3 Измерение перчаток и рукавиц, длины швов и пороков проводится металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой с погрешностью не более 0,1 см.
	8.4 Определение массовой доли свободного формальдегида – по ГОСТ ISO 17226-1, ГОСТ ISO 17226-2.
	8.5 Определение массовой доли водовымываемого хрома (VI) – по ГОСТ ISO 17075-1, ГОСТ ISO 17075-2, ГОСТ 31280-2004 (раздел 3.3).
	8.6 Определение температуры сваривания кожевой ткани – по ГОСТ 32078.
	8.7 Определение рН водной вытяжки кожевой ткани – по ГОСТ 32165.
	8.8 Определение устойчивости окраски волосяного покрова и кожевой ткани к сухому трению – по ГОСТ 32079.
	8.9 Определение показателей, установленных в п. 6.3 — по методикам, включенным в перечни стандартов к техническим регламентам, или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
	Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении А.
           9 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение перчаток и рукавиц –  по ГОСТ 19878.
10 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Приложение А
(справочное)
Информация о применяемых технических регламентах в странах СНГ
	Технический регламент  
	Государство – участник СНГ

	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 17/2011 «О безопасности продукции, легкой промышленности»
	
AM, BY, KZ, KG, RU

	«Общий технический регламент о безопасности кожевенно-обувной продукции» UzTR  5-011-2017, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.01.2017 г. № 5
	
UZ

	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	
AM, BY, KZ, KG, RU
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