| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 33417— 202_ (проект RU, первая редакция) |  |

Упаковка многооборотная из пластмасс, предназначенная для пищевой продукции и непродовольственных товаров

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Компания ЕвроБалт» (ООО «Компания ЕвроБалт»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 33417–2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Упаковка многооборотная из пластмасс, предназначенная для пищевой продукции и непродовольственных товаров Общие технические условия Recyclable plastic packaging for food products and non-food items. General specifications

Дата введения 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на многооборотную упаковку из пластмасс, предназначенную для пищевой продукции и непродовольственных товаров: контейнеры, ящики, бочки, лотки, коробки, канистры, фляги, банки, бутылки (далее – упаковка).

Настоящий стандарт не распространяется на потребительскую упаковку.

Настоящий стандарт не устанавливает требований к конструкции упаковки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.013 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.068 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.01 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.3.02 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями4)

ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 166 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 4644 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия

ГОСТ 5100 Сода кальцинированная техническая. Технические условия

ГОСТ 5679 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15140 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 22648 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 28546 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия

ГОСТ 29298 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 34862 Упаковка. Методы испытания прочности крепления ручек

ГОСТ ISO 2234 Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы. Методы испытаний на штабелирование при статической нагрузке

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 герметичность упаковки: Способность корпуса упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными корпусом упаковки.

3.4 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.

Примечание – Примером рециклированного полимерного материала является материал, полученный из расплава вторичного и первичного полимера в различных долях, либо из термолизата в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, в том числе технологическим регламентом.

3.5 механически рециклированные полимерные материалы: Рециклированные полимерные материалы (пластмассы), которые перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно новую продукцию.

4 Классификация

4.1 Упаковка классифицируется:

- по виду упаковываемой продукции:

- для пищевых продуктов (обозначение «ПЩ»);

- для непищевых продуктов (обозначение «НПЩ»);

- виду:

- контейнеры;

- ящики;

- бочки;

- лотки;

- коробки;

- канистры;

- фляги;

- банки;

- бутылки;

- температуре упаковываемой продукции:

- для горячей продукции;

- для холодной продукции;

- герметичности упаковывания:

- для герметичного упаковывания;

- для негерметичного упаковывания.

4.2 Конструкцию, вид, наличие и исполнение ручек устанавливают в технической документации на упаковку конкретного вида, утвержденной в установленном порядке.

4.3 Условное обозначение и информация в сопроводительной документации должны включать: вид упаковки; обозначение материала; номинальную вместимость в кубических дециметрах (при необходимости); номинальные наружные размеры в миллиметрах (при необходимости) и обозначение настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений упаковки, изготовляемой в соответствии с настоящим стандартом:

1 Банка многооборотная, изготовленная из полиэтилентерефталата (ПЭТ либо PET), для питьевой воды (ПЩ – пищевые продукты), номинальной вместимостью 0,5 дм3

Банка многооборотная – ПЭТ–ПЩ––0,5 ГОСТ 33417–202_

или

Банка многооборотная –PET–ПЩ––0,5 ГОСТ 33417–202_.

2 Ящик многоборотный, изготовленный из полиэтилена высокого давления (ПЭВД либо LDPE), для хранения игрушек (НПЩ), шириной 320 мм и высотой 540 мм

Ящик многоборотный – ПЭВД–НПЩ–320×540 ГОСТ 33417–202_

или

Ящик многоборотный – LDPE – НПЩ–320×540 ГОСТ 33417–202_.

3 Бутылка многоборотная, изготовленная из полипропилена (ПП либо PP), для воды (ПЩ), номинальной вместимостью 1,5 дм3

Бутылка многоборотная – ПП–ПЩ–1,5 ГОСТ 33417–202_

или

Бутылка многоборотная – PP–ПЩ–1,5 ГОСТ 33417–202_.

По согласованию с заказчиком допускается включение в условное обозначение другой информации, конкретизирующей исполнение или конструктивные особенности упаковки (например, наличие ручек).

5 Технические требования

5.1 Основные параметры и характеристики

5.1.1 Упаковку изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденных в установленном порядке.

5.1.2 Размеры, форма, полная или номинальная вместимость (при наличии), масса, применяемые материалы и другие требования в соответствии с технической документацией на упаковку конкретного вида, утвержденной в установленном порядке.

По согласованию с заказчиком допускается увеличение допускаемых отклонений габаритных размеров упаковки от указанных в технической документации на упаковку конкретного вида, если они возникли в результате изготовления, износа и ремонта оснастки и не влияют на обязательные требования к упаковке (вместимость, функциональные свойства и т. п.).

5.1.3 Поверхность упаковки должна быть чистой, гладкой, без пузырей, сквозных отверстий, трещин и сколов.

На поверхности упаковки допускаются царапины, инородные включения и другие дефекты в количестве, не превышающем установленного в технической документации на упаковку конкретного вида.

Упаковка может изготавливаться окрашенной или неокрашенной. Цвет упаковки устанавливают в технической документации на упаковку конкретного вида или в договоре на поставку.

Рисунок печати и тиснения должен быть четким, по цвету и виду соответствовать технической документации на упаковку конкретного вида.

5.1.4 Упаковка, предназначенная для контакта с горячей пищевой продукцией, должна быть стойкой к воздействию горячей воды, не должна деформироваться, растрескиваться и терять окраску при температуре воды (70 ± 5) °С.

Упаковка, предназначенная для контакта с холодной пищевой продукцией, должна быть стойкой к воздействию горячей воды, не должна деформироваться, растрескиваться и терять окраску при температуре воды (60 ± 5) °С.

По согласованию с заказчиком допускается устанавливать другие требования по стойкости к воздействию горячей воды.

5.1.5 Миграция красителя не допускается.

5.1.6 Упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией, должна быть стойкой к растворам кислот, действию мыльных щелочных растворов и дезинфицирующих растворов.

5.1.7 Упаковка, непосредственно контактирующая с пищевой продукцией, игрушками и изделиями, предназначенными для детей и подростков, не должна придавать модельным средам постороннего запаха более двух баллов, привкус не допускается.

5.1.8 Детали сборной упаковки должны сопрягаться по месту разъема в соответствии с требованиями, установленными в технической документации на упаковку конкретного вида.

5.1.9 Стойкость рисунка к истиранию (кроме рисунка, нанесенного методом вакуумной или химической металлизации) должна быть не менее 30 циклов оборота упаковки, к моющим средствам – не менее 50 циклов.

Стойкость рисунка, нанесенного методом вакуумной или химической металлизации, должна быть не ниже трех баллов.

Гравированный рисунок должен быть выполнен рельефно и иметь четкое изображение.

Декоративное покрытие (вакуумная или химическая металлизация, лакокрасочное покрытие) не должно иметь вздутий, пузырей, отслоений.

При декорировании упаковки пленкой допускается наличие ее следов.

5.1.10 Упаковка должна быть стойкой к загрязнению и сохранять внешний вид (качество поверхности) после удаления загрязнений.

5.1.11 По механическим показателям упаковка должна соответствовать следующим требованиям безопасности:

- обеспечивать герметичность (если упаковка предназначена для герметичного укупоривания или закрывания);

- выдерживать установленное в технической документации на упаковку конкретного вида количество ударов при свободном падении с высоты без разрушения;

- выдерживать установленное в технической документации на упаковку конкретного вида сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки, конструкция которой позволяет укладывать ее в штабель;

- ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней (если это предусмотрено конструкцией упаковки) и выдерживать нагрузку, указанную в технической документации на упаковку конкретного вида.

5.1.12 Упаковка может выпускаться наборами или комплектами. Комплектность упаковки должна соответствовать требованиям, установленным в технической документации на упаковку конкретного вида.

5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 Материалы, применяемые для изготовления упаковки устанавливают в технической документации на упаковку конкретного вида.

5.2.2 Сырье и материалы, применяемые для изготовления упаковки, контактирующей с пищевой продукцией и детским питанием, должны иметь документы, подтверждающие их соответствие законодательству государства, принявшего настоящий стандарт и не оказывать влияния на органолептические и токсиколого-гигиенические показатели упаковываемой продукции.

5.2.3 Допускается применять отходы собственного производства для изготовления упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией и детским питанием. Допускаемое количество отходов собственного производства устанавливают в технической документации на упаковку конкретного вида в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

Не допускается применение механически рециклированных полимерных материалов.

5.3 Упаковка

5.3.1 Способы упаковывания, упаковочные материалы и средства в соответствии с технической документации на упаковку конкретного вида.

5.3.2 Допускается упаковывание в упаковку, бывшую в употреблении, обеспечивающую сохранность упаковки при транспортировании.

5.4 Маркировка

5.4.1 Непосредственно на упаковку наносят маркировку, содержащую следующую информацию:

- наименование изготовителя, контактная информация и/или его товарный знак (при наличии);

- обозначение настоящего стандарта;

- возможность утилизации (если такое требование установлено законодательством государства, принявшего настоящий стандарт).

При отсутствии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, допускается информацию об утилизации указывать в сопроводительной документации.

5.4.2 В сопроводительной документации приводят следующую информацию:

- наименование упаковки;

- информацию о виде упаковываемой продукции;

- условия хранения и транспортирования;

- наименование изготовителя, контактная информация и/или его товарный знак (при наличии);

- дату изготовления (месяц, год);

- гарантийный срок;

- количество упаковки в штуках и/или массу в килограммах в отгружаемой партии;

- штриховой идентификационный код (при наличии или по требованию заказчика);

- документы (протоколы испытаний), подтверждающие соответствие упаковки требованиям настоящего стандарта.

5.4.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесением при необходимости манипуляционных знаков и предупредительных надписей в соответствии с технической документации на упаковку конкретного вида.

6 Требования к безопасности и охране окружающей среды

6.1 Упаковка, изготовленная в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должна быть не токсична.

6.2 Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, не должна выделять в контактирующие с ней модельные среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ, установленные нормативными правовыми актами и техническими регламентами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

6.3 При изготовлении упаковки должны соблюдаться правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.030.

6.4 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений контролируют методами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. Параметры микроклимата производственных помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Класс опасности и действие на организм человека –по ГОСТ 12.1.005 и национальным санитарным нормам, установленным органами здравоохранения в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

6.5 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а рабочие места – местной вентиляцией, обеспечивающими уменьшение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны до значений, не превышающих предельно допустимую. Система вентиляции производственных, складских и вспомогательных помещений – по ГОСТ 12.4.021.

6.6 Персонал, занятый в производстве упаковки, должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани и индивидуальными защитными средствами: очками по ГОСТ 12.4.013, перчатками по ГОСТ 12.4.068, респираторами типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028. При аварийных ситуациях необходимо использовать противогаз марок А, БКФ или М по ГОСТ 12.4.121.

6.7 Степень пожарной опасности производства упаковки определяется в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

Рекомендуемые средства пожаротушения – химическая пена, песок, тонкораспыленная вода.

6.8 В процессе изготовления упаковки должна быть исключена возможность загрязнения окружающей среды отходами производства. Отходы, образующиеся при производстве упаковки, могут подлежать вторичной переработке. Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с действующим законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

6.9 Охрана окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.01.

Выбросы вредных веществ в атмосферу - по ГОСТ 17.2.3.02.

7 Правила приемки

Упаковку принимают партиями. Партией считается количество упаковки одного наименования и размера, изготовленной в течение установленного интервала времени, из одного материала, по одной и той же технической документации и оформленной одним сопроводительным документом о качестве.

Порядок входного контроля сырья и материалов, применяемых для изготовления упаковки в соответствии с технической документации на упаковку конкретного вида.

Упаковку подвергают приемо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям.

7.1 Приемо-сдаточные испытания

7.1.1 Приемо-сдаточные испытания проводят по показаниям и в объеме, указанном в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Технические требования | Объем выборки от партии | Методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид, цвет, форма, комплектность, упаковка, маркировка | 5.1.1, 5.1.2; 5.1.3; 5.1.12; 5.3.1 – 5.3.2; 5.4.1 – 5.4.3 | 1 % от партии, но не менее 3 шт. | 8.1 |
| 2 Сопряжение деталей | 5.1.8 | То же | 8.7 |

7.1.2 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний упаковки хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенной выборке, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

7.2 Периодические испытания

7.2.1 Периодические испытания упаковки, прошедшей приемо-сдаточные испытания, проводят в объеме и с периодичностью, указанной в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Технические требования | Объем выборки от партии | Периодичность контроля | Методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Размеры, вместимость, масса | 5.1.2 | По две штуки с каждого гнезда формы | При пуске формы после ее изготовления или ремонта | 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 |
| 2 Стойкость к горячей воде | 5.1.4 | Три штуки | При постановке на производство или замене сырья | 8.5 |
| 3 Миграция красителя | 5.1.5 | Три штуки от партии | При смене партии красителя | 8.6 |
| 4 Стойкость к растворам | 5.1.6 | То же | То же | 8.8 |
| 5 Придание модельным средам запаха и привкуса | 5.1.7 | То же | То же | 8.9 |
| 6 Стойкость рисунка к истиранию (кроме рисунка, нанесенного методом вакуумной или химической металлизации) и моющим средствам | 5.1.9 | То же | Один раз в год | 8.10 |
| 7 Стойкость рисунка нанесенного методом вакуумной или химической металлизации | 5.1.9 | То же | То же | 8.11 |
| 8 Стойкость к загрязнению | 5.1.10 | То же | То же | 8.12 |
| 9 Санитарно-гигиенические показатели | 6.2 | То же | То же | 8.13 |
| 10 Механические показатели | 5.1.11 | То же | То же | 8.14.1 – 8.14.4 |
| Примечание – Показатель 3 проверяют при окрашивании сырья изготовителем. |  |  |  |  |

7.3.2 Если в процессе периодических испытаний будет обнаружено несоответствие упаковки хотя бы одному из требований настоящего стандарта, то приемку и отгрузку продукции приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных периодических испытаний на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

7.3.3 Допускается проводить периодические испытания по показателям 2, 3, 4 и 5 таблицы 2 на типовых представителях, распространяя результаты испытаний на группу упаковки при условии изготовления ее из одной марки сырья и материалов.

7.4 Типовые испытания

7.4.1 При изменении конструкции упаковки или технологии ее изготовления, а также в случае замены вида сырья и материалов изготовитель проводит типовые испытания по программе, утвержденной в установленном порядке, или согласно требованиям технической документации на упаковку конкретного вида.

7.4.2 При неудовлетворительных результатах испытаний изменения в конструкцию и технологию не вносятся, а замену сырья и материалов не производят.

8 Методы контроля

8.1 Внешний вид, цвет, форму, комплектность, маркировку и упаковку контролируют визуальным осмотром при нормальном освещении без применения увеличительных приборов путем сравнения с требованиями настоящего стандарта или технической документации на упаковку конкретного вида.

Четкость и рельефность гравированных рисунков, четкость и отсутствие искажений рисунков печати и тиснения, отсутствие вздутий, пузырей и отслоений на декоративном покрытии (вакуумная или химическая металлизация, лакокрасочное покрытие) проверяют визуально согласно требованиям, установленным в технической документации на упаковку конкретного вида.

Контроль размеров дефектов до 5 мм на поверхности упаковки проводят отсчетным микроскопом с диапазоном измерения от 0 до 6,5 мм и ценой деления 0,01 мм. Контроль размеров дефектов свыше 5 мм проводят измерительной металлической линейкой по ГОСТ 427. Допускается применять другие средства измерения, которые обеспечивают необходимую точность измерения.

8.2 Контроль массы упаковки проводят на весах по ГОСТ 24104.

8.3 Контроль габаритных размеров упаковки проводят измерительной металлической линейкой по ГОСТ 427, или измерительной металлической рулеткой по ГОСТ 7502, или штангенциркулем по ГОСТ 166. Тип средства измерения выбирают в зависимости от габаритных размеров упаковки и допускаемых отклонений.

8.4 Для проверки полной вместимости упаковки из мерной посуды в упаковку наливают воду температурой (20 ± 5) °С до переливания через края упаковки.

За полную вместимость принимают объем воды, израсходованной для наполнения упаковки.

Вместимость упаковки допускается определять весовым методом следующим образом. Чистый и сухой образец упаковки взвешивают на весах. Затем наполняют до верхней плоскости корпуса (верхней плоскости торца венчика горловины) упаковки водой температурой (20 ± 5) °С и снова взвешивают, определяя общую массу. При взвешивании наружная поверхность образца упаковки должна быть сухой. Разность между массой образца, наполненного водой, и порожнего образца в граммах соответствует его полной вместимости в кубических сантиметрах.

Номинальную вместимость контролируют у упаковки, в которой имеется отметка номинальной вместимости. При контроле номинальной вместимости воду в упаковки наливают до отметки номинальной вместимости на ее корпусе.

Вместимость решетчатой и аналогичной упаковки определяют расчетным методом в соответствии с технической документации на упаковку конкретного вида.

Полная или номинальная вместимость упаковки должна соответствовать требованиям технической документации на упаковку конкретного вида.

8.5 Стойкость к воздействию горячей воды проверяют путем погружения (наполнения) образца на 10 мин в воду, нагретую до температуры (70 ± 5) °С. Для упаковки, предназначенной для контакта с холодной пищевой продукцией, температура воды должна быть (60 ± 5) °С. Затем образец вынимают, охлаждают и протирают насухо.

Упаковку вместимостью от 20 л и более допускается наполнять горячей водой на половину объема.

В зависимости от применяемого полимерного материала в технической документации на упаковку конкретного вида может быть установлена другая температура стойкости к воздействию горячей воды.

Поверхность образца после испытания должна оставаться без видимых изменений по сравнению с образцом-эталоном.

При испытании упаковки, изготовленной из окрашенных полимерных материалов, вода не должна окрашиваться.

8.6 Миграцию красителя проверяют протиркой упаковки белой или темной (для белого красителя) тканью (отходами хлопчатобумажных материалов по ГОСТ 4644) или ватным тампоном по ГОСТ 5679, смоченными водой, температура которой – от 30 °С до 40 °С. При этом на ткани или ватном тампоне 
не должно оставаться видимых следов красителя.

8.7 Сопряжение деталей упаковки проверяют методом сборки деталей и сравнением ее с образцом-эталоном или чертежом.

8.8 Стойкость к растворам проверяют путем погружения образца на 10 мин в нагретый до (60 ± 5) °С 1%-ный раствор уксусной кислоты по ГОСТ 61. При этом окраска образца не должна изменяться, а раствор должен оставаться бесцветным, прозрачным, без осадка.

Затем образец промывают холодной водой, протирают насухо и погружают на 20 мин в нагретый до (60 ± 5) °С 2%-ный мыльно-содовый раствор (сода кальцинированная по ГОСТ 5100, мыло туалетное по ГОСТ 28546). Образец при этом не должен набухать и деформироваться по сравнению с образцом-эталоном, а раствор – окрашиваться.

8.9 Контроль наличия запаха из упаковки проводят по ГОСТ 22648.

8.10 Проверку стойкости рисунка, нанесенного любым методом декорирования, кроме вакуумной или химической металлизации и горячего тиснения (сухому трению), производят при помощи прибора, состоящего из ползуна с кривошипно-шатунным механизмом и пуансона массой 0,5 кг, установленного в направляющем патроне вертикально к плоскости ползуна. В нижнюю часть ползуна вставляют чернильную резинку.

Для проверки образец с рисунком крепят на плоскости ползуна. Пуансон с чернильной резинкой опускают на испытываемый образец, и прибор включают в работу.

Стойкость рисунка к сухому трению определяют по количеству циклов возвратно-поступательного движения ползуна, требуемых для полного истирания рисунка. Количество циклов, соответствующее этому моменту, является показателем стойкости рисунка к истиранию.

Стойкость рисунка к моющим средствам проверяют на том же приборе и образце, что и при предыдущих испытаниях.

На пуансон надевают фланелевую ткань по ГОСТ 29298 или другой технической документации, с прокладкой толщиной 3 – 5 мм из пенополиуретана.

В процессе проведения испытаний пенополиуретан и фланелевую ткань обильно смачивают 2%-ным мыльным раствором комнатной температуры.

Испытуемый образец крепят на плоскости ползуна.

Пуансон с фланелевой тканью, смоченной мыльным раствором опускают на испытуемый образец и прибор включают в работу.

Результат оценивают аналогично стойкости рисунка к сухому истиранию.

Допускается испытания производить вручную.

8.11 Стойкость рисунка, нанесенного методом вакуумной или химической металлизации, проверяют по ГОСТ 15140 методом решетчатых надрезов.

Упаковка считается выдержавшей испытание, если отслаивание покрытия вдоль линий надрезов не более 35 % поверхности с каждой решетки, т. е. не ниже трех баллов.

8.12 Определение стойкости к загрязнению проводят на упаковке или образце размером не менее 50 × 50 мм.

Поверхность обрабатывают горячим мыльным раствором и вытирают насухо. Затем на обработанную поверхность наносят около 5 г вещества загрязнителя (на упаковку, контактирующую с пищевой продукцией, – молочные продукты или жиры; на упаковку, не контактирующую с пищевой продукцией, – землю с водой; на упаковку продукции, предназначенной для детей и подростков – детский крем, водорастворимые чернила).

После выдержки в течение 2 – 3 ч испытываемую поверхность моют горячим мыльным раствором, насухо протирают и осматривают при дневном освещении.

На поверхности не должно быть изменений окраски упаковки, остатков загрязнителя.

8.13 Санитарно-гигиенические показатели упаковки, контактирующей с продуктами питания, включая детское питание, определяют в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории государств, принявших настоящий стандарт.

8.14 Определение механических показателей упаковки

8.14.1 Для контроля герметичности упаковки, предназначенной для герметичного укупоривания, ее заполняют до объема, соответствующего не менее 95 % объема под укупорочное средство, водой и/или окрашенной водой температурой (20 ± 5) °С плотно укупоривают и удаляют следы воды с внешней поверхности упаковки. Укупоренный образец помещают на фильтровальную бумагу, выдерживают в течение 30 мин. На поверхности упаковки и фильтровальной бумаге не должно быть капель воды.

8.14.2 Прочность упаковки к свободному падению с высоты определяют следующим образом. Упаковку, выдержавшую испытание на герметичность по 8.14.1, заполняют водой или любым сыпучим материалом с ее номинальной массой, и сбрасывают на металлическую или бетонную поверхность. Высота и количество сбрасываний – в соответствии с технической документацией на упаковку конкретного вида. При сбрасывании должно быть обеспечено свободное падение (без вращения) упаковки на дно.

Упаковку считают выдержавшей испытание, если на ней не наблюдаются механические повреждения, приводящие к потере герметичности, контролируемой по отсутствию течи. Допускаются незначительные деформации, не приводящие к потере герметичности.

8.14.3 Прочность упаковки, выдержавшей испытание на герметичность по 8.14.1 и конструкция которой позволяет укладывать ее в штабель, к сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки определяют по 
ГОСТ ISO 2234.

Упаковка в течение установленного времени не должна давать течи. Допускается остаточная деформация упаковки без разрушения и отсутствия течи.

8.14.4 Прочность крепления ручек определяют по ГОСТ 34862.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Упаковку транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

9.2 Упаковку хранят в отапливаемых помещениях с относительной влажностью не более 80 % по условиям хранения 3 ГОСТ 15150.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие упаковки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и применения.

10.2 Гарантийный срок — один год со дня реализации, если иное не предусмотрено в технической документацией на упаковку конкретного вида, но не более 1,5 лет с даты изготовления.

Приложение А

(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах в странах СНГ

| Технический регламент | Государство-участник СНГ |
| --- | --- |
| ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» | AM, BY, KZ, KG, RU |

| УДК 621.798:006.354 | МКС 55.020 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: упаковка многооборотная, технические требования, транспортирование, хранение, методы контроля |  |

Руководитель разработки, разработчик

Генеральный директор ООО «Компания «ЕвроБалт»                                А.В. Минин