МКС 55.080

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 12302–2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия»

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Пункт 3. Таблицу «За принятие проголосовали» дополнить строками:

«

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Казахстан Таджикистан | KZ TJ | Госстандарт Республики Казахстан Таджикстандарт |

».

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;

заменить ссылку: «ГОСТ 12.3.030–83 Переработка пластических масс. Требования безопасности» на «ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 15973 Пластмассы. Методы определения золы;

ГОСТ ISO/IEC 15459-4 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 4. Штучные изделия и упакованные единицы продукции»;

исключить сноски:

«

1) Действует ГОСТ 9142—2014.

2) Действует ГОСТ 17527—2014 (ISO 21067:2007)».

Раздел 3 дополнить пунктами 3.2, 3.3:

«3.2 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.

Примечание – Примером рециклированного полимерного материала является материал, полученный из расплава вторичного и первичного полимера в различных долях, либо из термолизата в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, в том числе технологическим регламентом.

3.3 механически рециклированные полимерные материалы: Рециклированные полимерные материалы (пластмассы), которые перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно новую продукцию;

Раздел 4. Пункт 4.3. Заменить слова: «транспортной тары» на «транспортной упаковки».

Раздел 5. Пункт 5.2.9 изложить в редакции:

«5.2.9 Показатель прочности сварных швов пакетов, изготовленных из однослойных пленок, при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении. Показатель прочности сварных швов пакетов, изготовленных из многослойных пленок и пленок из комбинированных материалов, устанавливают в технической документации на пакеты для конкретных видов продукции, при условии обеспечения сохранности продукции при эксплуатации, транспортировании и хранении».

Пункт 5.2.13. Заменить слова: «штрих-кодов и торговых марок» заменить на «символов штрихового кода и товарных знаков».

Пункт 5.3.1 дополнить абзацами:

При изготовлении пакетов, в том числе предназначенных для контакта с пищевой продукцией, допускается использовать технологические отходы собственного производства при наличии замкнутого производственного цикла изготовления пакетов. Допускаемое количество технологических отходов собственного производства устанавливают в стандартах и/или технической документации на пакеты для конкретных видов продукции.

Не допускается применение механически рециклированных полимерных материалов при изготовлении пакетов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.

Применение рециклированных материалов, в том числе механически рециклированных полимерных материалов, допускается при производстве пакетов, не предназначенных для контакта с пищевой продукцией. Допускаемое количество рециклированного полимерного материала устанавливают в стандартах и/или технической документации на пакеты для конкретных видов продукции, при этом допускаемое количество рециклированного полимерного материала должно быть не более 25% по массе»;

заменить слова: «ингибированную полиэтиленовую пленку «Зираст»» на «упаковочные материалы с летучими ингибиторами коррозии».

Пункт 5.3.2 дополнить абзацем в следующей редакции:

«Рекомендуемая толщина пленки, применяемой для изготовления всех типов пакетов, кроме фасовочных, не менее 35 мкм; для изготовления фасовочных пакетов – не менее 10 мкм. При этом допустимое отклонение по толщине ±10%.

Пакеты, предназначенные для дальнейшей вторичной переработки должны иметь толщину не менее 35 мкм».

Исключить пункт 5.3.3.

Дополнить пунктом 5.3.3а в следующей редакции:

5.3.3а Рекомендуемая массовая доля золы пленки не более 5 %. При этом применение технологических отходов собственного производства и рециклированных материалов при изготовлении пакетов не должно влиять на изменение массовой доли золы пленки.

Пакеты, предназначающиеся для дальнейшей вторичной переработки должны иметь зольность не более 5%.

Пункт 5.4.1. Одиннадцатое перечисление изложить в редакции: «- символ штрихового кода (при наличии), если законодательством государства, принявшего настоящий стандарт, установлены требования к прослеживаемости продукции в цепи поставок с обеспечением ее уникальной идентификации.

Примечание – Допускается осуществлять указанную идентификацию по ГОСТ ISO/IEC 15459-4».

Пункт 5.4.5 дополнить абзацем в следующей редакции:

«Рекомендуется предусмотреть место для размещения символа штрихового кода на пакете, свободное от иной информации. Рекомендуется размещать линейный символ штрихового кода в нижней правой части оборотной стороны пакета с отступом от края пакета, учитывающим размер свободной зоны вокруг символа штрихового кода и его ориентацию, в соответствии с установленными к такой зоне и ориентации требованиями. Для линейного символа штрихового кода рекомендуется его горизонтальная ориентация».

Раздел 8. Пункт 8.1. Последний абзац изложить в редакции:

«В документ о качестве допускается вносить другую информацию, касающуюся качества пакетов, а также информацию о прослеживаемости в цепи поставок и уникальной идентификации продукции, в том числе символ штрихового кода».

Пункт 8.2. После таблицы 1 дополнить абзацем:

«По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается при контроле качества пакетов определять массовую долю золы пленки. Порядок и сроки проведения испытаний устанавливают в технической документации на пакеты для конкретных видов продукции».

Пункт 5.4. Десятое перечисление дополнить знаком сноски «*» и сноской:

«*При изготовлении пакетов из смеси первичного материала с добавлением рециклированного рекомендуется в маркировке после аббревиатуры первичного материала в круглых скобках без пробела указывать аббревиатуру «REC», обозначающую применение рециклированного материала, а также численное значение его массовой доли, выраженное в процентах».

Раздел 9 дополнить пунктом 9.12:

«9.12 Массовую долю золы определяют по ГОСТ 15973–82 (раздел 3) со следующими дополнениями:

- прокаливание проводят при температуре 550°C;

- масса пробы 1–1,5 г при содержании золы выше 1 %;

Приложение А. Таблицу А.1 дополнить примечанием:

«Примечание – К типу пакета II-4 также можно отнести такой вид пакетов как «пакет-майка», который представляет собой мягкую упаковку, с уплотненным дном и с прорезями для образования ручек».

Руководитель разработки, разработчик

Генеральный директор ООО «Компания «ЕвроБалт»                                    А.В. Минин