**МКС 59.080.30**

**Изменение № 1 ГОСТ 29223—91 Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия**

**Принято межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от № )**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №**

**За принятие изменения проголосовали Национальные органы по стандартизации следующих государств:**

**[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации**

 **Дата введения –**

Раздел «Информационные данные». Пункт 5. «Ссылочные нормативно-технические документы». Исключить ссылки на ОСТ 17-495-75, ОСТ 17-708-77.

Раздел «Информационные данные», предпоследний абзац. Исключить слова «и суровые».

Раздел 1. Пункт 1.2. Заменить слова «органами государственного санитарного надзора» на «нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт».

Раздел 1. Пункт 1.3.1. Таблица 1. Значение показателя «воздухопроницаемость, дм3/м2·с» для костюмных тканей «50» заменить на «60\*».

Раздел 1. Пункт 1.3.1. Таблица 1. Перед примечанием дополнить таблицу сноской «\* Для изготовления одежды и изделий 2-го слоя».

Раздел 1. Пункт 1.3.5. Исключить слова «,суровых - по ОСТ 17-495\*».

Раздел 1 Пункт 1.3.6. После первого абзаца добавить новый абзац, изложив его в редакции:

«Допускаемое отклонение массовой доли каждого компонента в сырьевом составе не должно превышать ± 5 % от абсолютной величины нормируемого содержания компонента в процентах».

Раздел 1. Пункт 1.4.1. Исключить слова «,суровых - по ОСТ 17-708».

Раздел 1. Пункт 1.5.1. Исключить слова «,суровых - по ОСТ 17-708».

Раздел 4. Исключить слова «,суровых - по ОСТ 17-708».