МКС 59.140.30

Изменение № 1 ГОСТ 33201—2014 Ткани для столового белья и полотенечные чистольняные, льняные и полульняные и штучные изделия из них. Общие технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от               №                      )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[                                                            ]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Дополнить ссылками:

«ГОСТ 11027 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия

ГОСТ 11209 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30292 (ИСО 4920-81) Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием

ГОСТ 32075 Материалы текстильные. Метод определения токсичности

ГОСТ 32995 Материалы текстильные. Методика измерения напряженности электростатического поля».

Раздел 4. Пункт 4.1.2. Исключить второй абзац, после фразы «неотбеленными с сохранением натурального цвета льняного волокна, полубелыми, отбеленными, отваренными, набивными, гладкокрашеными, пестроткаными» добавить абзацы, изложив их в редакции:

«Для столового белья (скатертные ткани, скатерти, салфетки и других аналогичных изделий) применяют глянцевую, улучшенную глянцевую, водо-, грязе-маслоотталкивающую отделку в соответствии с утвержденными технологическими режимами.

Водоотталкивание должно быть не менее 90 усл. ед.

Маслоотталкивание должно быть не менее пяти баллов.

Для полотенечных тканей и изделий из них применяют отделки, улучшающие гигроскопичность и капиллярность в соответствии с утвержденными технологическими режимами.

Капиллярность тканой и вафельной полоски ткани (300 × 50 мм) должна быть не менее 80 мм за 60 мин, петельной пряжи в махровых полотенечных тканях и изделиях из них - не менее 80 мм за 30 мин.

В зависимости от назначения и требований заказчика применяют и другие виды отделок».

Раздел 4. Пункт 4.1.4. Перед первым абзацем добавить новый абзац, изложив его в редакции:

«Материалы, применяемые для изготовления тканей для столового белья, полотенечных и штучных изделий должны соответствовать требованиям [1]; полотенечные изделия, заявленные изготовителем, как предназначенные для детей и подростков должны соответствовать требованиям [2] или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт».

Раздел 4. Пункт 4.1.4. После последнего перечисления дополнить следующими абзацами, изложив их в редакции:

«Для полотенечных тканей и изделий из них разрывная нагрузка полоски ткани размерами 50 × 200 мм должна быть, Н (кгс), не менее:

- для махровых тканей и штучных изделий:

по основе - 157 (16), по утку - 130 (13);

- для вафельных тканей и штучных изделий:

по основе - 350 (36), по утку - 210 (21).

Прочность закрепления петли на махровых тканях и штучных изделиях должна быть не менее 49,05 сН (50 кгс).

Раздел 4. Пункт 4.1.6 Таблица 1. Примечание под цифрой 2 дополнить фразой «в концентрации 3 г/дм3», изложив в следующей редакции: «Для столовых тканей и штучных изделий темных тонов предусмотрена только стирка № 1 с содой в концентрации 3 г/дм3».

Раздел 5 исключить из текста стандарта.

Заменить нумерации разделов 6, 7 и 8 на разделы 5, 6 и 7 соответственно.

Раздел 7. Заменить нумерацию на раздел 6. Дополнить методами и изложить раздел в следующей редакции:

«6.1 Отбор проб – по ГОСТ 20566.

6.2 Определение содержания химических волокон – по ГОСТ 25617, ГОСТ 30739.

6.3 Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811 со следующим дополнением: при определении размеров изделий с бахромой размер бахромы учитывают с одной стороны.

6.4 Определение водоотталкивания - по ГОСТ 30292.

6.5 Определение маслоотталкивания - по ГОСТ 11209— 2014 (пункт 7.19).

6.6 Для подсчета количества стежков от изделий, отобранных по ГОСТ 20566, берут три изделия. Подсчет проводят в трех местах: два подсчета по длине изделия на участке 10 см и один – по ширине на участке 10 см.

Количество стежков определяют как среднее арифметическое результатов подсчета количества стежков в каждом просматриваемом изделии.

6.7 Определение разрывной нагрузки – по ГОСТ 3813.

6.8 Определение водопоглощения – по ГОСТ 3816.

6.9 Определение устойчивости окраски – по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4 со следующим дополнением: в состав раствора для стирки N 1 с содой вводится кальцинированная сода с концентрацией 3 г/дм3; ГОСТ 9733.27.

6.10 Определение белизны – по ГОСТ 18054.

6.11 Определение свободного хлора и кислот, свободного формальдегида –

по ГОСТ 25617.

6.12 Определение запаха – по [3] и по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.13 Определение токсичности – по ГОСТ 32075 и по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.14 Определение уровня напряженности электростатического поля на поверхности – по ГОСТ 32995 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт».

Раздел «Библиография.  Дополнить, изложив в следующей редакции:

| «[1] ТР ТС 017/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» |
| --- | --- |
| [2] ТР ТС 007/2011 [3] МУК 4.1/4.3.1485-03 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы.» |