| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 10832 – 202_ (Проект RU, первая редакция) |

ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕННЫЕ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом (СПбГАСУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 10832—2009

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

межгосударственный стандарт

ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕННЫЕ

Технические условия

Perlite expanded sand and crushed stone. Specifications

Дата введения ―

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на песок и щебень перлитовые вспученные (далее — вспученный песок, вспученный щебень), получаемые путем термической обработки природного перлитового сырья (перлитов и пехштейнов).

Вспученный песок и вспученный щебень предназначены для применения в качестве заполнителей легких бетонов, легких растворов, сухих строительных смесей, для изготовления тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, а также для применения в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре эксплуатации изолируемых поверхностей от минус 200 °С до плюс 875 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.041 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 17811 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25226 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 32522 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия

ГОСТ 33757 Поддоны плоские деревянные. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 перлитовое сырье: Вулканическая стекловатая порода кислого состава, содержащая более 1 % связанной воды и способная при быстром нагревании до температуры (800–1200) °C многократно увеличиваться в объеме (вспучиваться) за счет испарения этой воды.

3.2

вспученный перлит; перлит: Легкий гранулированный теплоизоляционный материал, имеющий ячеистую структуру, полученную при нагревании природной вулканической горной породы.

[ГОСТ 31913–2022, пункт 17]

3.3 насыпная плотность: Масса единицы объема материала с порами и пустотами.

3.4 марка по насыпной плотности: Максимальное значение насыпной плотности материала в интервале, установленном в настоящем стандарте.

3.5 прочность при сдавливании в цилиндре: Способность сыпучего материала сопротивляться напряжениям, возникающим при сдавливании материала в цилиндре при погружении пуансона в слой испытываемой пробы на заданную глубину.

3.6 коэффициент уплотнения: Отношение объемов материала до и после транспортирования и хранения, характеризующее степень его уплотнения при транспортировании и хранении.

3.7 морозостойкость: Способность материала выдерживать при конкретных условиях заданное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без потери массы.

3.8 водопоглощение: Свойство материала поглощать и удерживать воду, определяемое отношением массы поглощенной воды к массе сухого материала.

3.9 влажность: Содержание в материале свободной воды.

3.10

точечная проба: Проба материала, отобранная единовременно в одной точке, массой не менее 2000 г.

[Адаптировано из ГОСТ 8735–202_ (шифр темы: 1.13.144-2.515.26), пункт 3.1]

3.11

объединенная проба: Проба материала, состоящая из точечных проб, отобранных в разных местах партии и характеризующая партию в целом.

[Адаптировано из ГОСТ 8735–202_ (шифр темы: 1.13.144-2.515.26), пункт 3.2]

3.12

лабораторная проба: Проба материала, полученная путем ручного или механического сокращения объединенной пробы и предназначенная для проведения лабораторных испытаний.

[Адаптировано из ГОСТ 8735–202_ (шифр темы: 1.13.144-2.515.26), пункт 3.3]

3.13

аналитическая проба: Проба материала, отобранная из лабораторной пробы путем сокращения и предназначенная для проведения одного или нескольких видов испытания.

[Адаптировано из ГОСТ 8735–202_ (шифр темы: 1.13.144-2.515.26), пункт 3.4]

3.14

навеска: Порция пробы материала, отобранная из аналитической пробы, строго заданного объема/массы, которую непосредственно подвергают испытанию.

[Адаптировано из ГОСТ 8735–202_ (шифр темы: 1.13.144-2.515.26), пункт 3.5]

4 Технические требования

Вспученные перлитовые песок и щебень должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и выпускаться по технической документации, утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем.

4.1 Классификация и характеристики перлитового песка

4.1.1 Вспученный перлитовый песок в зависимости от зернового состава подразделяют на группы:

ВПР — вспученный песок рядовой;

ВПК — вспученный песок крупный;

ВПС — вспученный песок средний.

ВПМ — вспученный песок мелкий;

ВПП — вспученный песок очень мелкий (вспученный перлитовый порошок).

4.1.2 Зерновой состав вспученного песка каждой группы, указанной в п. 4.1.1, должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 — Зерновой состав вспученного песка

| Группа песка | Зерновой состав, мм |
| --- | --- |
| ВПР | Св. 0,16 до 5,0 вкл. |
| ВПК | Св. 1,25 до 5,0 вкл. |
| ВПС | Св. 0,16 до 2,5 вкл. |
| ВПМ | Св. 0,16 до 1,25 вкл. |
| ВПП | До 0,16 |

4.1.3 Во вспученном песке каждой группы, указанной в 4.3.1, содержание зерен крупнее наибольшего и мельче наименьшего номинального размера не должно быть более 15 % по объему. Содержание зерен размером менее 0,16 мм во вспученном песке группы ВПР, применяемом для изготовления легких бетонов, должно быть не более 10 % по объему.

4.1.4 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление вспученного песка с зерновым составом, указанным потребителем.

4.1.5 В зависимости от насыпной плотности вспученный песок подразделяют на марки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 — Насыпная плотность вспученного песка в зависимости от марки по насыпной плотности

| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| М75 | До 75 вкл. |
| М100 | Св. 75 до 100 вкл. |
| М150 | Св. 100 до 150 вкл. |
| М200 | Св. 150 до 200 вкл. |
| М250 | Св. 200 до 250 вкл. |
| М300 | Св. 250 до 300 вкл. |
| М350 | Св. 300 до 350 вкл. |
| М400 | Св. 350 до 400 вкл. |
| М500 | Св. 400 до 500 вкл. |
| Примечание — Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при технико-экономическом обосновании изготовление вспученного песка марки по насыпной плотности М600 (насыпная плотность свыше 500 кг/м3 до 600 кг/м3, прочность при сдавливании в цилиндре — не менее 1,0 МПа). |  |

4.1.6 Физико-механические показатели вспученного песка должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 — Физико-механические характеристики вспученного песка

| Наименование показателя | Значение показателя для вспученного песка марки по насыпной плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М75 | М100 | М150 | М200 | М250 | М300 | М350 | М400 | М500 |
| Теплопроводность при температуре (25±5) °С, Вт/(м·°С), не более | 0,043 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,070 | 0,076 | 0,079 | 0,081 | 0,093 |
| Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа, не менее | Не нормируется |  |  | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,60 |
| Примечание — Прочность при сдавливании в цилиндре определяют на вспученном песке с размером зерен от 1,25 до 2,5 мм, применяемом для изготовления легких бетонов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.7 Влажность при отгрузке вспученного песка должна быть не более 2 % по массе.

4.2. Классификация и характеристики перлитового щебня

4.2.1 Вспученный щебень в зависимости от зернового состава подразделяют на группы:

ВПЩК — вспученный щебень крупный;

ВПЩМ — вспученный щебень мелкий.

4.2.2 Зерновой состав вспученного щебня должен быть для групп:

ВПЩМ — свыше 5 мм до 10 мм;

ВПЩК — свыше 10 мм до 20 мм.

4.2.3 Содержание зерен наибольшего и наименьшего размеров во вспученном щебне каждой группы, приведенной в 4.4.2, должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 — Содержание зерен наибольшего и наименьшего размеров во вспученном щебне

| Диаметр отверстий контрольных сит, мм | d | D | 2D |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток на сите, % по массе | От 85 до 100 | До 10 | Не допускается |
| Примечание — D и d — наибольший и наименьший диаметры отверстий контрольных сит соответственно. |  |  |  |

4.2.4. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление смеси вспученных песка и щебня фракции свыше 2,5 мм до 10 мм и смеси фракций вспученного щебня свыше 5 мм до 20 мм, при этом содержание зерен размером свыше 5 мм до 10 мм должно быть от 30 % до 45 % по массе.

4.2.5 Насыпная плотность вспученного щебня в зависимости от марки по насыпной плотности должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 — Насыпная плотность вспученного щебня в зависимости от марки по насыпной плотности

| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| М200 | Св. 150 до 200 вкл. |
| М250 | Св. 200 до 250 вкл. |
| М300 | Св. 250 до 300 вкл. |
| М350 | Св. 300 до 350 вкл. |
| М400 | Св. 350 до 400 вкл. |
| М500 | Св. 400 до 500 вкл. |
| М600 | Св. 500 до 600 вкл. |
| М700 | Св. 600 до 700 вкл. |

4.2.6 Прочность при сдавливании в цилиндре вспученного щебня в зависимости от марки по прочности и марки по насыпной плотности должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6 — Прочность при сдавливании в цилиндре вспученного щебня в зависимости от марки по прочности и марки по насыпной плотности

| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 | Марка по прочности | Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| М200 | Св. 150 до 200 вкл. | П15 | До 0,3 |
| М250 | Св. 200 до 250 вкл. | П25 | Св. 0,3 до 0,5 вкл. |
| М300 | Св. 250 до 300 вкл. | П35 | Св. 0,5 до 0,6 вкл. |
| М350 | Св. 300 до 350 вкл. | П45 | Св. 0,6 до 0,7 вкл. |
| М400 | Св. 350 до 400 вкл. | П50 | Св. 0,7 до 0,9 вкл. |
| М500 | Св. 400 до 500 вкл. | П75 | Св. 0,9 до 1,2 вкл. |
| М600 | Св. 500 до 600 вкл. | П100 | Св. 1,2 до 1,5 вкл. |
| М700 | Св. 600 до 700 вкл. | П150 | Св. 1,5 до 2,0 вкл. |
| Примечание — Соотношение между маркой по прочности и прочностью при сдавливании в цилиндре вспученного щебня допускается уточнять по результатам испытаний в бетоне по ГОСТ 9758. |  |  |  |

4.2.7 Водопоглощение вспученного щебня в зависимости от марки по насыпной плотности должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7.

Таблица 7 — Водопоглощение вспученного щебня в зависимости от марки по насыпной плотности

| Наименование показателя | Значение показателя для вспученного песка марки по насыпной плотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М200 | М250 | М300 | М350 | М400 | М500 | М600 | М700 |
| Водопоглощение, % по массе, не более | 125 | 100 | 75 | 65 | 50 | 30 | 25 | 10 |

4.2.8 Вспученный щебень при испытании на морозостойкость должен выдерживать не менее 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания, при этом потеря массы вспученного щебня после испытания на морозостойкость не должна превышать 8 %.

4.2.9 Влажность при отгрузке вспученного щебня должна быть не более 2 % по массе.

4.3 Радиационно-гигиеническая оценка

Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф для вспученных песка и щебня в зависимости от их области применения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30108.

При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства-участника СНГ (ЕАЭС), значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменено в соответствии с действующим законодательством данного государства.

4.4 Требования к сырьевым материалам

Для изготовления вспученных песка и щебня используют природное перлитовое сырье из вулканических стекловатых водосодержащих пород кислого состава по ГОСТ 25226.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна быть нанесена на каждую упаковочную единицу со вспученным песком или вспученным щебнем. Допускается по согласованию с потребителем наносить маркировку выборочно (не на каждую упаковочную единицу).

4.5.2 В случае перевозки одной партии вспученного песка или вспученного щебня прямым железнодорожным сообщением (без перегрузки в другие транспортные средства) допускается наличие маркировки не менее чем на восьми упаковочных единицах в каждом вагоне. При этом упаковочные единицы с маркировкой должны быть расположены по четыре с каждой стороны от дверей вагона.

4.5.3 Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или на ярлык из фанеры или картона, или на бумажную этикетку печатанием типографским способом.

4.5.4 Этикетка должна быть прочно прикреплена к упаковке. Ярлык должен быть надежно прикреплен к упаковке.

4.5.5 Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии) и адрес;

- условное обозначение материала по п 4.5.8;

- номер партии и дату изготовления;

- количество вспученного песка или щебня в одной упаковочной единице, м3 (или кг);

- результаты приемо-сдаточных испытаний.

4.5.6 Маркировка должна быть выполнена на языке страны-производителя. В случае отгрузки вспученного песка или вспученного щебня за пределы страны-производителя маркировку дополнительно выполняют на языке, указанном в контракте на поставку, при этом дополнительно должна быть нанесена надпись с указанием страны-производителя (например, «Произведено в (наименование страны)»).

4.5.7 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

4.5.8 Условное обозначение вспученных песка и щебня должно состоять из наименования материала (вспученный перлитовый песок или вспученный перлитовый щебень), торговой марки производителя (при ее наличии), зарегистрированной в установленном порядке, обозначения группы вспученного песка или вспученного щебня по п. 4.1.1 и п. 4.2.1, обозначения марки по насыпной плотности вспученного песка по п. 4.1.5 или вспученного щебня по п. 4.2.5, марки по прочности при сдавливании в цилиндре для вспученного песка по п. 4.1.6 или вспученного щебня по п. 4.2.6 и обозначения настоящего стандарта.

Примечание – При заказе вспученных песка и щебня, не относящихся к группам, приведенным в 4.1.1 и 4.2.1 в условном обозначении должен быть указан размер фракций.

Пример условного обозначения среднего вспученного песка, марки по насыпной плотности М100:

Вспученный перлитовый песок «(торговая марка производителя)» ВПС, М100 ГОСТ 10832—202Х;

Пример условного обозначения крупного вспученного щебня, марки по насыпной плотности М400 и марки по прочности при сдавливании в цилиндре П50:

Вспученный перлитовый щебень «(торговая марка производителя)» ВПЩК, М400, П50 ГОСТ 10832—202Х.

4.6 Упаковка

4.6.1 Вспученные песок и щебень поставляют в соответствии с условиями договора на поставку в запакованном виде или в специализированных транспортных средствах.

4.6.2 Вспученные песок и щебень упаковывают в бумажные многослойные мешки по ГОСТ 2226, полиэтиленовые по ГОСТ 17811, полипропиленовые по ГОСТ 32522 и тканевые по ГОСТ 30090, другие средства упаковки с закрытой (с клапаном) и открытой горловиной и другими способами герметизации упаковки, установленными между изготовителем и потребителем в договоре на поставку.

4.6.3 Для упаковки вспученных песка и щебня могут использоваться мягкие и специализированные контейнеры, изготавливаемые в соответствии с действующими нормативными или техническими документами.

4.6.4 Из упаковок со вспученным песком или вспученным щебнем могут быть сформированы транспортные пакеты с использованием в качестве средства пакетирования деревянных поддонов по ГОСТ 33757 с последующей обвязкой транспортного пакета скрепляющими средствами, обеспечивающими сохранность транспортного пакета.

4.6.5 Допускается использовать другие средства упаковки, обеспечивающие целостность упаковки и сохранность количества и качества вспученного песка или вспученного щебня во время погрузочно-разгрузочных работ, а также на протяжении всего времени транспортирования и хранения.

Нарушение целостности упаковки не допускается.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды, утилизация

5.1 Вспученные песок и вспученный щебень являются нетоксичными, негорючими, пожаровзрывобезопасными материалами и относятся к классу опасности III «Ф» в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимая концентрация (ПДК) перлитовой пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должна превышать 4,0 мг/м3.

5.2 При работе со вспученным песком и/или вспученным щебнем должны применяться средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда, в том числе ГОСТ 12.4.253, ГОСТ 12.4.041.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

5.3 Радиологический контроль вспученных песка и щебня должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.4 При производстве вспученных песка и щебня образуются твердые отходы, которые возвращают в технологический цикл для повторной переработки. Отходы производства, не пригодные для повторной переработки, подлежат утилизации в соответствии с установленными правилами.

6 Правила приемки

6.1 Вспученные песок и щебень принимают службой технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2 Вспученный песок и щебень принимают партиями.

Партией считают количество вспученного песка или вспученного щебня, изготовленных из сырья одного качества за одни сутки на одной технологической линии, при этом вспученный песок должен быть одной группы по зерновому составу и марки по насыпной плотности, вспученный щебень — одной группы по зерновому составу и одной марки по насыпной плотности и прочности, единовременно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или одном судне, но не более 300 м3. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество заполнителя, единовременно отгружаемое одному потребителю в течение суток.

6.3 Соответствие качества вспученного песка или вспученного щебня требованиям настоящего стандарта устанавливают по результатам приемочного контроля.

Предприятие-изготовитель вспученного песка и/или вспученного щебня проводит входной контроль сырьевого материала в соответствии с требованиями ГОСТ 24297 и по технологической документации предприятия-изготовителя.

Результаты входного, операционного и приемочного контроля должны быть задокументированы в соответствующих журналах служб технического контроля.

Порядок проведения, объем и содержание операционного контроля устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя.

Приемочный контроль проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний.

6.4 При приемо-сдаточных испытаниях определяют:

- зерновой состав вспученных песка и щебня;

- насыпную плотность вспученных песка и щебня;

- влажность вспученных песка и щебня;

- прочность при сдавливании в цилиндре вспученного щебня;

- качество упаковки и маркировки.

6.5 При периодических испытаниях определяют:

- морозостойкость вспученного щебня — не реже одного раза в полугодие:

- теплопроводность вспученного песка — не реже одного раза в год;

- водопоглощение вспученного щебня — не реже одного раза в квартал;

- прочность при сдавливании в цилиндре вспученного песка — по просьбе потребителя, но не реже одного раза в год.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф во вспученных песке и щебне определяют один раз в год, при постановке на производство, а также каждый раз при смене сырья.

6.6 Для проведения испытаний из потока материала во время загрузки в специализированные транспортные средства и средства упаковки (мешки, контейнеры) через равные промежутки времени отбирают не менее пяти точечных проб, в каждой из которых определяют насыпную плотность в соответствии с 6.1. Объем одной точечной пробы должен быть от 4 л до 16 л. Насыпная плотность каждой точечной пробы не должна превышать максимального значения, установленного для данной марки, более чем на 5 %.

Точечные пробы перемешивают для получения объединенной пробы.

6.7 Объединенную пробу тщательно перемешивают, разравнивают и делят методом квартования на четыре части. Две любые противоположные четверти берут в сокращенную пробу. Последовательным квартованием пробу сокращают до получения лабораторной пробы (объем материала, необходимого для определения всех показателей качества для данной фракции вспученного песка или вспученного щебня, устанавливают по таблице 8).

Объем объединенной пробы должен не менее чем в четыре раза превышать объем лабораторной пробы.

6.8 Для определения конкретного показателя для данной фракции вспученного песка или вспученного щебня из лабораторной пробы методом квартования готовят аналитическую пробу. Объем аналитической пробы для определения каждого показателя должен быть не менее указанного в таблице 8.

Из аналитической пробы отбирают навески в соответствии с методикой испытания.

Таблица 8 — Объем аналитической пробы для испытания вспученного песка

и вспученного щебня

| Наименование показателя | Объем аналитической пробы, л, для испытания вспученного песка и вспученного щебня фракций размером, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От 0 до 5 | От 5 до 10 | От 10 до 20 |
| Зерновой состав | 2 | 5 | 10 |
| Насыпная плотность | 5 | 10 | 20 |
| Теплопроводность вспученного песка | 5 | — | — |
| Прочность при сдавливании в цилиндре | 6 | 6 | 6 |
| Влажность | 2 | 3 | 3 |
| Водопоглощение вспученного щебня | — | 2 | 3 |
| Морозостойкость вспученного щебня | — | 2 | 2 |

Допускается использование одной и той же аналитической пробы для проведения нескольких испытаний, если в процессе предшествующих испытаний свойства материала не подвергаются изменению.

6.9 Вспученные песок и щебень считают принятыми по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний, если все показатели качества соответствуют всем требованиям настоящего стандарта. При несоответствии вспученных песка и щебня требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному показателю партию не принимают.

6.10 Потребитель имеет право проводить проверку качества вспученных песка и щебня в соответствии с требованиями и методами, установленными в настоящем стандарте.

При проверке качества вспученного песка и щебня потребитель должен применять следующий порядок отбора точечных проб:

- при поставке в мешках — не менее чем из пяти мешков, отобранных методом случайного отбора, с помощью совка или пробоотборника отбирают по одной пробе из каждого мешка с глубины 0,2 м;

- при разгрузке специализированных железнодорожных вагонов — из трубопроводов с помощью пневмотранспортных средств (вентиляторов, камерных насосов и т.п.) из одного вагона, отобранного методом случайного отбора, отбирают не менее пяти точечных проб через равные интервалы времени;

- при разгрузке специализированных автомобилей — из трубопроводов с помощью пневмотранспортных средств (вентиляторов, камерных насосов и т.п.) точечные пробы отбирают через равные интервалы времени, но не менее трех точечных проб;

- из мягких и специализированных контейнеров — с помощью совка или пробоотборника с глубины 0,5 м не менее чем из трех контейнеров, отобранных методом случайного отбора, отбирают по две точечные пробы из каждого контейнера.

6.11 Количество поставляемого вспученного песка или вспученного щебня определяют по объему. Методом случайного отбора от партии отбирают три упаковочные единицы. Количество вспученного песка или вспученного щебня в одной упаковочной единице объемом более 100 л измеряют емкостями вместимостью 10 л, в упаковке 100 л и менее — емкостями вместимостью (1—5) л.

Вспученный щебень высыпают в мерную емкость совком с высоты не более 100 мм, вспученный песок — через воронку (см. рисунок 1) до образования конуса над верхом емкости, который снимают металлической линейкой вровень с краями сосуда без уплотнения.

За результат принимают среднеарифметическое значение результатов определений объемов вспученного песка или вспученного щебня трех упаковочных единиц. Допускается предельное отклонение количества материала в одной упаковочной единице ± 3 % объема упаковки.

Полученный объем принимают за количество поставляемого вспученного песка или вспученного щебня в одной упаковочной единице.

Потребитель вычисляет объем поставленного вспученного песка или вспученного щебня после транспортирования в одной упаковочной единице V2, м3, с учетом коэффициента уплотнения по формуле

V2=V1Kупл,                                                        (1)

где V1 — объем вспученного песка или вспученного щебня в одной упаковочной единице до транспортирования, м3;

Купл — коэффициент уплотнения.

Коэффициент уплотнения Купл должен быть не более 1,15. По согласованию изготовителя с потребителем допускается в зависимости от дальности транспортирования и высоты загрузки транспортных средств, а также для специализированных контейнеров высотой более 1 м устанавливать коэффициент уплотнения Купл более 1,15.

При поставках вспученного песка или вспученного щебня в специальных автомобилях, контейнерах и железнодорожных вагонах коэффициент уплотнения Купл устанавливают по договоренности между изготовителем и потребителем.

По договоренности между изготовителем и потребителем допускается отгрузка вспученного песка или вспученного щебня по массе.

Пересчет количества вспученного песка или вспученного щебня из весовых единиц в объемные Vп(щ), м3, выполняют по формуле

Vп(щ)=Mп(щ)ρн,                                                        (2)

где Мп(щ) — количество вспученного песка или вспученного щебня в весовых единицах, кг;

ρн — насыпная плотность вспученного песка или вспученного щебня, кг/м3.

6.12 Каждая партия вспученного песка или вспученного щебня, поставляемых одному потребителю, должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии) и адрес;

- условное обозначение материала;

- номер партии и дату изготовления (число, месяц, год);

- количество материала в партии, м3 (или кг в случае отгрузки по массе);

- результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний.

6.13 Требования безопасности, приведенные в разделе 5, контролируют при подготовке и организации производства вспученных песка и щебня, а также по требованию органов государственного санитарного надзора.

7 Методы испытаний

7.1 Зерновой состав вспученного щебня, насыпную плотность, теплопроводность вспученного песка, прочность при сдавливании в цилиндре, влажность, водопоглощение вспученного щебня и морозостойкость вспученного щебня определяют по ГОСТ 9758.

7.2 Зерновой состав вспученного песка определяют с использованием стандартного набора сит по ГОСТ 9758.

Оценку зернового состава вспученного песка проводят в следующем порядке.

В рассеянной на стандартном наборе сит пробе определяют наибольший D и наименьший d размеры зерен. Содержание зерен крупнее наибольшего и мельче наименьшего номинального размера bi, вычисленное по формуле 5, должно быть не более 15 % по объему исходной пробы (содержание зерен размером менее 0,16 мм во вспученном песке группы ВПР должно быть не более 10 % по объему пробы).

Объем исходной пробы V, см3, высушенной до постоянного объема, вычисляют с точностью до 1 см3 по формуле

V=M1ρн,                                                            (3)

где M1 — масса исходной пробы, г;

ρн — насыпная плотность пробы, г/см3.

Частные остатки по объему Vi, см3, вычисляют с точностью до 1 см3 делением частного остатка по массе на соответствующее значение насыпной плотности фракции крупнее наибольшего или мельче наименьшего номинального размера, по формуле

Vi=miρi,                                                           (4)

где mi — масса частного остатка фракции крупнее наибольшего (мельче наименьшего) номинального размера, г;

ρi — насыпная плотность фракции крупнее наибольшего (мельче наименьшего) номинального размера, г/см3.

Содержание фракций крупнее наибольшего (мельче наименьшего) номинального размера bi, %об., вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

bi=ViV∙100,                                                         (5)

7.3 Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 9758. В спорном случае арбитражным является метод определения теплопроводности по ГОСТ 7076.

7.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов АЭфф вспученных песка и щебня определяют по ГОСТ 30108.

7.5 Качество упаковки и маркировки при отгрузке вспученного песка и вспученного щебня в запакованном виде контролируют внешним осмотром отобранных для контроля пяти единиц упаковок.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Вспученный песок транспортируют в запакованном виде в железнодорожных вагонах или автомобилях, или насыпью в специализированных железнодорожных вагонах или в специализированных автомобилях.

8.2 Вспученный щебень транспортируют насыпью или в запакованном виде в железнодорожных вагонах или в автомобилях.

8.3 Транспортирование вспученного песка и вспученного щебня осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

8.4 При транспортировании вспученного песка и вспученного щебня должны быть приняты меры по защите их от увлажнения, механического разрушения, загрязнения посторонними материалами и потерь материала.

8.5 Вспученный песок и вспученный щебень хранят в закрытых складских помещениях или на открытой площадке под навесом отдельно по группам и маркам.

8.6 При хранении вспученного песка и вспученного щебня должны быть обеспечены условия, исключающие их увлажнение, механическое разрушение, загрязнение посторонними материалами и потери.

9 Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие производимых вспученных песка и щебня требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения.

9.2 При условии соблюдения правил транспортирования, хранения и применения гарантийный срок хранения и применения вспученных песка и щебня не ограничивается.

________________________________________________________________________

УДК 691.22:006.354	                                                                                        МКС 91.100.15

Ключевые слова: вспученный песок, вспученный щебень, термообработка, перлитовое сырье, насыпная плотность, зерновой состав, фракции, прочность, теплопроводность

________________________________________________________________________

Разработчик:

Старший преподаватель кафедры ТСМиМ СПбГАСУ,

к.т.н										М.П. Кострикин

Руководитель разработки:

Доцент кафедры ТСМиМ СПбГАСУ,

к.т.н										В.Д. Староверов