| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (EN 12310-2:2018) (Проект RU, окончательная редакция) |

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Метод определения сопротивления разрыву

(EN 12310-2:2018, Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Национальным кровельным союзом (НКС) на основе собственного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №           )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 12310-2:2018 «Материалы листовые гибкие гидроизоляционные. Определение сопротивления разрыву. Часть 2. Материалы листовые кровельные и гидроизоляционные полимерные и эластомерные» («Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing, MOD) путем исключения из раздела «Нормативные ссылки» и из текста настоящего стандарта ссылки на ЕН ИСО 7500-1, а также исключения пункта 9.2 «Точность метода» ввиду его неинформативности. Измененный текст раздела «Нормативные ссылки» выделен в тексте стандарта курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Настоящий стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 56583-2015 (EN 12310-2:2000)1)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 202     г. от                  №              ГОСТ Р 56583-2015 (EN 12310-2:2000) отменен с

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Введение

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик кровельных и гидроизоляционных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов после их изготовления или поставки, до их монтажа. Метод испытаний распространяется только на материалы и, в некоторых случаях, на их компоненты. Метод испытаний не применим для определения характеристик гидроизоляционных систем после производства работ.

Данный метод испытаний предназначен для использования совместно с EN 13956 «Материалы листовые гибкие гидроизоляционные. Материалы листовые кровельные и  гидроизоляционные полимерные и эластомерные. Определения и характеристики».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_______________________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Метод определения сопротивления разрыву

Roofing and hydraulic-insulating flexible polymeric (thermoplastic or elastomer) materials. Method for determination of resistance to tearing

_______________________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопротивления разрыву по надрезу кровельных и гидроизоляционных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов (далее - материалы) с использованием трапециевидного образца для испытания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 сопротивление при испытании на разрыв: Максимальное растягивающее усилие, которое требуется для разрыва надрезанного образца для испытаний.

4 Сущность метода

Метод испытания заключается в измерении усилия, которое требуется, чтобы полностью разорвать образец для испытаний по нанесенному заранее надрезу.

Образец для испытаний подвергают нагрузке с постоянной скоростью до его разрыва с помощью разрывной машины. Достигнутое максимальное растягивающее усилие фиксируют.

5 Средства испытаний

5.1 Разрывная машина с устройством для регистрации усилия и соответствующего растяжения образца для испытаний, обеспечивающая равномерную скорость  перемещения захватов в соответствии с приведенными ниже техническими характеристиками.

Разрывная машина должна обеспечивать предельную нагрузку не менее 2000 Н и скорость перемещения захватов (100 ± 10) мм/мин. Ширина захватов должна быть  не менее 50 мм.

Захваты разрывной машины должны поддерживать действующее на образец для испытаний давление захвата или увеличивать его, по мере увеличения воздействия нагрузки на образец. Образец для испытаний должен быть закреплен так, чтобы проскальзывание в захватах составляло не более 1 мм, если испытывают материалы толщиной до 3 мм, и не более 2 мм, если испытывают материалы толщиной 3 мм и более. Каждый образец для испытаний на том месте, где он закреплен, отмечают клейкой лентой так, чтобы было возможно увидеть проскальзывание в захватах.

5.2 Шаблон для вырезания образца для испытаний. Шаблон должен иметь размеры, указанные на рисунке 1.

1 – шаблон толщиной от 2 мм до 3 мм

Рисунок 1 – Шаблон для вырезания образца для испытаний

6 Отбор образцов

Отбор образцов материала проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416.

7 Подготовка образцов для испытания

Форма и размеры образца для испытаний указаны на рисунке 2.

1 - маркировка для захвата; 2 - надрез

Рисунок 2 - Форма и размеры образца для испытаний

Отклонение углов не должно превышать 1°.

С помощью шаблона вырезают пять образцов для испытаний с надрезом в продольном направлении материала и пять образцов для испытаний с надрезом в поперечном направлении материала.

На каждый образец для испытаний следует наносить отметки для обозначения расположения захватов.

Перед испытанием образцы выдерживают не менее 20 ч при температуре (23±2) °С и относительной влажности воздуха (50±5) %.

8 Проведение испытания

Образец для испытания должен быть надежно закреплен в захватах разрывной машины (см. раздел 5) так, чтобы отметка, указывающая расположения образца в захватах, проходила точно по переднему краю захватов (см. рисунок 3).

Примечание - Толстая линия разметки, проходящая параллельно длинной кромке образца для испытаний, изображает направление обработки - продольное направление материала; с помощью тонких линий разметки образец для испытаний выравнивают относительно захвата.

Рисунок 3 - Образец для испытаний, закрепленный в захватах для проведения испытания в поперечном направлении

Испытание образцов проводят при температуре (23±2)°С с постоянной скоростью передвижения захватов (100±10) мм/мин.

Для каждого образца следует записывать максимальное растягивающее усилие.

9 Обработка результатов испытания

9.1 Оценка результатов испытания

Для каждого образца для испытаний значения максимального растягивающего усилия должны указываться в ньютонах.

Каждый результат испытаний, при котором возникало недопустимое проскальзывание в захватах, не учитывают и повторяют испытание с запасным образцом.

Для продольного и поперечного направлений рассчитывают среднее арифметическое значение силы разрыва по надрезу в Н и округляют до целого значения в большую сторону.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;

b) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6;

d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7;

e) результаты испытаний в соответствии с разделом 9;

f) любые особенности и отклонения, которые использовались или были обнаружены во время проведения испытаний;

g) дату проведения испытаний.

## Приложение ДА

## (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ EN 13416-2011 | IDT | EN 13416 «Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов» |
| Примечание ― В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT ― идентичный стандарт. |  |  |

УДК 692.415.001.4:006.354 МКС 91.100.50 Ключевые слова: кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы.

Руководитель разработки:

Заместитель исполнительного директора

Национального кровельного союза 					А.А. Молчанова