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Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202
Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 
по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
[bookmark: _Hlk199158624]1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от                                  № ноября 2013 г  )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Институт стандартизации Молдовы

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт


4 ВЗАМЕН ГОСТ 10877—76

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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Москва
Российский институт стандартизации
2027
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от   27 сентября 2013 г. №                  )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по 
МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование
национального органа
по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандар-тизации и метрологии» Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узбекское агентство по техническому регулированию


4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от                                г. №                      межгосударственный стандарт ГОСТ 10877—202  8 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с
5 ВЗАМЕН ГОСТ 10877—76
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	МАСЛО КОНСЕРВАЦИОННОЕ К-17
Технические условия
Conservation oil К-17. Specifications


Дата введения – 207   –       –    
[bookmark: _Toc414871958]1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на консервационное масло К-17 (далее — масло), применяемое для долговременной защиты от атмосферной коррозии изделий и механизмов, хранящихся под укрытием.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
ГОСТ 9.054 Единая система защиты от коррозии и старения. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей 
и методы их определения
ГОСТ 12.4.010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.068 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний 
ГОСТ 12.4.310 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 33 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости
ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия
ГОСТ 1461 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности
ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 2477 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 4333 (ISO 2592:2017) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 6370 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей
ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6707 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот
ГОСТ 13950 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
ГОСТ 15527 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки
ГОСТ 19433.1 Грузы опасные. Классификация
ГОСТ 20287 (ISO 3016:2019) Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26358 Отливки из чугуна. Общие технические условия
ГОСТ 30766 Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия
ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 33756 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

3 Технические требования
3.1 Масло должно соответствовать настоящему стандарту и изготовляться 
по утвержденной технологии или технологическому регламенту из компонентов 
и с использованием присадок, применявшихся при изготовлении образцов масла, прошедших испытания с положительными результатами. 
3.2 По физико-химическим показателям масло должно соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 — Физико-химические показатели масла
	Наименование показателя
	Норма
	Метод испытания

	1 Внешний вид
	Маслянистая жидкость темно-коричневого
	По 7.2

	2 Вязкость кинематическая при температуре 100 °С, мм2/с
	15,5–21,0
	По ГОСТ 33 
с дополнением по 7.3

	3 Защитные свойства
	Выдерживает
	По ГОСТ 9.054 
с дополнением по 7.4

	4 Массовая доля свободных органических кислот, %, не более
	0,40
	По ГОСТ 6707

	5 Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более
	0,05
	По ГОСТ 6707

	6 Зольность, %, не более
	1,35–2,40
	По ГОСТ 1461 
с дополнением по 7.5

	7 Содержание механических примесей, 
% масс
	0,03
	По ГОСТ 6370 

	8 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее
	135
	По ГОСТ 4333

	9 Содержание воды, % масс
	Отсутствие
	По ГОСТ 2477

	10 Температура застывания, °С, не выше
	Минус 22
	По ГОСТ 20287

	11 Температура самовоспламенения, °С, не более
	165
	По ГОСТ 12.1.044

	Примечания
1 Песок и другие абразивные вещества в числе механических примесей 
не допускаются.
2 Изготовитель гарантирует значение по показателю 11, которое обеспечивается технологией изготовления, и определяет его при постановке продукции 
на производство и при подтверждении соответствия требованиям технического регламента или другим нормативным документам, действующим в государстве, принявшим настоящий стандарт.


Пример условного обозначения масла:
[bookmark: _Hlk228365262]Масло консервационное КС-17 по ГОСТ 10877–202     .


3.3 Требования к сырью и материалам
Требования к сырью и компонентам, применяемым 
при изготовлении масла, должны обеспечивать значения установленных показателей. 
3.4 Маркировка
3.3.1 Маркировка — по ГОСТ 1510.
3.4.2 Маркировка должна содержать:
- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);
- наименование, обозначение марки и назначение продукции;
- объем или массу масла в упаковочной единице (для потребительской упаковки);
- масса брутто и нетто и/или объем (для транспортной упаковки);
- обозначение настоящего стандарта;
- срок и условия хранения;
- дату изготовления;
- номер партии;
- штриховой идентификационный код (при необходимости).
Для масел, являющихся потребительским товаром, дополнительно приводят «указания по применению», «меры предосторожности».
Маркировка групповой упаковки должна соответствовать приведенным выше положениям с дополнительным указанием количества упаковочных единиц.
Маркировка должна быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды.
На каждую единицу упаковки наносят единый знак обращения продукции на рынке в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.
Предупредительная маркировка — по ГОСТ 31340.
3.4.3 В соответствии с ГОСТ 19433.1 и рекомендациями [1] масла 
не классифицируют как опасный груз.
3.5 Упаковка
Упаковка масла — по ГОСТ 1510.
Масло упаковывают в стальные сварные и закатные бочки типа I по ГОСТ 13950.

Допускается упаковывать масло в металлические банки по ГОСТ 30766, полимерные канистры, банки и бутылки по ГОСТ 33756, инертные по отношению к маслу, а также упаковку другого типа (по документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт), обеспечивающую сохранность качества масел при транспортировании и хранении. 
Упаковка и укупорочные средства, используемые при упаковывании, должны обеспечивать качество, безопасность и сохранность продукции в течение срока хранения, а также соответствовать техническому регламенту и документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.
Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочных единиц — по ГОСТ 8.579.
4 Требования безопасности
4.1 Масло относится к 3 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.
4.2 Масло представляет собой в соответствии с ГОСТ 12.1.044 горючую жидкость с температурой вспышки в открытом тигле не менее 135 °С.
[bookmark: _Hlk228885588]4.3 В соответствии с ГОСТ 12.1.005 предельно допустимая концентрация аэрозоля масла в воздухе рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м3.
4.4 Помещение, в котором производятся работы с маслом, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
4.5 При загорании масло тушат распыленной водой, пеной, огнетушащими порошками; при объемном тушении – углекислым газом, составами СЖБ и «3,5» (огнегасительный состав «3,5» представляет собой жидкую смесь, состоящую 
из 70 % масс. бромистого этила и 30 % масс. углекислоты), перегретым паром.
4.6 При работе с маслом применяют средства индивидуальной защиты 
по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.310.
Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, перчатки по ГОСТ 12.4.252, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068.
4.7 При попадании масла на кожу необходимо обильно промыть кожу теплой мыльной водой, слизистую оболочку глаз – теплой водой.
4.8 При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тканью; при разливе на открытой площадке место разлива

засыпать песком с последующим его удалением; при разливе масла на грунт место разлива засыпать сорбентом с последующим его удалением.
5 Требования охраны окружающей среды
5.1 Основным средством охраны окружающей среды от вредного воздействия масла является использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием 
и хранением масла, а также строгое соблюдение технологического режима.
5.2 При производстве, хранении и применении масла должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание масла в системы бытовой 
и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву.
5.3 Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть предусмотрен контроль за содержанием выбросов 
в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.
6 Правила приемки
6.1 Масло принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса по утвержденной технологии или технологическому регламенту, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом качества) на основании результатов испытаний объединенной пробы, содержащим:
- наименование и назначение продукции;
- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии), местонахождение (с указанием страны), информацию для связи с ним;
- нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с техническим регламентом или законодательством, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт, и нормативные значения показателей продукции по настоящему стандарту, фактические результаты испытаний;
- обозначение настоящего стандарта;
- сроки и условия хранения;
- дату изготовления (месяц, год);
- номер партии;
- номер паспорта;
- подпись лица, оформившего паспорт;
- единый знак обращения продукции на рынке в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.
6.2 Для проверки соответствия масла требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по всем показателям таблицы 1.
6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы 
по одному из показателей проводят повторные испытания вновь отобранной пробы из той же партии. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
7 Методы испытаний
7.1 Отбор проб
Отбор проб — по ГОСТ 2517. Объем объединенной пробы составляет 
не менее 2 дм3.
7.2 Определение внешнего вида
7.2.1 Общие положения
7.2.1.1 Испытания проводят в чистом, светлом, достаточно и равномерно освещенном помещении. 
7.2.1.2 Условия проведения испытаний:
- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %.
7.2.2 Посуда и материалы
7.2.2.1 Пробирки стеклянные, тип П1, диаметр 30 мм по ГОСТ 25336.
7.2.2.2 Бумага белая.
7.2.3 Проведение испытания
7.2.3.1 Внешний вид испытуемого образца масла определяют при визуальном рассмотрении невооруженным глазом.
7.2.3.2 Помещают образец в стеклянную пробирку до половины вместимости 
и просматривают в проходящем и отраженном свете перпендикулярно к продольной оси пробирки.
7.2.3.3 Оценивают и регистрируют цвет образца на фоне белой бумаги. 
7.3 Перед определением вязкости образец масла фильтруют через проволочную тканую сетку № 0071 по ГОСТ 6613.
7.4 Защитные свойства определяют по методу 1 с периодической конденсацией. Суточный цикл испытания повторяют три раза.
7.4.1 Определение защитных свойств проводят на пластинках из чугуна 
по ГОСТ 26358, стали марки 45 и близких к ней по ГОСТ 1050, латуни марки ЛС59-1 по ГОСТ 15527 и алюминиевого сплава марки Д1 по ГОСТ 4784.
7.5 При определении зольности навеску масла сжигают без фитиля 
из бумажного фильтра.
8 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение масла — по ГОСТ 1510.
9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие масла положениям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.
9.2 Срок хранения масла — пять лет с даты изготовления.
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