| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/TS 20358— (проект, RU, первая редакция) |

Обувь

Технические требования к деталям обуви

ФУРНИТУРА

(ISO/TS 20358:2024, IDT)

Настоящий стандарт не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Производственно-внедренческим обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Техноавиа» (ПВ ООО «Фирма «Техноавиа») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3	 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 	Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/TS 20358:2024 «Обувь. Технические требования к деталям обуви. Фурнитура» («Footwear – Performance requirements for components for footwear – Accessories», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 216 «Обувь».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5	 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6	 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки.....………………………………………………………….…….. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………….…………….. |  |
| 4 Классификация……….............................................................................................. |  |
| 5 Требования ……...................................................................................................... 5.1 Общие положения…………………………………………………………………. 5.2 Технические требования к обувной фурнитуре……………………………….. |  |
| 6 Маркировка и обозначения ........................................................................................ |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам……………………………. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Обувь Технические требования к деталям обуви ФУРНИТУРА Footwear – Performance requirements for components for footwear – Accessories

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к обувной фурнитуре (шнуркам и блочкам, металлическим деталям, текстильным застежкам, застежкам-молниям и отделкам) с целью оценки их пригодности для конечного использования. Стандарт также устанавливает методы испытаний, которые используют для оценки соответствия требованиям.

Настоящий стандарт распространяется на фурнитуру (шнурки и блочки, металлические детали, текстильные застежки, застежки-молнии и отделки) для всех видов обуви, приведенных в таблице 1.

Настоящий стандарт может применяться в качестве справочного материала изготовителем и поставщиком.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 10734, Footwear – Test methods for slide fasteners – Strength of slide fastener pullers (Обувь. Методы испытаний застежек-молний. Прочность ручки замка застежек-молний)

ISO 10764, Footwear – Test methods for slide fasteners – Lateral strength (Обувь. Методы испытаний застежек-молний. Прочность при поперечной нагрузке)

ISO 17709, Footwear – Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces (Обувь. Место отбора, подготовка и продолжительность кондиционирования образцов и испытуемых проб)

ISO 19952, Footwear – Vocabulary (Обувь. Словарь)

ISO 22774, Footwear – Test methods for accessories: shoe laces – Abrasion resistance (Обувь. Методы испытаний фурнитуры: шнурки обувные. Сопротивление истиранию)

ISO 22775, Footwear – Test methods for accessories: Metallic accessories – Corrosion resistance (Обувь. Методы испытаний фурнитуры. Металлическая фурнитура. Коррозионная стойкость)

ISO 22776, Footwear – Test methods for accessories: Touch and close fasteners – Shear strength before and after repeated closing (Обувь. Методы испытаний фурнитуры: Застежки текстильные. Определение прочности сдвига до и после многократного закрывания)

ISO 22777, Footwear – Test methods for accessories: Touch and close fasteners – Peel strength before and after repeated closing (Обувь. Методы испытаний фурнитуры: Застежки текстильные. Определение прочности отрыва до и после многократного закрывания)

ISO 24263, Footwear – Attachment strength of straps, trims and accessories (Обувь. Определение прочности крепления ремней, отделки и фурнитуры)

EN 16732, Slide fasteners (zips) – Specification (Застежки-молнии. Технические характеристики)

3	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 19952.

ISО и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим электронным адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

4	Классификация

Обувь классифицируют согласно таблице 1.

Таблица 1 – Классификация

| Класс | Степень воздействия | Вид обуви |
| --- | --- | --- |
| А | легкая | тапочки, детская, домашняя, модельная обувь |
| В | средняя | повседневная обувь (взрослая и детская) |
| С | высокая | школьная, рабочая (кроме СИЗ) и обычная спортивная обувь |
| D | тяжелая | тяжелая рабочая (кроме СИЗ), треккинговая, хайкинговая обувь или спортивная обувь аналогичного назначения |

5 Требования

5.1 Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает основные технические требования, все из которых должны быть выполнены.

Результаты каждого определения, а также средние значения, округляют в соответствии с ISO 80000-1.

Образцы, отобранные из готовой обуви, подготавливают в соответствии с ISO 17709.

5.2 Технические требования к обувной фурнитуре

Применяют требования, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Методы испытаний и требования

| Метод испытания | Наименование испытания | Требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс А | Класс В | Класс С | Класс D |
| ISO 22774 | Шнурки и блочки, сопротивление истиранию | 1 000 циклов (метод 1) 5 000 циклов (методы 2 и 3) |  | 10 000 циклов (метод 1) 20 000 циклов (методы 2 и 3) |  |
| ISO 22775 | Металлические детали, коррозионная стойкость | Не хуже оценки 4 (метод 1 или 2) |  |  |  |
| ISO 22776 | Текстильные застежки, прочность сдвига | 70 кПа (минимальный сдвиг до многократного закрывания) 60 кПа (после 5 000 циклов открывания/закрывания) |  | 100 кПа (минимальный сдвиг до многократного закрывания) 80 кПа (после 5 000 циклов открывания/закрывания) |  |
| ISO 22777 | Текстильные застежки, прочность отрыва | 0,08 Н/мм (минимальный отрыв до многократного закрывания) 0,06 Н/мм (после 5 000 циклов открывания/закрывания) |  | 0,10 Н/мм (минимальный отрыв до многократного закрывания) 0,08 Н/мм (после 5 000 циклов открывания/закрывания) |  |

Окончание Таблицы 2

| Метод испытания | Наименование испытания | Требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс А | Класс В | Класс С | Класс D |
| ISO 10734 | Застежки-молнии, прочность ручки замка | ≥ 250 Н |  | ≥ 300 Н |  |
| ISO 10764 | Застежки-молнии, прочность при поперечной нагрузке | ≥ 400 Н |  | ≥ 500 Н |  |
| EN 16732 | Застежки-молнии, заданная наработка (устойчивость к возвратно-поступательному движению) | ≥1 000 циклов |  | ≥ 2 000 циклов |  |
| ISO 24263 | Отделка, прочность крепления | ≥ 50 Н |  |  | Не применимо |

6 Маркировка и обозначения

Требования к маркировке и обозначению являются опциональными.

При наличии ссылки на настоящий стандарт допускается маркировка только фурнитуры, соответствующей всем требованиям. В этом случае изготовитель должен четко указать это непосредственно на изделии либо на ярлыке со следующей дополнительной информацией:

a) наименованием изготовителя, торговый или идентификационный знак;

b) классом обуви, для которой предназначена фурнитура, согласно таблице 1;

c) ссылкой на настоящий стандарт.

Любая ссылка на соответствие настоящему стандарту не должна содержаться на части фурнитуры, которая может быть видна в готовой обуви.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов         ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного и европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10734 | IDT | ГОСТ ISO 10734—202Х «Обувь. Метод испытания застежек-молний. Прочность ручки замка застежек-молний»(RU.1.445-2025, 1.8.424-2.164.25) |
| ISO 10764 | IDT | ГОСТ ISO 10764—202Х «Обувь. Метод испытания застежек-молний. Прочность при поперечной нагрузке» (RU.1.446-2025, 1.8.424-2.165.25) |
| ISO 17709 | IDT | ГОСТ ISO 17709—2013 «Обувь. Место отбора, подготовка и продолжительность кондиционирования образцов для испытаний» |
| ISO 19952 | — | * |
| ISO 22774 | IDT | ГОСТ ISO 22774—202Х «Обувь. Методы испытаний фурнитуры. Шнурки обувные. Сопротивление истиранию» (RU.1.115-2024, 1.8.424-2.129.24) |
| ISO 22775 | IDT | ГОСТ ISO 22775—202Х «Обувь. Методы испытаний фурнитуры. Фурнитура металлическая. Коррозионная стойкость» (RU.1.112-2024, 1.8.424-2.126.24) |
| ISO 22776 | IDT | ГОСТ ISO 22776—202Х «Обувь. Методы испытаний фурнитуры. Застежки текстильные. Определение прочности сдвига до и после многократного закрывания» (RU.1.113-2024, 1.8.424-2.127.24) |
| ISO 22777 | IDT | ГОСТ ISO 22777—202Х «Обувь. Методы испытаний фурнитуры. Застежки текстильные. Определение прочности отрыва до и после многократного закрывания» (RU.1.114-2024, 1.8.424-2.128.24) |
| ISO 24263 | — | ГОСТ ISO 24263—202Х «Обувь. Определение прочности крепления ремней, отделки и фурнитуры» (RU.1.447-2025, 1.8.424-2.166.25) |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного и европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 16732 | — | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК 685.34.045:006.354 МКС 61.060 IDT Ключевые слова: обувь, технические требования, фурнитура, классификация, блочки, шнурки, отделка, текстильные застежки, застежки-молнии

| Генеральный директор ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» |  | А.С. Попов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель направления стандартизации и испытаний, к.т.н. |  | Н.В. Колесников |
| Старший инженер отдела стандартизации, Эксперт по стандартизации СЭ № 0002514 от 26.05.2023 г. |  | В.С. Новик |