| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 11151— (проект, RU, первая редакция) |

ТКАНИ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от......................№ ……………………………….)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 11151–77

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

All-wool and half-woolen fabrics. Standards of color fastness

Дата введения – 202 –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные ткани бытового назначения: плательные, костюмные, пальтовые и мебельные, вырабатываемые из шерсти в сочетании с растительными, искусственными и синтетическими волокнами или нитями из них, и устанавливает нормы устойчивости окраски и методы ее определения (далее – ткани).

Стандарт не распространяется на набивные ткани и ткани ведомственного, технического и специального назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.5 Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде

ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»

ГОСТ 9733.7 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.13 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 20566 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ ISO 105-B01 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B01. Устойчивость окраски к свету: дневной свет

ГОСТ ISO 105-C10 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть C10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой

ГОСТ ISO 105-Е01 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к воздействию воды

ГОСТ ISO 105-E04 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту

ГОСТ ISO 105-X12 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Нормы устойчивости окраски

3.1 Показатели устойчивости окраски к физико-механическим и химическим воздействиям устанавливаются в зависимости от назначения тканей в соответствии с требованиями таблицы 1.

Таблица 1 － Показатели устойчивости окраски к физико-механическим и химическим воздействиям

| Наименова-ние ткани | Показатели устойчивости окраски к воздействию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | света | дистил-лирован-ной воды | стирки № 1 |  | пота |  | сухого трения | гла-жения с запа-рива-нием | органи-ческих раство-рителей |
|  | Изменение первоначальной окраски |  | Изме-нение перво-начальной окрас-ки | Закра-шивание белого хлопча-тобумаж-ного матери-ала | Измене-ние первона-чальной окраски | Закрашива-ние белого хлопчатобу-мажного материала | Закрашива-ние белого хлопчатобу-мажного материала | Изменение первоначальной окраски |  |
| Плательные | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Костюмные | + | + | - | - | + | - | + | + | + |
| Пальтовые | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| Мебельные | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Примечание －Знак «+»означает, что данное воздействие предусматривается;знак «-» － не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Устойчивость окраски тканей подразделяют на три группы:

обычная (ОК);

прочная (ПК);

особо прочная (ОПК).

3.3 Нормы устойчивости окраски плательных, костюмных и пальтовых тканей должны быть не менее указанных в таблице 2, а мебельных － в таблице 3.

Таблица 2 － Нормы устойчивости окраски плательных, костюмных и пальтовых тканей

| Тон окраски | Группа устойчи-вости окраски | Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | света | дистил-лированной воды | стирки № 1 |  | пота |  | сухого трения | гла-же-ния | органи-ческих раство-рителей |
|  |  | Изменение первоначальной окраски |  | Изменение первона-чальной окраски | Закраши-вание белого хлопчатобумаж-ного матери-ала | Изменение перво-началь-ной окраски | Закрашивание белого хлопчатобумаж-ного матери-ала | Закрашива-ние белого хлопчатобумажного материала | Изменение первоначальной окраски | Изменение первоначальной окраски |
| Светлый | Обычная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Прочная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Особо прочная | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Средний | Обычная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Особо прочная | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Темный | Обычная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Прочная | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|  | Особо прочная | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Таблица 3 － Нормы устойчивости окраски мебельных тканей

| Тон окраски | Группа устойчивости окраски | Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | света | сухого трения | органических растворителей |
|  |  | Изменение первоначальной окраски | Закрашивание белого хлопчатобумажного материала | Изменение первоначальной окраски |
| Светлый | Прочная | 4 | 4 | 4 |
|  | Особо прочная | 5 | 5 | 5 |
| Средний | Прочная | 4 | 3 | 4 |
|  | Особо прочная | 5 | 4 | 5 |
| Темный | Прочная | 5 | 3 | 4 |
|  | Особо прочная | 7 | 4 | 5 |

3.4 Чистошерстяные и полушерстяные (смеси полиэфирного волокна с шерстью) костюмные и пальтовые ткани среднего и темного тонов, окрашенные в волокне или ленте, должны соответствовать прочной или особо прочной группам устойчивости окраски.

3.5 Для ворсовых тканей темного тона особо прочной группы окраски показатель устойчивости к дистиллированной воде и глажению допускается 4 балла.

3.6 Для тканей, пропитанных водоупорными, антистатическими или умягчающими препаратами, показатель устойчивости окраски к сухому трению допускается на один балл ниже установленных норм, при этом значение показателя должно быть не менее 3 баллов.

3.7 Показатель устойчивости окраски к свету для полушерстяных тканей с массовой долей более 40 % нитрона допускается 5 баллов для темного тона в группе прочной устойчивости окраски.

4 Методы испытаний

4.1 Отбор образцов － по ГОСТ 20566.

4.2 Определение устойчивости окраски:

- к свету — по ГОСТ ISO 105-B01;

- к стирке — по ГОСТ 9733.4 (стирка № 1) или ГОСТ ISO 105-C10 (режим испытания А (1));

- к дистиллированной воде — по ГОСТ 9733.5 или ГОСТ ISO 105-E01. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-Е01;

- к поту — по ГОСТ 9733.6 или ГОСТ ISO 105-E04. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-E04;

- к глажению с запариванием — по ГОСТ 9733.7;

- к органическим растворителям — по ГОСТ 9733.13;

- к сухому трению — по ГОСТ 9733.27 или ГОСТ ISO 105-X12. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-X12.

Примечания:

1 При изготовлении рабочих составных проб допускается применять одну элементарную пробу отбеленной неаппретированной ткани из волокна того же вида, что и испытуемая проба, а для смешанных тканей — две элементарные пробы отбеленной неаппретированной ткани из волокон, входящих в испытуемую пробу.

2 Допускается использовать другие смежные ткани, с характеристиками, не хуже указанных в ГОСТ 9733.0.

4.2.1 Синий и черный цвета, имеющиеся в шкале стандартного тона, относят к темному тону. Тон окраски светлее среднего тона шкалы относят к светлому тону. Тон окраски темнее среднего тона шкалы относят к темному тону.

4.2.2 Определение устойчивости окраски к глажению проводят с запариванием при температуре (110 ± 2) ºС －для тканей с вложением капрона и нитрона и (110 ± 2)ºС － для остальных тканей.

Оценку устойчивости окраски к глажению проводят по истечении 4 ч после испытания.

4.3 Определение устойчивости окраски к сухому трению проводят на приборе с резиновой пробкой.

| УДК 677.3.064:006.354+677.3.064-165:006.354 | МКС 59.080.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: ткани чистошерстяные, полушерстяные ткани, устойчивость окраски, методы испытаний |  |

| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Генеральный директор |  | Д.В. Гузов |
| Исполнители: |  |  |
| Заместитель начальника отдела стандартизации |  | Н.В. Бадьина |