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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом (НКС) 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 	от			       №	                    )
За принятие проголосовали
	Краткое
наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004―97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004―97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений стандарта EN 13969:2004 + A1:2006 «Листы гибкие для гидроизоляции. Битумные влагостойкие листы, включая листы оснований резервуаров. Определения и характеристики» («Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics», NEQ).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
[bookmark: _GoBack]

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
_____________________________________________________________
МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ГИБКИЕ РУЛОННЫЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ
Общие технические условия
Membrane flexible roll bituminous waterproofing. General specifications
_____________________________________________________________

Дата введения – 
[bookmark: _Toc353812883][bookmark: _Toc353812935]
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на гибкие рулонные гидроизоляционные битумосодержащие материалы (далее – материалы), предназначенные для устройства вторичной защиты при гидроизоляции зданий и сооружений.
[bookmark: _Toc353812884][bookmark: _Toc353812936]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 2678 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 
ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ 31897 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию 
ГОСТ 31898-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя 
ГОСТ 31899-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств 
ГОСТ 32316.1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности на сдвиг клеевого соединения 
ГОСТ 32318 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости 
ГОСТ EN 1109 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах 
ГОСТ EN 1296 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения 
ГОСТ EN 1848-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения длины, ширины и прямолинейности 
ГОСТ EN 1849-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения толщины и массы на единицу площади 
ГОСТ EN 1850-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов 
ГОСТ EN 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости 
ГОСТ EN 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию 
ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов 
ГОСТ EN 1847  Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию жидких химических сред, содержащих воду (шифр 1.13.144-2.363.23) 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc353812885][bookmark: _Toc353812937]3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 гибкий рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал: Материал промышленного производства, предназначенный для устройства гидроизоляции и антикоррозионной защиты строительных конструкций, зданий и сооружений. 
3.2
защитный слой: Материал, нанесенный на одну или обе поверхности гидроизоляционного материала, служащий для защиты лицевой поверхности материала от воздействия атмосферных факторов или для защиты материала от слипания в рулоне.
[Адаптировано из ГОСТ 32805–2014, пункт 3.11]
3.3 
	предельное значение показателя, установленное производителем; ПЗП (manufacturer's limiting value, MLV): Значение верхнего или нижнего предела характеристики, которому должна соответствовать продукция при испытании, установленное производителем с учетом требований настоящего стандарта. 
[ГОСТ 32805–2014, пункт 3.11] 


3.4 
	декларированное производителем значение; ДЗП (manufacturer's declared value, MDV): Значение характеристики, декларированное производителем, с декларированными предельными отклонениями. 
[ГОСТ 32805–2014, пункт 3.12] 


3.5 гидроизоляция: Защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия агрессивной среды (антикоррозионная гидроизоляция). 
3.6 
вторичная защита: Защита строительной конструкции от коррозии, реализуемая после изготовления (возведения) конструкции за счет применения мер, которые ограничивают или исключают воздействие на нее агрессивной среды. 
[ГОСТ 31384–2017, пункт 3.6]
[bookmark: i895979]4 Классификация
4.1 Материалы в зависимости от функционального назначения подразделяют на два типа: 
- тип A: материал, предназначенный для устройства внутренней гидроизоляции (гидроизоляционного покрытия, препятствующего прониканию через конструкции пола сточных вод, технических и других жидкостей без гидростатического давления при их средней и большой интенсивности воздействия на пол), коррозионной защиты строительных конструкций, а также для отсечной гидроизоляции (защиты конструктивных элементов здания от капиллярного подъема влаги); 
- тип T: материал, предназначенный для устройства подземной гидроизоляции, вторичной защиты (гидроизоляции и антикоррозионной защиты) подземных и заглубленных конструкций зданий и сооружений с целью предотвращения попадания влаги под гидростатическим давлением из почвы во внутреннюю часть строительной конструкции или из одной секции конструкции в другую.
4.2 В зависимости от наличия армирующей основы материалы могут быть:
- основные (армированные);
- безосновные (неармированные). 
4.3 В зависимости от метода определения гибкости при пониженных температурах материалы подразделяют на класс А и класс Е.
5 Технические требования
[bookmark: bookmark35]5.1 Общие технические требования
5.1.1 Материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.
5.1.2 Производитель может не декларировать предельные отклонения характеристик, если они установлены в настоящем стандарте.
5.2 Видимые дефекты 
Полотно материала не должно иметь видимых дефектов. 
5.3 Линейные размеры, предельные отклонения 
Значения измерения длины и ширины материала должны соответствать ПЗП. 
Отклонение от прямолинейности не должно превышать 20 мм на каждые 10 м. Для других длин должны соблюдаться пропорциональные предельные отклонения от прямолинейности (например, - 10 мм на 5 м длины). 
5.4 Толщина и масса на единицу площади 
5.4.1 Если материал идентифицируют по его толщине, то она должна быть в пределах ДЗП. Никакое отдельное значение не может выходить за пределы ДЗП.
5.4.2 Если материал идентифицируют по его массе на единицу площади, то эта масса должна быть в пределах ДЗП.  
5.5 Водонепроницаемость 
Материалы должны быть водонепроницаемы при давлении 60 кПа для материала типа A и при давлении 200 кПа в течение 2 ч для материала типа T. 
5.6 Сопротивление динамическому продавливанию 
Сопротивление динамическому продавливанию определяют по требованию заказчика. Значение сопротивления динамическому продавливанию должно быть больше или равно ПЗП, установленному производителем.
5.7 Водонепроницаемость после воздействия термического старения и химических веществ
[bookmark: _2bn6wsx]5.7.1 Материал должен быть водонепроницаем после воздействия методом искусственного термического старения при непрерывном воздействии температуры (70 ± 2) °С в течение 12 недель.
5.7.2 Испытание на водонепроницаемость после воздействия химических веществ проводят по требованию заказчика. Данные по химической стойкости битума указаны в приложении А. Материал должен быть водонепроницаем после воздействия химических веществ. 
5.8 Гибкость при пониженной температуре
Значение гибкости при пониженной температуре должно быть меньше или равно ПЗП.
Примечание — Результаты испытаний на гибкость при пониженной температуре не следует использовать для прогнозирования поведения материалов при пониженных температурах в реальных условиях эксплуатации. Результаты испытаний могут быть использованы только для сравнения материалов одинаковой толщины и структуры.

5.9 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя 
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя определяют для материалов, предназначенных для механического крепления. Значение сопротивления раздиру стержнем гвоздя должно соответствовать ДЗП. 
5.10 Прочность на сдвиг клеевого соединения 
Прочность на сдвиг клеевого соединения определяют для всех типов однослойных материалов по требованию заказчика. Значение прочности на сдвиг клеевого соединения должно соответствовать ДЗП. 
5.11 Паропроницаемость 
Коэффициент сопротивления паропроницанию μ определяют по требованию заказчика. Коэффициент сопротивления паропроницанию μ должен соответствовать ДЗП. 
5.12 Сопротивление статическому продавливанию 
Значение сопротивления статическому продавливанию должно быть больше или равно ПЗП. 
5.13 Деформативно-прочностные характеристики 
Значение реакции на удлинение при растяжении как в продольном, так и в поперечном направлении должно быть больше или равно ДЗП 
5.14 Водопоглощение 
Значение водопоглощения должно быть менее ПЗП, но не должно превышать 2 %. 
5.15 Показатели пожарной опасности 
Определяют следующие показатели пожарной опасности:
- группа горючести по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости по ГОСТ 30402.
5.16 Требования к сырью
5.16.1 Материалы, используемые при изготовлении гибких рулонных гидроизоляционных битумосодержащих материалов, должны соответствовать нормативно-технической документации производителя. 
5.16.2 Допускается применение вторичных ресурсов, объем и характеристики которых не должны приводить к ухудшению показателей гибких рулонных гидроизоляционных битумосодержащих материалов до значений ниже ПЗП. 

5.17 Маркировка 
Каждый рулон и (или) сопроводительная техническая или коммерческая документация должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:
а) дата изготовления или идентификационный номер;
б) наименование материала или его товарный знак;
в) тип материала;
г) длина и ширина полотна материала в рулоне;
д) толщина или масса на единицу площади;
е) сведения об опасных компонентах (при их наличии) в соответствии с действующим национальным законодательством.
Особенности маркировки должны быть приведены в нормативной документации производителя на конкретный вид материала.
5.18 Упаковка
Упаковка должна обеспечивать защиту материалов от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении. 
6 Правила приемки
6.1 Общие требования к правилам приемки
6.1.1 Приемку готовой продукции (по результатам оценки соответствия материалов требованиям настоящего стандарта и заявленным значениям показателей) осуществляет служба контроля качества изготовителя.
Приемку готовой продукции осуществляют партиями. Партией считается совокупность продукции одного вида, изготовленной из одного и того же сырья, по одной и той же технологии, в течение срока, установленного изготовителем.
6.1.2 Для проведения испытаний материалы могут быть сгруппированы, если предполагается, что результаты по одной или нескольким характеристикам одного материала в пределах одной группы являются репрезентативными для всех материалов в пределах этой группы (материалы могут быть включены в разные группы для определения различных характеристик).
6.1.3 Испытания материалов для определения показателей, указанных в настоящем стандарте, проводимые с любой целью, кроме контроля готовой продукции на предприятии, должны быть начаты не позднее одного месяца после отгрузки продукции с предприятия заказчику. В течение этого срока материал должен храниться в соответствии с требованиями производителя по условиям хранения.
6.2 Производственный контроль
6.2.1 Для проверки соответствия готовой продукции требованиям настоящего стандарта проводят квалификационные, приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.
6.2.2 Квалификационные и типовые испытания проводят для показателей, перечисленных в разделе 5 для материалов конкретных видов.
6.2.3 Периодичность испытаний, а также перечень показателей приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Частота проведения испытаний готовой продукции
	Показатель

	Пункт настоящего стандарта
	Вид испытаний
	Периодичность


	
	
	Приемо-сдаточные
	Периодические
	

	Видимые дефекты
	5.2

	+
	-
	Каждая партия


	Длина и ширина
	5.3
	+
	-
	

	Прямолинейность
	5.3
	-
	+
	Не реже 1 раза в неделю

	Толщина или масса на единицу площади
	5.4
	+
	-
	Каждая партия


	Водонепроницаемость
	5.5
	-
	+
	Не реже 1 раза в год

	Сопротивление динамическому продавливанию
	5.6
	-
	-
	Испытание проводят по требованию заказчика

	Водонепроницаемость после воздействия термического старения 
	5.7.1
	-
	-
	Испытание проводят по требованию заказчика

	Водонепроницаемость после воздействия химических веществ
	5.7.2
	-
	-
	Испытание проводят по требованию заказчика

	Гибкость при пониженной температуре
	5.8
	+
	-
	Не реже 1 раза в неделю

	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя
	5.9
	-
	+
	Не реже 1 раза в год

	Прочность на сдвиг клеевого соединения
	5.10
	-
	-
	Испытание проводят по требованию заказчика


	Паропроницаемость
	5.11
	-
	-
	

	Сопротивление статическому продавливанию
	5.12
	-
	+
	Не реже 1 раза в год

	Деформативно-прочностные характеристики
	5.13
	+
	-
	Не реже 1 раза в неделю

	Водопоглощение
	5.14
	-
	+
	Не реже 1 раза в год



6.3 Документ о качестве 
В документе о качестве указывают значения показателей материала, определенных в соответствии с методами испытаний, приведенными в настоящем стандарте.
Документ о качестве должен содержать следующую информацию:
а) дату изготовления материала;
б) номер партии, размер партии;
в) наименование материала или его товарный знак;
г) наименование и адрес производителя;
д) назначение материала;
е) тип материала;
ж) номер и наименование настоящего стандарта;
з) декларируемые характеристики и результаты испытаний;
и) знак системы сертификации (при его наличии), номер сертификата соответствия на продукт (при необходимости);
к) информацию для потребителя;
Примечания
1 Информация для потребителя может быть приведена в виде текста, ссылки на технический лист продукции либо ссылки на сайт.
2 В данном разделе могут быть указаны ограничения, касающиеся применения и хранения материала, техники безопасности при его укладке и эксплуатации.
л) описание материала.
Примечания
1 Описание материала может быть приведено в виде текста, ссылки на технический лист продукции либо ссылки на сайт.
2 В данном разделе могут быть указаны вид и число основ, характер покровных слоев, масса материала на единицу площади или его толщина, вид защитного слоя.
7 Методы испытаний 
7.1 Отбор образцов 
Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416. Для оценки соответствия продукции требованиям настоящего стандарта должно быть проведено не менее одного испытания для определения всех контролируемых показателей для данного типа материала.
7.2 Определение видимых дефектов 
Видимые дефекты определяют согласно ГОСТ EN 1850-1. 
7.3 Определение линейных размеров, предельных отклонений
Длину, ширину, прямолинейность и плоскостность полотна материала в рулоне определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1848-1.  
7.4 Определение толщины и массы на единицу площади 
7.4.1 Толщину и массу материала на единицу площади определяют по ГОСТ EN 1849-1. 
7.4.2 Массу на единицу площади определяют по ГОСТ EN 1849-1 на образцах размерами [(100100) ±1] мм. 
7.5 Испытание на водонепроницаемость 
Водонепроницаемость материала определяют в соответствии с ГОСТ EN 1928 с использованием метода А при давлении 60 кПа для материала типа A и метода В при давлении 200 кПа в течение 2 ч для материала типа T. 
7.6  Испытание на сопротивление динамическому продавливанию 
Сопротивление динамическому продавливанию определяют по требованию заказчика по методу А ГОСТ 31897 и выражают как максимальную высоту падения бойка в миллиметрах, при которой материал остается водонепроницаемым. 
При оформлении результатов испытаний должен быть указан применяемый метод испытания.
7.7 Испытание на водонепроницаемость после воздействия термического старения и химических веществ 
7.7.1 Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов определяют, как водонепроницаемость материала после термического старения. Материал подвергают термическому старению в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1296. 

7.7.2 Испытание на воздействие химических веществ проводят по ГОСТ EN 1847 (шифр 1.13.144-2.363.23). 
7.8 Испытание на гибкость при пониженных температурах (на изгиб)
Гибкость при пониженных температурах для материалов класса Е определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1109, а для материалов класса А – в соответствии с требованиями ГОСТ 2678. 
7.9 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя 
Испытание на сопротивление раздиру стержнем гвоздя проводят в соответствии с ГОСТ 31898-1.  
7.10 Испытание на прочность клеевого соединения 
Определение прочности на сдвиг клеевого соединения проводят в соответствии с ГОСТ 32316.1.  
7.11 Испытание на паропроницаемость 
Коэффициент сопротивления паропроницанию μ определяют по ГОСТ 32318. 
7.12 Испытание на сопротивление статическому продавливанию 
Сопротивление статическому продавливанию определяют по ГОСТ EN 12730 (метод В). 
7.13 Определение деформативно-прочностных характеристик 
Деформативно-прочностные характеристики определяют по ГОСТ 31899-1. 
7.14 Испытание на водопоглощение 
Водопоглощение материалов определяют по ГОСТ 2678 в течение не менее 24 ч. 
7.15 Определение показателей пожарной опасности
Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости – по ГОСТ 30402. 
[bookmark: _28h4qwu][bookmark: _nmf14n]8 Транспортирование и хранение 
8.1 Транспортирование и хранение материалов осуществляют в соответствии с требованиями и указаниями производителя.
8.2 Транспортирование
8.2.1 Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность рулонных материалов.
8.2.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку рулонных материалов производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
8.3 Хранение
8.3.1 Рулонные материалы хранят в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца, рассортированными по маркам. 
8.3.2 Рулоны хранят в вертикальном положении. Запрещается складировать рулоны горизонтально. 
8.3.3 Запрещено хранить материалы вблизи отопительных приборов и источников открытого огня. 
9 Гарантии изготовителя 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие материалов требованиям настоящего стандарта в течение гарантийного срока хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок хранения указывает изготовитель для конкретного типа материала.


Приложение А
(справочное)
Информация о химической стойкости
А.1 Информация о химической стойкости битума приведена в таблице А.1. 
Таблица А.1 – Химическая стойкость битума 
	Вещество 
	Концентрация 
 % 
	Температура 
30°С 
	Температура 
65°С 

	Неорганические кислоты и кислотосодержащие вещества 

	Серная кислота 
 
	25 
	+
	+

	
	>25 и < 95 
	+
	0 

	
	>95 
	неустойчивая 
	неустойчивая 

	Олеум 
	-
	неустойчивая 
	неустойчивая 

	Азотная кислота 

	10 
	+
	0 

	
	>10 и 65 
	0 
	0 

	
	>65 
	неустойчивая 
	0 

	Соляная кислота 

	25 
	+
	+

	
	>25 и 36 
	+
	0 

	
	>36 
	0 
	неустойчивая 

	Органические кислоты 

	Муравьиная кислота 
	40 
	+
	0 

	Бензойная кислота 
	-
	+
	-

	Масляная кислота 
	-
	неустойчивая 
	неустойчивая 

	Уксусная кислота 
	25 
	+
	 

	Олеиновая кислота 
	-
	неустойчивая 
	неустойчивая 

	Щавелевая кислота 
	-
	+
	+

	Фенолы 
	-
	неустойчивая 
	неустойчивая 




Окончание таблицы А.1 
	Вещество 
	Концентрация 
 % 
	Температура 
30°С 
	Температура 
65°С 

	Фталевая кислота 
	-
	+
	 

	Винная кислота 
 
	<25 
	+
	+

	
	25 
	+
	-

	Лимонная кислота 
	-
	+
	+

	Неорганические основания 

	Гидроксид аммония 
	-
	+
	+

	Гидроксид калия 
	-
	+
	0 

	Гидроксид натрия 
	-
	+
	0 

	Органические основания 

	Пиридин и его производные 
	-
	неустойчивая 
	неустойчивая 

	Триэтаноламин 
	-
	+
	-

	Солевые растворы 

	Хлориды 
	-
	+
	+

	Нитраты 
	-
	+
	+

	Сульфаты 
	-
	+
	+

	Другие вещества 

	Питьевая вода 
	-
	+
	+

	Пиво 
	-
	+
	-

	Гликоль 
	-
	+
	+

	Меласса 
	-
	+
	+

	Сахар 
	-
	+
	+

	Мыльный раствор 
	-
	+
	+

	Жидкие удобрения 
	-
	+
	-

	Примечания 
1 Время реакции - 30 дней.
2 "+" - устойчивая к воздействию указанного вещества.
3 "0" - не во всех случаях является устойчивой к воздействию указанного вещества, необходима проверка.



Таблица А.2 – Химическая стойкость битума в зависимости от концентрации реагента и продолжительности воздействия при комнатной температуре 
	Вещество
	Концентрация, %
	Твердый битум для эксплуатируемых зон
	Материал из окисленного битума

	
	
	6 мес
	1 год
	1,5 года
	2 года
	5 лет

	Неорганические кислоты 

	Соляная кислота 
	До 10 
	+
	0 
	-
	разрушает сильно 
	+

	 
	От 10 до 30 
	0 
	0 
	-
	разрушает сильно 
	+

	Серная кислота 
	До 50 
	+
	-
	0 
	разрушает сильно 
	+

	Азотная кислота 
	До 10 
	0 
	разрушает сильно 
	-
	-
	+

	 
	От 10 до 25 
	разрушает сильно 
	разрушает сильно 
	-
	-
	0 

	 
	От 25 до 50 
	разрушает сильно 
	разрушает сильно 
	-
	-
	разрушает сильно 

	Органические кислоты 

	Молочная кислота 
	-
	разрушает сильно 
	+

	Масляная кислота 
	-
	разрушает сильно 
	+

	Примечания 
1 "+" - не разрушает.
2 "0" - разрушает незначительно.
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