МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 536.21

# СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВИСМУТ-СВИНЦОВОЙ ЭВТЕКТИКИ В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ ОТ 270 К ДО 600 К

ССД СНГ 435-2026 (ГСССД 433 – 2023)

(ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ, ШИФР ТЕМЫ: RU.3.ХХХ-2026)

Москва – 2026

РАЗРАБОТАНЫ	Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 180 «Межгосударственная служба стандартных справочных данных»

ВНЕСЕНЫ	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

АВТОРЫ	к. физ.–мат. н. А.Г. Каптильный, к.т.н. П.В. Попов

СОГЛАСОВАНЫ	С национальными органами по стандартизации стран СНГ

РЕКОМЕНДОВАНЫ Научно-технической комиссией по метрологии Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРИНЯТЫ	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 		2026 г., № 		–2026)

УДК 536.21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Стандартные справочные данные

Электропроводность висмут-свинцовой                                     	ГСССД

эвтектики в области температуры плавления                                   435 - 2026

от 270 К до 600 К

Standard Reference Data

Electrical conductivity of bismuth-lead eutectics 				 GSSSD

in the melting temperature range from 270 K to 600 K                         435 - 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Введение…………………………………………………………………... | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Методика экспериментального исследования электропроводности…. | 6 |
| 3. | Экспериментальная установка…………………………………………... | 8 |
| 4. | Проведение эксперимента……………………………………………….. | 10 |
| 5. | Первичные результаты экспериментального исследования электропроводности висмут – свинцовой эвтектики………………….. | 11 |
| 6. | Основные расчетные соотношения и полиномы, аппроксимирующие опытные данные………………………………………………………….. | 12 |
| 7. | Оценка неопределенности результатов измерений электропроводности……………………………………………………… | 15 |
| 8. | Стандартные справочные данные об электропроводности висмут свинцовой эвтектики в области температуры плавления……………... | 18 |
| 9. | Таблица 4 – Отклонения первичных данных об электропроводности висмут-свинцовой эвтектики в области температуры плавления от 393 К до 413 К……………………………………………………………. | 18 |
| 10. | Таблица 5 – Стандартные справочные данные об электропроводности висмут- свинцовой эвтектики в области температуры от 270 К до 604 К…………………………………………. | 20 |
| Приложение А Таблица А.1 – Протоколы первичных данных экспериментального исследования электропроводности висмут-свинцовой эвтектики……………………………………………………........... |  | 22 |
| Список литературы……………………………………………………………. |  | 25 |

- Введение

В настоящий время легкоплавкие жидкометаллические сплавы являются перспективными теплоносителями ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах различного назначения [1]. Свинцово-висмутовый эвтектический сплав «СВЭС» [2] является одним из наиболее перспективных теплоносителей, тепло и электрофизические свойства которого исследованы недостаточно. В настоящее время СВЭС применяется в разрабатываемом в РФ реакторе СВБР-75/100.

СВБР-100 – висмут-свинцовый быстрый реактор мощностью 75/100 МВт – инновационный модульный реактор малой мощности для многоцелевого применения, ориентированном на создание модульных атомных энергетических установок малой мощности.

Попытка рассчитать эти свойства с помощью закона аддитивности [3] может рассматриваться лишь как оценка, которую нельзя закладывать в расчеты температурных режимов реакторов. Необходимы дополнительные экспериментальные исследования широкого спектра свойств, в частности, электропроводности. Примером таких исследований являются работы [4,5,6,7,8]. При исследовании свойств ВСЭ (висмут-свинцовой эвтектики) в области предельно высоких температур и давлений методом электровзрыва была установлена систематически повторяющаяся аномалия в поведении эвтектики в области плавления – небольшой пик в зависимости электропроводности от энтальпии.

В настоящий момент существует практически одна работа [9], в которой исследование электропроводности было проведено при нормальном давлении (0,101 МПА) в диапазоне температур от ~ 30 К до 1000 К. Никаких аномалий в области плавления в этой работе обнаружено не было.

Цель настоящей работы - контрольная проверка электропроводности ВСЭ, которая используется для проведения экспериментальных исследований при высоком уровне температур и давлений. Работа проводится при нормальном давлении (0,101 МПА) и температурах от Т = 270 К до 383 К – твердофазная область, области плавления от Т = 393 К до 413 К и далее область жидкой фазы от 443 К до ~670 К.

- Методика экспериментального исследования электропроводности

Измерения электропроводности висмут-свинцовой эвтектики выполнены абсолютным стационарным методом, основанном на пропускании постоянного тока строго определенной величины по схеме через исследуемый образец.

Приготовление образцов ВЭСС

Для исследования свойств ВЭСС, этот сплав, состоящий из 55.5% висмута и 44.5% (по массе) свинца, изготовлялся в лаборатории. Использовался свинец марки С2С, с содержанием свинца не менее 99,97%, и висмут марки Ви00, с содержанием висмута не менее 99,98%.

Состав примесей для этих марок свинца и висмута представлен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Состав примесей для свинца марки С2С по ГОСТ 3778-98

| Примеси, не более (масс. %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебро | Медь | Цинк | Висмут | Мышьяк | Олово | Сурьма | Железо | Магний, кальций и натрий в сумме | Всего |
| 2·10-3 | 1·10-3 | 1·10-3 | 2·10-2 | 1·10-3 | 1·10-3 | 1·10-3 | 1·10-3 | 3·10-3 | 3·10-2 |

Таблица 2 – Состав примесей для висмута марки Ви00 по ГОСТ 10928-90

| Примеси, не более (масс. %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | Цинк | Сурьма | Медь | Серебро | Мышьяк | Железо | Кадмий | Сумма примесей |
| 1·10-2 | 5·10-4 | 2·10-5 | 1·10-4 | 2·10-5 | 7·10-5 | 1·10-3 | 5·10-4 | 2·10-2 |

Вес компонентов эвтектического сплава перед плавкой определялся на аналитических весах GR-202 (A&D) с неопределенностью, менее 0,14 мг. Для приготовления сплава, бралось определенное количество висмута (15 – 20 г) и к нему добавлялся свинец, чтобы его массовая доля составила 44,5% от общей массы. Неопределенность в определении состава сплава не хуже 0,01%. Плавка производилась в мини кокиле из жаропрочной и стойкой к коррозии стали (марки 1Х18Н10Т), объемом около 10 см3. Сначала расплавлялся висмут (tпл = 271оC), а затем в этот расплав, нагретый до температуры, превышающей температуру плавления свинца (tпл = 317 оC погружался твердый свинец. Вся плавка проводилась в атмосфере аргона. Полученная жидкая эвтектика тщательно перемешивалась, а ее поверхность очищалась от окислов, присутствующих в твердой фазе металлов перед плавлением. В дальнейшем, емкость со сплавом изолировалась от воздействия (окисления) внешней среды в специальной емкости, из которой осуществлялась заливка капилляров образцов.

Измерения плотности и удельного сопротивления СВЭС проведены при нормальных условиях. Сравнение этих значений со справочными данными позволило судить о качестве полученного сплава. Плотность определяли методом гидростатического взвешивания. Полученное значение плотности 10.66±0.05 г/см3 при температуре 293 К хорошо согласуется со значением 10.66±0.04 г/см3 из работы [4]. Чтобы провести сравнение значений удельного сопротивления исследуемого ВЭСС с данными работы [9], были выполнены измерения удельного сопротивления в некотором интервале температур. Полученное значение удельного сопротивления 1.1·10-6 Ом·м при температуре около 353К, в пределах погрешности наших измерений (<4%), согласуется с данными работы [9].

Следует отметить, что практически все работы по исследованию свойств эвтектики относятся к жидкометаллической области термодинамических параметров состояния. Это связано со сложностью постановки эксперимента в области фазового перехода – плавления.  После смешения жидких компонентов будущей эвтектики (Bi-Pb) происходит охлаждение и кристаллизация сплава с образованием твердого раствора – компоненты формируют общую кристаллическую решетку. Поведение эвтектического сплава (Bi-Pb) после кристаллизации в твердую фазу и охлаждении от температуры плавления до комнатной (293 К) носит аномальный характер: плотность сплава при снижении температуры от температуры кристаллизации до комнатной уменьшается и, соответственно, растет удельный объем (увеличение удельного объема составляет ~1.5%) [4,5]. Таким образом в условиях охлаждения после кристаллизации возможно разрушение емкости, в которой происходит затвердевания эвтектики – теплоносителя. Этот факт подтвержден в лабораторных условиях - происходит разрыв капилляров, залитых жидкой эвтектикой, предназначенных для проведения исследования тепло и электрофизических свойств. Необходимо соблюдать специальные условия охлаждения или проводить исследования сразу после наполнения капилляров, но только в жидкой фазе. Это явление необходимо учитывать при конструировании элементов реактора.

Исследование удельной электропроводности представляет наиболее простую возможность первичного исследования структурных изменений, происходящих в процессе фазового перехода твердое тело – жидкость и данное изучение представляет, как научный, так и практический интерес. Такому изучению эвтектического сплава посвящена работа [9].

- Экспериментальная установка

В настоящей работе изучение электропроводности или удельного сопротивления в зависимости от температуры основано на измерении электрического сопротивления образца - эвтектического сплава, залитого в кварцевый капилляр по 2-х точечной схеме. Электрическая схема установки представлена на рисунке 1. В этом случае «силовые - токовые» и потенциометрические электроды подключались к капилляру со сплавом в одних и тех же точках. В качестве источника тока использовался литий-ионный аккумулятор с рабочим напряжением 20 вольт. В качестве измерительной используется 2-х точечная схема, проведено исследование ее воль-амперной характеристики для определения влияния сопротивления потенциометрических проводов – электродов. Установлено, что оптимальным является величина рабочего тока ~0.01 – 0.05А, в этом случае не происходит нагрева образца рабочим током, а падение напряжения на образце носит стабильный характер и строго пропорционально величине рабочего тока. Величина рабочего тока в измерительной схеме устанавливалась с помощью магазина сопротивления (класс точности: 02), включенного последовательно с образцом и определялась по падению напряжения на образцовом сопротивлении R=1Ом (класс точности: 001) также включенного последовательно с образцом. Измерение падения напряжений на образце и на образцовом сопротивлении осуществлялось с помощью цифрового вольтметра HP3490 фирмы Hewlet Pacard (класс точности: 0,001).

В работе использовались круглые кварцевые капилляры 2-х диаметров: d = 1,723 мм (±0.001мм), длиной: L = 100,44 мм (±0.01мм), и d = 0,533 мм (±0.001мм) длиной: L = 72,23 мм (±0.01мм). Внутренние диаметры капилляров определялись «гидравлическим методом» - полностью заполнялись ртутью и затем эта ртуть взвешивалась (Взвешивание производилось на аналитических весах). Плотность ртути хорошо известна: ρ = 13,534 г/см3 при 293 К, длина столбика ртути в капилляре измерялась цифровым штангенциркулем (точность измерения: ±0.01 мм). Эти данные позволили рассчитать величины внутренних диаметров капилляров.  На концы кварцевых трубок надевались металлические полые электроды, к которым по 2-х точечной схеме подключались электроды - потенциометрические и «токовые». Герметизация кварцевых трубок осуществлялась высокотемпературной мастикой. В электродах были предусмотрены «радиальные отверстия» для заливки СВЭС в капилляры, а затем эти отверстия закрывались заглушками, представленными на рисунке 2.

Рисунок 1 – Электрическая схема экспериментальной установки

Рисунок 2 – Схематическое изображение образца, помещенного в нагреватель- термостат

- Проведение эксперимента

Для нагрева образца применялся «сухой термостат - нагреватель», представляющий собой алундовую трубку длиной ~150 мм с намотанным на

нее нихромовым нагревателем. Температурные измерения проводились с помощью 4-х канального цифрового термометра марки НТ-9815. Тип термопар: хромель-алюмелевые, диапазон измеряемых температур: от (73 К  до 1643 К), с погрешностью 0,5 оС в диапазоне от (293 – 673) К. Измерения температур по длине термостата в условиях нагрева показали, что изменение температуры по длине не превышало ~1 оC и эти «концевые» эффекты практически не влияли на температуру в области нагрева кварцевого капилляра образца. Термопары фиксировали температуру в области электродов и в середине нагреваемого образца. Разброс показаний 4-х термопар при фиксированной температуре в диапазоне (293 - 670) К не превышал ~ 1 К. Заливка капилляров эвтектикой проводилась на отдельном нагревателе (плите) и сразу после этого образец с подключенными электродами устанавливался в нагреватель – термостат, предварительно разогретый до температуры немного выше температуры плавления: Тпл = 398 К. Далее устанавливалась величина рабочего тока I = 0,01А и проводилось измерение электрического сопротивления образца. Это значение величины рабочего тока было определено в предварительных исследованиях вольт-амперной характеристики опытной установки. При этой величине рабочего тока происходило устойчивое измерение сопротивления образца и в процессе измерения не происходило нагрева образца собственно рабочим током. Величина рабочего тока строго контролировалась перед каждым измерением на протяжении всего эксперимента.

После этого температура образца повышалась на 5 К, проводился контроль величины рабочего тока, и процедура измерения повторялась. В области фазового перехода эвтектики – плавления при Т = (393 – 413) К, измерения сопротивления проводились при изменении температуры на 1 К.

- Первичные результаты экспериментального исследования электропроводности висмут – свинцовой эвтектики

На рисунке 3 представлены четыре реализации изменения удельного электрического сопротивления эвтектики в процессе нагрева – охлаждения (точки: 1, 2. 3, 4), полученные в настоящей работе. Следует заметить, что процесс плавления сплава существенно зависит от предыстории его изготовления: технологии, времени «старения» и т.п. Так точки 1, 4 – реализация плавления только, что приготовленной эвтектики, точки 2, 3 эвтектика, приготовленная ~ 3 недели назад. Данные по всем четырем реализациям были аппроксимированы среднеквадратичным методом и представлены на Рис. 3 единой зависимостью для 3-х различных областей: 1 – область твердой фазы до начала плавления 2 – область плавления и 3 – область жидкой фазы.

Непосредственно в области плавления при практически неизменной температуре наблюдались колебания удельного электрического сопротивления «ρ» величиной 0.025·10-6 Ом∙м, что существенно усложняло проведение эксперимента. После достижения температуры ~ 670 К, начиналось снижение температуры, измерения проводились до кристаллизации эвтектики и ее охлаждения до температуры ~350 К.

Рисунок 3 – Первичные результаты экспериментального исследования удельного сопротивления висмут - свинцовой эвтектики и их аппроксимация: F1- область твердой фазы, F2 – область плавления, F3 – область жидкой фазы

- Основные расчетные соотношения и полиномы, аппроксимирующие опытные данные

Источником рабочего тока в измерительной цепи служил Li–ion аккумулятор с номинальным напряжением 20 вольт, Рис. 1. Величина рабочего тока в цепи определялась по падению напряжения на образцовом сопротивлении R= 1,0 Ом (класс 0,01), регулировка тока в цепи осуществлялась с помощью образцового магазина сопротивления (класс 0,025), падение напряжения на образце и образцовом сопротивлении измерялось с помощью вольтметра HP3490 (класс 0,001).

Сопротивление образца рассчитывалось как отношение падения напряжения на образце к величине рабочего тока:

Rобр = Uобр/Iраб

Удельное электрическое сопротивление определялось по формуле:

ρ = Rобр∙S/L,

где: Rобр(Ом) – сопротивление образца при данной температуре, измеренное в процессе проведения эксперимента,

S (мм2) – сечение металла, залитого в капилляр, рассчитанное по диаметру капилляра,

L (мм) - длина металла, залитого в капилляр. Геометрические размеры и точность измерения кварцевых капилляров, использованных в эксперименте, были описаны выше.

Область нагрева твердой фазы от ~Т=270 К до начала плавления Т=393 К, удельная электропроводность «ρ» аппроксимировалась полиномом 2-й степени как функция температуры:

F1 = ρ = a + bT + cT2, 					(1)

где: а = - 0,785418, b = 0,0101721, с = - 1,411402 ∙10-5

Область плавления эвтектики от Т=393 К до конца плавления Т= 413 К:

F2 = ρ = a + bT,      					(2)

где: а = - 1,3812, b = 0,0061454

Область нагрева жидкометаллической фазы от T = 413 К до 600 K:

F3 = ρ = a + bT, 					(3)

где: а = 0,93736, b = 0,0005215

Следует отметить, что все результаты по исследованию зависимости электропроводности эвтектики от температуры за исключением работы [9] получены только для области жидкометаллической фазы. Как было отмечено выше, это связано со сложностью проведения эксперимента с эвтектикой именно в области плавления. Исследование жидкометаллической области в настоящей работе имеет вспомогательный характер и связано с необходимостью проверки и сопоставления полученных данных с результатами других авторов. Данные настоящей работы отличаются от данных [7] в области плавления на ~4.5%, а от обобщенных данных [9] в жидкометаллической области на ~ 2.5%.

Рисунок 4 – Результаты аппроксимации экспериментальных данных настоящей работы

Рисунок 5 – Сравнение результатов настоящей работы с литературными данными других авторов по удельному сопротивлению висмут-свинцовой эвтектики (СВЭ) при нормальном давлении – Р = 0.101МПа в диапазоне температур ~ (300 – 600) К, где: F1, F2, F3 функции, аппроксимирующие экспериментальные результаты настоящей работы. Точки:1, 2, 3, 4 – экспериментальные данные работы [9], F6 – аппроксимация этих результатов [9]. F4 – данные работы [3], F5 – обобщенные результаты разных авторов, представленные в [7]

7. Оценка неопределенности результатов измерений электропроводности

Расчеты неопределенности результатов измерения электропроводности висмут-свинцовой эвтектики в области температуры плавления проводили в соответствии с ГОСТ 34100.3 – 2017 [10].

Категория А – составляющие неопределенности, оцениваемые путем применения статистических методов.

Входная величина рассчитана как среднее арифметическое значение результатов измерений: ρ ср (10-6 Ом∙м)=  1n∙Σρ = 1.109 (10-6 , Ом∙м)

Стандартная неопределенность рассчитывается, как стандартное отклонение среднего значения u ст. по таблицам экспериментальных данных:

u1ст.А. =1n(n-1)⋅Σ (ρ-ρср)2  = 8,02∙10-9 , Ом∙м                (4)

Категория В – составляющие неопределенности по характеристикам, взятым из паспорта на прибор, методик выполнения измерений и т.п.

Оценка стандартной неопределенности типа В, для поверенных систем измерительной техники (СИТ) производятся в соответствии с рекомендациями [10,11].

- Поправка типа В, обусловленная измерением падения напряжения вольтметром HP3490 – (класс 001), измеряющий Uk – падение напряжения на образце:

UвHP = δ Xизм1003= (0.1∙3.585∙10-3)/(1.732∙100) = 2.07∙10-6 (в),            (5)

где: δ – класс прибора в %,

т.к. этим же вольтметром измеряется падение напряжение на катушке образцового сопротивления Р321 (1Ом), то эту величину стандартной неопределенности надо учесть дважды.

2.	Поправка типа В, обусловленная воспроизведением сопротивления образцовой катушкой сопротивления Р321 (номинал сопротивления 1ом).

В сертификате о калибровке указано, что значению сопротивления приписана расширенная неопределенность 1 мОм (10-3Ом) с коэффициентом охвата к = 2 для уровня доверия р = 0,95:

uк = 0,0012 = 5∙10-4 (Ом).                                            (6)

- Поправка типа В, обусловленная измерением параметров (размеров) геометрического фактора G = S/L, G = const; S(мм), L(мм) – сечение и длина кварцевого капилляра, заполненного эвтектикой, отношение: G = S/L, – геометрический фактор - характеристика капилляра, G = const – в работе использовался кварцевый капилляр с практически нулевым коэффициентом линейного расширения, температурная область исследования была ограничена Тмаск = 600 К.

Измерения проводились цифровым штангенциркулем, (погрешность δ = 0,02мм):

Uш = 0,023 =   1,1610-2(мм)                                     (7)

- Суммарная стандартная неопределенность оценки по типу В:

uсумВ =Σ (uiВ)2 = [2∙ (2,07∙10-4)2+(5∙10-4)2+( 1,16)2]0.5= ±1,35(%)      (8)

- Суммарная стандартная неопределенность:

Uiсум.= u1ст.А.2+uсумВ2= ±1,57(%)                      (9)

- Расширенная неопределенность (для доверительной вероятности Р = 0,95 рекомендуется в [10,11] при коэффициенте охвата k = 2):

Uр = k·uiсум.  при Р=0,95, k=2,0    uр = ±2,0·1.57 = ±3.14(%)         (10)

Таблица 3 – Бюджет неопределенности измерений удельной электропроводности висмут-свинцовой эвтектики в области температуры плавления

| № п/п | Источник неопределенности | Тип оценки | Относительная стандартная неопределенность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ входных величин измерения удельного электрического сопротивления ρ∙106, Ом∙м | А | u1ст.А= 0,8% |
| 2 | Поправка типа В, обусловленная измерением падения напряжения вольтметром HP3490 (в) | В | UвHP = 4,14·10-4 |

Окончание таблицы 3

| № п/п | Источник неопределенности | Тип оценки | Относительная стандартная неопределенность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Поправка типа В, обусловленная воспроизведением сопротивления образцовой катушкой сопротивления Р321 (номинал сопротивления 1ом) | В | uк=5 ·10-2 |
| 4 | Поправка типа В, обусловленная измерением параметров (размеров) геометрического фактора G = S/L | В | uш= 1,16 |
| 5 | Суммарная стандартная неопределенность | В | Uх=1,57 |
| 6 | Расширенная неопределенность (k=2) |  | Uр =3,14 |

8.	Стандартные справочные данные об электропроводности висмут свинцовой эвтектики в области температуры плавления

Так как настоящая работа посвящена исследованию электропроводности висмут - свинцовой эвтектики в области плавления, поэтому в Таблице 4 представлены отклонения Δρ = ρэксп- ρрасч   ρэксп∙δκ=κэ- κр κэ100, % первичных экспериментальных данных от расчетных именно для этой области термодинамических параметров состояния.

- Таблица 4 – Отклонения первичных данных об электропроводности висмут-свинцовой эвтектики в области температуры плавления от 393 К до 413 К

Из таблицы 4 следует, что отклонения не превышают 2%, (за исключением 2-х точек с погрешностью ~ 3; 4%), что составляет величину, меньшую суммарной погрешности эксперимента.

Оценки показали, что для твердофазной области отклонение составляет величину ~ 1%, а для жидкометаллической области ~ ±2%, и ± 4% для высокотемпературной области.

Таблица 4 – Отклонения первичных экспериментальных данных об электропроводности висмут-свинцовой эвтектики в области температуры плавления от 393 К до 413 К

| Т, К | ρрасч, ρ∙106,Ом∙м | ρэксп (ρ∙106,Ом∙м) | ρср.эксп (ρ∙106,Ом∙м) | Δρ, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | 1,0339 | 1,029-1,027 | 1,028 | -0,58 |
| 394 | 1,0401 | - | - | - |
| 395 | 1.0462 | - | - | - |
| 396 | 1.0524 | - | - | - |
| 397 | 1.05852 | - | - | - |
| 398 | 1.0647 | 1,023-1,025 | 1,024 | -3,97 |
| 399 | 1.0708 | 1,036-1,062 | 1,049 | -2,08 |
| 400 | 1.07696 | 1,071-1,075 | 1,073 | -0,37 |
| 401 | 1.0831 | 1,078-1,085 | 1,082 | -0,10 |
| 402 | 1.0892 | 1,088-1,090 | 1,089 | -0,02 |
| 403 | 1.095 | 1,091-1,098 | 1,128 | 2,9 |
| 404 | 1.1015 | 1,134-1,138 | 1,136 | 3,0 |
| 405 | 1.1077 | 1,140-1,099 | 1,120 | 1,1 |
| 406 | 1.1138 | 1,089-1,118 | 1,104 | -0,90 |
| 407 | 1.1199 | 1,119 | 1,119 | -0,09 |
| 408 | 1.1261 |  | - | - |
| 409 | 1.1323 | - | - | - |
| 410 | 1.1384 | - | - | - |
| 411 | 1.1446 | - | - | - |
| 412 | 1.1507 | - | - | - |
| 413 | 1.1568 | 1,134 | 1.134 | -2,0 |

Следует отметить, что фазовый переход «плавление» является неравновесным процессом, сопровождающимся колебаниями термодинамических и, в данном случае, электродинамических параметров. Это хорошо видно по изменению величин «ρэксп» в процессе плавления. Прочерки в таблице 4 означают отсутствие опытных данных при этих температурах.

Из рисунка 5 видно, что величины удельного электрического сопротивления, полученная различными авторами при фиксированном значении температуры, в области существования жидкой фазы отличается на величину ~10%. При этом все графики проходят практически параллельно друг другу. Однако все авторы заявляют погрешности своих экспериментов ~4%.

10. Таблица 5 – Стандартные справочные данные об электропроводности висмут- свинцовой эвтектики в области температуры от 270 К до 604 К

Ниже в таблице 5 приведены стандартные справочные данные об электропроводности висмут-свинцовой эвтектики во всем исследованном диапазоне температуры от 270 К до 600 К, включающем область плавления.

Таблица 5 – Стандартные справочные данные об электропроводности висмут-свинцовой эвтектики в области температуры от 270 К до 604 К

| Диапазон температуры, (270 – 390) К |  | Диапазон температуры, (393 – 413) К |  | Диапазон температуры, (414 – 604) К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | ρ∙106Ом∙м | Т, К | ρ∙106Ом∙м | Т, К | ρ∙106Ом∙м |
| 270 | 0,9321 | 393 | 1,0339 | 414 | 1,1579 |
| 275 | 0,9445 | 394 | 1,0401 | 419 | 1,1606 |
| 280 | 0,9562 | 395 | 1,0462 | 424 | 1,1632 |
| 285 | 0,9672 | 396 | 1,0524 | 429 | 1,1658 |
| 290 | 0,9775 | 397 | 1,0585 | 434 | 1,1684 |
| 295 | 0,9871 | 398 | 1,0647 | 439 | 1,1714 |
| 300 | 0,9959 | 399 | 1,0708 | 444 | 1,1746 |
| 305 | 1,0041 | 400 | 1,0770 | 449 | 1,1762 |
| 310 | 1,0116 | 401 | 1,0831 | 454 | 1,1788 |
| 315 | 1,0183 | 402 | 1,0892 | 459 | 1,1814 |
| 320 | 1,0244 | 403 | 1,0954 | 464 | 1,1840 |
| 325 | 1,0297 | 404 | 1,1015 | 469 | 1,1866 |
| 330 | 1,0344 | 405 | 1,1077 | 474 | 1,1892 |
| 335 | 1,0383 | 406 | 1,1138 | 479 | 1,1918 |
| 340 | 1,0415 | 407 | 1,1120 | 484 | 1,1945 |
| 345 | 1,0440 | 408 | 1,1261 | 489 | 1,1971 |
| 350 | 1,0458 | 409 | 1,1323 | 494 | 1,1997 |
| 355 | 1,0469 | 410 | 1,1384 | 499 | 1,2023 |
| 360 | 1,0474 | 411 | 1,1446 | 504 | 1,2049 |
| 365 | 1,0471 | 412 | 1,1507 | 509 | 1,2075 |
| 370 | 1,0460 | 413 | 1,1569 | 514 | 1,2101 |
| 375 | 1.0443 |  |  | 519 | 1,2127 |
| 380 | 1,0419 |  |  | 524 | 1,2153 |
| 385 | 1,0388 |  |  | 529 | 1,2179 |
| 390 | 1,0350 |  |  | 534 | 1,2205 |

Окончание таблицы 5

| Диапазон температуры, (270 – 390) К |  | Диапазон температуры, (393 – 413) К |  | Диапазон температуры, (414 – 604) К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | ρ∙106Ом∙м | Т, К | ρ∙106Ом∙м | Т, К | ρ∙106Ом∙м |
|  |  |  |  | 539 | 1,2231 |
|  |  |  |  | 544 | 1,2257 |
|  |  |  |  | 549 | 1,2284 |
|  |  |  |  | 554 | 1,2396 |
|  |  |  |  | 559 | 1,2336 |
|  |  |  |  | 564 | 1,2362 |
|  |  |  |  | 569 | 1,2388 |
|  |  |  |  | 574 | 1,2414 |
|  |  |  |  | 579 | 1,2440 |
|  |  |  |  | 584 | 1,2466 |
|  |  |  |  | 589 | 1,2492 |
|  |  |  |  | 594 | 1,2518 |
|  |  |  |  | 599 | 1,2544 |
|  |  |  |  | 604 | 1,2570 |

Приложение А

Таблица А.1 – Протоколы первичных данных экспериментального исследования электропроводности висмут-свинцовой эвтектики

Протокол №1 – Входные данные: цилиндрический образец в кварцевом капилляре : длина L = 100,44 мм (±0.1мм), диаметр d = 1,723 мм  (±0.01мм)

| № п/п | T, K | ρ •106,Ом•м |
| --- | --- | --- |
| Протокол №1 |  |  |
| 1 | 378 | 1,081 |
| 2 | 478 | 1,183 |
| 3 | 478 | 1.187 |
| 4 | 483 | 1,183 |
| 5 | 495 | 1,183 |
| 6 | 503 | 1,183 |
| 7 | 508 | 1,194 |
| 8 | 513 | 1,199 |
| 9 | 523 | 1,201 |
| 10 | 528 | 1,199 |
| 11 | 538 | 1,194 |
| 12 | 548 | 1,199 |
| 13 | 553 | 1,194 |
| 14 | 568 | 1,199 |
| 15 | 573 | 1,201 |
| 16 | 578 | 1,217 |
| 17 | 583 | 1,199 |
| 18 | 588 | 1,201 |
| 19 | 593 | 1,208 |
| 20 | 593 | 1,259 |
| 21 | 598 | 1,287 |
|  | Охлаждение |  |
| 22 | 451 | 1,153 |
| 23 | 417 | 1,122 |
| 24 | 410 | 1,083 |
| 25 | 405 | 1,004 |
| 27 | 371 | 0.990 |
| 28 | 348 | 0,973 |

Протокол №2 – Входные данные: цилиндрический образец в кварцевом капилляре: длина L = 72,23 мм (±0.1мм), диаметр d = 0,5331 мм (±0.01мм)

| № п/п | T, K | ρ •106,Ом•м |
| --- | --- | --- |
| Протокол №2 |  |  |
| 1 | 453 | 1,147 |
| 2 | 483 | 1,150 |
| 3 | 493 | 1,152 |
| 4 | 498 | 1,156 |
| 5 | 503 | 1,157 |
| 6 | 513 | 1,159 |
| 7 | 518 | 1.163 |
| 8 | 525 | 1,166 |

Продолжение таблицы А.1

| 9 | 533 | 1,170 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 538 | 1,171 |
| 11 | 543 | 1,174 – 1,211 |
| № п/п | T, K | T, K |
| 12 | 548 | 1,178 – 1,234 |
| 13 | 553 | 1,182 – 1,221 |
| 14 | 558 | 1,185 – 1,225 |
| 15 | 569 | 1,193 – 1,236 |
| 16 | 581 | 1,202 |
| 17 | 588 | 1,212 |
| 18 | 598 | 1,218 |
| 19 | 603 | 1,222 |
| 20 | 618 | 1,236 |
| 21 | 623 | 1,241 |
| 22 | 628 | 1,243 |
| 23 | 633 | 1,246 |
| 24 | 638 | 1,249 |
| 25 | 643 | 1,258 |
| 26 | 653 | 1,264 |
| 27 | 658 | 1,268 |
| 28 | 663 | 1,272 |
| 29 | 673 | 1,285 |
| 30 | Охлаждение |  |
| 31 | 528 | 1,192 |
| 32 | 503 | 1,175 |
| 33 | 493 | 1,165 |
| 34 | 488 | 1,162 |
| 35 | 478 | 1,159 |
| 36 | 473 | 1,156 |
| 37 | 468 | 1,152 |
| 38 | 463 | 1,150 |
| 39 | 453 | 1,163 |
| 40 | 448 | 1,159 |
| 41 | 443 | 1,156 |
| 42 | 433 | 1,151 |
| 43 | 423 | 1,144 |
| 44 | 418 | 1,136 |
| 45 | 413 | 1,134 |
| 46 | 403 | 1,128 |
| 47 | 398 | 1,122 |
| 48 | 393 | 1,105 – 11.097 |
| 49 | 388 | 1,050 |
| 50 | 383 | 1,023 |
| 51 | 378 | 1,021 |
| 52 | 373 | 1,019 |
| 53 | 368 | 1,000 |
| 54 | 353 | 0,9975 |
| 55 | 348 | 0,9888 |
| 56 | 338 | 0,9792 |

Окончание таблицы А.1

| 57 | 333 |  | 0,9734 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | 328 |  | 0,9687 |
| 60 | 318 |  | 0,9610 |
| 61 | 313 |  | 0,9548 |
| № п/п | T, K |  | ρ •106Ом•м |
| Протокол №3 |  |  |  |
| 1 | 290-293 |  | 0,9857-0,9866 |
| 2 | 304 |  | 1,004 |
| 3 | 308 |  | 1,008 |
| 4 | 313 |  | 1,014-1,017 |
| 5 | 318 |  | 1,020 |
| 6 | 323 |  | 1,023 |
| 7 | 328 |  | 1,026-1,028 |
| 8 | 338 |  | 1,037 |
| 9 | 338 |  | 1,042 |
| 10 | 343 |  | 1.044-1,048 |
| 11 | 348 |  | 1,043 |
| 12 | 353 |  | 1,045 |
| 13 | 358 |  | 1,048 |
| 14 | 363 |  | 1,049 |
| 15 | 368 |  | 1,050 |
| 16 | 378 |  | 1,048 |
| 17 | 383 |  | 1,046-1,044 |
| 18 | 388 |  | 1,038-1,036 |
| 19 | 393 |  | 1,029-1,027 |
| 20 | 398 |  | 1,023-1,025 |
| № п/п | T(K) | ρ •106(Ом•м) |  |
| Протокол №4 |  |  |  |
| 21 | 399 | 1,036-1,062 |  |
| 22 | 400 | 1,071-1,075 |  |
| 23 | 401 | 1,078-1,085 |  |
| 24 | 402 | 1,088-1,090 |  |
| 25 | 403 | 1,091-1,098 |  |
| 26 | 405 | 1,134-1,138 |  |
| 27 | 406 | 1,140-1,099 |  |
| 28 | 407 | 1,089-1,118 |  |
| 29 | 408 | 1,119 |  |
| 30 | 418 | 1,175-1,187 |  |
| 31 | 423 | 1,187-1,178 |  |
| 32 | 428 | 1,178-1,179 |  |
| 33 | 433 | 1,179 |  |
| 34 | 438 | 1,186 |  |
| 35 | 443 | 1,191 |  |
| 36 | 448 | 1,197 |  |
| 37 | 453 | 1,198 |  |
| 38 | 458 | 1,200 |  |
| 39 | 463 | 1,205 |  |
| 40 | 468 | 1,208 |  |
| 41 | 473 | 1,214 |  |

Список литературы

- Асхадуллин P.111., Гулевич А.В., Дедуль А.В. и др. 50 лет освоения технологии тяжелых теплоносителей (свинец-висмут, свинец, галлий). Обнинск, Калужская обл.: ФЭИ, 2001. 28 с.

- Binary Alloy Phase Diagrams / Ed. Massalski T.B. V. 1. Metals Park, Ohio, USA: ASM, 1986. 1100 p.

- Кириллов П.Л. Теплофизические свойства свинца, висмута и их эвтектического сплава. Обзор ФЭИ-0286, М.: ЦНИИАтоминформ, 1998. 28 с.

- ГСССД 229-07. Плотность свинца, висмута и их эвтектического сплава в конденсированном состоянии в диапазоне температур 273,15…1500 К. Деп. в ФГУП Стандартинформ 13.12.2007, № 833 -2007кк.

- ГСССД 232-08. Коэффициент объемного термического расширения свинца, висмута и их эвтектического сплава в диапазоне температур 273,15…1500 К. Деп. в ФГУП Стандартинформ 25.12 2008 г., № 838-2008 кк.

- ГСССД 236-2009. Скорость звука в жидких свинце, висмуте и их эвтектическом сплаве в диапазоне от температуры плавления до 1300 К. Деп. в ФГУП Стандартинформ 26.03 2009 г., № 842-2009 кк.

- Handbook on Lead-bismuth Eutectic Alloy and Lead Properties, Materials Compatibility,Thermal-hydraulics and Technologies 2015 Edition © OECD 2015 NEA. No. 7268 NUCLEAR ENERGY AGENCORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

- Density, Viscosity, Ultrasound Velocity, and Electrical Resistivity of the Eutectic Lead–Bismuth Melt  V. V. Filippova, b, D. A. Yagodina, A. V. Borisenkoc, K. Yu. Shunyaeva, b, and B. R. Gelchinskia SSN 0036-0295, Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2016, No. 8, pp. 705–708. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016. Original Russian Text © V.V. Filippov, D.A. Yagodin, A.V. Borisenko, K.Yu. Shunyaev, B.R. Gelchinski, 2015, published in Rasplavy, 2015, No. 6, pp. 16–22.

- Some physical data of the near eutectic liquid lead–bismuth Yu. Plevachuk a, V. Sklyarchuk a, S. Eckert b, G. Gerbeth b, Journal of Nuclear Materials 373 (2008) 335–342

- ГОСТ 34100.3 – 2017/ ISO/ IEC Guide 98-3:2008. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Москва. Стандартинформ. 2017.