| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 6503 (проект, KZ, первая редакция) |

Краски и лаки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА

Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по индустрии и инфраструктурного развития

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6503:1984 Paints and varnishes. Determination of total lead. Flame atomic absorption spectrometric method (Краски и лаки. Определение общей массовой доли свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии).

Международный стандарт ISO 6503:1984 разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 35 «Краски и лаки».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Метод сухого озоления	2

4.1	Сущность метода	2

4.2	Реактивы	2

4.3	Аппаратура	3

4.4	Отбор проб	3

4.5	Проведение испытания	3

5	Метод мокрого окисления	5

5.1	Сущность метода	5

5.2	Реактивы	5

5.3	Аппаратура	6

5.4	Отбор проб	6

5.5	Проведение испытания	6

6	Проведение испытания	8

6.1	Сущность метода	8

6.2	Реактивы и материалы	8

6.3	Аппаратура	8

6.4	Методика проведения испытания	9

7	Обработка результатов	10

7.1	Расчет	10

7.2	Точность	10

8	Протокол испытания	11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Краски и лаки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА

Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

Paints and varnishes. Determination of total lead. Flame atomic absorption spectrometric method

Дата введения --

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии для определения содержания общего свинца в лакокрасочных материалах и относящихся к ним продуктах.

Метод распространяется на лакокрасочные материалы с содержанием общего свинца от 0,01 % до 2,00 % (по массе).

Примечание – Если точность метода не превышает соответствующих величин по 7.2, то его можно применять для материалов с содержанием общего свинца более 2 % (по массе).

Для обработки испытуемой пробы предложены два метода; при этом в случае разногласий метод сухого озоления (см. раздел 4) следует применять в качестве арбитражного.

Для определения содержания свинца в испытуемом растворе может быть использован спектрофотометрический метод с применением дитизона по                     ISO 3856-1.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ISO 385:20051) Laboratory glassware. Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки).

ISO 1042:1998 Laboratory glassware. One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Колбы мерные с одной меткой).

ISO 15528:20131) Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes. Sampling (Краски, лаки и сырье для них. Отбор проб).

ISO 1513:2010 Paints and varnishes. Examination and preparation of test samples (Краски и лаки. Контроль и подготовка проб для испытания).

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use. Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

ISO 3856-1:1984 Paints and varnishes. Determination of «soluble» metal content. Part 1. Determination of lead content. Flame atomic absorption spectrometric method and dithizone spectrophotometric method (Краски и лаки. Определение массовой доли «растворенного» металла. Часть 1. Определение содержания свинца спектрометрическим методом атомной абсорбции в пламени и спектрофотометрическим методом с применением дитизона).

ISO 5725 (все части) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений).

Примечание – При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего стандарта, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Разложение испытуемой пробы проводят методом сухого озоления (см. раздел 4), или методом мокрого окисления (см. раздел 5) и определяют свинец методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.

- Метод сухого озоления

  - Сущность метода

Испытуемый образец испаряют до сухого состояния и проводят озоление при 475 °С для удаления всех органических веществ. Экстрагируют свинец из остатка соляной кислоты.

  - Реактивы

Для испытаний следует пользоваться только реактивами известной аналитической квалификации и водой с минимальным классом чистоты 3 в соответствии с ISO 3696.

4.2.1 Натрия карбонат безводный.

4.2.2 Магния карбонат.

4.2.3 Сера.

4.2.4 Парафин жидкий.

4.2.5 Натрия сульфид, раствор, 10 г/дм3.

4.2.6 Кислота соляная, раствор, приблизительно 180 г/дм3.

450 см3 36 %-ного (по массе) раствора соляной кислоты, Q ~ 1,18 г/см3, добавляют в приблизительно равное количество воды и разбавляют до 1000 см3.

4.2.7 Кислота соляная, раствор, приблизительно 18 г/дм3.

100 см3 соляной кислоты добавляют в воду и разбавляют до 1000 см3.

4.2.8 Кислота азотная, приблизительно 315 г/дм3.

1 объем 65 %-ного (по массе) раствора азотной кислоты, Q ~ 1,40 г/см3, добавляют к 2 объемам воды.

4.2.9 Свинец, стандартный раствор, содержащий 1 г Pb на литр, готовят одним из методов:

a) содержимое ампулы стандартного раствора свинца, включающее точно              1 г Pb, переливают в мерную колбу с одной меткой, вместимостью 1000 см3, содержащую некоторое количество воды и 30 мл азотной кислоты (см. 4.2.8), разбавляют до метки водой, и тщательно перемешивают;

или

b) 1,598 г нитрата свинца [Pb(NO3)2] (предварительно высушенного в течение 2 ч при температуре 105 °С) взвешивают, с погрешностью не более 1 мг, растворяют в мерной колбе с одной меткой, вместимостью 1000 см3, содержащую воду, добавляют 30 см3 азотной кислоты (см. 4.2.8), разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

1 мл данного стандартного раствора содержит 1 мг Pb.

4.2.10 Свинец, стандартный раствор, содержащий 100 мг Pb на 1 дм3.

Раствор готовят в день применения.

В мерную колбу с одной меткой, вместимостью 100 мл, переносят пипеткой 10 мл стандартного раствора (см. 4.2.9), доводят до метки соляной кислотой                 (см. 4.2.7) и тщательно перемешивают.

1 мл данного стандартного раствора содержит 100 мкг Pb.

  - Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также:

4.3.1 Тигли из кремнезема, предпочтительно новые.

4.3.2 Печь муфельная, поддерживающая температуру (475 ± 25) °С.

4.3.3 Плитка нагревательная с терморегулятором.

  - Отбор проб

Представительный испытуемый образец берут по методу, описанному в               ISO 1512.

Образец для испытания отбирают и подготавливают по ISO 1513.

  - Проведение испытания

4.5.1 Предварительные испытания

Если состав испытуемого образца неизвестна, проводят качественные испытания на присутствие нитрата целлюлозы и сурьмы. Если результаты данных испытаний не подтвердят отсутствие нитрата целлюлозы и сурьмы, проводят полную процедуру испытания.

4.5.2 Испытуемый образец

Испытание проводят дважды.

Образец тщательно перемешивают и немедленно переносят около 5 г во взвешенный тигель из кремнезема (см. 4.3.1). Испытуемый образец взвешивают с погрешностью не более 10 мг.

Если материал содержит нитрат целлюлозы (см. 4.5.1), то испытуемую часть смешивают с 2 г жидкого парафина (см. 4.2.4) в тигле.

4.5.3 Озоление

Тигель с содержимым помещают на нагревательную плитку (см. 4.3.3) и ставят в вытяжной шкаф. Постепенно поднимают температуру плитки для удаления всех летучих растворителей.

2 г карбоната магния (см. 4.2.2) распределяют по содержимому тигля и в течение 10 мин вводят тигель в муфельную печь (см. 4.3.2) при 350 °С. Повышают температуру печи до (475 ± 25) °С в течение 60 мин и выдерживают при этой температуре до завершения озоления. Обеспечивают доступ воздуха для окисления.

Необходимо следить за тем, чтобы материал в тигле не воспламенялся.

4.5.4 Экстрагирование

4.5.4.1 Если материал не содержит сурьмы (см. 4.5.1), то испытание проводят следующим образом.

Охлаждают тигель и золу (см. 4.5.3), затем их помещают в химический стакан вместимостью 250 см3. Добавляют 100 см3 раствора соляной кислоты (см. 4.2.6) и кипятят на слабом огне на нагревательной плитке (см. 4.3.3) в течение 15 мин, а затем выпаривают в течение 15 мин.

Горячую смесь фильтруют декантированием через тонкий бумажный фильтр1) в химический стакан вместимостью 250 см3. Фильтр и осадок промывают горячей водой, собирая промывные воды в стакан. Стакан охлаждают и помещают фильтрат и промывные воды в мерную колбу с одной меткой вместимостью 250 см3. Раствор разбавляют водой до метки и тщательно перемешивают.

4.5.4.2 Если материал содержит сурьму (см. 4.5.1), то испытание проводят следующим образом.

Перетирают золу (см. 4.5.3) до тонкого порошка, помещают ее в тот же тигель приблизительно с 10 г смеси равного количества карбоната натрия                  (см. 4.2.1) и серы (см. 4.2.3). Закрывают тигель и нагревают на среднем огне до исчезновения запаха диоксида серы (от 1 до 2 ч).

Охлаждают тигель и выпаривают содержимое с небольшим количеством горячей воды до тех пор, пока расплав полностью не разложится. Осадок отфильтровывают, помещая на фильтровальную бумагу с раствором сульфида натрия (см. 4.2.5) и промывают остаток раствором сульфида натрия. Удаляют фильтрат.

Переносят фильтровальную бумагу и осадок в химический стакан вместимостью 250 см3. Добавляют 15 см3раствора азотной кислоты (см. 4.2.8) и, используя нагревательную плитку (см. 4.3.3), кипятят на медленном огне в течение 15 мин. Добавляют 100 см3раствора соляной кислоты (см. 4.2.6) и нагревают на плитке в течение 30 мин. Отфильтровывают в горячем состоянии через тонкую фильтровальную бумагу в химический стакан вместимостью 250 см3. Промывают бумагу и осадок горячей водой, собирая промывные воды в стакан. Охлаждают стакан и переносят фильтрат и промывные воды в мерную колбу с одной меткой вместимостью 250 см3. Доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

4.5.5 Приготовление испытуемых растворов

Из каждого экстрагируемого раствора (см. 4.5.4) отбирают аликвотную долю в зависимости от ожидаемого содержания свинца в образце в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Ожидаемое содержание свинца | Аликвотная доля |
| --- | --- |
| % (по массе) | см3 |
| Менее 0,4 | 25 |
| 0,4 – 1,0 | 10 |
| 1 – 2 | 5 |

Примечание– Если содержание свинца выше 2 % (по массе), то следует брать соответствующую аликвотную долю.

Помещают каждую аликвотную долю в мерную колбу с одной меткой вместимостью 100 см3и, если взята аликвотная доля 5 или 10 см3, добавляют                 10 см3 соляной кислоты (см. 4.2.6). Разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

4.5.6 Приготовление контрольного раствора

Повторяют процедуру, приведенную в 4.5.3, 4.5.4.1 или 4.5.4.2 и 4.5.5, исключая испытуемый образец.

- Метод мокрого окисления

  - Сущность метода

Проводят мокрое окисление испытуемого образца смесью серной кислоты и перекиси водорода в химическом стакане (метод А) или смесью серной и азотной кислот в колбе Кьельдаля (метод В) для удаления всех органических веществ. Далее нагревают до удаления избытка серной кислоты и экстрагируют любое содержание свинца (в форме сульфата свинца) из осадка с помощью ЕDТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) и раствора аммиака.

Примечание – Присутствие сурьмы или нитроцеллюлозы в образце не влияет на результаты испытания.

  - Реактивы

Во время проведения испытаний следует пользоваться только реактивами известной аналитической квалификации и водой с минимальным классом чистоты 3 в соответствии с ISO 3696.

5.2.1 Кислота серная, раствор, 96 % (по массе), ρ ~ 1,84 г/ см3.

5.2.2 Водорода перекись, раствор, приблизительно 30 % (по массе), или, при тщательном соблюдении мер предосторожности, приблизительно 50 %-ный раствор (по массе).

5.2.3 Кислота азотная, раствор, приблизительно 65 % (по массе),                             Q ~ 1,48 г/мл.

5.2.4 Кислота азотная, раствор, приблизительно 315 г/дм3.

1 объем раствора азотной кислоты (см. 5.2.3) добавляют в 2 объема воды.

5.2.5 Раствор аммиака, приблизительно 85 г NH3 на литр раствора.

380 мл концентрированного раствора аммиака [25 %-ного (по массе)] разбавляют водой до 1000 см3.

5.2.6 ЕDТА (кислота этилендиаминтетрауксусная, соль двунатриевая), раствор 37 г/л.

5.2.7 Свинец, стандартный раствор, содержащий 1 г Pb на литр, готовят одним из способов:

a) переливают содержимое ампулы со стандартным раствором свинца, содержащим точно 1 г Pb, в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 см3, с небольшим количеством воды и 30 см3азотной кислоты, разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают;

или

b) взвешивают с погрешностью не более 1 мг 1,598 г нитрата свинца [Pb(NO3)2] (предварительно высушенного в течение 2 ч при температуре 105 °С), растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл с одной меткой, добавляют 30 см3азотной кислоты (см. 5.2.4), разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

1 мл этого стандартного раствора содержит 100 мкг Pb.

5.2.8 Свинец, стандартный раствор, содержащий 100 мг Pb на литр.

Раствор готовят в день испытаний.

10 см3раствора азотной кислоты приливают пипеткой в 10 см3 стандартного раствора свинца (см. 5.2.7) в мерной колбе с одной меткой вместимостью 100 см3, добавляют 10 см3 азотной кислоты (см. 5.2.4), разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

1 см3этого стандартного раствора содержит 100 мкг Pb.

  - Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также:

5.3.1 Плитка нагревательная с терморегулятором.

  - Отбор проб

Представительный образец испытуемого продукта берут по методу, описанному в ISO 1512.

Образец для испытания отбирают и подготавливают по ISO 1513.

  - Проведение испытания

5.5.1 Испытуемый образец

Испытание проводят дважды.

Тщательно перемешивают образец и сразу переливают около 0,5 г в химический стакан вместимостью 400 см3 (метод А) или в колбу Кьельдаля              (метод B) вместимостью 250 см3. Взвешивают испытуемый образец с погрешностью не более 1 мг.

5.5.2 Разложение испытуемой пробы

5.5.2.1 Метод A

Стакан с содержимым помещают на нагревательную плитку (см. 5.3.1) в вытяжной шкаф и медленно нагревают для удаления всех летучих растворителей. Добавляют около 5 см3 серной кислоты (см. 5.2.1), затем, накрыв химический стакан часовым стеклом, нагревают в течение 15 мин при более высокой температуре для разложения и карбонизации органических веществ. Продолжают нагревание до тех пор, пока белые пары не будут выделяться.

Снимают химический стакан с плитки и охлаждают в течение 10 мин. Пипеткой вместимостью 5 см3 медленно добавляют четыре порции по 5 см3 раствора перекиси водорода (см. 5.2.2), чтобы после очередной добавки реакция проходила до конца (см. примечание).

Примечание – Из-за возможности разбрызгивания стакан необходимо держать накрытым в периоды между добавлением раствора перекиси водорода.

Снова нагревают в течение 10 мин и охлаждают в течение 5 мин. Затем добавляют две порции по 5 см3раствора перекиси водорода, нагревают около               5 мин, охлаждают 5 мин, и, наконец, добавляют еще одну порцию 5 см3 раствора перекиси водорода. Снова нагревают для разложения оставшейся перекиси водорода. Снимают часовое стекло и тщательно промывают водой содержимое стакана, собирают промывные воды в стакан. Нагревают стакан до полного удаления паров серы и выпаривания раствора почти досуха. Снимают стакан с плитки и охлаждают.

5.5.2.2 Метод B

Медленно нагревают колбу Кьельдаля и ее содержимое на горелке Бунзена для удаления всех летучих растворителей. Добавляют около 5 см3 серной кислоты (см. 5.2.1) и нагревают в течение 10 мин для разложения и карбонизации органических веществ. Охлаждают в течение 10 мин. Медленно добавляют пипеткой вместимостью 5 мл четыре порции азотной кислоты по 5 см3 (см. 5.2.3), доводя реакцию до конца после каждого добавления кислоты.

Нагревают снова в течение 10 мин и охлаждают в течение 5 мин. Добавляют две порции по 5 см3раствора азотной кислоты и нагревают 5 мин. Охлаждают в течение 5 мин и, наконец, добавляют одну часть раствора азотной кислоты в количестве 5 см3. Нагревают до разложения всей азотной кислоты, пока не перестанут выделяться обильные белые пары и раствор не испарится почти досуха. Затем охлаждают. Если на конечной стадии происходит обугливание, то осторожно добавляют еще одну порцию азотной кислоты и повторяют процесс нагревания, разложения и охлаждения снова.

5.5.3 Экстрагирование

50 мл ЕDТА (см. 5.2.6), 10 см3 раствора аммиака (см. 5.2.5) и 50 см3 воды добавляют в химический стакан (метод А) или колбу Кьельдаля (метод B). Кипятят на медленном огне около 15 мин, охлаждают и отфильтровывают, в случае необходимости, декантированием через фильтровальную бумагу средней плотности в мерную колбу с одной меткой вместимостью 250 см3. Промывают бумагу и осадок водой, разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

5.5.4 Подготовка испытуемых растворов

Из каждого раствора экстракта (см. 5.5.3) отбирают аликвотную долю, объем которой зависит от ожидаемого содержания свинца в образце в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Ожидаемое содержание свинца | Аликвотная доля |
| --- | --- |
| % (по массе) | см3 |
| менее 0,5 0,5 – 1,0 1 – 2 | 100 (неразбавленное) 75 50 |

Примечание – Если содержание свинца больше 2 % (по массе), следует брать соответствующую аликвотную долю.

Помещают аликвотную долю в мерную колбу с одной меткой вместимостью 100 см3, разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

5.5.5 Приготовление контрольного раствора

Повторяют процедуру, приведенную в 5.5.2.1 (метод А) или 5.5.2.2 (метод В); 5.5.3 и 5.5.4, исключая испытуемый образец.

- Проведение испытания

  - Сущность метода

Проводят всасывание испытуемого раствора в пламя ацетилена и воздуха, затем измеряют поглощение выбранной спектральной линии испускаемой свинцовой лампой с полым катодом или свинцовой газоразрядной лампой в диапазоне 283,3 нм.

  - Реактивы и материалы

Во время испытаний следует пользоваться только реактивами известной аналитической квалификации и только дистиллированной водой или водой эквивалентной чистоты.

6.2.1 Ацетилен, технический, в стальном баллоне.

6.2.2 Воздух сжатый.

  - Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также

6.3.1 Спектрометр пламенный, атомно-абсорбционный, пригодный для измерения при длине волны 283,3 нм, снабженный горелкой, работающей на воздушно-ацетиленовом пламени.

6.3.2 Лампа свинцовая с полым катодом или разрядная.

6.3.3 Бюретка вместимостью 50 см3 в соответствии с требованиями                         ISO 385-1.

6.3.4 Колба мерная с одной меткой вместимостью 100 см3в соответствии с требованиями ISO 1042.

  - Методика проведения испытания

6.4.1 Построение калибровочного графика

Строят калибровочный график, как описано ниже, или используют метод инструментальной калибровки с эквивалентной точностью.

6.4.1.1 Приготовление стандартных калибровочных растворов

Растворы готовят в день применения.

С помощью бюретки (см. 6.3.3) вводят в каждую из шести мерных колб с одной меткой вместимостью 100 мл (см. 6.3.4) соответствующие объемы стандартных растворов свинца (см. 4.2.10 или 5.2.8), приведенные в таблице 3. Добавляют по 10 см3раствора соляной кислоты (см. 4.2.6), разбавляют каждый до метки водой и тщательно перемешивают.

Таблица 3

| Номер стандартного калибровочного раствора | Объем стандартного раствора свинца (см. 4.2.10 или 5.2.8) | Соответствующая концентрация Pb в стандартном калибровочном растворе |
| --- | --- | --- |
|  | см3 | мкг/см3 |
| 0* | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 10 | 10 |
| 4 | 20 | 20 |
| 5 | 30 | 30 |
| _________________ * Контрольный раствор |  |  |

6.4.1.2 Спектрометрические измерения

Свинцовую лампу с полым катодом (см. 6.3.2) устанавливают в спектрометр (см. 6.3.1) и оптимизируют условия для определения свинца. Настраивают прибор в соответствии с инструкцией изготовителя и монохроматор в области 283,3 нм для максимального поглощения.

Регулируют поток ацетилена (см. 6.2.1) и воздуха (см. 6.2.2) в соответствии с характеристиками горелки и зажигают пламя. Устанавливают развертку шкалы, если таковая имеется, так, чтобы стандартный раствор N 5 (см. таблицу 3) давал почти полное отклонение шкалы.

Всасывают в пламя каждый из стандартных калибровочных растворов                   (см. 6.4.1.1) по возрастающей степени концентрации и повторяют испытание с раствором N 4 для того, чтобы убедиться в стабильности работы прибора. После каждого измерения воду всасывают через горелку, следя за тем, чтобы скорость всасывания была постоянной.

6.4.1.3 Построение калибровочного графика

Строят график, откладывая на оси абсцисс массу Pb в микрограммах, содержащуюся в 1 мл стандартного калибровочного раствора, а на оси ординат - соответствующие величины поглощений с поправкой на поглощение контрольного испытуемого раствора.

6.4.2 Проведение испытания

6.4.2.1 Измеряют сначала поглощение калибровочного испытуемого раствора (см. 4.5.6 или 5.5.5) в спектрометре (см. 6.3.1) после настройки его в соответствии с 6.4.1.2. Затем измеряют поглощение каждого испытуемого раствора (см. 4.5.5 или 5.5.4) три раза, а после этого снова контрольного раствора. Наконец снова определяют поглощение стандартного раствора N 4             (см. таблицу 3) для того, чтобы подтвердить, что чувствительность прибора не изменилась. Если поглощение испытуемого раствора больше, чем стандартного с наивысшей концентрацией свинца, то испытуемый раствор следует разбавить (коэффициент разбавления F) известным объемом воды.

6.4.2.2 Если показания, полученные на испытуемом растворе, отличаются более чем на 2 % или 1 % от средней величины, то испытание по 6.4.2.1 следует повторить.

6.4.2.3 По поглощению, скорректированному на контрольный раствор, определяют концентрацию свинца (с) в каждом испытуемом растворе, используя калибровочный график. Если используют регистрирующее устройство, то следует списать показания прибора по содержанию свинца.

- Обработка результатов

  - Расчет

Содержание свинца в лакокрасочном материале вычисляют по формуле (1)

a=2,5∙c∙Fm∙V,                                                           (1)

где a – общее содержание свинца в лакокрасочном материале, выраженное в процентах по массе;

c – концентрация свинца в испытуемом растворе, полученная из калибровочного графика, мкг/см3;

F – коэффициент разбавления (см. 6.4.2.1);

m – масса испытуемого образца (см. 4.5.2 и 5.5.1), г;

V – объем аликвотной доли экстракта, взятого по 4.5.5 и 5.5.4, см3.

Рассчитывают среднюю величину двух результатов.

  - Точность

Примечание–Приведенные ниже величины рассчитаны по общепринятой методике определения повторяемости и воспроизводимости, описанной в ISO 5725 с использованием полученных экспериментальных данных. Эти величины могут быть подвергнуты пересмотру при получении других данных.

7.2.1 Повторяемость (r)

Величина, ниже которой абсолютное различие между двумя отдельными результатами испытаний на идентичном материале, полученными одним оператором в одной лаборатории при использовании одинакового оборудования и стандартизованного метода испытания, должно составлять с вероятностью 95 %:

- % относительно средней величины для сухого озоления по 4.5.4.1;

- 10 % относительно средней величины для сухого озоления с экстрагированием сурьмы по 4.5.4.2;

- 5 % относительно средней величины для мокрого окисления по 5.5.2.1 (см. примечание 2 к 7.2.2).

7.2.2 Воспроизводимость (R)

Величина, ниже которой абсолютное различие между двумя отдельными результатами испытания на идентичном материале, полученными операторами в различных лабораториях при использовании стандартизованного метода испытания, должно составлять в пределах 95 % вероятности:

- 15 % относительно средней величины для сухого озоления по 4.5.4.1;

- 30 % относительно средней величины для сухого озоления с экстрагированием сурьмы по 4.5.4.2;

- 15 % относительно средней величины для мокрого окисления по 5.5.2.1.

Примечания

1 Данные по точности, представленные для метода мокрого окисления по 5.5.2.1 (метод А), основаны на одном образце ЛКМ.

2 Данные для метода мокрого окисления по 5.5.2.2 (метод В), отсутствуют.

- Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) тип и наименование испытуемого материала;

b) ссылку на настоящий стандарт;

c) метод, используемый для экстрагирования свинца из испытуемого материала (сухое озоление или мокрое окисление); если был использован метод мокрого окисления, указывают используемый процесс разложения (метод А или метод В);

d) любая предварительная обработка в соответствии с п.4.5.2;

e) результат испытания;

f) любое отклонение от указанного метода;

g) дату испытания.

Приложение Д.А

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15528:2013 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes. Sampling (Краски, лаки и сырье для них. Отбор проб). | MOD | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний |
| ISO 1513:2010 Paints and varnishes. Examination and preparation of test samples (Краски и лаки. Контроль и подготовка проб для испытания) | MOD | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний |

Таблица Д.А.2 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам другого года издания

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 385:2005 Laboratory glassware – Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки). | ISO 385:84 Laboratory glassware – Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки). | MOD | ГОСТ 29251–91 (ISO 385-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования |
| ISO 1042:1998 Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой). | ISO 1042:1983 Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой). | MOD | ГОСТ 1770-74 (ISO 1042–83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия. |

УДК 667.6                                                                                              МКС 87.040 (IDT)

Ключевые слова: Лакокрасочные материалы, атомно-абсорбционная спектрометрия, свинец, метод испытания, метод сухого озоления, точность, повторяемость, метод мокрого окисления.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

| Заместитель генерального директора |  | И. Хамитов |
| --- | --- | --- |

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

| Эксперт |  | А. Ерсінова |
| --- | --- | --- |

- Действует взамен ISO 385-1:1984

Проект, первая редакция

1) Действует взамен ISO 1512:1991