| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 105-Е04 (Проект,KZ, Редакция 1) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Определение устойчивости окраски

ЧастьЕ04

Метод определения устойчивости окраски к поту

(Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration)

(ISO 105-Е04, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен междонародному стандарту ISO 105-E04:2013  «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту» (Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration, IDT).

Международный стандарт ISO 105-E04:2013 был подготовлен подкомитетом SC  «Испытания окрашенных тканей и красителей» Технического комитета ISO/TC 38 «Текстиль».

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 105-E04:2014(ISO 105-E04:2008)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения....................................................................................................... 2 Нормативные ссылки..................................................................................................... 3 Принцип........................................................................................................... 4 Аппаратура и материалы ........................................................................................ 5 Образец для испытаний ……………………………………………………………………. 6 Метод …………………………………………………………………………… 7 Протокол испытаний …………………………………………………………………………. Библиография..................................................................................................................... | 1 1 1 2 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Определение устойчивости окраски ЧастьЕ04 Метод определения устойчивости окраски к поту (Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration)

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет метод определения устойчивости окраски текстильных материалов всех типов и видов к воздействию человеческого пота.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют только последнее издание ссылочного стандарта (включая поправки).

ISO 105-A01:2010 Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A01: Общие принципы проведения испытаний).

ISO 105-A02 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A02: Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-A03 Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03: Серая шкала для оценки окрашивания).

ISO 105-A04 Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A04: Метод инструментальной оценки степени окрашивания смежных тканей).

ISO 105-A05  Textiles - Tests for colour fastness - Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05 Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале).

ISO 105-F01 Textiles - Tests for colour fastness - Part F01: Specification for wool adjacent fabric  (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01: Спецификация для шерстяных смежных тканей).

ISO105-F02 Textiles - Tests for colour fastness - Part F02: Specification for cotton and viscose adjacent fabrics (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02: Спецификация для смежных тканей из хлопка и вискозы).

ISO 105-F03 Textiles - Tests for colour fastness - Part F03: Specification for polyamide adjacent fabric (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03: Спецификация для смежных тканей из полиамида).

Проект, KZ, редакция 1

ISO 105-F04 Textiles - Tests for colour fastness - Part F04: Specification for polyester adjacent fabric (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04: Спецификация для смежных тканей из полиэфира).

ISO 105-F05 Textiles - Tests for colour fastness - Part F05: Specification for acrylic adjacent fabric (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05: Спецификация для акриловых смежных тканей).

ISO 105-F06 Textiles -Tests for colour fastness - Part F06: Specification for silk adjacent fabric  (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F06: Спецификация для шелковых смежных тканей).

ISO 105-F10 Textiles - Tests for colour fastness - Part F10: Specification for adjacent fabric: Multifibre  (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F10: Спецификация для смежной ткани: Мультифибра).

ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

3 Принцип

Образцы текстиля, соприкасающиеся со смежными тканями, обрабатывают двумя различными растворами, содержащими гистидин, после сливают раствор и помещают между двумя пластинами под определенным давлением в испытательном устройстве. Образцы и смежные ткани сушат раздельно. Изменение окраски каждого образца и закрашивание смежных тканей оценивают путем сравнения с серыми шкалами или инструментально.

4 Аппаратура и материалы

4.1 Испытательное устройство, состоящее из рамы из нержавеющей стали, в которую плотно вмонтирован груз массой приблизительно 5 кг и основанием размером 60 мм x 115 мм таким образом, чтобы можно было приложить давление (12,5±0,9) кПа к образцам для испытаний размерами (40±2) x (100±2) мм, помещенным между пластинками из стекла или полиакрилата размером примерно 60x115x1,5 мм. Испытательное устройство должно быть сконструировано так, чтобы при снятии груза во время испытания давление оставалось неизменным.

Если размеры составного образца отличаются от размера (40±2) x (100±2) мм, используемый груз должен быть таким, чтобы к образцу прилагалось номинальное давление (12,5±0,9) кПа.

При условии получения эквивалентных результатов разрешается использовать другие устройства.

4.2 Сушильный шкаф, в котором поддерживается температура (37 2) ° C.

4.3 Щелочной раствор, свежеприготовленный с использованием воды степени чистоты 3 в соответствии с ISO 3696, содержащий, на литр:

- 0,5 г моногидрата моногидрохлорида 1-гистидина (C6H9O2N3·HCl · H2O);

- 5 г хлорида натрия (NaCl);

и либо

- 5 г додекагидрата гидроортофосфата натрия (Na2HPO4 · 12H2O)

или же

- 2,5 г дигидрата гидроортофосфата натрия (Na2HPO4 · 2H2O).

Раствор доводят до значения pH 8 (±0,2) раствором гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль / л.

4.4 Кислый раствор, свежеприготовленный с использованием воды степени чистоты 3 в соответствии с ISO 3696, содержащий, на литр:

- 0,5 г моногидрата моногидрохлорида 1-гистидина (C6H9O2N3 · HCl · H2O);

- 5 г хлорида натрия (NaCl);

- 2,2 г дигидрата дигидроортофосфата натрия (NaH2PO4 · 2H2O).

Раствор доводят до значения pH 5,5 (± 0,2) раствором гидроксида натрия  концентрацией 0,1 моль / л.

4.5 Смежные ткани (см. ISO 105-A01).

либо:

4.5.1 Многоволоконная смежная ткань, соответствующая ISO 105-F10.

либо

4.5.2 Две одноволоконные смежные ткани, соответствующие требованиям ISO 105-F01 - F06.

Одна из смежных тканей должна быть изготовлена ​​из того же вида волокна, что и испытуемый текстильный материал, или включать преобладающее количество волокна этого вида в смеси, вторая смежная ткань должна быть изготовлена из волокна, указанного в таблице 1, или, в случае смеси, в ней должно преобладать это волокно, если специально не оговорено иное.

### Таблица 1 - Смежные одноволоконные ткани

| Если первая ткань: | Вторая ткань должна быть: |
| --- | --- |
| хлопковая | шерстяная |
| шерстяная | хлопковая |
| шелковая | хлопковая |
| вискозная | шерстяная |
| полиамидная | шерстяная или хлопковая |
| полиэфирная | шерстяная или хлопковая |
| акриловая | шерстяная или хлопковая |

### 4.5.3 При необходимости,  неокрашиваемая ткань (например, полипропиленовая).

### 4.6 Серая шкала для оценки изменения окраски в соответствии с ISO 105-A02.

### 4.7 Серая шкала для оценки закрашивания в соответствии с ISO 105-A03.

### 4.8 Спектрофотометр или колориметр для оценки изменения окраски и закрашивания в соответствии с ISO 105-A04 и ISO 105-A05.

### 4.9 Набор из 11 пластин из стекла или акрила.

### 4.10 Плоскодонная чашка из инертных материалов.

### 5 Образец для испытаний

### 5.1 Если испытуемый текстильный материал является тканью, то:

### а) Прикрепляют образец размером (40±2) х (100±2) мм к смежной многоволоконной ткани (4.5.1), также размером (40±2) х (100±2) мм, пришив его вдоль одной из коротких сторон так, чтобы многоволоконная смежная ткань располагалась с лицевой стороны испытуемого образца; или

### b) Прикрепляют образец размером (40±2) х (100±2) мм между двумя смежными одноволоконными тканями (4.5.2), также размером (40±2) х (100±2) мм, пришив его вдоль одной из коротких сторон.

### 5.2 В случае испытания пряжи или волокон в массе берут массу пряжи или волокна в массе, приблизительно равную половине общей массы смежных тканей, и или:

### а) Помещают их между куском многоволоконной смежной ткани размером (40±2) х (100±2) мм (4.5.1) и куском неокрашиваемой ткани размером (40±2) х (100±2) мм (4.5.3) и прошивают их вдоль всех четырех сторон (см. ISO 105-A01:2010, 10.3, Подготовка составных образцов);

### или

### b) Помещают их между кусками каждой из двух заданных одноволокнистых тканей (4.5.2) размерами (40±2) х (100±2) мм и прошивают вдоль всех четырех сторон.

### 6 Метод

### 6.1. Равномерно раскладывают составной образец в чашке с плоским дном и заливают щелочным раствором (см. 4.3). Тщательно смачивают составной образец в этом растворе при pH 8 (±0,2) при приблизительном модуле ванны 50: 1 и оставляют в растворе при комнатной температуре в течение 30 мин. Периодически сжимают и перемещают образец для того, чтобы обеспечить достаточное и равномерное проникновение жидкости. Сливают раствор и удаляют излишки жидкости из образца с помощью двух стеклянных палочек.

### Составной образец помещают между двумя пластинами из стекла или полиакрилата (см. 4.9) под номинальным давлением (12,5±0,9) кПа и помещают в испытательное устройство (см. 4.1), предварительно нагретое до температуры испытания.

### Таким же образом смачивают составной образец в кислом растворе при значении pH 5,5 (±0,2) (см. 4.4), а затем испытывают его в отдельном предварительно нагретом испытательном устройстве.

### Примечание - До десяти испытательных образцов, отделенных друг от друга пластиной, могут быть испытаны одновременно в одном испытательном устройстве. Если подготовлено менее 10 образцов, все 11 пластин должны использоваться для поддержания нужного номинального давления.

### 6.2 Помещают испытательное устройство с составным образцом в сушильный шкаф (4.2) на 4 часа при температуре (37±2) ° C, расположив его так, чтобы испытуемые образцы находились либо в горизонтальном положении (рисунок 1), либо в вертикальном положении (рисунок 2) в зависимости от типа доступного устройства.

### Рисунок 1

### Рисунок 2

### 6.3 Раскрывают каждый составной образец (разорвав шов, за исключением одной из коротких сторон, если необходимо) и высушивают, подвесив на воздухе при температуре не выше 60 ° C, при этом две или три части соприкасаются только на линии сшивания.

### 6.4 Оценивают изменение окраски каждого образца и закрашивание смежной ткани (тканей) путем сравнения с серыми шкалами (4.4 и 4.5) или инструментально (см. ISO 105-A04 и ISO 105-A05).

### Во многих случаях целлюлозные волокна, окрашенные прямыми красителями, содержащими медь, или после обработки солями меди, предписанные испытания и естественное потоотделение приводят к удалению меди из окрашенной ткани. Это может привести к значительному изменению устойчивости окраски к свету, потоотделению или стирке, поэтому рекомендуется учитывать такую возможность.

### 7 Протокол испытаний

### Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

### а) ссылку на натоящий стандарт;

### b) все подробности, необходимые для идентификации испытуемого образца;

### c) оценку в баллах по серой шкале изменения цвета образца в каждом растворе

### d) если использовались одноволоконные смежные ткани, оценку в баллах по серой шкале закрашивания каждого вида смежной ткани;

### e) если использовалась многоволоконная смежная ткань, оценку в баллах по серой шкале и/или инструментальную оценку закрашивания каждого вида волокна многоволоконной смежной ткани, а также вид используемой многоволоконной смежной ткани.;

### f) использованные условия испытаний.

УДК 677.016.471.006.354 МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные,устойчивость,пот,смежная ткань,испытание,метод,серая шкала,оценка,протокол

УДК 677.016.471.006.354 МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные,устойчивость,пот,смежная ткань,испытание,метод,серая шкала,оценка,протокол

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Начальник отдела стандартизации и сертификации ТОО «ПИК ASTANA Ютария ltd» |  | М.Чаяхметова |