| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 105-B01 (проект, KZ, первая редакция) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод испытания устойчивости окраски к свету

(ISO 105-B01:2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 105-B01:2014 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету (Textiles. Tests for colour fastness.Part B01: Colour fastness to light: Daylight, IDT)

Международный стандарт ISO  105-B01:2014 был подготовлен подкомитетом SC 1 «Испытания цветных тканей и красителей» Технического комитета ISO/TC 38  «Текстиль».

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9733.1-91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения………………………………………………… 2 Нормативные ссылки……………………………………………….. 3 Принцип……………………………………………………………….. 4 Эталонные материалы и аппаратура……………………………… 4.1 Эталонные материалы…………………………………………….. 4.2 Аппаратура………………………………………………………….. 5 Образец для испытаний……………………………………………... 6 Методы экспонирования……………………………………………. 6.1 Метод 1………………………………………………………………. 6.2 Метод 2………………………………………………………………. 6.3 Метод 3………………………………………………………………. 6.4 Метод 4………………………………………………………………. 6.5 Метод 5………………………………………………………………. 7 Оценка устойчивости окраски к свету……………………………. 8 Протокол испытания………………………………………………… Приложение A (справочное) Общая информация по устойчивости окраски к действию света………………………………... Приложение B (справочное) Эквиваленты облучения для эталонов светостойкости синей шерсти L2-L9…………………... Библиография………………………………………………............................ |  |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Метод испытания устойчивости окраски к свету Textiles. Tests for colour fastness.Part B01: Colour fastness to light: Daylight

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устойчивости окраски текстильных материалов всех видов и форм к воздействию дневного света.

Рассматриваемый метод позволяет использовать два различных набора эталонов синей шерсти. Результаты по двум наборам эталонов могут быть различными.

П р и м е ч а н и е - Общие сведения об устойчивости окраски к свету приведены в Приложении A.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 105-A01:1994,  Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть А01. Общие принципы испытаний).

ISO 105-A02:1993, Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-A05, Textiles - Tests for colour fastness - Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале).

ISO 105-B05, Textiles - Tests for colour fastness - Part B05: Detection and assessment of photochromism (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть В05. Обнаружение и оценка фотохромизма).

ISO 105-B08, Textiles - Tests for colour fastness - Part B08: Quality control of blue wool referencematerials 1 to 7 (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть B08. Контроль качества синих шерстяных тканей с 1 по 7).

Проект, KZ, первая редакция

3 Принцип

Образец подлежащего испытанию текстильного материала одновременно с восемью эталонами окрашенной синей шерсти подвергают воздействию дневного света в контролируемых условиях, включая защиту от дождя. Устойчивость окраски оценивают посредством сравнения изменений окраски испытуемого образца и эталонов.

4 Эталонные материалы и аппаратура

4.1 Эталонные материалы

4.1.1 Общие положения

Можно использовать любой из двух наборов эталонов синей шерсти. Соотношение между эталонами с 1 по 8 и с L2 по L9, как показано в методе, является приблизительным. Результаты испытаний, в которых используются эталонные стандарты из обоих источников, следует сравнивать только с учетом того, что характеристики выцветания могут различаться. Результаты от двух наборов эталонов не взаимозаменяемы.

Корреляция между двумя наборами эталонов синей шерсти, показанная на рисунке 1, не должна использоваться для преобразования оценок, полученных в результате воздействия, основанного на одном наборе эталонов, на другой.

Рисунок 1- Корреляция эталонов синей шерсти при воздействии дневного света

4.1.2 Эталоны синей шерсти 1-8

Эталоны окрашенной в синий цвет шерсти, разработанные и изготовленные в Европе, идентифицированы цифровым обозначением от 1 до 8. Они представляют собой синюю шерстяную ткань, окрашенную с помощью красителей, приведенных в таблице 1. Эталоны имеют оценку от 1 (очень низкая устойчивость окраски к свету) до 8 (очень высокая устойчивость) таким образом, чтобы окраска каждого последующего эталона с более высоким номером была примерно вдвое устойчивее, чем предыдущего.

Эталоны устойчивости окраски от 1 по 8 специально окрашены, чтобы соответствовать основному набору эталонов по цвету и характеристикам выцветания. Было обнаружено, что при повторном окрашивании эталонов, окрашенных в синий цвет, количество красителя, необходимое для соответствия предыдущей партии, часто отличается от первоначально использованного. Таким образом, сила окрашивания может ввести в заблуждение, и она намеренно исключена из списка в таблице 1.

Эталоны синей шерсти от 1 по 8, используемые в настоящем испытании, должны соответствовать требованиям качества, указанным в ISO 105-B08.

4.1.3 Эталоны синей шерсти L2-L9

Эталоны окрашенной в синий цвет шерсти, разработанные и изготовленные в США, идентифицированы с помощью буквы L с последующим цифровым обозначением от 2 до 9. Эти восемь эталонов специально приготовлены путем смешения в различных пропорциях шерсти, окрашенной красителем «Сl протрава синяя 1» (Сl Mordant Blue 1) (Номер в Указателе цвета (Colour Index), третье издание, 43830), и шерсти, окрашенной красителем CI Solubilised Vat Blue (водорастворимый кубовый синий) 8 (Номер в Указателе цвета (Colour Index), четвертое издание, 75801), таким образом, что окраска каждого последующего эталона с более высоким номером является примерно вдвое более устойчивой, чем окраска предыдущего. В приложении B приведены данные для иллюстрации взаимосвязи между каждым эталоном синей шерсти под воздействием фиксированных количеств энергии излучения. Подробную сводку результатов этих испытаний можно найти в справочнике [8].

Таблица 1- Красители для эталонов синей шерсти 1-8

| Эталон | Краситель (обозначение по Указателю цвета)a |
| --- | --- |
| 1 | CI Acid Blue (кислый синий) 104 |
| 2 | CI Acid Blue (кислый синий) 109 |
| 3 | CI Acid Blue (кислый синий) 83 |
| 4 | CI Acid Blue (кислый синий) 121 |
| 5 | CI Acid Blue (кислый синий) 47 |
| 6 | CI Acid Blue (кислый синий) 23 |
| 7 | CI Solubilized Vat Blue (водорастворимый кубовый синий) 5 |
| 8 | CI Solubilized Vat Blue (водорастворимый кубовый синий) 8 |
| a Указатель цвета (третье издание) опубликован Обществом красильщиков и колористов, P.O. Box 244, Perkin House, 82 Grattan Road, Bradford BD1 2JB, West Yorks., UK, и Американской Ассоциацией химиков и колористов текстильной промышленности, P.O. Box 12215, Research Triangle Park, NC 27709, USA. |  |

В эталонах устойчивости окраски от L2 до L9 два основных цвета специально окрашивают, а пропорции смешивания регулируют таким образом, чтобы повторное производство эталонов имело одинаковые характеристики выцветания. При повторном изготовлении эталонов было обнаружено, что количество каждого красителя и соотношение нестойких и быстроокрашенных основных красителей необходимо регулировать для получения одинакового характера выцветания в различных эталонах. Сила окрашивания двух основных цветов и пропорции смешивания намеренно опущены.

Рисунок 2 и рисунок 3 иллюстрируют установку эталонов синей шерсти, но не показывают какой-либо числовой или производительной зависимости между двумя наборами эталонов.

4.2 Аппаратура

4.2.1 Экспонирующая стойка, обращенная на юг в Северном полушарии, на север в Южном полушарии и наклоненная под углом от горизонтали, примерно равным широте места, где производится экспозиция. Стойку желательно располагать в нежилом, непромышленном помещении, свободном от пыли и автомобильных выхлопных газов.

Стойка должна быть размещена так, чтобы тени окружающих предметов, в том числе любого обрамления, не падали на открытые материалы и сконструирована так, чтобы последние надежно удерживались. За установленными образцами должна быть обеспечена достаточная вентиляция, а стойка должна быть закрыта оконным стеклом для защиты образцов от дождя и других погодных явлений. Стеклянное покрытие должно представлять собой чистый плоский лист толщиной (3,5 ± 1) мм. Он должен быть нормальной прочности и не иметь пузырей или других дефектов. Прозрачность используемого стекла должна быть менее 1 % в диапазоне длин волн от 300 до 320 нм и возрастать не менее чем до 90 % в диапазоне длин волн от 380 до 750 нм при измерении от источника света, имитирующего МКО, источник света C.

Рисунок 2 - Размещение испытуемых образцов и эталонов синей шерсти для метода 1

Минимально допустимое расстояние между стеклом и поверхностью образцов составляет 50 мм. Чтобы свести к минимуму тени из-за изменяющегося угла наклона солнца, полезная площадь экспонирования под стеклом ограничена площадью стеклянной крышки, уменьшенной с каждой стороны на удвоенное расстояние от стеклянной крышки до образца.

4.2.2 Светонепроницаемый картон или другой тонкий светонепроницаемый материал, например тонколистовой алюминий, или картон, покрытый алюминиевой фольгой, или, в случае ворсовых тканей, покрытие, предотвращающее сдавливание поверхности.

4.2.3 Серая шкала для оценки изменения окраски, соответствующая                ISO 105-A02.

4.2.4 По запросу приборы для определения климатологических данных во время экспонирования, работающие внутри камеры и в непосредственной близости от экспозиционных камер.

Полученные данные должны быть представлены как часть результатов испытаний. Чтобы охарактеризовать условия в рамках испытательного кадра, эти приборы должны быть способны регистрировать температуру черного тела, измеряемую под стеклом, общую энергию излучения и энергию ультрафиолетового излучения (широкая или узкая полоса пропускания) и относительную влажность (суточную минимальную и максимальную) при одном и том же угле экспонирования в качестве испытуемых образцов. Чтобы охарактеризовать условия за пределами испытательного кадра, эти приборы должны быть способны регистрировать температуру окружающей среды (суточную минимальную и максимальную), относительную влажность (суточную минимальную и максимальную), количество часов осадков (дождь) и общее количество часов влажности (дождь и роса).

5 Образец для испытаний

5.1 Для метода 1 (см. 6.1) используют площадь материала не менее 10 мм х 60 мм или 10 мм х 100 мм для метода 2 (см. 6.2) так, чтобы каждая открытая часть была не менее 10 мм х 20 мм. Образец может представлять собой полоску ткани, пряжу, плотно намотанную на плату или уложенную и закрепленную на нее параллельно, или настил из расчесанных, прижатых для получения ровной поверхности и прикрепленных к плате волокон.

5.2 Для облегчения работы подлежащий испытанию образец или образцы и такие же полоски эталонов можно установить на одной или нескольких платах, как показано на Рисунке 2 или Рисунке 3 (см. 6,1 или 6.2).

5.3 Испытуемые образцы и синие полоски эталонов должны быть одинаковых размеров и формы, чтобы избежать погрешностей в оценке за счет преувеличения визуального контраста между экспонированными и неэкспонированными частями на образце, размер которого больше, чем размер эталона.

6 Методы экспонирования

Образец (или группу образцов) и эталоны подвергают одновременному воздействию в течение 24 ч в сутки в условиях, описанных в 4.2.1, таким образом и в течение такого времени, которые необходимы для полной оценки устойчивости окраски каждого образца по сравнению с этим образцом эталонов, путем последовательного покрытия образцов и экспонируемых эталонов на протяжении всего испытания. Далее следуют пять предлагаемых методов.

6.1 Метод 1

6.1.1 Данный метод считается наиболее информативным и рекомендован для использования в случае разногласий по оценке в баллах. Основной его чертой является контроль периода экспонирования осмотром образца, и поэтому, требуется только один набор эталонов синей шерсти для каждого испытуемого образца.

6.1.2 Помещают испытуемые образцы и эталоны в соответствии с Рисунком 2. Покрывают среднюю треть образца с помощью непрозрачной маски AB. Экспонируют при освещении в условиях, описанных в 4.2.1. Следят за действием света, снимая маску AB и проверяя образец до тех пор, пока контраст между экспонированными и неэкспонированными частями образца не достигнет 4 баллов по серой шкале. Накрывают вторую треть образца и эталонов дополнительной непрозрачной маской (CD на Рисунке 2). На этой стадии следует уделить внимание возможности фотохромизма (см. ISO 105-B05).

6.1.3 Продолжают экспонировать до тех пор, пока контраст между полностью экспонированной и неэкспонированной частями образца не достигнет 3 баллов по серой шкале.

6.1.4 Если эталон синей шерсти 7 или L7 обесцветится до контраста, равного 4 баллам по серой шкале, раньше испытуемого образца, экспонирование прекращают на этой стадии. Если испытуемый образец имеет устойчивость окраски, равную или выше эталона 7 или L7, он потребует чрезмерно продолжительного экспонирования для получения контраста, равного 3 баллам по серой шкале. Более того, этот контраст будет невозможно получить, если устойчивость окраски соответствует эталону 8 или L8. Оценку в области 7-8 или L7-L8 выполняют, когда контраст, полученный на эталоне синей шерсти 7 или L7, равен 4 баллам по серой шкале, а время, необходимое для получения такого контраста, будет достаточно длительным, чтобы устранить возможную любую погрешность, возникающую при неправильном экспонировании.

6.2 Метод 2

6.2.1 Данный метод можно использовать, когда одновременно необходимо испытать большое число образцов. Основной особенностью метода является контроль периодов экспонирования по эталонам синей шерсти, что позволяет испытывать образцы с разной устойчивостью окраски по одному набору эталонов синей шерсти, получая, таким образом, экономию.

6.2.2 Располагают подлежащие испытанию образцы и эталоны синей шерсти в соответствии с Рисунком 3, применяя маски A'B' и AB для покрывания четверти общей ширины каждого испытуемого образца и эталона синей шерсти. Экспонируют при освещении в условиях, описанных в 4.2.1. Следят за эффектом экспонирования, периодически сдвигая маску AB и проверяя эталоны синей шерсти. Когда будет достигнуто изменение эталона 2, равное 3 баллам по серой шкале (или L2 равное 4 баллам по серой шкале), проверяют образцы и оценивают устойчивость их окраски посредством сравнения любого изменения, возникшего на образцах, с изменениями, которые произошли на эталонах 1, 2 и 3 или L2. (Это - предварительная оценка устойчивости окраски). На этой стадии следует уделить внимание возможности фотохромизма (см. ISO 105-B05).

6.2.3 Заменяют маску AB и помещают ее в то же самое положение, продолжая экспонирование образцов и эталонов до тех пор, пока изменение эталона синей шерсти 4 (или L3) не станет равным 4 баллам по серой шкале. В этой точке заменяют маску CD маской, которая покрывает площадь AB (см. рисунок 3).

6.2.4 Продолжают экспонировать до тех пор, пока изменение цвета в эталоне 4 или L4 не станет равным 4 баллам по серой шкале; затем закрепляют последнюю маску EF в положении, показанном на рисунке 3, остальные маски останутся в прежнем положении.

6.2.5 Продолжают экспонировать, пока не наступит одно из следующих событий:

a) контраст между экспонированным и неэкспонированным участками на эталоне синей шерсти 7 или L7 будет равен 4 баллам по серой шкале;

b) контраст между экспонированным и неэкспонированным участками, равный 3 баллам по серой шкале, возникнет на наиболее устойчивом образце.

6.3 Метод 3

Поскольку испытание предназначено для проверки соответствия эксплуатационным характеристикам, допускается экспонирование образцов только с двумя эталонами синей шерсти; тот, что указан как минимальный, и тот, что ниже него. Продолжают экспонирование до тех пор, пока на отдельных участках минимального эталона синей шерсти не будут созданы контрасты равные 4 и 3 баллам по серой шкале.

Рисунок 3 - Размещение испытуемых образцов и эталонов синей шерсти для метода экспонирования 2

6.4 Метод 4

Поскольку испытание предназначено для проверки соответствия согласованному контрольному образцу, допускается экспонировать образцы только с контрольным образцом. Продолжают экспонирование до тех пор, пока на эталонном образце не будут получены контрасты 4 равные 4 и 3 баллам по серой шкале.

6.5 Метод 5

Поскольку испытание предназначено для проверки соответствия согласованным уровням светового излучения, допускается экспонировать только испытуемые образцы или совместно с эталонами синей шерсти. Образцы следует экспонировать до тех пор, пока не будет достигнут установленный уровень светового излучения, затем их удаляют вместе с контрольными образцами и оценивают в соответствии с 7.8.

7 Оценка устойчивости окраски к свету

7.1 Окончательная оценка, которую дают баллах, основана на контрастах, равных 4 баллам по серой шкале и/или 3 баллам по серой шкале между экспонированными и неэкспонированными участками испытуемого образца.

7.2 Снимают все маски, открывая таким образом на испытуемых образцах и эталонах два или три участка, которые экспонировались в течение различного времени, в зависимости от использованного метода, и участки, которые были недоступны для воздействия света. Сравнивают изменения при подходящем освещении (см. ISO 105-A01:1994, пункт 14) в образце с соответствующими изменениями в эталонах синей шерсти.

Устойчивость окраски испытуемого образца представляет собой номер эталона, который демонстрирует аналогичные изменения окраски (визуальный контраст между экспонированными и неэкспонированными участками образца). Если образец показывает изменения окраски, которые близки к воображаемому промежуточному эталону между двумя последовательными эталонами синей шерсти, то присваивают промежуточную оценку, например, 3-4 или L2-L3.

Если при разных степенях контраста получены разные оценки, то устойчивость окраски испытуемого образца берется как среднее арифметическое их, выраженное с точностью до целого или половины балла. Когда оценивают три участка, берут среднее значение контрастов, наиболее близких к 4 и 3 баллам. Однако оценки должны ограничиваться только полными или промежуточными оценками. Там, где среднее арифметическое отдельных оценок получается равным одной четверти или трем четвертям, его округляют до следующей половины или целого числа.

Чтобы избежать изменения устойчивости окраски образца из-за фотохромизма, образцы выдерживают в темноте при комнатной температуре в течение 24 ч перед оценкой устойчивости окраски (см. ISO 105-B05).

7.3 Если цвет образца менее стойкий, чем у образца 1 или L2, присваивают оценку 1 или L2.

7.4 Сопоставление изменений в испытуемом образце с изменениями в эталонах можно облегчить, окружив образец маской нейтрального серого цвета примерно посередине между более светлой крошкой со значением 1 и 2 балла (примерно N5 по Манселлу) и окружив эталоны по очереди аналогичной маской равной апертуры.

7.5 Если устойчивость окраски равна или выше, чем для эталона 4 или L3, любая предварительная оценка (см. 6.2.2) становится значимой. Если такая предварительная оценка соответствует эталону 3 или L2, следует заключить результат в скобки. Например, оценка 6 (3) указывает, что изменения окраски образца очень слабо заметны, когда эталон 3 уже начинает выцветать, но при продолжении экспонирования светостойкость достигает уровня эталона 6.

7.6 Если испытуемый образец оказался фотохромным, оценка устойчивости окраски должна включать букву «Р» в скобках, рядом с оценкой, полученной из испытания на фотохромизм, например 6 (Р3-4) (см. ISO 105-B05).

7.7 Термин «изменение окраски» включает изменение оттенка, насыщенности, яркости или любого сочетания этих цветовых параметров (см.            ISO 105-A02:1993, пункт 3).

7.8 Оценку устойчивости окраски по методу 5 (см. 6.5) проводят либо путем сравнения с серой шкалой для оценки изменения окраски в соответствии с             ISO 105-А02, либо, альтернативно, путем сравнения изменения окраски образца с эталонами.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

a) номер и год публикации настоящего стандарта;

b) все детали, необходимые для идентификации испытуемых образцов;

c) для методов 1 и 2:

Сообщают оценку устойчивости окраски к воздействию света в баллах. Эта оценка должна быть выражена одним из двух:

1) только цифрой (при использовании эталонов синей шерсти, обозначенных от 1 до 8); или

2) вместе с приставкой L, если используются эталоны синей шерсти, обозначенные L2-L9.

Если оценка равна или выше 4 или L3, а предварительная оценка равна или ниже 3 или L2, сообщают последнюю оценку в скобках.

Если образец является фотохромным, за устойчивостью окраски должна следовать буква Р, заключенная в скобки, и оценка по серой шкале, полученная в результате испытания на фотохромизм, например 6 (P3-4);

d) для метода 3:

Сообщают классификацию «удовлетворительная» или «неудовлетворительная», вместе с использованным техническим требованием или контрольным образцом;

e) для метода 5:

Сообщают оценку устойчивости окраски к воздействию света в баллах. Эта оценка должна быть выражена одним из следующих:

1) только цифрой (при использовании эталонов синей шерсти, обозначенных от 1 до 8); или

2) вместе с приставкой L, если используются эталоны синей шерсти, обозначенные L2-L9; или

3) если эталоны синей шерсти не использовали, изменением окраски путем сравнения с серой шкалой согласно ISO 105-A02 или измерением окраски согласно ISO 105-A05;

f) использованный аппарат, метод, условия экспонирования и оценки.

Приложение A

(справочное)

Общая информация по устойчивости окраски к действию света

A.1 При эксплуатации текстильные материалы часто подвергаются воздействию света. Свет стремится к разрушению красителей, результатом чего является хорошо известный дефект – «выцветание», при котором окрашенные материалы изменяют окраску, обычно становясь более бледными и тусклыми. Красители, используемые в текстильной промышленности, имеют очень разнообразную реакцию на свет, поэтому должен существовать какой-либо метод измерения их устойчивости. Сам окрашиваемый материал также влияет на устойчивость окраски к воздействию света.

Настоящий стандарт не может полностью удовлетворить все заинтересованные стороны (от изготовителей красителей и продукции текстильной промышленности до представителей оптовой и розничной торговли и потребителей) без дополнительных технических подробностей, а также разъяснения возможных затруднений в понимании для многих пользователей, напрямую заинтересованных в его применении.

A.2 Следующее нетехническое описание определения устойчивости окраски к действию света подготовлено для тех, кому трудно понять специальную терминологию настоящего стандарта. Метод заключается в воздействии на образцы и, одновременно с ними, в тех же самых условиях, на ряд эталонов устойчивости окраски, которые представляют собой лоскуты шерстяной ткани, окрашенной синими красителями различной степени стойкости. Когда образец выцветает в заметной степени, его сравнивают с эталонами и, если испытуемый образец ведет себя, например, как эталон 4, говорят, что устойчивость его окраски равна 4.

A.3 Следует иметь в наличии большой диапазон эталонов устойчивости окраски, поскольку некоторые образцы заметно выцветают после экспонирования в течение двух или трех часов под ярким летним солнцем, а другие могут выдержать длительное воздействие света без изменения окраски, фактически красители переживают материал, на который они нанесены. Выбрано восемь эталонов, причем эталон 1 является наименее прочным, а эталон 8 - наиболее стойким. Если для эталона 4 выцветание в определенных условиях занимает определенное время, то примерно выцветания такой же степени эталон 3 достигает за период примерно вдвое меньший, а эталон 5 - примерно вдвое больший, при условии, что условия эксперимента не меняются.

A.4 Необходимо, чтобы разные аналитики, испытывающие один и тот же материал, обесцветили его в одинаковой степени перед оценкой посредством сравнения его с одновременно обесцвеченным эталоном. Конечные пользователи окрашенных материалов по-разному воспринимают «выцветшие изделия», поэтому испытуемые образцы обесцвечивают в двух различных степенях, которые адекватно соответствуют большинству мнений, что делает оценку более надежной. Эти требуемые степени выцветания определяют по ссылке на коллекцию справочных материалов, называемых «серая шкала» (5 баллов по серой шкале соответствуют отсутствию контраста, 1 балл по серой шкале соответствует наибольшему контрасту). Таким образом, использование серой шкалы позволяет определить степень выцветания, а лоскуты синей шерсти позволяют дать оценку устойчивости окраски.

Общий принцип оценки на основе умеренного и сильного выцветания осложняется тем фактом, что некоторые образцы действительно подвергаются небольшому изменению очень быстро, но потом не изменяются в течение длительного времени. Эти небольшие изменения таковы, что в нормальных условиях эксплуатации они, как показывает следующий пример, приобретут большее значение.

Розничный продавец демонстрирует гардинное полотно в витрине с карточкой, на которой указана цена полотна. Через несколько дней карточку снимают, и тщательный осмотр позволяет найти место, в котором она была прикреплена, поскольку окружающая ткань слегка изменила окраску под действием света. Часть этого гардинного полотна экспонируется так, чтобы получить умеренную степень выцветания, и считается, что эталон 7 выцветает в аналогичной степени, следовательно, общая устойчивость окраски этой ткани равна 7.

Важным фактором, касающимся этого изменения окраски, является то, что такое изменение можно обнаружить только в случае наличия резкой границы между экспонированным и неэкспонированным участками, а такие условия в обычном применении встречаются редко.

Значение такого небольшого изменения приводилось бы как дополнительная оценка в скобках. Таким образом, оценка в испытании могла быть 7(2), чтобы указать на небольшое начальное изменение окраски, эквивалентное первому различимому выцветанию эталона 2, но в остальном - на высокую устойчивость окраски, равную 7.

A.5 Рассматривается также дополнительное изменение окраски, а именно, фотохромизм. Такой эффект возникает, когда краситель изменяет окраску быстро при экспонировании под интенсивным освещением, но при перемещении в темное место первоначальная окраска более или менее полностью возвращается. Степень фотохромизма определяют с помощью специального испытания, изложенного в ISO 105-B05, и указывают в оценке цифру после буквы «Р» в скобках, например, 6(P2) означает фотохромный эффект, равный контрасту в 2 балла по серой шкале, при этом устойчивое выцветание равно выцветанию эталона 6.

A.6 Наконец, существует множество образцов, которые изменяют цветовой тон при длительном действии света, например, желтый может стать коричневым, а пурпурный может стать синим. В прошлом происходило множество споров в отношении того, можно ли утверждать, что такие образцы выцвели. Процедура, использованная в серии стандартов ISO 105-B01 - ISO 105-B05, совершенно однозначно решает этот вопрос, а именно, при экспонировании измеряют визуальный контраст, будь то потеря окраски или изменение цветового тона, в последнем случае, однако, тип изменения включают в оценку. Например, рассматривают два образца зеленого цвета, которые при экспонировании изменили внешний вид в одинаковой степени, как эталон 5: один образец значительно побледнел, тогда как другой сначала стал зеленовато-синим и, наконец, чисто синим. Первый получил оценку 5, а второй «5 синее». В этом же примере процедура, использованная в серии стандартов ISO 105-B01 - ISO 105-B05, постаралась представить полную картину поведения образца при экспонировании, насколько это возможно, без лишних усложнений.

Приложение B

(справочное)

Эквиваленты облучения для эталонов светостойкости синей шерсти L2-L9

Таблица B.1. - Эквиваленты облучения для эталонов светостойкости синей шерсти L2-L9a

| Эталон синей шерсти | Только ксенон 420 нм, кДж/м2 | Только ксенон от 300 до 400 нм, кДж/м2 |
| --- | --- | --- |
| L2 | 21 | 864 |
| L3 | 43 | 1 728 |
| L4 | 85b | 3 456 |
| L5 | 170 | 6 912 |
| L6 | 340b | 13 824 |
| L7 | 680 | 27 648 |
| L8 | 1 360 | 55 296 |
| L9 | 2 720 | 110 592 |
| a Для изменения окраски Этапа 4 по серой шкале для изменения окраски. b Проверено экспериментом, все другие значения вычислены. |  |  |

Библиография

Ссылки на публикации, касающиеся интервала эталонов от 1 до 8

[1] RICKETIS. R.H., J. Soc. Dyers Colour. 1952, 68 p. 200 (Цвет красителей. 1952, 68 с. 200)

[2] RAWLAND. O. J. Soc. Dyers Colour. 1963, 79 p. 697  (Цвет красителей. 1963, 79 с. 697)

[3] JAECKEL. S.M., et al. J. Soc. Dyers Colour. 1963, 79 p. 702 (Цвет красителей. 1963, 79 с. 702)

[4] MCLAREN. K., J Soc. Dyers Colour. 1964, 80 p. 250 (Цвет красителей. 1964, 80 с. 250)

Другие международные стандарты, касающиеся устойчивости окраски текстильного крашения к свету и

[5] ISO 105-B02, Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test  (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть В02. Устойчивость окраски к искусственному свету: испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы)

[6] ISO 105-B03, Textiles — Tests for colour fastness — Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть В03. Устойчивость окраски к атмосферным влияниям: экспозиция на открытом воздухе)

[7] ISO 105-B04, Textiles — Tests for colour fastness — Part B04: Colour fastness to artificial

weathering: Xenon arc fading lamp test (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть В04. Устойчивость окраски к атмосферным влияниям: испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы)

Другие документы

[8] ISO/TC 38/SC 1/N 993, Light exposure equivalents for blue wool lightfastness references L2 to L9 — Detailed summary of test results (Эквиваленты светового экспонирования для эталонов светостойкости синей шерсти от L2 до L9. Подробная сводка результатов испытаний)

МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: Материалы текстильные, метод испытаний, устойчивость окраски, свет

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Исполнитель Руководитель систем менеджмента ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | М. Чаяхметова |

) Обозначения эталонов устойчивости окраски, указанные в данном пункте, - это европейский набор эталонов (см. 4.1.2). Поясняемые принципы в равной степени справедливы для американского набора эталонов (см. 4.1.3).