| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 105-B03 (проект, KZ, первая редакция) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды

(ISO 105-B03:2017, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 105-B03:2017 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды (Textiles - Tests for colour fastness - Part B03:Colour fastness to weathering: Outdoor exposure, IDT)

Международный стандарт ISO  105-B03:2017 был подготовлен подкомитетом SC 1 «Испытания цветных тканей и красителей» Технического комитета ISO/TC 38  «Текстиль».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9733.2-91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Область применения.................................................................................. 2 Нормативные ссылки................................................................................. 3 Термины и определения............................................................................ 4 Принцип........................................................................................................ 5 Эталонные материалы и аппаратура...................................................... 5.1 Эталонные материалы............................................................................ 5.2 Оборудование............................................................................................ 6 Испытуемый образец.................................................................................. 7 Проведение испытания.............................................................................. 7.1 Процедура, общая для методов 1, 2 и 3................................................ 7.2 Метод 1....................................................................................................... 7.3 Метод 2....................................................................................................... 7.4 Метод 3....................................................................................................... 7.5 Стирка........................................................................................................ 7.6 Установка.................................................................................................. 8 Оценка устойчивость окраски к атмосферным воздействиям.......... 9 Отчет о проведении испытания............................................................... Приложение A (справочное) Общие сведения о стойкости окраски к свету Приложение ДА ………………………...............................................................….. |  |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды Textiles - Tests for colour fastness - Part B03:Colour fastness to weathering: Outdoor exposure

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, предназначенный для определения устойчивости окраски текстильных материалов всех видов, за исключением волокна, к действию света и погоды при экспозиции на открытом воздухе.

П р и м е ч а н и е - Общие сведения об устойчивости окраски к свету приведены в приложении A.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 105-A01, Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний).

ISO 105-A02, Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-B01:2014, Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light: Daylight (Текстиль. Определение устойчивости окраски. Часть В01. Устойчивость окраски к свету: дневной свет).

ISO 105-C10:2006, Textiles - Tests for colour fastness - Part C10: Colour fastness to washing with soap or soap and soda (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой).

Проект, KZ, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем  стандарте не используются термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования их в стандартизации, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Онлайн-платформа для просмотра ISO: https://www.iso.org/obp

- IEC электропедия: http: //www.Electropedia.org/

4 Принцип

4.1 Образцы ткани выставляются в определенных условиях на открытом воздухе без какой-либо защиты от атмосферных воздействий. В одно и то же время при одинаковых условиях восемь окрашенных в синий цвет шерстяных образцов подвергаются воздействию дневного света. При  этом необходимо обеспечить защиту образцов от дождя, снега и т.д. листом стекла. Стойкость оценивается путем сравнения изменения цвета образца с эталонными образцами голубой шерсти.

4.2 Большие различия в условиях, при которых обычно проводятся экспозиции на открытом воздухе, обуславливают необходимость проводить повторные экспозиции, начиная с разного времени года. Наиболее надежный показатель стойкости к атмосферным воздействиям получается при использовании среднего значения оценки нескольких воздействий.

4.3 Термин «изменение окраски» включает не только собственно «выцветание», т. е. деструкцию красителей, но и изменения оттенка, светлоты или насыщенности, или сочетание этих характеристик. Если изменение окраски представляет собой изменение оттенка или насыщенности, то на это должны указывать следующие сокращения, приводимые после цифровой оценки светостойкости:

Bl = синее

Y = желтее

G = зеленее

R = краснее

D = тусклее

Br = ярче

Если изменение оттенка сопровождается изменением светлоты, это также может быть указано:

W = слабее

Str = сильнее

5 Эталонные материалы и аппаратура

5.1 Эталонные материалы

Ссылки, используемые в этом методе испытании, указаны в стандартах          ISO 105-A01 и ISO 105-A02, а также в стандарте ISO 105-B01:2014, 4.1.2.

5.2 Оборудование

5.2.1 Рама для экспозиции образцов, обращенная строго на юг в северном полушарии, строго на север в южном полушарии и наклоненная под углом к горизонтали, приблизительно равным широте места, где производится экспозиция. Рама предпочтительно должна располагаться в нежилом, непромышленном помещении, где нет пыли и выхлопных газов автомобилей.

Рама должна располагаться таким образом, чтобы тени окружающих предметов не падали на открытые текстильные изделия, и должна быть сконструирована таким образом, чтобы образцы или ткань, на которой сшиты образцы (смотрите 6.1) были надежно закреплены. К образцам должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.

5.2.2 Рама для экспозиции эталонов, установленная согласно пункту 5.2.1, но предназначенная для установки наборов эталонов цветостойкости, покрытая стеклом, пропускающим не менее 90 % лучей в диапазоне от 380 до 750 нм, пропускная способность его снижается до 0 % в диапазоне от 310 до 320 нм.

5.2.3 Непрозрачный картон или другой тонкий непрозрачный материал, например, тонкая алюминиевая фольга или картон, покрытый алюминиевой фольгой, или, в случае ворсовых тканей, покрытие, которое предотвращает сжатие поверхности.

5.2.4 Серая шкала для оценки изменения окраски, в соответствии с ISO 105-A02.

5.2.5 Приборы для определения климатологических данных во время экспозиции, работающие в непосредственной близости от экспозиционных рам.

Чтобы охарактеризовать условия на испытательной раме, эти приборы должны быть способны регистрировать температуру окружающей среды (дневной минимум и максимум), относительную влажность (дневной минимум и максимум), количество часов осадков (дождь), общее количество часов влажности (дождь и роса), общую энергию излучения и энергию ультрафиолетового излучения (либо широкая или узкая полоса пропускания) и относительную влажность (дневной минимум и максимум) при том же угле воздействия, что и испытуемые образцы.

По запросу полученные данные должны быть представлены как часть результатов испытания.

6 Испытуемый образец

6.1 Если испытывается ткань, то используется два образца, каждый размером не менее 40 х 100 мм. Образцы закрепляют непосредственно к раме для экспозиции (смотрите 7.1) или пришивают вдоль каждой стороны к куску промытой неокрашенной ткани, изготовленной из гидрофобного волокна, такого как полиэстер или акрил.

6.2 Если подлежащий испытанию текстиль представляет собой пряжу, то из нее вяжут или ткут полотно, как описано в разделе 6.1. Волокна не подходят для испытаний на атмосферные воздействия.

6.3 Для сравнения с образцом во время атмосферных воздействий требуются эталонные образцы, идентичные тем, которые подлежат испытанию.

6.4 Полоски эталонов размещают на картоне и закрывают среднюю треть, как описано в ISO 105-B01:2014, 6.1.

7 Проведение испытания

7.1 Процедура, общая для методов 1, 2 и 3

Образцы или ткань, на которую пришиты образцы, закрепляют к раме для экспонирования (5.2.1) Соответствующим образом размещенные и частично прикрытые непрозрачным материалом эталоны на раме закрывают стеклом (5.2.2). Экспонирование образцов и эталонов проводится одновременно, 24 часа в сутки, в течение такого времени, которое необходимо для оценки прочности их окраски к атмосферным воздействиям, при применении любого метода 1, 2 или 3 (смотрите 7.2 - 7.4).

7.2 Метод 1

7.2.1 Данный метод является предпочтительным в спорных случаях. Основной особенностью является контроль за длительностью экспозиции путем осмотра пробы. Поэтому для каждой испытуемой пробы необходимо иметь один комплект эталонов синей шерсти. Одновременное испытание большого количества образцов практически невозможно; в таких случаях следует использовать метод 2 (смотрите 7.3).

7.2.2 Образцы и эталоны на синюю шерсть экспонируют при условиях, описанных в пункте 7.1 до тех пор, пока контраст между экспонированными образцами и частью исходной ткани не станет равным 3 баллам серой шкалы. Один из образцов извлекают и накрывают левую треть эталонов дополнительной непрозрачной крышкой.

7.2.3 Экспозиция продолжается до тех пор, пока разница в окраске оставшегося образца и частью исходной ткани не станет равна баллу 2 серой шкалы. Если эталон 7 выцветает до контраста, равного баллу 4 серой шкалы, до того, как появится разница окраски между образцом и частью исходной ткани станет равным баллу 2 серой шкалы, экспозиция может быть завершена на этом этапе, а оставшийся образец и эталоны удалены.

7.2.4 Оба образца и часть исходной ткани следует промыть и подготовить для оценки (смотрите 7.5 и 7.6).

7.2.5 Устойчивость окраски к атмосферным воздействиям определяется в соответствии с методами, описанными в подпунктах 8.1 – 8.4.

7.3 Метод 2

7.3.1 Метод следует использовать, когда количество образцов, подлежащих одновременному испытанию, настолько велико, что метод 1 неосуществим. Основной особенностью этого метода является контроль периода выдержки путем проверки эталонов, что позволяет протестировать ряд образцов, отличающихся устойчивостью к атмосферным воздействиям, только с одним набором эталонов из голубой шерсти, тем самым экономя запасы последних.

7.3.2 Экспонирование образцов и эталонов из голубой шерсти проводится в условиях, описанных в пункте 7.1 до тех пор, пока различие окраски между экспонированными и неэкспонированными участками эталона 6 не станет равным баллу 4 серой шкалы. На этом этапе удаляют по одному образцу из каждой пары, а левую треть эталонов прикрывают дополнительной непрозрачной крышкой.

7.3.3 Экспонирование продолжается до тех пор, пока различие в окраске между экспонированной и неэкспонированной частями эталона 7 не станет равным баллу 4 серой шкалы. На этом этапе удаляют оставшиеся образцы и эталоны.

7.3.4 Экспонированные образцы и части исходной ткани промывают, сушат и готовят для оценки (смотрите 7.4 и 7.5).

7.3.5 Определяют устойчивость окраски проб к атмосферным воздействиям каждого образца в соответствии с методом, описанным в 8.1 - 8.3.

7.4 Метод 3

В тех случаях, когда испытание должно использоваться для проверки соответствия согласованным уровням энергии излучения, допускается подвергать образцы воздействию отдельно или вместе с эталонными образцами. Образцы должны подвергаться воздействию до тех пор, пока не будет достигнуто указанное количество лучистой энергии, затем удаляются вместе с эталонными образцами и оцениваются в соответствии с указаниями в 8.4.

7.5 Стирка

Промывают экспонированные образцы и часть исходной ткани размером не менее 40 х 100 мм (при отсутствии смежных тканей) в соответствии со стандартом ISO 105-C10.

7.6 Установка

Промытые и высушенные экспонированные образцы обрезают и укрепляют по одному с левой и правой сторон от промытой исходной неэкспонированной ткани, обрезанной до того же размера и формы, что и испытуемые пробы. Причем слева размещают пробу, подвергшуюся экспонированию в течение более короткого промежутка времени.

8 Оценка устойчивость окраски к атмосферным воздействиям

8.1 Оценивают степень контраста между пробой, экспонированной в течение более короткого времени, и исходной тканью по величине изменения окраски эталонов, экспонированных в течение этого же времени. Оценкой будет номер эталона, изменение окраски которого наиболее близко соответствует изменению окраски образца. Если изменение окраски образца находится между двумя эталонами, дается промежуточная оценка, например, 3-4.

8.2 Оценивают степень контраста между образцами, экспонированными в течение более длительного промежутка времени, и исходной тканью по величине изменения окраски эталонов, экспонированных в течение того же промежутка времени. Оценкой будет номер эталона, изменение окраски которого наиболее близко соответствует изменению окраски образца. Если изменение окраски образца находится между двумя эталонами, дается промежуточная оценка, например, 5-6.

8.3 Если экспонированные образцы по размеру больше эталонов, то при оценке используется рамка нейтрального серого цвета, находящегося между баллом 1 и баллом 2 серой шкалы для оценки изменения окраски (примерно Манселл N 5). Рамка закрывает лишнюю поверхность образцов, оставляя для сравнения поверхность, равную по размерам эталонам.

8.4 Оценка стойкости окраски в соответствии с методом 3 (смотрите 7.4) выполняется с использованием серой шкалы для оценки изменения окраски (5.2.4) в соответствии со стандартом ISO 105-A02 или, в качестве альтернативы, путем сравнения изменения окраски образца с эталонными образцами синей шерсти.

9 Отчет о проведении испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

a) номер и год публикации настоящего стандарта, т.е. ISO 105-B03:2017;

b) все детали, необходимые для полной идентификации испытуемого образца;

c) для методов 1 и 2 числовая оценка стойкости голубой шерсти к атмосферным воздействиям: воздействие на открытом воздухе. Если две оценки (смотрите 8.1 и 8.2) отличаются, сообщайте только о более низких;

d) для метода 3 - либо числовая оценка изменения цвета образца, либо числовая оценка стойкости к атмосферным воздействиям: воздействие на открытом воздухе;

e) место воздействия и дата/время начала и окончания воздействия.

Приложение A

(справочное)

Общие сведения о стойкости окраски к свету

A.1 При использовании текстиль обычно подвергается воздействию света. Свет имеет тенденцию разрушать красящие вещества, и в результате возникает хорошо известный дефект «выцветания», при котором цветные материалы меняют цвет — обычно становясь бледнее и тусклее. Красители, используемые в текстильной промышленности, сильно различаются по своей устойчивости к свету, и очевидно, что необходим какой-то метод измерения их стойкости. Субстрат также влияет на стойкость цвета красителя к свету.

Настоящий стандарт не может полностью удовлетворить все заинтересованные стороны (от производителей красителей и текстильной промышленности до оптовых и розничных торговцев и широкой общественности), не будучи технически сложным и, возможно, трудным для понимания многими, кто непосредственно заинтересован в его применении.

A.2 Следующее нетехническое описание испытания на устойчивость цвета к свету было подготовлено для тех, кому сложно понять подробные технические аспекты настоящего стандарта. Метод заключается в экспонировании испытуемого образца, а также экспонировании в одно и то же время и в тех же условиях ряда эталонов стойкости окраски, которые представляют собой куски шерстяной ткани, окрашенные синими красителями разной степени стойкости. Когда рисунок достаточно выцвел, его сравнивают с эталонами, и если он ведет себя, например, как эталон 4), то говорят, что его стойкость цвета равна 4.

A.3 Рекомендации по стойкости окраски должны охватывать широкий диапазон, поскольку некоторые узоры заметно выцветают после 2–3-часового воздействия яркого летнего солнца, в то время как другие могут выдерживать длительное воздействие без изменений, поскольку красители фактически живут дольше материала, на который они были нанесены. Было выбрано восемь эталонов, причем эталон 1 является наиболее неустойчивым, а эталон 8 — наиболее устойчивым. Если эталону 4 требуется определенное время для выцветания при определенных условиях, то такое же количество выцветаний будет происходить на эталоне 3 примерно за половину этого времени или на эталоне 5 примерно в два раза быстрее, при условии, что условия одинаковы.

A.4 Необходимо убедиться, что разные люди, тестирующие один и тот же материал, обесцвечивают его до одинаковой степени перед оценкой на фоне одновременно обесцвеченного эталона. Конечные пользователи окрашенного материала сильно различаются в том, что они считают «выцветшими изделиями», и поэтому испытуемые образцы выцветают до двух разных степеней, которые адекватно охватывают большинство мнений и делают оценку более надежной. Эти требуемые степени выцветания определяются на основе набора эталонных контрастов «серой шкалы» (серая шкала 5 соответствует отсутствию контраста, шкала серого 1 соответствует большому контрасту). Таким образом, использование серой шкалы позволяет определить степень выцветания, а синяя шерстяная ткань позволяет оценить стойкость окраски.

Однако этот общий принцип оценки на основе умеренного и сильного выцветания усложняется тем фактом, что некоторые образцы при воздействии света действительно очень быстро меняются, но не изменяются в дальнейшем в течение длительного времени. Эти незначительные изменения таковы, что при нормальных условиях использования их редко можно было бы наблюдать, но в некоторых случаях они становятся важными, как показывает следующий пример.

У продавца в витрине висит отрез ткани для штор, а на нем ценник с указанием цены. Через несколько дней ценник снимают, и при тщательном осмотре обнаруживается место, где он лежал, потому что окружающая ткань слегка изменила оттенок под воздействием света. Некоторая часть этого материала занавеса подвергается воздействию, вызывая умеренную степень выцветания, и было обнаружено, что эталон 7 выцвел в той же степени; поэтому общая цветостойкость ткани равна 7.

Важным фактором, связанным с этим небольшим изменением оттенка, является то, что его можно обнаружить только при наличии резкой границы между экспонированными и неэкспонированными областями, а такие условия редко возникают при обычном использовании. Величина этого незначительного изменения будет дана в качестве дополнительной оценки в скобках. Таким образом, оценка испытаний может быть 7(2), что указывает на незначительное начальное изменение, эквивалентное первому заметному выцветанию эталона 2, но в остальном высокая стойкость окраски 7.

A.5 Также учитывается еще одно необычное изменение окраса, а именно фотохромизм. Этот эффект проявляется, когда краситель быстро меняет цвет под воздействием яркого света, но при перемещении в темное место первоначальный цвет возвращается более или менее полностью. Степень фотохромизма определяется специальным тестом, описанным в ISO 105-B05, и указывается в рейтинге числом, следующим за буквой P в скобках; например, 6(P2) означает фотохромный эффект, равный контрасту по шкале серого 2, но постоянное выцветание, равное эталону 6.

A.6 Наконец, есть много образцов, которые меняют оттенок при длительном воздействии света; например, желтый может стать коричневым, а фиолетовый может стать синим. В прошлом было много споров о том, можно ли сказать, что такие образцы исчезли или нет. Техника, описанная в частях B01–B05 ISO 105, недвусмысленна в этом отношении; измеряется визуальный контраст при экспонировании, будь то потеря окраса или изменение оттенка; в последнем случае, однако, вид изменения включается в оценки. Например, рассмотрим два зеленых рисунка, которые при воздействии изменяют внешний вид с той же скоростью, что и эталон 5; один становится более бледным и, наконец, белым, в то время как другой сначала становится зеленовато-голубым и, наконец, чисто синим. Первый будет оценен на «5», а второй - на «5 голубее». В этом случае также методика, используемая в частях B01-B05 стандарта ISO 105, пытается представить, как можно более полную картину поведения рисунка при воздействии, не становясь чрезмерно сложной.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A01 | IDT | ГОСТ ISO 105-A01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний |
| ISO 105-A02 | IDT | ГОСТ ISO 105-A02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 105-C10 | IDT | ГОСТ ISO 105-C10-2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть C10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные, метод испытаний, устойчивость окраски, погода

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Исполнитель Руководитель систем менеджмента ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | М. Чаяхметова |

) Упомянутые здесь обозначения эталонов стойкости окраски соответствуют европейскому набору (смотрите ISO 105-B01:2014, 4.1.2). Объясняемые принципы в равной степени применимы и к американскому набору (смотрите ISO 105-B01:2014, 4.1.3).