| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы текстильные ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ К ИСТИРАНИЮ ПО МЕТОДУ МАРТИНДЕЙЛА Часть 2 Определение момента разрушения образца |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 12947-2:2016 Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла.Часть 2. Определение момента разрушения (Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method — 
Part 2:Determination of specimen breakdown, IDT)

Международный стандарт ISO 12947-2:2016 разработан Техническим Комитетом ISO/TC 38, Материалы текстильные, Подкомитет ПК 24, Нормальная атмосфера для кондиционирования и физические испытания для текстильных полотен

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальном органе по стандартизации

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 12947-2-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | Термины и определения Сущность метода Оборудование и материалы Кондиционирование воздуха и стандартные условия испытаний Отбор проб и подготовка образцов для испытаний 7.1 Общие положения 7.2 Выбора лабораторной пробы 7.3 Отбор образцов для испытаний из лабораторной пробы 7.4 Размеры образцов и вспомогательные материалы 7.4.1 Размеры образцов для испытаний 7.4.2 Размеры истирающего приспособления 7.4.3 Размеры истирающей войлочной подкладки 7.4.4 Размеры пенопластовой подложки для держателя пробы 7.5 Подготовка проб специальных полотен 7.5.1 Эластичные полотна 7.5.2 Ворсовые полотна, превышающие 500 г/м2 7.6 Подготовка и установка образцов для испытаний, вырезание и установка вспомогательных материалов 7.6.1 Подготовка 7.6.2 Установка образцов для испытаний 7.6.3 Установка истирающего приспособления 7.7 Эксплуатационный срок службы вспомогательных материалов 7.8 Подготовка машины для определения прочности тканей на истирание Порядок проведения испытания прочности на истирание: определение физической конечной точки Результаты Протокол испытаний | 2 3 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 13 13 |
| Приложение А (информационное) Темы дальнейших исследований Библиография Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных документов межгосударственным стандартам |  | 15 18 19 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ К ИСТИРАНИЮ ПО МЕТОДУ МАРТИНДЕЙЛА Часть 2 Определение момента разрушения образца Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method — Part 2: Determination of specimen breakdown

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения разрушения образца (конечной точки испытания) путем проверки через фиксированные интервалы и распространяется на все виды текстильных материалов, включая нетканые материалы, за исключением материалов, эксплуатационной характеристикой которых (в случае указания изготовителем) является низкая устойчивость к истиранию.

Настоящий стандарт не распространяется на ткани с покрытием (включая ламинированные ткани). Для определения характеристики истирания покрытой поверхности покрытой ткани используются методы, описанные в различных частях ISO 5470.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 105-A02:1993, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски)

ISO 139:2005, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний)

ISO 12947-1:1998, Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method — Part 1: Martindale abrasion testing apparatus (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания прочности на истирание по Мартиндейлу)

Проект, первая редакция

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 12947-1, ISO 3572, 
ISO 8388, ISO 9092, ISO 23733, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— IEC Electropedia: доступно на http://www.electropedia.org/

— Платформа интернет-просмотра ISO: доступно на http://www.iso.org/obp

3.1 нить (thread): Текстильная нить или пряжа, как одиночная, так и полученная от скручивания двух или более одиночных или трощеных нитей.

3.2 ткань (woven fabric): Полотно, полученное путем переплетения (ткачеством на ткацком станке или ткацкой машине) набора нитей основы и утка, как правило, перпендикулярно расположенных относительно друг друга.

[Источник: ISO 3572:1976, 2.1]

3.3 трикотажное полотно (knitted fabric): Полотно, в котором, по меньшей мере, одна система нитей (3.1) сформирована в трикотажные петли, а трикотажные петли переплетены в петли.

[Источник: ISO 8388:1998, 3.0.1]

3.4 полотно с разрезным ворсом (cut pile fabric): Полотно, для которого поверхностный эффект образован пучками или обрезанными петлями нитей (3.1), которые выступают из основного полотна.

Примечание - Вельветовая ткань (кордная ткань) является примером полотна с разрезным ворсом.

3.5 неразрезанное ворсовое полотно (uncut pile fabric): Полотно, для которого поверхностный эффект образован неразрезанными петлями нитей (3.1), которые выступают из основного полотна.

3.6 рельефное полотно (raised fabric): Полотно, для которого поверхностный эффект формируется путем механического поднятия волокон из нитей (3.1) грунтового полотна.

3.7 флокированное полотно (flocked fabric): Полотно, для которого формируется поверхностный эффект путем фиксации фрагментов волокна (флок) на поверхности текстильной основы.

3.8 шенильная пряжа синель (chenille yarn): Пряжа фасонной крутки с ворсом, выступающим радиально от оси, где волокна ворса удерживаются между основной системой пряжи.

[Источник: ISO 23733:2007, 3.1]

3.9 нетканое полотно (nonwoven fabric): Материалы, имеющие в своей структуре такие текстильные материалы, как волокна, непрерывные нити или измельченную пряжу любого вида или происхождения, которые сформированы в полотно и скреплены воедино любыми способами, за исключением переплетений нитей, используемых в тканях (3.2), трикотажных полотнах (3.3), кружевах, плетеных материалах или тканях с прошивным ворсом.

[Источник: ISO 9092:2011, 2.1, изменен.]

3.10 разрушение образца (specimen breakdown): Момент разрушения, который достигается при выполнении критериев, основанных на обрыве нити или изношенного участка (3.11).

3.11 изношенный участок (worn off area): Участок, который был оголен от ворса или флока (короткого волокна) так, что обнажена грунтовая ткань.

3.11.1 полностью изношенный (стертый) участок (fully worn off area): Изношенный участок (3.11), охватывающий более трех четвертей обнаженной поверхности.

3.11.2 частично изношенный участок (partially worn off area): Изношенный участок (3.11), в котором наблюдается некоторая визуальная потеря ворса или флока в отдельных местах.

Примечание - Частично изношенный участок, при просмотре которого через калиберную дощечку (5.2) ворс не виден, а основание обнажено.

4 Сущность метода

Проба круглой формы, установленная в держателе для проб, с приложенной к нему определенной нагрузкой трется об абразивный материал, совершая движение по фигуре Лиссажу. Держатель пробы свободно вращается вокруг собственной оси, перпендикулярной к плоскости пробы. Степень стойкости к истиранию текстильных полотен определяется числом циклов, совершаемых образцом пробы до ее разрушения.

Пробы устанавливают в держатель проб с подложкой из вспененного материала. Пробы с поверхностной плотностью, не менее 500 г/м2, устанавливают в держатель проб без вспененного материала. Ворсовые материалы, испытание которых проводят без использования подложки из вспененного материала, подвергают специальной предварительной подготовке (см. 7.5.2).

Истирание проводят при нагрузке, для которой установлены два значения. Общая фактическая масса нагрузки при истирании (масса держателя пробы в собранном виде и соответствующего груза) составляет следующее:

a) (795 ± 7) г для полотна, предназначенного для производственной одежды, обивочных материалов, постельного белья и полотна для технического использования (т.е. номинальное давление 12 кПа);

b) (595 ± 7) г для полотна, предназначенного для одежды и текстильных изделий бытового назначения, кроме обивочных материалов и постельного белья (т.е. номинальное давление 9 кПа).

Испытание на истирание продолжают до разрушения испытуемой пробы (см. раздел 8).

Интервал контроля определяется разрушением образца. Записывают количество циклов истирания, при котором разрушение пробы еще не наблюдается (указанное количество циклов истирания является верхним пределом интервала истирания до раз-рушения пробы и одновременно нижним пределом интервала истирания, при котором происходит разрушение пробы).

5 Оборудование и материалы

5.1 Испытательное оборудование и вспомогательные материалы, в соответствии с ISO 12947-1.

5.2 Трафарет

Трафарет из жесткого прозрачного материала с отверстием диаметром 
(2,5±0,1) мм, через которое можно просматривать образец для испытаний (приблизительная площадь обзора составляет 4,9 мм2).

5.3 Увеличительный прибор

Увеличительный прибор (с увеличением 8 или 10) должен использоваться для распознавания полностью оборванных нитей, включая петли, образующие нити.

5.4 Крепежное устройство для эластичного трикотажного полотна

Устройство, предназначенное для предотвращения разрыхления круговой области сцепления при подготовке образца испытуемого полотна; полотно предположительно деформируется на стадии истирания из-за ее растяжимости (см. рисунок 1).

Квадратное настольное крепление размером (45,0±0,1) мм × (45,0±0,1) мм.

Условные обозначения:

1 - настольное крепление

2 - зажим

3 - груз

4 - опускающаяся консоль

Рисунок 1 — Крепежное устройство для эластичного трикотажного полотна

6 Кондиционирование воздуха и стандартные условия испытаний

При проведении испытаний следует соблюдать условия кондиционирования по ISO 139.

Допускается использовать альтернативные условия указанные в ISO 139, с  внесением их в протокол испытания.

Примечание – Допускается сравнивать только те результаты испытаний, которые были получены в ходе испытаний, проведенных в равных условиях.

7 Отбор и подготовка проб для испытаний

7.1 Общие положения

Образец должен быть представительным для структуры и рисунка полотна.

Во время отбора и подготовки проб текстильных материалов для предотвращения неестественного растяжения текстильных материалов следят за тем, чтобы приложенное к ним растягивающее усилие было минимальным.

7.2 Отбор лабораторного образца

От испытуемой партии отбирают лабораторный образец с характерными особенностями текстильного материала.

Если возможно, лабораторный образец выбирают по всей ширине полотна, содержащим, по меньшей мере, два полных раппорта (рисунка) переплетения.

Отмечают верхнюю сторону (также известную как сторона износа или лицевая сторона) полотна.

7.3 Отбор проб из лабораторного образца

Подготавливают пробу целиком либо удаляют пробы меньшего размера, достаточные для отбора необходимых образцов для испытаний, и пробы выдерживают в стандартных условиях среды (в соответствии с разделом 6) в течение не менее 18 часов до испытания.

Примечание — Для большинства полотен было установлено, что продолжительность 
18 часов подходит для приведения их в равновесие с атмосферным воздухом.

Если в некоторых случаях (например, когда образец получен увлажненным) требуется дополнительное время кондиционирования, это необходимо зарегистрировать.

Для испытания отбирают не менее трех проб с соблюдением следующих принципов.

В случае с жаккардовым трикотажным полотном, отбирают, по меньшей мере, две пробы, представляющие различную область дизайна и/или текстуры полотна.

Пробы для испытаний следует отбирать таким образом, чтобы они находились на расстоянии не менее 100 мм от края лабораторного образца или, если лабораторный образец получен по всей ширине, не менее 150 мм от кромки.

Необходимо соблюдать следующие принципы.

a) Для всех полотен, кроме жаккардовых трикотажных полотен или полотен с текстурированной поверхностью:

1) испытуемые образцы тканых полотен отбирают так, чтобы каждый из них содержал различные основные и уточные нити;

2) испытуемые образцы трикотажных полотен отбирают так, чтобы каждый из них содержал разные петельные столбики и ряды.

b) проверяют, что испытуемые образцы жаккардовых трикотажных полотен или полотен с текстурированной поверхностью содержат наиболее характерные части рисунка, особенно слабые места, например, непровязанные нити. Если невозможно включить фрагменты каждого отличающегося рисунка или текстуры в набор, по меньшей мере, из трех образцов для испытаний, необходимо испытать такие дополнительные образцы, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы каждый раппорт или текстура были включены, по меньшей мере, в два отдельных образца для испытаний. Если в одном и том же полотне присутствуют более четырех различных раппортов (рисунков), следует выбрать образцы для испытаний в местах, где пересекаются раппорты, чтобы получить несколько (до трех в равных частях в одной пробе) раппортов, представленных в образце. В случае сочетания различных основных типов полотен в одной и той же пробе, образцы для испытаний должны содержать все характерные части различных типов полотен с особым учетом слабых мест, например, непровязанные нити.

Примечание — Могут потребоваться более трех образцов для испытаний, а в настоящем методе, до девяти раппортов могут наблюдаться одновременно.

7.4 Размеры проб и вспомогательных материалов

7.4.1 Размеры проб для испытаний

Диаметр проб для испытаний должен равняться, по меньшей мере, 38 мм. Важно располагать образец для испытаний без складок в гайку держателя образца. Не допускается подготовка образцов для испытаний с превышающим диаметром.

7.4.2 Размеры абразивного материала

Размеры абразивного материала должны составлять, по меньшей мере, 
140 мм в диаметре или длине и ширине, так чтобы он покрывался войлоком на шлифовальном столе и мог быть зафиксирован с помощью зажимного кольца.

7.4.3 Размеры абразивной войлочной подкладки

Размеры тканого шерстяного войлочного подслоя должны составлять, по меньшей мере, 140 мм в диаметре, и, таким образом, тканый шерстяной войлочный слой должен покрывать шлифовальный стол и может быть зафиксирован с помощью зажимного кольца.

7.4.4 Размеры пенопластовой подложки для держателя пробы

Диаметр пенопластовой подложки держателя пробы должен составлять не менее 38 мм. Важно, чтобы пенопластовая подложка могла быть размещена без складок на гайке держателя пробы. Не допускается подготовка пенопластовой подложки с превышающим диаметром.

7.5 Подготовка проб для специальных полотен

7.5.1 Эластичные полотна

Если предполагается, что полотно приводит к деформации образцов (например, обвисание, складки) на стадии истирания из-за ее растяжимости, необходимо применять следующие инструкции.

Примечание — Таким «эластичным» полотном может быть полотно, включающее эластомерную пряжу и т. д.

Вырезают или пробивают шаблоном пробы для испытаний размером 
60 × 60 мм в форме квадрата, параллельно переплетению или направлению нитей.

Подготавливают и помещают их на квадратное настольное крепежное приспособление для эластичных полотен (5.4) так, чтобы сторона, подлежащая истиранию, была обращена вниз.

Помещают зажим с длиной кромки 30 мм на каждую из четырех сторон образца для испытаний, свисающего над столом, закрепляют и подвешивают груз на каждый зажим, не растягивая образец. Помещают четыре груза на консоль, которую можно опустить. Каждый груз с зажимом должен составлять (100 ± 2,5) г, а общая масса должна составлять (400 ± 10) г.

Необходимо опустить и поднять опускающуюся консоль (и, следовательно, груз) три раза подряд, чтобы испытуемый образец подвергся нагрузке четырех грузов, а затем сбросить нагрузку.

Опускают консоль еще раз с новой загрузкой образца. В таком состоянии прижимают квадратную пленку размером около 50 × 50 мм, к которой прикреплена двухсторонняя лента, и которая имеет отверстие диаметром 30 мм в центре, к растянутому образцу для испытаний и прикрепляют его с помощью липкой ленты.

Поднимают опускающуюся консоль снова.

Снимают четыре груза и зажимы с образца, снимают пробу с крепежного устройства и отштамповывают испытуемый образец размером 38 мм для испытания на истирание. Следует позаботиться о том, чтобы отверстие диаметром 30 мм, отштампованное в фольге, было точно отцентрировано, чтобы отштампованный образец удерживался в слегка вытянутом состоянии с помощью пленочного кольца шириной 4 мм. Чтобы предотвратить ослабление круговой зоны склеивания, сразу после штамповки устанавливают образец для испытаний в держатель образца.

Примечание - Поливинилхлоридные прозрачные пленки толщиной около 0,2 мм считаются эффективными. Перед штамповкой квадратной формы размером около 50 × 50 мм прикрепить двухстороннюю ленту (например, ленту для ковровых покрытий) к одной стороне пленки и удалить внешнюю защитную пленку только при прикреплении к образцу для испытаний. Отштамповать центральное отверстие диаметром 30 мм в квадратной пленке. Верхняя поверхность образца для испытаний, таким образом, прилегает кольцом пленки к поршню держателя образца.

7.5.2 Ворсовые полотна, превышающие 500 г/м2

Ворсовые полотна, имеющие массу на единицу площади более 500 г/м2, испытываются без пенопластовой подложки. Необходимо выполнить следующую подготовительную обработку проб, чтобы проверить, можно ли удалить ворс с обратной стороны полотна.

Устанавливают один или несколько лабораторных проб. Каждая из них имеет размеры, по меньшей мере, 140 мм в диаметре или длину и ширину, причем ткань обращена вверх на истирающем столе над истирающей войлочной подложкой.

Устанавливают истирающее приспособление диаметром, по меньшей мере, 38 мм (например, чтобы образец можно поместить без складок в гайку держателя образца), в держатель образца с пенопластовой подложкой для держателя образца.

Используют новое истирающее приспособление для каждой подготовительной обработки.

Подвергают полотно с оборотной стороны 1 000 циклам истирания, с использованием истирающей нагрузки 595 г для полотна для одежды и других полотен, в соответствии с разделом 4 b). Подвергают полотно с оборотной стороны 
4 000 циклам истирания, с использованием истирающей нагрузки 795 г для всех других полотен, в соответствии с разделом 4 а).

По завершении предписанного количества циклов истирания, проверяют образцы для испытаний.

В зависимости от структуры и качества ворсового полотна после подготовительной обработки могут возникнуть две ситуации.

а) Отсутствие удаления ворса: отбирают образцы для испытаний, в соответствии с разделом 7.3, из образца, подвергнутого подготовительной обработке, и проводят испытание на истирание обычным способом.

b) Удаление видимого ворса: принимают решение по согласованию между заинтересованными сторонами о том, стоит ли продолжать испытание на истирание:

1) либо приступают к обычному испытанию на истирание, а затем регистрируют любое заметное изменение после подготовительной обработки в протокол испытаний, или

2) не приступают к испытанию на истирание, а затем сообщают соответственно, что полотно не подходит для испытания на истирание в соответствии с настоящим методом испытания.

7.6 Подготовка и установка испытываемых проб, вырезание и установка вспомогательных материалов

7.6.1 Подготовка

Из лабораторной пробы вырезают или вырубают пробы для испытаний. Особое внимание уделяют чистоте обрезных краев для предотвращения нежелательных потерь текстильного материала при испытании , а также, чтобы убедиться, что неразрезанные нити не зацепятся и не потянутся при извлечении образца для испытаний из лабораторной пробы.

Примечание — Для аккуратной обрезки неразрезанных нитей можно использовать ножницы с тонкими наконечниками.

Аналогичным образом подготавливают вспомогательные материалы из имеющихся кусков такного истирающего полотна, тканого шерстяного войлока или пенопластового материала.

Примечание — Вспомогательные материалы в определенных ситуациях можно получить уже подготовленными по требуемым размерам.

Примечание — Для недопущения износа испытываемых проб, края (максимум 2 мм) образцов для испытаний можно приклеивать.

7.6.2 Установка пробы

Помещают гайку держателя пробы в крепежное устройство на приборе Мартиндейл.

Осторожно помещают пробу по центру гайки держателя пробы истираемой стороной вниз. На испытываемую пробу с поверхностной плотностью менее 500 г/м2 помещают пенопластовую подложку.

Во время установки испытываемой пробы избегают перекашивания текстильного материала.

Помещают втулку держателя пробы в гайку держателя пробы, помещают корпус держателя пробы над гайкой и плотно завинчивают обеими руками, чтобы поддерживать непрерывное давление вниз на сборку относительно монтажного устройства.

При визуальном контроле проверяют, чтобы образец для испытаний был расположен в центре держателя испытываемой пробы, и чтобы края испытываемой пробы не были видны. Если в держателе образца виден обрезанный край, следует извлечь образец для испытаний и установить его заново.

Примечание — Приложение A содержит информацию о потенциальном «краевом эффекте» испытанных образцов.

7.6.3 Установка абразивного материала

Устанавливают полотно для истирания так, чтобы ее техническая поверхность находилась наверху.

Перемещают направляющую плиту с держателями пробы таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к шлифовальным столикам. Помещают войлок по центру на истирающий стол и помещают истирающее приспособление на войлок правильной стороной вверх.

Прижимают войлок и полотно для истирания на истирающем столе с помощью прессующей массы (гири), имеющей массу (2,5 ± 0,5) кг и диаметр (120 ± 10) мм.

Проверяют, чтобы тканый шерстяной войлок и тканое шерстяное полотно для истирания были размещены по центру на истирающем столе, и центральное положение сохранялось при использовании прессующей массы.

Устанавливают зажимное кольцо и надежно закрепляют войлок и истирающее приспособление. Снимают прессующую массу.

При визуальном контроле следует проверить, что истирающее приспособление расположено в центре на истирающем столе и что в области зажимного кольца отсутствуют режущие кромки истирающего приспособления. Если в зажимном кольце видна острая кромка истирающего приспособления, извлекают испытываемую пробу и устанавливают заново.

7.7 Эксплуатационный срок службы вспомогательных материалов

Следует обновлять истирающее приспособление в начале каждого испытания. Для испытаний на истирание более 50 000 циклов, заменяют истирающее приспособление через каждые 50 000 циклов истирания.

Осматривают войлок на наличие загрязнения и износа. Если произошло загрязнение, в результате которого произошло окрашивание пятнами ≤ 3 (уровень серой шкалы в соответствии с ISO 105-A03), то войлок заменяют. Если войлок имеет такие изменения в массе и/или толщине, что он больше не соответствует требованиям ISO 12947-1: 1998, таблица 2, его заменяют.

Разрешается использовать обе стороны войлока. Перед испытанием каждую новую партию тканого шерстяного войлока проверяют в соответствии с внутренним порядком проведения калибровки лаборатории. Войлок обновляют через каждые 500 000 циклов, с каждой стороны, на всех головках машины Мартиндейла одновременно, независимо от количества циклов, выполненных с каждой головкой, даже если окрашивание и толщина остаются в указанных пределах.

В случае использования пенопласта при проведении испытаний, для каждого испытания на истирание используют новый.

7.8 Подготовка машины для определения прочности тканей на истирание

После установки пробы для испытаний и вспомогательных материалов, помещают направляющую плиту держателей пробы на свое место, устанавливают в правильном положении держатели пробы и шпиндели в их соответствующих рабочих положениях.

Помещают дополнительный груз, предусмотренный испытанием на истирание, на шпиндель каждого держателя пробы.

8 Порядок проведения испытания прочности на истирание. Определение физической конечной точки

Полотна испытывают на истирание поэтапно и оценивают на интервалах в соответствии с таблицей 2. Выбирают количество циклов истирания для первого интервала и запускают машину для определения прочности тканей на истирание. Продолжают испытание на истирание без перерыва, пока не будет достигнуто выбранное количество циклов.

По необходимости, оценивают изменение цвета после 6 000 циклов истираний в соответствии с ISO 105-A02, если отсутствуют требования оценки на другом интервале.

После каждого интервала испытания, осторожно снимают держатель образца с образцом для испытаний с машины для определения прочности тканей на истирание. Аккуратно удаляют разрыхленные волокна или грязь с поверхности образца и истирающего приспособления, не повреждая и не разрушая нити (например, с помощью продувки или легкой чистки щеткой с мягкой щетиной). Осматривают всю область на наличие признаков разрушения (смотреть таблицу 1). Если поломка еще не установлена, заменяют держатели в машине и начинают следующий интервал испытания. Продолжают настоящую последовательность испытаний и оценки без чрезмерной временной задержки до тех пор, пока не будет обнаружено разрушение. По необходимости, осматривают образец с помощью увеличительного устройства (5.3) или калиберной дощечки (шаблона (5.2).

По необходимости, осторожно используют контрольную иглу, чтобы проверить, не разрушены ли нити или петли, не вытягивая и не повреждая нити.

Комки или другие скопления волокон на поверхности образца не должны быть удалены.

Оценивают любое визуальное изменение внешнего вида, например, частично изношенную область ворса, потерю пучков ворса, потерю флока, частично разорванную нить (с указанием неповрежденных волокон или нитей, например, эластана), разрушение петель, потерю ворса, глянец или значительное изменение цвета. Если наблюдаются такие визуальные изменения внешнего вида, регистрируют характер изменения и интервал, с которым это происходит. Эту информацию регистрируют.

Если трудно проверить поверхность ткани, пока образец для испытаний все еще установлен в держателе образца, осторожно извлекают образец для испытаний из держателя образца, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить или не распутать. Образец для испытаний можно осмотреть, поместив его на поверхность с подсветкой (например, световое табло), поскольку разрывы пряжи или истончение полотна могут определяться с помощью настоящего метода. Следует зарегистрировать использование настоящего метода испытаний. Образцы для испытаний, извлеченные из держателя образцов, могут применяться повторно при условии, что они могут заменяться в держателе образцов для испытаний, не вызывая ухудшения образцов.

Таблица 1 — Разрушение образцов

| Тип полотна |  | Предел прочности (момент разрыва)а |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерии “Разрыв нити”: | Критерии “области износа”: |
| Тканое полотно (без ворса) |  | Две нити полностью оборваны | Н.П. |
| Трикотажное полотно (без ворса) |  | Одна нить полностью оборвана | Н.П. |
|  | Тканое полотно с укороченным ворсом | Одна нить полностью оборвана (трикотажное полотно) или Две нити полностью оборваны (тканое полотно) |  |
|  | Трикотажное полотно с укороченным ворсом |  | Полностью изношенный участок |
|  | Полотно из шенильной пряжи синельки |  |  |
|  | Полотно с неразрезным ворсом |  |  |
| Ворсованное полотно |  | Одна нить полностью оборвана (трикотажное полотно) | Н.П. |
|  |  | Две нити полностью оборваны (тканое полотно) |  |
| Полотно из флока |  | Н.П. | Полностью изношенный участок |
| Нетканое полотно |  | Отверстиеb в полотне |  |
| a Альтернативные критерии прочности образца для испытаний могут использоваться по согласованию заинтересованных сторон и должны регистрироваться. b Отверстие диаметром, равным, по меньшей мере, 2,5 мм, которое означает, что поверхностный слой изношен, образовав отверстие так, что при контроле через калиберную дощечку (5.2) виден слой с отличающимся внешним видом или подкладной тканью. N.A. Не применяется. |  |  |  |

Если количество циклов превышает 50 000, прерывают испытание после каждых 50 000 циклов истираний для обновления истирающего приспособления. В этом случае, с большой осторожностью извлекают держатели образцов с установленными образцами для испытаний с испытательной машины с целью недопущения повреждения.

Продолжают испытание на истирание до тех пор, пока все образцы не достигнут указанной конечной точки/разрушения. Испытание может быть остановлено на заранее определенном согласованном максимальном количестве циклов или после 100000 циклов, если конечная точка не достигнута (альтернативное максимальное количество циклов истирания может быть использовано по согласованию между заинтересованными сторонами и должно быть зарегистрировано). Затем результат представляют как «сопротивление истиранию ≥ xxx 000 циклов истираний, без достижения конечной точки» («xxx 000» означает согласованное максимальное количество истираний).

Регистрируют результат испытаний для каждого образца в качестве нижнего предела текущего интервала, когда наблюдается разрушение образца.

Пример — Если разрушение наблюдается после 25 000 циклов истирания, зарегистрировать 20 000 циклов истирания, в соответствии с последним интервалом контроля перед обнаружением разрушения.

Таблица 2 — Интервалы испытаний для определения прочности тканей на истирание

| Шаги интервалаa | Оценка интервалов (циклов истираний) |
| --- | --- |
| Каждая 1000 циклов истираний | 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 |
| (до 6000 циклов истираний включительно) |  |
| Каждые 2000 циклов истираний | 8 000 - 10 000 - 12 000 - 14 000 - 16 000 - 18 000 - 20 000 |
| (от 6 001 до 20000 циклов истираний) |  |
| Каждые 5000 циклов истираний | 25 000 - 30 000 - 35 000 - 40 000 - 45 000 - 50 000 |
| (от 20 001 до 50000 циклов истираний) |  |
| Каждые 10 000 трений | 60 000 - … (+ каждые дополнительные 10 000 циклов истираний) |
| (свыше 50001 циклов истираний |  |
| a Возможно использование других шагов интервала по согласованию с заинтересованными сторонами, они должны быть зарегистрированы. Шаги интервала, приведенные в настоящей таблице, расширяются с увеличением сопротивления истиранию и по согласованию между заинтересованными сторонами, для достижения момента разрыва (конечной точки), возможно применение сокращенных шагов интервала (но не менее 1 000 циклов истирания). |  |

9 Результаты

Отдельные результаты испытаний выражены как число циклов истираний интервала контроля до достижения конечной точки (разрушения) каждого образца для испытаний.

Приведенный результат должен быть определен как наименьший индивидуальный результат испытаний из всех испытанных образцов.

В связи с изменениями в определениях конечных точек, в шагах интервалов, интервалах оценки и выражения результатов (все это влияет на измерение неопределенности), важно учитывать это при сравнении результатов испытаний из настоящего издания ISO 12947-2 по спецификации полотна на основе предыдущего издания (ISO 12947-2: 1998).

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. ГОСТ ISO 12947-2-;

b) состав образца, внешний вид и технические данные для испытательной пробы;

c) массу и стандартное давление, использованное в испытании (например, стандартное давление 12 кПа и/или гиря массой 795 г);

d) если применимо, подготовительная обработка образца;

e) использование кондиционирующей атмосферы в соответствии с ISO 139, отличной от стандартной атмосферы, указанной в разделе 6;

f) если применимо, когда пенопласт не использовался для подкрепления образцов для испытаний;

g) тип полотна и соответствующий тип конечной точки (нити полностью оборваны, ворс полностью стерт и т.д.);

h) отдельные результаты испытаний образцов;

i) приведенный результат, то есть наименьший индивидуальный результат;

j) любые существенные изменения внешнего вида и / или структуры, включая, например, выпадение пучков ворса или флока (клок), разрушение петель, изменение структуры, рисунка, расхождение волокон на конце нити и т.д., а также интервал, с которым проводились эти наблюдения;

k) любое необычное поведение;

l) любое отклонение от процедуры;

m) если испытание остановлено на уровне ххх 000 циклов истираний, «сопротивление истиранию ≥ ххх 000 циклов истираний»;

n) по необходимости, количество циклов истираний, при которых оценивалось изменение цвета, и полученная оценка.

Приложение A

(информационное)

Темы последующих исследований

A.1 Направление полотна для истирания

В соответствии с 7.6.3 ИСО 12947-2: 1998 требуется: «Установить истирающее приспособление таким образом, чтобы две нитевые системы тканого материала располагались параллельно краям рамы машины», но в настоящее время нет никаких свидетельств того, что направление полотна на столе для истирания может влиять на сопротивление истиранию (из-за характера кривых фигуры Лиссажу).

Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос.

А.2 Альтернативные шаги интервалов

Относительно таблицы 2, примечание а), в настоящее время нет никаких доказательств того, что количество циклов истираний шагов интервалов может повлиять на сопротивление истиранию.

Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос.

А.3 «Краевой эффект» испытанных образцов

Во время квалификационных испытаний, организованных во Франции в 2003 году, в соответствии с 7.6.3, ISO 12947-2:1998, с участием 8 лабораторий, организатор квалификационных испытаний проанализировал испытанные образцы полотна с разрезным ворсом (возвращенные участниками квалификационных испытаний) и определил, что внешний вид истертых поверхностей испытанных образцов не был одинаковым во всех возвращенных испытательных образцах.

Организатор классифицировал внешний вид возвращенных образцов для испытаний на основе внешнего вида «краевого эффекта». «Краевой эффект» может быть определен как существенное различие в истертой области по внутренней окружности держателя образца для испытаний по сравнению с истертой центральной областью образца для испытаний и, как правило, характеризуется повышенным воздействием или истиранием грунтовой ткани по периметру образца для испытаний по сравнению с центральной областью образца.

Организатор квалификационных испытаний заявил, что

- высокий «краевой эффект» означает, что грунтовая ткань ворсового полотна видима, в основном по внутренней окружности гайки держателя образца для испытаний,

- легкий «краевой эффект» означает, что вся поверхность образца для испытаний равномерно истерта, и

- промежуточное состояние означает образцы для испытаний, внешний вид которых находится между высоким краевым эффектом и легким краевым эффектом.

Организатор сообщил, что визуальный вид «краевого эффекта» связан с распределением лабораторных результатов, полученных в ходе квалификационных испытаний. Образцы для испытаний, которые показали высокий «краевой эффект», имели тенденцию давать более низкий результат сопротивления истиранию, тогда как испытательные образцы, показывающие легкий «краевой эффект», имели тенденцию давать более высокий результат сопротивления истиранию.

Дальнейшее расследование, проведенное организатором, привело к выводу, что «краевой эффект» напрямую связан с динамической нагрузкой, приложенной к образцу для испытаний во время установки образца для испытаний в держатель образцов перед испытанием на истирание.

Моделирование различных динамических нагрузок, приложенных к образцу для испытаний во время установки образца для испытаний, привело к способности воспроизвести «краевой эффект». «Легкая» динамическая нагрузка привела к высокому «краевому эффекту», в то время как «высокая» динамическая нагрузка привела к легкому «краевому эффекту» (смотреть рисунок A.1 и рисунок A.2).

Рисунок А.1  Сравнительные профили испытанных образцов для испытаний «с динамической нагрузкой» (слева) и «без динамической нагрузки» (справа)

Рисунок A.2 - Сравнительные поверхности испытанных образцов «с динамической нагрузкой» (слева) и «без динамической нагрузки» (справа)

На основании этих данных и того, что в существующем порядке монтажа образцов для испытаний отсутствуют указания по динамической нагрузке, которая будет использоваться при монтаже образцов для испытаний, это было определено как потенциальный источник неопределенности испытаний. В связи с этим организатор пришел к выводу, что для повышения воспроизводимости (между лабораториями) метода испытаний, было необходимо приложить постоянное давление (приложенное с помощью дополнительной массы) во время приготовления образца для испытаний. Было установлено, что подходящая дополнительная масса равна приблизительно 5,5 кг.

Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос. В 2015 году ISO/ТК 38 / ПК 24 принял решение принять предварительную рабочую позицию для рассмотрения потенциальной альтернативной методологии подготовки образцов для испытаний с использованием дополнительной массы.

Библиография

| [1] | ISO 105-A02: 1998 | Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour — technical corrigendum 2 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 1139:1973 | Textiles — Designation of yarns Материалы текстильные. Обозначение пряжи |
| [3] | ISO 3572:1976 | Textiles — Weaves — Definitions of general terms and basic weaves Текстиль. Ткацкое переплетение. Определения общих терминов и основных видов переплетений |
| [4] | ISO 5470-1:2016 | Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of abrasion resistance — Part 1: Taber abrader Ткань с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение износостойкости. Часть 1. Прибор Тейбера для испытания истиранием |
| [5] | ISO 5470-2:2003 | Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of abrasion resistance — Part 2: Martindale abrader Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение износостойкости. Часть 2. Прибор Мартиндейла для испытания истиранием |
| [6] | ISO 5725-1:1994 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions — Technical corrigendum 1 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения |
| [7] | ISO 5725-2:2019 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения |
| [8] | ISO 8388:1998 | Knitted fabrics — Types — Vocabulary Полотно трикотажное. Типы. Словарь |
| [9] | ISO 9092:2019 | Nonwovens — Vocabulary Текстиль. Нетканые материалы. Определение |
| [10] | ISO 23733:2007 | Textiles — Chenille yarns — Test method for the determination of linear density Текстиль. Синельная нить. Метод испытания для определения линейной плотности |
| [11] | EN 14465:2003 | Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test Текстильные материалы. Обивочные ткани. Технические требования и методы испытания |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных документов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного документа | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A02 | IDT | ГОСТ ISO 105-A02-2013 Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 139 | IDT | ГОСТ ISO 139-2014 Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний |

________________________________________________________________________

МКС 59.080.30 (IDT)

Ключевые слова: материалы текстильные, метод мартиндейла, определение стойкости к истиранию методом мартиндейла, определение момента разрушения, разрушение образца.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

МКС 59.080.30 (IDT)

Ключевые слова: материалы текстильные, метод мартиндейла, определение стойкости к истиранию методом мартиндейла, определение момента разрушения, разрушение образца.

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						                И. Хамитов

Информационного центра по

техническим барьерам в торговле

и санитарно-фитосанитарным мерам                                                    Б.Кусаинов

Директор Жамбылского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                         А.Мынбаев

Исполнитель:

Главный специалист Жамбылского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                           Ұ.Исахмет