| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 17226-2 (Проект KZ, Редакция 1) |  |

КОЖА

Определение содержания формальдегида.

Часть 2

Фотометрический метод определения

(ISO 17226-2:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 17226-2:2021 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения» («Leather – Chemical determination of formaldehyde content – Part 2: Method using colorimetric analysis)

Международный стандарт ISO 17226-2:2018 был подготовлен Европейским комитетом по стандартизации (CEN) Техническим комитетом CEN/TC 289 «Кожа» совместно с Комиссией по испытаниям на прочность окраски Международного союза обществ технологов и химиков кожевенного производства (комиссия IUP, IULTCS)

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 17226-2-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................ 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения................................................................................. 4 Соответствие....................................................................................................... 5 Сущность метода................................................................................................ 6 Реактивы.............................................................................................................. 6.1 Реактивы для стандартного раствора формальдегида.............................. 6.2 Реактивы для колориметрического метода............................................... 7 Аппаратура........................................................................................................... 8 Проведение анализа................................................................................... 8.1 Проведение определения формальдегида в исходном растворе ............ 8.1.1 Подготовка основного раствора формальдегида.................................. 8.1.2 Определение............................................................................................ 8.2 Порядок определения формальдегида в коже колориметрическим методом………………………………………………………………………... 8.2.1 Отбор и подготовка образцов................................................................. 8.2.2 Извлечение............................................................................................... 8.2.3 Реакция с ацетилацетоном....................................................................... 8.2.4 Проверка реактивов на отсутствие формальдегида............................. 8.2.5 Испытание других соединений, вызывающих окрашивание ацетилацетоном................................................................................................ 8.2.6 Градуировка........................................................................................... 8.2.7 Расчет содержания формальдегида в образце кожи............................. 8.2.8 Скорость введения добавок и восстановления....................................... 9 Представление результатов....................................................................... 10 Протокол испытания................................................................................ Приложение A (справочное) Прецизионность: надежность колориметрического метода………………………………………………. | 1 1 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЖА Определение содержания формальдегида Часть 2 Фотометрический метод определения Leather. Chemical determination of formaldehyde content. Part 2: Method using colorimetric analysis

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения свободного и освобожденного формальдегида в коже. Настоящий метод, основанный на колориметрическом анализе, не предназначен для точного количественного определения формальдегида.

Содержанием формальдегида принято считать количество свободного формальдегида и формальдегида, извлеченного в результате гидролиза, содержащегося в водном экстракте из кожи полученного в стандартных условиях.

Настоящий процесс не является абсолютно избирательным для формальдегида. Другие соединения, такие как экстрагированные красители, могут создавать помехи при 412 нм.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 2418 Leather. Chemical, physical and mechanical and fastness tests. Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания, испытания на прочность окраски. Место отбора образцов)

ISO 3696 Water for analytical laboratory use; Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытания)

ISO 4044 Leather. Chemical tests. Preparation of chemical test samples (Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химического анализа)

ISO 4684 Leather. Chemical tests. Determination of volatile matter (Кожа. Химические испытания. Определение содержания летучих веществ)

ISO 17226-1 Leather. Chemical determination of formaldehyde content. Part 1: Method using high performance liquid chromatography (Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)

Проект, KZ, редакция 1

### 3 Термины и определения

В настоящем  документе не используются термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования их в стандартизации, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Онлайн-платформа для просмотра ISO: https://www.iso.org/obp

- IEC электропедия: http: //www.Electropedia.org/

### 4 Соответствие

При сравнении с ISO 17226-1, два аналитических метода должны давать схожую динамику изменений, но не обязательно один и тот же абсолютный результат. Поэтому в спорных случаях следует использовать ISO 17226-1 вместо этого документа.

### 5 Сущность метода

Образец кожи элюируют раствором детергента при 40 °C. Элюат обрабатывают ацетилацетоном, в результате чего формальдегид реагирует с образованием соединения желтого цвета (3,5-диацетил-1,4-дигидролютидин).

Поглощение этого соединения измеряется при 412 нм. Количество формальдегида, соответствующее значению оптической плотности испытуемого образца, получают по калибровочной кривой, построенной в идентичных условиях.

6 Реактивы

Если не указано иное, используют только реактивы известной аналитической чистоты (чистые для анализа). Вода должна быть 3-й степени чистоты в соответствии с ISO 3696. Все растворы являются водными растворами.

6.1 Реактивы для стандартного раствора формальдегида

6.1.1 Раствор формальдегида, массовая доля примерно 37%.

Сертифицированные растворы формальдегида доступны в продаже. При использовании этих растворов процедура, указанная в пункте 8.1.2, не требуется.

6.1.2 Раствор йода, 0,05 моль/л, т.е. 12,68 г йода на литр.

6.1.3 Раствор гидроксида натрия, 2,0 моль/л.

6.1.4 Раствор серной кислоты, 2,0 моль/л.

6.1.5 Раствор тиосульфата натрия, 0,1 моль/л.

6.1.6 Крахмальный раствор, 1%, т.е. 1 г в 100 мл воды.

6.2 Реактивы для колориметрического метода

6.2.1 Раствор додецилсульфоната натрия или раствор додецилсульфата натрия (детергент), 0,1%, 1 г в 1 000 мл воды.

6.2.2 Раствор 1: 150 г ацетата аммония + 3 мл ледяной уксусной кислоты + 2 мл ацетилацетона (пентан-2,4-дион, CAS 123-54-6) в 1000 мл воды.

Раствор можно хранить в течение одной недели в темном месте (он чувствителен к свету).

6.2.3 Раствор 2, 150 г ацетата аммония + 3 мл ледяной уксусной кислоты в 1000 мл воды.

6.2.4 Раствор димедона, 5 г димедона) в 1 000 мл воды. Готовить непосредственно перед использованием.

В некоторых случаях димедон не растворяется в чистой воде. В таких случаях димедон можно растворить в небольшом количестве этанола, а затем довести до нужного объема водой.

7 Аппаратура

Используют обычное лабораторное оборудование и, в частности, следующее.

7.1 Мерные колбы вместимостью 10 мл, 50 мл и 1 000 мл.

7.2 Колбы Эрленмейера, емкостью 25 мл, 100 мл и 250 мл.

7.3 Сито со стекловолоконным фильтром, GF8 (или сетчатый фильтр из стекловолокна G 3, диаметром от 70 до 100 мм).

7.4 Водяная баня, термостатический контроль до (40 ± 1) °C, оснащенную встряхивателем колб, частота (50 ± 10) мин -1.

7.5 Термометр, с градуировками 0,1 °C в диапазоне от 10 °C до 50 °C.

7.6 Лабораторные весы с точностью взвешивания до 0,1 мг.

7.7 Спектрофотометр с подходящими полумикроячейками, способными измерять оптическую плотность при 412 нм.

Рекомендуемая длина пути ячейки составляет 20 мм. Для увеличения чувствительности можно использовать полумикроячейку с длиной оптического пути 40 или 50 мм.

8 Проведение анализа

8.1 Проведение определения формальдегида в исходном растворе

8.1.1 Подготовка основного раствора формальдегида

В мерную колбу на 1000 мл (см. 7.1), содержащую примерно 100 мл воды, пипеткой переносят 5 мл раствора формальдегида (см. 6.1.1), а затем наполняют колбу деминерализованной водой до метки. Этот раствор является исходным раствором формальдегида.

8.1.2 Определение

Необходимо перенести пипеткой 10 мл этого раствора в колбу Эрленмейера на 250 мл (см. 7.2) и смешать с 50 мл раствора йода (см. 6.1.2). Далее добавить гидроксид натрия (см. 6.1.3), пока он не станет желтым.

Раствору дают прореагировать в течение (15 ± 1) мин, при температуре от 18 °C до 26 °C, а затем при перемешивании добавляют 15 мл серной кислоты (см. 6.1.4).

После добавления 2 мл раствора крахмала (см. 6.1.6), титруют избыток йода тиосульфатом натрия (см. 6.1.5) до изменения цвета. Выполнить три индивидуальных определения.

Титруют, по меньшей мере, два холостых раствора таким же образом.

(1)

где,

ρFA – концентрация исходного раствора формальдегида в миллиграммах на 10 мл (мг/10 мл);

V0 – титр раствора тиосульфата для холостого раствора в миллилитрах (мл);

V1 – титр раствора тиосульфата для раствора пробы, в миллилитрах (мл);

MFA – относительная молекулярная масса формальдегида, 30,02 г/моль;

c1 – концентрация раствора тиосульфата в молях на литр (моль/л).

8.2 Порядок определения формальдегида в коже колориметрическим методом

8.2.1 Отбор и подготовка образцов

Провести отбор образцов  в соответствии с ISO 2418. Если отбор проб в соответствии со стандартом ISO 2418 невозможен (например, кожа из готовых изделий, таких как обувь, одежда), в этом случае предоставляют подробную информацию об отборе проб вместе с протоколом испытания.  Кожу отрезают в соответствии с ISO 4044. Если результат должен быть представлен на основе сухого вещества, тогда испытывают дополнительный образец той же кожи, в соответствии с ISO 4684, чтобы можно было рассчитать содержание влаги.

8.2.2 Извлечение

Взвешивают приблизительно (2 ± 0,1) г кусочков кожи с точностью до 0,01 г в стеклянную колбу Эрленмейера на 100 мл. Добавляют 50 мл раствора детергента (см. 6.2.1) (предварительно нагретого до 40 °C) и закрывают колбу Эрленмейера стеклянной пробкой. Встряхивают содержимое колбы на водяной бане (см. 7.4) в течение (60 ± 2) мин при (40 ± 1) °C.

Добавляют раствор детергента объемом 50 мл ( см. 6.2.1) (предварительно нагретого до 40 °C) и закрывают колбу Эрленмейера стеклянной пробкой.

Содержимое колбы встряхивают на водяной бане (см. 7.4) в течение 
(60 ± 2) мин при (40 ± 1) °C. Необходимо немедленно профильтровать теплый раствор экстракта под вакуумом (использовать не менее 50 мбар) через стекловолоконный фильтр (см. 7.3) в колбу. Охлаждают фильтрат в закрытой колбе до комнатной температуры (от 18 до 26 ° C).

Соотношение кожа/раствор не изменяют. Экстракцию и анализ следует проводить в течение одного рабочего дня.

8.2.3 Реакция с ацетилацетоном

Пипеткой переносят 5 мл фильтрата, полученного в 8.2.2, в колбу Эрленмейера на 25 мл (см. 7.2) и добавляют 5 мл раствора 1 (см. 6.2.2).

Закрывают колбу Эрленмейера стеклянной пробкой. Раствор перемешивают 30 мин ± 1 мин при температуре (40 ± 1) °С. Раствор охлаждают в темноте не менее 30 мин, до температуры от 18 °C до 26 °C, затем спектрофотометрически измеряют оптическую плотность при 412 нм против холостого раствора, приготовленного из смеси 5 мл раствора детергента (см. 6.2.1) плюс 5 мл. мл раствора 1 (см. 6.2.2). Регистрируют полученное поглощение как Ep. Максимальное время между окончанием дериватизации и измерением оптической плотности должно составлять 1 час.

Для определения оптической плотности, определяемой исходным цветом фильтрата, полученного в 8.2.2, пипеткой переносят 5 мл фильтрата (см. 8.2.2) в колбу Эрленмейера на 25 мл (см. 7.2) и добавляют 5 мл раствора 2 (см. 6.2.3).

После этого применяется тот же метод, что и с образцом. Полученное поглощение регистрируют как Ee.

Для более высокого содержания формальдегида (>100 мг/кг), аликвоты делают меньше 5 мл до 5 мл с водой. Пример процедуры, когда содержание формальдегида составляет приблизительно 500 мг/кг: с помощью пипетки переносят 0,5 мл фильтрата (см. 8.2.2) в колбу Эрленмейера на 25 мл (см. 7.2), добавляют 4,5 мл воды, затем выполняют процедуру, как описано в первом абзаце данного подпункта.

8.2.4 Проверка реактивов на отсутствие формальдегида

Отмерить 5 мл раствора детергента (см. 6.2.1) плюс 5 мл раствора 1 (см. 6.2.2), используя 5 мл раствора детергента (см. 6.2.1) плюс 5 мл воды в качестве стандарта. Измеренная оптическая плотность не должна быть больше 0,025 при измерении в ячейке 20 мм при 412 нм, 0,063 при измерении в ячейке 50 мм при 412 нм или 0,050 при измерении в ячейке 40 мм при 412 нм.

8.2.5 Испытание других соединений, вызывающих окрашивание ацетилацетоном

Смешивают 5 мл фильтрата, полученного в 8.2.2, с 1 мл раствора димедона (см. 6.2.4) и нагревают до 40 °C ± 1 °C в течение (10 ± 1) мин. Добавляют 5 мл раствора 1 (см. 6.2.2) и выдерживают смесь при (40 ± 1) °C в течение (30 ± 1) мин. После охлаждения до комнатной температуры измеряют абсорбцию спектрофотометром при 412 нм относительно аналогичного раствора, который вместо раствора 1 ( см. 6.2.2) содержит 5 мл раствора 2 (см. 6.2.3).

Настоящая абсорбция должна быть менее 0,05 (измерено в ячейке 20 мм), если формальдегид обнаружен при измерении образца кожи.

Если абсорбция больше 0,05, то проводят процедуру в соответствии с ISO 17226-1. Если это невозможно, в протоколе испытаний должна быть сделана отметка о том, что в ходе анализа были обнаружены другие соединения, которые могут вызвать положительный ответ на формальдегид.

8.2.6 Градуировка

Следующая процедура градуировки относится к измерению с ячейкой 20 мм. Другая градуировка может использоваться с ячейкой 40 мм и ячейкой 50 мм.

Исходный раствор формальдегида, полученный в 8.1.1, с точно известным количеством формальдегида переносят пипеткой в 5 мл в мерную колбу на 1000 мл (см. 7.1), которая была предварительно заполнена 100 мл воды.

Смешивают и наполняют колбу водой до отметки и еще раз тщательно перемешивают. Этот раствор является стандартным раствором для калибровки, т.е. стандартный раствор составляет приблизительно 10 мкг/мл.

Раствор переносят пипеткой по 1 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл и 20 мл в отдельные мерные колбы на 50 мл (см. 7.1) и заполняют водой.

Эти растворы покрывают диапазон концентраций формальдегида от 0,2 мкг/мл до 3,0 мкг/мл. (Это соответствует диапазону концентрации формальдегида в коже от 5 мг/кг до 100 мг/кг при данных условиях. Для более высоких концентраций необходимо использовать меньшую аликвоту фильтрата.) Из этих шести растворов, набирают пипеткой в 5 мл каждый раствор и смешивают в 25 мл (см. 7.2) колбе Эрленмейера с 5 мл раствора 1 (см. 6.2.2).

Нагревают эту смесь до (40 ± 1) °C и встряхивают при этой температуре в течение (30 ± 1) мин.

После охлаждения до комнатной температуры (с защитой от света), измеряют спектрофотометр при 412 нм на холостом растворе, состоящем из 5 мл раствора 1 (см. 6.2.2) и 5 мл воды.

Перед измерением установите нулевую точку спектрофотометра (см. 7.7) с холостой пробой [5 мл раствора 1 (см. 6.2.2) и 5 мл воды], которая обрабатывалась в тех же условиях, что и калибровочные растворы.

Нанесите на калибровочный график концентрации в микрограммах на миллилитр (мкг/мл) против измеренной оптической плотности.

Ось абсцисс: концентрация в микрограммах на миллилитр (мкг/мл), ось ординат: абсорбция.

8.2.7 Расчет содержания формальдегида в образце кожи

(2)

где,

wp – это концентрация формальдегида в образце в миллиграммах на килограмм (мг/кг), округленная до 0,1 мг/кг;

Ep - это абсорбция после реакции с ацетилацетоном;

Ee – это абсорбция фильтрата (исходного цвета);

Vo – это объем элюирования в миллилитрах (мл) (стандартные условия: 50 мл);

Va – это аликвота, взятая из фильтрата в миллилитрах (мл) (стандартные условия: 5 мл);

Vf – это объем раствора, полученного в 8.2.3 после реакции, в миллилитрах (мл) (стандартные условия: 10 мл);

F – это градиент калибровочной кривой (y/x), в миллилитрах на микрограмм (мл/мкг);

m – это масса кожи, в граммах (г).

8.2.8 Скорость введения добавок и восстановления

Определение скорости восстановления не является обязательным. При необходимости может быть использована следующая процедура.

В каждую из двух колб объемом 10 мл (см. 7.1) пипеткой отмеряют 2,5 мл фильтрата, полученного в 8.2.2. Добавляют в одну объемную колбу точно определенный объем стандартного раствора формальдегида для калибровки (см. 8.2.6), чтобы получить приблизительно такую же концентрацию, которая была найдена в образце.  Обе объемные колбы заполняют водой до отметки.

Если количество формальдегида в коже меньше 20 мг/кг, необходимо взять 5 мл аликвоты вместо 2,5 мл.

Если в образце кожи количество формальдегида составляет 30 мг/кг, то подмешайте в него 0,5 мл стандартного раствора формальдегида (см. 8.2.6).

Содержимое мерных колб переносят в отдельные колбы Эрленмейера на 25 мл (см. 7.2). Добавляют 5 мл раствора 1 (см. 6.2.2) и перемешивают в течение (30 ± 1) мин при (40 ± 1) °C.

После охлаждения (в защищенном от света) измеряют абсорбцию при 412 нм против контрольного испытания, состоящего из 5 мл раствора детергента (см. 6.2.1) плюс 5 мл раствора 2 (см. 6.2.3). Регистрируют абсорбцию образца с добавлением, зарегистрированную как EA.

Необходимо записать абсорбцию пробы с добавлениями, зарегистрированную как EA. Абсорбция пробы без добавления записывается как EP.

(3)

где,

EA – это абсорбция образца с добавлением;

EP – это абсорбция образца без добавления;

EZU – это ожидаемая абсорбция добавленного количества формальдегида (из калибровочного графика);

RR – это скорость восстановления в процентах, округленный до 0,1%.

Если скорость восстановления (RR) не находится между 80 % и 120 %, анализ следует повторить.

9 Представление результатов

Выражают концентрацию формальдегида с точностью до 0,1 мг/кг в зависимости от массы испытуемого образца кожи.

Точность измерений, полученных в ходе межлабораторного испытания с участием 15 участников, представлена в Приложении A.

Если результаты должны быть представлены на основе сухого вещества, вышеприведенные результаты умножают на коэффициент 100/(100 - w), где w - содержание влаги в процентах (%) в соответствии с ISO 4684. Если результаты представлены на основе сухого вещества, то необходимо ясно указать это в протоколе испытаний.

10 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий документ (т.e. ГОСТ ISO 17226-2);

b) тип, происхождение и обозначение исследуемого образца кожи и используемый метод отбора проб;

c) использованную аналитическую процедуру;

d) аналитические результаты по содержанию формальдегида;

e) любые отклонения от аналитической процедуры, в частности, любые выполненные дополнительные шаги;

f) дату испытания;

g) если результаты определяются на основе сухого вещества, то об этом сообщается.

Приложение A

(справочное)

Прецизионность: надежность колориметрического метода

Данные, приведенные в Таблице A.1, были получены в ходе совместного исследования 15 лабораториями на образцах кожи с неизвестными уровнями формальдегида.

Таблица A.1 — Надежность данных колориметрического метода

| Образец кожи | Среднее содержание формальдегида мкг/кг | Повторяемость r мкг/кг | Воспроизводимость r мкг/кг | Скорость восстановления % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9,49 | 1,74 | 3,86 | 96 |
| B | 19,14 | 2,23 | 7,10 | 94 |
| C | 30,41 | 2,94 | 8,52 | 98 |

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2418:2002 | IDT | ГОСТ ISO 2418-2013 Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость Установление места отбора проб |
| ISO 3696:1987 | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля |
| ISO 4684:2005 | IDT | ГОСТ ISO 4684-2015 Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ |
| ISO 17226-1:2008 | IDT | ГОСТ ISO 17226-1-2011 Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

Таблица ДА.2

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 4044:2017 | ISO 4044:2008 | IDT | ГОСТ ISO 4044-2014 Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты |  |  |  |

УДК 675.06:006.354 МКС 59.140.30 (IDT) Ключевые слова: кожа, метод жидкостной хроматографии, содержание формальдегида, экстрагирование, градуировочный график, степень извлечения

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |

) Димедон (CAS 126-81-8) или метон представляет собой 5,5'-диметил-1,3-циклогександион.