| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 17701 (проект, KZ, первая редакция) |  |

ОБУВЬ

Методы  испытаний  верха обуви, подкладки и вкладных стелек

Миграция красителя

(ISO 17701:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 17701:2016 Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек миграция красителя (Footwear. Tests methods for uppers, lining and insocks. Colour migration, IDT)

Международный стандарт ISO  17701:2016 был подготовлен Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Техническим комитетом CEN/TC 309 «Обувь», в сотрудничестве с Техническим комитетом ISO TC 216 «Обувь» в соответствии с соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 17701-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения.................................................................................... 2 Нормативные ссылки.................................................................................. 3 Термины и определения.............................................................................. 4 Аппаратура и материалы............................................................................ 5 Отбор образцов и кондиционирование.................................................... 5.1 Испытание на миграцию красителя между материалами........................ 5.2 Испытание на влияние клея........................................................................ 5.3 Испытание на влияние клея в слоистых материалах................................ 5.4 Испытание таких компонентов как подшивка.......................................... 6 Метод проведения испытаний.................................................................... 6.1 Принцип........................................................................................................ 6.2 Процедура..................................................................................................... 7 Протокол испытаний.................................................................................... Приложение ДА ………………………............................................................. |  |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

#### ОБУВЬ #### Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек #### Миграция красителя Footwear. Tests methods for uppers, lining and insocks. Colour migration

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения способности материала вызывать изменение цвета другого материала в случае, когда эти материалы хранятся вместе, соприкасаясь друг с другом. Данный метод применим ко всем материалам, которые находятся в непосредственном контакте с клеем, который служит для соединения этих материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 105-A01, Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А01. Общие принципы испытаний).

ISO 105-A02, Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02: Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-A03, Textiles - Tests for colour fastness -Part A03: Grey scale for assessing staining (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки окрашивания).

ISO 18454, Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear  (Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее деталей).

ISO 19952, Footwear - Vocabulary (Обувь. Словарь) .

CIE 15, Colorimetry  (Колориметрия).

Проект, KZ, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:

3.1  миграция красителя (colour migration): Изменение цвета, вызванное переносом красителя с одного материала на другой.

4 Аппаратура и материалы

Должны быть использованы следующие аппаратура и материалы:

4.1 Нож для резки испытываемого образца.

4.2 Две ровные стеклянные пластины размерами не менее (70x70) мм, и массой (50±5) г.

4.3 Груз такого размера, который вместе с массой стеклянной пластины оказывает давление (5,2±0,5) кПа.

П р и м е ч а н и е –  Необходимая масса зависит от площади испытываемого образца, чтобы получить такое же давление.

Пример :

Область испытываемого образца = 30 мм x 20 мм = 600 мм2

Масса = давление x площадь

Масса = 5,2 кПа x 600 мм2 = 5 200 Па x 600 мм2 = 5 200 кг x м-1 x с-2 x 6 x 10-4 м-2

Масса = 3,12 кг x м x с-2 = 3,12 Н

Масса 3,12 Н (или 0,318 кг) необходима для получения давления 5,2 кПа.

Обратите внимание, что необходимо вычесть массу одной стеклянной пластины: масса = 318 г - 50 г = 268 г.

Если площадь испытываемого образца составляет 50 мм х 40 мм, масса 1060 кг необходима для достижения такого же давления. Обратите внимание, что необходимо вычесть массу одной стеклянной пластины: масса = 1060 г - 50 г = 1010 г.

4.4 Печь без дверцы или стеклянного окна, нагретая до (60±2) °С.

4.5 Колориметр для измерения цвета испытываемого образца и эталонного образца для преобразования результатов в значения цвета CIE и для автоматического расчета цветовых различий CIELAB в соответствии с CIE 15.

Колориметр должен быть откалиброван по эталону абсолютно белого цвета (нормальный свет D 65, нормальный наблюдатель 10°, геометрия измерения d18°).

4.6 Серые шкалы с половинными делениями значений для оценки изменения цвета и степени окрашивания согласно ISO 105-A02 и ISO 105-A03, соответственно.

4.7 Искусственное освещение, отвечающее условиям, которые установлены в ISO 105-A01, либо естественное освещение с северной стороны.

5 Отбор образцов и кондиционирование

Материалы для испытаний хранят в стандартной кондиционированной среде, как установлено в ISO 18454 минимум 24 ч до испытаний.

5.1 Испытания на миграцию красителя между материалами

Вырезают два образца для испытаний из каждого материала, материала более темного цвета и из более светлого материала, размером 30 мм x (20±2) мм, как минимум. Один образец из каждого типа испытываемого образца является эталонным образцом.

Если материалов недостаточно, можно использовать меньшие образцы при соответствующем уменьшении массы от (1 000±10) г, чтобы сохранить такое же давление на образец.

5.2 Испытания на воздействие клеев

Вырезают два образца испытываемого материала размером (50±2) мм x (50±2) мм. Один из испытываемых образцов является эталонным образцом.

Наносят слой испытуемого клея на поверхность в центре образца, в том месте, где предполагается производственное применение клея, таким образом, чтобы слой покрывал примерно 75 % всей площади образца. При этом используют такое количество клея, которое соответствует количеству, необходимому в производстве. Клей оставляют высыхать при комнатной температуре.

5.3 Испытание на влияние клея в слоистых материалах

Вырезают два образца из каждого материала, предназначенного для ламинирования, размером (50±2) мм x (50±2) мм при испытании на влияние клея внутри слоистого материала. По одному от каждого типа испытываемых образцов является эталонным образцом.

5.3.1 При испытании влияния клея внутри слоистого материала, где при производстве используется влажное соединение, два материала помещают вместе и сжимают рукой, чтобы сформировать соединение, и дают клею высохнуть при комнатной температуре.

5.3.2 При испытании клея внутри слоистого материала, где соединение образовано сухими клеевым пленками, соединяют два материала, используя метод, аналогичный тому, что используется в производстве.

5.4 Испытание таких компонентов как подшивка

5.4.1 Подготовить подходящим способом испытываемый образец одинаковой толщины из подошвы или другого компонента.

5.4.2 Вырезать образец для испытаний из материала и два куска второго материала для испытаний (5.1, один в качестве эталонного образца).

П р и м е ч а н и е -  Образцы могут быть взяты либо из материалов, которые могут использоваться для изготовления верха, либо из готового верха или готовой обуви.

6 Метод испытания

6.1 Принцип

Образцы помещаются между стеклянными пластинами одним из способов: два неоднородных материала в тесном соприкосновении; один образец материала, покрытый таким продуктом, как клей; ламинированные материалы. Полученная конструкция хранится в темном месте в течение установленного периода времени при повышенной температуре. Затем испытуемые образцы проверяют на обесцвечивание по сравнению с не подвергшимися воздействию эталонными образцами. Обесцвечивание указывает на то, что материалы могут обесцвечиваться при нормальных условиях эксплуатации.

6.2 Процедура

Значения цвета CIE всех испытуемых образцов должны быть измерены при помощи колориметра (включая эталонные образцы). Эталонные образцы хранят в темном месте в стандартной кондиционированной атмосфере, как указано в              ISO 18454.

6.2.1 Для систем из двух материалов, не скрепленных вместе с помощью клея.

6.2.1.1 Первый образец для испытаний помещают в центре стеклянной пластины (см. 4.2) контактной поверхностью вверх.

6.2.1.2 Другой образец для испытаний помещают контактной поверхностью вниз на первый образец.

6.2.1.3 Оставшуюся стеклянную пластину (см. 4.2) помещают по центру образцов.

6.2.2 Для клеев, нанесенных на отдельные материалы и слои, помещают испытуемый образец между двумя стеклянными пластинами.

6.2.3 Помещают груз (см. 4.3) симметрично на верхнюю стеклянную пластину (см. 4.2).

6.2.4 Комплект помещают (см. 6.2.1 или 6.2.2) в темную испытательную камеру (60± 2) =°C (см. 4.4).

6.2.5 Через 24 ч, комплект удаляют из камеры для испытаний.

6.2.6 Для систем из двух не скрепленных материалов, разделяют два материала и сравнивают их контактные поверхности с эталонными материалами. Проводят оценку в соответствие с 6.2.8.

6.2.7 Для отдельных материалов и слоистых материалов с клеевым покрытием испытуемый образец извлекают и сравнивают поверхность, не покрытую клеем, с материалом, не подвергшимся воздействию. Проводят оценку в соответствие с 6.2.8.

6.2.8 Измеряют CIE значения (в соответствие с CIE 15) цвета при помощи колориметра (см. 4.5). Использование искусственного освещения или дневного освещения, обращенного к северу, является другим методом (4.7). Любую потерю цвета оценивают путем сравнения контраста света между испытываемым и не испытываемым материалом со значениями на шкале яркости.

6.2.8.1 Оценивают потерю цвета, сравнивая различие цвета между испытуемым материалом и материалом, не подвергшимся испытанию, согласно значениям серой шкалы для оценки изменения окраски.

6.2.8.2 Оценивают миграцию красителя, сравнивая различие цвета между испытуемым материалом и материалом, не подвергшимся испытанию, согласно значениям серой шкалы для оценки окрашивания.

6.2.8.3 В обоих случаях оценивают ту площадь, различие окраски которой наибольшее.

6.2.8.4 Записывают характеристики потери цвета или миграции красителя по числовым оценочным значениям, полученным в 6.2.8.1 и 6.2.8.2 по отношению к окраске, интенсивности и равномерности изменения.

6.2.9 Повторяют процедуру, начиная с 6.2.1 по 6.2.8. Комплект удаляют из камеры для испытаний через каждые (24±1) ч до тех пор, пока общее время воздействия 7 д не будет достигнуто.

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) для каждой выполненной проверки: описание потери цвета или миграции красителя каждого испытуемого образца, определенные согласно 6.2.8, и соответствующее суммарное значение продолжительности пребывания образцов в контакте;

b) метод, используемый для измерения изменений цвета;

c) описание материалов или образцов, которые подвергаются испытаниям, включая торговые обозначения (коды стиля и т.д.);

d) ссылку на настоящий стандарт;

e) дату испытания;

f) дату анализа;

g) любые отклонения от данного метода испытаний.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A01 | IDT | ГОСТ ISO 105-A01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний |
| ISO 105-A02 | IDT | ГОСТ ISO 105-A02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 105-А03 | IDT | ГОСТ ISO 105-А03-2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания |
| ISO 18454 | IDT | ГОСТ ISO 18454-2011 Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

УДК 685.31:006.354 МКС 61.060 (IDT) Ключевые слова: обувь, устойчивость окраски, протокол испытаний, метод, серые шкалы

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Исполнитель Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | Ж. Байтуганова |