| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 17708 (Проект KZ, Редакция 1) |  |

ОБУВЬ

Методы испытаний готовой обуви

Прочность крепления подошвы

(ISO 17708:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 17708:2018 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы» («Footwear – Test methods for whole shoe – Upper sole adhesion»)

Международный стандарт ISO 17708:2018 был подготовлен Техническим комитетом ISO/ TC 216 «Обувь»

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 17708-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................ 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………... 3 Термины и определения...................................................................................... 4 Оборудование и материалы ............................................................................... 5 Отбор образцов и кондиционирование ......................................................... 5.1 Кондиционирование обуви……………………………………………………… 5.2 Количество образцов 5.3 Подготовка образцов для испытаний ............................................................ 5.3.1 Прочность крепления подошвы: конструкция типа а ............................. 5.3.2 Прочность крепления подошвы: конструкция типов b, c, d и e ………… 5.3.3 Межслойная прочность: конструкция типов f и g ..................................... 6 Метод испытания .............................................................................................. 6.1 Принцип......................................................................................................... 6.2 Процедура ....................................................................................................... 7 Выражение результатов ………………………………………………………........... 7.1 Определение адгезии верхней части подошвы …………………………... 7.2 Оценка внешнего вида образца для испытания ……………………………… 8 Протокол испытаний............................................................................................. Приложение A (обязательное) Условия процесса старения для испытания на прочность верхней части подошвы …………………………………………………… Приложениие ДА …………………………………………………………………………. Библиография........................................................................................................... | 1 1 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОБУВЬ #### Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы Footwear. Test methods for whole shoe. Upper sole adhesion

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий документ устанавливает метод испытаний для определения прочности крепления подошвы, прочности слоев подошвы или разрывов верха материала или подошвы. Он также определяет условия старения, которые можно использовать при контроле качества.

Настоящий документ распространяется на все типы обуви (клеевая, прессовая вулканизация, литье под давлением и т.д.), где необходима оценка прочности крепления подошвы и верха в местах их соединения (закрытая обувь). В действующей версии ГОСТ: «Стандарт распространяется на закрытую обувь химических методов крепления (клеевого, литьевого и метода прессовой вулканизации)»

Примечание 1 – Во всех случаях цель состоит в том, чтобы проверить прочность соединений краев обуви.

Примечание 2 – Испытание не требуется проводить, если соединение выполнено шлифованием (например, с использованием гвоздей или винтовым) или сшиванием.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы являются необходимыми для применения настоящего документа. В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 18454:2018 Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытания обуви и деталей обуви.

ISO 7500-1:2018 Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/

Проект, KZ, редакция 1

3.1 прочность крепления  подошвы (upper-sole adhesion): Сила, необходимая для отделения подошвы от верха

.

4 Оборудование и материалы

Необходимо использовать следующее оборудование и материалы.

4.1 Режущий инструмент.

Острый инструмент для резки образцов.

4.2 Машина для испытания на растяжение.

Машина для испытания на растяжение должна соответствовать требованиям ISO 7500-1 с точностью, соответствующей классу 2, с постоянной скоростью движения 100 мм/мин ± 10 мм/мин, способная измерять с диапазоном силы от 0 до 600 Н. Машина должна быть оснащена зажимами или плоскими губками (в зависимости от типа конструкции испытуемого образца) шириной от 25 до 30 мм, обеспечивающими устойчивый зажим испытуемые образцы.

Необходимо, чтобы машина имела низкую инерционность и средства автоматической записи силы.

4.3 Измерительное устройство.

Калиброванное устройство для измерения ширины верхнего края склеивания с точностью не менее ± 0,5 мм.

5 Отбор проб и кондиционирование

5.1 Кондиционирование обуви

Перед разборкой и разрезанием образцов для испытаний обувь кондиционируют в соответствии с ISO 18454 не менее 24 часов и, при необходимости, выполняют процесс старения в соответствии с Приложением А.

Примечание – Некоторые клеи не могут достичь полной прочности в течение некоторого времени после нанесения, поэтому, когда образцы берутся непосредственно с производства, необходимо выдержать не менее 72 часов перед проведением испытания.

5.2 Количество образцов

Для каждой модели минимальное количество образцов должно составлять два испытуемых образца обуви.

5.3 Подготовка образцов для испытаний

5.3.1 Прочность крепления подошвы: конструкция типа а

См. Рисунок 1.

Образец для испытаний берут из внутренней или внешней стороны обуви.

Образец для испытаний вырезают по линиям X-X и Y-Y так, чтобы стороны находились под прямым углом к краю подошвы, используя пресс-резак или ленточную пилу (см. 4.1), чтобы разрезать верх, стельку или подошву, чтобы получить образец шириной около 25 мм. Длина верха и подошвы должна составлять около 15 мм от затяжной кромки (см. Рисунок 2). Стельку снимают.

5.3.2 Прочность крепления подошвы: конструкция типов b, c, d и e

См. Рисунок 1.

Образец для испытаний берут из внутренней или внешней стороны обуви.

Верхнюю часть и подошву разрезают по линиям X-X и Y-Y, чтобы получить образец для испытаний шириной около 10 мм и длиной зачистки от узкой части подошвы до верха (верх обуви). Снимают стельку.

Отделяют верх от подошвы на длину от 10 до 20 мм, вставив нагретый нож в клеевой слой (см. Рисунок 3).

Примечание – Считается, что для конструкции c или d расстояние от X-X до верхней поверхности стельки составляет не менее 8 мм.

5.3.3 Межслойная прочность: конструкция типов f и g

См. Рисунок 1.

Образец для испытаний берут из внутренней или внешней стороны обуви.

Отделяют верх, разрезав по линии затяжной кромки X-X. Снимают стельку и другие элементы, например рант, если они есть. Отрезают полоску параллельную подошве по Y-Y включительно, чтобы получить образец для испытаний шириной около 15 мм и длиной не менее 50 мм.

Отделяют слои подошвы на длину от 10 до 20 мм, вставив нагретый нож в клеевой слой (см. Рисунок 3).

| Тип а: Стандартная затяжка Клеевая или формированная подошва с выступающим урезом | Тип b: Стандартная затяжка Обрезанная подошва |
| --- | --- |
| Тип с: Стандартная затяжка Подошва с прямым впрыском, вулканизированная или клеевая формированная подошва | Тип d: Штробельный метод крепления Клеевая формированная подошва или подошва с прямым впрыском или вулканизированная |
| Тип e: Стандартная затяжка или штробельный метод крепления с резиновым рантом и приклеенной подошвой | Тип f: Машинная прошивка подошвы или ранта с подошвой, когда подошва прикреплена к подложке |
| Тип g: Многослойная подошва Это может быть формованная подошва, собранная или литая подошва. |  |

Рисунок 1 - Типы конструкции, показывающие позиции для подготовки образца для испытания на прочность крепления подошвы

1 стелька (удаленная)

2 линия затяжной кромки

3 подошва

a Примерно 15 мм.

b Примерно 15 мм.

Рисунок 2 - Поперечное сечение испытательного образца

Рисунок 3 - Готовый образец для испытаний

6 Метод испытаний

6.1 Принцип

Измеряют силу, необходимую для отделения верха от подошвы, с помощью разрывной машины с непрерывной записью нагрузки.

6.2 Процедура

6.2.1 Перед проведением испытания измеряют ширину испытательного образца с точностью до миллиметра в пяти точках с помощью измерительного устройства с точностью ± 0,5 мм, и вычисляют среднее значение A с точностью до ближайшего миллиметра.

6.2.2 Затем измеряют прочность крепления верхней части подошвы следующим способом.

6.2.2.1 Прочность крепления подошвы: Конструкция типа а. Зажимают образец для испытаний в зажимах машины для растяжения, используя зажим для короткого края подошвы (см. Рисунок 4), и делают запись графика силы/деформации при скорости разделения 100 мм мин ± 20 мм/мин. После испытания осматривают внешний вид отделенных участков и классифицируют его в соответствии с 7.2.

6.2.2.2 Прочность крепления верхней части подошвы: конструкции типов b, c, d и e и межслойная прочность крепления слоев: конструкций типов f и g. Зажимают разделенные концы испытательного образца плоскими зажимами и делают запись графика силы/деформации (см. Рисунок 5) при скорости разделения 100 мм/мин ± 20 мм/мин. После испытания осматривают внешний вид отделенных участков и классифицируйте его в соответствии с 7.2.

1 зажим для подошвы

2 верх

3 подошва

Рисунок 4 - Зажим, показывающий положение испытательного образца

x сила отслаивания, N

y деформация

z средняя величина

Примечание – В случае разрушения материала и необходимости использования резака следует использовать максимальные силы, а не средние.

Рисунок 5 - Пример графика силы деформации

7 Выражение результатов

7.1 Определение адгезии верхней части подошвы

Рассчитывают адгезию подошвы R, в ньютонах на миллиметр по формуле:

где

F - средняя сила в ньютонах, определенная по графику «сила/деформация» в соответствии с 6.2.2.2;

A - средняя ширина, определенная в соответствии с 6.2.1.

Результаты округляют до ближайшей десятой доли миллиметра.

Примечание – Для обуви с разными краями склеивания поступают иначе. Обращают внимание на прочность после отклеивания 10 мм и отмечают соответствующий край сборки. Затем вычисляют местную прочность крепления подошвы Ri.

Вычисляют среднее значение Ri.

7.2 Оценка внешнего вида образца для испытания

Внешний вид образца для испытания (см. 6.2.2) должен классифицироваться в соответствии со следующими кодами.

7.2.1 Отделение клеевой пленки от одного из материалов (недостаточная адгезия, см. Рисунок 6): Код A

| Код А1 | Код А1 |
| --- | --- |

Рисунок 6 Недостаточная адгезия

7.2.2 Разделение в клеевой пленке без отклеивания (недостаточная когезия, см. Рисунок 7): Код C

Код С

Рисунок 7 Недостаточная когезия

7.2.3 Неправильное соединение двух клеевых пленок (недостаточная коалесценция, см. Рисунок 8): Код N

Код N

Рисунок 8 Недостаточная коалесценция

7.2.4 Расслоение материала (см. Рисунок 9): Код S

| Код S1 | Код S2 |
| --- | --- |

Рисунок 9 Отслаивание материала

7.2.5 Частичное или полное разрушение материала (см. Рисунок 10): Код M

| Код М1 | Код М2 |
| --- | --- |

Рисунок 10 - Частичное или полное разрушение материала

8 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен включать следующую информацию:

а) ссылку на настоящий документ ГОСТ ISO 17708;

b) характеристики используемого образца (материал, тип обуви, тип конструкции);

c) значения нагрузки для каждого отдельного определения (минимум, максимум, среднее);

d) ширину края склеивания для каждого образца;

e) адгезию верхней части подошвы в ньютонах на миллиметр для каждого образца;

f) код внешнего вида материала;

g) использование процедуры старения (если применимо), а также всех условий или деталей, которые могут повлиять на результаты, даже если они не записаны в настоящем документе;

h) любое отклонение от настоящего метода испытаний;

i) дату проведения испытаний.

Приложение

(обязательное)

Условия процесса старения для испытания на прочность верхней части подошвы

А.1 Общие положения

Настоящее приложение определяет условия процесса старения для испытания адгезии к подошве.

А.2 Принцип

Ускоренное термическое старение используется для определения измеренного изменения адгезии в соответствии с разделом 6 для оценки качества прочности после старения.

А.3 Образцы

В пункте 5 описана подготовка образцов, подвергнутых старению.

В первую очередь эти образцы служат для первоначального определения адгезии.

А.4 Аппаратура

Должен использоваться следующий аппарат.

А.4.1 Печь с циркуляцией воздуха, в которой может поддерживаться температура 50 °C±2 °C или 70 °C±2 °C.

А.4.2 Крепление или удерживающее устройство для испытательных образцов.

А.5 Условия ускоренного старения

А.5.1 Стандартные условия старения

Образцы помещают в печь с принудительной циркуляцией (см. А.4.1) при температуре 50 °C ± 2 °C на 7 дней, исключив контакт между образцами для испытаний и стенкой печи.

По истечении этого периода и перед испытанием на адгезию образцы для испытаний выдерживают в течение 24 часов в соответствии с ISO 18454.

А.5.2 Контроль за продукцией

Для контроля за продукцией можно использовать другие условия, чтобы получить более быстрые результаты. Эти условия следующие.

Образцы помещают в печь с принудительной циркуляцией (см. А.4.1) при температуре 70 °C ± 2 °C на 72 часа.

По истечении этого периода и перед испытанием на адгезию образцы для испытаний выдерживают в течение 24 часов в соответствии с ISO 18454.

Примечание – Условия старения, указанные в А.5.1 и А.5.2, не могут дать эквивалентных результатов.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 7500-1:2018 Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует |  |  |

Таблица ДА.2

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 18454:2018 Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытания обуви и деталей обуви | ISO 18454:2001 | IDT | ГОСТ ISO 18454-2011 Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 20344 Personal protective equipment — Test methods for footwear (Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний обуви)

[2] EN 344 (all parts)1) Safety, protective and occupational footwear for professional use (все части) Обувь безопасная, защитная и производственная профессионального назначения)

[3] EN 1392 Adhesives for leather and footwear materials — Solvent-based and dispersion adhesives — Testing of bond strength under specified conditions (Клеи для кожи и обувных материалов. Дисперсные клеи и клеи на основе растворителей. Методы испытаний для определения прочности склеивания в установленных условиях)

[4] EN 15307 Adhesives for leather and footwear materials — Sole-upper bonds — Minimum strength requirements (Клеи для кожи и обувных материалов. Связующие материалы для подошв и верха. Требования минимальной прочности)

УДК 675.017.63:006.354 МКС 61.060 (IDT) Ключевые слова: готовая обувь, прочность крепления подошвы, отбор образцов, метод, процедура ускоренного старения, обработка результатов, протокол испытаний

______________________

1) Снято

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |