| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 20872 (Проект,KZ, Редакция 1) |  |

ОБУВЬ

Методы испытания подошв

Прочность на разрыв

(Footwear - Test methods for outsoles - Tear strength)

(ISO 20872, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен междонародному стандарту ISO 20872:2018  «Обувь.Метод испытания подошв.Прочность на разрыв» (Footwear - Test methods for outsoles - Tear strength, IDT).

Международный стандарт ISO 20872:2018 был подготовлен Техническим комитетом ISO/ TC 216 «Обувь».

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 20872-2011 (ISO 20872:2001)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОБУВЬ Методы испытания подошв Прочность на разрыв (Footwear - Test methods for outsoles - Tear strength)

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности подошвы на разрыв, независимо от материала, с использованием надрезанных образцов для испытаний.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют только последнее издание ссылочного стандарта (включая поправки).

ISO 7500-1 Metallic materials - Calibration and verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Calibration and verification of the force-measuring system  (Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы)

ISO 17709 Footwear -Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces (Обувь. Место отбора проб, подготовка и время кондиционирования проб и образцов для испытаний).

ISO 18454 Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытания обуви и деталей обуви.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 прочность на разрыв разрезанных образцов (trouser tear strength):средняя сила, необходимая для разрыва образца для испытаний, имеющего надрезанную форму, поделенную на толщину образца для испытаний.

3.2 средняя величина (median): среднюю величину измеренных значений вычисляют по формуле: [(n+1)/2]-е значение, где <n-нечетное количество измеренных значений>, в случае, если n измеренных значений расположены в порядке возрастания и пронумерованы от 1 до n.

3.3 средняя величина (median): <n четное> среднее величина измеренных значений между (n / 2)  и (n / 2 + 1), если не указано иное

Проект, KZ, редакция 1

4 Аппаратура и материалы

Необходимо использовать следующее оборудование и материалы.

4.1 Резак, используемый для вырезания испытательных образцов, должен иметь габаритные размеры, показанные на рисунках 1 и 2.

4.2 Нож для зазубрин, острое лезвие бритвы или острый нож без зазубрин, используемый для надрезов на образце для испытаний.

В образце для испытаний должен быть сделан надрез глубиной 40 мм ± 5 мм в направлении, указанном на рисунках 1 и 2. Последний (приблизительно) 1 мм надреза должен быть сделан бритвенным лезвием или острым ножом.

4.3 Машина для испытания на растяжение, соответствующая требованиям ISO 7500-1, с точностью, соответствующей классу 2, с постоянной скоростью перемещения 100 мм мин ± 10 мм мин. Необходимо, чтобы машина имела малую инерционность и средства автоматической записи значений силы.

4.3.1 Зажимы.

Машина должна быть оснащена зажимами, которые автоматически сжимаются по мере увеличения растяжения и оказывают равномерное давление на защемленные концы испытательного образца. Каждый зажим должен включать средства для установки образца, чтобы испытательные образцы были расположены симметрично и находились на одной оси с  направлением натяжения.

4.4 Толщинометр.

Толщинометр, закрепленный на прочном основании и нагруженный собственным весом, так что прижимная лапка оказывает давление 10 кПа ± 3 кПа (см. ISO 23529).

Толщинометр имеет плоскую круглую прижимную лапку диаметром 10 ± 0,1 мм, и имеет деление шкалы 0,01 мм.

5 Отбор образцов и кондиционирование

По крайней мере, три образца для испытания должны быть взяты в соответствии с ISO 17709. Все образцы для испытаний должны быть кондиционированы в соответствии с ISO 18454 перед испытанием в течение минимум 24 часов. Вырежьте образцы с помощью резаков (см. 4.1).

Толщина образцов для испытания должна быть предпочтительно:

- 2,0 мм ± 0,2 мм для полимерных и эластомерных плотных подошв;

- 4,0 мм ± 0,2 мм для полурастяжимых и пористых подошв;

- для кожаных подошв должна быть проверена полная толщина.

Измерьте толщину в трех разных местах и возьмите среднее значение. См. также ISO 20876: 2018, 6.1.

Испытание проводится как минимум с тремя образцами. Их однородная толщина (см. Технические характеристики ниже) должна быть получена с помощью соответствующей двоильной машины. Если это возможно,  исходные “кожные” поверхности образца должны оставаться неизменными в образцах. Имеется три возможных типа образцов:

- образец с двумя исходными «поверхностями» - S2;

- образец с одной исходной «поверхностью» - S1;

- образец не имеющий исходных «поверхностей» - S0.

Окончательный результат должен быть основан только на образцах одного типа, что должно быть указано в протоколе испытаний.

6 Методы испытаний

Измерьте толщину образцов, используя толщинометр (см. 4.4).

Устанавливают образец в испытательную машину; приложив постоянно увеличивающуюся силу натяжения при скорости движения зажимов 100 мм/мин±10 мм/мин, пока образец не порвется. Регистрируют силу на протяжении всего процесса разрыва.

7 Выражение результатов

Прочность на разрыв Ts, выраженная в ньютонах на миллиметр толщины, определяется формулой (1):

Ts = F/d                                                              (1)

где

F - средняя сила в ньютонах, рассчитанная в соответствии со следующей процедурой:

Из пиковых значений силы на графике для прочности на разрыв определяется среднее пиковое усилие (см. 3.2) от пиковых значений усилия с помощью соответствующего метода, указанного ниже.

Примечание - При применении методов, описанных в настоящем документе, предполагается, что определяемая кривая представляет собой регистрацию изменения силы в течение периода испытания.

Метод A (для кривых с менее чем пятью пиками)

Определяют среднюю величину значений пиков силы.

Если имеется только один пик силы, его значение принимают за среднюю величину.

Метод B (для кривых, имеющих от пяти до 20 пиков). Рассматривают только значения пиков центральной части 80% от всей кривой и определяют среднюю величину пиков силы этих значений.

d – среднее значение толщины образца для испытаний в миллиметрах.

Результат выражается как среднее значение трех вычислений.

8 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен включать следующую информацию:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) толщину образцов для испытаний;

c) полное описание образцов для испытаний, включая торговые стили, коды, цвета, сорт и т.д .;

d) результаты, выраженные в соответствии с разделом 7;

e) дату испытаний;

f) любые отклонения от настоящего метода испытаний.

g) стандартные атмосферные условия, наблюдаемые во время испытания.

Размеры в миллиметрах

a Направление разреза

Рисунок 1 - Надрезанный образец для испытаний

Размеры в миллиметрах

a Направление разреза

### Рисунок 2 - Надрезанный образец для испытания кожаных подошв

Рисунок 3 - Расположение надрезанного испытательного образца в испытательной машине

Библиография

[1] ISO 34-1:2015, Резина, вулканизированная или термопластичная. Определение прочности на разрыв. Часть 1: Испытательные образцы надрезанные, угловые и серповидные

[2] ISO 23529, Резина. Общие методы подготовки и кондиционирования образцов для определения физических свойств.

УДК 685.31:006.354 МКС 61.060 (IDT) Ключевые слова: обувь,протокол испытаний,подошва,прочность,разрыв

УДК 685.31:006.354 МКС 61.060 (IDT) Ключевые слова: обувь,протокол испытаний,подошва,прочность,разрыв

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Начальник отдела стандартизации и сертификации ТОО «ПИК ASTANA Ютария ltd» |  | М.Чаяхметова |