| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3856-4 (проект, KZ, первая редакция) |

Материалы лакокрасочные

Метод определения содержания металлов

Часть 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КАДМИЯ

Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод

(ISO 3856-4:1984, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 3856-4:1984 Paints and varnishes — Determination of «soluble» metal content — Part 4: Determination of cadmium content — Flame atomic absorption spectrometric method and polarographic method (Материалы лакокрасочные. Метод определения содержания металлов. Часть 4. Определение содержания растворенного кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод).

Международный стандарт ISO 3856-4:1984 разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 35 «Краски и лаки».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Метод пламенной атомно-абсорционной спектрометрии	2

3.1	Принцип	2

3.2	Реактивы и материалы	2

3.3	Аппаратура	3

3.4	Проведение испытания	3

3.5	Выражение результатов	4

4	Полярографический метод	6

4.1	Принцип	6

4.2	Реактивы	6

4.3	Аппаратура	7

4.4	Проведение испытания	7

4.5	Выражение результатов	8

5	Протокол испытания	9

Приложение Д.А	11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные

Метод определения содержания металлов

Часть 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КАДМИЯ

Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод

Paints and varnishes — Determination of «soluble» metal content — Part 4: Determination of cadmium content — Flame atomic absorption spectrometric method and polarographic method

Дата введения --

- Область применения

Настоящая часть стандарта устанавливает два метода определения содержания кадмия в испытуемых растворах, полученных в соответствии с                  ISO 6713 или другими, пригодными для этой цели стандартами.

Указанные методы предназначены для лакокрасочных материалов с содержанием «растворенного» кадмия от 0,05 до 5,00 % (по массе).

В качестве арбитражного метода в случае разногласий необходимо использовать метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС)                (см. раздел 3). По согласованию между заинтересованными сторонами можно использовать и другие методы. В разделе 4 приведен полярографический метод.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 385:2005 Laboratory glassware – Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки).

ISO 648:2008 Laboratory glassware – Single-volume pipettes (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой).

Проект, первая редакция

ISO 1042:1998 Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой).

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use. Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические условия).

ISO 6713:1984 Paints and varnishes. Preparation of acid extracts from paints in liquid or powder form (Краски и лаки. Приготовление кислотных экстрактов из жидких и порошковых красок).

Примечание – При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего стандарта, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Метод пламенной атомно-абсорционной спектрометрии

  - Принцип

Испытуемый раствор абсорбируют в пламя воздушно-ацетиленовой горелки. Измеряют поглощение выбранной спектральной линии, испускаемой лампой с кадмиевым полым катодом или кадмиевой разрядной лампой при длине волны 228,8 нм.

  - Реактивы и материалы

Для испытания используют реактивы только известной аналитической чистоты и воду с чистотой не ниже 3 уровня по ISO 3696.

3.2.1 Кислота соляная, с(НСl)=0,07 моль/дм3.

Используют соляную кислоту идентичную той, которую применяют для приготовления испытуемых растворов по ISO 6713 (см. 3.4.2).

3.2.2 Ацетилен, технический, в стальном баллоне.

3.2.3 Воздух сжатый.

3.2.4 Кадмий, стандартный основной раствор, содержащий 1 г Cd на литр, готовят следующим образом:

a) содержимое ампулы со стандартным раствором кадмия, содержащим точно 1 г Cd, переливают в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки соляной кислотой и тщательно перемешивают;

или

b) взвешивают массу растворимой в воде соли кадмия определенной чистоты с погрешностью не более 1 мг, содержащей точно 1 г Cd, растворяют в соляной кислоте (см. 3.2.1) в мерной колбе с одной меткой вместимостью                   1000 см3, разбавляют до метки той же соляной кислотой и тщательно перемешивают;

или

c) взвешивают с погрешностью не более 1 мг точно 1 г металлического кадмия, растворяют в небольшом количестве концентрированной соляной кислоты (ϱ ≈ 1,18 г/см3) в мерной колбе с одной меткой вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки соляной кислотой (см. 3.2.1) и тщательно перемешивают.

1 мл этого стандартного основного раствора содержит 1 мг Cd.

3.2.5 Кадмий, стандартный раствор, содержащий 10 мг Cd на литр.

Раствор готовят в день применения.

10 см3 стандартного основного раствора (см. 3.2.4) пипеткой вводят в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 см3, разбавляют до метки соляной кислотой (см. 3.2.1) и тщательно перемешивают.

1 мл этого стандартного раствора содержит 10 мкг Cd.

  - Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также

3.3.1 Спектрометр пламенный атомно-абсорбционный, работающий при длине волны 228,8 нм, снабженный горелкой с воздушно-ацетиленовым пламенем.

3.3.2 Лампа с кадмиевым полым катодом или кадмиевая разрядная лампа.

3.3.3 Бюретки вместимостью 10 мл по ISO 385.

3.3.4 Колбы мерные с одной меткой вместимостью 100 см3 по ISO 1042.

  - Проведение испытания

3.4.1 Построение калибровочного графика

3.4.1.1 Приготовление стандартных калибровочных растворов

Растворы готовить в день применения.

Из бюретки (см. 3.3.3) ввести в каждую из пяти мерных колб с одной меткой вместимостью 100 см3 (см. 3.3.4) соответствующие объемы стандартных растворов кадмия (см. 3.2.5), приведенные в таблице ниже, разбавить каждый раствор до метки соляной кислотой (см. 3.2.1) и тщательно перемешивать.

Таблица 1

| Номер стандартных калибровочных растворов | Объем стандартного раствора кадмия (см. 3.2.5) | Концентрация кадмия в стандартном калибровочном растворе |
| --- | --- | --- |
|  | см3 | мкг/см3 |
| 0 * | 0 | 0 |
| 1 | 0,5 | 0,05 |
| 2 | 1,0 | 0,10 |
| 3 | 2,0 | 0,20 |
| 4 | 4,0 | 0,40 |
| _________________________ * Контрольный раствор |  |  |

3.4.1.2 Спектрометрические измерения

Установить лампу с кадмиевым полым катодом (см. 3.3.2) в спектрометре (см. 3.3.1) и выбрать оптимальные условия определения кадмия. Настраивать прибор в соответствии с инструкцией изготовителя и настраивать монохроматор в области длины волны 228,8 нм для получения максимального поглощения.

Установить поток ацетилена (см. 3.2.2) и воздуха (см. 3.2.3) в соответствии с характеристиками всасывающей горелки и зажигают пламя. Установить развертку шкалы, если таковая имеется, таким образом, чтобы стандартный калибровочный раствор № 4 (см. таблицу 1) дал почти полное отклонение на шкале.

Всасывать в пламя каждый из стандартных калибровочных растворов               (см. 3.4.1.1) в порядке возрастания концентрации и повторяют со стандартным раствором № 3 для подтверждения стабильной работы прибора. После каждого измерения через горелку всасывают воду, следя за тем, чтобы скорость всасывания оставалась постоянной.

3.4.1.3 Построение калибровочного графика

Строить график, откладывая на оси абсцисс массу кадмия (мкг), содержащегося в 1 см3 стандартных калибровочных растворов, а на оси ординат – разность соответствующей величины поглощения и величины поглощения при контрольном опыте.

3.4.2 Испытуемые растворы

3.4.2.1 Пигментная часть жидкой краски и порошковой краски

Использовать растворы, полученные по 8.2.3 ISO 6713.

3.4.2.2 Жидкая часть краски

Использовать растворы, полученные по 9.3 ISO 6713.

3.4.2.3 Другие испытуемые растворы

Использовать испытуемый раствор, полученный другим установленным или согласованным методом.

3.4.3 Определение

Измерить поглощение соляной кислоты (см. 3.2.1) в спектрометре (см. 3.2.1) после его настройки в соответствии с 3.4.1.2. Затем измерять поглощение каждого испытуемого раствора (см. 3.4.2) три раза и снова поглощение соляной кислоты. Наконец повторно измеряют поглощение стандартного калибровочного раствора № 3 (см. 3.4.1.1), чтобы убедиться, что настройка прибора не изменилась. Если поглощение испытуемого раствора выше, чем у стандартного калибровочного раствора с максимальной концентрацией кадмия, разбавляют испытуемый раствор (коэффициент разбавления F) соответственно известным объемом соляной кислоты (см. 3.2.1).

  - Выражение результатов

3.5.1 Расчеты

3.5.1.1 Пигментная часть жидкой краски

Массу «растворенного» кадмия в экстракте соляной кислоты, полученной методом, указанным в 8.2.3 ISO 6713 вычисляют по формуле (1)

m0=a1-a0106∙V1∙F1,                                                        (1)

где a0 – концентрация кадмия в контрольном испытуемом растворе, полученном по 8.4 ISO 6713, мкг/см3;

a1 – концентрация кадмия в испытуемом растворе, полученная по калибровочному графику, мкг/см3;

F1 – коэффициент разбавления (см. 3.4.3).

m0 – масса «растворенного» кадмия в экстракте соляной кислоты, г;

V1 – объем соляной кислоты и этанола, используемый для экстрагирования, по 8.2.3 ISO 6713 (допустимо 77 см3), см3.

Содержание «растворенного» кадмия в пигментной части краски вычисляют по формуле (2)

cCd1=m0∙102m1∙P102=m0∙Pm1,                                               (2)

где cCd1 – «растворенное» содержание кадмия в пигментной части краски, выраженное в процентах по массе краски;

m1 – масса испытуемой пробы, взятой для получения растворов                           по 8.2.3 ISO 6713, г;

P – содержание пигмента в жидкой краске, полученное по ISO 6713, раздел 6, % (по массе).

3.5.1.2 Жидкая часть краски

Массу кадмия в растворе (экстракте), полученном по 9.3 ISO 6713, вычислять по формуле (3)

m2=b1-b0106∙ V2∙F2,                                                     (3)

где b0 – концентрация кадмия в контрольном испытуемом растворе, полученном по 6.5 ISO 6713, мкг/см3;

b1 – концентрация кадмия в испытуемом растворе, полученная по калибровочному графику, мкг/см3;

F2 – коэффициент разбавления (см. 3.4.3).

m2 – масса кадмия в жидкой части краски, г;

V2 – объем раствора, полученного по 9.3 ISO 6713 (= 100 см3), см3;

Содержание кадмия в жидкой части краски вычисляют по формуле (4)

cCd2=m2m3∙102,                                               (4)

где cCd2 – содержание кадмия в жидкой части краски, выраженное в процентах от массы краски;

m3 – общая масса краски, составляющей «комплект» в соответствии                      с 6.4 ISO 6713.

3.5.1.3 Жидкая краска

Содержание общего «растворенного» кадмия в жидкой краске вычислять как сумму результатов, полученных по 3.5.1.1 и 3.5.1.2:

cCd3=cCd2+ cCd1,                                            (5)

где cCd3 – общее содержание «растворенного» кадмия в краске, выраженное в процентах по массе.

3.5.1.4 Порошковая краска

Содержание общего «растворенного» кадмия в порошковой краске получить при соответствующей модификации формулы по 3.5.1.1.

3.5.1.5 Другие испытуемые растворы

Если испытуемые растворы приготовлены другими методами, отличающимися от приведенных в 3.4.2.3 ISO 6713, необходимо модифицировать формулы расчета содержания кадмия, приведенные в 3.5.1.1 и 3.5.1.2.

3.5.2 Прецизионность расчета

Данные отсутствуют.

- Полярографический метод

  - Принцип

Провести электролиз испытуемого раствора в полярографической кювете и измерить соответствующие высоты волны при определенном потенциале.

  - Реактивы

Для испытаний использовать реактивы только известной аналитической квалификации и воду с чистотой не ниже 3 уровня по ISO 3696.

4.2.1 Кислота серная, раствор приблизительно 98 % (по массе)                              (ρ ≈ 1,84 г/см3).

4.2.2 Перекись водорода, раствор приблизительно 30 % (по массе).

4.2.3 Основной раствор

27 г хлорида аммония и 0,05 г желатина растворить в воде, добавить 32 см3 раствора аммиака [раствор приблизительно 33 % (по массе), (ρ ≈ 0,880 г/см3)]. Разбавить раствор до 500 см3 водой и тщательно перемешать.

4.2.4 Азот, технический, в стальном баллоне.

4.2.5 Кадмий, стандартный основной раствор, содержащий 1 г Cd на литр.

Раствор готовить одним из методов:

a) содержимое ампулы со стандартным раствором кадмия, содержащим                     1 г Cd, перелить в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 см3, разбавить до метки водой и тщательно перемешать;

или

b) массу водорастворимой соли кадмия определенной чистоты, содержащей точно 1 г Cd, взвешивать с погрешностью не более 1 мг, поместить в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 см3, разбавлять до метки водой и тщательно перемешать;

или

c) 1 г металлического кадмия взвешивать с погрешностью не более 1 мг, растворить в небольшом количестве концентрированной соляной кислоты                      (ϱ ≈ 1,18 г/см3) в колбе вместимостью 1000 см3, разбавить до метки водой и тщательно перемешивать.

1 см3 этого стандартного основного раствора содержит 1 мг Cd.

4.2.6 Кадмий, стандартный раствор, содержащий 10 мг Cd на литр.

Раствор готовят в день испытания.

10 см3 стандартного основного раствора (см. 4.2.5) вводят пипеткой в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 см3, разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

1 см3 этого стандартного раствора содержит 10 мкг Cd.

  - Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также:

4.3.1 Полярограф с регистрирующим устройством.

4.3.2 Электрод измерительный: ртутно-капельный.

4.3.3 Электрод сравнения: платиновый или каломельный насыщенный.

4.3.4 Вспомогательный электрод: вольфрамовый или платиновый.

4.3.5 Газопромывная склянка

4.3.6 Пипетка с соответствующей вместимостью по ISO 648.

4.3.7 Бюретка вместимостью 10 см3 по ISO 385.

4.3.8 Колба мерная с одной меткой вместимостью 25 см3по ISO 1042.

  - Проведение испытания

4.4.1 Построение калибровочного графика

4.4.1.1 Приготовление стандартных калибровочных растворов

Растворы готовить в день использования.

Ввести из бюретки (см. 4.3.7) в каждый из семи химических стаканов вместимостью 100 см3 объемы стандартного раствора кадмия (см. 4.2.6), приведенные в таблице 2 ниже.

Таблица 2

| Номер стандартных калибровочных растворов | Объем стандартного раствора кадмия (см. 4.2.6) | Концентрация кадмия в стандартном калибровочном растворе |
| --- | --- | --- |
|  | см3 | мкг/см3 |
| 0 * | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0,4 |
| 2 | 2 | 0,8 |
| 3 | 4 | 1,6 |
| 4 | 6 | 2,4 |
| 5 | 8 | 3,2 |
| 6 | 10 | 4,0 |
| _____________ * Контрольный раствор. |  |  |

Содержимое каждого стакана обрабатывать следующим образом:

Добавить 2 см3серной кислоты (см. 4.2.1) и выпаривать до появления белого дыма. Если осадок окрашен, окислять его раствором перекиси водорода (см. 4.2.2) до обесцвечивания. Серную кислоту испарять полностью и растворять осадок в основном растворе (см. 4.2.3). Перелить в мерную колбу с одной меткой вместимостью 25 см3 (см. 4.3.8), разбавить до метки основным раствором и тщательно перемешать.

4.4.1.2 Полярографические измерения.

Стандартные калибровочные растворы (см. 4.4.1.1) поместить каждый в отдельную полярографическую кювету. Каждый раствор деаэрируют путем пропускания через него азота (см. 4.2.4), предварительно очищая его пропусканием через газопромывную склянку (см. 4.3.5), содержащую основной раствор (см. 4.2.3).

Провести электролиз раствора в ячейке при напряжении в интервале минус 0,5 и минус 2,5 В при чувствительности 2 × 10 -8 А/мм. Потенциал полуволны находится в пределах минус 1,45 и минус 1,50 В. Измерять высоту волны.

4.4.1.3 Построение калибровочного графика

Строить график, откладывая на оси абсцисс массу Cd (мкг), содержащуюся в 1 см3 стандартных калибровочных растворов, а на оси ординат –соответствующие высоты волн за вычетом показаний для контрольного опыта.

Примечание – Калибровочный график пригоден для определения содержания «растворенного» кадмия в твердой части испытуемого продукта от 0,015 до 0,150 % (по массе). Если содержание кадмия составляет от 0,0015 до 0,0150 % (по массе), то необходимо построение специального калибровочного графика. Содержание кадмия менее 0,0015 % (по массе) нельзя обнаружить полярографическим методом.

4.4.2 Испытуемые растворы

4.4.2.1 Пигментная часть жидкой краски и порошковая краска

Использовать растворы, полученные по 8.2.3 ISO 6713.

4.4.2.2 Жидкая часть краски

Использовать растворы, полученные по 9.3 ISO 6713.

4.4.2.3 Другие испытуемые растворы

Использовать растворы, полученные другими установленными или согласованными методами.

4.4.3 Проведение испытания

Точно отмеренные объемы каждого из испытуемых растворов (см. 4.4.2) ввести в химические стаканы, при этом полученная высота волны должна находиться в пределах калибровочного графика.

Содержимое каждого стакана обрабатывать следующим образом:

Добавить 2 мл серной кислоты (см. 4.2.1) и испарять до появления белого дыма. Если осадок окрашен, окислять его раствором перекиси водорода                 (см. 4.2.2) до обесцвечивания. Серную кислоту испарять полностью и осадок растворять в основном растворе (см. 4.2.3). Переливать раствор в мерную колбу с одной меткой вместимостью 25 см3 (см. 4.3.8), разбавлять до метки основным раствором и тщательно перемешивать. Поместить раствор в полярографическую кювету, деаэрировать, провести электролиз и измерить высоту волны в соответствии с 4.4.1.2.

  - Выражение результатов

4.5.1 Расчеты

4.5.1.1 Пигментная часть жидкой краски

Массу «растворенного» кадмия в экстракте соляной кислоты, полученном по 8.2.3 ISO 6713, вычислить по формуле (6)

m0=a1-a0106∙V1V3∙25,                                                   (6)

где a0, a1, m0 и V1  – см. 3.5.1.1;

V3 – объем аликвотной доли соляной кислоты и этанола, используемый для испытания, см3.

Содержание «растворенного» кадмия в пигментной части краски вычислять по формуле (7)

cCd1=m0∙102m1∙P102=m0∙Pm1,                                          (7)

где cCd1, m1 и P – см. 3.5.1.1.

4.5.1.2 Жидкая часть краски

Массу кадмия в растворе (экстракте), полученном по 9.3  ISO 6713, вычислять по формуле (8)

m2=b1-b0106∙ V2V4∙25,                                                 (8)

Где b0, b1, m2 и V2 – см. 3.5.1.2;

V4 – объем аликвотной доли раствора, взятого для испытания, см3.

Содержание кадмия в жидкой части краски вычислять по формуле (9)

cCd2=m2m3∙102,                                                   (9)

где cCd2 и m3 – см. 3.5.1.2.

4.5.1.3 Жидкая краска

Содержание общего «растворенного» кадмия в жидкой краске рассчитывать как сумму результатов, полученных по 4.5.1.1 и 4.5.1.2:

cCd3=cCd2+ cCd1,                                              (10)

где cCd3 – см. 3.5.1.3.

4.5.1.4 Порошковая краска

Содержание общего «растворенного» кадмия в порошковой краске получают при соответствующей модификации формулы по 4.5.1.1.

4.5.1.5 Другие испытуемые растворы

Если испытуемые растворы были приготовлены методами, отличающимися от приведенных в ISO 6713 (см. 4.4.2.3), то необходимо модифицировать формулы расчетов, приведенные в 4.5.1.1 и 4.5.1.2.

4.5.2 Точность расчета

Данные отсутствуют.

- Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

a) тип и наименование испытуемого продукта;

b) ссылку на настоящий стандарт;

c) метод отделения твердой фракции испытуемого продукта в соответствии с разделом 6 ISO 6713 (метод А, В и С), если это необходимо);

d) тип растворителя или смесь растворителей, используемых для экстрагирования, если это необходимо 1);

e) метод определения (ААС или полярографический);

f) результаты испытаний, выраженные в процентах по массе, т.е.

- содержание «растворенного» кадмия в пигментной части краски, содержание кадмия в жидкой части краски и содержание общего «растворенного» кадмия в жидкой краске,

или

- содержание общего «растворенного» кадмия в порошковой краске;

g) любое отклонение от указанного метода;

h) дату испытания.

Приложение Д.А

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам другого года издания

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 385:2005 Laboratory glassware – Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки). | ISO 385:84 Laboratory glassware – Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки). | MOD | ГОСТ 29251–91 (ISO 385-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования |
| ISO 648:2008 Laboratory glassware — One-mark pipettes (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой). | ISO 648:77 Laboratory glassware — One-mark pipettes (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой). | MOD | ГОСТ 29169–91 (ISO 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой |
| ISO 1042:1998 Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой). | ISO 042:1983 Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой). | MOD | ГОСТ 1770-74 (ISO 1042–83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия . |

УДК 667.6:543.422:546.48                                                                             МКС 67.100

Ключевые слова: краски, лаки, печатные краски, пигменты, химический анализ, определение содержания, растворимое вещество, кадмий, спектрохимический анализ, полярографические методы.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

| Заместитель генерального директора |  | И. Хамитов |
| --- | --- | --- |

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

| Эксперт |  | А. Ерсінова |
| --- | --- | --- |

) Не требуется для порошковых красок (см. раздел 7 ISO 6713).