ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 5398-1 (проект, КZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

КОЖА

Химическое определение содержания оксида хрома

Часть 1

Количественное определение титрованием

(ISO 5398-1:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 5398-1:2018 «Кожа. Химическое определение содержания оксида хрома.             Часть 1. Количественное определение титрованием» (Leather. Chemical determination of chromic oxide content. PART 1: Quantification by titration, IDT).

Международный стандарт ISO 5398-1:2018 был подготовлен Комиссией по химическим испытаниям Международного союза обществ технологов и химиков кожевенного производства (Комиссия IUC, IULTCS) в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN/TC 289 «Кожа» Европейского комитета по стандартизации (CEN), секретариат которого находится в ведение UNI, в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................... 2 Нормативные ссылки.............................................................................................. 3 Термины и определения......................................................................................... 4 Сущность метода……….......................................................................................... 5 Отбор и подготовка образцов…............................................................................. 6 Реагенты.................................................................................................................. 6.1 Метод мокрого окисления............................................................................... 6.2 Метод щелочного плавления......................................................................... 6.3 Иодометрическое титрование………………………………………………….. 7 Оборудование........................................................................................................... 8 Методы..................................................................................................................... 8.1 Подготовка аналитического раствора............................................................ 8.1.1 Метод мокрого окисления................ ................................................... 8.1.2 Метод щелочного плавления............................................................... 8.2 Измерение водного раствора…………………………………………………… 9 Расчет и выражение результатов.......................................................................... 9.1 Общие положения………………………………………………………………… 9.2 Повторяемость…………………………………………………………………….. 10 Протокол испытаний............................................................................................. Приложение A (справочное) Определение воды и прочих летучих веществ…… Приложение Д.А (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам.........……. |  |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЖА Химическое определение содержания оксида хрома Часть 1 Количественное определение титрованием Leather. Chemical determination of chromic oxide content. PART 1: Quantification by titration

# Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения хрома в водном растворе кожи. Данный метод предназначен для определения общего содержания хрома в коже, он не специфический для типа или специфический для его степени окисления.

Данный метод описывает определение хрома йодометрическим титрованием и должен применяться к коже с хромовым дублением с содержанием оксида хрома более 0,3 %.

Настоящий стандарт содержит два альтернативных метода определения хрома. Для использования на практике применим любой.

2 Нормативные ссылки

# Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 2418, Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness tests - Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб).

ISO 3696, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля).

ISO 4044, Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples (Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний).

ISO 4047, Leather - Determination of sulphated total ash and sulphated water-insoluble ash (Кожа. Определение содержания сульфатированной общей золы и сульфатированной водонерастворимой золы).

# ISO 4684, Leather - Chemical tests - Determination of volatile matter (Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ).

Проект, KZ, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:

3.1 содержание оксида хрома (chromic oxide content): Количество хрома в коже, определенное этим методом и представленное в виде оксида хрома.

Примечание – Содержание оксида хрома выражено в процентах по массе в пересчете на сухое вещество.

4 Сущность метода

Хром, присутствующий в коже, растворяют в шестивалентном состоянии с последующим анализом раствора йодометрическим титрованием.

5 Отбор и подготовка образцов

Отбор образцов – по ISO 2418,  подготовка – по ISO 4044. Если отбор образцов по ISO 2418 невозможен (как в случае кожи из готовой продукции, такой как обувь или одежда), данные об отборе образцов должны быть представлены вместе с протоколом испытаний.

Подготовленную кожу взвешивают с точностью до 0,001 г. Рекомендуемая масса: кожа хромового дубления – 1 г, кожа растительно-хромового дубления – 2 г, кожа с низким содержанием хрома – от 2 до 5 г. Проводится не менее двух определений каждого образца кожи.

6 Реагенты

Если не указано иное, следует использовать только реактивы аналитической степени чистоты (чистые для анализа). Вода должна быть 3 класса чистоты в соответствии с ISO 3696. Все растворы являются водными растворами.

6.1 Метод мокрого окисления

6.1.1 Азотная кислота, 70 %.

6.1.2 Серная кислота, концентрированная (98 %), и хлорная кислота (от 60 % до 70 %), смешанные вместе в отношении 1:3 по объему.

6.1.3 Ортофосфорная кислота, 90 %.

6.2 Метод щелочного плавления

6.2.1 Смесь для плавления, состоящая из равных масс углекислого натрия (Na2CO3), карбоната калия (K2CO3) и тетрабората натрия (Na2B4O7).

6.2.2 Хлороводородная кислота, концентрированная (37 %).

6.3 Иодометрическое титрование

6.3.1 Раствор иодида кали, свежеприготовленный, 100 г/л.

6.3.2 Тиосернокислый натрий, 0,1 ммоль/л, титрованный раствор в воде.

6.3.3 Индикаторный раствор крахмала, 10 г/л (или порошок растворимого крахмала).

7 Оборудование

7.1 Коническая колба, 500 мл, с притертой стеклянной пробкой.

7.2 Тигель, покрытый фарфором или платиной (требуется только для метода щелочного плавления).

7.3 Бюретка, 50 мл.

7.4 Фильтрующее устройство с использованием простых бумажных, стекловолоконных (GFC) или мембранных фильтров.

7.5 Антибампинговые гранулы (или похожие) (метод мокрого окисления).

8 Методы

8.1 Подготовка аналитического раствора

8.1.1 Метод мокрого окисления

Примечание – Необходимо, чтобы первой добавлялась азотная кислота из-за возможной взрывоопасной реакции хлорной кислоты с кожей.

Взвешивают массу кожи (см. раздел 5) в конической колбе (7.1). Добавляют              10 мл азотной кислоты (6.1.1) и оставляют на 2 минуты. Добавляют 15 мл смеси серной/ хлорной кислот (6.1.2) и несколько антибампинговых гранул (7.5). В горлышко колбы помещают воронку или распылитель и нагревают до кипения на проволочной сетке на умеренном огне. Как только реакционная смесь станет оранжевой, пламя убавляют. После полного изменения цвета осторожно нагревают в течение не менее 2 минут. Дают остыть в течение 5 минут и разбавляют до 200 мл. Кипятят в течение 10 минут, чтобы удалить хлор. Дают остыть и добавляют 5 мл ортофосфорной кислоты (6.1.3), чтобы деактивировать железо.

Использование смеси серной/хлорной кислот предпочтительнее использования отдельных кислот, поскольку это предотвращает случайное использование только хлорной кислоты.

В случае неполного окисления (т. е. раствор не меняет цвет на оранжевый) допускается дополнительное добавление к образцу смеси серной/хлорной кислоты.

8.1.2 Метод щелочного плавления

Обрабатывают золой взвешенный образец кожи (см. раздел 5) в соответствии с ISO 4047. В тигель (7.2), содержащий золу кожи, осторожно добавляют 5 г смеси для плавления (6.2.1) и хорошо перемешивают, используя платиновую проволоку или тонкий стеклянный стержень. Начинают с осторожного нагревания тигля на открытом огне, затем нагревают более интенсивно в течение около 30 минут. (Для нагрева расплава можно использовать муфельную печь, работающую при температуре              (750 ± 50) °С в течение не менее 30 минут). После охлаждения тигель помещают в химический стакан, содержащий от 100 до 150 мл кипящей воды, и продолжают нагревать воду до полного растворения плавильной смеси. Фильтруют (7.4) полученный раствор в коническую колбу (7.1). Химический стакан, тигель и фильтр тщательно промывают горячей водой, собирая смывы в колбу. Осторожно добавляют в колбу не менее 10 мл соляной кислоты и дают остыть до комнатной температуры.

8.2 Измерение водного раствора

К раствору, полученному в соответствии с 8.1.1 или 8.1.2, добавляют 20 мл раствора йодида калия (6.3.1), закрывают колбу пробкой и оставляют на 10 минут в темноте. Титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия (6.3.2) до тех пор, пока раствор в колбе не станет светло-зеленым или синим, используя 5 мл индикаторного раствора крахмала (6.3.3) (или небольшое количество порошка крахмала), добавленного в конце титрования. Следует обратить внимание на миллилитры использованного раствора тиосульфата.

Если используется раствор крахмала, то он должен быть или свежеприготовленным, или приготовленным с добавлением небольшого количества йодида ртути, чтобы раствор сохранялся в течение нескольких месяцев.

Если титр превышает 50 мл, анализ необходимо повторить или с меньшим размером образца, или с разбавлением раствора, полученного в соответствии с 8.1.1 или 8.1.2.

9 Расчет и выражение результатов

9.1 Общие положения

Необходимо рассчитать следующий процент.

Процентная концентрация по массе сухого вещества, wcr, оксида хрома, Cr2O3, в коже определяется при помощи уравнения:

wCr=V1×0,00253×100×Fm0

где V1 - объем в миллилитрах (мл) 0,1 моль/л раствора тиосульфата, использованного для титрования;

m0 - масса исходного образца кожи, в граммах (г);

F - коэффициент для поправки на 0 % летучих веществ; рассчитывается следующим образом:

F =100100-wW

где ww - содержание летучих веществ в соответствии с ISO 4684 (см. приложение А), в процентах по массе.

Примечание – 1 мл 0,1 моль/л раствора тиосульфата эквивалентен 0,002 53 г Cr2O3. При необходимости также разрешается приводить результаты по сухой обезжиренной массе образца.

9.2 Повторяемость

Результаты контрольного определения не должны отличаться более чем на              0,1 % от исходной массы кожи.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) описание кожи;

c) ссылку на метод, использованный для подготовки образцов, тип расщепления и измерения;

d) содержание летучих веществ в коже, в процентах;

e) результаты, полученные по массе сухой пробы, с точностью до первого десятичного знака, в процентах;

f) данные о любых отклонениях от описанных процедур.

Приложение A

(справочное)

Определение воды и прочих летучих веществ

Содержание летучих веществ в коже определяют по ISO 4684. Содержание летучих веществ в коже определяют по образцу измельченной кожи, подготовленному для определения хрома. Влажную кожу сушат перед определением содержания летучих веществ по ISO 4684. Уменьшение массы при первоначальной сушке складывается с уменьшением массы после сушки в соответствии с ISO 4684.

Приложение Д.А

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2418 | IDT | ГОСТ ISO 2418-2013 Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб |
| ISO 3696 | - | -* |
| ISO 4044 | IDT | ГОСТ ISO 4044-2014 Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний |
| ISO 4047 | - | -* |
| ISO 4684 | IDT | ГОСТ ISO 4684-2015 Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: # - IDT – идентичные стандарты. # ____________ * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать официальный перевод данного международного стандарта на русский язык. Допускается также применять гармонизированный национальный стандарт. |  |  |

МКС 59.140.30 (IDT) Ключевые слова: кожа, химическое определение, оксид хрома, титрование, протокол испытаний, водный раствор

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Исполнитель Руководитель систем менеджмента ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | М. Чаяхметова |