| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 6401 (проект, KZ, первая редакция) |

Пластмассы

Поливинилхлорид

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА ВИНИЛХЛОРИДА

Газохроматографический метод

(ISO 6401:2008, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 6401:2008 Plastics — Poly(vinyl chloride) — Determination of residual vinyl chloride monomer — Gas-chromatographic method (Пластмассы. Поливинилхлорид. Определение содержания остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод).

Международный стандарт ISO 6401:2008 разработан подкомитетом SC 5 «Физико-химические свойства» технического комитета по стандартизации                  ISO/TC 61 «Пластмассы».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 25737–91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Сущность метода	2

5	Отбор проб	2

6	Аппаратура	2

7	Реагенты и материалы	3

8	Проведение испытания	4

8.1	Подготовка испытательных образцов	4

8.2	Газовая хроматография	4

8.3	Определение	4

8.4	Получение калибровочного графика	5

9	Расчет	5

10	Точность	5

11	Протокол испытания	5

Приложение А (справочное) Колонки GC (газовой хроматографии), пригодные для определения содержания мономера винилхлорида	7

Приложение В (справочное) Стандартные сигналы для калибровочных растворов мономера винилхлорида	8

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Пластмассы

Поливинилхлорид

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА ВИНИЛХЛОРИДА

Газохроматографический метод

Plastics — Poly(vinyl chloride) — Determination of residual vinyl chloride monomer — Gas-chromatographic method

Дата введения --

Меры безопасности – Лица, использующие настоящий документ, должны быть знакомы с обычной лабораторной практикой, если это применимо. Настоящий документ не предназначен для решения всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь несет ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и охраны здоровья, а также за соблюдение любых нормативных требований.

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения остаточного мономера винилхлорида в гомополимерах и сополимерах винилхлорида и смешанных материалах. Метод основан на растворении образца и газовой хроматографии в свободном пространстве. Можно определить концентрации винилхлорида в диапазоне от 0,1 до 3,0 мг/кг.

«Сухой метод», подходящий для смол ПВХ, но не для смешанных материалов, широко используется в промышленности для внутренних определений.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 472:2013 Plastics – Vocabulary (Пластмассы. Словарь).

Проект, первая редакция

Примечание – При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего стандарта, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применимы термины и определения, указанные в стандарте ISO 472.

- Сущность метода

Уровень мономера винилхлорида определяют методом газовой хроматографии в свободном пространстве с помощью исследуемого образца полимера, растворенного/набухшего в N,N'-диметилацетамиде.

- Отбор проб

Необходимо взять репрезентативный образец.

Градиент концентрации может образовываться в хранимых образцах смолы из-за летучести винилхлорида. Перед отбором проб, необходимо охладить образец, избегая конденсации влаги. С целью минимизировать потери остаточного мономера, следует проводить подготовку пробы в максимально короткий срок. При обмене образцами между лабораториями или при необходимости их хранения, образцы должны быть запечатаны в полностью заполненные и запечатанные стеклянные бутылки или флаконы (например, 6.5, 6.6).

- Аппаратура

Обычная лабораторная аппаратура, а также:

6.1 Газовый хроматограф (GS), снабженный автоматическим дозатором равновесной паровой фазы или приспособлением для ручного дозирования образца.

6.2 Пламенно-ионизационный детектор (FID).

6.3 Газохроматографическая колонка.

Сигнал раствора, содержащего 0,01 мг винилхлорида на литр должен быть, по меньшей мере, в 3 раз больше фонового шума.

Предел обнаружения метода составляет 0,1 мг/кг винилхлорида в испытательных образцах. Примеры подходящих столбцов описаны в приложении A, таблица A.1.

6.4 Система обработки данных, для сбора данных и оценки прогонов ГХ.

6.5 Стеклянные колбы, емкостью 30 см3, с силиконовой перегородкой из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и алюминиевыми крышками.

6.6 Стеклянные флаконы, емкостью 22,5 см3 с силиконовой септой и алюминиевыми колпачками из политетрафторэтилена (ПТФЭ).

6.7 Обжимающие инструменты, для закрытия и снятия крышек.

6.8 Стеклянные пипетки, 25  и 10 см3.

6.9 Микрошприцы, 500  и 100 мм3.

6.10 Газонепроницаемые стеклянные шприцы, емкостью 10 см3, с запорным клапаном.

6.11 Аналитические весы, с точностью взвешивания до 0,1 мг.

- Реагенты и материалы

Все реагенты должны быть заведомо аналитически чистыми.

Предупреждение – Винилхлорид – опасное соединение, существующее при комнатной температуре в виде газа, поэтому приготовление растворов должно проводиться только под тягой с хорошей вентиляцией.

7.1 Винилхлорид, с чистотой выше 99,5 %. Баллон с винилхлоридом должен быть снабжен адаптером для шприца.

7.2 N,N'-диметилацетамид, плотность ρ = 0,937 г/мл. В процессе испытания, растворитель не должен содержать примеси, имеющие такое же хроматографическое время удерживания, как винилхлорид.

Предупреждение – N,N'- диметилацетамид также является опасным веществом.

7.3 Газы-детекторы или газы-носители: Газы высокой чистоты, используемые для достижения требуемых низких пределов количественного определения.

7.4 Винилхлорид, стандартный раствор, соответствующий приблизительно 1600 мг винилхлорида на литр.

В стеклянную колбу 30 см3 (см. 6.5), с помощью пипетки (см. 6.8), добавляют  25 см3 N,N'-диметилацетамида (см. 7.2) и закрывают ее силиконовой перегородкой с тефлоновым покрытием. Взвешивают колбу (до 0,1 мг) с                                            N,N'-диметилацетамидом. Вводят 10 см3 газа винилхлорида через перегородку в N,N'-диметилацетамид, используя предварительно промытый 10 мм3 газонепроницаемый шприц (см. 6.10), и удерживают конец иглы шприца ниже поверхности жидкости. Избегают загрязнения содержимого бутылки воздухом. Определяют этот раствор как раствор А.

Повторяют процедуру со второй стеклянной колбой на 30 см3 и определяют полученный раствор как раствор B.

Оставляют обе бутылки на 2 часа при комнатной температуре, чтобы обеспечить полную адсорбцию винилхлорида. Взвешивают с точностью до 0,1 мг, чтобы определить массу добавленного мономера. Масса винилхлорида в каждом стандартном растворе будет составлять около 40 мг, в зависимости от давления в цилиндре. Записывают концентрацию винилхлорида в растворах А и В в миллиграммах на литр.

Хранят растворы в холодильнике.

7.5 Винилхлорид, рабочие калибровочные исходные растворы, с концентрацией винилхлорида приблизительно 32 мг/л.

В стеклянную колбу объемом 30 см3, с помощью стеклянной пипетки добавляют 25 см3 N,N'-диметилацетамида (см. 7.2) и закрывают силиконовой перегородкой с крышкой из ПТФЭ и колпачком. Переносят 500 мм3 раствора А через перегородку во флакон с помощью подходящего шприца.

Повторяют процедуру для раствора B и обозначают два разбавленных раствора калибранта как раствор C и раствор D.

Записывают концентрацию винилхлорида в рабочих растворах исходного калибранта в миллиграммах на литр.

7.6 Калибровочные растворы винилхлорида с концентрациями винилхлорида от 0 до 0,3 мг/л.

Берут семь флаконов объемом 22,5 см3 (см. 6.6) и с помощью стеклянной пипетки добавляют по 10 см3 N,N'-диметилацетамида (см. 7.2) в каждый. Используя шприц     100 мм3, переносят 0;  20; 40; 50; 60; 80 и 100 мм3 раствора C в отдельные флаконы и закрывают перегородками из силикона/PTFE и колпачками. Берут еще две ампулы с свободным пространством по 22,5 см3 и добавляют 10 см3 N, N'-диметилацетамида. К ним добавляют 20 мм3 раствора D              (с конечной концентрацией 0,06 мг/дм3) и закрывают перегородкой и колпачком. Последние два раствора используются как контрольные.

- Проведение испытания

  - Подготовка испытательных образцов

Необходимо взвесить 1г образца (до 0,1 мг) во флакон объемом 22,5 см3 (нарезать составные материалы на мелкие кусочки) и добавить 10 см3 диметилацетамида. Уплотнить перегородкой из силикона/PTFE, а затем закрыть флакон. Повторить процедуру, получив три испытания для каждого образца.

  - Газовая хроматография

В зависимости от типа газового хроматографа и колонки, используемой для определения, необходимо установить соответствующие параметры GC и FID.

Примечание – Температура переходной линии и температурная кривая печи колонки, установленная для GC, оборудована колонкой 2, описана в Приложении А:

Температура переходной линии: 150 °C.

Температурная кривая печи колонки: изотермический при 80 °С в течение 2 мин, от 80 °С до 170 °С при 5 °С/мин, затем от 170 °С до 230 °С при 20 °С/мин. В этих условиях винилхлорид элюируется через 8,4 мин.

  - Определение

Перенести испытательные растворы, калибровочные растворы и два контрольных раствора в статический пробоотборник. Уравновесить их при температуре 70 °С в течение 1 ч до анализа.

Рекомендуемые рабочие параметры для пробоотборника свободного пространства:

- температура иглы: 150 °C;

- время герметизации: 1,0 мин;

- время впрыска: 0,1 мин;

- время вывода: 0,5 мин.

  - Получение калибровочного графика

График содержания винилхлорида строят в калибровочных растворах в миллиграммах на литр относительно соответствующих площадей пиков.

- Расчет

Содержание винилхлорида в миллиграммах на литр в трех испытательных растворах и двух контрольных растворах считывают непосредственно с калибровочного графика.

Содержание винилхлорида в образце, выраженное в миллиграммах на килограмм, определяется по формуле (1)

с × 10/m                                                          (1)

где c – содержание винилхлорида в испытательном растворе, определенное по калибровочному графику, в миллиграммах на литр;

m – масса хлористого винила в исследуемом растворе, в граммах.

Следует убедиться, что данные, полученные на контрольных растворах, дают ожидаемую концентрацию (в пределах критерия повторяемости для данного метода - подлежит определению). Если это так, сообщить результаты по каждому из трех испытательных растворов в отдельности, а также их среднее арифметическое значение, а также отклонение от среднего арифметического значения.

- Точность

Требует определения с помощью межлабораторного испытания.

- Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт;

b) все детали, необходимые для полной идентификации испытуемого материала;

c) отдельные результаты для испытательных растворов, их среднее арифметическое и стандартное отклонение;

d) ожидаемое и измеренное содержание мономера винилхлорида в двух контрольных растворах;

e) любые отклонения от настоящего стандарта;

f) дата проведения испытания.

Приложение А

(справочное)

Колонки GC (газовой хроматографии), пригодные для определения содержания мономера винилхлорида

Колонки PLOT (капиллярные колонки с пористым слоем на стенках), описанные в таблице A.1 подходят для определения.

Таблица A.1 – Подходящие колонки

| Колонка | Длина, м | Диаметр, мм | Тип колонки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,00 | 0,53 | Связанный полистирол-дивинилбензол |
| 2 | 30,00 | 0,53 | Пористый дивинилбензольный гомополимер |

Приложение В

(справочное)

Стандартные сигналы для калибровочных растворов мономера винилхлорида

Условные обозначения:

X – время элюирования (мин);

Y – спектральный сигнал;

1 – 0,06 мг/л винилхлорид;

2 – 0,19 мг/л винилхлорид;

3 – 0,31 мг/л винилхлорид.

Рисунок B.1 – Стандартные сигналы для калибровочных растворов мономера винилхлорида в N,N'-диметилацетамиде с использованием колонки 2, описанной в приложении A.

УДК 667.6:543.422:546.48                                                                             МКС 67.100

Ключевые слова: краски, лаки, печатные краски, пигменты, химический анализ, определение содержания, растворимое вещество, кадмий, спектрохимический анализ, полярографические методы.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

| Заместитель генерального директора |  | И. Хамитов |
| --- | --- | --- |

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

| Эксперт |  | А. Ерсінова |
| --- | --- | --- |