ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 728 (проект, КZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Кокс.

СИТОВЫЙ АНАЛИЗ ПУТЕМ ПРОСЕИВАНИЯ

(ISO 728:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 728:2021 Кокс. Ситовый анализ путем просеивания. (Сoke — size analysis by sieving, IDT).

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 3 «Кокс» Технического комитета ISO/ТC 27 «Твердое минеральное топливо».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 728-2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………… |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………… |  | 1 |
| 3 | Термины и определения …………………………………………………………….. |  | 2 |
| 4 | Сущность метода…………………………………………………………….............. |  | 2 |
| 5 | Аппаратура ..…………………………………………………..………………………. |  | 2 |
| 6 | Отбор и подготовка проб…………….................................................................. |  | 3 |
| 7 | Проведение испытаний ………………….………………………………………….. |  | 4 |
| 8 | Обработка результатов ….………………………………………………………….. |  | 8 |
| 9 | Оформление результатов ……………. ……………………………………………. |  | 9 |
| 10 | Точность метода...…………………………………………………………………….. |  | 11 |
| 11 | Протокол испытаний………………………………………………………………….. |  | 11 |
|  | Приложение | А (информативное) Руководство по ситовому анализу коксового продукта размером более 125 мм…………………… | 12 |
|  | Приложение | Д.А (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам ……………………………………... | 14 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ________________________________________________________________________

Кокс

СИТОВЫЙ АНАЛИЗ ПУТЕМ ПРОСЕИВАНИЯ

# Coke — size analysis by sieving

# ________________________________________________________________________

# Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий документ рассматривает процедуры ситового анализа частиц кокса путем ручного и/или малоударного механического просеивания с использованием сит с квадратными или круглыми отверстиями и размерами от 125 мм до 0,5 мм. Руководство по отбору проб и анализу коксовых продуктов размером более 125 мм приведено в приложении А.

2 Нормативные ссылки

# Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения):

# ISO 579 Coke — Determination of total moisture (Кокс. Определение общего содержания влаги).

# ISO 1213-2 Solid mineral fuels — Vocabulary — Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis (Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к выборочному контролю, испытаниям и анализу).

# ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Сита контрольные. Технические требования и испытания. Часть 1. Сита контрольные из металлической проволоки).

# ISO 3310-2 Sieves are laboratory. Technical requirements and tests. Part 2. Laboratory sieves made of metal perforated sheets (Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 2. Лабораторные сита из металлических перфорированных листов).

# ISO 13909-5 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 5: Coke —Sampling from moving streams (Механический отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущихся потоков).

Проект, первая редакция

ISO 13909-6 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 6: Coke — Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний).

ISO 18283 Coal and coke — Manual sampling (Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в ISO 1213-2.

Примечание – ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна на https://www.iso.org/obp;

- IEC электропедия: доступна на http: //www. electropedia.org/

4 Сущность метода

Отобранную пробу кокса с влажностью менее 5 % подвергают ситовому анализу с помощью установленных методов ручного или механического просеивания, а результаты выражают в виде совокупного процентного содержания по массе кокса, оставшегося на ситах с различными размерами отверстий.

# 5 Аппаратура

5.1 Контрольные сита, соответствующие ISO 3310-1 и ISO 3310-2.

Используемый набор сит должен иметь исключительно круглые или квадратные отверстия. Важно производить проверку сит, используя методы, указанные в          ISO 3310-1 и ISO 3310-2, чтобы убедиться, что размеры отверстий находятся в пределах установленных допусков. Изношенные или поврежденные сита могут привести к серьезным ошибкам в ситовом анализе и должны быть изъяты. Контрольные сита следует выбирать в соответствии с требованиями испытания и характеристиками пробы. По возможности серию сит следует выбирать так, чтобы масса кокса любой крупности частиц не превышала 25 % от общей массы просеиваемой пробы. Для несортированного кокса приведен пример серии контрольных сит с номинальными размерами отверстий в таблице 1. Также можно выбрать другие сита с различными номинальными размерами отверстий. Для проб, содержащих частицы размером более 125 мм, вместо контрольных сит можно использовать измерительный прибор с одним отверстием.

5.2 Весы, измеряющие массу каждой фракции гранулометрического состава с точностью до 0,1 %.

5.3 Приёмный резервуар или бункеры для сбора материала, проходящего через сито.

5.4 Лотки гладкие из коррозионностойкого материала размером не менее 400×400 мм в зависимости от массы пробы и объёма необходимых анализов.

5.5 Крышки для контрольных сит.

5.6 Плоская щетка для очистки сит и удаления пыли с лотков.

5.7 Деревянный брусок длиной около 150 мм с поперечным сечением 10х10 мм для врезки в сито.

5.8 Лопата или совок.

5.9 Вибросито для механического просеивания (см. пример на рис. 2). Можно использовать небольшие вибрационные просеивающие машины с низким ударным воздействием при условии, что их действие не разрушает частицы кокса, и результаты не отличаются от результатов, полученных при ручном встряхивании.

6 Отбор и подготовка проб

Процедуру просеивания проводят на пробах с влажностью менее 5,0 % в соответствии со следующими процедурами:

а) Для кокса неизвестного размера должны быть отобраны две пробы большого размера в соответствии с ISO 13909-5 или ISO 18283. Каждая проба должна быть подготовлена в соответствии с ISO 13909-6 или ISO 18283 и соответствовать минимальной массе, указанной в таблице 1. Подготовьте одну из этих проб для определения содержания общей влажности в соответствии со стандартом ISO 579. Если содержание общей влажности превышает 5,0 % (в состоянии при отборе пробы), высушите другую пробу в достаточной степени, чтобы снизить общее содержание влаги до уровня ниже 5,0 % (в состоянии при отборе пробы). После первоначальной сушки, если содержание общей влажности все еще выше 5,0 %, потребуется дальнейшая сушка до тех пор, пока влажность пробы не станет меньше 5,0 %. Для испытания используют окончательно высушенную пробу с содержанием влажности менее 5,0 %.

b) Для кокса известного размера с содержанием влажности менее 5,0 % от того же завода или от того же поставщика дополнительная предварительная обработка не требуется. Если содержание влажности превышает уровень 5,0 %, время сушки до уровня менее 5,0 % (в состоянии при отборе пробы) можно определить, взяв среднее время сушки по 10 партиям. В качестве альтернативы, сушка большинства проб кокса проводится в течение 12 часов или более при температуре от 100 °C до 200 °C должна сделать пробу пригодной только для анализа. Если требуется только проведение ситового анализа, то допускается отобрать одну общую пробу для анализа и использовать ее в определенный период или более длительное время сушки до 12 часов при температуре 100-200 °С для подготовки общей пробы для гранулометрического анализа.

Таблица 1 — Минимальная масса проб кокса для общего анализа, определения общей влажности и размера частиц

| Номинальная крупность кокса мм | Минимальная масса кг |
| --- | --- |
| + 125 | 2 000 |
| 125 | 1 000 |
| 100 | 650 |
| 90 | 500 |
| 75 | 320 |
| 63 | 250 |
| 50 | 200 |
| 45 | 125 |
| 31,5 | 60 |
| 22,4 | 30 |
| 16,0 | 15 |
| 11,2 | 8 |
| 10,0 | 6 |
| 8,0 | 4 |
| 5,6 | 2 |
| 4 | 1 |

7 Проведение испытаний

7.1 Проба для гранулометрического анализа с размером частиц более 22,4 мм, но менее 125 мм

Сита, описанные в процедуре, описанной в данном подпункте (7.1), используются в качестве примера для определения размера испытуемой пробы для всех сит, указанных в таблице 1. Могут использоваться сита с другими размерами отверстий от 125 до 22,4 мм.

а) Определить массу пробы кокса, подлежащую сортировке, с точностью до    0,1 % от массы пробы.

b) Расположите набор или гнездо из сит 450 мм (125 мм, 100 мм, 90 мм и          75 мм) (рекомендуется максимально 4 сита одновременно) в порядке размера отверстия сита с наименьшим внизу над пустым тарированным приемником или контейнером из пластика, чтобы свести к минимуму повреждение, или поместите его на просеиватель, как показано на рисунке 1.

с) Поместите порцию испытуемой пробы кокса на верхнее сито, достаточно маленькое, чтобы было покрыто не более 75 % площади сита, и встряхивайте вручную, чтобы позволить пройти большей части мелкого помола. Вручную положите оставшиеся частицы кокса по очереди. Если оно проходит через отверстие сита в любом положении и без приложения к нему усилия, оно считается прошедшим через отверстие с размером 125 мм. В качестве альтернативы можно использовать механическое просеивающее устройство с малой ударной нагрузкой (см. рис. 1), чтобы облегчить данную процедуру. Вручную поместите каждую частицу с просеивающим устройством в положение «выключено». Соберите фракцию размером 125 мм в тарированный пустой бункер и запишите ее массу в кг. Повторите данную процедуру через сита с размером отверстий 100 мм, 90 мм и       75 мм и запишите массу фракций этих размеров.

d) Повторите процедуру, указанную в c), для фракций размером 63 мм, 50 мм, 45 мм и 31,5 мм и запишите массу этих фракций.

e) Повторите процедуру, описанную в c), для размера 22,4 мм и заново определите массу фракции этого размера и фракции размером 22,4 мм, прошедшие через сито с определённым размером отверстий.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Фракция размером 22,4 мм, прошедшая через сито с определённым размером отверстий в соответствии с 7.1 е) имеет размер по 7.3 или 7.5.

В настоящем документе сито с размером отверстий 22,4 мм используется для указания того, что во фракциях размера свыше этого размера каждая частица должна помещаться вручную. Однако для этой функции допускается использование аналогичного экрана в диапазоне от 19-25 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. «Размещение вручную» относится к операции, определенной в ISO 1213-2.

Рисунок 1 — Пример большого вибрационного грохота с малой ударной нагрузкой

7.2 Разделение кокса размером 22,4 мм, прошедший через сито.

Разделите пробу [фракция размером 22,4 мм, прошедший через сито в соответствии с 7.1 e)] до требуемой минимальной массы, указанной в таблице 1, с помощью подходящего механического делителя образца или желобка, избегая уменьшения размера и потери пыли. В качестве альтернативы для разделения используйте либо метод плоской кучи, либо метод смешения полос, описанный в ISO 13909-6 и ISO 18283. Определяют массу всего кокса, не входящего в состав пробы для испытания, и сохраняют ее до завершения всех анализов и расчетов.

7.3 Проба для гранулометрического анализа с максимальным размером частиц от 22,4 до 4 мм. Ручной метод

а) Определить массу (деленной фракции 22,4 мм, прошедшую через сито в соответствии с 7.2) пробы с точностью до 0,1 %.

b) Расположите сито с самым большим размером отверстий в комплекте над пустым приемником или бункером. Передвигайте сито горизонтально вперед и назад со смещением не более 100 мм в любом направлении, чтобы куски кокса кувыркались или катились по ситу.

c) Продолжайте просеивать до тех пор, пока не будет выполнено восемь движений в каждом направлении (всего 16 движений) после прохождения через сито последнего мелкого куска. Не наносите удары при остановке движения.

d) Оставшийся на сите кокс поместить в тарированный приемник и определить массу крупной фракции.

e) Снова просеять непрошедший через сито материал, повторив вышеописанный процесс для каждого сита вплоть до использования сита с размером отверстий 4,0 мм включительно, и заново определить массу каждой фракции размера, включая фракцию с размером 4,0 мм, прошедшую через сито.

Масса фракции 4,0 мм, прошедшей через сито, в соответствии с 7.3 е) также может быть уменьшена аналогичной пробой до 7.2 перед переходом к 7.4.

7.4 Проба для гранулометрического анализа с размером частиц менее 4,0 мм. Ручной метод

а) Определить массу [разделенная фракция размером 4,0 мм, прошедшую через сито, в соответствии с 7.3 e)] с точностью до 0,1 %.

b) Поместите сито с наименьшим размером отверстий из комплекта на приемник или бункер. Нанесите пробу на сито, наденьте крышку и непрерывно просеивайте в течение 5 мин (минут), как описано в пункте с), чтобы удалить недостающий размер. Если проба большая, ее просеивают отдельными порциями так, чтобы в конце каждой операции просеивания было покрыто не более 75 % площади сита.

c) Держите приемник с ситом и его крышкой в левой руке так, чтобы поверхность сита была наклонена вниз влево под углом около 30° к горизонтали. Ударьте по верхней стороне рамы сита шесть-восемь раз деревянным бруском. Сохраняя наклон сита, несколько раз встряхните узел из стороны в сторону, одновременно поворачивая его в плоскости просеивающей поверхности на угол примерно 60°.

d) Продолжайте постукивание и встряхивание попеременно еще в течение 5 мин.

e) В конце следующих 5 минут просеивания дайте взвешенным частицам осесть в течение 2 минут, осторожно снимите крышку и поднимите сито из приемника или бункера. Переверните сито над поддоном, постучите по верхней стороне рамы сита деревянным бруском, а затем осторожно почистите верхнюю поверхность перевернутого сита плоской щеткой. Переверните сито вправо и добавьте любые незакрепленные частицы, выбитые во время чистки щеткой, в надрешетку на лотке.

f) Переверните приемник над вторым лотком, постучите по приемнику бруском из твердой древесины и вычистите все прилипшие частицы.

g) Если в крупной фракции все еще видны какие-либо мелкие частицы, замените сито на приемнике и перенесите крупную фракцию с первого лотка на сито, закройте крышку и просеивайте еще раз в течение 5 минут. Разделите сито и приемник и снова очистите сито. Добавьте мелкие частицы к материалу, прошедшему через сито в течение первых и вторых 5-минутных периодов.

h) Соберите соответствующие сита в гнездо в порядке убывания размера отверстий и установите приемник или бункер. Поместите пробу на верхнее сито. Встряхните гнездо сита еще в течение 5 минут.

i) В конце 5-минутного периода очистите каждое сито по очереди, начиная с сита с наименьшим размером отверстий, переворачивая его над подносом, постукивая по верхней стороне ситовой рамы бруском из твердой древесины и осторожно чистя плоской щеткой верхнюю поверхность перевернутого сита. Переверните сито вправо и добавьте любые свободные частицы, выбитые во время чистки щеткой, в надрешетку на лотке. Верните сито в гнездо и перенесите материал с лотка обратно на сито.

j) Повторите процесс, описанный выше в пунктах h) и i) дважды, но после окончательной очистки сит перенесите материал с лотков и определите массу каждой крупной фракции. Перед взвешиванием добавьте нижний размер, полученный при первоначальном сепарировании, к размеру, полученному при окончательном просеивании.

k) После определения массы каждой отдельной крупной фракции повторяют цикл просеивания, описанный в пунктах h) и i), а затем повторно определяют массу каждой крупной фракции. Данную процедуру продолжают до тех пор, пока разница между двумя определениями массы фракции любой крупности после последовательных циклов просеивания не превысит 0,2 % от общей массы просеиваемого кокса.

7.5 Проба для гранулометрического анализа с размером частиц от 22,4 до    4,0 мм. Механический метод.

а) Определить массу (деленной фракции минус 22,4 мм, прошедшую через сито, в соответствии с 7.2) пробы с точностью до 0,1 %.

b) Соберите соответствующие сита в гнездо в порядке убывания размера отверстий и установите приемник или бункер. Поместите пробу на верхнее сито и закрепите крышку сита. Встряхните гнездо сит механически в течение 5 мин.

c) В конце 5-минутного периода очистите нижнюю часть каждого сита по очереди плоской щеткой и осторожно добавьте любые незакрепленные частицы, смещенные во время чистки щеткой, к большему размеру непосредственно расположенного ниже сита в гнезде. Верните все сита в гнездо.

d) Повторите процесс, описанный в пунктах b) и c), дважды, затем после окончательной очистки сит перенесите материал с сит и определите массу каждой крупной фракции. После взвешивания верните каждую отдельную фракцию размера на соответствующее сито.

e) Повторить цикл просеивания, описанный в пунктах b) и c), а затем повторно определить массу каждой фракции размера, как описано в пункте d). Данную процедуру продолжают до тех пор, пока разница между двумя взвешиваниями для фракции любой крупности после последовательных циклов механического просеивания не превысит 0,2 % от общей массы просеиваемого кокса.

Масса фракции 4,0 мм, прошедшая через сито, в соответствии с 7.5 е) также может быть уменьшена аналогичной пробой до 7.2 перед переходом к 7.6.

7.6 Проба для гранулометрического анализа с размером частиц 4,0 мм, прошедшая через сито. Механический метод

а) Определяют массу (разделенной фракции 4 мм, прошедшая через сито, в соответствии с 7,5 е) пробы с точностью до 0,1 %.

b) Соберите соответствующие сита в гнездо в порядке убывания размера отверстий и установите приемник или бункер. Поместите пробу на верхнее сито и закрепите крышку сита. Встряхните гнездо сит механически в течение 5 мин.

c) В конце 5-минутного периода очистите нижнюю часть каждого сита по очереди плоской щеткой и осторожно добавьте любые незакрепленные частицы, смещенные во время чистки щеткой, к большему размеру непосредственно расположенного ниже сита в гнезде. Верните все сита в гнездо.

d) Повторите процесс, описанный в пунктах b) и c), дважды, затем после окончательной очистки сит перенесите материал с сит и определите массу каждой крупной фракции. После взвешивания верните каждую отдельную фракцию размера на соответствующее сито.

e) Повторить цикл просеивания, описанный в пунктах b) и c), а затем повторно определить массу каждой фракции размера, как описано в пункте d). Данную процедуру продолжают до тех пор, пока разница между двумя взвешиваниями для фракции любой крупности после последовательных циклов механического просеивания не превысит 0,2 % от общей массы просеиваемого кокса.

8 Обработка результатов

По требованию вычислить суммарную массу на каждый запуск сита с максимальным размером отверстий или суммарную массу, проходящий через сито с наименьшим размером отверстий, из масс отдельных фракций гранулометрического состава. Видимые потери, т.е. разность общих масс проб до и после ситового анализа, также регистрируют. Если потеря превышает 0,4 % первоначальной массы, результаты ситового анализа считают недействительными. В противном случае, ее прибавляют к массе фракции минимального размера.

Каждую кумулятивную массу выражают в процентах от общей массы.

Результаты выражают в отчете с точностью до 0,1 кг и 0,1 %.

Образец вычисления результатов ситового анализа кокса, на основе суммарности с максимальным размером, приведены в таблице 1.

Таблица 2 - Пример ситового анализа состава кокса неизвестного размера

| Номинальный размер отверстия (квадратное отверстие) мм | Масса фракции кг | Суммарная масса кг | Совокупный процент надрешётного продукта % |
| --- | --- | --- | --- |
| + 125 | 64,1 | 64,1 | 3,2 |
| 100 | 185,2 | 249,3 | 12,4 |
| 80 | 508,4 | 757,7 | 37,8 |
| 71 | 352,0 | 1 109,7 | 55,4 |
| 63 | 303,5 | 1 413,2 | 70,5 |
| 50 | 230,5 | 1 643,7 | 82,0 |
| 40 | 166,8 | 1 810,5 | 90,3 |
| 31,5 | 80,3 | 1 890,8 | 94,3 |
| 20 | 44,4 | 1 953,2 | 96,5 |
| 10 | 36,3 | 1 971,5 | 98,3 |
| - 10 | 29,0 + 4,2 = 33,2 | 2 004,7 | 100,0 |
| Сумма = 2 000,5 кг Исходная масса = 2 004,7 Потеря массы = 4,2 кг или 0,2 % исходной массы Потеря массы, составляющая менее 0,4 % от исходной массы, добавляется к фракции наименьшего размера (- 10 мм ). |  |  |  |

9 Оформление результатов

9.1 Расчет кокса среднего размера

В Таблице 3 показан расчет средней крупности кокса, взятый из данных Таблицы 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При рассмотрении примера ситового анализа в таблице 2 до начала расчета среднего размера необходимо сделать одно допущение. Не протоколируется ни одного сита с размером отверстий, через которое пропустили весь объем кокса. В данном примере оно обозначено как сито с размером отверстий 150 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Сито с размером отверстий «а» является наименьшим размером, через который проходит весь объем кокса (т. е. А = 0 %).

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Сито с размером отверстий «l» является гипотетическим ситом, через которое не просеивали объем кокса. (т. е. l = 0 мм и L = 100 %).

Таблица 3 — Расчет кокса среднего размера

| Обозначение размеров отверстий | Номинальный размер отверстия (квадратное отверстие) | Расчёт сито для среднего размера отверстий | Средний размер | Обозначение массы на сите | Масса на сите | Суммарная масса | Суммарная масса | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | мм |  | мм | — | кг | кг | % | кг |
| a | 150 | — | — | A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b | 125 | (a + b)/2 | 137,5 | B | 64,1 | 64,1 | 3,20 | 8 813,8 |
| c | 100 | (b + c)/2 | 112,5 | C | 185,2 | 249,3 | 12,44 | 20 835,0 |
| d | 80 | (c + d)/2 | 90,0 | D | 508,4 | 757,7 | 37,80 | 45 756,0 |
| e | 71 | (d + e)/2 | 75,5 | E | 352,0 | 1 109,7 | 55,35 | 26 576,0 |
| f | 63 | (e + f)/2 | 67,0 | F | 303,5 | 1 413,2 | 70,49 | 20 334,5 |
| g | 50 | (f + g)/2 | 56,5 | G | 230,5 | 1 643,7 | 81,99 | 13 023,3 |
| h | 40 | (g + h)/2 | 45,0 | H | 166,8 | 1 810,5 | 90,31 | 7 506,0 |
| i | 31,5 | (h + i)/2 | 35,8 | I | 80,3 | 1 890,8 | 94,32 | 2 870,7 |
| j | 20 | (i + j)/2 | 25,8 | J | 44,4 | 1 935,2 | 96,53 | 1 143,3 |
| k | 10 | (j + k)/2 | 15,0 | K | 36,3 | 1 971,5 | 98,34 | 544,5 |
| l | 0 | (k + l )/2 | 5,0 | L | 33,2 | 2 004,7 | 100,00 | 166,0 |
| Итог |  |  |  |  | £=2 004,7 |  |  | £=147 569,0 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1 a, b, c, d, h, k, l - размеры отверстий последовательных сит в миллиметрах. ПРИМЕЧАНИЕ 2 A, B, C, D, H, J, K, L — массы на отдельных ситах. |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2 Расчет кокса среднего размера по данным таблицы 3

{B((a+b)/2)+C ((b+c)/2)+D((c+d)/2)+E((d+e)/2)+F((e+f)/2)+G((f+g)/2)+H((g+h)/2)+массы на экране

{64,1137,5+185,2112,5+508,490,0+352,075,5+303,567,0+230,556,5+166,845,0+80,3(35,8)+44,4(25,8)+36,3(15,0)+33,2(5,0)}{2 004,7}

{8 813,8+20 835,0+45 756,0+26 576,0+20 334,5+13 023,3+7 506,0+2 870,07+1 143,3+544,5+166,0}{2004,7}

{147 569,0}{2 004,7}

Средний размер кокса = 73,6 мм

Альтернативные методы расчета или графические методы определения могут привести к немного отличающимся результатам, поэтому для сравнения следует использовать один и тот же метод.

10 Точность метода

10.1 Сходимость

Результаты повторных определений среднего размера, проведенных в разное время в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором на одном и том же приборе на репрезентативных пробах, взятых из одной и той же партии кокса, не должны отличаться более чем на 2,5 мм.

10.2 Воспроизводимость

Для определений, проведенных в разных лабораториях, невозможно указать значение воспроизводимости, поскольку транспортировка проб кокса сопряжена с риском поломки и, следовательно, изменения распределения по размерам.

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующее:

а) метод, используемый со ссылкой на настоящий документ, т. е. ISO 728:2021;

b) была ли сортировка по размеру ручным или механическим просеиванием или их комбинацией;

c) имеют ли используемые сита квадратные или круглые отверстия;

d) дату проведения испытания;

e) результаты, выраженные в соответствии с пунктом 7;

f) полная идентификация пробы.

Приложение А

(информативное)

Руководство по ситовому анализу коксового продукта размером более 125 мм

А.1 Общие положения

А. 1.1 Обзор

Крупный кокс крупнее 125 мм продается во многих частях мира и обычно уже подвергается механическому сортированию на больших многогрохотных деках, производящих такие продукты, как 300 х 250 мм, 250 х 200 мм, 200 х 150 мм и         150  х 100 мм.

Первичная дисперсия прироста этих продуктов обычно значительно ниже по сравнению, например, с печным коксом, поскольку большинство других фракций крупности, кроме указанных, были удалены и зарегистрированы для других продуктов. Следовательно, общая влажность, как правило, ниже, а ситовый анализ гораздо более последователен по сравнению с партией печного кокса (250 мм x 0 мм).

Следующие две процедуры могут дать хорошее приближение к согласованности размера этих продаваемых продуктов, при этом Процедура 1 предпочтительнее Процедуры 2. Данные процедуры используются только в качестве ориентира, когда история кокса неизвестна и невозможно определить пробу в соответствии с ISO 13909 или ISO 18283.

А.1.2 Процедура 1

а) Отбор проб этих продуктов лучше всего проводить при остановленной ленте с использованием рамки для отбора проб (см. рисунок А.1) во время перемещения кокса в соответствии с ИСО 13909-5 или ИСО 18283.

b) Для партий до 5 000 тонн (т) отбирают 10 проб стопорных лент, произвольно распределяемых во время погрузки или разгрузки партии, чтобы сформировать общую пробу весом от 200 до 400 кг. Для более крупных партий разделите партию на подпартии по 5 000 т и возьмите пробы стопорной ленты, представляющие каждую подпартию, в соответствии с партиями до 5 000 т.

Если стопорная лента недоступна, например, для крупногабаритного кокса, перевозимого грузовиком, вагоном или баржей, то приблизительное определение размера кокса может быть выполнено в соответствии с процедурой 2.

А.1.3 Процедура 2

а) Для партий до 5 000 тонн (т) отбирают 20 приращений, равномерно распределенных во время погрузки или разгрузки грузовика, вагона или баржи, по    10 кг каждая, чтобы сформировать общую выборку в 200 кг, представляющую партию. Для более крупных грузов разделите партию на подпартии по 5 000 т и сделайте приращения и сформируйте выборку большого объёма, представляющую каждую подпартию, по партиям до 5 000 т.

b) Для очень крупного кокса > 150 мм может потребоваться ручной подбор приращения на основе визуального осмотра кокса в каждом грузовике, вагоне или барже.

Рисунок А.1 — Пример основы отбора проб для сбора «пробы кокса с остановленной ленты»

A.1.4 Дополнительная информация, относящаяся к обеим Процедурам

a) Очень важно при отборе этих проб стопорной ленты из процедуры 1 и приращений по процедуре 2, чтобы пробоотборник визуально сравнивал распределение размера каждой пробы стопорной ленты или приращения, взятого с распределением размера кокса, загружаемого или выгружаемого в это время. Если распределение по размерам отличается, то валовая проба в процедуре 1 отбраковывается и берется новая проба стопорного ремня. В процедуре 2 приращение отклоняется и принимается новое приращение;

b) выборка большого объёма в обеих процедурах сушат при температуре (105–150)°C в течение как минимум 12 ч перед анализом;

c) Рекомендуется, чтобы ситовый анализ этих продуктов производился на ситах различными размерами отверстий с указанием номинального размера верхней и номинальной нижней частей высушенной выборки большого объёма.                                (см. Таблицу А.1).

Таблица А.1 — Пример ситового анализа кокса размером 200 х 150 мм

| Номинальный размер отверстия (квадратное отверстие) мм | Масса фракции кг | Массовая доля % | Суммарная масса % |
| --- | --- | --- | --- |
| + 200 | 3,6 | 1,8 | 1,8 |
| 200 x 150 | 181,2 | 90,6 | 92,4 |
| 150 x100 | 14,0 | 7,0 | 99,4 |
| - 100 | 1,2 | 0,6 | 100,0 |
| Итого | 200,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение Д.А

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 579 | IDT | ГОСТ ISO 579-2016 «Кокс. Определение общей влаги» |
| ISO 1213-2 | IDT | ГОСТ ISO 1213-2-2018 «Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу» |
| ISO 3310-1 | IDT | ГОСТ ИСО 3310-1-2002 «Сита контрольные. Часть 1. Сита контрольные из металлической проволочной ткани. Технические требования и испытания» |
| ISO 3310-2 | - | -* |
| ISO 13909-5 | IDT | ГОСТ ISO 13909-5-2018 «Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущихся потоков» |
| ISO 13909-6 | IDT | ГОСТ ISO 13909-6-2018 «Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний» |
| ISO 18283 | IDT | ГОСТ ISO 18283-2014 «Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб» |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: # - IDT – идентичные стандарты. # ____________ # * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать официальный перевод данного международного стандарта на русский язык. Допускается также применять гармонизированный национальный стандарт. |  |  |

______________________________________________________

МКС 75.160.10                          IDT

Ключевые слова: кокс, метод испытаний, ситовый анализ, гранулометрический состав.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель генерального директора					                С.Ю. Радаев

Руководитель Департамента стандартизации 				   А.Н. Сопбеков

Исполнитель 	     							           О.О. Селезнева