| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 9405 (проект, KZ, первая редакция) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Покрытия напольные

Метод оценки изменения внешнего вида

(ISO 9405:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 9405:2015 Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод оценки изменения внешнего вида (Textile floor coverings — Assessment of changes in appearance, IDT)

Международный стандарт ISO 9405:2015 был подготовлен  Техническим комитетом ISO/TC 219 «Напольные покрытия».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ EN 1471-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………… 2 Нормативные ссылки…………………………………………………….. 3 Термины и определения………………………………………………….. 4 Спецификации продукта, предоставляемые потребителю………….. 4.1 Основная информация…………………………………………………. 4.1.1 Общие положения……………………………………………………... 4.1.2 Средства идентификации ответственного поставщика………….. 4.1.3 Торговая справка……………………………………………………… 4.1.4 Вид рабочей поверхности и содержание в ней волокна………….. 4.1.5 Размеры………………………………………………………………… 4.1.6 Толщина………………………………………………………………... 4.1.7 Масса на единицу площади…………………………………………... 4.2 Дополнительная информация…………………………………………. Приложение A (справочное) Дополнительная информация для потребителя……………………………………………... Приложение ДА ………………………............................................................. |  |
| --- | --- |

Библиография......................................................................................................

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

#### МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ #### Покрытия напольные #### Метод оценки изменения внешнего вида Textile floor coverings — Assessment of changes in appearance

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки изменения внешнего вида материалов текстильных покрытий напольных рулонных машинного способа производства (далее - покрытие), которые при механическом испытании или в процессе эксплуатации подвергаются износу.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 105-A01, Textiles — Tests for colour fastness — Part A01: General principles of testing (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01 Общие требования к проведению испытаний).

ISO 105-A02, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour  (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 2424, Textile floor coverings — Vocabulary (Покрытия напольные текстильные. Словарь).

ISO 4918, Resilient, textile and laminate floor coverings — Castor chair test (Покрытия напольные упругие, текстильные и ламинированные. Испытание с применением кресла на роликах).

ISO 10361, Textile Floor coverings — Production of changes in appearance by means of Vettermann drum  and hexapod tumbler testers (Покрытия текстильные для полов. Испытание на изменение внешнего вида с применением барабана Веттермана и мялки с гексаподом).

3 Термины и определения

Настоящий стандарт содержит следующие термины с соответствующими определениями по ISO 2424 с дополнениями:

Проект, KZ, первая редакция

3.1 изменение внешнего вида (change in surface appearance): Разница между внешним видом испытанного образца и образца, не подвергнутого испытанию.

П р и м е ч а н и я:

1 Степень изменения выражается в сравнении со стандартными эталонными шкалами цифровых изображений и в сравнении с большими шкалами серого, степень 5 которых означает отсутствие изменений, а степень 1 - предельные изменения.

2 Изменения структуры, шероховатости, цвета и/или рисунка текстильного напольного покрытия могут приводить к изменениям внешнего вида. Не всегда возможно четко разграничить факторы влияния, поскольку каждый из них может взаимодействовать с другими.

3.2 изменение структуры (change in structure): Видимое изменение в расположении петельных или разрезных ворсовых пучков и/или волокон в рабочем (полезном) слое покрытия.

3.3 утрата четкости пучка (ворсаloss of tuft definition): Снижение четкости ворса, вызванное расщеплением, разрыхлением и раскручиванием ворсовой пряжи и/или сплющиванием волокон на лицевой поверхности текстильного напольного покрытия.

3.4 смятие (crushing flattening): Потеря толщины текстильного напольного покрытия под воздействием статической или динамической нагрузки.

3.5 свойлачиваемость (felting matting): Потеря четкости ворса текстильного напольного покрытия вследствие запутывания и сжатия ворсовых волокон.

3.6 ворсистость (hairiness filamentation): Появление волокон на лицевой поверхности текстильного напольного покрытия выше установленного уровня, которые невозможно удалить щеткой или пылесосом.

3.7 спутывание (cobwebbing): Предельная форма ворсистости (3.6), при которой волокна спутываются с образованием скрещенной паутины, прикрепленной к лицевой поверхности.

3.8 пиллинг (pilling): Предельная форма ворсистости (3.6), при которой волокна спутываются с образованием мелких шариков, прикрепленных к лицевой поверхности, которые могут включать или не включать волокна из других источников.

3.9 торчащие нити (sprouting): Появление при эксплуатации ковра очень длинных нитей пучков, случайно оказавшихся внутри ворса текстильного напольного покрытия в процессе изготовления.

3.10 изменение четкости рисунка (change of pattern definition): Изменение внешнего вида цветного рисунка текстильного напольного покрытия вследствие механического воздействия.

П р и м е ч а н и е - Изменение четкости рисунка может быть вызвано изменением четкости контурных линий.

3.11 изменение цвета, окраски (change in colour): Изменение или видимое изменение цвета, оцениваемое по большой шкале серого, в результате изменения направления ворса (разнооттеночности), обесцвечивания (побеления), выцветания, залоснения, линяния краски, образования пятен, загрязнения или их комбинации.

П р и м е ч а н и е - Не всегда возможно четко разграничить вышеперечисленные факторы влияния, поскольку каждый из них взаимодействует с другими.

4 Принцип

Изменение внешнего вида образца после процесса усталостного разрушения оценивается путем визуального сравнения со стандартными шкалами цифровых изображений. Степень изменения выражается одной степенью. Основные факторы (изменение внешнего вида поверхности, цвета и/или рисунка) изменения наблюдаются и регистрируются.

5 Основные приборы

5.1 Рентгеннегатоскоп

Используется рентгеннегатоскоп (минимальная ширина 130 см, минимальная высота 90 см и минимальная глубина 50 см) согласно описанию в ISO 105-A01. Поверхности смотровой стойки должны быть равномерного серого цвета. Поверхность, на которую размещают образцы, должна иметь наклон (45±5) градусов. Источником света должен быть осветительный прибор D65, а интенсивность освещения должна быть в пределах (700±100) люкс по поверхности, на которой размещены образцы.

5.2 Цифровые изображения (эталонные шкалы для оценки изменения внешнего вида)

Должны использоваться два набора из пяти шкал, показывающих эталонные уровни от степени 5,0 (без изменения внешнего вида) до степени 1,0 (предельное изменение внешнего вида). Каждая шкала состоит из двух зон:

- «оригинальная» зона (степень 5,0);

- «усталостная» зона, представляющая определенную степень изменения внешнего вида.

Т а б л и ц а 1 — Шкалы цифровых изображений

| Шкала | Описание |
| --- | --- |
| ISO разрезной ворс ISO петля | Разрезной ворс Петля |
| П р и м е ч а н и е- Гентский Университет, Департамент текстильной промышленности, 9052 Звейнарде, Бельгия. Эта информация предоставлена для удобства пользователей стандарта и не означает одобрения со стороны ISO. |  |

5.3 Большие шкалы серого

Для оценки изменения цвета следует использовать большие шкалы серого (200 мм x 150 мм). Они состоят из пяти пар эталонов серого, каждая из которых представляет контраст, соответствующий степени 5,0; 4,0; 3,0; 2,0; или 1,0 (см.          ISO 105-A02).

П р и м е ч а н и е - Использование обычных шкал серого (35 x 28) мм может привести к неправильной оценке, поэтому их нельзя использовать.

6 Выбор и подготовка образцов

Выбирают образцы для усталостного разрушения и оценки, которые являются представительными образцами для ковра. Выбирают также соответствующий участок образца, не подвергшегося усталостному разрушению, размером не менее (20 х 20) см в качестве эталона (кайму также могут использовать в качестве эталона).

Отмечают на образцах эталонную линию (которая может быть линией изготовления, если она известна) для выравнивания их для процесса оценки.

7 Оценка изменения

7.1 Оценщики

Оценка должна проводиться независимо не менее чем тремя опытными оценщиками. Количество оценщиков должно быть увеличено до пяти, если разница между результатами отдельных испытаний в группе оценщиков превышает более чем на одну степень.

Каждый оценщик должен оценивать образцы независимо от других оценщиков.

Оценку проводят путем визуального осмотра образцов с расстояния (0,75±0,25) м под углом (90±10) градусов.

7.2 Процедура

После обработки проводят вакуумную очистку и кондиционирование образцов для создания изменений во внешнем виде (см. ISO 10361).

Выбирают соответствующий набор эталонных шкал цифровых изображений, которые наиболее близко воссоздают конструкцию оцениваемого текстильного напольного покрытия (см. таблицу 1).

Образцы, подвергшиеся усталостному разрушению, и образцы, не подвергшиеся усталостному разрушению, с одинаковыми эталонными линиями, располагают в ряд на смотровую стойку, расположенную по центру под осветительным прибором. Выбранную шкалу помещают рядом с образцами. Образцы одного изделия, обработанные поэтапно с возрастающей интенсивностью (например, в испытании с применением кресла на роликах), должны оцениваться вместе.

Образцы для оценки всегда располагают ворсом в направлении ламп (вверх).

Оценивают уровень визуального контраста или различия между образцами, подвергшимися усталостному разрушению, и образцами, не подвергшимися усталостному разрушению, и выбирают степень с наиболее близким уровнем контраста в выбранной эталонной шкале.

Во время оценки учитывают изменение внешнего вида поверхности согласно 3.1, присваивая окончательную степень как интегрированное среднее значение всех факторов.

Оценка сохранения внешнего вида образца представляет собой число степени по пятибалльной эталонной шкале, которое наиболее точно соответствует контрасту.

Половинные степени могут быть присвоены, если контраст между образцами, подвергшимися усталостному разрушению, и образцами, не подвергшимися усталостному разрушению, оценивается как близкий к (несуществующей) половине степени или середине между двумя ближайшими целыми степенями по эталонной шкале. Допускается оценка только в полных и половинных степенях.

Оценка 5 дается только в том случае, если между испытанным образцом и исходным материалом нет никакой разницы.

Согласно разделу 3 один или несколько факторов влияния могут иметь решающее влияние на окончательную степень, в этом случае каждый оценщик должен зафиксировать этот фактор (факторы) для информации.

7.3 Изменение цвета

В дополнение к включению влияния цвета в приведенную выше оценку требуется отдельная оценка изменения цвета. Каждый оценщик должен оценивать изменение цвета каждого образца только с использованием больших шкал серого согласно ISO 105-A02.

7.4 Протокол испытаний

Протокол должен включать следующую информацию:

а) все сведения, необходимые для идентификации образцов;

b) запись о том, что оценка проводилась в соответствии с настоящим стандартом;

c) дату завершения испытания;

d) эталонную шкалу, выбранную из таблицы 1;

e) степень изменения внешнего вида для каждого оценщика в отдельности;

f) среднее значение степеней изменения внешнего вида от всех оценщиков;

g) среднюю величину степеней изменения внешнего вида от всех оценщиков;

h) степень изменения цвета для каждого оценщика в отдельности;

i) среднее значение изменения цвета;

j) любые отклонения от настоящего стандарта.

Приложение A

(справочное)

Точность метода испытания

В ходе разработки настоящего стандарта было проведено множество испытаний и межлабораторных сличений. В таблице A.1 и таблице A.2 показаны результаты межлабораторного контроля от восьми лабораторий, выполненного на шести текстильных напольных покрытиях.

Таблица A.1 — Результаты испытания для оценки (окончательная степень после 4000-5000 циклов)

|  |  | минимум | максимум | Среднее значение | Средняя величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гексапод | Разрезной ворс | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 |
| Гексапод | Букле | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
| Веттерманн | Разрезной ворс | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| Веттерманн | Саксонская шерсть высшего сорта | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,1 |
| Кресло на роликах | Разрезной ворс | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,8 |
| Кресло на роликах | Рисунок с разрезным ворсом | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |

Таблица A.2 — Результаты испытания для оценки (окончательная степень после 12000-22000-25000 циклов)

|  |  | минимум | максимум | Среднее значение | Средняя величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гексапод | Разрезной ворс | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
| Гексапод | Букле | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| Веттерманн | Разрезной ворс | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Веттерманн | Саксонская шерсть высшего сорта | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
| Кресло на роликах | Разрезной ворс | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
| Кресло на роликах | Рисунок с разрезным ворсом | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A01 | IDT | ГОСТ ISO 105-A01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний |
| ISO 105-A02 | IDT | ГОСТ ISO 105-A02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 2424 | IDT | ГОСТ ISO 2424-2015 Покрытия текстильные напольные. Словарь |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

Библиография

[1] EN 1471:1997, Textile floor coverings — Assessment of changes in appearance (Материалы текстильные.Покрытия напольные.Метод оценки изменения внешнего вида).

МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные, покрытия напольные, внешний вид, изменение, признак, оценка, образец, эталон, шкала

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Исполнитель Руководитель систем менеджмента ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | М. Чаяхметова |