| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 11640 (проект KZ, первая редакция) |
| КОЖА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ОКРАСКИ К ТРЕНИЮ В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 11640-2018 Leather. Tests for colour fastness. Colour fastness to cycles of to and fro rubbing («Кожа. Определение прочности окраски к трению в прямом и обратном направлении»), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 289 «Кожа».

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 11640-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………. 2 Нормативные ссылки……………………………………………………...…………. 3 Термины и определения …………………………………………………………….. 4 Принцип……………………………………………………………………..………….. 5 Приборы и материалы………………………………….………………….…………. 6 Испытуемые образцы….…………………………………………………..…………. 7 Кондиционирование образцов кожи и войлока …………………………………… 7.1 Сухие образцы кожи и войлока…………………………………………………… 7.2 Влажные образцы войлока………………………………………………………... 7.3 Влажные образцы кожи……………………………………………………………. 7.4 Образцы войлока, смоченные раствором искусственного пота……….…… 8 Процедура……………………………………………………………………..………... 9 Точность……………………………………………………………………..………….. 10 Протокол испытаний…………………………………………………………………. Приложение A (справочное) Коммерческие источники аппаратуры и материалов…………………………………………………………………….…………. | 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К ВОДЕ Leather. Tests for colour fastness. Colour fastness to water

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения поведения поверхности кожи при натирании шерстяным войлоком.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 105-A01, Textiles — Tests for colour fastness — Part A01: General principles of testing (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний).

ISO 105-A02, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-A03, Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивани).

ISO 105-A04, Textiles — Tests for colour fastness — Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A04: Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей).

ISO 105-A05, Textiles — Tests for colour fastness — Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале).

ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests — Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местоположения образцов).

ISO 2419, Leather — Physical and mechanical tests — Sample preparation and conditioning (Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка образцов и кондиционирование).

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

ISO 4045, Leather — Chemical tests — Determination of pH and difference figure (Кожа. Химические испытания. Определение значения рН и значения разности).

ISO Textiles — Test methods for nonwovens — Part 2: Determination of thickness (9073-2, Текстиль. Методы испытания нетканых материалов. Часть 2. Определение толщины).

ISO 11641, Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to perspiration (Кожа. Испытания на прочность окраски. Прочность окраски к поту).

EN 15987, Leather — Terminology — Key definitions for the leather trade (Кожа. Терминология. Ключевые определения торговли кожи).

3 Термины и определения

В рамках настоящего документа применяются термины и определения, указанные в EN 15987. ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

— ISO онлайн платформа для просмотра файлов: доступно на сайте https://www.iso.org/obp.

— Электропедия IEC: доступно на сайте http: //www. electropedia.org/.

4 Принцип

Одну сторону образца кожи подвергают трению образцом войлока при заданном давлении заданным числом возвратно-поступательных движений.

Степень окрашивания войлока и изменение цвета кожи оценивают путем сравнения с серой шкалой. Отмечают также отсутствие видимых изменений или повреждений поверхности кожи.

Общие принципы оценки устойчивости окраски должны быть в соответствии с ISO 105-A01, принимая во внимание, что кожу подвергают испытанию.

5 Приборы и материалы

Обычное лабораторное оборудование и следующее:

5.1 Прибор для испытаний на истирание, включающий элементы, определенные в пунктах с 5.1.1 по 5.1.3, и дополнительно описанные в 5.1.4.

5.1.1 Устройство с:

a) с горизонтальной, абсолютно плоской металлической платформой;

b) держателем для закрепления образца кожи на платформе, оставляющим свободным приблизительно 80 мм образца кожи;

c) устройством, обеспечивающим предварительное натяжение образца кожи по крайней мере на 20% линейно в направлении трения.

5.1.2 Стержень, массой 500 г ± 25 г, сменный, прочно закрепленный и способный свободно перемещаться вертикально, имеющий:

a) основу размером 15×15 мм;

b) устройство для крепления образца войлока (см. 5.2) к основе; глубиной 3,9 мм ± 0,1 мм;

c) дополнительный груз массой 500 г ± 10 г для того, чтобы нагрузить стержень до массы 1 000 г ± 35 г;

d) средство для установки стержня на испытуемый образец.

5.1.3 Устройство для обеспечения возвратно-поступательного движения стержня на расстояние от 35 до 40 мм с частотой 40 циклов/мин ± 2 цикла/мин.

5.1.4 Удобные, но не обязательные, следующие элементы:

a) средства наладки положения стержня под прямым углом к направлению трения таким образом, чтобы два или три положения могли быть использованы для трения одного испытуемого образца кожи;

b) электродвигатель для приведения в движение устройства (см. 5.1.3);

c) устройство для предварительного выбора заданного числа циклов.

5.2 Трущий материал, квадратные образцы белого или черного войлока, размером приблизительно 15x15 мм, вырубленные из листа войлока с характеристиками:

— pH водной вытяжки от 4,5 до 8,0 в соответствии с ISO 4045;

— масса на единицу площади: 1 900 г/м2 ± 150 г/м2;

— толщина, определенная в соответствие с ISO 9073-2, метод A: 6,0 мм ± 0,5 мм.

Черный войлок должен быть окрашен кислотным черным 24 (C.l. 26370) или черным красителем с эквивалентными характеристиками.

П р и м е ч а н и е - Пример подходящего войлока, доступного коммерчески, приведен в Приложении A.

5.3 Сосуд, пригодный для вакуумирования, например вакуум-эксикатор.

5.4 Вакуумный насос, способный к вакуумированию вакуум-эксикатора (5.3). Для увлажнения кожи по 7.3 вакуумный насос должен быть способен создать давление приблизительно 5 кПa.

5.5 Деминерализованная вода, 3 класс, в соответствие с ISO 3696.

5.6 Серая шкала для оценки окрашивания в соответствии с ISO 105-A03.

5.7 Серая шкала для оценки изменения цвета в соответствии с ISO 105-A02.

5.8 Спектрофотометр или колориметр для оценки изменения цвета и окраски в соответствии с ISO 105-A04 и ISO 105-A05.

6 Испытуемые образцы

6.1 Если кусок кожи, доступный для испытания, представляет собой целую шкуру или кожу, сначала возьмите образец в соответствие с ISO 2418.

6.2 Испытуемые образцы должны быть прямоугольной формы длиной не менее 100 мм, шириной не менее 20 мм для каждого положения стержня [см. 5.1.4 a)].

Обычно с одним набором условий (кондиционирование образцов кожи и войлока, число циклов, и т. д.) испытывают только один образец. В спорных случаях настоятельно рекомендуется испытать несколько образцов кож, выбранных из разных мест на коже.

7 Кондиционирование образцов кожи и войлока

7.1 Сухие образцы кожи и войлока

Образцы кожи и войлока для испытания в сухом состоянии кондиционируют в соответствии с ISO 2419.

7.2 Влажные образцы войлока

Образцы войлока помещают в деминерализованную воду (5.5). Нагревают воду до кипения и кипятят до тех пор, пока образцы войлока не опустятся на дно. Затем сливают горячую воду и наливают холодную воду. Дают постоять, пока образцы войлока остынут до комнатной температуры. Или же, помещают в сосуд для вакуумирования, создают вакуум около 5 кПа и удерживают около 2 мин. Восстанавливают нормальное давление. Процедуру проводят более двух раз. Каждый образец войлока достают из воды непосредственно перед использованием, отжимают или протирают его для того, чтобы сократить количество воды примерно на 1 г. Образцы войлока не допускается вымачивать в воде более 24 ч.

Из-за возможного обесцвечивания черного войлока при кипячении желательно приготовить влажный черный войлок с использованием вакуумной процедуры.

7.3 Влажные образцы кожи

Образцы кожи погружают в деминерализованную воду (5.5) таким образом, чтобы образцы не

соприкасались друг с другом. Помещают образцы кожи в вакуум-эксикатор (5.3), создают вакуум около 5 кПа и удерживают в течение 2 мин. Затем восстанавливают нормальное давление. Эту процедуру выполняют еще два раза.

Образцы кожи достают из воды непосредственно перед использованием, удаляют избыток воды с поверхности фильтровальной бумагой.

Образцы кожи не допускается вымачивать в воде более 1 ч.

7.4 Образцы войлока, смоченные раствором искусственного пота

Надевают подходящие перчатки, чтобы избежать прямого контакта с кожей при работе с влажным войлоком во время этой процедуры.

Образцы войлока помещают в щелочной раствор искусственного пота, подготовленного в соответствии с ISO 11641. Далее сосуд с образцами войлока помещают в вакуум-эксикатор (5.3), проводят понижение и восстановление давления в вакуум-эксикаторе до тех пор, пока образцы войлока опустятся на дно сосуда. Каждый образец войлока достают из раствора искусственного пота непосредственно перед использованием, отжимают или протирают его, для того чтобы сократить количество воды примерно на 1 г. Образцы войлока не допускается вымачивать в растворе искусственного пота более 24 ч.

8 Процедура

8.1 Подготовленный образец кожи закрепляют в приборе и растягивают его на 10% в направлении трения. Если экземпляр не может быть растянут линейно на 10%, его растягивают в меньшей мере или совсем не растягивают. Если испытуемый образец кожи при 10% растягивании не устойчив при испытании, его растягивают более чем на 10%. В протоколе испытаний указывают процент растяжения.

8.2 Для обычных кож испытание проводят при полном нагружении стержня с массой стержня с дополнительным грузом 1 000 г ± 35 г (512).

П р и м е ч а н и е - Из-за более высокого трения на замшевой или нубуковой коже и замшеподобной или нубукоподобной коже или на мездровой стороне, а также на коже с ворсом в таких случаях испытание лучше проводить с общей массой 500 г ± 25 г (т.е. без дополнительного груза).

8.3 Подготовленный образец войлока закрепляют на стержне (5.1.2). Помещают палец на кожу и выполняют необходимое число циклов.

При завершении испытания поднимают стержень с испытуемого образца кожи, особенно если был использован влажный войлок.

8.4 Если требуется, повторяют испытание с другим числом циклов, стержень устанавливают на другое место на испытуемом образце (или на новом образце), заменив образец войлока на новый.

8.5 В случае образования на образце войлока пиллинг-эффекта проводят повторное испытание. Если и при повторном испытании появляется пиллинг-эффект, это необходимо отразить в протоколе испытаний.

8.6 По окончании испытания испытуемые образцы кожи и войлока извлекают из прибора и проводят оценку изменения цвета образца кожи и степени закрашивания образца войлока в соответствии с тем, как определено в 8.7. Влажные образцы кожи и образцы войлока должны быть высушены перед оценкой при температуре окружающей среды.

Перед оценкой изменения цвета кожи с отделкой можно нанести бесцветный крем для обуви и слегка отполировать шерстяной тканью. Замшу и подобные виды кожи (например, велюр и нубук) можно почистить щеткой в направлении ворса.

В качестве крема для обуви можно использовать бесцветную восковую эмульсию. В некоторых случаях восковая эмульсия не подходит, и может потребоваться использование крема, состоящего только из воска и органических растворителей. Если используется крем для обуви, это должно быть указано в протоколе испытаний вместе с его составом или другими данными, идентифицирующими крем.

По требованию заказчика образцы кожи белого или светлого цветов могут быть испытаны с применением образцов войлока черного цвета. Незначительное изменение цвета кожи из-за цвета образца войлока допускается. В этом случае изменение цвета кожи не оценивают. Изменение цвета кожи оценивают в данном случае после испытания кож с применением войлока белого цвета.

8.7 Используя освещение D 65 согласно ISO 105-A01, визуально оценивают изменение цвета образца кожи (5.7) и окрашивание образца войлока (5.6) по серой шкале в соответствии с ISO 105-A02 и ISO 105-A03. Для оценки образца войлока после испытания используют контрольный образец войлока, подготовленный таким же образом, как использованный при испытании, например, для влажного испытания, контрольный образец должен быть смочен водой и высушен. Эталонный войлок должен быть от того же поставщика и из той же производственной партии, что и войлок, используемый для испытаний.

Отмечают любые другие видимые изменения на поверхности образца, например, потерю блеска, появление полировки, сплющивание ворса или разрушение отделки. Возможное разрушение оценивают без увеличения.

8.8 В качестве альтернативы, при условии равномерного окрашивания и изменения цвета, окрашивание по шкале серого и разницу в цвете можно оценить инструментально (5.8) в соответствии с ISO 105-A05 и ISO 105-A04, соответственно.

9 Точность

Для визуальных оценок по серой шкале расхождение между результатами разных операторов должно составлять ± 0,5 единиц серой шкалы.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий документ;

b) характеристику испытанной кожи;

c) указание на то, как поверхность кожи была испытана;

d) условия кондиционирования образцов кожи и войлока перед испытанием и тип войлока (белый или черный);

e) число полных циклов, проведенных при испытании;

f) числовые оценки изменения цвета образцов и окрашивания каждого куска войлока по шкале серого;

g) детали любого другого видимого изменения в поверхности экземпляра;

h) любые отклонения от метода, определенного настоящим стандартом.

Приложение A

(справочное)

Коммерческие источники аппаратуры и материалов

Примеры подходящих приборов и материалов, доступных коммерчески, даны ниже. Эта информация дана для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрение ISO.

A.1 Подходящий прибор — прибор для проверки прочности на истирание VESLIC, изготовленный SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Нортгемптоншир, NN16 85D, Великобритания, https://www.satra.com/

Другой источник соответствующего прибора - PFI Germany, Test and Research Institute, Marie-Curie-Strasse 19, D-66953 Pirmasens, Германия, http://pfi.pfi-germany.de/start .html

A.2 Подходящие куски войлока можно получить в качестве эталонного войлока для использования с прибором для проверки прочности на истирание VESLIC, в упаковках по 1 000 для белого войлока и по 100 для черного войлока, от компании Swissatest Testmaterialien AG, Movenstrasse 12, CH-9015 St. Gallen-Winkeln, Швейцария, http://www. swissatest.ch/en/

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A01 | IDT | ГОСТ ISO 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» |
| ISO 105-A02 | IDT | ГОСТ ISO 105-A02-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |
| ISO 105-A03 | IDT | ГОСТ ISO 105-A03-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания» |
| ISO 105-A04 | IDT | ГОСТ ISO 105-A04-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания тканей» |
| ISO 105-A05 | - | * |
| ISO 2418 | IDT | ГОСТ ISO 2418-2013 «Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб» |
| ISO 2419 |  | ГОСТ ISO 2419-2013 «Кожа. Физические и химические испытания. Подготовка и кондиционирование проб» |
| ISO 3696 | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» |
| ISO 4045 | - | * |
| ISO 9073-2 | - | * |
| ISO 11641 | - | * |
| EN 15987 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт |  |  |

МКС 59.140.30 Ключевые слова: прибор для испытаний, стержень, устройство для обеспечения, трущий материал, сосуд, вакуумный насос, серая шкала, спектрофотометр, сухие образцы кожи и войлока

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки НТД	 А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					К. Калауова