| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 17226-1 (Проект KZ, Редакция 1) |  |

КОЖА

Определение содержания формальдегида.

Часть 1

Метод жидкостной хроматографии

(ISO 17226-1, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 17226-1:2021 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии» («Leather - Chemical determination of formaldehyde content — Part 1: Method using high-performance liquid chromatography»).

Международный стандарт ISO 17226-1:2021 был подготовлен Европейским комитетом по стандартизации (CEN) Техническим комитетом CEN/TC 289 «Кожа»

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 17226-1-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................ 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения................................................................................. 4 Соответствие....................................................................................................... 5 Сущность метода................................................................................................ 6 Реактивы.............................................................................................................. 7 Аппаратура........................................................................................................... 8 Отбор образцов.................................................................................................. 9 Подготовка образца и проведение анализа.................................................. 10 Выражение результатов............................................................................ 11 Протокол испытаний................................................................................. Приложение A (справочное) Прецизионность: надежность метода HPLC................................................................................................................. Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам Библиография........................................................................................................... | 1 1 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЖА Определение содержания формальдегида Часть 1 Метод жидкостной хроматографии Leather. Chemical determination of formaldehyde content. Part 1: Method using high-performance liquid chromatography

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания в коже свободного и выделяемого формальдегида. Метод, основанный на высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC), является избирательным и не восприимчив к цветным веществам. Метод предназначен для точного определения количества формальдегида.

Содержание формальдегида измеряется количеством свободного формальдегида и формальдегида, извлеченного путем гидролиза формальдегида, содержащегося в водной вытяжке из кожи, при стандартных условиях использования.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 2418 Leather. Chemical, physical and mechanical and fastness tests. Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания, испытания на прочность окраски. Место отбора образцов)

ISO 3696 Water for analytical laboratory use; Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытания)

ISO 4044 Leather. Chemical tests. Preparation of chemical test samples (Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химического анализа)

ISO 4684 Leather. Chemical tests. Determination of volatile matter (Кожа. Химические испытания. Определение содержания летучих веществ)

### 3 Термины и определения

В настоящем  документе не используются термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования их в стандартизации, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Онлайн-платформа для просмотра ISO: https://www.iso.org/obp

- IEC электропедия: http: //www.Electropedia.org/

Проект, KZ, редакция 1

### 4 Соответствие

При сравнении с ISO 17226-2, два аналитических метода должны давать сходные направления, но не обязательно абсолютно одинаковый результат. Поэтому в случае расхождений применение метода из этого документа должно быть предпочтительнее, чем из документа 17226-2.

### 5 Сущность метода

Процесс является избирательным. Формальдегид отделяется от других альдегидов и кетонов и определяется количественно как производное соединение путем HPLC. Определяется свободный формальдегид и формальдегид, который гидролизируется во время экстракции для извлечения свободного формальдегида.

Образец обрабатывается детергентом при температуре 40°C. В элюат добавляется раствор 2,4-динитрофенилгидразина (DNPH), с которым реагируют альдегиды и кетоны, образуя соответствующие гидразоны. Они отделяются путем HPLC обратной фазы при помощи ультрафиолетового (UV) детектора или детектора на диодной матрице (DAD).

6 Реактивы

Используются реактивы только общепризнанной аналитической степени чистоты, если не имеются иные указания. Все растворы являются водными.

6.1 Вода, степень чистоты 3, в соответствии со стандартом ISO 3696.

6.2 Формальдегид, раствор, CAS №50-00-0, приблизительно 37 % (массовая доля).

В продаже имеются сертифицированные растворы формальдегида или формальдегид-2,4-DNPH. При использовании этих растворов процедура 9.1 не требуется.

6.3 Раствор йода, CAS №7553-56-2, 0,05 моль/л, т.е. 12,68 г йода на литр.

6.4 Раствор гидроксида натрия, раствор, CAS №1310-73-2, 2,0 моль/л.

6.5 Раствор серной кислоты, CAS №7664-93-9, 2,0 моль/л.

6.6 Раствор тиосульфата натрия, CAS №10102-17-7, 0,1 моль/л.

6.7 Крахмал, раствор, CAS №9005-84-9, 1%, т.е. 1 г в 100 мл воды.

6.8 Ацетонитрил, CAS №75-05-8, LC степень чистоты.

6.9 Натрия додецилсульфонат, CAS №2386-53-0, или натрия додецилсульфат, CAS №151-21-3 (детергент), 0,1%, 1 г в 1 000 мл воды.

6.10 Динитрофенилгидразин (DNPH), раствор, CAS №119-26-6, состоящий из 0,3 г DNPH (2,4-динитрофенилгидразин), растворенного в 100 мл ацетонитрила (см. 6.8).

7 Аппаратура

Используется обычное лабораторное оборудование и, в частности, следующее:

7.1 Колбы мерные, вместимостью 10 мл, 500 мл и 1 000 мл.

7.2 Колбы конические с пробкой или навинчивающейся крышкой, вместимостью 100 мл и 250 мл.

7.3 Сито со стекловолоконным фильтром, GF8 (или сито со стеклянным фильтром G 3, диметром от 70 мм до 100 мм).

7.4 Баня водяная, поддерживающую температуру до (40 ± 2)°C, соединенная со смесительной колбой, частота (50 ± 10) об/мин.

7.5 Баня водяная или печь, поддерживающую температуру до (50 ± 2)°C.

7.6 Система ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии) HPLC с ультрафиолетовым спектром или диодно-матричной системой обнаружения.

7.7 Мембранный фильтр, например, полиамидный, 0,45 об.

7.8 Весы лабораторные, с погрешностью взвешивания до 0,1 мг.

8 Отбор образцов

По возможности отбор образцов производится в соответствии с ISO 2418. Если это невозможно (например, в случае с кожей из обработанных изделий, таких как обувь, одежда), указывают детали проведения процедуры отбора образцов в протоколе испытаний. Остатки клея следует удалить с образцов кожи механическим путем.

Образец кожи из изделия срезается в соответствии с ISO 4044.

Если результат должен быть представлен на основе сухого вещества, то далее проводится испытание этого же образца кожи в соответствии с ISO 4684, так чтобы можно было рассчитать содержание влаги.

9 Подготовка образца и проведение анализа

9.1 Процедура определения формальдегида в исходном растворе

9.1.1 Приготовление исходного раствора формальдегида

5 мл раствора формальдегида (см. 6.2) перенести пипеткой в мерную колбу (см. 7.1) вместимостью 1 000 мл, содержащую приблизительно 100 мл воды (см. 6.1); затем довести до метки водой (см. 6.1). Этот раствор является исходным раствором формальдегида.

9.1.2 Определение

Перенести пипеткой 10 мл исходного раствора в коническую колбу (см. 7.2) вместимостью 250 мл, добавить 50 мл раствора йода (см. 6.3) и гидроксид натрия (см. 6.4) до появления желтой окраски. Далее выдержать в течение (15 ± 1) мин при температуре 18°C-26°C и затем добавить 15 мл серной кислоты (см. 6.5) при постоянном перемешивании.

После добавления 2 мл раствора крахмала (см. 6.7) титровать выделившийся йод с тиосульфатом натрия (см. 6.6) до изменения окраски. Провести три параллельных определения.

Таким же образом титровать как минимум два холостых раствора.

Концентрацию формальдегида в исходном растворе вычислить по формуле (1).

где

ρFA – концентрация формальдегида в исходном растворе, в миллиграммах на 10 мл (мг/10 мл);

V0 – титр раствора тиосульфата для холостого раствора, в миллилитрах (мл);

V1 – титр раствора тиосульфата для исследуемого раствора, в миллилитрах (мл);

MFA – относительная молекулярная масса формальдегида, 30,02 г/моль;

c1 – концентрация раствора тиосульфата, в молях на литр (моль/л).

9.2 Процедура определения формальдегида в коже методом ВЭЖХ HPLC

9.2.1 Экстрагирование кожи

Отвесить (2 ± 0,1) г куска кожи с точностью до 0,01 г в 100 мл коническую колбу.

Добавить 50 мл детергента (см. 6.9) (предварительно нагретого при 40°C) и закрыть коническую колбу пробкой или навинчивающейся крышкой. Взболтать содержимое колбы на водяной бане (см. 7.4) в течение (60 ± 2) мин при (40 ± 2)°C. Теплый раствор немедленно отфильтровать. Например, отфильтровать в колбу через стекловолокнистый фильтр (см. 7.3) с применением вакуумного устройства (применяется не менее 50 мбар). Фильтрат охлаждается в закрытой колбе до комнатной температуры (18°C-26°C).

Не допускается изменение соотношения кожи и раствора. Экстрагирование и дериватизация должны быть проведены в один день.

9.2.2 Дериватизация с использованием DNPH и определение содержания формальдегида в коже с помощью ВЭЖХ

4,0 мл ацетонитрила (см. 6.8), 5,0 мл аликвоты фильтрованного элюата (см. 9.2.1) и 0,5 мл раствора DNPH (см. 6.10) перенести пипеткой в мерную колбу вместимостью 10 мл (см. 7.1). Поместить колбу на водяную баню или в печь (см. 7.5), предварительно нагретые при (50 ± 2)°C на (180 ± 5) мин. Охладить колбу до комнатной температуры (18°C-26°C). Заполнить мерную колбу водой (см. 6.1) до отметки, быстро встряхнуть вручную, чтобы перемешать компоненты. При необходимости отфильтровать через мембранный фильтр (см. 7.7), затем провести анализ образца при помощи ВЭЖХ (HPLC) (см. 7.6). Предложения относительно подходящих для HPLC условий приведены в приложении В.

Для высокого содержания формальдегида (>100 мг/кг) приготовить аликвоты менее 5 мл с добавлением до 5 мл воды (см. 6.1). Пример процедуры, когда содержание формальдегида составляет приблизительно 500 мг/кг: отмерить пипеткой 4,0 мл ацетонитрила (см. 6.8), 0,5 мл аликвоты фильтрованного элюата (см. 9.2.1), 4,5 мл воды (см. 6.1) и 0,5 мл раствора DNPH (см. 6.10) в 10 мл мерную колбу (см. 7.1). Затем следовать процедуре, описанной в предыдущем параграфе.

9.2.3 Градуирование ВЭЖХ

9.2.3.1 Градуирование исходным раствором формальдегида

Отмерить пипеткой 1 мл исходного раствора формальдегида, полученного в п.9.1.1, с точно известным содержанием формальдегида, в 500 мл мерную колбу (см. 7.1), предварительно заполненную приблизительно 100 мл воды (см. 6.1). Смешать и заполнить до отметки водой (см. 6.1), затем еще раз перемешать. Этот раствор является стандартным раствором для целей градуировки, т.е. стандартный раствор составляет приблизительно 4 мкг формальдегид/мл.

Следует использовать как минимум четыре градуировочных раствора. Перенести 4 мл ацетонитрила (см. 6.8) в каждую из четырех 10-мл мерных колб (см. 7.1), затем добавить стандартный раствор для того чтобы покрыть интервал концентрации формальдегида от 0,1 мкг/мл до 2,0 мкг/мл. (Это относится к интервалу концентрации формальдегида в коже от 5 мг/кг до 100 мг/кг при данных условиях.)

Сразу же после добавления градуировочного раствора встряхнуть каждую колбу и добавить 0,5 мл раствора (см. 6.10).

Поместить колбу на водяную баню (7.4) или в печь (см. 7.5), предварительно нагретую при (50 ± 2)°C на (180 ± 2) мин. Охладить колбу до комнатной температуры (18°C-26°C), заполнить мерную колбу деминерализованной водой (см. 6.1) до отметки и быстро встряхнуть ее вручную, чтобы смешать компоненты. Затем провести анализ градуировочных растворов при помощи HPLC (см. 7.6). Предложения, касающиеся подходящих условий для HPLC, приведены в приложении В.

Нанести концентрации в микрограммах на милилитр на градуировочный график напротив измеренной площади пика производного формальдегида. Ось х: концентрация в микрограммах на мл, ось у: площадь пика. Пример типовой HPLC-хроматограммы приведен на рисунке B.1.

9.2.3.2 Градуирование дериватизированным DNPH-формальдегидом

Следует использовать как минимум четыре градуировочных раствора. Переместить 4 мл ацетонитрила (см. 6.8) в каждую из 10-мл мерных колб (см. 7.1), затем добавить градуировочный раствор для того чтобы охватить интервал концентрации формальдегида от 0,1 мкг/мл до 2,0 мкг/мл. (Это относится к интервалу концентрации формальдегида в коже от 5 мг/кг до 100 мг/кг при данных условиях.)

Наполнить мерную колбу деминерализованной водой (см. 6.1) до отметки и быстро встряхнуть вручную, чтобы перемешать компоненты.

Затем провести анализ градуировочных растворов при помощи HPLC (см. 7.6). Предложения, касающиеся подходящих условий для HPLC, приведены в приложении В.

Нанести концентрации в микрограммах на мл на градуировочный график напротив измеренной площади пика производного формальдегида. Ось х: концентрация в микрограммах на мл, ось у: площадь пика.

10 Выражение результатов

10.1 Расчет содержания формальдегида в образцах кожи

Концентрацию формальдегида в образце рассчитывают по формуле (2).

где

wF – массовая доля формальдегида в образце в мг/кг, округленная до 0,1 мг/кг;

ρS - массовая концентрация формальдегида, полученная по градуировочному графику в µг/мл;

F - коэффициент разбавления в мл, как правило 100 (50 мл экстрагированный объем × 2 для аликвоты);

m  - масса кожи в граммах;

10.2 Метод добавок — определение степени извлечения

Определение степени извлечения не является обязательным условием. При необходимости можно использовать следующую процедуру.

Перенести 4 мл ацетонитрила (6.8) в 10 мл мерную колбу (7.1) и добавить аликвоту 2,5 мл фильтрата, полученного в соответствии с п.9.2.1. Затем добавить определенный объем стандартного раствора формальдегида.

Далее обработать этот раствор в соответствии с процедурой, описанной 
в п. 9.2.2 и определить pS2, соблюдая ту же процедуру. Выполнить определение и указать значение в протоколе испытаний.

Степень извлечения рассчитывается по формуле (3).

где

RR - степень извлечения в процентах, округленная до 0,1 %;

ρS2 - концентрация формальдегида, полученная по градуировочному графику в мкг/мл;

ρS1 - концентрация формальдегида в образце без добавок в мкг/мл;

ρFA1 - количество формальдегида с добавками в мкг/мл.

10.3 Выражение результатов

Выразить концентрацию формальдегида с точностью до 0,1 мг/кг, основываясь на массе исследуемого образца кожи.

Если результаты необходимо представить на основе сухого вещества, следует умножить результаты, wF, на коэффициент 100/(100 - w), где w – содержание влаги в процентах (%) в соответствии с ISO 4684. Если результаты представляются на основе сухого вещества, следует четко указать это условие в протоколе испытаний.

10.4 Прецизионность

При помощи настоящего документа можно определить концентрацию формальдегида вплоть до 5 мг/кг. Результаты совместных межлабораторных экспериментов указаны в приложении А.

11 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должна быть указана следующая информация:

a) ссылка на настоящий документ (т.е. ГОСТ ISO 17226-1-___);

b) обозначение анализируемого образца кожи и используемого метода отбора образцов;

c) содержание формальдегида в мг/кг;

d) любое отклонение от аналитической процедуры, в частности, любые дополнительно выполненные этапы;

e) если определялись, результаты на основе сухого вещества;

f) дата испытания.

Приложение A

(справочное)

Прецизионность: надежность метода ВЭЖК HPLC

Данные, приведенные в таблице А.1, получены в результате совместного эксперимента в восьми лабораториях на образцах кожи с неизвестными уровнями формальдегида.

Таблица A.1. Статистические данные совместного эксперимента

| Образец кожи | X | Sr | SR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг/кг | мг/кг | мг/кг |
| A | 9,7 | 0,85 | 2,56 |
| B | 17,1 | 1,94 | 5,37 |
| C | 73,0 | 1,61 | 7,87 |
| D | 37,5 | 2,62 | 4,43 |
| E | 60,0 | 2,49 | 4,51 |
| H | 15,5 | 3,17 | 3,17 |
| L | 7,7 | 0,28 | 3,64 |
| Условные обозначения |  |  |  |
| X: Среднее значение формальдегида |  |  |  |
| Sr: Стандартное отклонение повторяемости |  |  |  |
| SR: Стандартное отклонение воспроизводимости |  |  |  |

Приложение B

(справочное)

Условия HPLC

Величина расхода: 1,0 мл/мин

Мобильная фаза: ацетонитрил/вода, 60:40

Разделительная колонка: C18 колонка обратной фазы (150 мм × 3 мм, 2,6 об)

Длина волны УФ обнаружения: (355 ± 5) нм

Вводимый объем: 10 мкл

Условные обозначения: X время (мин) Y абсорбция

Рисунок B.1. Пример ВЭЖХ хроматограммы

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2418:2002 | IDT | ГОСТ ISO 2418-2013 Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость Установление места отбора проб |
| ISO 3696:1987 | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля |
| ISO 4684:2005 | IDT | ГОСТ ISO 4684-2015 Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

Таблица ДА.2

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 4044:2017 | ISO 4044:2008 | IDT | ГОСТ ISO 4044-2014 Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 17226-2 Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2: Метод колориметрического анализа

УДК 675.06:006.354 МКС 59.140.30 (IDT) Ключевые слова: кожа, метод жидкостной хроматографии, содержание формальдегида, экстрагирование, градуировочный график, степень извлечения

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |