| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-9 (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы текстильные Количественный химический анализ Часть 9 СМЕСИ АЦЕТАТНОГО И ТРИАЦЕТАТНОГО ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТА) |  |  |
| (ISO 1833-9:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе ISO 1833-9:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта) (Textiles. Quantitative chemical analysis.Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)), с идентичной степенью соответствия, IDT.

Международный стандарт ISO 1833-9:2019 подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 38 «Текстиль».

Перевод с английского языка (en).

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-9-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Введение

Настоящий межгосударственный стандарт разработан на основе международного стандарта ISO 1833-9:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта) (Textiles. Quantitative chemical analysis.Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)), с идентичной степенью соответствия, IDT.

Настоящий межгосударственный стандарт разработан взамен                ГОСТ ISO 1833-9-2013.

ISO 1833-9:2019 отменяет и заменяет второе издание ISO 1833-9:2006 и которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название изменено с «Смеси ацетатных и триацетатных волокон (метод с использованием бензилового спирта)» на «Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- в разделе 1 добавлено несколько оставшихся волокон;

- в разделе 7 добавлена точность процедуры;

- в разделе 8 добавлен конкретный d-фактор для меламина;

- в разделе 9 добавлен «процентный пункт» во избежание путаницы.

Серия стандарта ISO 1833 состоит из следующих частей:

ISO 1833-1:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний;

ISO 1833-2:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон;

ISO 1833-3:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-4:2017 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси определенных белковых волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием гипохлорита);

ISO 1833-5:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 5. Смеси вискозных, купро или модальных и хлопковых волокон (метод с использованием цинката натрия);

ISO 1833-6:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. Смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, высокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-7:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты);

ISO 1833-8:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 8. Смеси ацетатных и триацетатных волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-9:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта);

ISO 1833-10:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана);

ISO 1833-11:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-12:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида);

ISO 1833-13:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона);

ISO 1833-14:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты);

ISO 1833-15:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота);

ISO 1833-16:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола);

ISO 1833-17:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-18:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-19:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 19: Смеси целлюлозных волокон и асбеста (метод нагревания);

ISO 1833-20:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида);

ISO 1833-21:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона);

ISO 1833-22:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 22. Смеси вискозы или определенных типов купро, модала или лиоцелла с льняными волокнами (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-24:2010 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 24. Смеси полиэфира и некоторых других волокон (метод с использованием фенола и тетрахлорэтана);

ISO 1833-25:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа);

ISO 1833-26:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 26: Смеси меламина с некоторыми другими волокнами (метод с использованием горячей муравьиной кислоты);

ISO 1833-27:2018 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27: Смеси целлюлозных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сульфата алюминия);

ISO 1833-28:2019 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28: Смеси хитозана с некоторыми другими волокнами (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты);

ISO 1833-29:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 29: Смеси полиамида с двухкомпонентным полипропиленом / полиамидом (метод с использованием серной кислоты).

На основе ряда вышеуказанных международных стандартов на сегодняшний день РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан разрабатываются межгосударственные стандарты  согласно Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2021 года.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные Количественный химический анализ Часть 9 СМЕСИ АЦЕТАТНОГО И ТРИАЦЕТАТНОГО ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТА) Textiles. Quantitative chemical analysis.Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод с использованием бензилового спирта для определения процентного содержания:

- ацетата;

- триацетатные, полипропиленовые, эластолефиновые, меламиновыми, полипропиленовые/полиамидные двухкомпонентные и полиакрилатные волокна.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и/или классификаторы.

ISO 1833-1-2020 Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 1: General principles of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ISO и IEC поддерживают следующие терминологические базы данных для использования в стандартизации:

- ISO Платформа для просмотра файлов в режиме онлайн: доступная по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Электропедия: доступно по адресу http: //www.electropedia.org/.

4 Принцип проведения испытаний

Ацетатное волокно растворяют при обработке смеси волокон с известной сухой массой бензиловым спиртом. Нерастворившийся остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его скорректированную массу выражают в процентах относительно массы сухой смеси. Процентное содержание ацетата определяют по разности

Проект, KZ, первая редакция

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реагентами, указанными в 5.1 и 5.2.

5.1 Бензиловый спирт

5.2 Этиловый спирт.

6 Оборудование

Используют набор аппаратуры, описанной в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 6.1, 6.2 и 6.3.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 250 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Механический встряхиватель

6.3 Нагревательный прибор, пригодный для поддержания температуры конической колбы (52±2)°С (например, водяная баня с термостатом).

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

К образцу, помещенному в коническую колбу, добавляют 100 мл бензилового спирта на 1 г образца.

Закрывают колбу пробкой, энергично встряхивают ее на механическом встряхивателе таким образом, чтобы колба погружалась в водяную баню с температурой (52±2)°С.

При этой температуре встряхивают колбу в течение (20±1) мин.

Фильтруют содержимое колбы через взвешенный фильтровальный тигель и повторияют цикл в третий раз с третьей порцией 100 мл бензилового спирта.

Фильтруют содержимое колбы через взвешенный фильтровальный тигель, затем смывают со стенок колбы оставшиеся волокна в тигель, используя дополнительное количество бензилового спирта при температуре (52±2)°С. Откачивают жидкость из тигля, используя отсасывание. Перенести волокна в колбу, промыть этанолом и после ручного встряхивания слить через тот же фильтрующий тигель.

Повторяют эту процедуру ополаскивания три раза.

Переносят остаток на фильтровальный тигель.

Откачивают фильтр, используя отсасывание, высушивают фильтр и остаток, а затем охлаждают и взвешивают тигель вместе с остатком.

8 Расчёт и оформление результатов испытаний

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта ISO 1833-1.

Значение d равно 1,00, за исключением меламина, для которого d равно 1,01.

9 Прецизионность

Для гомогенных смесей текстильных материалов погрешность результатов, полученных этим методом, не превышает ±1% при уровне доверительной вероятности 95%.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА. 1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011 (ISO 1833-1:2006) Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний |
| Примечание - В настоящей таблице использованы следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

________________________________________________________________________

МКС 59.060.01                                                                                                 IDT

Ключевые слова: метод с использованием бензилового спирта,  определение процентного содержания ацетата, триацетатные, полипропиленовые, эластолефиновые, меламиновыми, полипропиленовые/полиамидные двухкомпонентные и полиакрилатные волокна

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

МКС 59.060.01                                                                                                 IDT Ключевые слова: метод с использованием бензилового спирта,  определение процентного содержания ацетата, триацетатные, полипропиленовые, эластолефиновые, меламиновыми, полипропиленовые/полиамидные двухкомпонентные и полиакрилатные волокна

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						          С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации					С. Карибжанова

Главный специалист

Департамента стандартизации			            	С. Кайликперова