МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный анализ Часть 16 Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола) Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 16. Mixtures of polypropylene fibres and certain other fibres (method using xylene)

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод с использованием ксилола для определения после удаления неволокнистых материалов процентного содержания полипропилена в текстильных изделиях, изготовленных из двухкомпонентных смесей полипропиленовых волокон с шерстяными, из животного волоса, шелковыми, вискозными, медноаммиачными, высокомодульными, ацетатными, триацетатными, полиамидными, полиэфирными, акриловыми волокнами и стекловолокном.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют только последнее издание ссылочного стандарта (включая поправки).

ISO 1833-1:2006 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing (Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 1. Основные принципы испытаний).

ISO 1833-21 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates with certain other fibres (method using cyclohexanone) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

4 Cущность метода

Полипропиленовое волокно из смеси волокон с известной массой растворяют в кипящем ксилоле. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу с поправкой, если необходимо, рассчитывают в процентах к массе сухой смеси. Процентное содержание полипропилена определяют по разности масс сухой смеси и остатка.

5 Реактивы

Используют реактивы по ISO 1833-1, например петролейный эфир, совместно со следующим реагентом.

5.1 Ксилол, перегнанный при температуре от 136 °С до 145 °С.

Меры безопасности - Необходимо учитывать вредное воздействие этого реактива и соблюдать все меры предосторожности при его использовании.

6 Аппаратура

Используют аппаратуру по ISO 1833-1, а также:

6.1 Конические колбы вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Обратный холодильник, который можно использовать с жидкостями, имеющими высокую температуру кипения, присоединяемый к коническим колбам.

6.3 Устройство для нагрева колб, подходящее для конической колбы (6.1) и температуры кипения ксилола (5.1).

7 Метод испытания

Используют процедуру по ISO 1833-1, а затем подогревают фильтровальный тигель, через который будет отфильтрован ксилол в печи до 105 °C. К образцу, помещенному в коническую колбу, добавляют ксилол из расчета 100 мл ксилола на 1 г образца. Присоединяют холодильник и кипятят содержимое в течение 3 мин. Сливают горячую жидкость через предварительно взвешенный фильтровальный тигель.

В качестве альтернативы можно использовать аппарат для горячей экстракции (например, описанный в ISO 1833-21) с использованием соответствующих процедур, дающий идентичные результаты. См. для примера, устройство, описанное в ссылке [1].

Сразу сливают горячую жидкость через предварительно взвешенный фильтровальный тигель.

Такую обработку повторяют два раза, используя каждый раз свежую порцию растворителя объемом 50 мл.

Оставшийся в колбе остаток последовательно промывают кипящим ксилолом объемом 30 мл (дважды).

После обработки кипящим ксилолом колбу с остатком охлаждают перед вливанием петролейного эфира.

Затем промывают оставшийся в колбе остаток петролейным эфиром объемом 75 мл (дважды).

После второй промывки петролейным эфиром остаток фильтруют через фильтровальный тигель и дают возможность жидкости стечь.

Высушивают тигель и остаток, охлаждают и взвешивают их.

8 Расчет и оформление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с ISO 1833-1.

Поправочный коэффициент изменения массы нерастворимого компонента в реактиве d равен 1.

9 Погрешность результатов измерений

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ± 1% при доверительной вероятности 95 %.

Библиография

| [1] | Melliand-Textilberichte: Европейский текстильный журнал (1975), стр. 643-645. |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________

УДК 677.014.233:006.354                                            МКС 59.060.01                          IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, количественный химический анализ, полипропиленовые волокна, смесь, ксилол, петролейный эфир, принцип, метод, результат

3

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

УДК 677.014.233:006.354                                            МКС 59.060.01                          IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, количественный химический анализ, полипропиленовые волокна, смесь, ксилол, петролейный эфир, принцип, метод, результат

_________________________________________________________________________

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

cтандартизации и метрологии»                                                 С.Ю. Радаев

# Начальник Центра Стандартизации                                  А. Кудайбергенова

# Руководитель рабочей группы                                                     Е. Кулешова

# Заместитель руководителя

# Рабочей группы                                                                        С. Кайликперова

Главный специалист

Филиала по г.Шымкент

4

и Туркестанской области                                                                А. Махамбетова