| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3071 (проект KZ, первая редакция) |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Определение pH водного экстракта (ISO 3071:2020, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 3071:2020 Textiles — Determination of pH of aqueous extract («Материалы текстильные. «Определение pH водного экстракта», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/ТК 38, Текстиль.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 3071-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………................ |  |
| 4 | Принцип проведения испытания………………………………………… |  |
| 5 | Реактивы…………………………………………………………................. |  |
| 6 | Аппаратура …………………………………………..……………………... |  |
| 7 | Подготовка образцов для испытаний…………………………………... |  |
| 8 | Метод испытаний…..………………………………………………………. |  |
| 9 | Расчет результатов испытаний………………………………………….. |  |
| 10 | Прецизионность…………………………………………………………….. |  |
| 11 | Протокол испытаний…………………….………………………………… |  |
| Приложение А (справочное) Подготовка стандартных буферных растворов… |  |  |
| Библиография……………………………………………………………………….…… |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Метод определения pH водного экстракта Textiles — Determination of pH of aqueous extract

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения pH водного экстракта текстильных материалов. Этот метод распространяется на любые виды текстиля (например, волокна, нити, ткани).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 3696. Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением.

3.1 pH:Отрицательный десятичный логарифм концентрации иона водорода в водном экстракте.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO доступна на https: //www .iso .org/obp;

- IEC Электропедия доступна на http: //www .electropedia .org/.

4 Принцип проведения испытания

Значение pH водного экстракта текстильных материалов измеряется электрометрическим методом при комнатной температуре с использованием стеклянного электрода.

5 Реактивы

Все используемые реактивы должны иметь степень чистоты «чистый для анализа».

5.1 Дистилированная или деионизированная вода: не менее 3-й степени чистоты в соответствии с ISO 3696, со значением pH от 5,0 до 7,5.

В первую очередь проверяют значение pH используемой воды. Если это значение не укладывается в указанный диапазон, то воду повторно дистиллируют с использованием химически стойкой стеклянной посуды. Кислоту или органическое вещество удаляют перегонкой воды из раствора перманганата калия 1 г/л и гидроокиси натрия 4 г/л. Щелочность (например, наличие аммиака) устраняют перегонкой воды из раствора разбавленной серной кислоты. Если дистилированная вода не соответствует 3-й степени чистоты, кипятят 100 мл дистилированной воды в стакане при умеренном нагревании в течении (10 ± 1) мин и дают накрытому стакану остыть при комнатной температуре.

5.2 Раствор хлорида калия 0.1 моль/л, приготовленный с использованием дистиллированной или деионизированной воды (см. 5.1).

5.3 Буферные растворы, которые могут быть приготовлены как приведено в Приложении А, или полученные промышленным путем, имеющие значение pH, близкое к определяемому, для калибровки pH-метра до измерения. Рекомендуются буферные растворы со значениями pH 4,7 или 9.

6 Аппаратура

6.1 Закупоренные стеклянные или полипропиленовые колбы, химически стойкие, для приготовления водного экстракта.

Рекомендуется, чтобы стеклянная посуда, используемая при этом испытании, была предназначена только для этой цели.

6.2 Механический встряхиватель, обеспечивающий вращательное или возвратно-поступательное движение, достаточное для обеспечения быстрого обмена жидкости между внутренней частью текстильного материала и раствором, используемым для приготовления экстракта. Установлено, что 60 колебаний в минуту или вращений с частотой 30 оборотов в минуту достаточно для испытания.

6.3 Химические стаканы, химически стойкие, вместимостью 150 мл (см.6.1).

6.4 Химически стойкие стержни (см. 6.1)

6.5 pH–метр со стеклянным электродом, способный измерять с точностью до 0.01 единицы pH. Рекомендуется использовать pH-метр с температурной компенсацией.

6.6 Весы с погрешность 0.01 г.

6.7 Мерные колбы объемом 1 л, высшего качества.

7 Подготовка образцов для испытаний

7.1 Берут лабораторную пробу, типичную для основной массы текстильного материал и достаточную для приготовления всех необходимых образцов для испытаний. Разрезают лабораторную пробу на куски по ширине приблизительно   5 мм или такого размера, который позволял образцам для испытаний быстро намокать.

7.2 Для того, чтобы избежать загрязнения, необходимо как можно меньше касаться испытуемого материала. От лабораторной пробы берут два образца для испытаний весом (2,0 ± 0,5) г каждый.

8 Метод испытаний

8.1 Приготовление водного экстракта

Подготавливают экстракт каждого образца для испытаний при комнатной температуре следующим образом:

Помещают каждый образец для испытаний и 100 мл экстрагирующего раствора (раствор хлорида калия по 5.2) в закупоренную колбу (см. 6.1). Взбалтывают колбу в течении короткого периода вручную, для того, чтобы смочить текстильный материал, а затем встряхивают колбу механически в течении 2 ч ± 5 мин.

8.2 Измерение pH водного экстракта

Записывают температуру используемого экстрагирующего раствора.

Калибруют pН - метр в соответствии с инструкциями производителя при температуре измерения экстракта. Проверяют калибровку pН - метра используя два буферных раствора.

Электрод погружают несколько раз в раствор KCI, используемый для приготовления экстракта, до тех пор, пока указанное значение pН не стабилизируется.

Наливают порцию первого экстракта в химический стакан, непосредственно погружая электрод на глубину не менее 10 мм и осторожно перемешивают стержнем, пока значение pН не стабилизируется (значение pН этого раствора не записывают).

Оставшуюся порцию первого экстракта наливают в другой химический стакан, быстро погружают электрод в химический стакан, не промывая, на глубину не менее 10 мм и дают постоять, не помешивая, до стабилизации значения pH. Записывают это значение как первое измерение.

Наливают второй экстракт в еще один химический стакан, быстро погружают электрод в химический стакан, не промывая, на глубину не менее 10 мм и дают постоять, не помешивая, до стабилизации значения pH.

9 Расчет результатов испытаний

Если разница между двумя значениями pН, выраженная с точностью 0,1 единицы pН больше чем 0,2, процедуру повторяют с другими образцами для испытаний. Когда будут получены два достоверных измерения, рассчитывают среднее значение. Записывают это значение как второе измерение.

10 Прецизионность

Межлабораторные испытания семи образцов были проведены между девятью лабораториями. Был проведен статистический анализ и получены следующие результаты:

При использовании раствора KCI (см. 5.2) в качестве экстрагирующего раствора предел воспроизводимости R составляет 1,1 единицы pН.

Примечание — Статистический анализ был проведен в соответствии  с ISO 5725-2.

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- ссылку на настоящий стандарт;

- среднее значение pН с точностью до 0,1 единицы pН;

- pН экстрагирующего раствора;

- температура экстрагирующего раствора;

- любой фактор, который мог повлиять на результаты, включая любую устойчивость к намоканию образца для испытаний;

- дату проведения испытания.

Приложение А

(справочное)

Подготовка стандартных буферных растворов

А.1 Общие требования

Используют только химически чистые реактивы. Готовят буферные растворы, используя воду не менее 3-й степени чистоты, как установлено в ISO 3696 и обновляют их не менее одного раза в месяц.

А.2 Раствор кислого фталата калия со значением pН 4,0 (0,05 моль/л)

Растворяют 10,21 г кислого фталата калия (KHC8H4O) в дистиллированной или деионизированной воде в мерной колбе вместимостью 1л и разбавляют до метки. Значение pН этого раствора составляет 4,00 при 20ºС и 4,01 при 25ºС.

А.3 Раствор первичного кислого фосфорнокислого калия и вторичного кислого фосфорнокислого натрия со значением pН 6,9 (0,08 моль/л)

Растворяют 3,9 г первичного кислого фосфорнокислого калия (KH2PO4) и вторичного кислого фосфорнокислого натрия (Na2HPO4) в дистиллированной или деионизированной воде в мерной колбе вместимостью 1дм3 и разбавляют до метки. Значение pН этого раствора составляет 6,87 при температуре 20º С и 6,86 при температуре 25º С.

А.4 Раствор тетрабората натрия со значением pН 9,2 (0,01 моль/л)

Растворяют 3,8 декагидрата тетрабората натрия (Na2B407 10H2O) в дистиллированной или деионизированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм3 и разбавляют до метки. Значение pН этого раствора составляет 9,23 при температуре 20º и 9,18 при температуре 25ºС.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3696 | — | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать оригинал или перевод на русский язык (при наличии) международного стандарта, который находится в организации, определенной национальным законодательством государств-участников МГС. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения). |
| --- | --- |

______________________________________________________________________

УДК 677.61.677.862.511:006.354              МКС 59.080.01                                        IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, образец, раствор, метод испытаний, экстракт, протокол испытаний

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

УДК 677.61.677.862.511:006.354             МКС 59.080.01                                         IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, образец, раствор, метод испытаний, экстракт, протокол испытаний

_____________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С.Радаев

Начальник

Центра стандартизации	С.Карибжанова

Главный специалист

КФ РГП «КазСтандарт»						С.Бекова