| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ (Проект,KZ, редакция 1) |  |

УПАКОВКА

Методы испытания прочности и крепления ручек

(…………. IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт подготовлен с учетом СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 «Тара.Методы испытания прочности крепления ручек»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................ 2 Нормативные ссылки............................................................................................ 3 Термины и определения....................................................................................... 4 Средства испытаний и контроля……................................................................... 5 Отбор обрацов....................................................................................................... 6 Подготовка к проведению испытаний.................................................................. 7 Порядок проведения испытаний……................................................................... 8 Допустимая погрешность при испытаний............................................................ 9 Результаты испытаний.......................................................................................... 10 Правила оформления результатов испытаний................................................. Приложение A (рекомендуемое). Средства испытаний и контроля..................... Приложение Б (рекомендуемое).Схемы оборудования для испытаний элементов упаковки на прочность .......................................................................... Приложение В (рекомендуемое). Форма протокола испытаний.......................... | 1 1 2 3 3 4 5 5 5 7 9 11 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УПАКОВКА Методы испытания прочности и крепления ручек

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт  распространяется на потребительскую и транспортную упаковку (далее-упаковку), применяемую для танспортирования и хранения продукции промышленного и бытового назначения, и устанавливает методы испытания прочности крепления ручек и других съемных и несъемных специальных приспособлений для ее переноса и перемещения.

### Методы предназначены для контроля прочности крепления ручек и других приспособлений следующих видов тары:

### - банок металлических и полимерных;

### - бутылок и бутылей полимерных;

### - бочек, барабанов, фляг, канистр металлических и полимерных;

### - ящиков металлических, полимерных и деревянных;

### - пакетов бумажных и полимерных;

### - мешков бумажных, полимерных и тканевых.

### 2 Нормативные ссылки

### В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

### ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.

### ГОСТ 16504-81Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

### ГОСТ 21798-76 Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний.

3 Термины и определения

### В настояшем стандарте применяют термины по ГОСТ 16504, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

### 3.1 Ручка упаковки: Приспособление, предназначенное для ручного перемещения упаковки.

### 3.2 Прочность ручек упаковки: Способность ручек и элементов упаковки противостоять без разрушения статическим и динамическим усилиям при ее эксплуатации.

### 3.3 Способ контроля: Техническое осуществление метода контроля.

### 3.4 Испытательное устройство (стенд): Техническая конструкция (аппарат), предназначенная(ый) для проведения испытаний по заданному методу.

### 3.5 Скорость нарастания усилия: Возрастание нагрузки на испытываемый образец упаковки в единицу времени.

Проект, KZ, редакция 1

### 4 Средства испытаний и контроля

### 4.1 При проведении испытаний в зависимости от применяемой упаковки и метода контроля применяют средства испытаний и контроля, имеющие технические характеристики в соответствии с приложениями А и Б.

### 4.2 Методы контроля

### Сущность метода испытания прочности элементов упаковки состоит в приложении к испытываемому элементу (ручке, креплению ручки) заданной нагрузки в течение установленного времени и контроле его состояния (повреждений, разрушений) после воздействия.

### Испытания элементов упаковки проводят методами с применением сосредоточенной и распределенной нагрузок.

### Метод 1. Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) упаковки при сосредоточенной нагрузке в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.

### Метод 2. Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) при распределенной нагрузке в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.

### 4.3 При наличии одного элемента (одной ручки) испытательное усилие прикладывают в направлении действия силы тяжести в соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.

| ### 1 - разрывающее усилие; ### 2 - приспособление, имитирующее сосредоточенную нагрузку; ### 3 - испытываемая ручка упаковки; ### 4 - испытываемая упаковка ### Рисунок 1 - Схема испытаний при сосредоточенной нагрузке |  | ### 1 - разрывающее усилие; ### 2 - приспособление, имитирующее распределенную нагрузку; ### 3 - испытываемая ручка упаковки; ### 4 - испытываемая упаковка ### Рисунок 2 - Схема испытаний при распределенной нагрузке |
| --- | --- | --- |

При наличии двух элементов (двух ручек) испытание проводят дважды с приложением нагрузки в направлении действия приложения силы и в направлении действия силы тяжести при подвешивании испытываемого образца упаковки за один элемент в соответствии со схемами, представленными на рисунках 4 и 5.

### 4.4 Значение прилагаемого усилия указывают в нормативном документе на упаковку.

### При отсутствии указаний значение прилагаемого усилия должно быть не менее: трехкратного значения массы брутто - для упаковку с одной ручкой;

### двухкратного значения массы брутто (на каждую ручку) - для упаковку с двумя ручками.

### При применении упаковки под материалы, имеющие различную плотность, массу брутто определяют по материалу, имеющему наибольшую плотность.

### 4.5 Распределенное прилагаемое усилие создают прикреплением к испытываемой ручке упаковку приспособления в виде оправки размером 120-130 мм (средняя ширина руки человека) и формы, соответствующей форме испытываемой ручки. Распределенное усилие создают по двум направлениям:

### - вдоль линии вертикальной оси упаковки, проходящей через центр тяжести заполненной упаковки; контроль прилагаемого усилия проводят по динамометру растяжения (рисунки 2-4);

### - вдоль линии, проходящей через центр тяжести испытываемой упаковку и ручку; контроль прилагаемого усилия проводят по динамометру растяжения (рисунки 2, 5).

| ### 1 - линия, проходящая через центр тяжести по вертикальной оси упаковки; ### 2 - направление прилагаемого усилия к ручке упаковки; ### 3 - испытываемая ручка упаковки; 4 - испытываемая упаковка; ### 5 - центр тяжести испытываемой упаковки ### Рисунок 3 - Схема испытания по линии, проходящей через вертикальную ось и центр тяжести упаковки |  | ### 1 - вертикальная ось упаковки; ### 2 - направление усилия, прилагаемого к ручке упаковку; ### 3 - испытываемая ручка; ### 4 - испытываемая упаковка; ### 5 - центр тяжести испытываемой упаковки ### Рисунок 4 - Схема испытания по линии, проходящей параллельно вертикальной оси упаковки |  | ### 1 - линия, проходящая через центр тяжести и ручку; ### 2 - направление усилия, прилагаемого к ручке упаковку; ### 3 - испытываемая ручка упаковки при центральном расположении ручек; ### 4 - испытываемая упаковка; ### 5 - центр тяжести испытываемой упаковки ### Рисунок 5 - Схема испытания по линии, проходящей через центр тяжести и ручку |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 5 Отбор обрацов

5.1 Количество образцов упаковки должно быть установлено в стандартах или других нормативных документах на упаковку.

Если в стандартах или других нормативных документах на упаковку не указано количество образцов, отбирают не менее 5 образцов.

6 Подготовка к проведению испытаний

6.1 Условия проведения испытаний устанавливают в стандартах и других нормативных документах на упаковку. При отсутствии указаний условия проведения испытаний устанавливают следующие:

температура окружающего воздуха - (293±10) К [(20±10) °С];

относительная влажность воздуха - (65±20)%;

атмосферное давление - (100±4) кПа [(750±30) мм рт.ст.].

6.2 Перед началом испытаний проверяют соответствие условий проведения испытаний и средств измерений требованиям настоящего стандарта.

Если средства испытаний и измерений до начала испытаний находились в условиях, отличных от установленных, их выдерживают в установленных условиях не менее 2 ч.

6.3 Образцы упаковки из полимерных материалов кондиционируют, образцы металлической упаковки не кондиционируют.

Необходимость кондиционирования образцов упаковки из деревянных, бумажных и тканевых материалов устанавливают в стандартах и других нормативных документах на упаковку.

6.4 Условия кондиционирования устанавливают в стандартах и других нормативных документах на упаковку. Если в стандартах и других нормативных документах на конкретную упаковку не оговорен режим кондиционирования, образцы кондиционируют по режиму 4 ГОСТ 21798.

Время кондиционирования - не менее 3 ч при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%.

6.5 Образцы испытываемой упаковки должны быть собраны, включая укупорочные средства: пробки, крышки, уплотнительные кольца, прокладки и т.п.

6.6 Каждому образцу присваивают порядковый номер.

6.7 Стенды и технологическую оснастку для испытаний подготавливают в соответствии с паспортом на стенд.

7 Порядок проведения испытаний

7.1 Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) при сосредоточенной нагрузке

7.1.1 Испытания проводят по методу 1 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.

7.1.2 Испытания проводят с помощью испытательных устройств: универсальных устройств, стендов для испытаний элементов упаковки, разрывных машин.

При испытаниях на универсальном устройстве (приложение Б, рисунок Б.1) образец упаковки 6 зажимают между подвижным 5 и неподвижным 3 упорами.

Ручку 7 зацепляют за крюк динамометра 4 и рукояткой 1 с помощью винта 2, соединенного с динамометром, прикладывают к ней сосредоточенную нагрузку, плавно увеличивая прилагаемое усилие до значения, указанного в нормативных документах на упаковку, или до разрушения испытываемого элемента.

Скорость нарастания прилагаемого усилия указывают в нормативных документах.

При отсутствии указания в нормативных документах на упаковку скорости нарастания прилагаемого усилия ее принимают равной 100-120 Н/мин.

Контроль прилагаемого усилия проводят по динамометру.

При заданном усилии образец упаковки выдерживают в течение времени, указанного в нормативных документах на упаковку, при отсутствии указаний времени образец упаковки выдерживают в течение 5 мин.

При испытаниях на стенде (приложение Б, рисунок Б.2) образец упаковки 3 с помощью устройства прижима упаковки 1 закрепляют между подвижным 2 и неподвижным 4 упорами. Через прорезь в неподвижном упоре испытываемую ручку соединяют с серьгой 5, расположенной вместе с датчиком усилий 6 на подвижном штоке гидроцилиндра. Для соединения используют индивидуальные приспособления для конкретного вида упаковки. Высоту подъема гидроцилиндра регулируют рукояткой 9. При вращении рукоятки привода гидронасоса 7 на цифровом вольтметре 8 устанавливают заданную нагрузку.

Скорость нарастания прилагаемого усилия, значение нагрузки, время выдержки под нагрузкой - аналогично 7.1.2.

7.2 Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) при распределенной нагрузке

7.2.1Испытания проводят по методу 2 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.

7.2.2 Испытания проводят аналогично 7.1.2.

Нагрузку прикладывают с помощью приспособления распределенной нагрузки, имитирующего ширину кисти руки человека (120-130) мм.

Контроль прилагаемого усилия проводят по цифровому вольтметру электронного измерителя усилий стенда.

8 Допустимая погрешность при испытаниях

При использовании динамометров класса точности 1,0 погрешность измерения ± 2,5%.

При использовании динамометров класса точности 2,0 погрешность измерения ± 5%.

При использовании электронного измерителя усилия погрешность измерения ± 1%.

9 Результаты испытаний

9.1 Упаковку считают выдержавшей испытания, если отсутствуют видимые повреждения (трещины, вмятины, разрывы) элементов упаковки (ручек и мест крепления ручек).

Результат испытаний считают удовлетворительным, если количество образцов, выдержавших испытания, соответствует установленному в стандартах или других нормативных документах на упаковку.

10 Правила оформления результатов испытаний

10.1 Результаты испытаний оформляют протоколом, содержащим:

- количество образцов;

- полное описание образцов, включая размеры, конструкцию, средства соединения и укупоривания;

- обозначение стандарта или других нормативных документов, по которым изготовлена упаковка;

- условия испытания и кондиционирования;

- метод испытания образцов упаковки;

- тип применяемого стенда и тип измерительного прибора;

- прилагаемое усилие;

- результат испытаний каждого образца;

- процент годных образцов из испытываемой партии;

- заключение по результатам испытаний каждого образца и всей выборки вместе со всеми примечаниями, поясняющими их;

- обозначение настоящего стандарта;

- дату проведения испытаний;

- подпись лица, проводившего испытания.

Форма протокола представлена в приложении В.

Приложение А

(рекомендуемое)

Средства испытаний и контроля

Таблица A.1

| Метод контроля | Испытательное оборудование | Средство контроля | Вспомогательное оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Стенд для испытания элементов упаковки на прочность (приложение Б). Универсальное устройство для испытания элементов упаковки на прочность (приложение Б). Разрывные машины любого типа на усилие, превышающее на 20%-50% максимальное испытательное усилие | Электронный измеритель усилия с пределом измерения 0-200 кгс, 0-500 кгс в составе: датчик ДСТ-1909, усилитель ПА-1,цифровой вольтметр с пределом измерения 0-1 В. Динамометры растяжения типа ДПУ с пределом измерения, превышающим на 20%-50% максимальное испытательное усилие | Приспособления для создания направленного усилия сосредоточенной и распределенной нагрузок и для крепления упаковки в необходимом положении |

Для проведения испытаний рекомендуется применять нижеприведенные типы и модели средств измерений или любые иные типы и модели, занесенные в Государственный Реестр и имеющие технические характеристики не хуже, чем у рекомендуемых средств измерений.

Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки, подлежат аттестации в соответствии с нормативными документами по стандартизации стран-участниц межгосударственного совета по стандартизации.

Динамометры:

- динамометр общего назначения ДПУ-0,1 с верхним пределом 100 кН (10 кгс) по ГОСТ 13837;

- динамометр общего назначения ДПУ-0,2 с верхним пределом 200 кН (20 кгс) по ГОСТ 13837;

- динамометр общего назначения ДПУ-0,5 с верхним пределом 500 кН (50 кгс) по ГОСТ 13837;

- динамометр общего назначения ДПУ-2 с верхним пределом 2000 кН (200 кгс) по нормативным документам;

- динамометр общего назначения ДПУ-5 с верхним пределом 5000 кН (500 кгс) по нормативным документам.

Разрывные машины:

- разрывная машина общего назначения Р-0,5 с верхним пределом 5000 кН (500 кгс);

- разрывная машина общего назначения МР-0,5-1 с верхним пределом 5000 кН (500 кгс).

При проведении испытаний допускается использование специализированных установок (стендов), реализующих настоящие методы контроля и аттестованных в соответствии с нормативными документами по стандартизации стран-участниц межгосударственного совета по стандартизации.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Схемы оборудования для испытаний элементов упаковки на прочность

1 - рукоятка винта; 2 - винт; 3 - каркас (неподвижный упор); 4 - динамометр; 5 - подвижный упор; 6 - испытываемая упаковка; 7 - ручка

Рисунок Б.1 - Схема универсального устройства для испытания элементов упаковки на прочность с контролем измерения усилия по динамометру

1 - устройство прижима упаковки;

2 - подвижный упор;

3 - испытываемая упаковка;

4 - неподвижный упор;

5 - серьга;

6 - датчик усилия;

7 - рукоятка привода гидронасоса;

8 - цифровой вольтметр;

9 - рукоятка подъема гидроцилиндра

Рисунок Б.2 - Схема стенда для испытания элементов упаковки на прочность с применением электронного измерения усилия

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

Утверждаю:Руководитель

предприятия (организации)

_______________________

подпись               Ф.И.О.

«__»_________ 20___г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №

от «___» ___________ 20___г.

Предприятие (организация) __________________________________________

Упаковка _________________________________________________________

вид, тип, номер по НД, размеры, обозначение нормативного документа

Дата поступления образцов _________________________________________

число, месяц, год

Количество образцов _______________________________________________

штуки

Дата проведения испытаний _________________________________________

число, месяц, год

Метод испытаний __________________________________________________

Испытательный стенд ______________________________________________

наименование, № акта аттестации

Условия кондиционирования _________________________________________

Условия испытаний ________________________________________________

| Номер образца | Средство контроля |  | Испытательное усилие, Н (кгс) | Время выдержки, мин | Результаты испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка | Дата поверки (число, месяц, год) |  |  |  |  |

Заключение по результатам испытаний ________________________________

Руководитель испытаний _____________                 ______________________

подпись	Ф.И.О.

Исполнитель  _____________                ________________________________

подпись	Ф.И.О.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

УДК 621.798.1.001.4:006.354 МКС 55.020 (IDT) Ключевые слова: упаковка, ручки, методы испытаний, контроль, прочность, средства испытаний, средства контроля и измерений.

УДК 621.798.1.001.4:006.354 МКС 55.020 (IDT) Ключевые слова: упаковка, ручки, методы испытаний, контроль, прочность, средства испытаний, средства контроля и измерений.

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Руководитель департамента стандартизации РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист филиала по г. Алматы и Алматинской области РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | Н.Сарсембаева |