| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 1833-20 (Проект,KZ первая редакция) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Количественный химический анализ

Часть 20

Смеси эластанового и некоторых других волокон

(метод с использованием диметилацетамида)

(ISO 1833-20:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и

ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 1833-20:2018 Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) [Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)].

Международный стандарт ISO 8588:2017 разработан Техническим комитетом ISO/TC 38, «Текстиль»

Степень соответствия – идентичная (IDT)

Перевод с английского языка (en)

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-20-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………….…………………. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………….……………………. | 1 |
| 3 | Принцип………………………………………………………………………….. | 1 |
| 4 | Реактивы…………………………………………………………………………. | 1 |
| 5 | Аппаратура………………………………………………………………………. | 2 |
| 6 | Процедура испытания ………………………………………………………… | 2 |
| 7 | Расчет и оформление результатов………………………………………….. | 2 |
| 8 | Погрешнность…………………………………………………………… | 2 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  | 3 |
| Библиография………………………………………………………………………… |  | 4 |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 20 Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида) #### Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide)

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт рассматривает метод с использованием диметилацетамида для определения процентного содержания эластана после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из смесей:

### - некоторых эластановых волокон

### с

### - хлопковыми, вискозными, медноаммиачными, высокомодульными, из лиоцелла, полиамидными, полиэфирными или шерстяными волокнами.

### Данный метод не применим к материалам, в которых присутствуют акриловые волокна.

### Данный метод применим для анализа смесей, содержащие некоторые волокна эластана с использованием методов испытаний, приведённые в ISO 1833-12 или ISO 1833-21.

### 2 Нормативные ссылки

### В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

### ISO 1833-1 Textiles–Quantitative chemical analysis–Part 1: General principles of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Основные принципы испытаний)

### 3 Термины и определения

### В настоящем документе отсутствуют термины и определения.

### 4 Принцип проведения испытаний

### Эластановое волокно растворяют в результате обработки диметилацетамидом (DMA) смеси волокон с известной сухой массой. Остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают; его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно массы сухой смеси. Процентное содержание эластана определяют по разности массы.

Проект, KZ, первая редакция

### 5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реагентами, указанными в 5.1.

5.1 Диметилацетамид (DMA)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать предосторожность при его использовании.

5 Аппаратура

### Используют аппаратуру, изложенную в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 5.1 и 5.2.

### 5.1 Коническая колба вместимостью не менее 250 мл с притертой стеклянной пробкой.

### 5.2 Нагревательный прибор, пригодный для поддержания температуры конической колбы в пределах от 60-65°С.

### 6 Процедура испытания

Используют общую процедуру, изложенную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

- Помещают образец в коническую колбу.

- Добавляют к образцу 150 мл DMA на 1 г образца.

- Закупоривают колбу. Встряхивают колбу для смачивания образца.

- Выдерживают колбу в водяной бане при температуре 60 °С не менее 30 мин, периодически встряхивая.

- Затем фильтруют содержимое конической колбы через взвешенный фильтровальный тигель и переносят остаток волокон в фильтровальный тигель, промывая коническую колбу DMA.

- Сушат тигель с помощью отсасывания и промывают водой остаток на фильтре. Не используют отсасывание до тех пор, пока промывочная жидкость не стечет под действием силы тяжести.

- Наконец, удаляют оставшуюся жидкость из тигля с помощью вакуума, высушивают тигель и остаток, затем охлаждают и взвешивают их.

7 Расчет и оформление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с ISO 1833-1.

Значение d принимают равным 1,00, кроме случаев шерсти, для которой d берут равным 1,01, и хлопка, для которого d принимают равным 1,02.

8 Погрешность

Для гомогенных смесей текстильных материалов погрешность результатов, полученных этим методом, не превышает ±1% при уровне доверительной вероятности 95%.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1:2020 Textiles–Quantitative chemical analysis–Part 1: General principles of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Основные принципы испытаний). | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2022 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний. |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] ISO 2076, Материалы текстильные. Химические волокна. Общие наименования

[2] ISO 6938, Материалы текстильные. Волокна натуральные. Общие наименования и определения

УДК 677.014.233:006.354                                МКС 59.060.01                                          IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, химический анализ, волокна эластановые, диметилацетамид, принцип, испытание, процедура, результат

УДК 677.014.233:006.354                                МКС 59.060.01                                        IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, химический анализ, волокна эластановые, диметилацетамид, принцип, испытание, процедура, результат

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е.Кулешова |
| Директор филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области |  | Ж.Сатыбалдиев |
| Руководитель отдела стандартизации филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области |  |  |
| Главный специалист филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по г. Алматы и Алматинской области |  | Ж. Абдраимов |