| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 1833-12 (Проект,KZ, Редакция 1) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

ПОЛИМЕРНЫЕ БОЧКИ

Часть 12

Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)

(ISO 1833-12, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен междонародному стандарту ISO 1833-12-2020 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)» (Textiles. Quantitative chemical analysis.  Part 12. Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane and certain other fibres (method using dimethylformamide, IDT).

Международный стандарт ISO 1833-12-2020 был подготовлен Техническим комитетом ISO / TC 38 Текстиль в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN/TC 248 Европейского комитета по стандартизации (CEN), Текстиль и текстильные изделия, в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-12-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание 									  Страница

| 1 Область применения....................................................................................................... 2 Нормативные ссылки..................................................................................................... 3 Термины и определения................................................................................................ 4 Принцип проведения испытаний.................................................................................. 5 Реактивы........................................................................................................................ 6 Аппаратура...................................................................................................................... 7 Метод проведения испытаний..................................................................................... 8 Расчёт и оформление результатов............................................................................ 9 Прецизионность............................................................................................................... Библиография..................................................................................................................... | 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ЧАСТЬ 12. #### СМЕСИ АКРИЛОВОГО, МОДИФИЦИРОВАННЫХ АКРИЛОВЫХ, ЭЛАСТАНОВЫХ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ВОЛОКОН И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИМЕТИЛФОРМАМИДА) TEXTILES. QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS. PART 12. MIXTURES OF ACRYLIC, CERTAIN MODACRYLICS, CERTAIN CHLOROFIBRES, CERTAIN ELASTANE AND CERTAIN OTHER FIBRES (METHOD USING DIMETHYLFORMAMIDE)

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт устанавливает метод, использующий диметилформамид для определения процентного содержания акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного или эластанового волокон после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из смесей

### - акрилового, некоторых модифицированных акриловых, некоторых хлорфибровых и некоторых эластановых волокон

### - и шерсти, животных волокон, шёлка, волокон из хлопка, вискозных, медно-аммиачных, высокомодульных, из лиоцелла, полиамидных, полиэстерных, полипропиленовых, эластомультиэстерных, эластолефиновых, меламиновых, двухкомпонентных полипропиленовых/полиамидных, полиакрилатовых волокон или стекловолокон.

### Настоящий стандарт не распространяется на шерсть животных, шерсть и шелк, окрашенных протравными красителями на основе хрома.

### 2 Нормативные ссылки

### В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок следует использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки:

### ISO 1833-1, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний

3 Термины и определения

В настоящем документе отсутствуют термины и определения.

Организации ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим веб-адресам:

- Онлайн веб-платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp.

Проект, KZ, редакция 1

### 4 Принцип проведения испытаний

Акриловое, модифицированное акриловое, поливинилхлоридное и эластановое волокна из смеси с известной массой растворяют в диметилформамиде при температуре 90 - 95 °С. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно сухой массы смеси и процентное содержание акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного и эластанового волокон определяют по разности сухой массы смеси и массы нерастворимого остатка, выраженных в процентах.

При присутствии определенных модакриловых волокон, определенных хлорофибр или определенных волокон эластана, необходимо провести предварительное испытание, чтобы определить, полностью ли растворимо волокно в реагенте.

Также можно анализировать смеси, содержащие определенные волокна эластана, используя методы испытаний, описанные в ISO 1833-20 или ISO 1833-21, в зависимости от растворимости эластана и других присутствующих волоко.

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реагентом, указанным в 5.1.

5.1 Диметилформамид с температурой кипения от 152 °С до 154 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать осторожность при его использовании.

6 Аппаратура

Используют аппаратуру, описанную в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 5.1 и 5.2.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Нагревательный прибор, пригодный для поддержания температуры колбы в пределах от 90 °С до 95 °С.

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

К образцу, помещенному в коническую колбу, добавляют диметилформамид из расчета 100 мл раствора на 1 г образца. Закрывают колбу пробкой, встряхивают ее, чтобы смочить образец. Затем греют колбу в течение 1 ч при температуре от 90 °С до 95 °С.

В течение данного процесса осторожно встряхивают колбу и ее содержимое вручную с интервалом примерно 10 минут пять раз.

Слейте жидкость через взвешенный фильтрующий тигель, удерживая волокна в колбе.

Добавляют в колбу еще 60 мл диметилформамида и нагревают ее в течение 30 мин при температуре от 90 °С до 95 °С, аккуратно взбалтывая ее дважды в течение этого периода. Фильтруют содержимое колбы через фильтровальный тигель, используя отсасывание вакуумом. Переносят все остатки волокон в тигель, смывая их из колбы водой. Отсасывают жидкость из тигля.

Промывают остаток примерно 1 л горячей воды при температуре от 70 ° C до 80 ° C, каждый раз заполняя тигель.

После каждого добавления воды кратковременно отсасывают воду, но не до тех пор, пока вода не вытечет под действием силы тяжести. Если промывочный раствор стекает через тигель слишком медленно, можно применить легкое всасывание.

Сливают жидкость из тигля с помощью отсоса, высушите тигель и остатки, затем охлаждают и взвешивают их.

8 Расчёт и оформление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта ISO 1833-1.

Значение d равно 1,00, за исключением волокон из шерсти, хлопка, вискозы, медно-аммиачные, высокомодульные, лиоцелловыее, полиамидные, полиэстеровые, эластомультиэфирные, меламиновыее и полиакрилатовые волокна, для которых значение d составляет 1,01.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ±1% при уровне доверительной вероятности 95%.

Библиография

[1] ISO 1833-20, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)

[2] ISO 1833-21, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)

[3] ISO 16373-1, Текстиль. Красители. Часть 1. Общие принципы и испытание окрашенных текстильных изделий для идентификации красителей.

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 (IDT) Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 (IDT) Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Директор филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г.Алматы |  | Ж. Сатыбалдиев |
| Руководитель отдела стандартизации филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г.Алматы |  | _______________ |
| Ведущий специалист филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области |  | Н.Сарсембаева |