| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (Проект, RU, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ЭМАЛИ

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система  стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН  Ассоциацией производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                             202_  г.  №           )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—974 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные

ЭМАЛИ

Общие технические условия

Coating materials. Enamels. General specifications

Дата введения – 202_  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы  вида эмали, предназначенные для окрашивания различных поверхностей,  и устанавливает общие требования к ним.

Стандарт не распространяется на эмали, применяемые для отделки мебели, эмали специального назначения, эмали базовые, эмали, применяемые в строительстве для окраски фасадов, эмали для окрашивания внутренней поверхности консервной тары и поверхности, контактирующей с пищевыми продуктами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.072 Единая система защиты от коррозии  и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии  и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии  и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии  и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.407  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 896 Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска

ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 5233 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору

ГОСТ 6806 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8784  Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости

ГОСТ 8832  (ИСО 1514—84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9825 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 9980.1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка

ГОСТ 9980.4 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

## ГОСТ 13526 Лаки и эмали электроизоляционные. Методы испытаний

## ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20811 Материалы лакокрасочные. Методы испытаний покрытий на истирание

ГОСТ 21903 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 25271 (ИСО  2555-89) Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду

ГОСТ 27037 Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур

ГОСТ 27271 (ISO 9514:2005) Материалы лакокрасочные. Метод определения жизнеспособности многокомпонентных систем

ГОСТ 28246 Материалы лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 29309 Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении

ГОСТ 29319 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31939  Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 31973 (ISO 1524:2000) Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира

ГОСТ 31974 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня.

## ГОСТ 31975 Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий под углом 20°, 60° и 85°

ГОСТ 31992.1(ISO 2811-1:2011)  Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. Часть 1.Пикнометрический метод

ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 33289   Безопасность лакокрасочных материалов Термины и определения

ГОСТ 34824 Материалы лакокрасочные. Определение кроющей способности

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия  настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.072, ГОСТ 9825, ГОСТ 28246, ГОСТ 33289, а также следующие термины  с соответствующими определениями:

3.1 базисная эмаль: Эмаль, применяемая в качестве базисного цветонесущего  слоя в комплексном покрытии с прозрачными или лессирующими лаками.

3.2 эмаль базовая: Эмаль предназначенная для колеровки пигментными пастами с целью получения эмалей различных цветов.

П р и м е ч а н и е – Эмаль базовая может быть трех типов:

- с добавлением белого пигмента, используется как отдельно, так и для изготовления эмалей пастельных цветов;

- содержащая незначительное количество белого пигмента, используется для изготовления эмалей различных цветов средней насыщенности;

- не содержащая белого пигмента, применяется для создания эмалей интенсивных цветов.

4 Классификация

4.1.Классификация эмалей по роду пленкообразующего вещества и по назначению   - по  ГОСТ 9825.

4.2 Наименование эмали

При формировании наименования рекомендуется использовать стандартную терминологию по ГОСТ 28246.

Наименование эмали может быть дополнено (при наличии) условными обозначениями, фирменным названием и товарным знаком (в порядке их значимости).

5 Технические требования

5.1 Эмали должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, документам по стандартизации на конкретную марку эмали  и изготавливаться по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Область применения и условия формирования покрытия должны быть приведены в документе по стандартизации на конкретную марку эмали.

5.3  Рекомендуемые показатели для внесения в документ по стандартизации на конкретную марку эмали, характеризующие ее технологичность, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Вязкость: - условная при температуре (20 ± 0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246, с или - кажущаяся по Брукфильду, Па·с | Должна быть указана в документе по стандартизации на конкретную марку эмали | По ГОСТ 8420 По ГОСТ 25271 |
| 2 Массовая доля нелетучих веществ, % | Должна быть указана в документе по стандартизации на конкретную марку эмали | По ГОСТ 31939 |
| 3 Время и степень высыхания | Должны быть указаны в документе по стандартизации на конкретную марку эмали | По ГОСТ 19007 |
| 4 Степень перетира, мкм | Должна быть указана в документе по стандартизации на конкретную марку эмали | По ГОСТ 31973 |
| 5 Жизнеспособность эмали после смешения компонентов при температуре (20 ± 2) °С, ч | Должна быть указана в документе по стандартизации на конкретную марку эмали | По ГОСТ 27271 |
| 6 Укрывистость, высушенного покрытия, г/м2 или Кроющая способность, м2/кг | Должна быть указана в документе по стандартизации на конкретную марку эмали | По ГОСТ 8784 По ГОСТ 34824 |
| П р и м е ч а н и я 1 Показатель 5 определяют для эмалей, состоящих из нескольких компонентов, которые хранят отдельно и смешивают перед применением. 2 Для эмалей, предназначенных для окрашивания инженерных сооружений (мостов, конструкций, трубопроводов и т.д.), рекомендуется устанавливать значение для показателя 2 «Массовая доля нелетучих веществ» не менее 40 %, для эмалей, предназначенных для ремонтного окрашивания автомобилей – не менее 44 % |  |  |

5.4  Покрытия эмалей по физико-механическим  (потребительским) свойствам должны соответствовать требованиям и значениям, приведенным в таблице 3.

Т а б л и ц а  2

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, эталонами или контрольными образцами цвета | По ГОСТ 29319, документу по стандартизации на конкретную эмаль |
| 2 Внешний вид покрытия - для гладких однотонных покрытий | После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень | По п. 9.3 настоящего стандарта |

Окончание таблицы  2

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| - для рисунчатых и рельефных покрытий | По документу по стандартизации на конкретную эмаль |  |
| 3 Адгезия, баллы, не более | 1 | По ГОСТ 31149 |
| 4 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 | По ГОСТ 6806 |
| 5 Прочность покрытия при ударе (прямой удар), см, не менее | 40 | По ГОСТ 4765 |
| 6 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее для эмалей - на основе алкидных смол - прочих | 0,10 0,30 | По ГОСТ 5233 |
| П р и м е ч а н и я 1 В зависимости от области применения значения по показателям 3-6 устанавливаются по согласованию с потребителем, но не ниже значений, указанных в таблице 2 Для базисных эмалей допускается определять только показатели 1 и 3. Показатель 3 «Адгезия покрытия» определяют в комплексном покрытии с лаком 3 Допускается определять показатель 1 «Цвет покрытия» инструментальными методами* |  |  |

5.5  В зависимости от своего назначения эмали должны обеспечивать предполагаемый срок службы с сохранностью защитных и декоративных свойств покрытия  в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

| Группа эмалей | Обозначение группы | Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Атмосферостойкие | 1 | Предполагаемый срок службы покрытия в условиях эксплуатации, год, не менее: У1, ХЛ1, УХЛ1 | В зависимости от применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее двух лет | По ГОСТ 9.401 и 9.4 настоящего стандарта |
|  |  | В1, О1, Т1, ОМ1 | В зависимости от применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее одного года |  |
| 2 Ограниченно атмосферостойкие | 2 | У2, У3, ХЛ2, ХЛ3, УХЛ2, УХЛ3 В2, В3, О2, Т2, Т3, ОМ2,ОМ2 | В зависимости от применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее двух лет В зависимости от применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее одного года | По ГОСТ 9.401 и 9.4 настоящего стандарта |
| 3 Водостойкие | 4 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды или 3%-ного раствора хлорида натрия при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 48 | По ГОСТ 9.403 (метод А) и 9.5 настоящего стандарта |

Окончание таблицы 3

| Группа эмалей | Обозначение группы | Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Маслобензостойкие | 6 | Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтяных продуктов при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 48 | По ГОСТ 9.403 (метод А) и 9.6 настоящего стандарта |
| 5 Химически стойкие | 7 | Стойкость покрытия к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных средств ч, не менее | В зависимости от заявленных свойств* | По ГОСТ 9.403 (метод А) и 9.6 настоящего стандарта |
| 6 Термостойкие | 8 | Стойкость покрытия к воздействию температуры не менее 150 °С, ч, не менее | 3 | По 9.8 настоящего стандарта |
| 7 Электроизоляционные | 9 | Удельное объемное электрическое сопротивление лакокрасочного покрытия, Ом·м, не менее | 1·1012 | По ГОСТ 13526 |
| 8 Электропроводные | 9 | Удельное объемное электрическое сопротивление лакокрасочного покрытия, Ом·м, не менее | 0,04 | По документу по стандартизации на конкретную эмаль |
| - Стойкость к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других хи- мически агрессивных сред должна быть не менее 2 ч П р и м е ч а н и е – Допускается определять стойкость покрытия к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других агрессивных сред при различных температурах в зависимости от условий эксплуатации лакокрасочного покрытия. |  |  |  |  |

5.6 При необходимости  в документ по стандартизации на эмали могут быть включены дополнительные показатели, характеризующие технологичность и потребительские свойства эмалей.

Дополнительные показатели эмалей и методы их испытаний приведены в приложении А.

5.7 Для идентификации эмалей могут быть использованы следующие показатели:

- цвет и внешний вид;

- условная вязкость;

- массовая доля нелетучих веществ;

- адгезия  покрытия.

Идентификация эмалей проводится посредством установления соответствия показателям качества эмалей, их назначения, характеристик, указанных на упаковке, этикетке, паспорте безопасности или указанных в договоре  на поставку  (контракте) или сопроводительной документации.

5.8 Упаковка эмалей – по ГОСТ 9980.3.

5.10 Маркировка

5.10.1  Маркировка эмалей – по ГОСТ 9980.4

5.10.2  Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Маркировка  эмалей  должна содержать данные, характеризующие опасность груза, в соответствии с требованиями, установленными Правилами перевозки опасных грузов, действующими для конкретного вида транспорта на территории государства, принявшего стандарт.

5.10.3 Предупредительная маркировка – по ГОСТ 31340.

На предупредительную маркировку должны быть нанесены описание опасно-сти и меры по предупреждению опасности в зависимости от классификации опасности эмали по ГОСТ 32419.

П р и м е ч а н и е – Предупредительная маркировка является частью общей марки-ровки и может быть совмещена с транспортной маркировкой и/или потребительской.

6 Требования безопасности

6.1 Требования безопасности при применении эмалей

6.1.1 Эмали должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-правовых актов, гигиенических требований и санитарных правил, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Применение и хранение  эмалей должно соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности государства-изготовителя.

6.1.2 Для обеспечения безопасности при испытаниях и применении эмалей должны соблюдаться требования, предъявляемые к производственным процессам по  ГОСТ 12.3.002, общие требования безопасности при проведении окрасочных работ по ГОСТ 12.3.005 или правила пожарной безопасности государства, принявшего стандарт.

6.1.3 Все работы, связанные с испытанием и применением эмалей, должны проводиться в помещении при постоянно включенной вентиляции по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, в котором концентрация вредных веществ не должна превышать значений предельно допустимых концентраций (ПДК). Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005 по нормам, указанным в гигиенических нормативах государства, принявшего стандарт.

При применении эмалей персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой, специальной обувью и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, защитными мазями и пастами, резиновыми перчатками – по ГОСТ 20010.

Для защиты органов дыхания применяют респираторы по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.296 или другие средства защиты органов дыхания, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем у указанных респираторов. Для защиты глаз должны применяться защитные очки по ГОСТ 12.4.253.

Производственные помещения должны быть обеспечены аварийным ком-плектом противогазов по ГОСТ 12.4.121.

При применении эмалей необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

Для безопасного применения эмалей необходимо обеспечить надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

6.1.4 При применении эмалей должны соблюдаться  санитарно-эпидемиоло-гические требования к условиям труда и гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека и окружающей среды.

6.1.5 Более полная информация по безопасному обращению с эмалями со-держится в паспорте безопасности по ГОСТ 30333 на конкретную марку эмали.

6.2 Требования безопасности, предъявляемые к эмалям

6.2.1 Применение и хранение эмалей должно соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности государства, принявшего стандарт.

6.2.2 Органорастворимые, органоразбавляемые, водоразбавляемые и порошковые эмали являются пожаровзрывоопасными материалами.

6.2.3 Эмали должны соответствовать требованиям [1], действующих технических регламентов, нормативно-правовых актов, гигиенических требований и санитарных правил, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

6.2.4 Эмали являются токсичными  материалами, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в их состав.

6.2.5 Эмали могут быть допущены к производству, реализации и применению только после получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

6.2.6 Эмали, за исключением эмалей для окрашивания внутренних поверхностей жилых и (или) общественных помещений, мебельной продукции, детских игровых площадок, изделий для детей и подростков, аттракционов, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и используемых для окрашивания оборудования водоочистки и водоподготовки, не должны содержать сиккативов, включающих металлы, химических веществ, относящихся к 1-му классу опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %, а свинецсодержащих пигментов (крона свинцовые) – химических веществ 1 класса опасности – 15%, тетраоксихромата цинка – более 10% от общего веса нелетучих химических веществ в эмалях.

Не допускается использовать перхлорвиниловые, стирольные и фенольные эмали при окрашивании внутренних поверхностей подвижного состава      (вагонов, троллейбусов и т.п.).

Рекомендуется ограничить применение толуола, ксилола, сольвента в  количествах не более 15% в эмалях на основе алкидного пленкообразующего.

6.3 Требования по пожарной безопасности

6.3.1 В  документе по стандартизации на конкретную марку эмали указывают температуру вспышки эмали в закрытом тигле  по ГОСТ 12.1.0.44.

Значение показателя «Температура вспышки эмали в закрытом тигле» изготовитель определяет не реже одного раза в шесть месяцев, а также при постановке эмали на производство или замене рецептуры.

6.3.2 В документе по стандартизации на конкретную марку эмали указывают первичные средства пожаротушения, составы для огнетушения.

При применении эмалей необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

6.3.3 В документе по стандартизации на конкретную эмаль указывают характеристики пожаровзрывоопасности эмали:

- температуру вспышки;

- температуру воспламенения;

- температуру самовоспламенения.

6.4 Требования, предъявляемые к покрытиям на основе эмалей

6.4.1  Высушенные покрытия на основе эмалей не должны оказывать вредного воздействия на организм человека.

6.4.2 Содержание вредных веществ, выделяющихся из покрытий, не должно превышать предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с гигиеническими нормативами государства, принявшего стандарт.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 При применении эмалей образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды.

7.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Содержание загрязняющих веществ, выделяющихся из эмалей, в атмосферном воздухе с учетом рассеивания не должно превышать гигиенические нормативы государства, принявшего стандарт.

7.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.

7.4 Отходы, образующиеся при испытаниях и применении эмалей, утилизируют в соответствии с действующим законодательством государства, принявшего стандарт.

7.5 При хранении, транспортировании  и утилизации отходов должны соблюдаться требования санитарных правил государства, принявшего стандарт.

8  Правила приемки

8.1 Правила приемки – по ГОСТ 9980.1 и ГОСТ 15.309.

8.2 Отнесение испытаний по показателям таблиц 1- 3 к приемо-сдаточным или периодическим и частоту проведения  периодических испытаний указывают в документе по стандартизации на конкретную марку эмали.

.

9 Методы испытаний

9.1. Отбор проб – по ГОСТ 9980.2.

9.2  Образцы для испытаний – по ГОСТ 8832.

Материал окрашиваемой поверхности, способ нанесения эмали, толщина покрытия, количество слоев, условия и время высыхания эмали должны быть указаны в документе по стандартизации на конкретную эмаль.

9.3 Внешний вид высушенного покрытия эмалей определяют визуально при естественном дневном рассеянном свете или искусственном дневном освещении.

Испытуемые образцы должны находиться в одной плоскости  на расстоянии от 300 до 500 мм от глаз наблюдателя  под углом зрения, исключающим блеск покрытия.

При разногласиях в оценке внешнего вида за результат принимают определение при естественном освещении  (уровень освещенности не менее 2000 лк).

9.4 Предполагаемый срок службы покрытий на основе эмалей определяют по ГОСТ 9.401. Методы испытаний и количество циклов выбирают в зависимости от условий эксплуатации покрытий по ГОСТ 9.104, типов атмосферы по ГОСТ 15150 и предполагаемого срока службы покрытия. Оценку защитных и декоративных свойств лакокрасочного покрытия проводят по ГОСТ 9.407.

9.5 Определение стойкости покрытий к статическому воздействию воды или    3 %-ного раствора натрия хлорида проводят по ГОСТ 9.403. После испытаний внешний вид покрытия должен соответствовать требованиям, указанным в документе по стандартизации на конкретную марку эмали. Физико-механические свойства покрытия после проведения  испытаний определяют, если это предусмотрено в документе по стандартизации на конкретную марку эмали.

9.6 Определение стойкости покрытий к статическому воздействию бензина, масел и других нефтепродуктов проводят по ГОСТ 9.403. Для испытаний используют тот продукт, воздействию которого подвергается покрытие на основе эмали при эксплуатации. После испытания внешний вид покрытия должен соответствовать требованиям, указанным в документе по стандартизации на конкретную марку эмали. Физико-механические свойства покрытия после проведения  испытаний определяют, если это предусмотрено в документе по стандартизации на конкретную марку эмали.

9.7 Определение стойкости покрытий к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред  проводят по ГОСТ 9.403. Для испытаний используют тот продукт, воздействию которого подвергается покрытие на основе эмали при эксплуатации. После испытания внешний вид покрытия должен соответствовать требованиям, указанным в документе по стандартизации на конкретную марку эмали. Физико-механические свойства покрытия после проведения  испытаний определяют, если это предусмотрено в документе по стандартизации на конкретную марку эмали.

9.8 При определении стойкости покрытия эмали к воздействию температуры пластинки с высушенным покрытием помещают в сушильный шкаф или муфельную печь и выдерживают не менее 3 ч при температуре, указанной в документе по стандартизации на конкретную эмаль. После этого пластинки вынимают, охлаждают до температуры  (20 ± 5) °С и проводят оценку внешнего вида покрытия. После испытаний внешний вид покрытия должен соответствовать требованиям, указанным в документе по стандартизации на конкретную эмаль. Физико-механические свойства покрытия после проведения  испытаний определяют, если это предусмотрено в документе по стандартизации на конкретную марку эмали.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение эмалей – по ГОСТ 9980.5.

11 Указания по применению

11.1 Указания по применению приводят в документе по стандартизации на конкретную эмаль.

В указания по применению рекомендуется включать следующую информацию:

- рабочая вязкость эмали в зависимости от способа нанесения эмали на окрашиваемую поверхность;

- подготовка окрашиваемой поверхности (в том числе необходимость нанесения первичных и промежуточных слоев);

- рекомендуемые способы нанесения;

- рекомендуемая толщина покрытия и количество слоев, обеспечивающих защитно-декоративные свойства покрытия;

- теоретический расход эмали в зависимости от толщины покрытия и способа нанесения эмали;

- условия формирования покрытия (температура, выдержка перед нанесением последующих слоев и др.);

- для многокомпонентных эмалей – соотношение компонентов и жизнеспособность.

11.2 Указания по применению эмали, поступающей в розничную торговлю, приводя на этикетке или на листе-вкладыше.

11.3 Для получения покрытий с необходимым комплексом защитно-декоративных свойств при подготовке поверхности к окрашиванию и проведении окрашивания должны соблюдаться требования технологического процесса окрашивания.

11.4 По истечению гарантийного срока эмаль подлежит проверке на соответствие требованиям документа по стандартизации. В случае соответствия требованиям документа по стандартизации эмаль допускается к использованию.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие эмали требованиям документа по стандартизации при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок указывают в документе по стандартизации на конкретную  эмаль.

Приложение А

(справочное)

Дополнительные показатели эмали, характеризующие ее технологичность и потребительские свойства покрытий, и методы их испытаний

Т а б л и ц а  А. 1

| Наименование показателя | Метод испытания |
| --- | --- |
| 1 Плотность | По ГОСТ 31992.1 |
| 2 Блеск | По ГОСТ 896, ГОСТ 31975 |
| 3 Прочность при растяжении | По ГОСТ 29309 |
| 4 Устойчивость к воздействию переменных температур | По ГОСТ 27037 |
| 5 Условная светостойкость | По ГОСТ 21903 |
| 6 Стойкость к статическому воздействию раствора моющего средства | По ГОСТ 9.403 |
| 7 Стойкость к истиранию | По ГОСТ 20811 |
| 8 Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня | По ГОСТ 31974 |

По требованию потребителя в документ по стандартизации на конкретную марку эмали могут быть включены другие показатели.

Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) |
| --- | --- |

| УДК 667.6.:006.354 |  | МКС 87.040 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: лакокрасочные материалы, эмали, классификация, технические требования, область применения, требования безопасности, методы испытаний |  |  |

| Руководитель разработки- Директор Ассоциации «Центрлак» |  | Аверьянов Г.В. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель – зам. директора Ассоциации «Центрлак» |  | Вушкарник Ю.Н. |

В Российской Федерации для нормирования цвета эмалей может использоваться  зарегистрированный в качестве средства измерения набор мер цвета ЛКМ (далее  – «Картотека»).

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52662 (ИСО 7724-2:1984) «Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 2.Измерение цвета»

 До вступления в силу ТР ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов» эмали должны дополнительно соответствовать следующим требованиям:

- не должны содержать ртуть, кадмий и мышьяк;

- эмали для внутренних работ не должны дополнительно содержать свинец и хром шестивалентный;

- содержание других веществ 1 класса опасности не должно превышать 0, 1 %, исключая свинец, содержание которого не должно превышать 0,5 %.