| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (проект, RU, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ГРУНТОВКИ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система  стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                                         202_  г.  №           )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—974 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_________________________________________________________________________________________

Материалы лакокрасочные

ГРУНТОВКИ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ

Общие технические условия

Coating materials. Anticorrosion primers. General specifications

_________________________________________________________________________________________

Дата введения – 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на грунтовки антикоррозионные,  в том числе протекторные грунтовки (далее – грунтовки),  и устанавливает общие требования к грунтовкам, используемым в системах покрытий для защиты от коррозии различных металлических поверхностей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.072 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей.

ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 15150 	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 6806 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8832 (ИСО 1514—84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9825 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 9980.1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка

ГОСТ 9980.4 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15140 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 25271 Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду

ГОСТ 28246 Материалы лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31939 (ISO 3251:2008) Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 34395 Материалы лакокрасочные. Электроискровой метод определения сплошности диэлектрических покрытий на токопроводящих основаниях.

ГОСТ 34667.5 Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия  настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.072, ГОСТ 28246, в том числе следующие термины:

3.1

грунтовка: Лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и следующим слоям и предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы

[ГОСТ 28246, статья 26]

3.2

коррозия: Процесс разрушения (ухудшение) свойств материала, вызванный химическими, электрохимическими или микробиологическими реакциями, протекающими под воздействием окружающей или какой-либо другой среды

[ГОСТ 9.072—2017, статья 22]

3.3 антикоррозионная грунтовка: Грунтовка, наносимая на металлические поверхности для защиты от возникновения и развития коррозии и обеспечения хорошей адгезии последующих слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности.

3.4 протекторная грунтовка: Антикоррозионная грунтовка, содержащая в своем составе порошкообразный металлический пигмент, который обеспечивает катодную защиту металла от коррозии.

Примечание – Порошкообразный металлический пигмент имеет более низкий электродный потенциал по сравнению с черными металлами, что позволяет обеспечить антикоррозионную защиту с помощью перевода коррозии с основного металла, который становится катодом, на металлические пигменты, играющие роль анода

4 Классификация

4.1 Грунтовки классифицируют в зависимости от химического состава на водно - дисперсионные (далее – ВД) и органорастворимые (далее – ОР).

Классификация грунтовок по роду пленкообразующего вещества и по назначению -  по ГОСТ 9825.

4.2 Обозначение и наименование грунтовок

При формировании наименования грунтовок рекомендуется использовать стандартную терминологию по ГОСТ 28246.

Наименование грунтовок может быть дополнено (при наличии) условными обозначениями, фирменным названием и товарным знаком (в порядке их значимости).

5 Технические требования

5.1  Грунтовки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, документам по стандартизации на конкретную марку грунтовки  и изготавливаться по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Область применения грунтовок и условия формирования покрытия должны быть приведены в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки.

5.3 Рекомендуемые показатели для внесения в документ по стандартизации на конкретную марку грунтовки, характеризующие ее технологичность, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование показателя | Значение показателя для грунтовки |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОР | ВД |  |
| 1 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 13,0 | 48,0 | По ГОСТ 31939 |
| 2 Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | от 13 до 180 | от 30 до 180 | По ГОСТ 8420 |
| 3 Время высыхания до степени 3, ч - для грунтовок естественной сушки при температуре (20 ± 2) °С, не более - для грунтовок горячей сушки не более | 24* 4 | 5 2 | По ГОСТ 19007 и 9.5 настоящего стандарта |
| 4 Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20 ±2) °С, ч, не менее | 4** | - | По ГОСТ 27271 |
| * Для эпоксидных грунтовок время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С должна быть не более 36 ч. ** Для эпоксидных грунтовок жизнеспособность должна быть не менее 6 ч П р и м е ч а н и я 1 Для тиксотропных грунтовок показатель 1 не определяют. Допускается определять кажущуюся вязкость по Брукфильду (ГОСТ 25271). 2 Показатель 4 определяют для грунтовок, состоящих из нескольких компонентов, которые хранят отдельно и смешивают перед применением. |  |  |  |

5.4 Показатели физико-механических и потребительских свойств покрытия на основе грунтовок должны соответствовать  требованиям, приведенным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование показателя | Значение показателя для грунтовки |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОР | ВД |  |
| 1 Внешний вид покрытия | После высыхания грунтовка должна образовывать однородную поверхность, без кратеров, пор и морщин |  | По 9.4 настоящего стандарта |
| 2 Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | 1 | По ГОСТ 31149 и 9.6 настоящего стандарта |
| 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 | 3 | По ГОСТ 6806 |
| 4 Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20+2) оС, ч, не менее - воды - 3 %-ного раствора хлорида натрия | 24 8 | 24 8 | По ГОСТ 9.403 (метод А) и 9.7 настоящего стандарта |
| 5 Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20+2) оС, ч, не менее | 2 | 2 | По ГОСТ 9.403 метод А и 9.8 настоящего стандарта |
| 6 Диэлектрическая сплошность, не менее 4 В/мкм | Отсутствие пробоя | - | ГОСТ 34395 и 9.9 настоящего стандарта |
| П р и м е ч а н и я: 1 Допускается определять адгезию по ГОСТ 15140 с пересчетом результатов в шести бальную шкалу по приложению к ГОСТ 15140 2 Показатель 5 определяют только для грунтовок с заявленными свойствами. Допускается определять стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при других температурах. 3 Показатель 6 определяется только для неэлектропроводных покрытий |  |  |  |

5.5 Упаковка грунтовок – по ГОСТ 9980.3.

5.6 Маркировка

5.6.1 Маркировка грунтовок  – по ГОСТ 9980.4.

5.6.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Маркировка грунтовок должна содержать данные, характеризующие опасность груза, в соответствии с требованиями, установленными правилами перевозки опасных грузов, действующими для конкретного вида транспорта на территории государства, принявшего стандарт.

5.6.3 Предупредительная маркировка грунтовок – по ГОСТ 31340.

На предупредительную маркировку должны быть нанесены описание опасности и меры по предупреждению опасности в зависимости от классификации опасности эмали по ГОСТ 32419.

П р и м е ч а н и е – Предупредительная маркировка является частью общей маркировки и может быть совмещена с транспортной маркировкой и/или потребительской.

6 Требования безопасности

6.1 Требования безопасности при применении грунтовок

6.1.1 Грунтовки должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-правовых актов, гигиенических требований и санитарных правил, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Применение и хранение  грунтовок должно соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности государства-изготовителя.

6.1.2 Для обеспечения безопасности при испытаниях и применении грунтовок должны соблюдаться требования, предъявляемые к производственным процессам по  ГОСТ 12.3.002, общие требования безопасности при проведении окрасочных работ по ГОСТ 12.3.005 или правила пожарной безопасности государства, принявшего стандарт.

6.1.3 Все работы, связанные с испытанием и применением грунтовок, должны проводиться в помещении при постоянно включенной вентиляции по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, в котором концентрация вредных веществ не должна превышать значений предельно допустимых концентраций (ПДК). Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005 по нормам, указанным в гигиенических нормативах государства, принявшего стандарт.

При применении грунтовок персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой, специальной обувью и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, защитными мазями и пастами, резиновыми перчатками – по ГОСТ 20010.

Для защиты органов дыхания применяют респираторы по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.296 или другие средства защиты органов дыхания, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем у указанных респираторов. Для защиты глаз должны применяться защитные очки по ГОСТ 12.4.253.

Производственные помещения должны быть обеспечены аварийным ком-плектом противогазов по ГОСТ 12.4.121.

При применении грунтовок необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

Для безопасного применения грунтовок необходимо обеспечить надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

6.1.4 При применении грунтовок должны соблюдаться  санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека и окружающей среды.

6.1.5 Более полная информация по безопасному обращению с грунтовками содержится в паспорте безопасности по ГОСТ 30333 на конкретную марку грунтовки.

6.2 Требования безопасности, предъявляемые к грунтовкам

6.2.1 Применение и хранение грунтовок должно соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности государства, принявшего стандарт.

6.2.2 Органорастворимые грунтовки являются пожаровзрывоопасными материалами.

6.2.3 Грунтовки должны соответствовать требованиям [1], действующих технических регламентов*, нормативно-правовых актов, гигиенических требований и санитарных правил, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

6.2.4 Грунтовки являются токсичными  материалами, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в их состав.

6.2.5 Грунтовки  могут быть допущены к производству, реализации и применению только после получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

6.3 Требования по пожарной безопасности

6.3.1 В  документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки указывают температуру вспышки грунтовки в закрытом тигле  по ГОСТ 12.1.044.

Значение показателя «Температура вспышки грунтовки в закрытом тигле» изготовитель определяет не реже одного раза в шесть месяцев, а также при постановке грунтовки на производство или замене рецептуры.

6.3.2 В документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки указывают первичные средства пожаротушения, составы для огнетушения.

При применении грунтовок необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

6.3.3 В документе по стандартизации на конкретную грунтовку указывают характеристики пожаровзрывоопасности грунтовки:

- температуру вспышки;

- температуру воспламенения;

- температуру самовоспламенения.

6.4 Требования, предъявляемые к покрытиям на основе грунтовок

6.4.1  Высушенные покрытия на основе грунтовок не должны оказывать вредного воздействия на организм человека.

6.4.2 Содержание вредных веществ, выделяющихся из покрытий, не должно превышать предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с гигиеническими нормативами государства, принявшего стандарт.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 При испытании и применении грунтовок образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды.

7.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Содержание загрязняющих веществ, выделяющихся из грунтовок, в атмосферном воздухе с учетом рассеивания не должно превышать гигиенические нормативы государства, принявшего стандарт.

7.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.

7.4 Отходы, образующиеся при испытании и применении грунтовок, утилизируют в соответствии с действующим законодательством государства, принявшего стандарт.

7.5 При хранении, транспортировании и утилизации отходов производства должны соблюдать требования санитарных правил и норм в соответствии с требованиями законодательства государства, принявшего стандарт.

8 Правила приемки

8.1 Правила приемки – по ГОСТ 9980.1 и ГОСТ 15.309.

8.2 Приемо-сдаточные испытания каждой партии грунтовки проводят по  показателям 1 – 4 таблицы 1 и 1- 3 таблицы 2.

По показателям 4 и 5 таблицы 2 допускается проводить приемо-сдаточные или периодические испытания, правила приемки указывают в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки

9 Методы испытаний

9.1 Подготовка образцов к испытанию

Отбор проб для испытаний – по ГОСТ 9980.2.

9.2 Подготовка грунтовки

Образцы для испытания подготавливают по ГОСТ 8832 . Материал окрашиваемой поверхности, способ нанесения грунтовки, толщину покрытия, количество слоев, условия и время высыхания указывают в  документе по стандартизации на конкретную грунтовку.

9.3 Подготовка металлической поверхности перед нанесением грунтовки по ГОСТ 9.402.

9.4  Цвет и внешний вид высушенного покрытия грунтовки определяют визуально при рассеянном естественном дневном свете или искусственном освещении.

Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии от 300 до 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск покрытия.

При разногласиях в оценке цвета и внешнего вида за результат принимают определение при рассеянном естественном дневном свете (уровень освещенности не менее 2000 лк) .

9.5 При определении времени высыхания допускается удаление бумаги любым способом, не приводящим к визуальным повреждениям покрытия.

9.6 Для определения адгезии на покрытии образца делают решетчатые надрезы ручным однолезвиевым инструментом (бритвенным лезвием или скальпелем). Затем удаляют отслоившееся покрытие с площади надрезов, осторожно проводя мягкой кистью несколько раз вперед и назад вдоль обеих диагоналей решетки. Результаты испытания оценивают по ГОСТ 31149.

9.7 Определение стойкости покрытия к статическому воздействию воды или 3 %-ного раствора хлористого натрия проводят по ГОСТ 9.403. После завершения испытания испытуемый образец по внешнему виду должен соответствовать требованиям, указанным в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки.

9.8 Определение стойкости покрытия к воздействию растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред проводят по ГОСТ 9.403 . Для проведения испытаний используют материал, воздействию которого подвергается покрытие в процессе эксплуатации. После завершения испытания испытуемый образец по внешнему виду должен соответствовать требованиям, указанным в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки.

9.9 Определение диэлектрической сплошности покрытия проводят для токопроводящих оснований, толщиной не менее 25 мкм электроискровым дефектоскопом в соответствии с ГОСТ 34395. Допускается использовать другое значение напряжения по согласованию сторон или по указанию в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки.

9.10 Предполагаемый срок службы покрытия определяют по ГОСТ 9.401. Методы испытаний и количество циклов выбирают в зависимости от условий эксплуатации покрытий по ГОСТ 9.104, типа атмосферы по ГОСТ 15150 и предполагаемого срока службы покрытия. Допускается определять предполагаемый срок службы и тип грунтовки в составе системы защитного покрытия по         ГОСТ 34667.5.  Оценку защитных и декоративных свойств лакокрасочного покрытия проводят по ГОСТ 9.407.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение грунтовок – по ГОСТ 9980.5.

11 Указания по применению

Указания по применению грунтовки должны быть приведены в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки.

В указания по применению рекомендуется включать следующие сведения:

- рабочая вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения ЛКМ на окрашиваемую поверхность;

- подготовка окрашиваемой поверхности (в том числе, необходимость нанесения первичных и промежуточных слоев);

- рекомендуемые способы нанесения ЛКМ;

- рекомендуемые толщина покрытия и количество слоев, обеспечивающие защитно-декоративные свойства покрытия;

- теоретический расход ЛКМ в зависимости от толщины покрытия и способа нанесения ЛКМ;

- условия формирования покрытия (температура, выдержка перед нанесением последующих слоев и др.);

- для многокомпонентных ЛКМ – соотношение компонентов и жизнеспособность

12 Гарантии изготовителя

12.1  Изготовитель должен гарантировать соответствие грунтовок требованиям документа по стандартизации на конкретную марку при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных в документе по стандартизации на грунтовку.

12.2 Гарантийный срок грунтовок указывают в документе по стандартизации на конкретную марку грунтовки.

Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________________

УДК 667.638.:006.354                                                                                  МКС 87.040

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, грунтовки, классификация, общие технические требования, требования безопасности, охрана окружающей среды, методы испытаний, транспортирование, хранение.

___________________________________________________________________

| Руководитель разработки- Директор Ассоциации «Центрлак» |  | Аверьянов Г.В. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель – Технический секретарь Ассоциации «Центрлак» |  | Минакова В.В. |

* До вступления в силу ТР ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов» эмали должны дополнительно соответствовать следующим требованиям:

- не должны содержать ртуть, кадмий и мышьяк;

- грунтовки для внутренних работ не должны дополнительно содержать свинец и хром шестивалентный;

- содержание других веществ 1 класса опасности не должно превышать 0, 1 %, исключая свинец, содержание которого не должно превышать 0,5 %.