| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12.4.259- (EN 13034:2005+ A1:2009) |

Система стандартов безопасности труда

Одежда специальная для защиты 
от жидких химических веществ

Эксплуатационные требования к одежде для ограниченной защиты от жидких химических веществ (Тип 6 и тип РВ (6))

(EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals – 
Performance requirements for chemical protective clothing offering 
limited protective performance against liquid chemicals 
(Type 6 and Type PB [6] equipment), MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

# Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ООО «МОНИТОРИНГ») на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен ООО «МОНИТОРИНГ»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 13034:2005+A1:2009 "Одежда для защиты от жидких химических веществ. Эксплуатационные требования к одежде, обеспечивающей ограниченную защиту от жидких химических веществ (тип 6 и тип РВ [6])" ("Protective clothing against liquid chemicals – Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)") путем приведения терминов в соответствие с терминами, установленными в межгосударственных стандартах на одежду для защиты от химических веществ, а также заменой ссылочных международных и европейских стандартов на ссылочные гармонизированные межгосударственные стандарты. Текст, содержащий данные изменения, выделен курсивом.

Внесение указанных технических отклонений направлено на приведение терминологии, используемой в настоящем стандарте, к терминологии, установленной в межгосударственных стандартах на одежду для защиты от химических веществ и для целей применения гармонизированных межгосударственных стандартов на методы испытаний.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Региональный европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/ТК 162.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.259-2014 (EN 13034:2005)

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Технические требования

4.1 Материалы

4.2 Швы, соединения и крепления

4.4 Смотровой экран

5	Эксплуатационные требования к специальной одежде в сборе

5.1 Общие положения

5.2 Стойкость к прониканию жидкости (испытание распылением)

6	Маркировка

7	Информация, предоставляемая изготовителем

Приложение ДA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским или международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте

Библиография

Введение

Уровень защиты, обеспечиваемый специальной одеждой, должен соответствовать уровню риска. Это необходимо, чтобы чрезмерная защиты не приводила к сильному дискомфорту пользователя. Классификация, подразделяющая специальную одежду в зависимости от ее защитных свойств на шесть типов, связывает защитные свойства специальной одежды и риск, которому подвергается пользователь.

Определение фактического уровня риска должно проводиться таким образом, чтобы учитывать все необходимые параметры, например, свойства химического вещества, температуру, давление, концентрацию химического вещества, части тела, которые могут подвергнуться воздействию химического вещества, климатические условия, тяжесть выполняемой работы и т.д. Данная оценка риска предоставляет необходимую информацию для выбора подходящих материалов специальной одежды, ее конструкции и эффективного использования, например совместное использование с дополнительными средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) или другими предметами специальной одежды.

Применение специальной одежды типов 6 и РВ (6) предусмотрено в случае, когда риск оценивается как незначительный и нет необходимости в обеспечении полноценной защиты всего тела от проникания жидких химических веществ, т.е. когда пользователи могут своевременно принять требуемые меры при загрязнении специальной одежды. Специальная одежды типов 6 и РВ (6) обеспечивает самый низкий уровень защиты от химических веществ и используется в случаях, когда возможно воздействие жидких химических веществ в виде малых количеств жидкого аэрозоля или отдельных капель жидкости.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ Эксплуатационные требования к одежде для ограниченной защиты от жидких химических веществ (Тип 6 и тип РВ (6)) Occupational safety standards system. Protective clothing against liquid chemicals. Performance requirements for clothing providing limited protection against liquid chemicals

Дата введения −

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные технические требования к специальной одежде для ограниченной защиты от жидких химических веществ, включая спецодежду многоразового использования. Специальная одежда для ограниченной защиты от жидких химических веществ используется в случаях, когда возможно воздействие жидких химических веществ только в виде отдельных брызг, жидких аэрозолей или падающих с низким давлением капель, для защиты от которых не требуется стойкость к проникновению на молекулярном уровне.

Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду для защиты от химических веществ (тип 6) и на изделия, предназначенные для защиты отдельных частей тела (тип РВ (6)).

Специальная одежда типа 6, например, комбинезоны и костюмы из двух предметов одежды с капюшоном или без капюшона, используемые с чулками или бахилами или без них, предназначенные для защиты, по крайней мере, верхней и нижней частей тела. Настоящий стандарт также устанавливает минимальные требования к соединениям между различными частями специальной одежды типа 6, которые подтверждаются при испытании в соответствии с 5.2 и ГОСТ ISO 17491-4.

Специальная одежда для ограниченной защиты отдельных частей тела (тип РВ (6)), например халаты, фартуки, нарукавники и т.д., закрывает и защищает только часть тела. Такие изделия не подлежат испытанию в соответствии с 5.2, в котором установлен метод испытания специальной одежды типа 6.

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы упоминаются в тексте таким образом, что часть или все их содержание образуют требования настоящего стандарта. Для датированных ссылок используют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок – последнее издание (включая все изменения).

ГОСТ 12.4.279 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка

ГОСТ ISO 3758 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу

ГОСТ ISO 13688 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования

ГОСТ ISO 13935-2 Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата

ГОСТ ISO 17491-4 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к проникновению распыляемой жидкости

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, установленные в [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аэрозоль (aerosol): Взвесь твердых, жидких или твердых и жидких аэрозольных частиц в газообразной среде, имеющих небольшую скорость оседания (менее 0,25 м/с).

3.2 материал специальной одежды для защиты от химических веществ (chemical protective clothing material): Любой материал или комбинация материалов, используемых в изделии специальной одежды в целях защиты частей тела от прямого контакта с химическими веществами.

3.3 крепление (joint): Сборно-разборное соединение между двумя различными предметами одежды или между защитной одеждой и дополнительными средствами защиты.

3.4 шов (seam): Прочное неразъемное соединение двух или более частей материала защитной одежды или частей одежды с аксессуарами, обеспечиваемое, например, сшиванием, свариванием, вулканизацией или склеиванием.

3.5 соединение (assemblage): Постоянное неразъемное крепление между двумя или более предметами одежды, или между защитной одеждой и дополнительными средствами защиты, полученное, например, посредством сшивания, сварки, вулканизации или склеивания.

3.6 застежка (closure): Устройство для обеспечения разъемного соединения при надевании специальной одежды, например, застежка-молния, застежка-липучка и т.д.

3.7 костюм для защиты от химических веществ (chemical protective suit): Одежда, применяемая для защиты от химических веществ и закрывающая, по крайней мере, туловище, руки и ноги, и, при необходимости, используемая совместно с дополнительными средствами индивидуальной защиты (например, капюшоном или шлемом, сапогами и перчатками). Для достижения требуемого уровня защиты возможно использование совместно нескольких предметов одежды.

3.8 специальная одежда для защиты отдельных частей тела (partial body protection): Предмет специальной одежды, используемый для защиты одной или нескольких частей тела, наиболее подверженных риску. Специальную одежду для защиты отдельных частей тела можно использовать отдельно или совместно с другими предметами специальной одежды для повышения уровня защиты определенных частей тела. Примерами специальной одежды для защиты отдельных частей тела являются нарукавники, фартуки и лабораторные халаты.

3.9 специальная одежда ограниченного по времени использования (limited use chemical protective clothing): Специальная одежда для использования в течение ограниченного срока (для одноразового использования или для ограниченного повторного использования в соответствии с информацией, предоставляемой изготовителем), например, одежду можно использовать до тех пор, пока не потребуется гигиеническая чистка или утилизация после химического загрязнения.

3.10 специальная одежда для многоразового использования (re-usable chemical protective clothing): Специальная одежда или предметы специальной одежды, предназначенные для повторного использования после заданных циклов обработки, таких как чистка, дезинфекция или дезинсекция, при этом обеспечивающие требуемый уровень защиты.

3.11 проникание (penetration): Процесс, при котором химические вещества и/или микроорганизмы проникают через поры, швы, проколы и другие дефекты материала на надмолекулярном уровне.

4 Технические требования

4.1 Материалы

Материалы специальной одежды для защиты от жидких химических веществ испытывают в соответствии с методами согласно разделу 4 ГОСТ 12.4.279, приведенными в таблице 1.

Если иное не установлено в методе испытания, по каждому показателю испытывают не менее пяти образцов. Класс защиты определяют по наименее благоприятному результату.

При необходимости предварительную обработку и кондиционирование следует проводить в соответствии с ГОСТ 12.4.279, 4.2 и 4.3. Должны соблюдаться инструкции изготовителя в отношении количества циклов, процедур чистки и количества повторных обработок.

Материалы должны соответствовать минимальным требованиям, установленным для класса защиты 1, за исключением показателей стойкости к прониканию жидких химических веществ и отталкивания жидких химических веществ.

Материалы должны соответствовать минимальным требованиям, установленным для класса защиты 3 по показателю отталкивания жидких химических веществ, по крайне мере, для одного из химических веществ, указанных в ГОСТ 12.4.279, 4.12.

Материалы должны соответствовать минимальным требованиям, установленным для класса защиты 2 по показателю стойкости к прониканию жидких химических веществ, по крайне мере, для одного из химических веществ, указанных в ГОСТ 12.4.279, 4.13.

Таблица 1 – Требования к испытаниям материалов специальной одежды тип 6, тип РВ (6)

| Подраздел ГОСТ 12.4.279 | Эксплуатационные требования |
| --- | --- |
| 4.4 | Стойкость к истиранию |
| 4.7 | Сопротивление раздиру (трапецеидальный метод) |
| 4.9 | Разрывная нагрузка |
| 4.10 | Стойкость к проколу |
| 4.12 | Свойства отталкивания жидких химических веществ |
| 4.13 | Стойкость к прониканию жидких химических веществ |

Материал, для которого метод испытания из таблицы 1 не дает четкого критерия для определения конечной точки, должен быть помечен как «неприменимый» в протоколе испытаний, а также в указаниях по эксплуатации. При этом должна быть указана причина, по которой испытание не может быть проведено, например, в случае, когда эластичность испытуемой пробы делает невозможным определение конечной точки при испытании на стойкость к проколу.

Материалы специальной одежды для защиты от жидких химических веществ не должны вызывать раздражение кожи или оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя (в соответствии с требованиями безопасности продукции [2]).

Примечания

1 – Материалы должны быть как можно более легкими и гибкими, чтобы обеспечить как комфорт пользователя, так и требуемую защиту. Такие свойства материалов являются лишь одним из элементов, определяющих комфорт при использовании специальной одежды. Конструктивные особенности специальной одежды могут оказывать большее влияние на комфорт пользователя, чем свойства материала.

2 – Если в соответствии с условиями эксплуатации специальной одежды требуется устойчивость к теплу и пламени, то  специальная одежда должна быть испытана и иметь маркировку согласно соответствующему стандарту.

4.2 Швы, соединения и крепления

4.2.1 Сопротивление прониканию жидкости

Швы должны быть стойкими к прониканию жидких химических веществ через прокол стежка или другие компоненты шва.

Указанное требование относятся к швам, соединениям и креплениям для всего изделия, включая съемные элементы - перчатки или сапоги.

Для специальной одежды типа 6 должен также учитываться результат испытания по показателю стойкости к прониканию распыляемой жидкости (см. 5.2), в соответствии с которым оценивают стойкость к прониканию распыляемой жидкости через швы, соединения и крепления.

4.2.2 Прочность шва

Испытанию в соответствии с ГОСТ ISO 13935-2 подлежит каждый тип прямого шва изделия. Испытывают три пробы каждого типа шва и рассчитывают среднеарифметическое значение для каждого набора из трех испытуемых проб.

Класс защиты швов предмета специальной одежды устанавливают в соответствии с эксплуатационными требованиями, приведенными в ГОСТ 12.4.279, таблица 13, по наименее благоприятному результату для всех типов швов. Швы должны соответствовать минимальным требованиям по показателю разрывной нагрузки, установленным для класса защиты 1.

5 Эксплуатационные требования к специальной одежде в сборе

5.1 Общие положения

Специальная одежда типа 6 и специальная одежда для защиты отдельных частей тела типа РВ (6) должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 13688.

Специальная одежда типа 6 должна соответствовать требованиям 5.2 в сборе с дополнительными средствами индивидуальной защиты (например средствами индивидуальной защиты рук, ног, глаз и лица, головы или органов дыхания) в соответствии с информацией, предоставляемой изготовителем.

Специальная одежда для защиты отдельных частей тела типа РВ (6) могут не испытываться по 5.2.

Примечание – Требования данного раздела относятся к специальной одежде в целом, включая дополнительные средства индивидуальной защиты, с которыми она применяется (например, перчатки, сапоги, капюшон или средства индивидуальной защиты органов дыхания), которые не являются предметом специальной одежды. Требования настоящего стандарта распространяются на соединения и крепления, при помощи которых обеспечивается соединение данных средств индивидуальной защиты со специальной одеждой, при этом технические требования для этих средств индивидуальной защиты установлены в других стандартах.

Конструкцией специальной одежды должно быть предусмотрено исключение накопления жидких химических веществ в деталях одежды, например в незащищенных от этого карманах и т.д.

Специальная одежда должна обеспечивать свободу движений и, по возможности, должна быть максимально удобной и при сохранении защитных свойств должна проходить практические эксплуатационные испытания («семь действий») в соответствии с 5.2.

Примечание – Специальная одежда должна обеспечивать как комфорт, так и защиту. Удобство ношения специальной одежды лучше всего оценивать в ходе практических эксплуатационных испытаний с участием испытателей, имеющих опыт работ в условиях, для которых данная одежда предназначена. Оценку специальной одежды проводят ходе выполнения «семи действий» в соответствии с 5.2.

Перед каждым испытанием все образцы специальной одежды для защиты от химических веществ подвергают чистке соответствии с информацией, предоставляемой изготовителем. Должны соблюдаться инструкции изготовителя в отношении количества циклов, процедур чистки и количества повторных обработок. Если максимальное количество циклов чистки изготовителем не установлено, то специальную одежду подвергают пяти циклам чистки.

5.2 Стойкость к прониканию жидкости (испытание распылением)

Испытанию подлежат три образца специальной одежды после предварительной обработки в соответствии с 5.1 (если применимо). Каждое испытание проводят на образце специальной одежды однократно.

Перед проведением испытаний в соответствии с ГОСТ ISO 17491-4 в ходе предварительных практических эксплуатационных испытаний испытатель должен выполнить указанные ниже действия. Предварительные практические эксплуатационные испытания должны включать трехкратное повторение последовательности из семи действий. Указанную последовательность действий необходимо выполнить для каждого образца специальной одежды, подлежащему испытанию на стойкость к прониканию жидкости (испытание распылением).

Начиная со стандартного положения стоя, выполняют следующую последовательность движений:

- действие 1: встать на оба колена, наклониться вперед и, установив обе руки на пол на расстоянии (45±5) см от коленей, проползти в таком положении вперед на расстояние 3 метра и затем назад на тоже расстояние;

- действие 2: подняться не менее, чем на четыре ступени вертикальной лестницы, расстояние между ступенями и форма которой соответствуют стандартной стремянке;

- действие 3: поднять руки на уровень груди ладонями наружу; затем поднять и полностью выпрямить руки над головой, соединив тыльные стороны ладоней и скрестив большие пальцы;

- действие 4: встать на правое колено, поставить левую стопу на пол, согнув колено левой ноги под углом (90±10)°; коснуться большим пальцем правой руки носка левого ботинка. Повторить движение с чередованием позы, т. е. встать на левое колено и поставить правую ступню на пол, согнув правую ногу на 90° и т. д.;

- действие 5: вытянуть руки перед собой, так чтобы кончики больших пальцев сцепились, повернуть верхнюю часть туловища на (90±10)° влево, а затем вправо;

- действие 6: встать, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища; поднять руки перед собой, так что бы они оказались параллельно полу; выполнить приседание, как можно глубже;

- действие 7: встать на правое колено, как в упражнении 4, левая рука свободно опущена вдоль туловища; поднять левую руку над головой. Повторить движение с чередованием позы, поменяв положение ног и рук.

Если испытатель не может выполнить одно или несколько действий из-за конструктивных особенностей испытуемой одежды, или если выполнение действий приводят к значительному повреждению одежды, такие образцы считают не прошедшими испытание.

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ ISO 17491-4 (метод А):

- подача испытательной жидкости осуществляется через четыре насадки в форме полого конуса с углом распыления (75 ± 5)°; каждая насадка подает испытательную жидкость со скоростью (0,47 ± 0,05) дм3/мин под давлением 300 кПа (3 бар);

- поверхностное натяжение испытательной жидкости должно составлять (52±7,5)·10-3 Н/м для получения подходящих брызг; калибровочное пятно получают с использованием испытательной жидкости с таким же поверхностным натяжением.

Примечание – Условия испытания с низкой интенсивностью распыления в соответствии с ГОСТ ISO 17491-4, (метод А) создают примерно 10 % от интенсивности воздействия испытательной жидкости на поверхность специальной одежды по сравнению с испытанием с высокой интенсивностью распыления в соответствии с ГОСТ ISO 17491-4, (метод В), которое проводят для специальной одежды для защиты от химических веществ типа 4.

При испытании в соответствии с ГОСТ ISO 17491-4 (метод А) все испытуемые образцы специальной одежды должны соответствовать критериям оценки, т. е. общая площадь пятен на абсорбирующей одежде, надетой под испытуемую, не должна превышать троекратной площади калибровочного пятна.

Для специальной одежды для защиты отдельных частей тела в протоколе испытаний должны быть указаны дополнительные средства индивидуальной защиты, которые были надеты совместно с одеждой при проведении испытания на стойкость к прониканию жидкости (испытание распылением), т.е. подходящие капюшон, перчатки, сапоги и т. д.

6 Маркировка

Маркировка специальной одежды для защиты от жидких химических веществ должна быть четко различимой и стойкой в течение всего срока эксплуатации одежды. Маркировка должна содержать следующую информацию:

a) наименование, торговую марку или иную информацию, идентифицирующую изготовителя;

б) обозначение типа специальной одежды, т.е. тип 6 для специальной одежды для защиты всего тела, тип РВ (6) для одежды для защиты отдельных частей тела;

в) датированное обозначение настоящего стандарта;

г) дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена, нанесенные на каждую упаковочную единицу;

д) обозначение вида продукции, фирменного наименования или кода;

е) обозначение размера в соответствии с ГОСТ ISO 13688;

ж) пиктограмму, указывающую на то, что специальная одежда предназначена для защиты химических веществ (см. [3], ГОСТ ISO 13688), и пиктограмму, указывающую на необходимость ознакомления с указаниями по эксплуатации и любой другой информацией, предоставляемой изготовителем (см. [3],                    ГОСТ ISO 13688);

и) символы по уходу в соответствии с ГОСТ ISO 3758 для специальной одежды многоразового использования; предупреждение "не использовать повторно" для специальной одежды ограниченного по времени использования.

Примечание – Также предусматривается нанесение дополнительной маркировки.

7 Информация, предоставляемая изготовителем

Информация, предоставляемая изготовителем, должна прилагаться к каждому предмету специальной одежды для защиты от жидких химических веществ или, по крайней мере, к каждой стандартной единице упаковки. Цель вышеуказанного требования состоит в том, чтобы гарантировать, что пользователь ознакомился данной информацией.

Информация должна быть доступна как минимум на русском языке и, при наличии соответствующих требований в законодательстве, на государственном (государственных) языке (языках) государства, на территории которого реализуется продукция. Она должна быть однозначной и, при необходимости, включать графические изображения, артикулы, маркировку и т.д. Также, при необходимости, должны содержаться предупреждения о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия.

Указания по эксплуатации должны содержать:

a) наименование, торговую марку или иную информацию, идентифицирующую изготовителя;

б) обозначение настоящего стандарта;

в) обозначение типа специальной одежды, т.е. тип 6 для специальной одежды для защиты всего тела, тип РВ (6) для специальной одежды для защиты отдельных частей тела;

г) при необходимости, указание на любые дополнительные средства индивидуальной защиты, с которыми предусмотрено использование специальной одежды, а также правила соединения и подгонки таких средств индивидуальной защиты для достижения требуемого класса защиты. Данная информация должна быть приведена достаточно подробно, чтобы давать пользователю возможность выбора подходящих средств индивидуальной защиты, например, указанные модели конкретных средств индивидуальной защиты органов дыхания или приведены варианты их аналогов;

д) обозначение вида продукции, фирменного наименования или кода;

е) размерный ряд в соответствии с ГОСТ ISO 13688;

ж) перечень химических веществ и их соединений (включая наименование компонентов и их ориентировочное содержание), в отношении которых были проведены испытания специальной одежды, и подтвержденные по результатам испытаний классы защиты в части показателей стойкости к прониканию жидких химических веществ и/или отталкивания жидких химических веществ. Если вышеуказанный перечень представляет собой лишь часть доступной информации, это должно быть четко указано, а также должна содержаться ссылка на то, где может быть получена дополнительная информация, например, контактная информация или адрес веб-страницы изготовителя и т. д.

Примечание – Также может быть указана информация о стойкости к проникновению химических веществ (при наличии такой информации);

и) другие показатели качества, предпочтительно в форме таблицы; пояснения к приведенным классам защиты;

к) следующие сведения:

- для специальной одежды типа 6: информацию о том, что такая одежда прошла испытания в соответствии с 5.2;

- для специальной одежды типа РВ (6): информацию о том, что такая одежда не подвергалась испытанию в соответствии с 5.2;

л) символы по уходу в соответствии с ГОСТ ISO 3758, расшифровка данных символов и любая другая необходимая дополнительная информация по чистке и дезинфекции одежды (см. также 5.2 ГОСТ ISO 13688), например, процедура чистки, используемые чистящие или дезинфицирующие средства, максимальное количество циклов чистки, количество повторных обработок (см. также перечисление п) настоящего раздела);

м) срок хранения специальной одежды, теряющей защитные свойства в процессе хранения;

н) другая необходимая для пользователя информация:

- ограничения применения (температурный диапазон и т.д.);

- процедура проверки, которую необходимо проводить перед использованием (при необходимости);

- порядок надевания и подгонки;

- порядок использования;

- порядок снятия;

- процедуры по техническому обслуживанию и чистке (включая порядок обеззараживания и дезинфекции);

- правила и условия хранения;

- требования по утилизации, при необходимости (загрязненная одежда после воздействия химических веществ может представлять опасность вредной и должна быть утилизирована как опасные отходы в соответствии с национальным законодательством);

п) специальные рекомендации в отношении проблем, которые могут возникать вследствие потери защитных свойств, вызванных повторными обработками, и меры, которые необходимо предпринять для восстановления данных защитных свойств;

р) в случае необходимости предупреждение об опасности перегрева при длительном ношении специальной одежды для защиты от химических веществ;

с) при необходимости предупреждение: «Воспламеняющийся материал. Беречь от огня».

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским или международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного, европейского стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.4.279 | MOD | EN 14325:2018 "Одежда для защиты от химических веществ. Методы испытаний и классификация эксплуатационных характеристик материалов, швов, соединений и сборок одежды для защиты от химических веществ" |
| ГОСТ ISO 3758 | IDT | ISO 3758:2012 "Текстиль. Маркировочные обозначения на этикетках по правилам ухода" |
| ГОСТ ISO 13688 | IDT | ISO 13688:2013 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования" |
| ГОСТ ISO 13935-2 | IDT | ISO 13935-2:2014 "Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата" |
| ГОСТ ISO 17491-4 | IDT | ГОСТ ISO 17491-4-2012 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к проникновению распыляемой жидкости (метод распыления)" |
| Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; - MOD - модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | CEN ISO/TR 11610 (ISO/TR 11610), Protective clothing - Vocabulary (Защитная одежда. Словарь) |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 | О безопасности средств индивидуальной защиты |
| [3] | ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы) |  |

______________________________________________________________________

УДК 678.5:006.354			     МКС 13.340.10                                 MOD

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, одежда специальная для защиты от жидких химических веществ, технические требования для одежды специальной для защиты от жидких химических веществ, одежда специальная для защиты всего тела, одежда для защиты отдельных частей тела, стойкость к прониканию распыляемой жидкости

Руководитель организации - разработчика

Генеральный директор

ООО «МОНИТОРИНГ»                                               ________________ Т.М. Королева

Руководитель разработки

Руководитель испытательной лаборатории СИЗ

________________ И.В. Курчин

Исполнитель

Заместитель руководителя испытательной

лаборатории СИЗ по стандартизации                      ________________ А.А. Молчанов