| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 13994— 202Х (проект, RU, первая редакция) |

Система стандартов безопасности труда.

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЖИДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Определение стойкости материалов специальной одежды к прониканию жидкостей под давлением

(ISO 13994:2005, Clothing for protection against liquid chemicals — Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure, IDT)

Настоящий стандарт не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1	ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4

2	ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3	ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4	Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13994:2005 «Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ. Определение стойкости материалов специальной одежды к прониканию жидкостей под давлением» («Clothing for protection against liquid chemicals — Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 94 «Средства индивидуальной защиты. Защитная одежда и оборудование», подкомитетом SC 13 «Защитная одежда» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с                  ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями и терминологией, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6	Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки.....………………………………………………………….……. |  |
| 3 Термины и определения.………………………………………………………….……. |  |
| 4 Сущность метода....................………………............................................................. |  |
| 5 Оборудование............................................................................................................ |  |
| 6 Испытуемые пробы................................................................................................... |  |
| 7 Проведение испытаний............................................................................................ |  |
| 8 Протокол испытаний................................................................................................. |  |
| Приложение А (справочное) Доступность материалов............................................... |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам………………………………..................................... |  |
| Библиография............................................................................................................. |  |

Введение

Работники, занимающиеся производством, использованием и транспортировкой жидких химикатов, могут подвергаться воздействию многочисленных соединений, способных причинить вред при контакте с телом человека. Вредное воздействие химикатов может варьироваться от острой травмы (например, раздражение и ожог кожи) до хронического дегенеративного заболевания (например, рак). Технические средства контроля могут не устранить все возможные воздействия, поэтому часто внимание уделяют снижению вероятности прямого контакта с кожей за счет использования защитной одежды, которая обладает стойкостью к проникновению, прониканию и деградации.

Данный метод испытаний позволяет определить стойкость к прониканию жидкостей только под давлением. Необходимо использовать другие методы определения стойкости к проникновению, деградации, а также стойкости к проникновению жидкостей, не находящихся под давлением.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЖИДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Определение стойкости материалов специальной одежды к прониканию жидкостей под давлением Occupational safety standards system. Protective clothing against liquid chemicals. Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure

Дата введения –

# 1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод лабораторных испытаний, позволяющий определить стойкость материалов специальной одежды к видимому прониканию в условиях постоянного контакта с жидкостью и наличия давления (например, одежды, подвергающейся многократным брызгам жидкого аэрозоля под давлением). На основе визуальных признаков проникания жидкости определяют, «проходит» или «не проходит» испытание специальная одежда.

Метод испытаний, приведенный в настоящем стандарте, обычно используют для оценки свойств проб частей готовой специальной одежды и способности материалов специальной одежды эффективно ограждать от жидкостей.

Примечание – Готовой специальной одеждой считаются перчатки, защитные накладки, передники, костюмы, капюшоны, ботинки и тому подобное). Выражение «пробы частей готовых изделий» распространяется на шовные и другие прерывистые области, а также обычные непрерывные области элементов специальной одежды.

Предложенный метод испытаний может быть использован для идентификации материалов и конструкций специальной одежды, которые ограничивают воздействие опасных жидких химикатов при различных обстоятельствах. Такой метод испытаний особенно полезен для демонстрации способности микропористых тканей удерживать жидкости.

Через пробы во время испытаний на проникание могут проникать значительные количества опасных материалов. Возможно проведение более чувствительного анализа проникновения, описанного в ISO 6529.

Определение стойкости материалов специальной одежды к прониканию менее опасных жидкостей без давления может выполняться согласно ISO 6530. ISO 6530 подразумевает кратковременное воздействие сравнительно небольших объемов жидкостей, пригодных для обработанных пористых и других материалов без пленки или покрытия.

Настоящий стандарт распространяется только на характеристики материалов или определенные конструкции (например, швы), используемые в специальной одежде. Настоящий стандарт не касается дизайна, общей конструкции и компонентов, а также сопряжений деталей одежды и других факторов, способных повлиять на общую защиту, обеспечиваемую специальной одеждой.

Необходимо подчеркнуть, что метод испытаний, приведенный в настоящем стандарте, не обязательно имитирует практические условия воздействия на материалы одежды. Поэтому использование результатов испытаний должно ограничиваться широкой сравнительной оценкой таких материалов с учетом их характеристик стойкости к прониканию жидкости.

# 2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок используют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок – последнее издание (включая все изменения).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний)

ISO 2286-3, Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of roll characteristics — Part 3: Method for determination of thickness (Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение параметров рулона. Часть 3. Метод определения толщины)

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий)

ISO 3801, Textiles — Woven fabrics — Determination of mass per unit length and mass per unit area (Текстиль. Ткани. Определение массы на единицу длины и массы на единицу площади)

ISO 5084, Textiles — Determination of thickness of textiles and textile products (Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

3.1 деградация (degradation): Вредное изменение одного или нескольких физических свойств материала специальной одежды вследствие контакта с химическими веществами.

3.2 проникание (penetration): Попадание жидкости через застежки, пористые материалы, швы, отверстия или другие дефекты материала специальной одежды на надмолекулярном уровне.

3.3 проникновение (permeation): Комбинированный процесс молекулярной диффузии химического вещества через твердый материал, образующий всю или часть одежды, с последующей десорбцией в определенную среду.

3.4 специальная одежда (protective clothing): Одежда, используемая для защиты части тела от соприкосновения с потенциальной опасностью

Примечание – Метод испытаний, приведенный в настоящем стандарте, позволяет оценить материалы специальной одежды. Потенциальной опасностью считается контакт с жидкими химическими веществами.

3.5 испытательная жидкость (test liquid): Отдельное жидкое химическое вещество или смесь жидких химических веществ, предназначенное для испытаний по методу, приведенному в настоящем стандарте.

# 4 Сущность метода

Стойкость материала специальной одежды к прониканию жидкости под давлением определяют, подвергая материал воздействию жидкости в течение определенного времени с приложением последовательных величин давления и наблюдая за возможным наличием видимого проникания жидкости.

Материал одежды, помещенный в установку для испытаний на проникание, выполняет роль перегородки, отделяющей опасное жидкое химическое вещество от видимой стороны испытательной ячейки.

Любой признак проникания жидкости свидетельствует о несоответствии материала требованиям. Результаты испытаний указываются в протоколе испытаний как «пройдено»/«не пройдено».

5 Оборудование

5.1	Толщиномер, позволяющий измерять толщину с точностью 0,02 мм согласно ISO 2286-3, используется для определения толщины каждой испытуемой пробы материала специальной одежды.

5.2	Испытательная ячейка, для удержания пробы во время контакта с испытательной жидкостью под давлением.

В испытательной ячейке образец выполняет роль перегородки, отделяющей испытательную жидкость от видимой стороны испытательной ячейки, прикрепленной к опоре. Корпус ячейки вмещает приблизительно 60 см3 жидкости. Фланцевая накладка с центральным отверстием и прозрачной крышкой позволяет вести визуальное наблюдение. Корпус ячейки имеет верхнее отверстие, позволяющее залить испытательную жидкость, и снабжен дренажным клапаном для слива жидкости из испытательной ячейки. Кроме того, требуются другие элементы, например, прокладки, удерживающая сетка и арматура, позволяющая присоединить воздухопровод к верхнему отверстию корпуса ячейки. Конструкция установки для испытаний на проникание схематически изображена на рисунках 1 и 2. Покомпонентное изображение испытательной ячейки приведено на рисунке 3. На рисунках с 4 по 10 представлены примеры технических характеристик деталей установки с ячейкой для испытаний на проникание, когда испытательная ячейка имеет внутренний диаметр 57 мм.

Детали и материалы установки, предназначенной для испытаний на проникание жидких химических веществ, приведены в таблице 1.

5.3	Удерживающая сетка с квадратными отверстиями, имеющая гладкую поверхность и изготовленная из пластмассы или металла. Такая сетка соответствует спецификациям, используемым для процедуры C2 из таблицы 2:

a)	суммарная площадь отверстий > 50 %;

b)	прогиб образца ограничен величиной ≤ 5,0 мм.

5.4	Источник сжатого воздуха, способный создавать давление 
(13,8 ± 1,38) кПа.

5.5	Секундомер или электронный таймер.

5.6	Аналитические весы с точностью 0,001 г.

5.7	Емкость, градуированная для измерения объема воды с точностью
 1 см3.

6 Испытуемые пробы

6.1 Отбор

6.1.1	В качестве испытательных проб отбирают отдельные образцы материалов или элементов специальной одежды, состоящие из одного или нескольких слоев, представляющих фактическую конструкцию специальной одежды со всеми слоями, расположенными в правильном порядке.

Если специальную одежду изготавливают с использованием нескольких материалов или материалов различной толщины, необходимо отобрать пробы для каждого материала или толщины.

Если конструкция специальной одежды предполагает, что швы и базовые материалы обеспечивают одинаковую степень защиты, проводят испытание дополнительных проб, содержащих такие швы.

Каждую пробу материала разрезают на квадраты с минимальным размером 70 мм. Предпочтительны квадраты размером 75 мм.

Испытывают три выбранных случайным образом образца каждого материала, композита, области (в случае неоднородной конструкции) или другого признака. При желании образцы выбирают случайным образом согласно требованиям ISO 2859-1.

6.1.2	Возможны ситуации, когда материалы специальной одежды, содержащие непроницаемый слой между двумя слоями ткани, во время испытаний демонстрируют ложноположительные недостатки дефекты вследствие затекания жидкости по краям. Такое затекание можно предотвратить путем герметизации краев испытуемых проб. Перед испытанием пробы герметизируют адгезивом, парафильмом, парафиновым воском или пеной на клеевой основе. Герметизируют только края испытуемых проб, при этом центральная область 57 мм (квадрат 57 мм) остается открытой для испытаний. Не допускается проникание, блокирование или перекрытие герметиками структуры испытуемой пробы в области испытаний, поскольку это может нарушить процедуру испытания. Выбирают герметики и методы герметизации, совместимые с материалами защитной одежды.

6.2 Подготовка испытуемых проб

Каждую пробу специальной одежды выдерживают как минимум 24 ч при температуре (21 ± 5) °C и относительной влажности от 30 % до 80 % согласно
ISO 139.

Если это оправдано, допускается использование других вариантов предварительной подготовки с целью оценки возможных механизмов деградации специальной одежды.

7 Проведение испытаний

7.1	Измеряют толщину каждой испытуемой пробы с точностью 0,02 мм согласно ISO 5084.

7.2	Измеряют массу каждой испытуемой пробы с точностью 1 г/м2 согласно ISO 3801.

7.3	Небольшую каплю испытательной жидкости помещают на нормальную внутреннюю поверхность дополнительного куска испытуемого материала, чтобы предварительно определить внешний вид конечного проникания. Капля должна оставаться хорошо видимой, что позволяет убедиться в заметности капли, проникающей через материал. В случае плохой заметности капли обычно применяют один из следующих способов улучшения видимости капель за счет создания характерного изменения окраски.

a) Для улучшения видимости капель на нормальную внутреннюю поверхность ткани наносится тальк.

b) Улучшение видимости испытательной жидкости достигают посредством изменения ее цвета. Обнаружить капли жидкостей помогают различные вещества. Для химических веществ на водной основе допускается использовать пищевой краситель или кислотно-щелочной индикатор. Масляный красный краситель способен растворяться во многих органических химических веществах.

c) Пищевой или масляный красный краситель наносят на нормальную внутреннюю поверхность испытуемого материала, чтобы помочь проявить капли жидкости.

d) В испытательную жидкость добавляют флуоресцентный краситель, чтобы улучшить видимость проникания, если вышеупомянутые варианты не обеспечивают адекватный контраст.

Такие методы могут повлиять на прохождение или непрохождение испытания. Необходимо проявлять осторожность при применении данных методов улучшения видимости проникания.

7.4	Из таблицы 2 выбирают соотношение давление/временная последовательность.

Если деформация испытуемого материала потенциально способна нарушить выбранное соотношение давление/временная последовательность метода испытания, тогда между фланцем ячейки и материалом допускается устанавливать удерживающую сетку, разделенную подходящими прокладками. Использование удерживающей сетки обеспечивает формирование опоры для растяжимых или эластомерных материалов.

7.5	После горизонтального расположения ячейки на лабораторном столе необходимо вставить образец в ячейку таким образом, чтобы нормальная наружная поверхность ткани оказалась обращена к резервуару ячейки, который будет заполнен испытательной жидкостью.

7.6	Компоненты ячейки собирают следующим образом. Между ячейкой и испытуемой пробой, испытуемой пробой и удерживающей сеткой (если используется), и удерживающей сеткой и фланцевой накладкой помещают прокладки (см. рисунок 3). Ячейку закрывают посредством прикрепления фланцевой накладки и прозрачной крышки (необязательный компонент). Для предотвращения утечки рекомендуется установить прокладку из политетрафторэтилена (ПТФЭ = PTFE) между корпусом ячейки и испытуемой пробой.

7.7	Каждый болт испытательной ячейки затягивают путем приложения крутящего момента 13,6 Н·м.

7.8	Ячейка располагают внутри испытательной установки вертикально, как показано на рисунке 2 (дренажный клапан опущен), без соединения ячейки с воздухопроводом.

7.9	Дренажный клапан закрывают.

7.10	Камеру испытательной ячейки аккуратно полностью заполняют испытательной жидкостью через верхнее отверстие (рекомендуется использовать шприц или воронку). Воздушное пространство должно отсутствовать. Если испытуемая проба растягивается под давлением, испытание необходимо возобновить с использованием достаточного количества испытательной жидкости. Необходимо убедиться, что контрольная камера остается заполненной. Испытание прекращают сразу после обнаружения проникания испытательной жидкости через испытуемый образец во время испытания.

7.11	Воздухопровод соединяют с испытательной ячейкой.

7.12	Ручку регулятора давления устанавливают в положение 0 кПа, после чего выпускной клапан ячейки закрывают.

7.13	Испытательную жидкость нагнетают под давлением на протяжении времени, указанного для соответствующей процедуры в таблице 2. Скорость изменения давления не должна превышать 3,5 кПа/с.

7.14	Выполняют осмотр испытуемой пробы. Испытуемая проба считается непрошедшей испытание в случае появления капли жидкости и/или характерного изменения окраски (см. 7.3) на видимой стороне образца. В таком случае прекращают испытание. Если во время испытания появления капель и характерного изменения окраски не произошло — испытуемая проба прошла испытание.

В некоторых случаях появление жидкости или изменение окраски может быть связано с проникновением испытательной жидкости. Тем не менее, любое появление жидкости должно рассматриваться как признак неудачного испытания, которое необходимо прекратить.

Наблюдение за испытуемой пробой может осуществляться на протяжении всего периода испытания или в конце испытания. Рекомендуется поэтапно наблюдать за испытуемой пробой во время испытания, когда давление испытательной жидкости увеличивают.

7.15	После завершения испытания необходимо прекратить повышение давления и открыть клапан ячейки в положение продувки. Открывают дренажный клапан, чтобы слить испытательную жидкость из ячейки. Испытательную ячейку промывают подходящей промывочной жидкостью с целью удаления всех следов испытательной жидкости. Необходимо снять испытуемую пробу и прокладку с ячейки. Очищают все внешние части испытательной ячейки, которые могли соприкасаться с испытательной жидкостью.

7.16	Испытывают остальные испытуемые пробы.

8 Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт с указанием конкретного используемого соотношения давление/временная последовательность;

b) идентификацию производителя испытуемого материала и описание используемого метода отбора образцов;

c) толщину каждой испытуемой пробы материала и среднюю толщину испытуемого материала (в миллиметрах);

d) массу на единицу площади каждой испытуемой пробы материала и среднюю массу на единицу площади испытуемого материала (в граммах на квадратный метр);

e) использованную испытательную жидкость;

f) температуру, при которой проводились испытания; если температуры испытательной ячейки и жидкости различались в начале испытания, указывают обе температуры;

g) описание любого метода, используемого для улучшения визуального обнаружения проникновения испытательной жидкости;

h) тип и спецификацию опорной сетки (если используется);

i)	 результат испытания («пройдено»/«не пройдено») каждого образца или, в случае процедуры D, давление в кПа, при котором наблюдается ухудшение характеристик;

j) источник материала (например, рулон или элемент одежды); для каждого элемента одежды отдельно указывают материал, композит, тип шва или другие условия испытаний, а также положение на одежде;

k) тип (состав волокна и покрытия), поставщик, номер партии и дата получения испытуемого материала.

Таблица 1 — Детали и материалы установки для испытаний на проникание жидкости

| Количество | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Регулятор давления воздуха, NPT 6 мм, регулируемый, от 0 кПа до 70 кПа, разгрузочного типа |
| 1 | Регулируемый предохранительный клапан, предельное давление 35 кПа |
| 1 | Манометр, от 0 кПа до 35 кПа, диаметр 115 мм, точность 1 % (предпочтителен магнитный манометр) |
| 1 | Трехходовой кран, NPT 6 мм (регулируется с помощью гаечного ключа) |
| 3 | Патрубок трубопровода, NPT 6 мм  40 мм, сталь марки 316 |
| 1 комплект | Соединительная муфта, заглушка и патрубок воздухопровода (NPT 6 мм) |
| 1 м | Резиновый воздушный шланг 6 мм и соединительный элемент с внутренней резьбой NPT 6 мм |
| 2 | Разрезные манжетные кольца 13 мм |
|  | Прочие оцинкованные элементы крепления и трубопроводная арматура (NPT 6 мм) |
|  | Материал прокладки: увеличивающийся в объеме шнур ПТФЭ 6 мм |
| 1 | Шаровой кран, NPT 6 мм, нержавеющая сталь марки 316 |
| 1 | Двухкомпонентное манжетное кольцо диаметром 13 мм |

Таблица 2 — Давление/временная последовательность и условия для выбранных обстоятельств

| Процедура | Давление/временная последовательность | Обстоятельства |
| --- | --- | --- |
| A | 0 кПа в течение 5 мин, затем 13,8 кПа в течение 10 мин | Используется для выбора материалов специальной одежды, швов и уплотнений, чтобы ограничить воздействие брызг жидкости |
| B | 0 кПа в течение 5 мин, затем 6,9 кПа в течение 10 мин | Используется для выбора материалов специальной одежды (например, перчаток), чтобы ограничить воздействие брызг жидкости |

Окончание таблицы 2

| Процедура | Давление/временная последовательность | Обстоятельства |
| --- | --- | --- |
| C1 | 0 кПа в течение 5 мин, затем 13,8 кПа в течение 1 мин, затем 0 кПа в течение 54 мин. Удерживающая сетка не используется для поддержки образца | Используется для выбора материалов специальной одежды, швов и уплотнений, чтобы ограничить воздействия брызг жидкости на персонал пожарной службы во время ликвидаций аварий |
| C2 | 0 кПа в течение 5 мин, затем 13,8 кПа в течение 1 мин, затем 0 кПа в течение 54 мин. В качестве опоры образца используется удерживающая сетка | Используется для выбора материалов специальной одежды, швов и уплотнений, чтобы ограничить воздействия брызг жидкости на персонал пожарной службы во время ликвидаций аварий; применяется вместо C1, когда испытуемая проба требует наличия дополнительной опоры |
| D | 0 кПа в течение 5 мин с последующим увеличением давления с шагом 3,5 кПа каждые 15 с до тех пор, пока не произойдет сбой или не будет достигнут максимум 35 кПа | Используется в тех случаях, когда желательно знать давление, при котором определенное химическое вещество проникает через материал |
| E | В отчете указывается использованное соотношение давления и временной последовательности, если она отличается от соотношения для процедур A, B, C или D | Используется для других специфических потребностей или обстоятельств |
| Примечание – Получение полных характеристик материала для конкретной области применения может потребовать проведения дополнительных испытаний, таких как испытание на стойкость к проникновению. |  |  |

1 – подача сжатого воздуха или азота; 2 – соединитель воздухопровода; 3 – регулятор давления воздуха; 4 – регулируемый предохранительный клапан; 5 – манометр; 6 – выпускной клапан ячейки; 7 – соединительный элемент с внутренней резьбой; 8 –  резиновый воздушный шланг с соединительным элементом, имеющим наружную резьбу; 9 – защитное ограждение (см. рисунок 10); 10 – испытательная ячейка для испытаний на проникание; 11 – дренажный клапан

Рисунок 1 — Схема установки для испытаний на проникание жидкостей

1 – подача сжатого воздуха или азота; 2 – соединитель воздухопровода; 3 – регулятор давления воздуха; 4 – регулируемый предохранительный клапан; 5 – манометр; 
6 – выпускной клапан ячейки; 7 – соединительный элемент с внутренней резьбой; 
8 – резиновый воздушный шланг с соединительным элементом, имеющим наружную резьбу; 9 – защитное ограждение; 10 – испытательная ячейка для испытаний на проникание; 
11 – дренажный клапан; 12 – поворотный зажим; 13 – поддон; 14 – двухкомпонентное манжетное кольцо

Рисунок 2 — Испытательная установка (трехмерный вид сбоку)

1 – прозрачная крышка; 2 – фланцевая накладка; 3 – прокладка (проба, испытываемая по процедуре B); 4 – удерживающая сетка (проба, испытываемая по процедуре В); 
5 – прокладка; 6 – испытуемый образец; 7 – верхнее отверстие; 8 – прокладка ПТФЭ; 
9 – корпус ячейки; 10 – дренажный клапан; 11 – опора ячейки

Рисунок 3 — Испытательная ячейка с удерживающей сеткой (в разобранном виде)

Размеры в миллиметрах

1 – резьба для соединителя шланга (впуск); 2 – резьба для дренажного клапана (выпуск)

Материал: алюминий.

Рисунок 4 — Корпус ячейки

Размеры в миллиметрах

Материал: алюминий.

Рисунок 5 — Фланцевая накладка

Размеры в миллиметрах

Материал: плексиглас или другой прозрачный материал.

Рисунок 6 — Прозрачная крышка (необязательный компонент)

Размеры в миллиметрах

Материал: лист из нержавеющей стали, от 1 мм до 2 мм, сварные уголки.

Рисунок 7 — Поддон

Размеры в миллиметрах

Материал: сталь.

Рисунок 8 — Поворотный зажим

Размеры в миллиметрах

Материал: сталь.

Рисунок 9 — Опора ячейки

Размеры в миллиметрах

1 – рама: уголковая сталь, 25 мм х 25 мм х 3 мм, сварная; 2 – защитное покрытие: плексиглас 4 мм; 3 – подпорка: стальной стержень, 13 мм, приварен на месте

Рисунок 10 — Защитное ограждение

Приложение А
(справочное)

Доступность материалов

Ниже приведены примеры источников материалов, указанных в настоящем стандарте. В равной степени подходящие варианты доступны из других источников).

- Оборудование для испытаний на проникновение жидкостей (см. 5.2)

Wilson Road Machine Shop, 1170 Wilson Road, Rising Sun, MD 21911, USA.

- Материал прокладок ПТФЭ (см. 7.6)

W.L. Gore & Associates, Inc., Industrial Sealant Group, Elkton, MD 21921, USA.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139 | IDT | ГОСТ ISO 139–2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний» |
| ISO 2286-3 | – | * |
| ISO 2859-1 | IDT | ГОСТ ISO 2859-1–2009 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества» |
| ISO 3801 | MOD | ГОСТ 3811–72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76) «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей» |
| ISO 5084 | MOD | ГОСТ 12023–2003 (ИСО 5084:1996) «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 6529 | Protective clothing — Protection against chemicals — Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases (Защитная одежда. Защита от химических веществ. Определение стойкости материалов защитной одежды к проникновению жидкостей и газов) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 6530 | Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Test method for resistance of materials to penetration by liquids (Защитная одежда. Защита от жидких химических веществ. Метод определения стойкости материалов защитной одежды к прониканию жидкостей) |

УДК 614.895.5:006.354 МКС 13.340.10 IDT Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, одежда специальная для защиты от жидких химических веществ, проникание жидких химических веществ

) В соответствии с ТР ТС 019/2011 перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты рук, ботинки – средствам индивидуальной защиты ног (обувь).

) Информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения ISO в указанных материалов. Допускается использовать эквивалентные продукты, если можно доказать, что они приводят к тем же результатам.