| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 21234 (Проект RU, первая редакция) |

ТАЛЬК МОЛОТЫЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей керамических материалов (АПКМ), Обществом с ограниченной ответственностью «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики» (ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21234-75

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТАЛЬК МОЛОТЫЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Технические условия Graund talc for ceramic industry. Specifications

- Дата введения — 202   —    —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молотый тальк, предназначенный для керамической промышленности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Общие требования пожарной безопасности.

ГОСТ 17.2.3.01 Охрана природы. Атмосфера.

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 19728.0 Тальк и талькомагнезит. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 19728.4 Тальк и талькомагнезит. Метод определения оксида железа.

ГОСТ 19728.8 Тальк и талькомагнезит. Метод определения оксида магния.

ГОСТ 19728.7 Тальк и талькомагнезит. Метод определения оксида кальция.

ГОСТ 19728.17 Тальк и талькомагнезит. Метод определения потери массы при прокаливании.

ГОСТ 19728.19 Тальк и талькомагнезит. Метод определения влаги.

ГОСТ 19728.20 Тальк и талькомагнезит. Метод определения гранулометрического состава.

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 19730 Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний.

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ ISO 21898 Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 тальк: минерал из класса силикатов (тетрасиликат магния), кристаллическое вещество, представляющее собой жирный на ощупь рассыпчатый порошок белого (изредка зелёного) цвета

3.2 проба: определенное количество молотого талька сырья, отобранное для проведения испытаний.

3.3 точечная проба: проба молотого талька, отобранная в одной точке мешка, или мягкого контейнера, массой не менее 0,1 кг.

3.4 объединенная проба: проба молотого талька, состоящая из точечных проб (в количестве не менее 10) массой не менее 3 кг и характеризующая партию в целом.

3.5 лабораторная проба: проба молотого талька, сокращенная методом квартования из объединенной пробы и предназначенная для проведения всех лабораторных испытаний.

3.6 единичная проба: проба молотого талька, сокращенная методом квартования из лабораторной пробы до требуемого количества мерных проб для проведения испытаний.

3.7 мерная проба: количество талька, используемое для получения одного результата в одном испытании.

4 Классификация

В зависимости от минимального содержания оксида магния молотый тальк подразделяют на следующие марки:

Марка ТМК – 28, с содержанием оксида магния (MgO) не менее 28 %;

Марка ТМК – 27, с содержанием оксида магния MgO не менее 27 %.

Марка ТМК – 24, с содержанием оксида магния MgO не менее 24 %.

П р и м е ч а н и е: в обозначении марок буквы означают: Т – тальк, М – молотый, К – керамический.

5   Технические требования

5.1 Молотый тальк по физико-механическим показателям и физико-химическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Технические требования

| Наименование показателя | Значение показателя для марки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТМК - 28 | ТМК -27 | ТМК - 24 |
| Содержание оксида железа в пересчете на Fe₂O₃, %, не более | 5 | 6 | 8 |
| Содержание оксида кальция (CaO), %, не более | 0,5 | 0,8 | Не регламентируется |
| Потеря массы при прокаливании, %, не более | 8 | 9 | 10 |
| Содержание влаги, %, не более | 1 | 1 | 1 |
| Содержание остатка на сетке № 014, %, не более | 2 | 2 | 2 |

5.2 В молотом тальке всех марок не допускается наличие посторонних примесей, видимых невооруженным глазом.

6 Требования безопасности

6.1 Тальк не является токсичным продуктом. В воздухе рабочей зоны тальк присутствует в виде аэрозоли фиброгенного воздействия. По степени воздействия на организм человека тальк относится к 3-му классу опасности. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны при работе с тальком – по ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимая концентрация (ПДК) талька в воздухе рабочей зоны составляет 4 мг/м³. Периодичность контроля – не реже одного раза в квартал.

6.2 Общие требования безопасности при работе с тальком - по ГОСТ 12.1.007.

6.3 Тальк не горюч, взрывобезопасен. Общие требования пожарной безопасности при работе с тальком – по ГОСТ 12.1.004.

6.4 Тальк экологически безопасен: стабилен в абиотических условиях, не трансформируется в окружающей среде (не окисляется, не полимеризуется), биологически не распадается.

6.5 Для защиты атмосферного воздуха от пыли при производстве талька должны быть предусмотрены мероприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01 и других нормативных документов.

6.6 При транспортировании тальк относится к безопасным грузам по ГОСТ 19433.

6.7 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф. молотого талька должна быть не более 370 Бк/кг.

7   Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

7.1 Молотый тальк упаковывают в мешки полипропиленовые по ГОСТ 30090   или в мягкие контейнеры («биг-бэг») из пропиленовой ткани по ГОСТ ISO 21898. Маркировка может быть нанесена на этикетку, которую наклеивают на каждый мешок или контейнер.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование поставщика (и/или его товарный знак) и адрес;

- наименование и марку молотого талька;

- номер и дату партии;

- объем партии (кг);

- дата изготовления;

- обозначение настоящего стандарта.

7.2 При необходимости на упаковку наносится дополнительная информация, не противоречащая требованиям настоящего стандарта.

7.3 Каждое грузовое место (транспортный пакет) должно иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192.

7.4. Молотый тальк транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.5 Молотый тальк должен храниться в закрытых складских помещениях раздельно по маркам.

8   Правила приемки

8.1 Молотый тальк принимают партиями. Партией считается количество молотого талька одной марки, одновременно отгружаемое одному потребителю и сопровождаемое одним документом о качестве.

8.2. Приемку молотого талька проводят по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний.

8.3 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии по следующим показателям:

- содержание оксида магния (MgO);

- содержание оксида железа в пересчете на Fe₂O₃;

- содержание оксида кальция (CaO);

- потери массы при прокаливании;

- содержание влаги;

- содержание остатка на сетке № 014.

8.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов проводят в рамках периодических испытаний не реже 1 раза в год.

8.5 Партию принимают, если по всем показателям полученные результаты испытаний соответствуют требованиям настоящего стандарта.

При несоответствии результатов испытаний требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов (мерных проб). Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

8.6 Каждая партия молотого талька должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и марка продукции;

- номер и дата выдачи документа;

- дата отгрузки;

- масса партии;

- номер партии;

- результаты приемо-сдаточных испытаний;

- обозначение настоящего стандарта

При экспортно-импортных операциях содержание документа о качестве может быть дополнено необходимой информацией и уточняется в рамках договора на поставку.

9 Отбор проб

9.1 Отбор и подготовку проб для испытаний проводят от молотого талька, упакованного в мешки ли контейнеры, по ГОСТ 19730.

9.2 Отобранные точечные пробы объединяют в объединенную пробу, тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до лабораторной пробы массой не менее 0,75 кг.

9.3 При необходимости лабораторную пробу упаковывают в полиэтиленовый мешок или пакет из плотной бумаги, на котором должна быть указана следующая информация:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и марка продукции;

- номер партии;

- обозначение настоящего стандарта;

- дата отбора проб;

- дополнительная информация о пробе.

9.4 Для проведения испытаний молотого талька, упакованного в мешки, точечные пробы отбирают из каждого сотого мешка, но не менее чем из десяти мешков от партии.

9.5 Для проведения испытаний молотого талька, упакованного в контейнеры, точечные пробы отбирают от каждого контейнера.

9.6 Отбор проб для определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов проводят по ГОСТ 30108.

10 Методы испытаний

10.1 Общие требования к методам контроля молотого талька по ГОСТ 19728.0.

10.2 Содержание оксида магния (MgO) определяют по ГОСТ 19728.8.

10.3 Содержание оксида железа в пересчете на Fe₂O₃ определяют по ГОСТ 19728.4.

10.4 Содержание оксида кальция (CaO) определяют по ГОСТ 19728.7.

10.5 Потери массы при прокаливании определяют по ГОСТ 19728.17.

10.6 Содержание влаги определяют по ГОСТ 19728.19.

10.7 Содержание остатка на сетке № 014 определяют по ГОСТ 19728.20.

10.8 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.

__________________________________________________________________________________

УДК 622.354:006.354	                                                    МКС  81.060.10

Ключевые слова: молотый тальк, технические требования, правила приемки, методы испытаний

__________________________________________________________________________________

Разработчик:

Генеральный директор

ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК»                                                   Дуденкова Галина Яковлевна