(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31416—2009)

МКС 91.140.60
Изменение № 1 ГОСТ 31416—2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                           от                              )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 1 дополнить абзацем:
«Хризотилцементные напорные и безнапорные трубы могут применяться в качестве несъемной опалубки при изготовлении столбчатых фундаментов из бетона или железобетона в малоэтажном строительстве; в конструкциях шпалер, заборов и других ограждающих конструкций; для дымоходов и теплоизоляции трубопроводов; в качестве водопропускных труб в дорожном строительстве и лотков-каналов при подземной и надземной прокладке электрокабелей; для устройства дренажных систем и септиков, дождевых лотков (наземных водостоков) и водосточных желобов, обеспечивающих сток с поверхности; для устройства лотков-кормушек для животных; в качестве декоративных элементов в ландшафтном дизайне, архитектурных деталей и других назначений в строительстве.».
Раздел 2 Заменить ссылку: «ГОСТ 11310-90 Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний» на «ГОСТ 11310-2012 Трубы и муфты хризотилцементные. Правила приемки и методы испытаний».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.5:
«Параметры и размеры труб, применяемых в качестве несъемной опалубки при изготовлении столбчатых фундаментов, определяются проектными решениями.».
Раздел 5. Пункт 5.1. Таблицы 1 и 2 изложить в новой редакции:
Таблица 1 — Размеры и отклонения безнапорных труб
        В миллиметрах
	Условный проход труб  Dy
	Диаметр трубы
	Толщина стенки трубы s
	Длина трубы L
	Допускаемые отклонения

	
	наружный D
	внутренний( d
	
	
	по наружному диаметру
	по толщине стенки
	по длине

	
	БНТ
	БНТТ
	БНТ
	БНТТ
	БНТ
	БНТТ
	БНТ
	БНТТ
	БНТ
	БНТТ
	БНТ
	БНТТ
	БНТ
	БНТТ

	100
	118
	116
	100
	100
	9
	8
	2950

3950
	3950
	+2,5
	+2,5
	+1,5
	+1,5
	-50,0
	-50,0

	125
	-
	141
	-
	123
	-
	9
	-
	3950
	-
	+2,5
	-
	+1,5
	-
	-50,0

	150
	161
	161
	141
	143
	10
	9
	2950

3950

5000
	3950
	+4,0
	+2,5
	+2,5
	+1,5
	-50,0
	-50,0

	200
	210
	-
	186
	-
	12
	-
	5000
	-
	+3,0
	-
	+2,5
	-
	-50,0
	-

	
	213
	
	191
	
	11
	
	3950

5000
	
	+4,0
	
	
	
	
	

	
	222
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	266
	259
	238
	235
	14
	12
	3950

5000
	3950

5000
	+4,0
	+4,0
	+4,0
	+2,5
	-50,0
	-50,0

	
	274
	
	248
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	304
	-
	274
	-
	15
	-
	5000
	-
	+3,0
	-
	+2,5
	-
	-50,0
	-

	
	309
	
	279
	
	15
	
	3950

5000
	
	+4,5
	
	
	
	
	

	
	320
	
	292
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	358
	-
	326
	-
	16
	-
	3950

5000
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	-50,0
	

	400
	402
	394
	368
	360
	17
	17
	3950

5000
	3950

5000
	+4,5
	+4,5
	+2,5
	+2,5
	-50,0
	-50,0

	
	407
	-
	373
	-
	17
	-
	3950

5000
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	-50,0
	-

	
	
	
	365
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	409
	
	373
	
	18
	
	5000
	
	+3,0
	
	+3,0
	
	
	

	
	419
	
	385
	
	17
	
	3950

5000
	
	+4,5
	
	+2,5
	
	
	

	
	427
	
	377
	
	25
	
	
	
	+5,0
	
	+3,0
	
	
	

	500
	474
	503
	430
	455
	22
	24
	3950

5000
	3950

5000
	+5,0
	+5,0
	+3,0
	+2,5
	-50,0
	-50,0

	
	504
	-
	460
	-
	
	-
	5000
	-
	+3.5
	-
	
	-
	
	-

	
	508
	503
	456
	455
	26
	24
	3950

5000
	3950

5000
	+5,0
	+5,0
	
	+2,5
	
	-50,0

	
	514
	-
	466
	-
	24
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	* Внутренний диаметр труб является справочной величиной


Таблица 2 — Размеры и отклонения муфт для безнапорных труб
        В миллиметрах
	Условный проход труб  Dy 
[image: image1]
	Диаметр муфты
	Толщина стенки муфты s
	Длина муфты L
	Допускаемые отклонения

	
	внутренний d
	наружный( D
	
	
	по внутреннему диаметру
	по толщине стенки
	по длине

	
	БНМ
	БНТМ
	БНМ
	БНТМ
	БНМ
	БНТМ
	БНМ
	БНТМ
	БНМ
	БНТМ
	БНМ
	БНТМ
	БНМ
	БНТМ

	100
	140
	-
	160
	-
	10
	-
	150
190
	-
	+1,5

-1,0
	-
	+1,5
	-
	+3,0
+5,0
	-

	125
	-
	165
	-
	185
	-
	10
	-
	150
	-
	+1,5 

-1,0
	-
	+1,5
	-
	+3,0

	150
	188
	-
	212
	-
	12
	-
	190
	-
	+2.0
	-
	+2,0
	-
	+5,0
	-

	
	189
	
	213
	
	
	
	150
	
	+4,0
	
	
	
	+3,0
	

	200
	221
	-
	249
	-
	14
	-
	150
	-
	+4,0
	-
	+2,0
	-
	+3,0
	-

	
	234
	
	264
	
	15
	
	240
	
	
	
	
	
	+5,0
	

	
	236
	
	264
	
	14
	
	150
	
	
	
	
	
	+3,0
	

	
	236
	
	272
	
	18
	
	160
	
	
	
	
	
	
	

	
	244
	
	272
	
	14
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	250
	290
	-
	328
	-
	19
	-
	160
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	+3,0
	-

	
	296
	286
	326
	316
	15
	15
	150
	150
	
	+4,0
	
	+1,5
	
	+3,0

	300
	320
	-
	354
	-
	17
	-
	240
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	+5,0
	-

	
	324
	
	356
	
	16
	
	150
	
	
	
	
	
	+3,0
	

	
	324
	
	362
	
	19
	
	160
	
	
	
	
	
	
	

	
	334
	
	366
	
	16
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	
	352
	
	384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	386
	-
	422
	-
	18
	-
	180
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	+4,0
	-

	400
	418
	-
	458
	-
	20
	-
	240
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	+5,0
	-

	
	422
	
	458
	
	18
	
	160
	
	
	
	
	
	+4,0
	

	
	432
	
	476
	
	22
	
	180
	
	
	
	
	
	
	

	
	440
	
	476
	
	18
	
	160
	
	
	
	
	
	
	

	
	454
	
	492
	
	19
	
	180
	
	
	
	
	
	
	

	500
	520
	-
	570
	-
	25
	-
	240
	-
	+4,5
	-
	+2,5
	-
	+5,0
	-

	
	525
	534
	575
	582
	25
	24
	160
	180
	
	+4,5
	
	+1,5
	+4,0
	+3,0

	
	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	

	
	533
	-
	591
	-
	29
	-
	160
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	* Наружный диаметр муфты является справочной величиной.


Руководитель организации – разработчика




 

Генеральный директор








АО «НИИпроектасбест»                                                                            Я.А. Бушухина
Руководитель разработки





.

Заведующая центром испытаний, 







метрологии и стандартизации                                                                  Л.Н. Хорькова 
1
2

