ГОСТ Р                    —2021

Проект, окончательная

редакция
ГОСТ Р                  - 2021

	

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

	[image: image1.png]


    
	ГОСТ 
33126 —
2024



БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ 

Технические условия

Издание официальное
Минск

Евразийский cовет по стандартизации, метрологии и сертификации

2024
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») – Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева), Акционерным обществом «НИИКерамзит» (АО «НИИКерамзит») при участии Некоммерческой организации «Союз производителей керамзита и керамзитобетона» (НО «СПКиК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ___ ____________ 20 __г. № _____)

За принятие проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт

	Украина
	UA
	Минэкономразвития Украины


4 ВЗАМЕН ГОСТ 33126—2014
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств 
Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………....

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………....

3 Термины и определения…………………………………………………………………..

4 Основные параметры и размеры………………………………………………………

5 Технические требования …………………………………………………......................
5.1 Характеристики……………………………..............................................................
5.2 Физико-механические свойства............................................................................
5.3 Требования к сырью и материалам………………………………………………
6 Правила приемки …………………………………………………………………….

7 Методы контроля………………………………………………………………………………..
8 Маркировка. Транспортирование и хранение. Упаковка………………………………
8.1 Маркировка……………………………………………………………………………

8.2 Транспортирование и хранение…………………………………………………… 

8.3 Упаковка…………………………………………………………………………………

9 Гарантии изготовителя………………………………………………………………………...

Приложение А (рекомендуемое) Типы и конфигурация блоков опалубки………….
Приложение Б (рекомендуемое) Нормируемая прочность блока в проектном возрасте………………………………………………………………………..

Приложение В (рекомендуемое) Определение переходных коэффициентов от прочности образцов-кубов к прочности блоков……………………………
Приложение Г (рекомендуемое) Перечень и содержание пигментов, применяемых при изготовлении цветных камней………………………………………..

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ 

Технические условия

Expandet clay concrete blochs. Specifications


Дата введения — 2023—   —

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стеновые блоки из керамзитобетона (далее — блоки), применяемые в соответствии с действующими строительными нормами и правилами для возведения стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения, а также на блоки несъемной опалубки (далее — блоки опалубки) из керамзитобетона для возведения сборно-монолитных ограждающих конструкций (стен зданий, ограждений дорог и других сооружений с акустическими и звукоизоляционными характеристиками) и устанавливает требования к изготовлению вышеперечисленных блоков.

Настоящий стандарт не распространяется на блоки из силикатных бетонов, бетонов на гипсовых вяжущих, грунтобетонов и других кладочных изделий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:


(утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.01.1990 N 86)

Применяется с 01.01.1991 взамен ГОСТ 162-80

Статус: действует с 01.01.1991"
ГОСТ 162 
Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия


(утв. постановлением Госстандарта СССР от 24.10.1975 N 2690)

Применяется с 01.01.1977 взамен ГОСТ 427-56

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 427 
Линейки измерительные металлические. Технические условия


(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2148-ст)

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ 530-2007

Статус: действует с 01.07.2013"
ГОСТ 530 
Кирпич и камень керамические. Общие технические условия


(утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.1988 N 260)

Применяется с 01.01.1990 взамен ГОСТ 965-78

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 965 
Портландцементы белые. Технические условия

ГОСТ 2912 Хрома окись техническая. Технические условия


(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1977 N 1551)

Применяется с 01.01.1978 взамен ГОСТ 3749-65

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 3749 
Угольники поверочные 90°. Технические условия

Издание официальное

ГОСТ 4579 Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия

ГОСТ 5578 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
ГОСТ 5742 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 6133—2019 Камни бетонные стеновые. Технические условия
 
(утв. постановлением Госстроя СССР от 12.02.1991 N 5)

Применяется с 01.07.1991 взамен ГОСТ 6427-75, ГОСТ 7025-78

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 7025 
Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости

 
(утв. постановлением Госстроя России от 24.12.1999 N 89)

Применяется с 01.04.2000 взамен ГОСТ 7076-87

Статус: действует с 01.04.2000"
ГОСТ 7076
 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 8135 Сурик железный. Технические условия


(утв. приказом Росстандарта от 18.11.2014 N 1641-ст)

Применяется с 01.04.2015 взамен ГОСТ 8736-93

Статус: действующая редакция (действ. с 23.08.2021)"
ГОСТ 8736 
Песок для строительных работ. Технические условия


(утв. приказом Росстандарта от 18.05.2017 N 392-ст)

Применяется с 01.11.2017 взамен ГОСТ 9570-84

Статус: действующая редакция (действ. с 01.11.2017)"
ГОСТ 9570 
Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

 
(утв. приказом Росстандарта от 21.03.2013 N 27-ст)

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ 9573-96

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2013)"
ГОСТ 9573 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем  теплоизоляционные. Технические условия


(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1982-ст)

Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.09.2022)"
ГОСТ 10060 
Бетоны. Методы определения морозостойкости

 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2071-ст)

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ 10180-90

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2013)"
ГОСТ 10180 
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам


(утв. постановлением Госстандарта СССР от 02.06.1982 N 2253)

Применяется с ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 10354 
Пленка полиэтиленовая. Технические условия


(утв. приказом Росстандарта от 28.09.2010 N 268-ст)

Применяется с 01.01.2011 взамен ГОСТ 10832-91

Статус: действует с 01.01.2011"
ГОСТ 10832 
Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 12730.1 Бетоны. Методы определения плотности

 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2072-ст)

Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ 13015-2003

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2014)"
ГОСТ 13015 
Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

 
(утв. постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 N 219)

Применяется с 01.01.1998 ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2013)

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 14192 
Маркировка грузов

          
(утв. постановлением Госстроя СССР от 01.12.1980 N 182)

Применяется с 01.01.1983

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 15825 
Портландцемент цветной. Технические условия

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 18172 Пигмент желтый железоокисный. Технические условия
 
(утв. постановлением Госстроя СССР от 30.06.1980 N 96)

Применяется с 01.01.1981

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 18343 
Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия

 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957)

Применяется с 01.01.1990 взамен ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 19433 
Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21121 Лазурь железная. Технические условия
 
(утв. постановлением Госстроя СССР от 10.12.1976 N 200)

Применяется с 01.01.1978

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 22263 
Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

 
(утв. приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 653-ст)

Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ 22266-94

Статус: действует с 01.01.2015"
ГОСТ 22266 
Цементы сульфатостойкие. Технические условия

 
(утв. приказом Росстандарта от 25.09.2015 N 1378-ст)

Применяется с 01.04.2016 взамен ГОСТ 22690-88

Статус: действующая редакция (действ. с 23.08.2021)"
ГОСТ 22690
 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 

 
(утв. постановлением Минстроя России от 05.03.1996 N 18-16)

Применяется с 01.07.1996 взамен ГОСТ 22950-78

Статус: действует с 01.07.1996"
ГОСТ 22950 
Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия

 
(утв. приказом Росстандарта от 31.05.2012 N 97-ст)

Применяется с 01.10.2012 взамен ГОСТ 23732-79

Статус: действующая редакция (действ. с 01.06.2022)"
ГОСТ 23732 
Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия 

 
(утв. приказом Росстандарта от 29.04.2010 N 70-ст)

Применяется с 01.01.2011 взамен ГОСТ 24211-2003

Статус: действующая редакци"
ГОСТ 24211
 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
ГОСТ 25328 Цемент для строительных растворов. Технические условия
ГОСТ 25485 Бетоны ячеистые. Технические условия
 
(утв. приказом Росстандарта от 12.11.2019 N 1109-ст)

Применяется с 01.06.2020 взамен ГОСТ 25592-91

Статус: действует с 01.06.2020"
ГОСТ 25592 
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
 
(утв. приказом Росстандарта от 12.10.2017 N 1403-ст)

Применяется с 01.03.2018 взамен ГОСТ 25818-91

Статус: действует с 01.03.2018"
ГОСТ 25818 
Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
ГОСТ 25820 Бетоны легкие. Технические условия

 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2164-ст)

Применяется с ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.06.2022)

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 27296 
Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции  ограждающих конструкций

 
(утв. приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 77-ст)

Применяется с 01.01.2013 ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.06.2022)

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 28984 
Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения 

 
(утв. постановлением Госстроя России от 30.06.1994 N 18-48)

Применяется с 01.01.1995

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 30108 
Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть


(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2021-ст)

Применяется с ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2014)

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 30403 
Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность

ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 32310 (EN 13164+A.1:2015) Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия
ГОСТ 32314 (EN 13162:2012) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия

 
(утв. приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2397-ст)

Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ 9757-90

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2015)"
ГОСТ 32496
 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 полнотелый блок: Блок без пустот или с технологическими пустотами для захвата изделия.

Примечание — Размеры, количество и расположение технологических пустот указывают в технической документации предприятия-изготовителя.

3.2 пустотелый блок: Блок со сквозными и несквозными вертикальными пустотами, получаемыми в процессе формования для придания изделию необходимых эксплуатационных свойств.

3.3 рядовой блок: Блок, предназначенный для кладки стен зданий и сооружений с последующей отделкой.

3.4 лицевой блок: Блок, предназначенный для кладки и облицовки стен зданий и сооружений и имеющий одну или две лицевые грани.

3.5 угловой блок: Блок, предназначенный для кладки углов стен зданий и сооружений.

3.6 блок примыкания: Блок, предназначенный для кладки стен зданий и сооружений в местах примыкания колонн, ригелей, перекрытий и т. д.

3.7 паз: Углубление на горизонтальной или вертикальной гранях блока, служащее для соединения с соседним блоком поверхности блока и предназначенное для улучшения прочностных и эксплуатационных свойств кладки.

3.8 фактура поверхности: Вид и характер строения поверхности блока.

3.9 рифленая фактура: Шероховатая поверхность с правильным чередованием продольных выступов и/или впадин.

3.10 колотая фактура (под «шубу» или «скальная»): Сколотая поверхность с высотой неровностей рельефа более 8 мм, не прошедшая дополнительную обработку.

3.11 гранулообразная фактура: Произвольно неровная поверхность, повторяющая форму гранул инертного заполнителя (керамзит, щебень).

3.12 шлифованная фактура: Равномерно шероховатая поверхность со следами обработки, полученными при однократном шлифовании.

3.13 гладкая фактура: Равномерно шероховатая поверхность без следов обработки, полученная в процессе изготовления.

3.14 гребень (шпунт): Выступающая часть на горизонтальной или вертикальной гранях блока, служащая для соединения с соседним блоком и входящая в паз, соответствующий ей по форме и размерам.
3.15 вертикальная диафрагма: Перегородка в блоке несъемной опалубки.
3.16 доборный блок: Блок, имеющий специальную форму для обеспечения определенной функции, например для завершения геометрии каменной кладки.
4 Основные параметры и размеры
4.1 В зависимости от назначения и области применения блоки подразделяют на блоки:

- для возведения каменной кладки, которая может быть несущим или ненесущим элементом здания;

 - несъемной опалубки (опалубочные блоки, ОБ) для возведения сборно-монолитных ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения;

- специального назначения, например: акустические блоки для изготовления в заводских условиях шумозащитных ограждений (панелей) от шума железных дорог и автомобильных дорог и различного оборудования, ограждений с высокими звукоизоляционными характеристиками.

Блоки изготавливают, как правило, в форме прямоугольного параллелепида.

Допускается по заявке потребителя изготовление блоков другой формы (лекальные, фасонные и т. п.) и других размеров, отвечающих требованиям модульной координации размеров в строительстве.

4.2 Блоки каменной кладки в зависимости от назначения подразделяют на следующие:

- стеновые (С);

- перегородочные (П);

- лицевые (Л);

- рядовые (Р);

- блоки примыкания (ПР);

- угловые (УГ).

Блоки каменной кладки могут быть полнотелыми (ПТ) и пустотелыми (ПС).
Примечание — Размеры, форма керамзитобетонных пустотелых стеновых блоков для каменной кладки и расположение пустот приведены в ГОСТ 6133—2019 (приложение А).

Условное обозначение блоков при заказе должно состоять: из сокращенного обозначения блока – КБ; его области применения (СК – стеновой для кладки; НО – для устройства несъемной опалубки); назначения (НС – наружная стена, В – внутренняя стена, П – перегородка, А – акустический); вида блока с точки зрения его использования в кладке (Р – рядовой, УГ – угловой, Д – доборный, Л – лицевой); наличия пустот (ПТ – полнотелый, ПС – пустотелый, У – наличия термовкладыша); размеров (длина, ширина, высота), мм;  марки по прочности на сжатие [D – марка по средней плотности бетона (нетто),  БР – по плотности блока (брутто), при необходимости].

Примеры условного обозначения:

- керамзитобетонный стеновой лицевой блок длиной 500 мм, марки по прочности на сжатие М25, марки по морозостойкости F135 и марки по средней плотности D600 по ГОСТ 33126—2024: 

КБСКЛ – 500 – М25 – F135 – D600 по ГОСТ 33126—2024
- керамзитобетонный опалубочный блок рядовой длиной 600 мм марки по прочности на сжатие М75, марки по морозостойкости F150 и марки по средней плотности D800 по ГОСТ 33126—2024:

КБНОР – 600 – М75 – F150 – D800 по ГОСТ 33126—2024
Примечание — Примеры некоторых типов и конфигураций блоков опалубки приведены в приложении А.

4.3 Номинальные размеры блоков по длине ℓ, ширине b и высоте h должны назначаться в соответствии с требованиями модульной координации размеров в строительстве по ГОСТ 28984.   
4.4 Лицевые блоки кладки из блоков в зависимости от применения изготавливают с двумя лицевыми поверхностями – боковой и торцевой или с одной – боковой.

4.5 Лицевые блоки каменной кладки изготавливают: с гладкой, рифленой или колотой фактурами лицевой поверхности; по цвету – неокрашенными или цветными из керамзитобетонной смеси с применением цветных цементов или пигментов.

Допускается по согласованию с потребителем изготовление лицевых блоков со шлифованной поверхностью.

4.6 Цвет лицевой поверхности блоков должен соответствовать цвету образца-эталона, утвержденного изготовителем.

4.7 Горизонтальные и вертикальные грани блоков для кладки могут быть плоскими, с пазами и иметь гребень (шпунт) для соединения соседних блоков. Углы блоков могут быть прямыми или закругленными.

Примечание — Радиус закругления углов указывают в технической документации предприятия-изготовителя.

Опорные поверхности блоков каменной кладки могут быть плоскими или иметь продольные пазы, расположенные на расстоянии не менее 20 мм от боковой поверхности.

4.8 Пустоты необходимо располагать перпендикулярно опорной поверхности блока. 

4.9 Толщина наружных стенок пустотелых блоков каменной кладки должна быть не менее 20 мм, блоков опалубки — не менее 35 мм.

Толщина вертикальной диафрагмы (минимальная толщина перегородки) должна быть не менее 40 мм.

4.10 По прочности на сжатие блоки из керамзитобетона подразделяют на марки:

- теплоизоляционные — M5, M10, M15, М25; 
- конструкционно-теплоизоляционные — М35, М50, М75, М100, М150;
- конструкционные – М150 и выше.

По прочности на сжатие керамзитобетон блоков подразделяют на классы: В0,35; В0,75; В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10. 
4.11 По морозостойкости блоки подразделяют на марки: F115; F125, F135; F150; F175; F1100. 
4.12 Марка керамзитобетона по средней плотности должна быть не более


D2000.

5 Технические требования
5.1 Характеристики

5.1.1 Блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.
5.1.2 Предельные отклонения номинальных размеров блоков геометрически правильной и неправильной форм, а также доборных элементов должны соответствовать приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 — Предельные отклонения блоков в зависимости от категории допуска
	Параметр
	Категория допусков

	
	D1
	D2
	D3
	D4

	Длина 
	+3

–5
	+1 

–3 
	+1 

–3 
	+1 

–3 

	Ширина
	+3

–5
	+ 1 

–3 
	+1 

–3 
	+1 

–3 

	Высота 
	+3

–5
	± 2
	±1,5 
	±1,0 


Предельные отклонения размеров и формы блоков не должны превышать также значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование показателя
	Значение

	
	Рядовые блоки
	Лицевые блоки

	Толщина наружных стенок пустотелых блоков, мм
	3
	3

	Отклонение ребер от прямолинейности и граней от плоскостности, мм
	3
	2

	Отклонение боковых и торцевых граней от перпендикулярности, мм
	2
	2

	Наибольший размер раковины, мм
	4
	4

	Высота местного наплыва или глубина впадины, мм
	2
	2

	Глубина скола керамзитобетона на ребре, мм
	5
	5

	Суммарная длина сколов керамзитобетона на 1 м длины ребер, мм
	50
	25

	Количество отбитостей и притупленностей углов глубиной не более 20 мм на одном изделии, шт.
	2
	1

	Примечание – Впадины на гранулообразной, колотой и другой рельефной поверхности не являются дефектом.


5.1.3 Жировые или другие пятна размером более 10 мм на лицевых поверхностях блоков не допускаются.

5.1.4 Количество блоков с трещинами, пересекающими одно или два смежных ребра, и половняка в партии не должно быть более 5 %.

Половняком считают изделие, состоящее из парных половинок или имеющее поперечную трещину протяженностью на опорной поверхности более 1/2 ширины блока.

5.2 Физико-механические свойства
5.2.1 Прочность блоков в проектном возрасте и при отгрузке потребителю должна быть не менее требуемой прочности для соответствующего возраста, которая назначается изготовителем в зависимости от соответствующей нормируемой прочности и однородности свойств изготавливаемого бетона, оцениваемой по ГОСТ 18105.

5.2.2 Нормируемая прочность блока в проектном возрасте должна соответствовать значениям, приведенным в таблице Б.1 для конкретной марки блока.
Для определения прочности керамзитобетона блоков можно применять переходные коэффициенты по приложению В.

5.2.3 Нормируемая отпускная прочность блоков в процентах от проектной марки по прочности должна быть не менее значений:

- 80 – в теплый период года;

- 90 – в холодный период года.

Отпуск блоков потребителю проводят по достижении ими отпускной прочности при сжатии, определяемой при испытании целых блоков или контрольных образцов-кубов, применяя переходные коэффициенты (см. приложение В).

Отпускная прочность блоков в процентах проектной марки должна быть не менее:

- в теплый период года:

80 — для блоков марок 100 и ниже,
50 — для блоков марок 150;

- в холодный период года:
90 — для блоков марок 100 и ниже,
70 — для блоков марок 150.

5.2.4 При отгрузке блоков с отпускной прочностью ниже требуемой в соответствии с их маркой изготовитель должен гарантировать достижение ими требуемой прочности в возрасте 28 сут со дня изготовления.

5.2.5 Морозостойкость определяют для блоков, применяемых для кладки наружных стен. Морозостойкость блоков для внутренних стен и перегородок не нормируется.

5.2.6 Блоки должны относиться к негорючим (НГ) материалам по ГОСТ 30244. Пожарную опасность строительных конструкций из блоков следует определять по ГОСТ 30403.

5.2.7 Для перегородочных блоков индекс изоляции воздушного шума Rw должен соответствовать нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт.
5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1 В качестве вяжущего для изготовления блоков следует применять цементы по ГОСТ 22266, ГОСТ 25328, ГОСТ 31108, портландцемент белый по ГОСТ 965 и цветной по ГОСТ 15825.

Керамзитобетон, применяемый для изготовления блоков, должен соответствовать требованиям ГОСТ 25820.
5.3.2 В качестве основного заполнителя для изготовления блоков следует применять керамзитовые гравий и песок по 
(утв. приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2397-ст)

Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ 9757-90

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2015)"
ГОСТ 32496
.
Наибольший размер зерен крупного заполнителя выбирают с учетом требований 4.9, но не более 10 мм для пустотелых блоков и не более 20 мм для полнотелых блоков.

5.3.3 Допускается в качестве заполнителя применять: золы-уноса тепловых электростанций по ГОСТ 25818; песок из шлаков черной и цветной металлургии по ГОСТ 5578; пористый песок из горных пород по ГОСТ 22263; вспученный перлитовый песок по ГОСТ 10832; песок по ГОСТ 8736; золошлаковые смеси тепловых электростанций по ГОСТ 25592.
5.3.4 В материалах, используемых для производства керамзитобетонных блоков, удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 


должна быть не более 370 бк/кг (класс I по 
(утв. постановлением Госстроя России от 30.06.1994 N 18-48)

Применяется с 01.01.1995

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 30108
).

5.3.5 Химические добавки, применяемые для изготовления керамзитобетонных смесей, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24211. Виды и содержание добавок определяют опытным путем.

5.3.6 В качестве термовкладышей (теплоизоляции) в блоках несъемной опалубки следует применять:

- ячеистый бетон марки по средней плотности D100–D200 по ГОСТ 5742;

- ячеистый бетон марки по средней плотности D200 неавтоклавного твердения по ГОСТ 25485;

- керамзитовый гравий марки по насыпной плотности D150–D200 по ГОСТ 32496;
- минеральную вату по ГОСТ 32314;

- минеральную вата на синтетическом связующем плотностью не более 175 кг/м3 по 
(утв. приказом Росстандарта от 21.03.2013 N 27-ст)

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ 9573-96

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2013)"
ГОСТ 9573
 и 
(утв. постановлением Минстроя России от 05.03.1996 N 18-16)

Применяется с 01.07.1996 взамен ГОСТ 22950-78

Статус: действует с 01.07.1996"
ГОСТ 22950
;

- экструзионный пенополистирол по ГОСТ 32310;

- пенополистирол по документу государств, принявших настоящий стандарт; 

- пенополиуретан/пенополиизоцианурат по документам государств, принявших настоящий стандарт.

5.3.7 Для изготовления цветных керамзитобетонных блоков могут быть использованы пигменты неорганического происхождения. Рекомендуемый перечень и содержание пигментов, применяемых при изготовлении цветных блоков, приведены в приложении Г.

5.3.8 Вода для затворения керамзитобетонной смеси и приготовления растворов химических добавок должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732.

5.3.9 Допускается применять другие материалы, удовлетворяющие требованиям стандартов и технических условий, если эти материалы не ухудшают качество блоков.
6 Правила приемки
6.1 Блоки должны проходить технический контроль предприятия-изготовителя.
6.2 Приемку блоков проводят партиями по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Партией считают количество блоков одного типа, изготовленных в течение одной смены по одной технологической схеме из материалов одного вида и качества.
Допускается при небольшой сменной выработке размер партии устанавливать в объеме недельной выработки. 
6.3 Показатели свойств блоков, определяемые при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, приведены в таблице 3.
    Таблица 3
	Определяемые параметры
	Периодичность испытания

	Приемо-сдаточные испытания

	Прочность на сжатие
	Для каждой партии (три блока из выборки по 6.6 или три образца-куба)

	Отпускная прочность
	Для каждой партии (три блока из выборки по 6.6 или три образца-куба)

	Линейные размеры
	Для каждой партии (по выборкам)

	Отклонение от прямолинейности ребер и плоскостности граней
	Для каждой партии (по выборкам)

	Отклонение от перпендикулярности граней и ребер
	

	Категория бетонной поверхности
	

	Соответствие лицевых поверхностей и фактуры эталону
	

	Периодические испытания

	Морозостойкость
	Один раз в 12 мес, а также каждый раз при изменении сырьевых материалов и технологии изготовления

	Средняя плотность
	Один раз в 10 дней, а также каждый раз при изменении сырьевых материалов, технологии изготовления и пустотности

	Изоляция воздушного шума (за исключением полнотелых лицевых декоративных блоков для облицовки стен)
	При постановке на производство

	Теплопроводность
	При постановке продукции на производство, а также при изменении сырьевых материалов, технологии изготовления и пустотности за счет изменения размера пустот или их количество


6.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф контролируют при входном контроле по данным документов о качестве сырьевых материалов от поставщика.

При отсутствии у поставщика указанного документа партию сырьевых материалов не принимают.

6.5 Контроль по показателям внешнего вида, точности размеров и формы проводят в соответствии с требованиями нормативных документов государств, принявших настоящий стандарт.
6.6 Объем выборки, приемочные и браковочные числа должны соответствовать указанным в таблице 4.

  Таблица 4
	Объем партии, шт.
	Объем выборки, шт. 
	Приемочное число 
	Браковочное число 

	91–280
	13
	3
	4

	281–500
	20
	5
	6

	501–1200
	32
	7
	8

	1201–3200
	50
	10
	11

	3201–10000
	80
	14
	15

	10 001 и более
	125
	21
	22


6.7 Изделия в выборке, не соответствующие требованиям настоящего стандарта, считают дефектными.

Партию принимают по каждому показателю, если число дефектных блоков в выборке меньше или равно приемочному числу.

Партию не принимают (бракуют), если число дефектных блоков больше или равно браковочному числу.

6.8 Партия блоков, не принятая в результате выборочного контроля, должна приниматься поштучно. При этом проверяют показатели, по которым партия не была принята. 

6.9 Для определения прочности на сжатие, морозостойкости, средней плотности, соответствия цвета лицевых поверхностей блоков эталону из выборки отбирают блоки в соответствии с приведенными в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование показателя
	Число отбираемых изделий, шт., не менее

	    Прочность на сжатие:

	    - в проектном возрасте
	3

	    - отпускная прочность
	3

	   Морозостойкость:

	    - по потере прочности
	3 контрольных и 6 основных

	     - по потере массы
	3 контрольных и 6 основных

	   Средняя плотность
	3

	   Цвет
	3

	Примечание — Допускается проводить определение прочности на сжатие и    средней плотности на одних и тех же блоках.


6.10 Каждая партия блоков должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение блоков;

- номер и дату выдачи документа;
- дату изготовления блоков; 

- дату приемки блоков;

- марку блоков по прочности на сжатие;

- марку блоков по морозостойкости;

- плотность блоков в сухом состоянии (брутто) и (нетто);

- теплопроводность;

- обозначение настоящего стандарта.

7 Методы контроля
7.1 Длину, ширину и высоту блоков, глубину и ширину торцевых пазов, размеры шпунта и гребня, толщину стенок наружных стенок пустотелых блоков, глубину и длину сколов керамзитобетона на ребре, размер раковин, высоту местных наплывов и глубину впадин измеряют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт, линейкой по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 24.10.1975 N 2690)

Применяется с 01.01.1977 взамен ГОСТ 427-56

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 427
, штангенциркулем по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 30.10.1989 N 3253)

Применяется с 01.01.1991 взамен ГОСТ ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.1991)"
ГОСТ 166
, угольником по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1977 N 1551)

Применяется с 01.01.1978 взамен ГОСТ 3749-65

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 3749
 с погрешностью не более 1 мм.
7.2 Длину и ширину блока измеряют по двум противоположным ребрам опорной поверхности, толщину — по середине боковых и торцевых граней. Каждый результат измерения оценивают отдельно.

7.3 Глубину отбитости и притупленности углов измеряют с погрешностью не более 1 мм штангенглубиномером по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.01.1990 N 86)

Применяется с 01.01.1991 взамен ГОСТ 162-80

Статус: действует с 01.01.1991"
ГОСТ 162
 или угольником по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1977 N 1551)

Применяется с 01.01.1978 взамен ГОСТ 3749-65

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 3749
 и линейкой по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 24.10.1975 N 2690)

Применяется с 01.01.1977 взамен ГОСТ 427-56

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 427
 по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного угольником, до поврежденной поверхности.

7.4 Отклонение граней от плоскостности определяют, прикладывая линейку в середине каждой боковой и торцевой грани и измеряя образовавшийся зазор между ребром линейки и гранью. Отклонение ребер от прямолинейности устанавливают, прикладывая ребро линейки к каждому ребру боковых и торцевых граней и измеряя зазор между ребром линейки и ребром блока. Погрешность измерения — не более 1 мм. За результат принимают наибольшее значение из всех полученных результатов измерений.

7.5 Отклонение граней от перпендикулярности определяют, прикладывая к смежным граням угольник по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1977 N 1551)

Применяется с 01.01.1978 взамен ГОСТ 3749-65

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 3749
 и измеряя щупом или штангенглубиномером по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.01.1990 N 86)

Применяется с 01.01.1991 взамен ГОСТ 162-80

Статус: действует с 01.01.1991"
ГОСТ 162
 зазор, образовавшийся между угольником и ребром смежных граней. Погрешность измерения — не более 1 мм. За результат принимают наибольшее значение из всех полученных результатов измерений.

7.6 Цвет лицевых поверхностей блоков определяют методом сравнения с двумя эталонами, из которых один имеет цвет менее насыщенного тона, другой — более насыщенного.

Сравнение с эталонами проводят при дневном свете на открытой площадке на расстоянии 10 м от глаз наблюдателя. Блоки устанавливают между эталонами. Блоки, окрашенные слабее эталона менее насыщенного тона и сильнее эталона более насыщенного тона, приемке не подлежат.

Фактуру лицевых поверхностей блоков определяют методом сравнения с эталонами поверхности. 

7.7 Среднюю плотность керамзитобетона блоков определяют по ГОСТ 12730.1, а среднюю плотность блоков — по ГОСТ 7025.

7.8 Прочность на сжатие целых блоков определяют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт. Прочность на сжатие керамзитобетона блоков — по 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2071-ст)

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ 10180-90

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2013)"
ГОСТ 10180
.
Примечание — Переходные коэффициенты от прочности образцов-кубов к прочности блоков определяют по приложению В.

Допускается определять прочность на сжатие блоков неразрушающими методами по ГОСТ 17624 в местах, установленных в технической документации предприятия-изготовителя, или по 
(утв. приказом Росстандарта от 25.09.2015 N 1378-ст)

Применяется с 01.04.2016 взамен ГОСТ 22690-88

Статус: действующая редакция (действ. с 23.08.2021)"
ГОСТ 22690
.

7.9 Морозостойкость керамзитобетона блоков определяют по 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1982-ст)

Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.09.2022)"
ГОСТ 10060
.

7.10 Испытания блоков, предназначенных для кладки наружных стен зданий и сооружений, следует проводить в кладке на теплопроводность. Теплопроводность блоков в кладке определяют по 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2148-ст)

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ 530-2007

Статус: действует с 01.07.2013"
ГОСТ 530
, теплопроводность керамзитобетона — по ГОСТ 7076.
7.11 Испытания на изоляцию воздушного шума стенами из блоков следует проводить по 
(утв. приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2164-ст)

Применяется с ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.06.2022)

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 27296
.

8 Маркировка. Транспортирование и хранение. Упаковка
8.1 Маркировка

8.1.1 Блоки следует маркировать в каждом пакете по одному изделию в любом ряду.

Для маркировки на нелицевую (торцевую или боковую) поверхность блока наносят несмываемой краской с помощью трафарета (штампа) или оттиска-клейма товарный знак предприятия-изготовителя или его сокращенное наименование, а также условное обозначение блоков и штамп технического контроля.
Примечание — Допускается не наносить маркировку на изделия, упакованные в пленку в автоматическом режиме. Маркировку наносят на упаковку.

8.1.2 Транспортную маркировку осуществляют по 
(утв. постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 N 219)

Применяется с 01.01.1998 ...

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2013)

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 14192
.
8.1.3 В соответствии с классификацией по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957)

Применяется с 01.01.1990 взамен ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 19433
 блоки не являются опасным грузом.

8.2 Транспортирование и хранение
8.2.1 Блоки следует хранить в штабелях, между которыми устраивают продольные и поперечные проходы шириной не менее 1 м. Продольный проход располагают по оси складской площадки, а поперечные — через каждые 20—30 м.

Площадки должны иметь спланированное твердое покрытие с уклоном 1 % — 2 % в сторону внешнего контура с устройством водостоков и периодически очищаться от грязи, снега и льда.
Высота штабеля не должна превышать трех ярусов при условии соблюдения требований безопасности. 

8.2.2 Размещение блоков в штабелях проводят раздельно по типам и маркам, а лицевые изделия — раздельно по цвету и фактуре лицевой поверхности.

8.2.3 Блоки перевозят автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов этими видами транспорта.

8.2.4 Погрузка и выгрузка блоков вручную (набрасыванием или сбрасыванием) не допускаются.

8.3 Упаковка

8.3.1 Блоки укладывают на поддоны по 
(утв. постановлением Госстроя СССР от 30.06.1980 N 96)

Применяется с 01.01.1981

Статус: действующая редакция"
ГОСТ 18343
 или 
(утв. приказом Росстандарта от 18.05.2017 N 392-ст)

Применяется с 01.11.2017 взамен ГОСТ 9570-84

Статус: действующая редакция (действ. с 01.11.2017)"
ГОСТ 9570
. Формирование поддонов проводят непосредственно на технологической линии. 

На один поддон укладывают блоки одного типа.

Масса пакета не должна превышать номинальную грузоподъемность поддона.

8.3.2 В качестве скрепляющих и упаковочных средств рекомендуются одноразовые средства пакетирования (например, полиэтиленовая пленка по 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 02.06.1982 N 2253)

Применяется с ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
ГОСТ 10354
).

9 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие качества поставленных блоков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и условий применения, установленных настоящим стандартом.

Приложение А
(рекомендуемое)

Типы и конфигурация блоков опалубки
Таблица А.1
	№ п/п
	Рисунок блока
	Тип блока

	1
	[image: image2.png]



	Блоки рядовые

  

	2
	[image: image3.jpg]i\ Tecolit

HA3HAYEHWE BJIOKA 38/15 "P"

Bo3BegeHNsa HeCYLLMX, OrPakaaloLLMX KOHCTPYKLNI (CTeH) 30aHUN U COOpYXeHun. MoaxoanT
OS99 XKUNbIX, aAMUHUCTPATUBHO-ObITOBLIX W MPOU3BOACTBEHHbIX 30aHUIN U COOPYXeHUN. Bnok ¢
BbICOKMMM TEMJIO = U 3BYKOU3OIALMNOHHBIMU XapaKTepPUCTMKaMm

40}

E

@] S [ [ 3

5
3 3 s
= o~
) 8

105 _|40 210 40 210 40| 210 _|40|_105
1000

KOHCTPYKUWNOHHbBIE MAPAMETPbI
LWnpuHa MM 380
AnvHa MM 1000
BeicoTa MM 250
MNaotHocTb TECOLIT Kr/m3 650
Bec 6aoka Kr 20
ToALLMHA TENAOU3OAILMOHHOTO BKAGABILLIA MM 150
LLinpuHa 6eToHHOrO fApa MM 150
OnopHas naowaab 6eToHa cM2/n.m 1420
YaeAbHbIN BeC 1 M2 cTeHbl ¢ 6eToHOM B25 Kr/m2 397
TEXHNYECKME XAPAKTEPUCTUKN
ConpoTtuBAEHUE Tenaonepeaaye (CTeHbl  6e3 oTaenku) m2(°C/Br) 4,35
Ko3¢pPuUMEHT 3BYKOHENPOHULLIAEMOCTU Rw AB 62
Knaacc onacHocTn knacc KO(45)
PACXOLO MATEPUANOB NP CTPOUTEJIbCTBE
Yucao 6A0KOB Ha 1 m? wr. 4
06bem 6eToH Ha 1 M2 cTeHBI M3 0,13
Koaunuectso apmartypa Alll @10 Ha 1 M2 cTeHbl Kr 2,468

MpumepHble TpyAo3aTpaThl Ha Ha 1 M2 CTeHb! Hopma/uyac 0,3





	

	3
	[image: image4.jpg]HA3HAYEHWE BJIOKA 22/12 "P"

i\ Tecslit

Bo3BeaeHna HeCYLLMX OrpaXkaaloLWmMX KOHCTPYKLMIM (CTEH) 34aHMI U COOPYXKeHWI. MoaxoamuT
[INS XKUNbIX, aAMUHUCTPATUBHO-BbLITOBbIX U MPOWU3BOACTBEHHbIX 3AaHUA U COOPYMKEHUI.

7 ‘ s [T
. T T 4 o 25 25
8 8% 8 'E,f\] 8 [_100 1
o o = & !
8 \ 8 | ||
|
81 |38 162 38 162 38| 162 _|38| 162 38| _81 135 120 §035
1000 220
KOHCTPYKUMNOHHBIE NAPAMETPbI
Wunpuna MM 220
AAvHa MM 1000
Boicota MM 250
MNaotHocTb TECOLIT Kr/m3 650
Bec 6n0ka kr 15
ToALMHA TENAOU3OAALIMOHHOTO BKABABILIA MM 30
LnpuHa 6etoHHoro Aapa MM 120
OnopHas naowwaab 6etoHa cm?/n.m 930
YaenbHbli Bec 1 M2 cTeHbl ¢ 6eToHOM B25 kr/m2 310

TEXHUYECKWME XAPAKTEPUCTUKN

ConpoTuBAEHUE TENAOTIEPEAAYE (CTEHBI BE3 OTABAKM)
Ko3ddULMEHT 3BYKOHENPOHULIAEMOCTH Rw
Knacc onacHoctv

m2(°C/Br) 1,29
Ab 58
knace KO(45)

PACXO[ MATEPUANOB MNMPU CTPOUTE/IbCTBE

Yncao 6aokoB Ha 1 M2
06bem 6eToH Ha 1 M2 cTeHbI
Konanuectso apmatypa Alll @10 Ha 1 M2 cTeHbI

wr. 4
m3 0,11
Kr 2,468

MpumepHble TPyAO3aTpaThl Ha Ha 1 M2 CTeHbI

Hopma/vac 0,3




	


Окончание таблицы А.1

	№ п/п
	Рисунок блока
	Тип блока

	4
	[image: image5.jpg]b I 't
\ Tecali
HA3HAYEHWE BJIOKA 30/15 "P"

Bo3BegeHUs HeCyLLMX, OrpaxkgatoLLnX KOHCTPYKUMIN (CTEH) 34aHUN U COOpYXeHUN. MNoaxoguTt
ONS XKNNbBIX, QAMUHNUCTPATUBHO-6bITOBBIX M MPOU3BOACTBEHHbLIX 30aHUM U COOPYXKEHUI. Bnok ¢
TENNO - N 3BYKOU3ONSALMOHHBIMU XapaKTepUCTUKaMN.

300

40

o
o Q 9
3 a8
o
T ® 1 (@] o
- e Y
I o eSSy N
R i)
o
< 2
130 __|40| 260 40| 130 40 150 70_[40
600 300

KOHCTPYKLMOHHbBIE MAPAMETPbI

LnpurHa vm 300
AnvHa MM 600
BeicoTa MM 250
MNaotHocTb TECOLIT Kr/m3 650
Bec 6aoka Kr 10
TOALLMHA TENAOU3OASILMOHHOIO BKAAABILLA MM 70
LLnpuHa 6eTOHHOIO Aapa MM 150
OnopHas naowaab 6eToHa cm2/n.m 1460
YaenbHblH Bec 1 M2 cteHbl ¢ 6eToHoM 525 Kr/m2 389

TEXHUYECKWNE XAPAKTEPUCTUKU

ConpoTUMBAEHUE Tenaonepeaaye (CTeHbl 6e3 OTAEAKH) m2(°C/BT) 2,35
KoadpPpULMEHT 3BYKOHENPOHULAEMOCTH Rw AB 62
Kaacc onacHocTu Kanace KO(45)

PACXOO MATEPUNAJIOB NPU CTPOUTEJIbCTBE

Yuncao 6A0KOB Ha 1 m? wt. 6,667
06bem 6eT0oH Ha 1 M2 cTeHbI m2 0,13
KoanuectBo apmartypa Alll @10 Ha 1 M2 cTeHbl Kr 2,468

MNMpuMepHble Tpyao3aTpaTbl Ha Ha 1 M2 CTeHb! Hopma/vac 0,3




	Блоки рядовые

	5
	[image: image6.jpg]i\ Tecslit

HA3HAYEHWE BNTOKA 38/12"y"

Bo3BeneHns HeCyLLmMX, OrpaxaaoLLNX KOHCTPYKLMA (CTEH) 34aHUA 1 COOPYXeHun. MoaxoanT
LS KUNbIX, aOMUHUCTPATUBHO-ObITOBBIX U MPOU3BOACTBEHHbIX 30aHWUI K COOPYXKeHU. Bnok ¢
BbICOKMMW TEMJO - N 3BYKOU3ONSALMOHHBIMU XapaKTepUCTUKaMm.

40

120

50

380

180
250
150

40,
50,

105 |40/, 210 40] 245 40| 200 40[ . 120 180 40|

880 380

KOHCTPYKLUWMOHHBIE MAPAMETPbI

WnpunHa mm 380
AAvHa mm 880
Beicota MM 250
MaotHocTe TECOLIT kr/m3 650
Bec 6roka Kr 19
TOALLIMHA TENAOU3OASILIMOHHOTO BKAAABILLIA MM 180
LLInpuHa 6ETOHHOTO AAPa MM 120
OnopHas naolaab 6eToHa cm2/n.m 1168
YaenbHbli Bec 1 M2 cTeHbl ¢ 6eToHom B25 Kr/m2 277

TEXHUWYECKME XAPAKTEPUCTUKN

ConpoTMBAEHUE TenAonepeaaYe (CTeHbl 6e3 OTAeAKM) m%(°C/BT) 5,09
KoadpdHULMEHT 3ByKOHENPOHULIAEMOCTH Rw AB 60
Kaacc onacHoct knacc KO(45)

PACXO[ MATEPUAJIOB MPU CTPOUTEJIbCTBE

Yucno 6aokoB Ha 1 m2 wr. 4,545
06bem 6eToH Ha 1 M2 CTEHbI m3 0,08
KoanuecTBo apmatypa Alll @10 Ha 1 m2 cTeHbl Kr 2,468

MpuMepHble TPyAO3aTpaThl HA HA 1 M2 CTEHbI Hopma/vac 0,3





	Блоки угловые

	6
	[image: image7.jpg]HA3HAYEHWE BJIOKA 30/15 "y"

i\ Tecolit

Bo3BefeHUst HECYLLMX, OrpaxaatoLnX KOHCTRYKUMIA (CTEH) 30aHMA U COOPYXeHUN. MNoaxoant
OIS XKUIbIX, 84MUHNUCTPATUBHO-6bITOBbIX W MPOU3BOACTBEHHbIX 34aHMA N COOPYXXEHUN. Bnok ¢

Tenno - N 3ByKOU3ONAUNOHHBIMU XapaKTepPUCTUKaMU.

40

50

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

ConpoTtuBAaeHHE Tenaonepeaaye (CTeHbl  6e3 OTAEAKH)

ol 8
el Lt gl o o
N S N Ln 0
o o N -
IS &
S 8
130 _|40|_ 130 _|40 220 _|40 40 150 70_[40
600 300
KOHCTPYKUMOHHBLIE MAPAMETPbI
LnpuHa MM 300
AavHa Mm 600
Beicota MM 250
MNaotHocTe TECOLIT Kr/m® 650
Bec 6n0ka kr 11
ToALIMHA TENAOMIOAILIMOHHOTO BKAGAbILLA Mm 70
LLnpnHa BeToHHOro fiapa Mm 150
OnopHas naoLlaab HeToHa cv2/n.m 1460
YaeabHbIN Bec 1 M2 cTeHbl ¢ 6etoHom B25 Kr/m2 338

M%(°C/Br) 2,35

K0oadpdULMEHT 3BYKOHENPOHULIAEMOCTU Rw
Kaacc onacHoctn

PACXO[L MATEPUAJIOB MNMPU CTPOUTEJILCTBE

Yucao 6A0KoB Ha 1 M2

06bem 6eToH Ha 1 M2 cTeHb!

Koanuecteo apmartypa Alll @10 Ha 1 m?2 ¢cTeHbl
MpvmMepHbIe Tpyao3aTpaThl Ha Ha 1 M2 CTeHbI

AB 62
Kkaacc KO(45)

wr. 6,667

m3 0,11

Kkr 2,468
Hopma/vac 0,3




	

	7
	[image: image8.jpg]i\ Tecolit

HA3HAYEHUE BNTIOKA 22/15 "M"

Bo3BegeHns HECYLLIMX BHYTPEHUX WU OrpakaaloLLnNX KOHCTPYKUMK (CTEH) 3aaHWUN 1
COOPYXEHUN. NoaxXoanT AN XUNbIX, BAMUHUCTPATUBHO-ObITOBBLIX U MPOU3BOACTBEHHbIX
30aHUIN U COOPYKEHUN. BNOK C BHICOKMMU HECYLLMMU U 3BYKOUIONALNOHHBIMU
XapaKTepUCTUKaMM.

; 51 ]
__ﬂ ] ] o 25 25
S 8 g I I o
o~ I T L L \
8 | 3 i
8 |38 162 _[38_ 162 |38 162 |38 162 _|38| 81 35, 150 I35
1000 220
KOHCTPYKUMOHHBIE MAPAMETPHI
LnpnHa MM 220
AnvHa MM 1000
Boicota MM 250
MNaotHocTe TECOLIT Kr/m3 650
Bec 6noka kr 15
ToALLMHA TENAOU3OASILIMOHHOTO BKAGABILIA HeT
LLinpnHa 6eToHHOTO AApa MM 150
OnopHas naoLaab BeToHa cm2/n.m 1405
YaeAbHbI BEC 1 M2 cTeHbl ¢ 6eToHOM B25 Kr/m2 369
TEXHUYECKUNE XAPAKTEPUNCTUKU
ConpoT1BAEHHE Tenaorepeaade (CTeHbl  6€3 OTAEAKM) m%(°C/Br) 0,56
KoadduLMEHT 3BYKOHENPOHULLAEMOCTU RW Ab 61
Kaacc onacHocTv knacc KO(45)
PACXOLO MATEPMANOB NPU CTPOUTENBCTBE
Yucno 6a0koB Ha 1 m?2 wr. 4
06beM 6eToH Ha 1 M2 cTeHbI M3 0,13
Koanuecteo apmartypa Alll @10 Ha 1 m2 cTeHbl Kr 2,468

MpumepHble TPyAO3aTPaThl Ha Ha 1 M2 CTEHbI Hopma/uac 0,3




	Блок перемычечный


Приложение Б

(рекомендуемое)

Нормируемая прочность блока в проектном возрасте

Таблица Б.1 

	Марка блока по прочности на сжатие
	Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее

	
	Средний для трех блоков
	Наименьший для одного из трех блоков

	150
	15,0 (150)
	12,5 (125)

	125
	12,5 (125)
	10,0 (100)

	100
	10,0 (100)
	7,5 (75)

	75
	7,5 (75)
	5,0 (50)

	50
	5,0 (50)
	3,5 (35)

	35
	3,5 (35)
	2,8 (28)

	25
	2,5 (25)
	2,0 (20)

	15
	1,5 (15)
	1,2 (12)

	10
	1,0 (10)
	0,8 (8)

	5
	0,5 (5)
	0,4 (4)


Приложение В
(рекомендуемое)

Определение переходных коэффициентов от прочности образцов-кубов 
к прочности блоков

В.1 Переходные коэффициенты определяют параллельным испытанием образцов-кубов и блоков отдельно для каждой марки, формы, вида пустот, типоразмеров блоков и вида вяжущего, изготовленных по одной технологии.

В.2 Для установления значений переходных коэффициентов проводят испытания восьми серий образцов-кубов базовых размеров 150×150×150 мм и блоков. Каждая серия должна включать в себя три блока и три образца-куба.

Образцы-кубы базового размера и блоки изготовляют из одной пробы (замеса) керамзитобетонной смеси и выдерживают в одинаковых условиях. После окончания твердения все образцы испытывают в одном возрасте.

Средняя плотность керамзитобетона в каждой серии блоков и образцов-кубов в момент испытания не должна отличаться более чем на 3 %.

В.З Для каждой пары серий вычисляют частное значение переходного коэффициента Kj  для определения прочности блока по формуле

[image: image10.png]


,                                                           (В.1)

где [image: image12.png]


 — средние значения прочности блоков или средние значения прочности блоков в сериях; 

R — средние значения прочности керамзитобетона в образцах-кубах или средние значения прочности керамзитобетона в сериях образцов-кубов.

Значение R для блоков с пустотами вычисляют, используя значение поперечного рабочего сечения блока Fб, включая пустоты.

В.4 Переходный коэффициент [image: image14.png]


 вычисляют по всем сериям по формуле

[image: image16.png]


 .                                                  (В.2)

Переходный коэффициент [image: image18.png]


 может быть менее или равным 1.

В.5 Значения переходных коэффициентов устанавливают лаборатория предприятия-изготовителя и отраслевой научно-исследовательский институт и утверждают в установленном порядке.

Проверку утвержденных значений переходных коэффициентов следует проводить не реже одного раза в год, а также при изменении технологии изготовления блоков. 

Приложение Г

(рекомендуемое)

Перечень и содержание пигментов, 

применяемых при изготовлении цветных камней

Таблица Г.1

	Наименование пигмента
	Нормативный или технический документ
	Цвет пигмента
	Содержание пигмента, % к массе цемента

	Пигмент желтый железоокисный
	По ГОСТ 18172
	Желтый
	1,0

	Охра
	По ГОСТ 18172
	Желтый
	5,0

	Пигмент железоокисный красный (редоксайд)
	По ГОСТ 18172
	Красный
	3,0

	Сурик железный
	По ГОСТ 8135 
	Красный
	3,0

	Лазурь железная
	По ГОСТ 21121
	Синий
	2,5

	Окись хрома
	По ГОСТ 2912
	Зеленый
	3,0

	Пигмент хрома
	По ГОСТ 4579
	Зеленый
	0,1

	Сажа
	По техническим документам изготовителя
	Черный
	1,0

	Зола ТЭЦ
	По ГОСТ 25818
	Серый
	10,00

	Огарки пиритные
	По техническим документам изготовителя


	Сиреневый
	5,0

	Отходы марганцевой руды
	
	Желтый
	10,0


	УДК 625.823.2:006.354
	                                                  МКС 91.100.30

	Ключевые слова: керамзитобетонные блоки, блоки несъемной опалубки (опалубочные блоки), блоки опалубки, ограждающие конструкции, внутренние перегородки зданий и сооружений


	Руководитель организации-разработчика
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заместитель генерального директора
по научной работе
	
	
	
	

	АО «НИЦ «Строительство»
	
	
	
	А.И. Звездов

	должность, наименование предприятия – разработчика стандарта
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия


	Руководитель разработки:


	
	
	
	

	Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
	
	
	
	Д.В. Кузеванов

	должность
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Исполнители разработки:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заведующий лабораторией №5

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
	
	
	
	В.В. Полетаев

	должность
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия

	
	
	
	
	

	Заведующая лабораторией №13
	
	
	
	

	НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
	
	
	
	В.Ф. Степанова

	должность
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия

	
	
	
	
	

	Зам. заведующего лабораторией №5

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
	
	
	
	В.Н. Строцкий

	должность
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия

	
	
	
	
	

	Ведущий научный сотрудник 

лаборатории №13 
	
	
	
	

	НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
	
	
	
	В.И. Савин

	должность
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ


СТАНДАРТ








II

