| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 6927— 202 |

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ФАСАДНЫЕ

Технические требования

Издание официальное

Минск

Евразийский cовет по стандартизации, метрологии и сертификации

2025

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (АО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                           г. №                             )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 6927—2018

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

# Содержание

1 Область применения ….……………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………….

3 Термины и определения ……………………………………………………………………

4 Технические требования …………………………………………………………………...

5 Правила приемки и методы испытаний …………………………………………………

6 Маркировка, хранение и транспортирование ……………………………………………

7 Гарантии изготовителя………………………..………………………………….………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ФАСАДНЫЕ

Технические требования

Concrete slabs for wall facing. Technical requirements

Дата введения — 2025—     —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные плиты, изготовляемые из тяжелого и мелкозернистого цементного бетона и предназначенные для облицовки стен и цоколей фасадов зданий и сооружений (далее – фасадные плиты).

Настоящий стандарт устанавливает технические требования для фасадных плит (облицовок). Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативных документов и рабочей документации на фасадные плиты (облицовки) конкретных типов.

Настоящий стандарт не распространяется на изделия для карнизов и архитектурных деталей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 5781 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 5949 Металлопродукция из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой основе коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных. Технические условия

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9480 Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным

Издание официальное

образцам

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 12730.1 Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.3 Бетоны. Метод определения водопоглощения

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 24211 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 26433.0 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27006 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 23732 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 28570 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 34028 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 выцветы (высолы): Отложения на поверхности плит кристаллов растворимых соединений преимущественно белого цвета.

3.2 колормикс: Технология производства многоцветных плит путем смешивания бетонной смеси двух и более цветов.

3.3 лицевая поверхность: Видимая при эксплуатации поверхность плиты, образующая фасад.

3.4 лицевой слой: Слой лицевой поверхности фасадной плиты, который может изготовляться из обычного или декоративного бетона.

3.5 раковина: Поверхностная полость (углубление).

3.6 фасадная плита: Плита, изготовляемая из цементного бетона и предназначенная для облицовки стен и цоколей фасадов зданий и сооружений.

4 Технические требования

4.1 Фасадные плиты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 В зависимости от назначения, конструкции и технологии изготовления фасадные плиты подразделяют:

а) на предназначенные для облицовки стен и цоколей зданий;

б) однослойные или двухслойные, армированные или неармированные;

в) формованные или получаемые путем распиловки.

4.2.2 Фасадные плиты могут изготовляться одно- или двухслойными с лицевым слоем различной цветовой гаммы, в том числе со смешанными и переходными оттенками (произведенные по технологии колормикс), с применением декоративных материалов, с дополнительной обработкой и без нее, с плоской или рельефной лицевой поверхностью. Лицевая поверхность фасадных плит должна выполняться из атмосферостойких материалов.

4.2.3 Фактуры лицевых поверхностей фасадных плит подразделяют:

- на гладкую, получаемую формованием, шлифованием, лощением или полированием;

- рельефную, получаемую формованием, пилением и рифлением.

Характеристики фактур, получаемых механической обработкой, должны соответствовать ГОСТ 9480.

4.2.4 Конфигурации и размеры изготавливаемых фасадных плит устанавливаются заводом-изготовителем.

4.2.5 Толщина отделочного слоя из декоративного бетона формованных фасадных плит должна быть не менее 15 мм.

4.2.6 Допускается обработка поверхностей фасадных плит гидрофобизирующими составами.

4.2.7 Толщина формованных армированных фасадных плит устанавливается с учетом 4.2.8; толщина формованных неармированных фасадных плит должна быть не менее 20 мм, пиленых – не менее 15 мм.

4.2.8 Толщину защитного слоя бетона до арматуры следует устанавливать с учетом процесса карбонизации в конкретных условиях эксплуатации, но не менее 15 мм с лицевой стороны в фасадных плитах, предназначенных для облицовки стен, и не менее 20 мм в фасадных плитах для облицовки цоколя, а с внутренней стороны фасадных плит – не менее 10 мм.

4.2.9 Фасадные плиты должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормативными документами с учетом способности воспринимать эксплуатационные, транспортные, монтажные нагрузки и температурно-усадочные воздействия.

4.3 Требования к точности изготовления

4.3.1 В рабочей документации на фасадные плиты предельные отклонения фактических размеров от номинальных не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 — Предельные отклонения фактических размеров фасадных плит от номинальных

В миллиметрах

| Вид отклонения | Наименование геометрического параметра | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
| Отклонение линейного размера | Длина и ширина плиты: - до 1000 включ. (для плит без затирки швов) - до 1000 включ. (для плит с затиркой швов) - св. 1000 | ±2 ±3 ±3 |
|  | Толщина плиты | ±2 |

4.3.2 Отклонения от проектного положения стальных закладных деталей не должны превышать, мм:

- в плоскости плиты ……………………………………….5;

- из плоскости плиты ………………………………………3.

4.3.3 Отклонения от прямолинейности профиля лицевых плоских поверхностей и боковых граней фасадных плит не должны превышать, мм:

а) 1 – для плит длиной не более 1000;

б) 2 – для плит длиной свыше 1000.

4.3.4 Отклонение от перпендикулярности боковых граней фасадных плит (не имеющих уклона) не должно превышать 1 мм.

4.3.5 Отклонение от плоскостности лицевой поверхности (плоских фасадных плит) не должно превышать 2 мм.

4.4 Характеристики фасадных плит

4.4.1 Материалы, применяемые для изготовления фасадных плит, должны удовлетворять требованиям действующих стандартов на эти материалы.

4.4.2 Фасадные плиты должны изготовлять из тяжелого и мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не менее В15 при условии обеспечения несущей способности и трещиностойкости. Формованные неармированные фасадные плиты толщиной менее 30 мм должны изготовлять из мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не менее В30.

4.4.3 Значение нормируемой отпускной прочности бетона фасадных плит должно составлять не менее 90 % в холодное время года и не менее 70 % в теплое время года от класса бетона фасадных плит.

Примечание — Допускается по согласованию потребителя с изготовителем значение нормируемой отпускной прочности бетона фасадных плит принимать 70 % в любое время года.

Фактическая прочность бетона фасадных плит должна соответствовать требуемой прочности, назначаемой по ГОСТ 18105, в зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности бетона по прочности.

4.4.4 Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать указанным в рабочих чертежах фасадных плит и при применении фасадных плит в зданиях и сооружениях класса КС-3 должны быть не менее указанных в таблице 2.

4.4.5 Для объектов КС-1 и КС-2 классов требуемые марки бетона по морозостойкости, превышающие F150, следует снижать на одну ступень по отношению к маркам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 — Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости

| Наименование влажностного режима ограждаемых помещений (относительная влажность воздуха), % | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства, °С | Марка бетона |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по морозостойкости | по водонепроницаемости |
| Мокрый (св. 75) | До -35 включ. Св. -35 » -20 » » -20 » -5 » » -5 | F1200 F1100 F175 F150 | W4 W4 W2 W2 |

Окончание таблицы 2

| Наименование влажностного режима ограждаемых помещений (относительная влажность воздуха), % | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства, °С | Марка бетона |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по морозостойкости | по водонепроницаемости |
| Влажный (от 61 до 75) | До -35 » Св. -35 » -20 » » -20 | F1100 F175 F150 | W4 W2 W2 |
| Нормальный и сухой (60 и менее) | До -35 включ. Св. -35 » -20 » » -20 | F175 F150 F150 | W2 W2 - |

4.4.6 Для фасадных плит цокольной части зданий и сооружений марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует принимать как для зданий с мокрым влажностным режимом.

4.4.7 Для бетона внутреннего слоя двухслойных фасадных плит допускается понижение марок по морозостойкости на одну ступень.

4.5 Требования к материалам

4.5.1 Состав бетона подбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 27006.

4.5.2 Бетонные смеси приготовляют по ГОСТ 7473.

4.5.3 Материалы, применяемые для приготовления бетонов фасадных плит, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов: цемент – ГОСТ 31108, щебень и гравий – ГОСТ 8267, песок – ГОСТ 8736, вода – ГОСТ 23732, добавки – ГОСТ 24211.

4.5.4 Бетон по удельной эффективной активности естественных радионуклидов должен соответствовать требованиям ГОСТ 30108.

4.5.5 Армирование фасадных плит проводят сварными сетками из стальной холоднотянутой проволоки класса В500 по нормативным документам, действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Сварные сетки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

Сетки, применяемые для армирования плит из бетона класса В22,5 и имеющие толщину защитного слоя с лицевой стороны 15 мм и менее, а также для плит из бетона класса В15 с защитным слоем 20 мм и менее, должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие (горячее или гальваническое) толщиной не менее 0,03 мм.

Анкеры и крепежные петли для крепления фасадных плит к строительному основанию следует выполнять из коррозионно-стойкой высоколегированной стали типа X18Н10 по ГОСТ 5949 или из стальной холоднотянутой проволоки класса В500 по нормативным документам, действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, с антикоррозионным покрытием согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

Оцинкованные сетки, анкеры и петли должны быть хроматированы путем кратковременного погружения в хроматный раствор.

4.5.6 Фасадные плиты массой более 50 кг должны иметь монтажные петли из стали класса А240 по ГОСТ 5781, ГОСТ 34028. Монтажные петли следует изготовлять из гладкой арматурной стали класса А240 марок Ст3пс и Ст3сп (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535) по действующим нормативным документам.

Не допускается применять арматурную сталь марки Ст3пс для монтажных петель фасадных плит, подъем и монтаж которых возможен при температуре воздуха ниже минус 40 °C.

4.6 Требования к качеству поверхности и внешнему виду

Внешний вид и качество лицевых поверхностей фасадных плит должны соответствовать утвержденным в установленном порядке эталонам и удовлетворять следующим требованиям:

а) на лицевых поверхностях фасадных плит при всех видах отделки не допускаются царапины, щербины, зазубрины, околы бетона ребер, высолы, жировые и ржавые пятна;

б) на шлифованных, лощеных и полированных поверхностях фасадных плит не допускаются раковины, наплывы и впадины;

в) на гладких бетонных поверхностях фасадных плит, полученных формованием, не допускаются раковины диаметром и глубиной более 1 мм, местные наплывы и впадины высотой или глубиной более 1 мм;

г) трещины в бетоне плит не допускаются за исключением местных поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм на лицевых поверхностях фасадных плит.

4.7 Условное обозначение

Фасадные плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. При установлении обозначений необходимо учитывать следующие положения. Марка фасадной плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Обозначения типов фасадных плит дополняют при необходимости буквенными индексами, указывающими на предусматриваемое использование их в здании или другие особенности конкретных типов.

В первой группе приводят обозначение типа фасадной плиты и ее конструктивную длину и ширину в дециметрах (значения которых округляют до целого числа). Во второй группе указывают вид отделки верхних лицевых поверхностей фасадных плит и дополнительные конструктивные характеристики фасадных плит, обозначаемые арабскими цифрами или строчными буквами.

Виды отделки верхних лицевых поверхностей фасадных плит в марке обозначают следующими прописными буквами:

- Г — гладкая;

- Р — рельефная.

П р и м е р   у с л о в н о г о   о б о з н а ч е н и я (марки) однослойной фасадной плиты длиной 6280 мм, шириной 1190 мм, с гладкой поверхностью:

1П 63.12-Г ГОСТ 6927

Примечание — Допускается принимать обозначения марок фасадных плит в соответствии с рабочими чертежами на эти плиты до их пересмотра.

5 Правила приемки и методы испытаний

5.1 Фасадные плиты, поставляемые потребителю, должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя, которое должно гарантировать их соответствие требованиям настоящего стандарта.

5.2 Приемку и поставку фасадных плит проводят партиями. В состав партии входят плиты, изготовленные в течение не более 1 сут по одной технологии из материалов одного вида и качества.

5.3 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия плит требованиям настоящего стандарта.

5.4 Для приемки или контрольной проверки от каждой партии отбирают 5 % фасадных плит, но не менее 3 шт.

Фасадные плиты отбирают в последовательности, устанавливаемой приемщиком. Каждая отобранная плита проходит осмотр и обмер.

5.5 Если при проверке отобранных фасадных плит как минимум одна плита не соответствует требованиям настоящего стандарта, следует проводить повторную проверку удвоенного числа плит.

Если при повторной проверке хотя бы одна плита не соответствует требованиям настоящего стандарта, данная партия приемке не подлежит.

5.6 Размеры фасадных плит, отклонение от прямолинейности, толщину защитного слоя бетона до арматуры, положение стальных закладных деталей, качество поверхностей и внешний вид плит проверяют по ГОСТ 13015.

5.7 Фасадные плиты принимают по результатам приемо-сдаточных испытаний – по показателям прочности, плотности, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры.

5.8 Фасадные плиты по показателям, проверяемым путем осмотра и характеризующим соответствие внешнего вида плит контрольным образцам (эталону), по цвету, наличию жировых и ржавых пятен, правильности нанесения маркировочных надписей проводят путем сплошного контроля.

5.9 Фасадные плиты по показателям точности геометрических параметров, качеству бетонной поверхности, ширины раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля.

5.10 Фасадные плиты принимают по результатам периодических испытаний – по показателям морозостойкости, водопоглощения, трещиностойкости (для армированных фасадных плит) и удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

5.11 Испытания бетона фасадных плит на морозостойкость, водопоглощение, определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов проводят при освоении производства, изменении состава бетона, технологии, вида и качества материалов. Испытания бетона фасадных плит на морозостойкость, водопоглощение проводят не реже одного раза в 6 мес, а определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов выполняют не реже одного раза в год.

5.12 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности поверхностей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и сколов бетона следует определять методами, установленными в ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1

5.13 Для определения соответствия цвета фасадных плит эталону, а также определения выцветов, пятен и распределения каменной крошки на лицевых поверхностях плиты устанавливают вертикально в ряд, чередуя с плитами-эталонами, и проводят их сравнение с эталоном при рассматривании на расстоянии 10 м от плиты на открытом воздухе при дневном свете.

5.14 Отклонение от перпендикулярности боковых и торцевых граней фасадной плиты определяют измерением с помощью щупов или металлической измерительной линейки с точностью до 0,5 мм наибольшего зазора между рабочей поверхностью металлического угольника на длине 500 мм, установленного под прямым углом к продольной боковой грани плиты и торцевой грани плиты.

5.15 Отклонение от плоскостности фасадных плит определяют измерением с помощью щупов наибольшего зазора между одним из углов проверяемого изделия и плоскостью поверочной плиты.

5.16 Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180.

Оценку значения фактической прочности бетона плит следует проводить по ГОСТ 18105, при применении неразрушающих методов — по ГОСТ 22690 и ГОСТ 17624, прямого разрушающего метода — по ГОСТ 28570.

Если прочность бетона фасадных плит не удовлетворяет требованиям 4.4.3, то поставку плит не проводят до достижения бетоном проектной прочности.

5.17 Плотность бетона следует определять по ГОСТ 12730.1 в сухом состоянии.

5.18 Морозостойкость бетона фасадных плит следует определять по ГОСТ 10060, водонепроницаемость — по ГОСТ 12730.5.

5.19 Водопоглощение бетона фасадных плит определяют по ГОСТ 12730.3.

5.20 Сварные арматурные изделия контролируют по ГОСТ 10922.

5.21 Размеры и положение конструктивной арматуры в фасадной плите, толщину защитного слоя бетона проверяют по ГОСТ 17625 или ГОСТ 22904.

5.22 Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 13015.

5.22.1 В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии или изделия (при поштучной поставке);

- наименование изделия, цвет плит;

- количество изделий;

- дата изготовления изделий;

- проектные классы бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная прочность, а также информация о том, что изготовитель гарантирует, что бетон изделий, поставляемых с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности, достигнет требуемой прочности в проектном возрасте при условии его твердения в нормальных условиях по ГОСТ 10180;

- марка бетона по морозостойкости;

- марка по водонепроницаемости;

- водопоглощение;

- обозначение настоящего стандарта.

5.22.2 Кроме сведений, перечисленных в документе о качестве, допускается указывать дополнительные данные, предусмотренные в стандарте, технических условиях или рабочей документации в зависимости от назначения изделий, а также номер сертификата соответствия.

5.22.3 Наименование изделия должно соответствовать указанному в стандарте или рабочей документации.

5.22.4 Документ о качестве, сопровождающий поставляемую партию изделий, должен быть подписан работником предприятия-изготовителя, ответственным за качество продукции.

5.23 Потребитель при входном контроле на объекте имеет право проводить контрольную проверку соответствия показателей качества фасадных плит, указанных в заказе, требованиям настоящего стандарта.

6 Маркировка, хранение и транспортирование

6.1 Маркировка

6.1.1 Маркировку фасадных плит следует проводить по требованиям ГОСТ 13015.

6.1.2 На внутренней стороне каждой фасадной плиты должны быть нанесены несмываемой краской следующие маркировочные знаки:

а) товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

б) марка плиты;

в) дата изготовления плиты;

г) штамп отдела технического контроля.

6.2 Хранение и транспортирование

6.2.1 Хранить и транспортировать фасадные плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящего стандарта. Условия хранения и транспортирования плит должны обеспечивать их сохранность от повреждений.

6.2.2 Фасадные плиты следует хранить и транспортировать в контейнерах, они должны быть уложены на ребро и рассортированы по маркам. Плоские плиты должны быть уложены лицевой поверхностью друг к другу, с деревянными прокладками между рядами.

6.2.3 Допускаются хранение фасадных плит и их перевозка без контейнеров.

При хранении фасадных плит без контейнеров плиты должны быть уложены на ребро в штабели высотой не более чем в два ряда. Между горизонтальными рядами должны быть уложены инвентарные деревянные прокладки.

При перевозке фасадных плит без контейнеров плиты должны быть установлены в один ряд на ребро, лицевыми поверхностями друг к другу, с прокладкой между плитами мягких упаковочных материалов и закреплены от возможного перемещения.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых фасадных плит требованиям настоящего стандарта при соблюдении транспортными организациями правил транспортирования, а потребителем – условий применения и хранения плит, установленных настоящим стандартом.

УДК 691.328.1.022-413:006.354 МКС 91.080.40 Ключевые слова: плиты бетонные фасадные, поверхность плиты, бетон, класс бетона, толщина, закладная деталь, технические требования, приемка, методы контроля, хранение и транспортирование

- Руководитель организации-разработчика

АО «ЦНИИПромзданий»

|  | Генеральный директор, к.т.н. | ______________ | Н.Г. Келасьев |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель разработки | Заместитель генерального директора, главный инженер | ______________ | К.В. Авдеев |
| Исполнители | Начальник отдела обследований зданий и сооружений, д.т.н. | ______________ | А.Н. Мамин |
|  | Заведующий сектором отдела обследований зданий и сооружений, к.т.н. | ______________ | В.В. Бобров |
|  | Инженер отдела конструктивных систем | ______________ | Е.В. Домарова |