Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕСТОЙКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «ТЕХСОЮЗ»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований СТ РК 3829-2022 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Технические условия, 
ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Технические условия, ГОСТ 32313-2020 Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия, ГОСТ 32314-2012 Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О техническом регулировании» от 09 ноября 2004 г. № 603 – II

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения | 3 |
| 4 | Классификация | 5 |
| 5 | Технические требования | 11 |
| 6 | Требования к материалам | 30 |
| 7 | Упаковка | 30 |
| 8 | Маркировка | 31 |
| 9 | Требования безопасности | 31 |
| 10 | Правила приемки | 32 |
| 11 | Методы испытаний | 33 |
| 12 | Транспортирование и хранение | 36 |
| 13 | Гарантии изготовителя | 37 |
| Библиография |  | 38 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕСТОЙКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ

Технические условия

Дата введения

  - Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия теплоизоляционные и огнестойкие минераловатные (далее - изделия) изготавливаемые из минеральной ваты на синтетическом связующем, с обкладками или без них, с гидрофобизирующими добавками.

Изделия предназначены для использования в качестве технической теплоизоляции и повышенной огнестойкости в различных конструкциях и воздуховодов при температуре изолируемой поверхности от минус 60 °С до 600 °С.

  - Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды размещение и обслуживание.

СТ РК 3829-2022 Плиты минераловатные на синтетическом связующем. Технические условия.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда.  Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.

ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия.

ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.

ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия.

ГОСТ 21880-2022 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Техническая условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранения.

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия.

ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки.

ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 31913, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Заглушка (Pipe Plug), (PP): Теплоизоляционное изделие, применяемое для теплоизоляции оборудования, имеющего форму плоской круглой заглушки, детали, предназначенной для закрывания концевых отверстий в трубопроводах.

# 3.2 Клины (Wedge Wool), (WW): Негорючие теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальта, нарезанные под уклоном от 1 % до 4,2 % и имеющие соответствующий порядок укладки.

3.3 Ламельный цилиндр (Lamella Section), (LS): Цилиндр, сформированный из полос минераловатной изоляции, по преимуществу с вертикально ориентированными волокнами для придания большей упругости изделию, нарезанных из готовых плит минераловатной теплоизоляции, имеющий покрытие в виде фольги или фольма-ткани.

3.4 Ламельный мат (Lamella Mat), (LM): Гибкое теплоизоляционное изделие, изготовленное из волокнистых материалов, общая ориентация волокон, которых перпендикулярна к лицевым поверхностям изделия, которые приклеены к несущему покровному слою.

3.5 Мат (Mat), (М): Гибкое волокнистое теплоизоляционное изделие, поставляемое свернутым в виде рулона или в развернутом виде, которое может быть облицовано.

3.6 Насыпная вата (Pouring Wool), (PW): Готовый к применению теплоизоляционный материал на основе базальтовой ваты, изготовленный в виде отдельных гидрофобизированных волокон.

3.7 Отвод (Elbow), (E): Элемент изогнутой формы небольшого радиуса в теплоизоляционной системе, применяемый для теплоизоляции отводов трубопроводов.

3.8 Опорный цилиндр (Support Pipe Sections), (SPS): Теплоизоляционное изделие, применяемое для компенсации несущей нагрузки от веса покровных слоев (оцинкованного кожуха) на теплоизоляционный слой.

3.9 Огнезащитная плита для бетона (Fire Protect Concrete), (FPC): Теплоизоляционное изделие прямоугольной формы, применяемое для повышения предела огнестойкости железобетонных конструкций.

3.10 Огнезащитная плита для металла (Fire Protect Metal’s), (FPM): Теплоизоляционное изделие прямоугольной формы, применяемое для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций.

3.11 Прошивной ламельный мат (Sewing Lamella Mat), (SLM): Теплоизоляционное изделие, изготовленное из волокнистых материалов, общая ориентация волокон которых перпендикулярна к лицевым поверхностям изделия, которые пришиты к несущему покровному слою.

3.12 Прошивное ламельное изделие (Sewing Lamella Product), (SLP): Негорючие теплоизоляционные плиты, которые формируются из полос (ламелей) каменной ваты, развернутых на 90° и прошитые с одной или двух сторон стеклосеткой (индекс FG или 2FG) или комбинацией стеклосетки и гидро-ветрозащитной мембраны (индекс GF+HWM).

3.13 Плита (Board): Теплоизоляционное изделие прямоугольной формы, с прямоугольным поперечным сечением, толщина которого существенно меньше других размеров и неизменна по всему изделию.

3.14 Плита с вентиляционными канавками (Grooved Board), (GB): Негорючая 
теплоизоляционная плита, которая имеет на одной из поверхностей плиты канавки, которые служат вентиляционными канавками для отведения лишней влаги из слоя теплоизоляции.

3.15 Прошивной мат с проволкой (Wired Mat), (WM): Гибкое теплоизоляционное изделие с облицовкой, как правило, с одной или обеих сторон, или без нее, или полностью закрытое тканью, проволочной сеткой, просечно-вытяжным металлическим листом или аналогичным покрытием, механически соединенным с теплоизоляционным материалом при помощи нержавеющей проволоки.

3.16 Прошивной мат с ровингом (Sewing Mat), (SM): Гибкое теплоизоляционное изделие с облицовкой, как правило, с одной или обеих сторон, или без нее, или полностью закрытое тканью, проволочной сеткой, просечно-вытяжным металлическим листом или аналогичным покрытием, механически соединенным с теплоизоляционным материалом при помощи стекло или базальтового ровинга.

3.17 Переход (Pipe Transition), (PTR): Теплоизоляционное изделие, применяемое для теплоизоляции оборудования, имеющего форму перехода, детали, предназначенной для плавного изменения диаметра трубопровода.

3.18 Полуцилиндр (Section), (S): Теплоизоляционное полое цилиндрическое изделие или его половина.

3.19 Тройник (Pipe Tee), (PT): Теплоизоляционное изделие, применяемое для теплоизоляции оборудования, имеющего форму тройника, детали, предназначенной для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений трубопроводов.

3.20 Техническая плита (Tech Board), (TB): Теплоизоляционное изделие прямоугольной формы. Может иметь покровной слой из армированной фольги, не армированной фольги, стеклохолста и стеклоткани.

3.21 Цилиндр (Pipe Section), (PS): Теплоизоляционное изделие, предназначенное для монтажа вокруг труб.

3.22 Цилиндр плоского исполнения (Curved Board), (CB): Теплоизоляционное изделие с канавками на поверхности, имеющими треугольную, прямоугольную или другие формы поперечного сечения.

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

ALU - Aluminum foil (Неармированная алюминиевая фольга)

ALU RF - Aluminum foil Reinforced with fiberglass mesh (Фольга армированная стеклосеткой)

AS - Aluminum alloy shell (Оболочка из алюминиевого сплава)

BF - Basalt fabric (Базальтовая ткань)

BFM - Basalt fiber mesh (Сетка из базальтового волокна)

FF - Foil fabric (Фольма-ткань)

FF OUTSIDE - Foil fabric outside (Фольма-ткань для наружного применения)

FG - Fiberglass mesh (Сетка из стекловолокна)

FNWC - Fiberglass non-woven canvas (Холст нетканный из стекловокна)

HWM - Hydro-windproof membrane (Гидро-ветрозащитная мембрана)

GF - Glass fabric (Стеклоткань)

GS - Galvanized shell (Оболочка из оцинкованной стали)

GSM - Galvanized steel mesh (Стальная оцинкованная сетка)

RW - RockWool (Каменная вата)

SF - Silica fabric (Кремнеземная ткань)

SS - Stainless steel shell (Оболочка из нержавеющей стали)

SSM - Stainless steel mesh (Нержавеющая сетка)

4 Классификация

4.1 Изделия производятся из минеральной ваты и синтетического связующего, следующих видов, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Виды изделий и области применения

| № п/п | Наименование изделия | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цилиндр | Тепловая изоляция технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса, в коммунальном хозяйстве), а также в пищевой промышленности и строительном комплексе при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до 600 °С. Тепло- и пароизоляция воздуховодов, вентиляционного оборудования, резервуаров, а также трубопроводов различных диаметров и плоских поверхностей. |
| 2 | Плита | Предназначена для повышения предела огнестойкости железобетонных и несущих металлических конструкций и профлиста с пределом от 30 до 240 минут, для применения в качестве тепловой изоляции резервуаров, дымовых труб, газоходов, воздуховодов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования. |
| 2.1 | Плиты SLP | Предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве однослойной или двухслойной теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором, штукатурных фасадах и плоских кровлях. |
| 3 | Мат | Теплоизоляция высокотемпературного оборудования, трубопроводов, паропроводов, газоходов, электрофильтров и другого технологического оборудования. В качестве тепловой изоляции для воздуховодов. Гибкая и надежно скреплённая структура мата позволяет обернуть его практически вокруг любого объекта. Применяется при температуре изолируемых поверхностей до 600 °С. |
| 4 | Ламель | Предназначена для применения в качестве теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах (неэксплуатируемые чердачные помещения, закладки чердачных перекрытий, закладки пустот под полом и в полах по лагам, многослойные стены, закладка ниш). |
| 5 | Галтель | Теплоизоляционное изделие треугольной формы (в профиле) для плоской кровли, обеспечивающее скругленный переход от парапета с плоской кровли. |
| 6 | Клины | Теплоизоляционные изделия для плоской кровли с заранее созданным углом от 1 % до 4,2 %. Клины предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве при устройстве плоских кровель, где невозможно организовать уклон кровли для отвода воды в водоприемные устройства – воронки при помощи основания кровли. Система разуклонки плоской кровли из клиновидного утеплителя включает в себя два набора элементов: для создания основного уклона (1,7 %) и контруклонов (4,2 %). Величины этих уклонов соответствуют необходимым значениям по [1]. Каждый набор состоит из трех элементов: А (малый клин), В (большой клин), С (доборный плоский элемент). За счет последовательной укладки этих элементов и их комбинаций создается ровная наклонная поверхность. |
| 7 | Насыпная вата | Насыпная вата применяется для теплоизоляции ненагружаемых труднодоступных элементов конструкций. Данный материал подходит для утепления таких сложных конструкций, как чердак, кровля или мансарда, как правило обладающих большим количеством помех в виде стропил или различных коммуникации. В отличии от обычных утеплителей, негорючая насыпная вата легко монтируется в местах с отсутствием достаточного свободного пространства для выполнения работ, отсутствием освещения и т.д. |

4.2 Изделия выпускают кашированные облицовочным материалом или без него. Применяемые виды покрытий к изолируемой поверхности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общая таблица применения покровного слоя

| Наименование изделия | Форма поставки изделия |  |  | Тип покровного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование поставки изделия | Сокращенная маркировка поставки изделия (ENG) | Без покрытия | Оболочка из нержавеющей стали -SS | Оболочка из оцинкованной стали -GS | Оболочка из алюминиевого сплава -АS | Стеклоткань – GF* | Неармированная алюминиевая фольга – ALU | Фольга армированная стеклосеткой - ALU RF | Фольма-ткань FF | Фольма-ткань для наружного применения FF OUTSIDE | Базальтовая ткань – BF | Кремнезёмная ткань – SF | Сетка из стекловолокна - FG | Сетка из базальтового волокна - BFM | Гидро-ветрозащитная мембрана – HWM | Холст нетканный из стекловолокна – FNWC | Стальная оцинкованая сетка – GSM | Нержавеющая сетка – SSM |
| 1. Цилиндр | 1.1 | Цилиндр | PS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.2 | Полуцилиндр | S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.3 | Цилиндр плоского исполнения | CB | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.4 | Ламельный цилиндр | LS | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.5 | Отвод | E | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.6 | Тройник | PT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.7 | Переход | PTR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.8 | Заглушка | PP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.9 | Опорный цилиндр | SPS | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Плита | 2.1 | Техническая плита | TB | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
|  | 2.2 | Огнезащитная плита для бетона | FPC | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
|  | 2.3 | Огнезащитная плита для металла | FPM | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
|  | 2.4 | Прошивное ламельное изделие | SLP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
|  | 2.5 | Плита с вентиляционными канавками | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Мат | 3.1 | Мат | M | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.2 | Ламельный мат | LM | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
|  | 3.3 | Прошивной ламельный мат | SLM | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
|  | 3.4 | Прошивной мат с проволкой | WM | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
|  | 3.5 | Прошивной мат с ровингом | SM | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 4. Ламель | 4 | Ламель | Lam | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| 5. Насыпная вата | 5 | Насыпная вата | PW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Клины | 6 | Клины | WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: (+) допускается (-) не допускается. * В зависимости от цвета используемой стеклоткани может иметь соответствующую приставку цвета стеклоткани. Например, черный - black. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Металлическое покрытие, из алюминиевых сплавов или оцинкованной стали, по продольным и поперечным швам соединяют самонарезающими винтами и заклепками.

Приклейка фольги, стеклоткани, фольма-ткани должна обеспечивать равномерность по всей поверхности изделия, где применяется покровной слой.

4.3 Варианты возможных сочетаний основных и фасонных цилиндров приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сочетание основных и фасонных цилиндров

| Наименование изделия | Форма поставки изделия |  |  | Тип фасонного цилиндра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование поставки изделия | Сокращенная маркировка поставки изделия (ENG) | Отвод | Тройник | Переход | Заглушка |
| Цилиндр | 1 | Цилиндр | PS | + | + | + | + |
|  | 2 | Полуцилиндр | S | + | + | + | + |
|  | 3 | Цилиндр плоского исполнения | CB | + | + | - | - |
|  | 4 | Ламельный цилиндр | LS | + | + | - | - |
|  | 5 | Опорный цилиндр | SPS | - | - | - | - |
| Примечание - (+) допускается (-) не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 Изделия в зависимости от плотности материала, подразделяют на марки (например, RW-60, RW-70, RW-80, RW-90, RW-100, RW-110, RW-120, RW-130).

4.5 Условное обозначение изделий должно состоять из:

- наименования вида изделия;

- материала изделия;

- плотности изделия;

- сокращенной маркировки поставки изделия;

- размеров (длина, ширина, толщина или внутренний диаметр) в миллиметрах;

- типа покровного слоя (при наличии).

4.5.1 Пример условного обозначения цилиндра минераловатного, плотностью 
60 кг/м3, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 42 мм, толщиной стенки 30 мм, кашированного алюминиевой фольгой:

Цилиндр RW-60 PS 1000.42.30 ALU

где:

Цилиндр - готовое теплоизоляционное изделие цилиндрической формы;

RW (аббревиатура) – каменная вата;

60 – плотность материала в кг/м3

PS (аббревиатура) - Pipe Section (наименование формы поставки изделия) - цилиндр. Возможные варианты поставки см. таблицу 3 и их сочетания см. таблицу 4.

1000 – длина изделия в мм;

42 - внутренний диаметр изделия в мм.

30 – толщина стенки изделия в мм;

ALU (сокр. от анг. -Aluminum foil) - неармированная алюминиевая фольга.

4.5.2 Пример условного обозначения изделия минераловатного полуцилиндра с отводом 90° в оболочке из нержавеющей стали, внутренним диаметром 530, толщиной стенки 60 мм.

Цилиндр RW-130 SE 530.60 SS

Где:

Цилиндр - готовое теплоизоляционное изделие цилиндрической формы

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

130 – плотность материала в кг/м3

S (аббревиатура) - (наименование формы поставки изделия) - полуцилиндр.

E (аббревиатура) – (Элемент изогнутой формы небольшого радиуса в теплоизоляционной системе, применяемый для теплоизоляции отводов трубопроводов). В случае самого распространенного угла поворота цифровое обозначение поворота не ставится, во всех остальных случаях указывается угол поворота: 60, 45, 30 или 15° (например, Е45).

530 - внутренний диаметр изделия в мм.

60 – толщина стенки изделия в мм;

SS - (сокр. от анг. -Stainless steel shell) – оболочка из нержавеющей стали.

4.5.3 Пример условного обозначения минераловатного цилиндра плоского исполнения, кашированного армированной алюминиевой фольгой, длиной 1000, внутренним диаметром 219, толщиной стенки 40 мм.

Цилиндр RW-110 CB 1000.219.40 ALU RF

Где:

Цилиндр - готовое теплоизоляционное изделие цилиндрической формы

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

110 – плотность материала в кг/м3

CB (аббревиатура) - Curved Board (наименование формы поставки изделия) –плоский цилиндр.

1000 – длина изделия в мм;

219 - внутренний диаметр изделия в мм.

40 – толщина стенки изделия в мм;

ALU RF - (сокр. от анг. - Aluminum foil Reinforced with fiberglass mesh) - Алюминиевая фольга армированная стеклосеткой.

4.5.4 Пример условного обозначения изделия минераловатного ламельного цилиндра–тройника, кашированного стеклотканью черного цвета, с внутренним диаметром 295, толщиной стенки 50 мм.

Цилиндр RW-60 LS PT 295.50 GS Black.

Где:

Цилиндр - готовое теплоизоляционное изделие цилиндрической формы (в смонтированном виде)

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

60 – плотность материала .кг/м3

LS (аббревиатура) - Lamella Section (наименование формы поставки изделия) –ламельный цилиндр.

PT (аббревиатура) – Pipe Tee (наименование формы поставки изделия) тройник.

295 - внутренний диаметр изделия в мм.

50 – толщина стенки изделия в мм;

GS Black - (сокр. от анг. - Glass fabric) – Стеклоткань черного цвета.

4.5.5 Пример условного обозначения цилиндра-перехода минераловатного, кашированного алюминиевой фольгой, внутренним диаметром 42/89, толщиной 
стенки 30 мм.

Цилиндр RW-70 PS PTR 42/89.30 ALU

Где:

Цилиндр -готовое теплоизоляционное изделие цилиндрической формы

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

70 – плотность материала .кг/м3

PS (аббревиатура) - Pipe Section (наименование формы поставки изделия) -цилиндр.

PTR (аббревиатура) - Pipe Transition (наименование формы поставки изделия) переход;

42/89 - внутренний диаметр изделия «от» и «до» в мм. Любой диаметр из сортамента переходов труб;

30 – толщина стенки изделия в мм;

ALU - (сокр. от анг. -Aluminum foil) - Алюминиевая фольга.

4.5.6 Пример условного обозначения технической минераловатной плиты, кашированной алюминиевой фольгой, с длиной 1000 мм, шириной 600 мм, толщиной плиты 50 мм.

Плита RW-100 TB 1000.600.50 ALU

Где:

Плита-теплоизоляционное изделие прямоугольной формы, с прямоугольным поперечным сечением. Может иметь покровной слой из армированной, не армированной фольги, стеклохолста и стеклоткани.

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

100 – плотность материала .кг/м3

TB (аббревиатура) - Tech Board (наименование формы поставки изделия) – Техническая плита.

1000 – длина изделия в мм;

600 – ширина изделия в мм;

50 – толщина стенки изделия в мм;

ALU - (сокр. от анг. -Aluminum foil) - Алюминиевая фольга.

4.5.7 Пример условного обозначения ламельного минераловатного мата, кашированного армированной алюминиевой фольгой, с длиной 8000 мм, 
шириной 1000 мм, толщиной плиты 30 мм.

Мат RW-35 LM 8000.1000.40 FF  .

Где:

Мат - Гибкое волокнистое теплоизоляционное изделие .Ламельный мат.

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

35- плотность материала .кг/м3

LM (аббревиатура) - Lamella Mat (наименование формы поставки изделия) –ламельный мат;

8000 – длина изделия в мм;

1000 – ширина изделия в мм;

40 – толщина изделия в мм;

FF - (сокр. от анг. -Foil fabric) – Фольма-ткань.

4.5.8 Пример условного обозначения прошивного минераловатного мата прошитого проволокой, с покрытием алюминиевой фольгой и стальной оцинкованной сеткой, с длиной 7000 мм, шириной 1000 мм, толщиной 25 мм.

Мат RW-100 WM 7000.1000.25 ALU GSM   .

Где:

Мат - Гибкое волокнистое теплоизоляционное изделие.Прошивной мат проволоки.

RW (аббревиатура) – Каменная вата.

100 – плотность материала .кг/м3

WM (аббревиатура) - Wired Mat (наименование формы поставки изделия) – прошивной мат с проволкой;

7000 – длина изделия в мм;

1000 – ширина изделия в мм;

25 – толщина изделия в мм;

ALU - (сокр. от анг. - Aluminum foil) - Алюминиевая фольга.

GSM - (аббревиатура сокр. от анг. - Galvanized steel mesh) – Стальная оцинкованная сетка..

4.5.9 Пример условного обозначения прошивного минераловатного мата, прошитого ровингом, с покрытием стеклотканью с 6 сторон, с длиной 2000 мм, шириной 1000 мм, толщиной 60 мм.

Мат RW-50 SM 2000.1000.60 GF6

Где:

Мат - Гибкое волокнистое теплоизоляционное изделие;

RW (аббревиатура) – Каменная вата;

50 – плотность материала .кг/м3

SM (аббревиатура) - Sewing Mat (наименование формы поставки изделия) – прошивной мат с ровингом;

2000 – длина изделия в мм;

1000 – ширина изделия в мм;

60 – толщина изделия в мм;

GF6 - (аббревиатура сокр. от анг. -Glass fabric) – Стеклоткань с шести сторон.

5 Технические требования

5.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов плит должна быть не более 370 Бк/кг.

5.3 Номинальные размеры (и предельные отклонения размеров) изделий, выпускаемых в форме поставки изделия «Цилиндр» должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4 - Номинальные размеры изделий «Цилиндр»

| Марка | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Предельное отклонение | Внутренний диаметр | Предельное отклонение | Толщина | Предельное отклонение |
| Цилиндр, Полуцилиндр, Цилиндр плоского исполнения | 500, 600, 1000, 1200 | ±10 | 18-273 Св. 273 | -1,5 +3,0 -2,0 +4,0 | 20-200 | -1 +3 |
| Отвод цилиндра, Отвод плоского цилиндра |  |  | 18-273 Св. 273 | -1,5 +3,0 -2,5 +4,0 | 20-200 | -1 +3 |
| Тройник цилиндра, Тройник плоского цилиндра |  |  | 18-273 Св. 273 | -1,5 +3,0 -2,5 +4,0 | 20-200 | -1 +3 |
| Переход цилиндра, Переход плоского цилиндра |  |  | 18-273 Св. 273 | -1,5 +3,0 -2,5 +4,0 | 20-200 | -1 +3 |
| Заглушка цилиндра, Заглушка плоского цилиндра |  |  |  |  |  |  |
| Цилиндр опорный | 50, 100 | ±2 | 18-273 Св. 273 | -1,5 +3,0 -2,5 +4,0 | 20-200 | -1 +3 |

Продолжение таблицы 4

| Марка | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Предельное отклонение | Внутренний диаметр | Предельное отклонение | Толщина | Предельное отклонение |
| Примечания: 1 Изделия, могут иметь специальный тепловой замок, препятствующий теплопотерям, в месте продольного стыка. 2 Толщина изделий в указанных диапазонах имеет шаг 5 мм. 3 Внутренние диаметры и длины изделий в соответствии с заявками заказчика. 4 По согласованию с заказчиком допускается выпускать изделия других размеров. |  |  |  |  |  |  |

5.4 Номинальные размеры (и предельные отклонения размеров) изделий, выпускаемых в форме поставки изделий «Ламельный цилиндр», «Мат» и «Насыпная вата» должны соответствовать, указанным в таблице 5.

Таблица 5 - Номинальные размеры изделий «Ламельный цилиндр», «Мат» и «Насыпная вата»

| Марка | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Предельное отклонение | Ширина (криволинейный радиус) | Предельное отклонение | Толщина | Предельное отклонение |
| Цилиндр ламельный, Цилиндр ламельный прошивной | По длине окружности изолируемой поверхности |  | 500, 600 | ±5 | 20-120 | -1 +3 |
|  |  |  | 1000,1200 | ±10 |  |  |
| Отвод цилиндра ламельного, Отвод цилиндра ламельного прошивного |  |  |  |  | 20-120 | -1 +3 |
| Тройник цилиндра ламельного, Тройник цилиндра ламельного прошивного |  |  |  |  | 20-120 | -1 +3 |
| Переход цилиндра ламельного, переход цилиндра ламельного прошивного |  |  |  |  | 20-120 | -1 +3 |
| Мат ламельный, Мат ламельный прошивной | 2000-20000 | ±50 | 500, 600 | ±5 | 20-200 | -1 +3 |
|  |  |  | 1000, 1200 | ±10 |  |  |
| Мат прошивной | 1800-10000 | ±50 | 500, 600 | ±5 | 40-150 | -2 +3 |
|  |  |  | 1000, 1200 | ±10 |  |  |
| Насыпная вата | - |  | - |  | - |  |
| Примечания: 1 Толщина изделий в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм. 2 Расстояние между полосами теплоизоляции, формирующих маты, не превышает 1,0 мм. 3 По согласованию с заказчиком допускается выпускать изделия других размеров. |  |  |  |  |  |  |

5.5 Номинальные размеры (и предельные отклонения размеров) изделий, выпускаемых в форме ламель должны соответствовать данным, указанным в таблице 6.

Таблица 6 - Номинальные размеры изделия «Ламель»

| Марка | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Предельное отклонение | Ширина | Предельное отклонение | Толщина | Предельное отклонение |
| Ламель | 1000, 1200 | ±10 | 500, 600 | ±5 | 20-200 | -1 +3 |
| Примечания: 1 Толщина изделий в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм. 2 Расстояние между полосами теплоизоляции, формирующих маты, не превышает 1,0 мм. 3 По согласованию с заказчиком допускается выпускать изделия других размеров. |  |  |  |  |  |  |

5.6 Номинальные размеры (и предельные отклонения размеров) изделий, выпускаемых в форме поставки изделия «Клины» должны соответствовать, указанным в таблице 7.

Таблица 7 - Номинальные размеры изделия «Клины»

| Марка | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Предельное отклонение | Ширина | Предельное отклонение | Толщина | Предельное отклонение |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Клин» А | 1000 | ±10 | 600 | ±5 | 10 – 30 | +3 -1 |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Клин» В | 1000 | ±10 | 600 | ±5 | 30 – 50 | -1 +3 |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Основание» С | 1000 | ±10 | 600 | ±5 | 40 | -1 +3 |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Уклон» E | 1000 | ±10 | 600 | ±5 | * |  |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Уклон» F | 1000 | ±10 | 600 | ±5 | * |  |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Угол» | 1000 | ±10 | 600 | ±5 | * |  |
| Клиновидная теплоизоляция Элемент «Галтель» | 1000 | ±10 | 100 | ±5 | 100 | -1 +3 |
| Примечания: 1 * угол уклона согласовывается с заказчиком согласно чертежам; 2 По согласованию с заказчиком допускается выпускать изделия других размеров. |  |  |  |  |  |  |

5.2 Характеристики

5.2.1 Изделия по внешнему виду должны иметь однородную структуру по всему объему используемых для их производства материалов без пустот, разрывов, расслоений, посторонних включений.

5.2.2 По физико-механическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 8-22.

5.2.3 Изделия по группе горючести по ГОСТ 30244 относятся к:

- группе НГ - изделия без покрытий и с покрытием: GS, SS, AS, ALU, GF, BF, SF, (с использованием негорючего клея; GSM, SSM),  по пожарной опасности материала – к классу КМ0;

- группе Г1 - изделия с покрытиями ALU RF, FF, FF OUTSIDE, FG, BFM, HWM, FNWC (сдублированный ПЭ), по воспламеняемости относятся к группе В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402, по дымообразованию – к группе Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044, по пожарной опасности материала – к классу КМ1.

Таблица 8 - Цилиндр исполнения поставки PS, S, SPS

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Цилиндр RW-60 | Цилиндр RW-70 | Цилиндр RW-80 | Цилиндр RW-90 | Цилиндр RW-100 | Цилиндр RW-110 | Цилиндр RW-120 | Цилиндр RW-130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | 60 (±6) | 70 (±7) | 80 (±8) | 90 (±9) | 100 (±10) | 110 (±11) | 120 (±12) | 130 (±13) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 |
|  | λ25 |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 |
|  | λ50 |  | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
|  | λ100 |  | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,044 |
|  | λ125 |  | 0,053 | 0,053 | 0,051 | 0,051 | 0,049 | 0,049 | 0,048 | 0,047 |
|  | λ150 |  | 0,062 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 0,057 | 0,055 | 0,053 | 0,052 |
|  | λ200 |  | 0,076 | 0,075 | 0,074 | 0,072 | 0,069 | 0,067 | 0,063 | 0,061 |
|  | λ250 |  | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,082 | 0,079 | 0,077 | 0,075 | 0,073 |
|  | λ300 |  | 0,103 | 0,099 | 0,097 | 0,095 | 0,092 | 0,091 | 0,087 | 0,085 |
|  | λ350 |  | 0,122 | 0,119 | 0,117 | 0,115 | 0,113 | 0,112 | 0,106 | 0,1 |
|  | λ400 |  |  | 0,149 | 0,143 | 0,139 | 0,137 | 0,134 | 0,128 | 0,122 |
|  | λ450 |  |  |  | 0,172 | 0,169 | 0,166 | 0,159 | 0,154 | 0,148 |
|  | λ500 |  |  |  |  | 0,196 | 0,193 | 0,188 | 0,179 | 0,169 |
|  | λ550 |  |  |  |  |  | 0,221 | 0,211 | 0,203 | 0,187 |
|  | λ600 |  |  |  |  |  |  | 0,237 | 0,225 | 0,208 |
|  | λ650 |  |  |  |  |  |  |  | 0,251 | 0,227 |
|  | λ680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,251 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Прочность на сжатия при 10 % -ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 7,5 | 8,5 | 15 | 25 | 27 | 28 | 32 | 36 |
| Прочность на сжатия при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | 6,0 | 7,0 | 13,5 | 23,5 | 25,5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 |
| Сжимаемость |  | %, не более | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Предел прочности при растяжении |  | мПа, не менее | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм |  |  |  | 3,5-6,0 |  |  |  |  |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | % не более |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без обкладки |  | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| В оболочке из нержавеющей стали (SS) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| В оцинкованной оболочке (GS) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| В оболочке из алюминиевого сплава (AS) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытия алюминиевая фольга (ALU) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие фольга армированная (ALU RF) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытие фольма-ткань (FF и FF OUTSIDE) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытие стекло-ткань (GF) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие базальтовая ткань (BF) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие кремнезёмная ткань (SF) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |

Продолжение таблицы 9

| Наименование показателя | Ед. измерения | Цилиндр RW-60 | Цилиндр RW-70 | Цилиндр RW-80 | Цилиндр RW-90 | Цилиндр RW-100 | Цилиндр RW-110 | Цилиндр RW-120 | Цилиндр RW-130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная температура применения | ℃ | -60 до +300 | -60 до +350 | -60 до +400 | -60 до +450 | -60 до +500 | -60 до +550 | -60 до +580 | -60 до +600 |

Таблица 9 – Цилиндр исполнения поставки СВ

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Цилиндр RW-60 CB | Цилиндр RW-70 CB | Цилиндр RW-80 CB | Цилиндр RW-90 CB | Цилиндр RW-100 CB | Цилиндр RW-110 CB | Цилиндр RW-120 CB | Цилиндр RW-130 CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | 60 (±6) | 70 (±7) | 80 (±8) | 90 (±9) | 100 (±10) | 110 (±11) | 120 (±12) | 130 (±13) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 |
|  | λ25 |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 |
|  | λ50 |  | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
|  | λ100 |  | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,044 |
|  | λ125 |  | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,045 |
|  | λ150 |  | 0,066 | 0,06 | 0,053 | 0,052 | 0,053 | 0,05 | 0,047 | 0,048 |
|  | λ200 |  | 0,081 | 0,073 | 0,064 | 0,059 | 0,062 | 0,058 | 0,055 | 0,054 |
|  | λ250 |  | 0,101 | 0,089 | 0,077 | 0,071 | 0,073 | 0,069 | 0,064 | 0,061 |
|  | λ300 |  | 0,122 | 0,108 | 0,093 | 0,082 | 0,088 | 0,081 | 0,075 | 0,07 |
|  | λ350 |  | 0,149 | 0,13 | 0,11 | 0,099 | 0,105 | 0,095 | 0,088 | 0,08 |
|  | λ400 |  | 0,182 | 0,158 | 0,133 | 0,117 | 0,125 | 0,111 | 0,102 | 0,091 |
|  | λ450 |  |  | 0,181 | 0,165 | 0,144 | 0,155 | 0,128 | 0,119 | 0,103 |
|  | λ500 |  |  |  | 0,191 | 0,172 | 0,179 | 0,148 | 0,137 | 0,117 |
|  | λ550 |  |  |  |  | 0,195 | 0,205 | 0,175 | 0,158 | 0,133 |
|  | λ600 |  |  |  |  |  | 0,224 | 0,192 | 0,179 | 0,148 |
|  | λ650 |  |  |  |  |  |  | 0,217 | 0,202 | 0,167 |
|  | λ680 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,191 |
|  | λ700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Прочность на сжатия при 10 %-ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 15,5 | 27 | 28 | 32 | 36 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 13,5 | 25,5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 |
| Предел прочности при растяжении |  | мПа, не менее | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
| Сжимаемость |  | %, не более | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм |  |  |  | 3,5-6,0 |  |  |  |  |
| Содержание корольков (неволоконистых включений) |  | %, не более |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без обкладки |  | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| В оболочке из нержавеющей стали (SS) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| В оцинкованной оболочке (GS) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| В оболочке из алюминиевого сплава (AS) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие фольга армированная (ALU RF) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытия алюминиевая фольга (ALU) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие фольма-ткань (FF и FF OUTSIDE) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытие стекло-ткань (GF) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие базальтовая ткань (BF) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие кремнезёмная ткань (SF) |  |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |

Продолжение таблицы 9

| Наименование показателя | Ед. измерения | Цилиндр RW-60 CB | Цилиндр RW-70 CB | Цилиндр RW-80 CB | Цилиндр RW-90 CB | Цилиндр RW-100 CB | Цилиндр RW-110 CB | Цилиндр RW-120 CB | Цилиндр RW-130 CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная температура применения | ℃ | -60 до +400 | -60 до +450 | -60 до +500 | -60 до +550 | -60 до +600 | -60 до +650 | -60 до +680 | -60 до +700 |

Таблица 10 – Цилиндр исполнения поставки LS

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Цилиндр RW-35 LS | Цилиндр RW-50 LS | Цилиндр RW-60 LS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжимаемость |  | %, не более | 15 | 10 | 8 |
| Плотность |  | кг/м3 | 35 (±3,5) | 50 (±5) | 60 (±6) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,038 | 0,036 | 0,035 |
|  | λ25 |  | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
|  | λ125 |  | 0,04 | 0,039 | 0,038 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | кПа, не менее | - | 3,5 | 7,5 |
| Прочность на сжатии при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | - | 2,0 | 6,0 |
| Предел прочности при растяжении |  | мПа, не менее | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сжимаемость |  | %, не более | 15 | 8 | 6 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не более | 90 | 90 | 90 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 20 | 15 | 15 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 | 8 | 8 |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |
| В оболочке из нержавеющей стали (SS) |  | Группа | НГ | НГ | НГ |
| В оцинкованной оболочке (GS) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| В оболочке из алюминиевого сплава (AS) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие фольга армированная (ALU RF) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытие фольма-ткань (FF и FF OUTSIDE) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытие холст нетканный из стекловолокна (FNWC) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 |
| Покрытия алюминиевая фольга (ALU) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие стекло-ткань (GF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие базальтовая ткань (BF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие кремнезёмная ткань (SF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | -60 до +250 | -60 до +300 | -60 до +350 |

Таблица 11 – Плита исполнения поставки ТВ

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Плита RW-50 TB | Плита RW-75 TB | Плита RW-100 TB |  | Плита RW-125 TB | Плита RW-150 TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | 50 (±5) | 75 (±7) | 100 (±10) |  | 125 (±12) | 150 (±15) |
| Теплопроводность | λ50 | Вт/м·К | 0,044 | 0,040 | 0,038 |  | 0,038 | 0,039 |
|  | λ100 |  | 0,054 | 0,045 | 0,043 |  | 0,042 | 0,043 |
|  | λ150 |  | 0,066 | 0,053 | 0,050 |  | 0,047 | 0,048 |
|  | λ200 |  | 0,081 | 0,064 | 0,058 |  | 0,055 | 0,054 |
|  | λ250 |  | 0,100 | 0,077 | 0,069 |  | 0,064 | 0,061 |
|  | λ300 |  | 0,122 | 0,093 | 0,081 |  | 0,075 | 0,070 |
|  | λ350 |  | 0,149 | 0,110 | 0,095 |  | 0,088 | 0,080 |
|  | λ400 |  | 0,182 | 0,133 | 0,111 |  | 0,102 | 0,091 |
|  | λ450 |  |  | 0,156 | 0,128 |  | 0,119 | 0,103 |
|  | λ500 |  |  |  | 0,148 |  | 0,137 | 0,117 |
|  | λ600 |  |  |  | 0,192 |  | 0,179 | 0,148 |
|  | λ650 |  |  |  | 0,217 |  | 0,202 | 0,165 |
|  | λ700 |  |  |  |  |  |  | 0,184 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 2,5 | 2,5 | 4 |  | 4,5 | 4,5 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 3,5 | 9 | 27 |  | 34 | 44 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | 2,0 | 7,5 | 25,5 |  | 32,5 | 42,5 |
| Предел прочности при растяжении |  | мПа, не менее | 0,01 | 0,01 | 0,015 |  | 0,015 | 0,02 |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |
| Водопоглащение по массе |  | %, не более | 15 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Водопоглащение по объему |  | %, не более | 2 |  |  |  |  |  |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 |  |  | 91 |  |  |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 |  |  |  |  |  |
| Сжимаемость |  | %, не более | 5 | 2 | 2 |  | - | - |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 11

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плита RW-50 TB | Плита RW-75 TB | Плита RW-100 TB | Плита RW-125 TB | Плита RW-150 TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |  |
| Без обкладки | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытия алюминиевая фольга (ALU) |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Стеклоткань (GF) |  | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие фольга армированная (ALU RF) |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Холст нетканный из стекловолокна (FNWC) |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Максимальная температура применения | ℃ | -60 до +400 | -60 до +450 | -60 до +500 | -60 до +550 | -60 до +600 |

Таблица 12 – Плита исполнения поставки FPC

| Наименование показателя |  |  | Ед. измерения | Плита RW-80 FPC | Плита RW-110 FPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  |  | кг/м3 | 80 (±8) | 110 (±7) |
| Теплопроводность | λ10 |  | Вт/м·К | 0,035 | 0,036 |
|  | λ25 |  |  | 0,037 | 0,038 |
|  | λА |  |  | 0,039 | 0,04 |
|  | λБ |  |  | 0,04 | 0,042 |
| Содержание органических веществ |  |  | %, не более | 3 |  |
| Влажность по массе |  |  | %, не более | 0,3 |  |
| Средний диаметр волокон |  |  | мкм | 3,5-6,0 |  |
| Сжимаемость |  |  | %, не более | 2 |  |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  |  | %, не более | 8 |  |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  |  | %, по объему | 1,5 |  |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  |  | %, по массе | 10 |  |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  |  | кПа, не менее | 15 | 28 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  |  | кПа, не менее | 13,5 | 26,5 |
| Полнота поликонденсации связующего |  |  | %, не менее | 90 | 91 |
| Предел прочности при растяжении |  |  | мПа, не менее | 0,01 | 0,015 |
| Максимальная температура применения |  |  | ℃ | +450 | +550 |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |
| Без обкладки |  |  | Группа горючести | НГ | НГ |
| Покрытия алюминиевая фольга (ALU)* |  |  |  | НГ | НГ |
| Стеклоткань (GF) |  |  |  | НГ | НГ |
| Покрытие фольга армированная (ALU RF) |  |  |  | Г1 | Г1 |
| Холст нетканный из стекловолокна (FNWC) |  |  |  | Г1 | Г1 |
| Пределы огнестойкости, при толщине |  | 40 мм | EI | - | 240 |
|  |  | 50 мм |  | 180 | - |
| *Покрытия алюминиевая фольга (АLU) температура не прывышает температура поверхности. |  |  |  |  |  |

Таблица 13 – Плиты исполнения поставки FPM

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Плита RW-160 FPМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | 160 (±15) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,037 |
|  | λ25 |  | 0,039 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 3 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,5 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 |
| Сжимаемость |  | %, не более | - |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 1,5 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 5 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 46,5 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | 44,5 |
| Предел прочности при растяжении |  | мПа, не менее | 0,02 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 93 |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | +600 |
| Группа горючести |  |  |  |
| Без обкладки |  | Группа горючести | НГ |
| Покрытия алюминиевая фольга (ALU)* |  |  | НГ |
| Стеклоткань (GF) |  |  | НГ |
| Покрытие фольга армированная (ALU RF)* |  |  | Г1 |
| Холст нетканный из стекловолокна (FNWC) |  |  | Г1 |
| *Покрытия алюминиевая фольга (АLU) температура не прывышает температура поверхности. |  |  |  |

Таблица 14 – Плиты исполнения поставки SLP

| Наименование показателя |  | Ед. Измерения | Плита RW-45 SLP | Плита RW -50 SLP | Плита RW -60 SLP | Плита RW -70 SLP | Плита RW -80 SLP | Плита RW -90 SLP | Плита RW -100 SLP | Плита RW -110 SLP | Плита RW -120 SLP | Плита RW -130 SLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 3 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 15 | 25 | 27 | 28 | 32 | 36 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнение |  |  | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 13,5 | 23,5 | 25,5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 |
| Прочность на отрыв слоев |  |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Плотность |  | кг/м3 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
|  | λ25 |  | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 |
|  | λА |  | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
|  | λБ |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Содержание органических веществ |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
| Сжимаемость |  | %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоткань (GF) |  | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Сетка из стекловолокна (FG) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Сетка из базальтового волокна (BFМ) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Гидро-ветрозащитная мембрана (HWМ) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Холст нетканный из стекловолокна (FNWC) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Максимальная температура применение |  | ℃ | -60 до +600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15 – Плиты исполнения поставки GB

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Плита RW-100 GB | Плита RW-110 GB | Плита RW-120 GB | Плита RW-130 GB | Плита RW-140 GB | Плита RW-150 GB | Плита RW-160 GB | Плита RW-170 GB | Плита RW-180 GB | Плита RW-190 GB | Плита RW-200 GB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 27 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46,5 | 50 | 65 | 72 | 77 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  |  | 25,5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 | 38,5 | 42,5 | 44,5 | 48,5 | 36,5 | 70,5 | 75,5 |
| Прочность на отрыв слоев |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Плотность |  | кг/м3 | 100 (±10) | 110 (±11) | 120 (±12) | 130 (±13) | 140 (±14) | 150 (±15) | 160 (±16) | 170 (±17) | 180 (±18) | 190 (±19) | 200 (±20) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 |
|  | λ25 |  | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
|  | λА |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | λБ |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,043 |
| Сжимаемость |  | кПа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 91 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |
| Группа горючести |  | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | -60 до +600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16 – Маты исполнения поставки LM

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Мат RW-35 LМ | Мат RW-50 LМ | Мат RW-60 LМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжимаемость |  | %, не более | 15 | 10 | 8 |
| Плотность |  | кг/м3 | 35 (±3,5) | 50 (±3,5) | 60 (±6) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,038 | 0,036 | 0,035 |
|  | λ25 |  | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
|  | λ125 |  | 0,04 | 0,039 | 0,038 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 | 8 | 8 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 25 | 15 | 15 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации |  | кПа, не менее | - | 3,5 | 7,5 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | - | 2,0 | 6,0 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 | 90 | 90 |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |
| На покрытии фольга армированная (ALU RF) |  | Группа горючести | Г1 | Г1 | Г1 |
| На покрытии фольма-ткань (FF и FF OUTSIDE) |  |  | Г1 | Г1 | Г1 |
| На покрытии алюминиевая фольга (ALU) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии стекло-ткань (GF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии базальтовая ткань (ВF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии кремнезёмная ткань (SF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | +250 | +300 | +350 |
| Примечание – В зависимости от вида применяемой гидро-ветрозащитной мембраны группа горючести пооследней может быть как НГ/КМ0, так и Г1/КМ1. |  |  |  |  |  |

Таблица 17 – Маты исполнения поставки SLM

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Мат RW-35 SLМ | Мат RW-50 SLМ | Мат RW-60 SLМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжимаемость |  | %, не более | 15 | 10 | 8 |
| Плотность |  | кг/м3 | 35 (±3,5) | 50 (±5) | 60 (±6) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,038 | 0,036 | 0,035 |
|  | λ25 |  | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
|  | λ125 |  | 0,04 | 0,039 | 0,038 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 |  |  |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 | 8 | 8 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 25 | 15 | 15 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации |  | кПа, не менее | - | 3,5 | 7,5 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | - | 2,0 | 6,0 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 | 90 | 90 |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |
| На покрытии фольма-ткань (FF и FF OUTSIDE) |  | Группа | Г1 | Г1 | Г1 |
| На покрытии стекло-ткань (GF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии базальтовая ткань (ВF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии кремнезёмная ткань (SF) |  |  | НГ | НГ | НГ |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | +250 | +300 | +350 |
| Примечание – В зависимости от вида применяемой гидро-ветрозащитной мембраны группа горючести пооследней может быть как НГ/КМ0, так и Г1/КМ1. |  |  |  |  |  |

Таблица 18 – Маты исполнения поставки WM

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Мат RW-80 WM | Мат RW-100 WM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | 80 (±8) | 100 (±10) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,033 | 0,034 |
|  | λ25 |  | 0,035 | 0,036 |
|  | λ50 |  | 0,039 | 0,039 |
|  | λ100 |  | 0,045 | 0,045 |
|  | λ125 |  | 0,050 | 0,049 |
|  | λ150 |  | 0,053 | 0,052 |
|  | λ200 |  | 0,062 | 0,059 |
|  | λ250 |  | 0,072 | 0,068 |
|  | λ300 |  | 0,087 | 0,078 |
|  | λ350 |  | 0,099 | 0,089 |
|  | λ400 |  | 0,115 | 0,102 |
|  | λ500 |  | 0,153 | 0,131 |
|  | λ600 |  | 0,198 | 0,167 |
|  | λ660 |  | 0,220 | 0,191 |

Продолжение таблицы 18

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Мат RW-80 WM | Мат RW-100 WM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы огнестойкости, при толщине | 25 мм | EI | - | 60 |
|  | 30 мм |  | 60 | 90 |
|  | 40 мм |  | 90 | 120 |
|  | 50 мм |  | 120 | 150 |
|  | 60 мм |  | 150 | 180 |
|  | 70 мм |  | 180 | 240 |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | +500 | +600 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 10 | 10 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 4,5 | 4,5 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 | 0,3 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 |
| Сжимаемость |  | %, не более | 2 | 2 |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 | 8 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 15 | 27 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | 13,5 | 25,5 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не менее | 90 | 91 |
| Группа горючести |  |  |  |  |
| На покрытии алюминиевая фольга (ALU)* |  | Группа | НГ | НГ |
| На покрытии стекло-ткань (GF) |  |  | НГ | НГ |
| *Покрытия алюминиевая фольга (АLU) температура не прывышает температура поверхности. |  |  |  |  |

Таблица 19 – Маты исполнения поставки SM

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Мат RW-50 SM | Мат RW-80 SM | Мат RW-105 SM | Мат RW-125 SM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | 50 (±5) | 80 (±8) | 105 (±10) | 125 (±12) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,035 | 0,033 | 0,034 | 0,033 |
|  | λ25 |  | 0,037 | 0,035 | 0,036 | 0,035 |
|  | λ50 |  | 0,042 | 0,039 | 0,039 | 0,037 |
|  | λ100 |  | 0,052 | 0,045 | 0,045 | 0,042 |
|  | λ125 |  | 0,057 | 0,050 | 0,049 | 0,044 |
|  | λ150 |  | 0,062 | 0,053 | 0,052 | 0,048 |
|  | λ200 |  | 0,075 | 0,062 | 0,059 | 0,056 |
|  | λ250 |  | 0,089 | 0,072 | 0,068 | 0,065 |
|  | λ300 |  | 0,106 | 0,087 | 0,078 | 0,073 |
|  | λ350 |  | 0,127 | 0,099 | 0,089 | 0,079 |
|  | λ400 |  | 0,151 | 0,115 | 0,102 | 0,089 |
|  | λ500 |  | 0,215 | 0,153 | 0,131 | 0,109 |
|  | λ600 |  |  | 0,198 | 0,167 | 0,136 |
|  | λ660 |  |  | 0,220 | 0,191 | 0,162 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Продолжение таблицы 19

| Наименование показателя | Ед. измерения | Мат RW-50 SM | Мат RW-80 SM | Мат RW-105 SM | Мат RW-125 SM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний диаметр волокон | мкм | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 |
| Сжимаемость | %, не более | 5 | 2 | 2 | - |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) | %, не более | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более | %, по массе | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации | кПа, не менее | 3,5 | 15 | 27,5 | 34,0 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения | кПа, не менее | 2,0 | 13,5 | 26,0 | 32,5 |
| Полнота поликонденсации связующего | %, не менее | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Максимальная температура применения | ℃ | +500 | +550 | +580 | +600 |
| Группа горючести |  |  |  |  |  |
| Без обкладки | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие стекло-ткань (GF) |  | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие базальтовая ткань (BF) |  | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Покрытие кремнезёмная ткань (SF) |  | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Стальная оцинкованная сетка (GSM) |  | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Нержавеющая сетка (SSM) |  | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Физико-механические характеристики изделия «Ламель» должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 20.

Таблица 20 – Ламель

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Ламель RW-35 | Ламель RW-50 | Ламель RW-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжимаемость |  | %, не более | 15 | 10 | 8 |
| Плотность |  | кг/м3 | 35 (±3,5) | 50 (±5) | 60 (±6) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,038 | 0,036 | 0,035 |
|  | λ25 |  | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
|  | λ125 |  | 0,04 | 0,039 | 0,038 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 25 | 15 | 15 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации |  | кПа, не менее | - | 3,5 | 7,5 |
| Прочность на сжатие при 10 % -ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | кПа, не менее | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не более | 90 | 90 | 90 |

Продолжение таблицы 20

| Наименование показателя | Ед. измерения | Ламель RW-35 | Ламель RW-50 | Ламель RW-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний диаметр волокон | мкм | 3,5-6,0 |  |  |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) | %, не более |  |  |  |
| Группа горючести |  |  |  |  |
| На покрытии фольга армированная (ALU RF) | Группа | Г1 | Г1 | Г1 |
| На покрытии фольма-ткань (FF и FF OUTSIDE) |  | Г1 | Г1 | Г1 |
| На покрытии алюминиевая фольга (ALU) |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии стекло-ткань (GF) |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии базальтовая ткань (ВF) |  | НГ | НГ | НГ |
| На покрытии кремнезёмная ткань (СF) |  | НГ | НГ | НГ |
| Максимальная температура применения | ℃ | +250 | +300 | +350 |

Физико-механические характеристики изделия «Насыпная вата» должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 21.

Таблица 21 - Насыпная вата

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Насыпная вата |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 | от 61-80 включ. |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,035 |
|  | λ25 |  | 0,036 |
|  | λА |  | 0,038 |
|  | λБ |  | 0,039 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 3,5 |
| Сжимаемость |  | %, не более | 5 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 |
| Группа горючести |  | Группа | НГ |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | от -60 до +450 |

Физико-механические характеристики изделия «Клины» должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 22.

Таблица 22 - Клины (WW)

| Наименование показателя |  | Ед. измерения | Клин WW -100 | Клин WW -110 | Клин WW -120 | Клин WW -130 | Клин WW -140 | Клин WW -150 | Клин WW -160 | Клин WW -170 | Клин WW -180 | Клин WW -190 | Клин WW -200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | кПа, не менее | 27 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46,5 | 50 | 65 | 72 | 77 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения |  |  | 25,5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 | 38,5 | 42,5 | 44,5 | 48,5 | 63,5 | 70,5 | 75,5 |
| Прочность на отрыв слоев |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Плотность |  | кг/м3 | 100 (±10) | 110 (±11) | 120 (±12) | 130 (±13) | 140 (±14) | 150 (±15) | 160 (±16) | 170 (±17) | 180 (±18) | 190 (±19) | 200 (±20) |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·К | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 |
|  | λ25 |  | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
|  | λА |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | λБ |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,043 |
| Сжимаемость |  | кПа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Водопоглощение при частичном погружении, не более |  | %, по массе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопоглощение при полном погружении, не более |  | %, по объему | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Содержание органических веществ |  | %, не более | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Влажность по массе |  | %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Средний диаметр волокон |  | мкм | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 |
| Содержание корольков (неволокнистых включений) |  | %, не более | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полнота поликонденсации связующего |  | %, не более | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Группа горючести |  | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Максимальная температура применения |  | ℃ | -60 до +450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Требования к материалам

6.1 Материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов действующих нормативных документов на них или, при необходимости сопровождаться сертификатами соответствия или декларациями о подтверждении соответствия, лабораторными испытаниями и разрешены к применению органами Госсанэпиднадзора Республики Казахстан и в соответствии с ГОСТ 24297, подвергаться входному контролю.

6.2 Входной контроль производится предприятием-изготовителем.

6.3 Для изготовления изделий используются следующее материалы:

- минераловатные плиты на основе горных пород базальтовой группы по 
СТ РК 3829-2022;

- синтетическое связующее по действующей нормативной или технической документации;

- неармированная алюминиевая фольга;

- фольга, армированная стеклосеткой;

- фольма-ткань;

- фольма-ткань наружное применение;

- комбинированные покрытия на основе стеклоткани, стеклохолста (стеклопластик);

- базальтовая ткань;

- кремнеземная ткань;

- сетка из стекловолокна, из базальтового волокна;

- холст нетканый из стекловолокна;

- гидро-ветрозащитная мембрана;

- нержавеющая сталь;

- оцинкованная сталь;

- алюминиевый сплав;

- стальная оцинкованная сетка;

- нержавеющая сетка;

- двухсторонний скотч;

- негорючий клей;

6.4 Состав изделий должен соответствовать рецептуре, установленной в технологической документации предприятия-изготовителя.

6.5 Комплектность

В комплект поставки входят:

- изделия, согласно договора-поставки;

- сопроводительная документация (документ о качестве/паспорт), выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601.

7 Упаковка

7.1 Упаковка изделий должна соответствовать требованиям [2].

7.2 Изделия должны быть упакованы по ГОСТ 25880, с учетом требований настоящего стандарта.

7.3 Для упаковки изделий применяют:

– для изделий «цилиндр» или «полуцилиндр», «цилиндр опорный» - коробки из гофрокартона по ГОСТ 9142 или полиэтиленовую термоусадочную пленку толщиной от 0,04 до 0,1 мм по ГОСТ 25951 или полиэтиленовые мешки толщиной 0,04 до 0,1 мм;

– для изделий «плоский цилиндр», «цилиндр ламельный», «цилиндр ламельный прошивной», «мат ламельный», «мат ламельный прошивной», 
«мат прошивной» - полиэтиленовую термоусадочную пленку толщиной от 0,04 до 0,1 мм по ГОСТ 25951 или полиэтиленовые мешки толщиной 0,04 до 0,1 мм;

– для изделий «клины» - полиэтиленовую термоусадочную пленку толщиной 
от 0,04 до 0,1 мм по ГОСТ 25951 или полиэтиленовые мешки толщиной 
0,04 до 0,1 мм;

– для изделий «насыпная вата» - полиэтиленовые мешки толщиной 0,04 до 0,1 мм.

7.4 Изделия упаковываются в количестве, согласованном с заказчиком. Допускается при упаковке в термоусадочную пленку торцы изделий оставлять частично открытыми. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку изделий, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

7.5 Упакованные изделия должны быть уложены на плоские поддоны с обвязкой по ГОСТ 9078, а также одноразовые средства пакетирования: плоские поддоны одноразового использования с обвязкой по ГОСТ 26381, которые по согласованию с заказчиком, дополнительно оборачиваются полиэтиленовой пленкой.

7.6 Допускается по согласованию с заказчиком применять пакетирование или упаковочные материалы других видов, обеспечивающие сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

8 Маркировка

8.1 Маркировка изделий должна производиться с учетом требований [3], 
ГОСТ 25880.

8.2 На каждое упакованное (грузовое) место должен прикрепляться ярлык с маркировкой на государственном и русском языках, содержащий следующие данные:

-	наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке;

-	наименование страны-изготовителя;

-	наименование и марку изделия;

-	номер партии и дату изготовления;

-	количество изделий в упаковочном месте (пог.м, шт, м3, м2);

-	обозначение настоящего стандарта.

8.3 Транспортная маркировка должна иметь манипуляционный знак «Беречь от влаги», и выполняться по ГОСТ 14192.  Транспортная маркировка должна наноситься на каждый транспортный пакет.

9 Требования безопасности.

9.1	Предельно допустимые концентрации опасных веществ в воздухе производственных помещений не должны превышать норм, установленных санитарными нормативами.

9.2	Содержание вредных веществ, выделяющихся из изделий, по степени воздействия на организм человека, в условиях эксплуатации при температуре 40 °С и насыщенности 1,3 м2 (пары фенола, формальдегида) в соответствии с ГОСТ 12.1.007, не должны превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных органами здравоохранения. Предельно допустимые концентрации летучих веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями [4] и ГОСТ 12.1.007, указанными в таблице 23.

Таблица 23 - Предельно допустимые концентрации летучих веществ в воздухе рабочей зоны

| Вещество | Класс опасности | ПДК (мг/м3) |
| --- | --- | --- |
| Пыль минерального волокна | 3 | 2,0 |
| Смолы фенолформальдегидные: - пары фенола - пары формальдегида - пары аммиака | 2 2 4 | 0,03 0,05 0,04 |

9.3	Общие требования безопасности производственных процессов при изготовлении изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 12.3.002.

9.4	Оборудование по требованию безопасности должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

9.5	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной   безопасности, системы предотвращения пожара и противопожарной защиты должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

9.6	Пожарная техника, ее размещение и обслуживание должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.009.

9.7	Наличие или возможность опасности и способы предупреждения или уменьшение её воздействия на работающих должны быть обозначены сигнальными цветами или знаками безопасности по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

9.8	Процессы перемещения изделий в производственных помещениях и на территории предприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 12.3.020.

9.9	Работы погрузочно-разгрузочные по ГОСТ 12.3.009.

9.10	Уровень шума в производственных помещениях и на рабочих местах не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003.

9.11	Производственные помещения, в которых производятся работы по изготовлению изделий, должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляцией, согласно ГОСТ 12.4.021.

9.12	При работе следует соблюдать меры личной гигиены. Персонал, работающий в производственных помещениях, должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.028.

9.13	Обязательные медицинские осмотры проводят согласно [5].

9.14	Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства, стандартов, норм и правил Республики Казахстан.

9.15	С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства, необходимо выполнять требования ГОСТ 17.2.3.02.

10 Правила приемки

10.1 Приемку производят партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта. Партией считают количество одной марки и размеров, последовательно изготовленные по единому технологическому процессу в течение не более одной смены и сопровождаемые, согласно требованиям ГОСТ 15.309 одним сопроводительным документом (документом о качестве или паспортом качества) на государственном и русском языках, оформленным в порядке, принятом на предприятии-изготовителе.

10.2 Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование;

- марку;

- номер партии;

- дату изготовления (месяц, год);

- количество (шт, м3, м2);

- результаты испытаний;

- обозначение настоящего стандарта.

10.3 Для контроля качества изделий проводят следующие виды испытаний:

- верификация (входной контроль);

- операционный контроль;

- периодические испытания;

- испытания для целей подтверждения соответствия.

10.4 Порядок проведения верификации устанавливают в технологической инструкции.

10.5 Операционный контроль проводят поштучно методом сплошного контроля, при этом проверяют:

- внешний вид;

- измерение длины и ширины;

- толщины;

- разнотолщинность;

- плотность;

Готовые изделия, прошедшие операционный контроль маркируют. Изделия не прошедшие приемочный контроль хотя бы по одному показателю, бракуют.

10.6 Периодические испытания готовых материалов проводят по следующим показателям:

- Теплопроводность при условиях эксплуатации, при постановке продукции на производство и при каждом изменении сырья и (или) технологии производства;

- Горючесть – при изменении состава изделия и (или) технологии их производства;

- Водопоглощение по объему и по массе, при полном погружении образцов;

- Влажности по массе.

- Содержание корольков (неволокнистых включений);

- Полнота поликонденсации связующего при постановке продукции на производство и при каждом изменении сырья и (или) технологии производства;

- Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;

- Сжимаемость;

- Содержание органических веществ;

- Средний диаметр волокон.

10.7 Испытания для целей подтверждения соответствия

Испытания для целей подтверждения соответствия проводят в соответствии с нормативными документами Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

10.9 В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как средние арифметические значения показателей материалов, вошедших в выборку по 
ГОСТ 26281 и удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

11 Методы испытаний

11.1	Испытания материалов  проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

11.2	Упаковку, маркировку и внешний вид изделий проверяют внешним осмотром.

11.3	Линейное измерение замеченных дефектов, измерение длины и ширины определяют по ГОСТ 17177.

11.4	Измерение толщины изделий определяют по ГОСТ 17177.

11.5	Разнотолщинность вычисляют как разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины, полученными при измерении изделий, определяют по ГОСТ 17177 (пункт 6.6).

11.6	Плотность определяют по ГОСТ 17177 (раздел 7).

11.7	Определения влажности и водопоглощения при частичном погружении образца по ГОСТ 17177.

11.8	Содержание органических веществ определяют по ГОСТ 17177 (раздел 11).

11.9	Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации определяют по ГОСТ 17177 (раздел 13).

11.10	Теплопроводность при температуре 10 °С, 25 °С и 125 °С определяют по ГОСТ 7076.

11.11	Сжимаемость определяют по ГОСТ 17177 (раздел 17).

11.12	Определение удельной эффективной активности радионуклидов (Аэфф) проводят по ГОСТ 30108. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов изделия  должна быть не более 370 Бк/кг.

11.13	Водопоглощение по объему (при полном погружении образца) определяют по ГОСТ 17177 со следующими дополнениями:

- Средства контроля по ГОСТ 17177 (п.10.2).

- Общие требования – в соответствии с ГОСТ 17177 (раздел 3).

- Сущность метода по ГОСТ 17177 (п.10.3.1).

-	Порядок подготовки к испытанию.

Для испытания из изделия вырезают образец в форме прямоугольного параллелепипеда длиной и шириной (150 ± 2) мм и толщиной равной 25 мм.

-	Порядок проведения испытания:

В ванну на подставку 3 (ГОСТ 17177, рисунок 4) помещают образец 2 и фиксируют его положение сетчатым пригрузом 1. Затем заливают в ванну воду температурой 
(22 ± 5) °С так, чтобы уровень воды был выше пригруза на 20-40 мм.

Через 2 ч после погружения образца в воду его вынимают, промокают бумагой и переносят на специальную подставку, устанавливая вертикально углом вниз.

Через 5 минут образец взвешивают. Массу воды, вытекшей из образца до взвешивания в поддон, не включают в массу насыщенного водой образца.

- Обработка результатов

Водопоглощение по объему (при полном погружении образца), W, в процентах, вычисляют по формуле (2):

W= (m1- m2)V × ρ×100                                                             (2)

где m1 - масса образца после насыщения водой, г;

m2 - масса образца, предварительно высушенного до постоянной массы, г;

V – объем образца, см3;

ρ- плотность воды, г/см3.

11.14 Определение содержания корольков (неволокнистых включений)

11.14.1 Метод определения с помощью устройства (сухой метод)

Сухой метод определения содержания неволокнистых включений в минеральной вате заключается в измельчении пробы минеральной ваты и последующем просеивании измельченной пробы через сито.

11.14.1.1 Аппаратура и оборудование

-	Весы с пределом допускаемой погрешности ± 0,1 г.

-	Камерная электропечь, обеспечивающая температуру нагрева до 600 °С и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности                    ± 10 °С.

-	Выпарительная чашка вместимостью 250 мл по ГОСТ 9147.

-	Сито с сеткой № 025 по ГОСТ 6613.

- Секундомер механический с точностью до 0,2 секунды.

11.14.1.2 Подготовка к испытанию

Из каждой точечной пробы ваты, отобранной в соответствии с 
ГОСТ 4640-2011 (пункт 6.3.3), отбирают пробы для испытания массой (50 ± 1) г каждая. Пробы взвешивают с погрешностью ± 0,1 г, помещают в выпарительную чашку и прокаливают в электропечи при температуре (600 ± 10) °С в течение 20 мин.

11.14.1.3 Проведение испытаний

Прокаленную пробу измельчают вручную с использованием средств защиты (перчатки). Неволокнистые включения выгружают и просевают через сито с сеткой 
№ 025. Остаток на сите взвешивают с погрешностью не более ± 0,1 г.

11.14.1.4 Обработка результатов

Содержание неволокнистых включений в процентах определяют как удвоенную массу остатка на сите.

Содержание неволокнистых включений в товарной вате определяют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по 5.2.

Содержание неволокнистых включений в вате, применяемой для изготовления изделий, вычисляют как среднеарифметическое значение результатов испытания двух проб, отобранных из объединенной пробы.

11.14.2 Суспензионный («мокрый») метод определения

Суспензионный («мокрый») метод определения содержания неволокнистых включений в минеральной вате заключается в измельчении пробы минеральной ваты в фарфоровой ступке с водой по СТ РК 2506 и последующем пропускании суспензии через сито.

«Мокрый» метод применяют для определения содержания неволокнистых включений в минеральной вате.

11.14.2.1 Аппаратура и оборудование

-	Весы с пределом допускаемой погрешности ± 0,1 г.

-	Камерная электропечь, обеспечивающая температуру нагрева до 600 °С и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности                        ± 10 °С.

-	Сушильный электрошкаф, обеспечивающий температуру нагрева до 105 °С и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности                        ± 5 °С.

-	Лабораторная стеклянная посуда (фарфоровая чашка диаметром 150 мм,

высотой 50 мм, стакан высотой 150 мм, стеклянная палочка с резиновым наконечником длиной 25 мм, диаметром 4 мм).

-	Фарфоровая ступка по ГОСТ 9147.

-	Пестик по ГОСТ 9147.

-	Пипетка по ГОСТ 29227.

-	Сито с размером ячейки не более 1 мм.

-	Сито с сеткой № 025 по ГОСТ 6613.

11.14.2.2 Отбор проб

Из каждой точечной пробы ваты, отобранной по 5.2, отбирают пробы массой не менее 5 г каждая.

11.14.2.3 Проведение испытаний

Взвешенную пробу прокаливают в электропечи при температуре (600 ± 10) °С в течение 30 мин, затем растирают в фарфоровой ступке под водой с помощью пестика. Полученную суспензию пропускают через сито с размером ячейки не более 1 мм в стеклянную чашу. Остаток на сите вновь растирают в фарфоровой ступке. Вся проба должна пройти через сито. Полученную суспензию сливают в стакан высотой 150 мм с двумя метками, расположенными на расстоянии 100 мм друг от друга. Полученную суспензию разбавляют водой до верхней метки стакана, перемешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником и через 10 с сливают столб жидкости между двумя метками. Операцию повторяют до получения прозрачного столба жидкости между метками, которую вновь сливают до первой от дна метки. Оставшуюся жидкость убирают при помощи пипетки.

Неволокнистые включения, оставшиеся на дне стакана, сушат в сушильном шкафу при температуре (105 ± 5) °С не менее 40 мин. Затем стакан с неволокнистыми включениями охлаждают. Неволокнистые включения просеивают через сито с размером ячейки 0,25 мм.

Остаток на сите взвешивают с погрешностью не более ± 0,1 г.

11.14.2.4 Обработка результатов испытания

Содержание неволокнистых включений, %, вычисляют по формуле (3):

В= М1М2100                                                                   (3)

где М1 - масса неволокнистых включений, г;

М2 - масса первоначальной пробы, г.

Содержание неволокнистых включений в товарной вате определяют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по 5.2.

Содержание неволокнистых включений в вате, применяемой для изготовления изделий, вычисляют как среднеарифметическое значение результатов испытания двух проб, отобранных из объединенной пробы.

11.15 Прочность на отрыв слоев определяют по ГОСТ 17177 (приложение Е).

11.16 Полноту поликонденсации связующего определяют по 
ГОСТ 17177 (раздел 12).

11.17 Средний диаметр волокон минеральной ваты определяют по 
ГОСТ 17177 (раздел 20).

11.18 Испытания на горючесть проводят по ГОСТ 30244.

11.19 Показатель радиоактивности изделий проверяется согласно методикам Госсанэпиднадзора Республики Казахстан, утверждёнными в установленном порядке.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Транспортирование и хранение изделий по ГОСТ 25880.

12.2 Изделия перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

12.3 При транспортировании изделий, упакованных и сформированных в транспортные пакеты, допускается использовать открытые транспортные средства.

12.4 При транспортировании по железной дороге отправка изделий повагонная с максимальным использованием вместимости вагона.

12.5 Изделия у изготовителя и заказчика должны храниться в крытых складах раздельно по маркам и размерам. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на поддонах в полиэтиленовых пакетах, полностью защищающих изделий от воздействия атмосферных осадков.

12.6 Изделия при хранении должны быть уложены в штабеля на поддоны.

12.7 Высота штабеля изделий, упакованных в пленку и гофрокоробки, при хранении не должна превышать 3 м.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта, при соблюдении заказчиком условий транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок изделий — 1 год со дня изготовления, при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

13.3 По истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Библиография

[1] СП РК 3.02-137-2013 Крыши и кровли.

[2] Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 года № 769.

[3] Технический регламент «Требования к маркировке продукции», утвержден Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года 
№ 348-НҚ.

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

[5] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

[6] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 
2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»».

МКС 91.100.60

Ключевые слова: изделия минераловатные, теплоизоляция, огнестойкость, технические требования, приемка, методы контроля, транспортирование, хранение

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «ТЕХСОЮЗ KZ»

Директор								М.И. Жуминов