НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФЕРРОСИЛИЦИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ (УТЯЖЕЛИТЕЛЬ)

Технические условия

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ферросилиций гранулированный (далее по тексту – утяжелитель) крупностью равным или не более 40 мкм, применяемый в качестве утяжелителя при обогащении полезных ископаемых и устанавливает технические требования к сырью.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ ISO 579-2016 Кокс. Определение общей влаги.

ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия.

ГОСТ 13230.1-93 Ферросилиций. Методы определения кремния.

ГОСТ 13230.4-93 Ферросилиций. Методы определения фосфора.

ГОСТ 13230.5-93 Ферросилиций. Методы определения марганца.

ГОСТ 13230.6-93 Ферросилиций. Методы определения хрома.

ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия.

ГОСТ 22310-93 Ферросплавы. Метод определения гранулометрического состава.

ГОСТ 24991-81 Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов.

ГОСТ 27041-86 Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения серы.

ГОСТ 27069-86 Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения углерода.

Примечание - При применении настоящего стандарта целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего стандарта следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

3.1 Утяжелитель выпускается следующих марок:

Ферросилиций гранулированный ФС15Г-1

Ферросилиций гранулированный ФС15Г-2

Ферросилиций гранулированный ФС15Мн (г)-1

Ферросилиций гранулированный ФС15Мн (г)-2

Проект, редакция 1

4 Технические требования

4.1 Утяжелитель должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться в соответствии с требованиями технологического регламента, утвержденного в установленном порядке.

4.2 Утяжелитель должен поставляться в виде мелкодисперсного порошка.

5 Характеристика ферросилиция

5.1 Химический состав утяжелителя должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав

| Марка | Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Mn | C | Р | S | Cr | Fe |
|  | Не более |  |  |  |  |  |  |
| ФС15Г-1 | 13-17 | 1 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 5.0 | основа |
| ФС15Г-2 | 13-17 | 1 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 5.0 | основа |
| ФС15Мн (г)-1 | 13-17 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 5.0 | основа |
| ФС15Мн (г)-2 | 13-17 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 5.0 | основа |
| Примечания 1 По взаимной договоренности поставщика и потребителя допускаются показатели иные, чем указаны в таблице 1. 2 В обозначении марок ферросилиция обозначают: Ф – железо, С – кремний, Г(г) – гранулированный, Мн – марганец. Цифра «15» означает содержание кремния в ферросилиции. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки через тире, например: ФС15 Мн(г) – 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 Удельный вес утяжелителя - в пределах от 6,6 до 7,2 г/см3 , выход магнитной фракции 100 %.

5.3 Содержание влаги в утяжелителе не должно превышать 0,8 %.

5.4 По гранулометрическому составу утяжелитель должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Гранулометрический состав

| Марка | Выход фракции, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер частиц, мм |  |  |  |  |  |
|  | плюс 0,16 |  |  | минус 0,16 | минус 0,071 | минус 0,04 |
|  | Не более |  |  | Не менее |  |  |
| ФС15Г-1 | 5 |  | 95 |  | 70 | 40 |
| ФС15Г-2 | 5 | 95 |  |  | 60 | 30 |
| ФС15Мн (г)-1 | 5 | 95 |  |  | 70 | 40 |
| ФС15Мн (г)-2 | 5 | 95 |  |  | 60 | 30 |

6 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

6.1 Производство утяжелителя осуществляется методом переплава ферросилиция (марок ФС75, ФС45, ФС25) и железной стружки.

6.2 Размер кусков ферросилиция не должен превышать 60 мм.

6.3 Качество стальной стружки должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2787.

6.4 Стружка не должна быть смешана с чугунной стружкой и стружкой из цветных и легированных металлов.

6.5 Содержание неметаллических примесей (в том числе масла) не должно превышать     3 % по массе.

6.6 Длина витка стружки и высечки должна быть не более 50 мм. Допускаются витки длиной до 100 мм в количестве не более 3 % по массе.

7 Правила приемки

7.1 Утяжелитель поставляется партиями. Партия состоит из одной или нескольких плавок. Содержание кремния в плавках, составляющих партию, может колебаться в пределах, обеспечивающих требуемый удельный вес (6,6 – 7,2 г/см3).

7.2 Партия должна быть оформлена документом о качестве, заполненном на двух языках: государственном и русском, либо на языке потребителя и содержать:

- наименование и юридический адрес предприятия, страну, товарный знак (при наличии);

- марку ферросилиция и класс крупности;

- номер партии;

- дату изготовления;

- массу нетто и брутто, кг;

- химический состав;

- штамп отдела технического контроля (при наличии);

- обозначение настоящего стандарта;

- надпись «Сделано в Казахстане».

7.3 Объем выборки для контроля химического состава – по ГОСТ 24991.

7.4 Объем выборки для контроля гранулометрического состава – по ГОСТ 22310. Контроль гранулометрического состава утяжелителя проводят на каждой партии.

7.5 Массовую долю кремния определяют в каждой партии утяжелителя.

7.6 Массовую долю остальных элементов, указанных в таблице 1, определяют периодически, но не реже одного раза в месяц.

7.7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний от партии отбирают удвоенное количество точечных проб и испытания повторяют. При повторном получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей партию бракуют.

8 Методы испытаний

8.1 Отбор и подготовка пробы для химического и ситового анализов проводится методами, установленными в ГОСТ 24991 и ГОСТ 22310 или другими методами, дающими такую же точность.

8.2 Химический анализ ферросилиция проводится методами, установленными в           ГОСТ 13230.1, ГОСТ 13230.4, ГОСТ 13230.5, ГОСТ 13230.6, ГОСТ 27041, ГОСТ 27069 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность.

8.3 Содержание влаги определяется по ГОСТ ISO 579.

8.4 Допускается применение других методов испытаний, средств измерений, реактивов и материалов, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в стандартах, при условии выполнения контроля точности измерений без превышения характеристик погрешности, устанавливаемых стандартами.

9 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

9.1 Утяжелитель упаковывают в мягкие контейнеры (биг-бэги), предназначенные для перевозки утяжелителя массой до двух тонн согласно ГОСТ 22225.

9.2 При упаковке и маркировке необходимо соблюдать требования технического регламента [1], [2].

9.3 Утяжелитель транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с [3], [4], [5], [6].

9.4 Утяжелитель хранят в условиях, исключающих его загрязнение.

Библиография

[1] ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769

[2] Технический регламент от 21.03.2008 г. № 277 «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан.

[3] Постановление Правительства Республики Казахстан от 18.07.2011 г. № 826 
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 21.06.2011 г. №682
«Об утверждении правил перевозок грузов железнодорожным транспортом».

[5] Постановление Правительства Республики Казахстан от 18.07.2011 г. № 823 «Об утверждении правил перевозок грузов морским транспортом РК».

[6] Постановление Правительства Республики Казахстан от 13.12.2011 г. № 1522 «Об утверждении правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте».

УДК 669.15                                                                                                                       МКС 77.100

Ключевые слова: ферросилиций, гранулированный ферросилиций, утяжелитель, ферросплавы, ферромарганец

УДК 669.15                                                                                                                       МКС 77.100

Ключевые слова: ферросилиций, гранулированный ферросилиций, утяжелитель, ферросплавы, ферромарганец

Разработчик:

Технический комитет по стандартизации №85 «Недропользование и металлургия» на базе    ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Председатель                                                                                                               Н. Радостовец

Исполнитель                                                                                                                 А. Калдарбек