НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОРОШОК КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ

Технические условия

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на порошок коррозионностойкий электропроводный и изделия из него (далее по тексту – порошок), получаемый путем аспирации узлов дробления и классификации феррохрома.

Порошок предназначается для применения в металлургической, химической и других областях промышленности, для производства хромовых соединений, получения сплавов сталей.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 4757-91 Феррохром. Технические требования и условия поставки.

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 21600.3-83 Феррохром. Метод определения кремния.

ГОСТ 21600.4-83 Феррохром. Метод определения фосфора.

ГОСТ 21600.17-83 Феррохром. Метод определения хрома.

ГОСТ 22310-93 Ферросплавы. Метод определения гранулометрического состава.

ГОСТ 24991-81 Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов.

ГОСТ 26590-85 Ферросплавы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 27069-86 Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения углерода.

Примечание - При применении настоящего стандарта целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего стандарта следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Феррохром: Сплав железа и хрома (около 60 %), применяется для легирования стали и сплавов.

Проект, редакция 1

3.2 Дробление: Процесс механического разрушения твердого материала с получением требуемой крупности (от 2 мм до десятков микрон), осуществляемый в стержневых, шаровых и других типах мельниц.

3.3 Порошок: Совокупность частиц металла, сплава и металлоподобного соединения размерами до 1 мм, находящихся во взаимном контакте и не связанные между собой.

3.4 Брикетирование: Процесс превращения мелкого материала путём прессования их со связующими веществами в куски геометрически правильной и однообразной формы брикеты с целью повышения эффективности их использования.

4 Технические требования

4.1 Порошок производится в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке предприятием.

Порошок производится путем выгрузки материалов от аспирационных установок дробильно-установочных комплексов высокоуглеродистого феррохрома.

4.2 Характеристики

Химический состав порошка должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав

| Наименование | Химический состав (массовая доля, (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | С | Si | S | Р |
|  | не менее | не более |  |  |  |
| Порошок коррозионностойкий электропроводный | 60,0 | 10,0 | 4,0 | 0,07 | 0,05 |

4.3 Требования к сырью, материалам

4.3.1 Качество жидкого стекла должны соответствовать по ГОСТ 13078.

4.3.2 Исходным материалом для получения порошка является высокоуглеродистый феррохром от производства ферросплавных печей, который должен соответствовать с требованиями ГОСТ 4757.

5 Правила приемки и методы испытания

5.1 Порошок поставляется партиями и принимается отделом технического контроля предприятия.

5.2 Каждая отгруженная партия сопровождается одним документом о качестве, заполненном на двух языках (государственном и русском, либо языке потребителя), в котором указывают:

- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

- наименование порошка;

- номера транспортного средства и масса нетто;

- показатели качества, указанные в таблице 1;

- обозначение настоящего стандарта;

- надпись «Сделано в Казахстане».

5.3 Отбор и подготовку проб для химического анализа осуществляют в соответствии с ГОСТ 24991.

5.4 Определение химического состава порошка производится в соответствии с 
ГОСТ 21600.3, ГОСТ 21600.4, ГОСТ 21600.17, ГОСТ 27069, так же допускается определение другими методами, обеспечивающими требуемую точность.

5.5 Отбор и подготовку проб для определения гранулометрического состава производят по ГОСТ 22310.

6 Маркировка

6.1 Каждое грузовое место (транспортный пакет) должно иметь транспортную маркировку в соответствие с требованиями ГОСТ 14192.

6.2 При поставке порошка в пределах Республики Казахстан маркировку выполняют на государственном и русском языках.

6.3 При упаковке и маркировке порошка должны соблюдаться требования [1], [2],          ГОСТ 26590.

6.4 Каждая партия порошка (или брикетов) должна иметь маркировку в виде следующей информации для заказчика (потребителя):

наименование продукта (груза);

наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

наименование и адрес грузополучателя;

наименование пункта назначения с указанием станции или населенного пункта;

наименование пункта отправления;

номер договора (контракта);

обозначение настоящего стандарта;

номер партии;

масса нетто, кг.

6.5 Маркировочные данные указываются в товаросопроводительных документах.

6.6 Маркировка должна быть выполнена на государственном и русском языках или языке заказчика.

7 Упаковка

7.1 Порошок упаковывают в мягкие контейнеры (МКР), предназначенные для перевозки порошка или брикетирует на брикетных (прессовых) станках.

7.2 В одной упаковочной единице должен быть порошок одного условного обозначения.

7.3 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность порошка при транспортировании.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Упакованный порошок транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта [3], [4], [5].

8.2 Допускается хранение в любых местах в упаковке (в биг-бегах) или в брикетах (в том числе на отапливаемых складах и не отапливаемых складах, не открытых площадках и так далее) в соответствии с п.7.1 настоящего стандарта. При этом необходимо принимать меры по укрытию упаковок с порошком от атмосферных осадков. Порошок электропроводный взрывобезопасен, малотоксичен, не радиоактивный.

Библиография

[1] ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769

[2] Технический регламент от 21.03.2008 г. № 277 «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан.

[3] Постановление Правительства Республики Казахстан от 18.07.2011 г. № 826 
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 21.06.2011 г. №682
«Об утверждении правил перевозок грузов железнодорожным транспортом».

[5] Постановление Правительства Республики Казахстан от 13.12.2011 г. № 1522 «Об утверждении правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте».

УДК 669.15126-198:006.354                                                                                     МКС 77.100.21

Ключевые слова: порошок коррозионностойкий электропроводный, производство хромовых соединений, получение сплавов сталей, феррохром, дробление, брикетирование.

УДК 669.15126-198:006.354                                                                                      МКС 77.100.21

Ключевые слова: порошок коррозионностойкий электропроводный, производство хромовых соединений, получение сплавов сталей, феррохром, дробление, брикетирование.

Разработчик:

Технический комитет по стандартизации №85 «Недропользование и металлургия» на базе    ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Председатель                                                                                                                              Н. Радостовец

Исполнитель                                                                                                                                А. Калдарбек