НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИМВОЛЫ ГРАФИЧЕСКИЕ.

ЦВЕТА И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Часть 4.

Колориметрические и фотометрические свойства материалов для знаков безопасности

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает колориметрические и фотометрические требования и методы испытаний для цветных изображений знаков безопасности, которые надо применять на рабочих местах и в зонах общего пользования. Она предоставляет колориметрические и фотометрические условия для именованных цветов безопасности и контрастности согласно предписанию в ISO 3864­1.

Физические требования, которые цвета безопасности должны удовлетворять, относятся главным образом к дневному цвету и нормально освещенному окружению. Настоящая часть ISO 3864 включает также колориметрические требования и методы испытаний для знаков безопасности и фосфоресцирующего материала, который также функционирует в неосвещенном окружении.

Настоящая стандарт применяется для всех местоположений в случае, когда необходимо рассматривать проблемы безопасности, относящиеся к людям. Однако эта часть не применяется к сигнализации, используемой для направляющего бруса, дороги, реки, морского и воздушного трафика, и, говоря вообще, к тем секторам, подлежащим регулированию, которые могут отличаться.

Колориметрические и фотометрические свойства знаков безопасности, отражающих в обратном направлении, в комбинации с флуоресцентными или фосфоресцирующими материалами, или люминесцентные знаки безопасности, активизируемые радиоактивным источником, не задаются в настоящей части ISO 3864.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3864* Symbols are graphic. Colors and safety signs. Part 1. Design principles for safety signs and markings (Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и маркировок безопасности)

ISO 17724:2003 Symbols are graphic. Vocabulary (Символы графические. Словарь)

CIE 15 International Commission on Lighting, Colorimetry (Международная комиссия по освещению), Колориметрия)

* Действует взамен ISO 3864-1:2002

CIE 69 Methods characterizing light and brightness sensors. Functionality, specifications and specifications (Методы, характеризующие датчики освещенности и яркости. Функционирование, характеристики и технические условия)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Область цвета (colour region): Граничные значения координат цветности x, y стандартного колориметрического наблюдателя CEI 2 и коэффициент яркости или яркость для именованного цвета (т.е. характеризуемого словом)

3.2 Контраст (contrast): C разность коэффициентов яркости графического символа и его фона, деленная на большее значение коэффициента яркости βа, в случае, когда βb есть меньшее значение коэффициента яркости

С= βа – βb / βа

3.3 Контрастирующий цвет (contrast colour):  цвет, который контрастирует с цветом безопасности для того, чтобы делать цвет безопасности более заметным

3.4 Знак безопасности с внешней подсветкой (externally illuminated safety sign): знак безопасности, который подсвечивается при необходимости от внешнего источника

3.5 Знак безопасности с внутренней подсветкой (internally illuminated safety sign): знак безопасности, который подсвечивается при необходимости от внутреннего источника

3.6 Яркостной контраст (luminance contrast): k яркость контрастирующего цвета, L1, деленная на яркость цвета безопасности, L2, при L1 больше L2

k = L1/ L2

Примечание - ISO 17724:2003, определение 43

3.7 Коэффициент яркости (luminance factor): β отношение яркости элемента поверхности в данном направлении к яркости совершенного отражающего или передающего рассеивателя, находящегося в тех же условиях освещения

Примечание - ISO 17724:2003, определение 44

3.8  Энергетически поддерживаемый знак безопасности (maintained safety sign): знак, в котором встроенные лампы находятся под напряжением во все времена, когда требуется нормальный или аварийный режим эксплуатации

3.9 Энергетически неподдерживаемый знак безопасности (non-maintained safety sign): знак, в котором встроенные лампы включаются только при выходе из строя энергоснабжения для нормального освещения

3.10 Цвет предмета (object colour): именованный цвет элементов знака безопасности на основе координат цветности x, y стандартного колориметрического наблюдателя CIE 2° и либо коэффициента яркости, либо яркости

3.11 Обыкновенный материал (ordinary material): материал, который не отражает в обратном направлении, не является ни флуоресцентным, ни фосфоресцирующим материалом, а также не вовлекает световое излучение от источника энергии и не активизируется радиоактивным источником

3.12 Фосфоресцирующий материал (phosphorescent material): материал, содержащий люминофоры, которые при возбуждении ультрафиолетовым или видимым излучением накапливают энергию, излучаемую как свет в течение некоторого периода времени

3.13 Цвет безопасности (safety colour): специфический цвет со специальными свойствами, в который заложен смысл обеспечения безопасности

Примечание - ISO 17724:2003, определение 66

4 Требования

4.1 Общие положения

Все колориметрические и фотометрические требования применяются к материалам готового знака.

Цвета безопасности и контрастирующие цвета геометрической формы знаков безопасности и графических символов для конкретных типов знаков безопасности даются в ISO 3864-1.

Упомянутые выше требования базируются на стандартном колориметрическом наблюдателе CEI 2, как задано в документе CIE 15 Международной комиссии по освещению.

В случае, когда требование включает в себе цвет материала знака с внешней подсветкой, то требования базируются на стандартном осветителе D65 Международной комиссии по освещению. Осветитель D65 светит либо под углом 45° с нормалью к поверхности, а наблюдение ведется в направлении нормали (геометрия 45°/0°), либо перпендикулярно к поверхности и наблюдение ведется в направлении 45° к поверхности (геометрия 0°/45°).

Требования и методы испытаний даны для знаков безопасности в освещенных и неосвещенных условиях.

Примечание - Информация о цветовых характеристиках с внешней и внутренней подсветкой, а также о фосфоресцирующих материалах дается в Приложении A.

Для знаков безопасности без встроенного источника света требуется внешнее освещение (подсветка) для их функционирования по назначению.

Знаки безопасности с внутренней подсветкой классифицируются как «энергетически поддерживаемые» (встроенный источник света снабжается энергией) или «энергетически неподдерживаемые» (знак подсвечивается извне, когда на встроенный источник света не подается напряжение, но в непредвиденной ситуации на встроенный источник света подается напряжение). Если по своему назначению знак должен светиться тускло, то требования надо удовлетворять также и для этого состояния.

Фосфоресцирующие знаки безопасности находят применения в освещенных и неосвещенных окружающих условиях. Например, в течение непредвиденного случая возбужденные фосфоресцирующие материалы излучают свет некоторый период времени.

Требования задаются на основе области цвета для каждой характеристики цвета, описываемой словами: синий, зеленый, желтый, красный, пурпурный и т.д.

Требования для знаков безопасности, содержащих обыкновенные материалы, задаются в 4.2.1. Требования для знаков безопасности с внутренней подсветкой, которая энергетически не поддерживается, задаются в 4.2.2 (когда на встроенный источник света не подается напряжение) и в 4.3 (когда встроенные источник света получает электропитание). Требования для знаков безопасности с внутренней, энергетически поддерживаемой подсветкой задаются в 4.3. Требования для фосфоресцирующих знаков безопасности под воздействием внешнего освещения (внешней подсветки) задаются в 4.2.3.

Материалы не считаются подходящими для знаков безопасности, если во время эксплуатации координаты цветности и/или коэффициент яркости выходят за пределы областей цвета, данных в Таблице 1 для определенного типа материала знака безопасности. Материалы не подходят, если координаты цветности и/или яркость или яркостная контрастность находятся за пределами областей, данных в Таблицах 2 и 3 для определенного типа знака безопасности.

Чтобы производители могли классифицировать материалы, требования к характеристикам и испытательные методы для цвета эмиссии фосфоресцирующих материалов даны в Приложении B.

4.2 Цвет предмета с внешней подсветкой

4.2.1 Знак безопасности, содержащий обыкновенные материалы

Когда цвет предмета проходит испытание в соответствии с 5.2.1, то координаты цветности каждого цвета должны быть в пределах уместной цветной области, заданной в Таблице 1, как показано на Рисунке 1. Коэффициент яркости для каждого цвета должен быть таким, как задано в Таблице 1.

4.2.2 Знаки безопасности с внутренней подсветкой, не получающие электропитания, под воздействием внешнего освещения

При испытании в соответствии с 5.2.3 знаков безопасности с внутренней подсветкой, которые не получают электропитания, координаты цветности каждого цвета должны находиться в пределах уместной цветной области, заданной в Таблице 1, как показано на Рисунке 1. . Коэффициент яркости для каждого цвета должен быть таким, как задано в Таблице 1.

4.2.3 Фосфоресцирующие знаки безопасности под воздействием внешнего освещения (подсветки)

Когда подложка фосфоресцирующего материала или фосфоресцирующий материала, имеющий печатный цвет на фосфоресцирующей поверхности, проходит испытание в соответствии с 5.2.3, то координаты цветности каждого цвета должны находиться в пределах уместной цветной области, заданной в Таблице 1, как показано на Рисунке 1. Коэффициент яркости для каждого цвета должен быть таким, как задано в Таблице 1.

4.3 Цвет предмета знаков безопасности с внутренней подсветкой и энергопитанием

Когда цвет предмета знака безопасности с внутренней подсветкой и электропитанием проходит испытание в соответствии с 5.3, то координаты цветности каждого проверяемого пятна должны находиться в пределах уместной области цвета, заданной в Таблице 2, как показано на Рисунке 2. Яркость для каждого цвета должна быть такой, как задано в Таблице 2.

Яркостной контраст, k, должен быть таким, как задано в Таблице 3.

Отношение минимальной яркости к максимальной яркости в пределах либо белого, либо цвета безопасности должно быть больше 1:5. Если яркость знака безопасности больше 100 кд/m2, то отношение минимальной яркости к максимальной яркости в пределах определенного цвета должна быть больше 1:10.

В случае применения знаков безопасности с внутренней подсветкой и энергопитанием в нормальных условиях освещения более высокие значения яркости знаков будут подходящими к световому окружению для разборчивости. Критерии яркостного контраста и отношение яркостей в пределах каждого цвета должны быть удовлетворены.

Требования настоящего пункта должны также применяться к энергетически неподдерживаемым знакам безопасности с внутренней подсветкой, когда на встроенный источник света подается напряжение.

Таблица 1 — Цветные области: координаты цветности и коэффициент яркости для цветов предметов обыкновенных материалов, фосфоресцирующих материалов знаков безопасности с внутренней подсветкой без энергоснабжения, но под воздействием внешнего освещения (подсветки)

|  |  | Угловые точки области цвета |  |  |  |  | Коэффициент яркости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандартный осветитель D65 CIE |  |  |  |  |  |  |
| Область цвета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандартный колориметрический наблюдатель CIE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | Минимум | Максимум |
| Красная | x | 0,705 | 0,592 | 0,574 |  | 0,663 | 0,07 | 0,2 |
|  | y | 0,295 | 0,291 | 0,351 |  | 0,337 |  |  |
| Желтая | x | 0,475 | 0,538 | 0,470 |  | 0,427 | 0,45 | 0,70 |
|  | y | 0,525 | 0,462 | 0,424 |  | 0,472 |  |  |
| Зеленая | x | 0,201 | 0,285 | 0,170 |  | 0,026 | 0,11 | 0,25 |
|  | y | 0,776 | 0,441 | 0,364 |  | 0,399 |  |  |
| Синяя | x | 0,078 | 0,180 | 0,225 |  | 0,137 | 0,05 | 0,2 |
|  | y | 0,171 | 0,239 | 0,184 |  | 0,038 |  |  |
| Фосфоресцирующий | x | 0,310 | 0,310 | 0,420 |  | 0,340 | 0,65 |  |
| желто-белый | y | 0,340 | 0,480 | 0,480 |  | 0,370 |  |  |
| контраст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белая | x | 0,350 | 0,295 | 0,285 |  | 0,340 | 0,75 |  |
|  | y | 0,360 | 0,305 | 0,315 |  | 0,370 |  |  |
| Черная | x | 0,385 | 0,300 | 0,260 |  | 0,345 |  | 0,03 |
|  | y | 0,355 | 0,270 | 0,310 |  | 0,395 |  |  |

Таблица 2 — Цветные области: координаты цветности и яркость для цветов знаков безопасности с электропитанием внутренней подсветки

|  |  |  |  |  |  |  | Встроенный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | источник |
|  |  |  | Угловые точки области цвета |  |  |  | света |
|  |  | Стандартный колориметрический наблюдатель CIE 2 |  |  |  |  | включен, |
|  | Область цвета |  |  |  |  |  | нет другой |
|  |  |  |  |  |  |  | внешней |
|  |  |  |  |  |  |  | подсветки |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Яркость |
|  |  |  |  |  |  |  | кд/м2 |
| Красная |  | x | 0,705 | 0,592 | 0,574 | 0,663 | 2 |
|  |  | y | 0,295 | 0,291 | 0,351 | 0,337 |  |
| Желтая |  | x | 0,475 | 0,538 | 0,470 | 0,427 | 2 |
|  |  | y | 0,525 | 0,462 | 0,424 | 0,472 |  |
| Зеленая |  | x | 0,201 | 0,285 | 0,170 | 0,026 | 2 |
|  |  | y | 0,776 | 0,441 | 0,364 | 0,399 |  |
| Синяя |  | x | 0,078 | 0,180 | 0,225 | 0,137 | 2 |
|  |  | y | 0,171 | 0,239 | 0,184 | 0,038 |  |
| Зелено-белая |  | x | 0,265 | 0,240 | 0,290 | 0,310 | 10 |
|  |  | y | 0,310 | 0,380 | 0,410 | 0,350 |  |
| Белая |  | x | 0,290 | 0,265 | 0,370 | 0,460 | 10 |
|  |  | y | 0,260 | 0,310 | 0,405 | 0,425 |  |
| Черная |  | x | 0,385 | 0,300 | 0,260 | 0,345 | a |
|  |  | y | 0,355 | 0,270 | 0,310 | 0,395 |  |
| a | Черный в качестве контрастирующего цвета или как цвет символа, который не просвечивается. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 — Яркостной контраст для знаков безопасности с электропитанием внутренней подсветки

| Цвет безопасности |  | Красный | Желтый | Зеленый | Синий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет контраста |  | Белый | Черный | Белый | Белый |
| Яркостной контраст |  | 5 k 15 | a | 5 k 15 | 5 k 15 |
| a | Черный в качестве контрастирующего цвета или как цвет символа, который не просвечивается. |  |  |  |  |

Рисунок 1 — Цвета предметов обыкновенных материалов, фосфоресцирующие материалы и знаки безопасности без электропитания с внутренней подсветкой, действующей от возбуждения внешним освещением (подсветкой)— Границы цветности для красного, желтого, зеленого, синего, фосфоресцирующего желто-белого контраста, белого и черного

Рисунок 2 — Цвета предметов знаков безопасности с энергопитанием внутренней подсветки. Границы цветности для красного, желтого, зеленого, синего, зелено-белого, белого и черного

Заметим, что цвета линий, дающих границы цветности на Рисунках 1 и 2 являются произвольными и дают только индикацию ассоциированного цвета.

5	Методы испытаний

5.1	Общие положения

Все испытания должны быть проведены на готовых знаках или образцах, которые представляют цвет и текстуру поверхности материала, использованного в готовом знаке.

Общая информация по измерению цвета дана в Приложении A.

Спецификации приборов фотометрического измерения цвета даны в Приложении C.

5.2	Цвет предмета под воздействием внешнего освещения (подсветки)

5.2.1	Знаки безопасности, включающие обыкновенные материалы

Лицевая поверхность знака должна быть измерена с использованием спектрофотометрического колориметра, удовлетворяющего технические условия, данные в C.1.1.

Три измерения в одной и той же позиции должны быть сделаны и вычислены средние значения x, y и Y.

Измерения должны быть сделаны на всех цветах безопасности и контрастирующих цветах, которые заключает в себе знак.

5.2.2 Знаки безопасности без электропитания с внутренней подсветкой, действующей от возбуждения внешним освещением (подсветкой)

Черный материал должен быть помещен позади лицевой поверхности знака. Необходимо измерить лицевую поверхность знака, используя спектрофотометрический колориметр, отвечающий техническим требованиям в C.1.1.

Три измерения в одной и той же позиции должны быть сделаны и вычислены средние значения x, y и Y.

Измерения должны быть сделаны на всех цветах безопасности и контрастирующих цветах, которые заключает в себе знак.

5.2.3 Фосфоресцирующие знаки безопасности под возбуждением внешним освещением (подсветкой)

Фосфоресцирующие знаки безопасности должны быть предварительно приведены к требуемым техническим условиям путем размещения в полностью темной камере на период не меньше 48 ч. Образцы не должны извлекаться из темной камеры вплоть до начала испытаний.

Температура окружающей среды в течение предварительного кондиционирования знака, возбуждения и проведения измерений цвета и яркости должна быть 23° C ± 2 °C. Относительная влажность должна быть 50 % ± 10 %. Все испытания должны быть выполнены в комнате/камере, в которой уровень внешней засветки, по меньшей мере, ниже на один порядок величины наименьшей яркости, которую надо измерить.

Возбуждение фосфоресцирующего знака должно быть светом от флуоресцентной лампы имитатора дневного света D65 под углом 45 к нормали поверхности знака, чтобы получить освещенность на уровне 200 люкс (±2), измеренную на поверхности/плоскости знака в позиции исследуемого пятна. Длительность возбуждения должна быть 20 мин. Никакая засветка или посторонний свет не должны иметь место на протяжении возбуждения.

Колориметр, отвечающий требованиям, данным в C.1.2 или C.1.3, должен быть расположен перпендикулярно к поверхности знака и величина исследуемого пятна должна быть выбрана в пределах размеров графического символа или основной измеряемой геометрической формы.	Через 20 мин при все еще включенной флуоресцентной лампе имитатора дневного света D65 необходимо сделать измерения координат цветности и яркости, Lp, с интервалами 1 мин в течение периода времени 10 мин. Координаты цветности x, y и яркость (в кд/м2) должны быть записаны.

Измерения должны быть проведены на всех цветах безопасности и контрастирующих цветах, которые заключает в себе знак.

Эту методику необходимо повторить на двух других исследуемых пятнах в пределах того же самого цветного графического символа или цветов основной геометрической формы.

Чтобы установить коэффициент яркости, необходимо измерить яркость, Lw, калиброванного эталона отражательной способности белого для геометрии 45°/0° (расположенного в той же самой позиции исследуемого пятна и в условиях подсветки от того же самого имитатора дневного света D65). Измерения яркости, Lw, должны быть сделаны через интервалы 1 мин за период времени 10 мин. Коэффициент цветности, , фосфоресцирующего знака должен быть вычислен согласно следующему уравнению:

β = ρ(Lp/Lw)

где ρ есть отражательная способность калиброванного эталона отражательной способности белого.

5.3 Цвет предмета знаков безопасности с электропитанием внутренней подсветки

Испытательные методы в этом пункте применяются также к энергетически неподдерживаемым знакам безопасности с внутренней подсветкой, когда на встроенный источник света подается электропитание.

Измерения должны быть сделаны в темной комнате/камере с встроенным источником света, на который подается электропитание.

Колориметр, отвечающий требованиям в C.1.2 или C.1.3 должен быть расположен перпендикулярно к поверхности знака и величина исследуемого пятна должна быть выбрана в пределах размеров цветной площади. Исследуемое пятно должно быть позиционировано таким образом, что его край находится от границы цветной площади на дистанции не меньше половины величины исследуемого пятна.

Должны быть сделаны измерения координат цветности цвета безопасности и контрастирующего цвета(ов) с регистрацией яркости в кд/м2.

Прибор измерения яркости, отвечающий техническим условиям в C.2, или колориметр, удовлетворяющий требования в C.1.2 или C.1.3, должен быть расположен перпендикулярно к поверхности знака и величину исследуемого пятна следует выбирать в пределах размеров цветной площади. Исследуемое пятно должно быть позиционировано таким образом, что его край находится от границы цветной площади на дистанции не меньше половины величины исследуемого пятна.

Минимальная и максимальная яркость должна быть измерена на участках цвета безопасности и контрастирующего цвета белого при наличии такового. Граничные участки за пределом основной геометрической формы должны быть исключены.

Минимальный и максимальный яркостной контраст должен быть вычислен следующим образом:

минимальный яркостный контраст = минимальная яркость белого контрастирующего цветамаксимальная яркость цвета безопасности

максимальный яркостный контраст = максимальная яркость белого контрастирующего цветаминимальная яркость цвета безопасности

Отношение минимальной к максимальной яркости в пределах цвета безопасности и белого контрастирующего цвета (при наличии) должно быть вычислено.

Приложение A

(информативное)

Цвет предмета разных типов знака безопасности и материала

A.1 Знаки под воздействием внешнего освещения (подсветки)

A.1.1 Обыкновенные материалы

Цвет предмета обыкновенного материала получается в результате избирательной абсорбции падения света на поверхность. Воспринимаемый цвет зависит от сложности факторов, которая включает спектральное распределение падающего света, коэффициент спектральной плотности поверхности и несколько визуальных параметров, например, состояние адаптации наблюдателя и цвет окружающих участков. Но чтобы определить цвет для практических целей, достаточно использовать координаты цветности стандартного колориметрического наблюдателя CIE 2° и коэффициент яркости. Эти величины зависят только от специального распределения падающего света и спектрального коэффициента яркости определенной поверхности. В настоящей части ISO 3864 колориметрические значения вычисляются под эталонным осветителем D65 Международной комиссии по освещенности.

При рассмотрении обыкновенного цвета поверхности обычно полагают, что эта поверхность есть равномерно отражающий рассеиватель. Свет, отраженный от глянцевой или полуглянцевой поверхности включает некоторое зеркальное отражение, которое следует, как правило, исключать при определении цвета, а геометрию заданного измерения следует брать такую, которая будет исключать упомянутое отражение. Линейные геометрии 45°/0° и 0°/45° представляют взаимное влияние света, а кольцевое освещение (подсветка) выбирается по той причине, что отраженный свет от поверхности многих материалов не дает равномерного рассеивания. Опорная линейная геометрия есть 45°/0°.

A.1.2 Фосфоресцирующие материалы под возбуждением внешним освещением (подсветкой)

Эти материалы являются пигментами, которые демонстрируют фосфоресценцию в результате абсорбции энергии из областей коротких длин волн видимого спектра и/или в ультрафиолетовой области и накапливают энергию, некоторая часть которой снова излучается на более длинных волнах, вызывая эмиссии в видимой области на протяжении некоторого периода времени.

Цвет при возбуждении внешним источником света является цветом фосфоресцирующих пигментов в результате отражения излучения возбуждения и широкополосной радиации, излученной фосфоресцирующими пигментами или продуктами, наложенными на них. Как правило, отраженный свет намного интенсивнее излученного света.

Цвет предмета зависит от ряда факторов, которые включают характеристики фосфоресцирующих материалов и спектрального состава, уровень освещения (подсветки) и длительность источника возбуждения. Это испытание включает измерение в состоянии возбуждения насыщения. Метод испытания вовлекает использование света от флуоресцентной лампы имитатора дневного света D65 под углом 45° к нормали поверхности знака, чтобы получить освещенность 200 люкс 2 % на поверхности фосфоресцирующего материала в течение 20 мин. Измерение осуществляется трехцветным колориметром или специальным колориметром с полем зрения перпендикулярно к фосфоресцирующей поверхности. Коэффициент яркости может быть установлен путем измерения эталона отражающей способности белого, размещенного в той же самой позиции измерения.

A.1.3 Знак безопасности без электропитания с внутренней подсветкой под внешним освещением

Когда энергетически неподдерживаемый знак безопасности с внутренней подсветкой освещается внешним образом и находится в режиме работы со встроенным источником света, то энергетически неподдерживаемое внешнее освещение отражается от любой поверхности. Метод испытания является таким же, как для обыкновенных материалов, кроме размещения черного материала позади любой просвечивающейся лицевой поверхности знака.

A.2 Знаки безопасности с источником энергии для внутренней подсветки

Эта категория включает энергетически поддерживаемые и не поддерживаемые знаки безопасности с внутренней подсветкой в рабочем режиме со встроенным источником света, на который подается энергоснабжение.

Имеется широкое разнообразие конструкций знаков и типов и технологий световых источников. Встроенный источник света может освещать полупрозрачный материал сзади, с краю или может быть светоизлучающим материалом, например, электролюминесцентными панелями или панелями на светоизлучающих диодах (LED). Поверхности могут демонстрировать свойства частично передачи/излучения и частично диффузного отражения.

Измерения осуществляются трехцветным колориметром и специальным колориметром с наблюдением перпендикулярно к лицевой поверхности знака. Координаты цветности стандартного колориметрического наблюдателя CIE 2 и яркость используются для точного определения характеристики цвета. Прибор измерения яркости, также наблюдающий перпендикулярно к лицевой поверхности знака, может быть использован, чтобы установить яркостной контраст k между контрастирующим цветом и цветом безопасности и колебание яркостей в пределах каждого цвета.

A.3 Цвет эмиссии фосфоресцирующего материала

После воздействия света на фосфоресцирующий материал, когда все источники света выключаются, фосфоресцирующий материал испускает видимое излучение в течение некоторого периода времени с одновременным уменьшением яркости. Для проведения измерения требуется отсутствие любых других источников света.

Испускаемый цвет зависит от рада факторов, которые включают характеристики фосфоресцирующего материала и спектральный состав, уровень освещения и длительность источника возбуждения.

Настоящая часть ISO 3864 задает возбуждение фосфоресцирующего материала светом от флуоресцентной лампы имитатора дневного света D65, дающего освещенность 200 люкс (2 %), которая измеряется на поверхности/плоскости знака в позиции исследуемого пятна для длительности возбуждения 20 мин.

В момент выключения источника светового возбуждения яркость фосфоресцирующих материалов может быть около нижнего уровня фотопик-зрения (несколько кд/м2) для нормального глаза. В следующий период времени затухания яркости она остается в пределах уровня мезопик-зрения (от нескольких кд/м2 до нескольких сотен кд/м2) нормального глаза. При дальнейшем уменьшении яркости со временем она опускается до уровня скотопик-зрения для нормального глаза. Распознавание цвета становится более трудным в диапазоне мезопик-зрения и несуществующим в диапазоне скотопик-зрения. Во всем диапазоне яркости в течении его затухания идентификация элементов знака безопасности и указательных линий, заключающих в себе фосфоресцирующие материалы, осуществляется по их контрасту на темном фоне.

В настоящей части ISO 3864 оценка цвета эмиссии фосфоресцирующего материала делается путем измерения координат цветности и яркости на двух минутах затухания яркости после высокого уровня возбуждения. Точность измерения позволяет назначать цвет в пределах границы относительно большой цветности диаграммы CIE.

Это назначение цвета делается для его наименования и маркировки. Распознавание цвета является чрезвычайно трудным делом на растянутых периодах времени затухания.

Характеристика яркости фосфоресцирующего материала охвачена в ISO 16069 и ISO 17398. В стандарте ISO 17398 дана классификация фосфоресцирующих материалов как A, B, C или D согласно минимальным значениями яркости в заданные периоды времени затухания в соответствии с заданным методом испытания.

Примечания

1 В ISO 16069 фосфоресцирующие знаки безопасности с форматом ISO 7010-E001 и ISO 7010-E002, знаки аварийного выхода при затухании яркости называются направленными указателями.

2 В ISO 23601 представление графических символов местоположения знаков безопасности на планах может быть сделано с помощью фосфоресцирующих графических символов. В ISO 23601 задается не менее чем для класса C согласно ISO 17398, фосфоресцирующий контрастирующий цвет.

Приложение B (нормативное)

Классификация цвета эмиссии фосфоресцирующего материала

B.1 Классификация цвета эмиссии

Когда фосфоресцирующий материал испытывается в соответствии с B.2, то координаты цветности измеренного цвета эмиссии должны находиться в пределах уместной границы цветности, заданной в Таблице B.1, как показано на Рисунке B.1. Яркость за время затухания 2 мин 10 с должна быть такой, как задано в Таблице B.1.

Цвет эмиссии должен быть классифицирован буквами согласно обозначению к Рисунку B.1.

Таблица B.1 — Координаты цветности и яркость фосфоресцирующих цветов эмиссии (без внешнего освещения)

|  |  | Координаты цветности угловых |  |  |  | Яркость за |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | две 2 мин |
|  |  | точек области цветности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | времени |
| Область цвета |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандартный колориметрический наблюдатель CIE 2 |  |  |  |  | затухания |
|  |  |  | 2 |  | 3 | мкд/м2 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| Красная | x | 0,630 | 0,313 |  | 0,735 | W300 |
|  | y | 0,370 | 0,329 |  | 0,265 |  |
| Желтая | x | 0,472 | 0,313 |  | 0,575 | W300 |
|  | y | 0,528 | 0,329 |  | 0,425 |  |
| Зеленая | x | 0,008 | 0,313 |  | 0,074 | W300 |
|  | y | 0,538 | 0,329 |  | 0,834 |  |
| Синяя | x | 0,174 | 0,313 |  | 0,050 | W300 |
|  | y | 0,005 | 0,329 |  | 0,274 |  |
| Желто-зеленый | x | 0,074 | 0,313 |  | 0,472 | W500 |
| контраст | y | 0,834 | 0,329 |  | 0,528 |  |

На отдельных испытаниях, проведенных в соответствии с ISO 17398, фосфоресцирующий материал должен быть классифицирован в соответствии с ISO 17398.

Рисунок B.1 — Границы цветности для классификации цветов эмиссии фосфоресцирующих материалов

Заметим, что цвета линий, показывающих границы цветности на Рисунке B.1, являются произвольными и дают только индикацию ассоциированного цвета.

B.2 Метод испытания

Фосфоресцирующий материал должны быть предварительно приведен к требуемым техническим условиям путем размещения в полностью темной камере на период не меньше 48 ч. Образцы не должны извлекаться из темной камеры вплоть до начала испытаний.

Температура окружающей среды в течение предварительного кондиционирования материала, возбуждения и проведения испытания должна быть 23 C ± 2 °C. Относительная влажность должна быть 50 % ± 10 %. Все испытания должны быть выполнены в комнате/камере, в которой уровень внешней засветки, по меньшей мере, ниже на один порядок величины наименьшей яркости, которую надо измерить.

Возбуждение фосфоресцирующего материала должно осуществляться светом от флуоресцентной лампы имитатора дневного света D65, дающей освещенность на уровне 200 люкс (±2), которая измеряется на поверхности/плоскости знака в позиции исследуемого пятна. Длительность возбуждения должна быть 20 мин. Никакая засветка или посторонний свет не должны иметь место на протяжении возбуждения.

Колориметр, отвечающий требованиям, данным в C.1.2 или C.1.3, должен быть расположен перпендикулярно к поверхности знака и величина исследуемого пятна должна быть выбрана в пределах размеров измеряемого графического символа.

Через 20 мин лампа возбуждения должна быть выключена и без промедления начинается измерение. Координаты цветности x, y и яркость (в мкд/м2) должны быть зарегистрированы на 2 мин 10 с времени затухания яркости.

Приложение C

(информативное)

Спецификация цвета и фотометрическая измерительная аппаратура

C.1 Измерительная аппаратура цвета

C.1.1 Спектрофотометрический колориметр

Измерительная аппаратура должна быть представлена согласно CIE 15. Колориметрические значения должны быть вычислены по эталонному осветителю D65 и условиям стандартного колориметрического наблюдателя CIE 2 Международной комиссии по освещению (CIE). Как правило, может быть использовано либо монохроматическое, либо полихроматическое освещение в аппаратуре с одним монохроматором, но, когда отраженный свет включает фосфоресценцию, то должно быть использовано полихроматическое освещение. В этом случае качество подсветки должно быть больше чем категория B (видимая) и C (ультрафиолетовая) при оценке методом CIE 51.2.

Аппаратура должна иметь следующие характеристики:

- спектральное условие:

- диапазон длин волн от 380 нм до 780 нм, не меньше 400 нм – 700 нм;

- интервал дискретизации длины волны: ≤ 20 нм;

- геометрическое условие:

- режим освещения и наблюдения: геометрия построения оптической системы (45°/0°) или (0/45°);

- фотометрическое условие:

- диапазон измерения для Y: по меньшей мере, от 0 % до 100 %.

Примечание -  коэффициент яркости, , есть Y/100.

C.1.2 Трехцветный колориметр для цвета света

Этот прибор измеряет относительные значения трех цветов (X, Y, Z) непосредственным трехцветным методом. Результаты показаны в координатах цветности (x, y) и яркости Lv. Значения должны быть вычислены для стандартного колориметрического наблюдателя CIE 2°. Прибор должен иметь следующие минимальные характеристики:

- диапазон длин волн: по меньшей мере от 400 нм до 700 нм;

- полоса пропускания: меньше 5 нм;

- диапазон яркости: от 0,01 кд/м2 до 15 000 кд/м2;

- повторяемость lяркости: 0,01 кд/м2.

Примечание -  яркость, Lv, есть Y.

C.2 Аппаратура измерения яркости

Измеритель яркости должен быть калиброван для измерения яркости на уровне фотопик-зрения (стандартного колориметрического наблюдателя CIE 2). Это прибор должен иметь следующие характеристики:

- спектральная ошибка: ƒ1֨ ≤ 3 % (with ƒ1֨ как определено в CIE 69);

- диапазон яркости : от 0,01 кд/м2 до 15 000 кд/м2;

- повторяемость яркости: 0,01 кд/м2.

C.3 Аппаратура измерения освещенности

Должен быть предоставлен измеритель освещенности, исправленный на косинус фотопик-зрения V() (видение глаза при хорошо освещенных условиях), градуированный для измерения освещенности в люксах (lx) и со следующими характеристиками:

- спектральная ошибка: ƒ1֨ ≤ 5 % (с ƒ1֨ как определено в CIE 69);

- ультрафиолетовый отклик: u ≤ 0,5 % (с u как определено в CIE 69);

- погрешность вследствие нелинейности характеристики: ƒ3 0,5 % (с ƒ3 как определено в CIE 69);

- диапазон освещенности: от 10 люкс до 1 000 люкс;

- разрешающая способность: 1,0 люкс.

Приложение D

(информативное)

Руководство по фотометрической взаимосвязи между цветами безопасности и контрастирующими цветами в пределах графических символов

D.1 Общие положения

Рекомендации в этом параграфе применяются к знакам безопасности, которые освещаются внешним образом, а также к знакам с внутренней подсветкой, которые имеют люминесцентные поверхности. Эти рекомендации не касаются знаков, использующих точечные источники света, чтобы изображать графические символы.

На зрительное восприятие цветов безопасности и контрастирующего цвета белого может влиять цветовая адаптация. Эта проблема является сложной, поэтому для лампы иногда используется индекс передачи цвета. Рекомендация по рисунку в ISO 30061 заключается в следующем. Чтобы идентифицировать цвета безопасности, минимальное значение для цвета, лампу следует брать с индексом передачи цвета больше 40. Светильник, обеспечивающий внешнее освещение (подсветку), не следует исключать из этой проблемы.

Руководство по взаимосвязи размеров знака безопасности и дистанции наблюдения приведен в ISO 3864-1:—, Приложение A.

D.2 Знаки с внешней подсветкой

Факторы, другие, чем внешнее освещение, которые влияют на разборчивость знаков с внешней подсветкой, включают размеры элементов графического символа и контрастность C между цветами безопасности и контрастирующими цветами. Для знака следует предусмотреть контрастность C величиной предпочтительно 0,8.

Отражательную способность самих элементов знака безопасности следует подбирать единообразной.

Информация по факторам дистанции для знаков безопасности с внешней подсветкой при разных уровнях освещенности приведен в ISO 3864-1, приложение A. Факторы дистанции даны для людей с нормальным и ослабленным зрением и с учетом наблюдения знака безопасности с разных углов.

D.3 Знаки с внутренней подсветкой

Факторы, которые влияют на разборчивость знаков с внутренней подсветкой, включают яркость цветов безопасности и контрастности, яркостной контраст и равномерность яркости в пределах цвета.

Ограничения для яркостного контраста и равномерности яркости, измеренной как отношение минимальной к максимальной яркости в пределах цвета безопасности и в пределах контрастирующего цвета, даны в 4.3 и Таблице 3.

Чтобы обеспечить разборчивость, яркость знака безопасности следует рассчитывать соответственной световому окружению. Минимальные значения яркости в Таблице 2 относятся к непредвиденным условиям освещения, а минимальные технические условия для аварийных знаков безопасности даны в ISO 30061. Возможно, что при нормальных условиях освещения потребуется увеличить значения яркости знака безопасности в целях его разборчивости и заметности в более ярком световом окружении.

Информация по факторам дистанции для знаков безопасности с внутренней подсветкой разных уровней яркости дана в ISO 3864-1, приложение A. Факторы дистанции даны для людей с нормальным и ослабленным зрением и с учетом наблюдения знака безопасности с разных углов.

Приложение E

(информативное)

Примеры цветов безопасности и контрастирующих цветов для цветов предметов обыкновенных материалов

Области цвета обыкновенных материалов задаются в Таблице 1 для координат цветности и коэффициента яркости. Однако производителям знаков безопасности могут потребоваться руководящие указания, касающиеся вопросов видения соответствующих цветов. С этой целью, а не для цветового совпадения, в Таблице E.1 даны примеры образчиков цвета в пределах цветной области. Некоторые ссылки на цвет задаются в разных национальных стандартах для знаков безопасности.

Ссылки на цвет в Таблице E.1 имеются в качестве образчиков цвета. Порядок перечисления в пределах столбцов таблицы является произвольным и строки таблицы не представляют какую-либо близость цветного совпадения.

Таблица E.1 — Обыкновенные материалы: примеры для цветов предметов, которые попадают в пределы заданных координат цветности и коэффициента яркости для определенной области цвета

| Образчик | Таблица цветов RAL | Цветовая система | BS 5252 | Таблица цветов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цвета | (DIN 6164) | Munsell |  | NCS |
| Красный | RAL 3001 | 7,5R4/14 Gb | 04E56 | S 1080-R GL |
|  | (7,5: 8,5: 3) |  |  |  |
|  | RAL 3001/840-HR | 7,5R4/15 Ga | 04E53 | S 1085-Y90R |
|  | (7,6: 7,3: 3.2) |  |  |  |
|  | RAL EFFECT 450-6 | 7,5R4/16 G |  | S 1080-Y90R GL |
|  | (7,6: 8,1: 2,0) |  |  |  |
|  |  |  |  | S 1580-Y90R |
|  |  |  |  | S 1580-Y90R GL |
|  |  |  |  | S 2570-Y90R GL |
| Желтый | RAL 1003 | 2,5Y8/12 G | 08E53 | S 0585-Y20R GL |
|  | (2,5: 6,5: 1) |  |  |  |
|  | RAL 1003/840-HR | 2,5Y8/14 Ga | 08E51 | S 1070-Y10R |
|  | (2,6: 6,2: 0,9) |  |  |  |
|  | RAL 1021/840-HR | 2,5Y8/16 G | 10E55 | S 0580-Y10R |
|  | (1,9: 6,6: 0,9) |  |  |  |
|  | RAL EFFECT 290-6 | 5Y8/12 Gb | 10E51 | S 1080-Y10R GL |
|  | (2,7: 6,1: 0,8) |  |  |  |
|  | RAL EFFECT 270-5 | 5Y8/14 G |  | S 1070-Y10R GL |
|  | (2,0: 6,5: 0,9) |  |  |  |
|  |  | 10YR8/12 G |  | S 1080-Y10R |
|  |  | 10YR8/14 G |  | S 0580-Y10R GL |
|  |  |  |  | S 0570-Y10R GL |
|  |  |  |  | S 0570-Y10R |
|  |  |  |  | S 1080-Y |
|  |  |  |  | S 1080-Y GL |
|  |  |  |  | S 1070-Y |
|  |  |  |  | S 0580-Y GL |
|  |  |  |  | S 1070-Y GL |
|  |  |  |  | S 0580-Y |

Продолжение таблица E.1

| Образчик | Таблица цветов RAL | Цветовая система | BS 5252 | Таблица цветов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цвета | (DIN 6164) | Munsell |  | NCS |
| Зеленый | RAL 6032 | 10G4/10 Ga | 14E56 | S 1565-G GL |
|  | (21,7: 6,5: 4) |  |  | S 1565-G |
|  | RAL 6032/840-HR | 7,5G4/9 Gb |  | S 2060-G-GL |
|  | (21,7:5,9:4,0) |  |  | S 3060-G GL |
|  | RAL EFFECT 220-5 | 2.5G4/10 G |  | S 2060-G |
|  | (21,7:5,9:4,1) |  |  |  |
|  |  | 5G4/10 G |  | S 2565-G GL |
|  |  | 5G4/8 G |  | S 2565-G |
|  |  | 7,5G4/10 G |  | S 3060-G |
|  |  |  |  | S 3060-B90G GL |
| Синий | RAL 5005 | 2,5PB3.5/10Ga,b | 20E56 | S 2065-R90B |
|  | (16,7: 7,2: 3,8) |  |  |  |
|  | RAL 5005/840-HR | 10B3/8 G | 20E53 | S 3060-R90B |
|  | (16,7: 6,3: 3,8) |  |  |  |
|  | RAL 5017/840-HR | 2,5PB3/8 G |  | S 3560-R90B |
|  | (17,1: 6,3: 3,6) |  |  |  |
|  | RAL EFFECT 640-5 | 2,5PB3/10 G |  | S 3065-R90B GL |
|  | (16,7: 6,2: 3,7) |  |  |  |
|  |  | 5PB4/12 G |  | S 3065-R90B |
|  |  | 5PB3/10 G |  | S 4050-R80B |
|  |  |  |  | S 3060-R80B |
|  |  |  |  | S 2565-R80B |
| Белый | RAL 9003 | N9,5 Ga | 00E55 | S 0500-N |
|  | (N: 0: 0,5) |  |  |  |
|  | RAL 9003/840-HR | N9,0 Gb |  |  |
|  | (N: 0,1: 0,4) |  |  |  |
|  | RAL EFFECT 120-1 |  |  |  |
|  | (N: 0,1: 0,4) |  |  |  |
| Черный | RAL 9004 | N1 Ga | 00E53 | S 9000-N |
|  | (N: 0: 9) |  |  |  |
|  | RAL 9004/840-HR | N1,5 Gb |  |  |
|  | (N: 0,1: 8,2) |  |  |  |
|  | RAL EFFECT 790-5 |  |  |  |
|  | (N: 0,4: 8,6) |  |  |  |

Примечание - образчики цветов по таблицам Munsell и NCS могут иметь глянцевую или матовую поверхность. Для матовой поверхности в системе Munsell используется пометка ―G, а в NCS – пометка ―GL.

a	JIS Z 9103.

b	ANSI Z 535.1.

Чтобы идентифицировать эталон цвета в другой системе классификации цветов, этот эталон следует испытать в соответствии с 5.2.1, и он должен отвечать техническим условиям в Таблице 1.

Цвета в пределах цветной области и дальше от границ области цвета ухудшаются медленнее и поэтому остаются дольше в пределах световой области. Скорость ухудшения цвета может также зависеть от природы пигмента, использованного в готовом знаке безопасности. Проверка долговечности материала знака безопасности дана в ISO 17398.

Приложение F

(информационное)

Рассмотрение ослабленного цветоощущения

F.1 Типы ослабленного цветоощущения

Дефект цветового зрения вследствие отсутствия одного пигмента глаза называется ‖дихроматизмом‖. Различают три типа цветовой аномалии: протанопия, дейтеранопия и тританопия. Протанопия – это отсутствие красно-чувствительного пигмента, дейтеранопия – зелено-чувствительного пигмента и тританопия – сине-чувствительного пигмента. Наблюдатель – дихромат имеет только два из этих трех дефектов цветового зрения.

Если имеется аномалия в одном из трех чувствительных пигментов, то она называется ―аномальной трихромазией‖. Степень цветового дефекта является такой же, как при дихроматизме, или разными степенями относительно нормального зрения.

Частота проявления дефекта цветоощущения составляет около 7 % - 8 % у мужчин Европы и около 4 % - 5 % у мужчин Азии. Большинство этих цветовых аномалий классифицируются как дейтеранопия. Для женщин Европы и Азии ослабленное цветоощущение случается менее 1 %.

Приобретенный дефект цветового зрения охватывает все типы цветовой аномалии, кроме тех людей, у кого он передается по наследству. Различие между врожденными и приобретенными недостатками можно объяснить следующим образом. Человек с приобретенным дефектом цветового зрения ранее имел нормальное цветоощущение, но оно стало ослабленным под воздействием болезни. Другими словами, приобретенный дефект цветового зрения может быть классифицирован как вторичное ослабленное цветоощущение в противоположность врожденному дефекту. В широком смысле изменение цветового восприятия вследствие старения также классифицируется как приобретенное, хотя оно не является следствием какой-либо болезни..

Главное различие между приобретенными и врожденными случаями можно объяснить следующим.

a) В приобретенном случае уровень ослабленного цветоощущения изменяется в зависимости от степени болезней или любого другого нарушения или того и другого вместе. При врожденном дефекте уровень ослабленного цветоощущения не изменяется на протяжении всей жизни человека.

b) При врожденном дефекте ослабленное цветоощущение является всегда бинокулярным, а в случае приобретенного дефекта оно может быть монокулярным или бинокулярным.

c) При врожденном дефекте ослабленное цветоощущение не сопровождается другими дефектами зрения. В приобретенном случае оно всегда сопровождается одним или несколькими дефектами зрения.

d) В приобретенном случае человек/наблюдатель осознает цветную аномалию, но при врожденном случае - такое не происходит.

e) При врожденном случае тританопия (аномалия в синем и желтом) встречается крайне редко. Однако этот дефект не является редким для приобретенного ослабленного цветоощущения.

В то время как наблюдатель с дефектом цветового зрения может иметь трудности восприятия цвета безопасности и определения его назначения, степень его возможного ожидаемого замешательства будет зависеть от опыта и степени дефекта цветового зрения.

F.2 Влияние на область цвета для знаков безопасности

Общая форма диаграммы цветности CIE, как дано на Рисунке 1, базируется на стандартном колориметрическом наблюдателе CIE 2, который является наблюдателем с нормальным цветовым зрением или трихроматом.

Рассматривая влияния дихроматизма, каждый из трех цветов, красный, зеленый и синий, может быть смешанным на одной из беспорядочных линий на диаграмме цветности CIE. Прямые линии, уходящие от общих точек для протанопного, дейтранопного и тританопного зрения, пересекают диаграмму цветности CIE. Это означает для каждого дихромата, что все точки на каждой беспорядочной линии распознаются в одном и то же цвете.

Границы областей красного и зеленого цвета на Рисунке 1 базируются на том, чтобы избежать путаницы между ярким зеленым и ярким красным.

Влияние разных дефектов цветового зрения было принято во внимание при определении областей цвета для знаков безопасности, особенно в случае, когда присутствуют зеленый, желтый и красный цвета безопасности. Желтоватый зеленый избегается. В дополнение к этим цветам, ―чувствительность контраста светлости‖ применяется на основе требования высокого контраста или высокого яркостного контраста между цветами в зависимости от типа знака безопасности.

Библиография

[1] ISO 16069, Символы графические. Знаки безопасности. Системы наведения на безопасный путь (SWGS)

[2] ISO 17398 Цвета и знаки безопасности. Классификация, характеристика и долговечность знаков безопасности

[3] ISO 23601 Опознавательные знаки безопасности. Знаки на планах и маршрутах эвакуации

[4] ISO 30061 Аварийное освещение

[5] MUNSELL Книга цветаr

[6] ANSI Z535.1 Стандарт для цветов безопасности

[7] BS 5252 Структура для цветовой координации в строительстве

[8] CIE 13.3 Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources

[9] CIE 39-2 Рекомендации цветов поверхностей для визуальной сигнализации

[10] CIE 51.2 Метод оценки качества имитаторов дневного света для колориметрии

[11] CIE 127 Измерения светоизлучающих диодов

[12] CIE 179 Методы характеристики трехцветных колориметров для измерения цвета света

[13] DIN 6164 (все части) Карта цветов DIN

[14] IEC 60050-845 Международный электротехнический словарь. Глава 845. Освещение /CIE 17.4 Международный словарь по освещению

[15] JIS Z 9103 Цвета безопасности. Общая спецификация

[16] SS 19102 АТЛАС NCS

___________________________________________________________________________

УДК 01.080.20                                                                                          МКС 01.080.10 (IDT)

Ключевые слова: Область цвета, контраст, контрастирующий цвет, знак безопасности с внешней подсветкой, знак безопасности с внутренней подсветкой, яркостной контраст, коэффициент яркости, цвет безопасности

УДК 01.080.20                                                                                          МКС 01.080.10 (IDT)

Ключевые слова: Область цвета, контраст, контрастирующий цвет, знак безопасности с внешней подсветкой, знак безопасности с внутренней подсветкой, яркостной контраст, коэффициент яркости, цвет безопасности

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                    И. Хамитов

Руководитель

технического секретариата                                                                                 М. Умаров

Специалист

технического секретариата                                                                         А. Мендыханов